| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 28371 – (проект, RU, первая редакция) |

ОБУВЬ

Требования к качеству обуви по внешнему виду

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

# Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3   ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от	 №                    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 28371-89

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ

Требования к качеству обуви по внешнему виду

Foot-wear. Requirements for the quality of shoes in appearance

Дата введения −

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на детскую, женскую, мужскую модельную и повседневную обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов, а также с комбинированным верхом и устанавливает требования к  качеству обуви по внешнему виду.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности

ГОСТ 3123 Производство кожевенное. Термины и определения

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 17435 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 166 Штангенциркули. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Требования к качеству обуви по внешнему виду

3.1 Обувь должна соответствовать образцу-эталону по ГОСТ 15.007 по моделям, фасонам колодки и каблука, материалам и расцветкам верха, материалам низа, применяемой фурнитуре, способу обработки и отделки верха и низа, маркировке.

3.2 Обувь в паре должна быть одинаковой по цвету, размеру, полноте,  мерее,  хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин.

3.3 Обувь оценивают попарно путем наружного осмотра по худшей полупаре.

3.4 В обуви не допускаются следующие критические пороки:

- сквозные повреждения;

- растрескивание, отслаивание, липкость покровной пленки материала обуви;

- порыв, отсутствие строчки;

- неразглаженный шов;

- неприклеенная подошва;

- порванная подкладка;

- расщелины между деталями низа обуви;

- замины;

- незаделанные  повреждения;

- выступающие  крепители;

- неправильное комплектование пар обуви.

3.5 Характеристика и определение пороков кожи – по ГОСТ 3123.

3.6 Измерение линейных размеров пороков  проводят с применением линейки металлической по ГОСТ 427, линейки чертежной по ГОСТ 17435, штангенциркуля по     ГОСТ 166.

3.7 В обуви допускаются пороки, не превышающие значения, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование порока | Значение для всех видов обуви |
| --- | --- |
| Слабовыраженные отдушистость и стяжка; жилистость, воротистость , молочные линии; заросшие царапины, роговины, лизуха, оспины, болячки, кнутовины, безличины кож | На всех деталях, кроме носков и передней части союзок |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| Наименование порока | Значение для всех видов обуви |
| Отклонение от оси симметрии, мм, не более | 3 |
| Отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости, мм, не более: - с набойкой площадью менее 2 см2 - с набойкой площадью более 2 см2 | 2 3 |
| Сваливание строчки (тесьмы) с края детали с повторным креплением, совпадение двух смежных строчек длиной, мм, не более | 5 |
| Повторный шов, кроме передней части союзки, мм, не более | 4 |
| Укороченный рант, мм, не более | 4 |
| Деформация ранта, мм, не более | 20 |
| Заусенцы в деталях обуви, образуемых в процессе вулканизации или литья, мм, не более | 2 |
| Отставание декоративного ранта от боковой поверхности обуви в глубину, мм, не более | 2 |
| Отставание бортика подошвы от боковой поверхности обуви в глубину, мм, не более | 2 |
| Раковины, пузыри на поверхности подошв, каблуков и образуемых в процессе вулканизации или литья других деталей площадью, см2, не более | 2 |
| Вмятины, недоливы на поверхности подошв, каблуков и образуемых в процессе вулканизации или литья других деталей глубиной не более 1 мм и площадью, см2, не более | 2 |
| Разная длина и ширина одноименных деталей в паре, мм, не более | 3 |
| Разная высота между полупарами, мм, не более: |  |
| - сапог и сапожек | 5 |
| - полусапог и полусапожек | 4 |
| - ботинок | 4 |
| - полуботинок, туфель | 2 |
| - задинок, каблуков | 2 |
| Поверхностные повреждения | Хорощо заделанные |
| Незначительная неутяжка декоративной строчки, стежков, не более | 2 |
| Взъерошивание затяжной кромки выше грани следа подошвы, мм, не более | 2 |
| Умеренно выраженная разнооттеночность и незначительное отличие в структуре натурального меха | На деталях подкладки |
| Окончание таблицы 1 |  |
| Наименование порока | Значение для всех видов обуви |
| Умеренно выраженная разнооттеночность и отдушистость подкладочных кож | На деталях подкладки |
| Разная высота волосяного покрова натурального меха в деталях подкладки, мм, не более | 2 |
| Отжимы от пресс-формы без повреждения материала верха в обуви литьевого метода крепления | По периметру бортика подошвы |
| Примечания 1 Наличие слабовыраженных пороков кожи следует относить к характерным особенностям натуральных кож 2 Неровную окраску в обуви из кож специальных методов покрывного крашения устанавливают по образцу. |  |

| УДК 685.34.017.006.354 |  | МКС 61.060 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: обувь, пороки, качество, внешний вид |  |  |

| Акционерное общество «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки |  |  |
| Первый заместитель генерального директора по научной работе, к.т.н. |  | Т. П. Назарова |
| Исполнители: |  |  |
| Заведующий отделом технологии производства обуви |  | Н. С. Ушакова |
| Старший научный сотрудник отдела технологии производства кожи и меха |  | Л.Н. Углова |
| Эксперт по стандартизации |  | Т.Е. Сырых |