91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

МКС 91.100.30

Изменение № 1 к ГОСТ 33929–2016 Полистиролбетон. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве) (протокол №         от                          )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. Сведения о стандарте.

Пункт 1. Заменить слова «Акционерным обществом» на «Обществом с ограниченной ответственностью» и «АО «ВНИИжелезобетон» на «OOО «Институт ВНИИжелезобетон».

Пункт 4. Заменить дату и № приказа  «20 октября 2016 г. №1444-ст» на «15 марта 2017 г. №141-ст» и  дату введения – «1 апреля 2017 г.» на 
«1 июля 2018 г.».

Содержание. Приложение Г.

Слово «Метод» заменить на «Методика».

Содержание. Приложение Е.

Слово «обязательное» заменить на «рекомендуемое».

Введение.

Дать в измененной редакции:

Настоящий стандарт (с Изм. № 1) разработан на основании полученных в последние годы результатов НИОКР, выполненных научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом «ВНИИжелезобетон»,  и обобщения накопленного более, чем за 20-летний период опыта изготовления из полистиролбетона сборных изделий и монолитных конструкций и их применения при строительстве энергоэффективных зданий системы «ЮНИКОН» в России и других странах СНГ.

Раздел 2. Исключить ссылки:

на ГОСТ 10060–2012, ГОСТ 31359–2007, ГОСТ 24544–2019;

заменить ссылки:

«ГОСТ 3476–74» на «ГОСТ 3476–2019»;

«ГОСТ 6139–2003» на «ГОСТ 6139–2020»;

«ГОСТ 12730.1–78» на «ГОСТ 12730.1–2020»;

«ГОСТ 12730.2–78» на «ГОСТ 12730.2–2020»;

«ГОСТ 12730.4–78» на «ГОСТ 12730.4–2020»;

«ГОСТ 18105–2010» на «ГОСТ 18105–2018»;

«ГОСТ 25818–91» на «ГОСТ 25818–2017»;

«ГОСТ 27006–86» на «ГОСТ 27006–2019»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 25485–2019 Бетоны ячеистые. Общие технические условия,

ГОСТ 30444–97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Пункт 3.4. Заменить слово «класса» на «классов».

Пункт 3.5. Заменить слова: «класса» на «классов»; «принимаемый» на «применяемый».

Раздел 3. Добавить новые пункты:

«3.8 полистиролбетон улучшенного качества: Бетон, с повышенными на 1 ступень классами или марками по прочности на сжатие или негорючий, в т.ч. повышенной прочности (по сравнению с полистиролбетоном обычного качества), изготавливаемый по спецтехнологии, нормированный в технологической документации*.

3.9 полистиролбетон негорючий: Бетон марок по средней плотности D300-D600, удовлетворяющий нормативным требованиям по негорючести и прочности»;

дополнить сноской – *:

«

В Российской Федерации полистиролбетон, изготавливаемый по спецтехнологии, должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51263-2012».

Раздел 4. Дать в новой редакции:

«Полистиролбетон подразделяют:

4.1 По назначению и применению:

- для сборных изделий заводского изготовления, применяемых в условиях строительного производства;

- для монолитных конструкций, изготавливаемых из смесей товарных или в условиях строительного производства

4.2 По степени теплозащитных и конструкционных качеств на:

- теплоизоляционный;

- теплоизоляционно-конструкционный;

- конструкционно-теплоизоляционный.

4.3 По качеству материала для сборных изделий:

- обычного качества;

- улучшенного качества».

Пункт 5.7. В первом абзаце убрать нижний индекс «1» в обозначениях F. В конце первого абзаца добавить слова «(маркировка по ГОСТ 25192)»;

во втором абзаце заменить слова «ГОСТ 31359» на «приложения Б ГОСТ 25485».

Таблица 1. Изложить в новой редакции:

Таблица 1– Нормируемые показатели плотности, прочности и морозостойкости полистиролбетона

| Марка по средней плотности | Класс (марка) по прочности на сжатие |  | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа |  | Марка по морозостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обычного качества | Улучшенного качества | Обычного качества | Улучшенного качества |  |
| D150 D175 D200 D225 D250 D300 D350 D400 D450 D500 D550 D600 | М2 М2,5 М3,5 В0,35(М5) В0,5 В0,75 В1 В1,5 В1,5 В2 В2 В2,5 | М2,5 М3,5 М5(В0,35) В0,5 В0,75 В1 В1,5 В1,5 В2 В2 В2,5 В2,5 | - - - 0,27 0,30 042 0,53 0,63 0,66 0,70 0,74 0,76 | - - - 0,32 0,36 0,48 0,57 0,65 0,68 0,71 0,75 0,77 | F35 F50 F75 F75 F100 F100 F150 F150 F200 F200 F200 F300 |
| Примечание. Марки по морозостойкости негорючего полистиролбетона плотностью D300-D350 принимаются на 1 ступень ниже указанных в таблице. |  |  |  |  |  |

Пункт 5.8. В первом абзаце после слова «полистиролбетона» дополнить словами «и его качества».

Пункт 5.9. После слова «ступень» дополнить словами «по сравнению с материалом обычного качества».

Пункт 5.10. После слова «полистиролбетона» дополнить словами «для сборных изделий».

Таблица 2. Изменить название таблицы на:

«Теплотехнические характеристики полистиролбетона для сборных изделий»;

дать в новой редакции:

| Марка по средней плотности | Коэффициент тплопроводности в сухом состоянии, о , Вт/(моС) | Расчетные характеристики при условиях эксплуатации конструкций А и Б |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | влажность, w, % |  | коэффициент теплопроводности, , Вт/(моС) |  | коэффициент паропроницаемости, , мг/(мчПа) |  |
|  |  | А | Б | А | Б | А, Б |  |
| D150 D175 D200 D225 D250 D300 D350 D400 D450 D500 D550 D600 | 0,051 0,055 0,061 0,065 0,070 0,078 0,085 0,094 0,109 0,115 0,125 0,135 | 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 | 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 | 0,053 0,057 0,063 0,069 0,074 0,081 0,091 0,106 0,118 0,130 0,143 0,158 | 0,055 0,059 0,065 0,071 0,077 0,086 0,097 0,113 0,127 0,142 0,159 0,176 | 0,135 0,128 0,120 0,115 0,110 0,100 0,090 0,085 0,080 0,075 0,070 0,068 |  |
| Примечание. Фактические значения коэффициентов теплопроводности полистиролбетона не должны превышать приведенные значения более, чем на 10 %. |  |  |  |  |  |  |  |

Пункт 5.11. Дать в новой редакции:

«5.11 Полистиролбетон улучшенного качества изготавливается для сборных изделий по спецтехнологии, основным отличием которой является использование ПВГ и вяжущего повышенного качества, что отражено в п.п.5.22.11, 5.22.12 и 5.22.16».

Пункт 5.12. Заменить слова «кладочные клеи» на «клеевые кладочные композиции».

Пункт 5.13. После слова «Деформации» дополнить слово «влажностный», в конце предложения вставить «и в сборных изделиях – 0,3 мм/м»;

добавить предложение:

«Для теплоизоляционного полистиролбетона усадка не нормируется».

Таблица 5. Изложить в новой редакции:

| Марка полистиролбетона по средней плотности | Начальный модуль упругости полистиролбетона при сжатии и растяжении Еb10-3, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В0,35 | В0,5 | В0,75 | В1 | В1,5 | В2 | В2,5 |
| D225 | 0,36 | 0,39 | — | — | — | — | — |
| D250 | — | 0,43 | 0,48 | — | — | — | — |
| D300 | — | — | 0,55 | 0,63 | — | — | — |
| D350 | — | — | — | 0,72 | 0,82 | — | — |
| D400 | — | — | — | — | 0,94 | — | — |
| D450 | — | — | — | — | — | 1,22 | — |
| D500 | — | — | — | — | — | 1,32 | — |
| D550 | — | — | — | — | — | — | 1,64 |
| D600 | — | — | — | — | — | — | 1,79 |

Пункт 5.15. Заменить слова «кладочных клеев» на «клеевых кладочных композиций».

Пункт 5.20. Первый абзац дать в новой редакции:

«5.20 Основные пожарно-технические характеристики полистиролбетона для сборных изделий приведены в таблице 6»;

после первого абзаца добавить новых два абзаца:

«Монолитный полистиролбетон имеет группу негорючести НГ для марок по средней плотности не ниже D400.

По скорости распространения пламени по поверхности согласно ГОСТ 30444 полистиролбетон всех марок по плотности, нормируемых в настоящем стандарте, относятся к группе РП1 или является материалом, нераспространяющим пламя».

Таблица 6. Изложить в новой редакции:

Таблица 6 – Пожарно-технические характеристики сборного

полистиролбетона

| Марка полистиролбетона по средней плотности | Группа горючести для полистиролбетона |  | Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 | Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 | Класс опасности по токсичности по ГОСТ 12.1.044 для полистиролбетона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обычного качества | Улучшенного качества |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обычного качества | Улучшенного качества |
| D150 | Слабогорючие (Г1)* | Слабогорючие (Г1)* | Трудновоспламеняемые (В1)* | Умереннодымо-образующие (Д2)* | Умеренно-опасные (Т2)* | Умеренно-опасные (Т2)* |
| D175 |  |  |  |  |  |  |
| D200 |  |  |  |  |  |  |
| D225 |  |  |  |  |  |  |
| D250 |  |  |  |  |  |  |
| D300 |  | Негорючие (НГ, НГ1, НГ2)** |  | Малодымо-образующие (Д1)* |  | Малоопасные (Т1)* |
| D350 |  |  |  |  |  |  |
| D400 | Негорючие (НГ, НГ2)** |  |  |  |  |  |
| D450 |  |  |  |  |  |  |
| D500 |  |  |  |  |  |  |
| D550 |  |  |  |  |  |  |
| D600 |  |  |  |  |  |  |

дополнить сноской – *:

«

В Российской Федерации согласно СНиП 21-01-97* строительные материалы слабогорючие отнесены  к группе Г1, трудновоспламеняемые – к группе В1, с умеренной дымообразующей способностью – к группе Д2, с малой дымообразующей способностью – к группе Д1; по токсичности продуктов горения  умеренноопасные отнесены к классу Т2 и малоопасные к классу Т1»;

дополнить сноской – **:

«

** В Российской Федерации согласно ГОСТ Р 57270-2016 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» негорючие материалы подразделяются на подгруппы НГ1 и НГ2».

Пункт 5.22.2 Третий абзац дать в новой редакции:

«Подбор состава полистиролбетона улучшенного качества, должен производиться с учетом требований 5.11 и 5.12».

Пункт 5.22.4. Изложить в новой редакции:

«Показатель удобоукладываемости (марку) полистиролбетонной смеси назначают согласно ГОСТ 7473: по жесткости – Ж1 и Ж2, по осадке конуса – П1, П2, П3, П4 и П5 или расплыву конуса – Р2, Р3, Р4 и Р5».

Пункт 5.22.8. Во втором абзаце заменить слова «горючесть» на «воспламеняемость»;

в третьем абзаце заменить слова «антипиреновыми добавками» на «с воспламеняемостью не выше группы В1» и цифру «5.22.12» на «5.22.13».

Пункт 5.22.11. Дать в новой редакции:

«5.21.11 Для теплоизоляционно-конструкционного и конструкционно- теплоизоляционного полистиролбетона средневзвешенный размер (диаметр) гранул ПВГ – dср не должен превышать 5,5 мм, в т.ч. для ПСБ улучшенного качества – 3,1 мм».

Пункт 5.22.12. Заменить цифру  «2,5» на «2,2»;

в конце абзаца дополнить словами:

«в т.ч. для ПСБ улучшенного качества должен использоваться ПВГ с оптимальным расходом  в интервале 0,52-0,32 и показателем качества n в пределах 1,5-1,7».

Пункт 5.22.16. В первом абзаце изменить слова «в таблицах 1 и 5» на «в таблицах 1, 2 и 5»;

добавить второй абзац:

«Для получения полистиролбетона улучшенного качества следует применять бездобавочный портландцемент, удовлетворяющий требований марок не ниже 500 по ГОСТ 10178 или прочностью не менее 52,5 МПа по ГОСТ 31108»;

в третьем  абзаце после слов «микрокремнезема» добавить слова «отвечающего требованиям действующей нормативной документации*»;

дополнить сноской – *:

«

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58894-2020 «Микрокремнезем конденсированный для бетонов и строительных растворов. Технические условия».

Пункт 5.23. Изменить цифры «5.22.13» на «5.21.15»;

заменить слово «следует» на «должно».

Пункт 7.7 Изложить в новой редакции

Проверку пожарно-технических характеристик полистиролбетона проводят при организации производства конкретных видов изделий или перед применением монолитного полистиролбетона, но не реже одного раза в год для определения группы горючести материала и не реже одного раза в три года для определения показателей  воспламеняемости, распространения пламени по поверхности, дымообразующей способности и токсичности  продуктов горения.

Пункт 7.8. В первом предложении заменить цифры «5.22.5» на «5.22.4».

Пункт 8.3. Заменить слово «металлического» на «цилиндрического».

Пункт 8.5. Второе предложение изложить в новой редакции:

«Марку подвижности полистиролбетонной смеси определяют согласно ГОСТ 10181 по осадке или расплыву конуса»;

четвертое предложение исключить.

Пункт 8.8. Заменить слово «кубов» на «образцов».

Пункт 8.10. Заменить слово «испытанных» на «испытываемых».

Пункт 8.12. Заменить слово «ГОСТ 31359» на «ГОСТ 25485».

Пункт 8.13. Изложить в новой редакции:

«Деформации влажностной усадки полистиролбетона определяют по Приложению А ГОСТ 25485. При этом определение усадки образца полистиролбетона производят при изменении его влажности от 24 % до 5 % по массе».

Пункт 8.15.

Вместо текста «- горючесть – по ГОСТ 30244;» дать текст со сноской в редакции: «- горючесть – по ГОСТ 30244 или по нормативным документам*, действующим на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт»;

добавить перечисление:

«- скорость распространения пламени по поверхности – по ГОСТ 30444»;

дополнить сноской – *:

«

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 57270-2016 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть».

Приложение А. Таблица А.1 в столбце «Область применение» выражение «1-3 этажа» заменить на «1-5 этажей».

Приложение Б. Таблицу Б.2 исключить.

Приложение Г. В заголовке слово «Метод» заменить на «Методика».

Приложение Е. Заменить слово «обязательное» на «рекомендуемое».

Ключевые слова. Слова «методы испытаний» заменить на «методы контроля».

Заместитель руководителя разработки:

Заместитель генерального директора

ООО «Институт ВНИИжелезобетон», к.т.н.        	         	         В.И. Мелихов

Дата введения в действие на территории Российской Федерации – 2018–07–01.