| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 9852— 2023 (Проект RU, первая редакция) |

ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ)

Стойкость к воздействию дихлорметана при заданной температуре (ДХМ).

Метод испытания

(ISO 9852:2007, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 Принят Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №                  )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9852:2007 «Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). Стойкость к воздействию дихлорметана (ДХМ) при заданной температуре. Метод испытания» («Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) — Test method», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования» Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Введение

Максимальная температура, при которой труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) не подвергается воздействию дихлорметана, дает представление об уровне и однородности гелеобразования в материале ПВХ и трубе. Данная характеристика связана с механическими свойствами и, в частности, с долгосрочными эксплуатационными характеристиками трубы.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (НПВХ) Стойкость к воздействию дихлорметана (ДХМ) при заданной температуре. Метод испытания Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes. Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT). Test method

Дата введения – 202    —01—01

1 Область применения

Настоящий межгосударственный стандарт устанавливает метод определения стойкости труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) к дихлорметану (ДХМ) при заданной температуре.

Настоящий стандарт распространяется на трубы из НПВХ, независимо от их области применения.

Метод может быть использован в качестве быстрого средства контроля качества в процессе производства.

Примечание — Температура дихлорметана, при которой труба из НПВХ не должна подвергаться воздействию, должна быть указана в соответствующем стандарте на изделие.

- 2 Сущность метода

Отрезок трубы из НПВХ определенной длины, срезанный с одного конца трубы под углом, зависящем от толщины, погружают на (30 ± 1) мин в дихлорметан при температуре T, указанной в соответствующем стандарте на изделие, чтобы убедиться, что НПВХ не подвергается воздействию при данной температуре. Площадь поверхности дихлорметана минимизируется и покрывается сверху толстым слоем воды из соображений безопасности и для уменьшения испарения. После погружения в дихлорметан образец для испытания оставляют для «стекания» в слое воды перед окончательной сушкой и проверкой.

Примечания 1 — Если НПВХ обладает недостаточным уровнем гелеобразования, произойдет побеление поверхности и, в худшем случае, будет наблюдаться осадок.

Примечания 2 —Следующие параметры испытаний должны быть установлены стандартом, ссылающимся на настоящий стандарт:

a) температура, T, дихлорметана (см. 4.3 и 6.3).;

b) минимальная толщина стенки, для которой проводят испытание;

c) количество образцов для испытания, если применимо (см. 5.1)

- 3 Реагент

- 3.1 Дихлорметан, технический

Примечание — Дихлорметан технический содержит небольшие количества (максимум 1 %) хлорметана (CH3Cl), трихлорметана (CHCl3) и тетрахлорметана (CCl4). В практике было отмечено, что даже если уровень данных примесей достигнет 5 % суммарно, результаты не будут существенно отличаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Температура кипения дихлорметана низкая (40 °C). Следовательно, он имеет высокое давление паров при температуре окружающей среды. Кроме того, он может быть токсичным для кожи и глаз. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с дихлорметаном или образцами для испытаний, которые были погружены в него. Пары также токсичны: предельно допустимая концентрация (ПДК), сопоставимая с максимально допустимой концентрацией (МДК), составляет 100 мл/м3 (ppm). Поэтому необходимо обеспечить вентиляцию помещения или зоны, в которой находится контейнер и где происходит сушка образца для испытания.

- 4 Оборудование

- 4.1 Инструмент для снятия фаски (см. 5.2).

4.2 Контейнер из стекла или нержавеющей стали, подходящий по размеру для размещения одного или нескольких образцов для испытаний (см. раздел 5), с решеткой, расположенной на высоте примерно 10 мм над дном контейнера, крышкой для ограничения испарения жидкости (см. 6.1 и 6.2) и термостатирующим оборудованием со смесителем, способным поддерживать температуру жидкости на уровне (T ± 0,5) °C с помощью оборудования для охлаждения (4.3).

Примечание — Рекомендуется использовать цилиндрический контейнер небольшого диаметра, например, немного больше 315 мм, но подходящий для наиболее часто используемого размера труб (более крупные трубы можно разрезать на несколько продольных секций для установки в контейнер, см. 5.1).

В лабораториях, которые ранее использовали для данного испытания контейнер большего размера, указанный выше контейнер меньшего размера можно поместить в старый контейнер, который можно заполнить водой (см. приложение B). При условии, что новый контейнер достаточно мал и изготовлен из теплопроводящего материала, например нержавеющей стали, оборудование для охлаждения и смеситель можно разместить в старом контейнере. Решетка должна быть сконструирована таким образом, чтобы ее можно было расположить на двух различных уровнях следующим образом:

a) с соответствующими частями образцов для испытаний или секций образцов для испытания, погруженных в дихлорметан;

b) с частями образцов или секций образцов, полностью окруженными водой, которые были погружены в дихлорметан, но не контактирующими с ним.

4.3 Оборудование для охлаждения, способное охладить дихлорметан до температуры, указанной в соответствующем стандарте на изделие.

4.4 Вытяжка, оборудованная системой удаления дыма, установленная в целях безопасности (см. предупреждение в разделе 3) над контейнером (4.2).

- 5 Подготовка образцов для испытаний

5.1 Образцы для испытаний длиной 160 мм отрезают от испытуемой трубы, таким образом, чтобы торцы были перпендикулярны оси трубы. Количество образцов для испытаний должно равняться трем если в ссылочном стандарте на изделие не указано иное. Толщина стенки трубы должна быть больше минимальной толщины, указанной для данного испытания в стандарте на изделие [см. b), примечание 2 к разделу 2].

5.2 С одного из концов каждого образца для испытания по всей толщине его стенки срезают фаску, избегая при этом заметного нагрева, (см. рисунок A.1). Угол фаски выбирают в зависимости от толщины стенки трубы согласно таблице 1.

Примечание — Термин «резание» был использован для исключения шлифовки.

Таблица 1 — Углы фаски

| Толщины стенки трубы, e мм | Угол фаски, α град |
| --- | --- |
| e < 8 | 10 |
| 8 ≤ e < 16 | 20 |
| 16 ≤ e | 30 |

5.3 Если образцы для испытаний больше диаметра контейнера, каждый образец разрезают на несколько продольных секций. Максимальная ширина используемого ножовочного полотна должна составлять 2,5 мм. Количество секций, на которые разрезается каждый образец для испытания, должно быть наименьшим возможным числом, т.е. максимально возможным размером, допускаемым размером контейнера.

5.4 Охлаждают образцы для испытаний или секции, полученные из образцов до температуры окружающей среды.

- 6 Условия погружения

6.1 Заполняют контейнер дихлорметаном с известной величиной преломления на глубину, достаточную для полного покрытия зоны с фаской или секций образцов для испытания.

6.2 Покрывают дихлорметан слоем воды, предпочтительно высотой от 250 мм до 300 мм, но не менее 20 мм.

6.3 Используя термостатирующее оборудование, охлаждающее оборудование и смеситель, задают и поддерживают температуру дихлорметана в контейнере на уровне (T ± 0,5) °C [см. a), примечание 2 к разделу 2]. Данная температура должна быть не должна быть ниже 12 °C.

6.4 Между испытаниями добавляют дихлорметан по мере необходимости для поддержания уровня дихлорметана в контейнере.

6.5 Убеждаются, что показатель преломления дихлорметана не изменяется в процессе использования более чем на ± 0,002 от его первоначального значения.

Примечание — На практике показатель преломления изменяется примерно на 0,0005 каждые 3 месяца, если проводится от 700 до 800 испытаний в месяц. Поэтому достаточно проверять качество каждые 3 месяца.

- 7 Проведение испытания

7.1 В течение всего испытания для избежания прикосновения пальцами к образцам или участкам образцов для испытаний (см. предупреждение в разделе 3) используют, например, щипцы или перчатки.

7.2 Помещают каждый образец или секцию образца для испытания в жидкость так, чтобы зона с фаской была полностью погружена в дихлорметан.

7.3 Оставляют образцы или секции образцов для испытаний на (30 ± 1) мин в дихлорметане.

7.4 После погружения в дихлорметан поднимают решетку до уровня, описанного в 4.2 b), на 10-15 мин, для стекания дихлорметана с образцов или секций образцов для испытаний (см. рисунок В.1).

7.5 Извлекают образцы для испытаний или секции образцов для испытаний из контейнера и оставляют их сушиться на воздухе не менее 15 мин до испарения воды, в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой, оборудованной системой вентиляции.

7.6 Осматривают образцы или секции образцов для испытаний и определяют результат в соответствии с разделом 8.

7.7 Повторяют процедуру для всех оставшихся образцов или секций образцов для испытаний.

- 8 Определение результатов испытаний

8.1 Если образец или секции, составляющие образец для испытания, не имеют никаких признаков повреждений (кроме набухания), результат регистрируют как «без повреждений».

8.2 Если на образце для испытания имеются признаки повреждений в любом месте, результат регистрируют как «с повреждениями» и, при необходимости, описывают внешний вид и местоположение повреждения(ий).

Примечание — Примеры описания повреждений на фаске приведены в приложении A.

- 9 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

a) обозначение настоящего и ссылочного стандарта;

b) полную идентификация испытуемой трубы;

c) температуру, T, ванны с дихлорметаном;

d) длительность погружения;

e) количество образцов для испытания;

f) результаты испытания и любую сопутствующая информацию, относящуюся к результатам испытания (например, описание повреждений);

g) любые факторы, которые могли повлиять на результат, например, любые инциденты или любые технические детали, не указанные в настоящем стандарте;

h) дату проведения испытания.

Приложение А

(справочное)

Описание повреждения

В случае повреждения регистрируют результат испытания в процентах от общей поверхности фаски (см. рисунок A.1) в двух следующих аспектах:

a) процентное повреждение в направлении фаски, т.е.

Повреждение 1 равняется ac×100

где

a — (статистический) средний размер зоны (зон) повреждения в осевом направлении на поверхности фаски;

c — ширина фаски;

b) процентное воздействие в окружном направлении, т.е.

Повреждение 2 равняется bπD×100

где

b — (статистический) средний размер зоны (зон) повреждения в окружном направлении на поверхности фаски;

D — наружный диаметр трубы.

Интервал округления для результата равен 5.

Рисунок А.1 — Пример расчета процента повреждения

Приложение В

(справочное)

Пример меньшего контейнера, помещенного в уже существующий (больший) контейнер

На рисунке В.1 представлен пример модификации испытательного оборудования и методики в целях сокращения расхода дихлорметана (ДХМ).

1 — старый резервуар, наполненный водой определенной температуры, перемешанной; 2 — новый резервуар; 3 — дихлорметан (ДХМ); 4 — вода; 5 — труба в положении для испытания; 6 — труба в положении для стекания

Рисунок В.1 — Меньший контейнер, помещенный в уже существующий (больший) контейнер

| УДК | МКС 23.040.20 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубы, непластифицированный поливинилхлорид, стойкость к воздействию дихлорметана, метод испытания |  |  |

Руководитель разработки

Начальник Управления
Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Специалист Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	В.Д. Антонова