МКС 87.040

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 9754—2020 Эмали МЛ-12. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (протокол  от                             202_  г.  №           )

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

По всему тексту заменить фразу «эластичность пленки» на «эластичность покрытия».

Раздел 1.

Седьмой абзац, исключить слово «плюс».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ -202_ Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их   определения

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия

ГОСТ 111 Стекло листовое бесцветное. Технические условия

ГОСТ 896 Материалы лакокрасочные. Определение блеска лакокрасочных покрытий. Фотоэлектрический метод

ГОСТ 1928 Сольвент каменноугольный. Технические условия

ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при ударе

ГОСТ 5233 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытия по маятниковому прибору

ГОСТ 6456 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 67091) Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6806 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности покрытия при изгибе

ГОСТ 8420 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8784-75 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости

ГОСТ 8832-2024 Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 9070 Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 9980.1 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний

ГОСТ 9980.3 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для  лакокрасочных материалов. Упаковка

ГОСТ 9980.4 Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 9980.5 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 10054 Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия

ГОСТ 10214 Сольвент нефтяной. Технические условия

ГОСТ 13345 Жесть. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18187 Разбавители для электроокраски марки РЭ. Технические условия

ГОСТ 18188 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 19007 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 19433.12) Грузы опасные. Классификация

ГОСТ 19433.33) Грузы опасные. Маркировка

ГОСТ 20010 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 20799 Масла индустриальные. Технические условия

ГОСТ 21903-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

ГОСТ 24297 Верификация закупаемой продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24595 Грунтовка В-МЛ-0143. Технические условия

ГОСТ 25129 Грунтовка ГФ-021. Технические условия

ГОСТ 29319 Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета

ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31149 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31939 Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ

ГОСТ 31973 (ISO 1524:2000) Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира

ГОСТ 31993 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия

ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия.

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57478-2017 «Грузы опасные. Классификация».

3) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка».

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Раздел 3.

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«Эмали должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлены по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке

Сырье, применяемое для изготовления эмалей, должно соответствовать  требованиям действующих нормативных документов или технической документации, указанных в рецептуре и технологическом регламенте, и разрешено к применению. Рекомендуется для сырья проводить входной контроль с учетом требований ГОСТ 24297.»

Таблица 1, показатели 2, 10 и 12 изложить в новой редакции:

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 2 Внешний вид покрытия | После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень | По 7.4 |
| 10 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 45 | По ГОСТ 4765 и 7.8 настоящего стандарта |
| 12 Адгезия покрытия, баллы, не более | 0 | По ГОСТ 31149 и 7.9 настоящего стандарта |

Раздел 4.

Дополнить пунктом 4.1.1а и изложить его в следующей редакции:

«4.1.1а Эмали должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов, требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, действующих на территории государства, принявшего стандарт.».

Пункт 4.1.2, таблица 2, в примечании исключить слова «в аккредитованных центрах (лабораториях)».

Пункт 4.1.3, таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

| Наименование компонента | Температура, °С |  |  | Пределы распространения пламени (воспламенения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вспышки в закрытом тигле | воспламенения | самовоспламенения | температурные, °С | концентрационные, %, об |
| Ксилол (смесь изомеров) | 29 | - | 490 | 24-50 | 1,10-6,50 |
| Ортоксилол | 31 | - | 460 | 27-65 | 1,00-6,70 |
| Спирт бутиловый | 35 | 43 | 340 | 34-67 | 1,80-10,90 |
| Бутилацетат | 29 | 35 | 330 | 22-61 | 1,35-9,00 |
| Этилцеллозольв | 40 | 54 | 235 | 39-81 | 1,80-15,70 |
| Циклогексанон | 44 | - | 420 | 40-81 | 1,30-9,10 |
| Сольвент нефтяной | 21 | 83 | 520 | 21-56 | 1,00-8,00 |

Пункт 4.1.4, таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

| Наименование компонента | Агрегатное состояние | Класс опасности1) | ПДК2), мг/м3 | Характер действия на организм при повышении ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ксилол (смесь изомеров) | Пары | 3 | 150/50 | Вещество умеренно опасное. Пары действуют наркотически, вызывают раздражение кожи и слизистой оболочки глаз. Длительное воздействие вызывает заболевание нервной системы и кроветворных органов |
| Ортоксилол | Пары | 3 | 150/50 |  |
| Спирт бутиловый | Пары | 3 | 30/10 | Вещество умеренно опасное. Действует наркотически. Раздражает слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение |
| Бутилацетат | Пары | 4 | 200/50 | Наркотическое действие, раздражение слизистых оболочек; вызывает сухость кожи |
| Циклогексанон | Пары | 3 | 30/10 | Наркотическое действие; сильное раздражение слизистых оболочек; всасывается через кожу |

Окончание таблицы 4

| Этилцеллозольв | Пары | 3 | 30/10 | Обладает слабым наркотическим действием. Раздражают слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сольвент нефтяной | Пары | 4 | 300/100 | Оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз |
| Соединения свинца | Аэрозоль | 1 | -/0,05 | Вызывает хроническую интоксикацию, выражающуюся в поражении центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, в изменениях крови, желудочно-кишечного тракта и других органов |
| Соединения хрома | Аэрозоль | 1 | 0,03/0,01 | Соединения хрома раздражают и прижигают слизистую оболочку и кожу, вызывая изъязвления; при вдыхании аэрозолей происходит прободение хрящевой части носовой перегородки. Они оказывают также общетоксическое дейсвтие, поражая желудочно-кишечный тракт |
| 1) Класс опасности вредных веществ по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007. 2) ПДК — предельно допустимая концентрация. В числителе приведена максимальная разовая, в знаменателе — среднесменная ПДК. |  |  |  |  |

Пункт 4.2.4, исключить ссылку «ГОСТ 12.4.068».

Дополнить стандарт пунктом 4.2.7 и изложить его в следующей редакции:

«4.2.7 Более полная информация по безопасному обращению с эмалями приведена в паспорте безопасности по ГОСТ 30333.».

Раздел 5.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов.

Содержание загрязняющих веществ, выделяющихся из эмалей, в атмосферном воздухе с учетом рассеивания не должно превышать гигиенические нормативы государства, принявшего стандарт.».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции:

«При хранении, транспортировании и утилизации отходов, образующихся при испытаниях и применении эмалей, должны соблюдаться требования санитарных правил государства, принявшего стандарт.».

Дополнить стандарт пунктом 5.4 и изложить его в следующей редакции:

«С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды.».

Раздел 6.

Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1 Правила приемки — по ГОСТ 9980.1 и ГОСТ 15.309.».

Раздел 7.

Пункт 7.2, первый абзац, заменить ссылку с «ГОСТ 8832-76 (раздел 3)» на «ГОСТ 8832-2024 (раздел 5).

Пункт 7.2, второй и шестой абзац, перед ссылкой «ГОСТ 16523» дополнить «ГОСТ 9045 и».

Пункт 7.2, четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Пластинки из белой жести должны быть обработаны шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по ГОСТ 6456, ГОСТ 10054 или по иному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт.».

Пункт 7.2, двенадцатый абзац, после слов «по ГОСТ 31993» дополнить «или иному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт,».

Пункт 7.2, пятнадцатый абзац изложить в новой редакции:

«После высыхания поверхность грунтовки шлифуют всухую шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5 по ГОСТ 6456, ГОСТ 10054 или иному документу, действующему на территории государства, принявшего стандарт, и протирают мягким материалом типа фланели.».

Пункт 7.2, предпоследний абзац изложить в новой редакции:

«При определении цвета покрытия и укрывистости высушенного покрытия эмали наносят в два и более слоев до полного укрытия подложки.».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«7.3 Цвет покрытия эмалей определяют визуально по ГОСТ 29319.».

Пункт 7.4, второй абзац, заменить фразу «при естественном дневном рассеянном свете» на «при искусственном дневном освещении (уровень освещенности от 1000 до 2500 лк).».

Пункт 7.6, заменить фразу «при температуре (125 ± 2) °С в течение 1 ч» на «при температуре (140 ± 2) °С в течение 3 ч».

Пункт 7.8, после слов «помещают покрытие вверх» дополнить «(прямой удар)».

Пункт 7.9, после слов «однолезвиевым режущим инструментом» дополнить «(допускается использовать другие режущие инструменты по               ГОСТ 31149).».

Раздел 8 изложить в новой редакции:

«8 Упаковка

Упаковка эмалей — по ГОСТ 9980.3 (группа 5) и ГОСТ 8.579.».

Раздел 9 изложить в новой редакции:

«9 Маркировка

9.1 Маркировка эмалей — по ГОСТ 9980.4.

Маркировка эмалей должна содержать данные, характеризующие опасность груза и знаки опасности, в соответствии с требованиями, установленными правилами перевозки опасных грузов, действующими для конкретного вида транспорта на территории государства, принявшего стандарт.

На транспортную тару наносят данные, характеризующие опасность груза, в соответствии с классом опасного груза, установленным по ГОСТ 19433.1 и ГОСТ 19433.3:

- транспортное наименование груза — КРАСКА;

- знак опасности для опасных грузов класса 3;

- номер ООН 1263;

- классификационный шифр 3013;

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Беречь от солнечных лучей» и «Герметичная упаковка».

9.2 Предупредительная маркировка — по ГОСТ 31340.

На предупредительную маркировку должны быть нанесены элементы описания опасности и меры по предупреждению опасности в зависимости от классификации опасности эмалей по ГОСТ 32419.

Примечание — Предупредительная маркировка является частью общей маркировки и может быть совмещена с транспортной и/или потребительской маркировкой.».

| Руководитель разработки — Директор по развитию АО «Русские краски» |  | П.В. Носов |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель — инженер по стандартизации ведущий АО «Русские краски» |  | В.И. Кесельман |