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Предисловие
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1. Область применения
[bookmark: i45187]Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к средствам индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений.
Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) персонала, выполняющего работы с открытыми и закрытыми источниками ионизирующего излучения и радиоактивными веществами, в том числе на аварийные работы при ликвидации последствий радиационной аварии.
Настоящий стандарт не распространяется на СИЗ для защиты от пониженных температур и СИЗ, применяемые для эвакуации (самоспасатели), в т.ч. для гражданского населения.
Настоящий стандарт не распространяется на СИЗ от нейтронного излучения и фотонного излучения с энергией более 100 кэВ.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты.
ГОСТ 262 Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповидные образцы)
ГОСТ 270 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
ГОСТ 3811 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3813 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 3816 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ 12580 Пленки латексные. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
ГОСТ 18976 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
ГОСТ 28073 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
ГОСТ 31396 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды
ГОСТ 31399 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды
ГОСТ 9.030 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытании на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 “Лепесток“. Технические условия
ГОСТ 12.4.063 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук. Метод определения кислото- и щелочепроницаемости
ГОСТ 12.4.082 Система стандартов безопасности труда. Метод определения остроты зрения человека в средствах индивидуальной защиты
ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.166 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.235 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
ГОСТ 12.4.236 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха, используемые с масками и полумасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
ГОСТ 12.4.240 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная вентилируемая для защиты от аэрозолей с твердой дисперсной фазой, включая радиоактивные аэрозоли. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.242 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная дополнительная для работ с радиоактивными веществами. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.243 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами
ГОСТ 12.4.246 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.244 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.248 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания дополнительные для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.250 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования
ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 12.4.255 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 12.4.261.2 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.264-2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.265 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты, предназначенные для работ с радиоактивными веществами, и материалы для их изготовления. Методы испытания и оценка коэффициента дезактивации 
ГОСТ 12.4.266 Система стандартов безопасности. Одежда специальная дополнительная невентилируемая для защиты от радиоактивных аэрозолей. Требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.270 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная основная для работ с радиоактивными веществами. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.293 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.294 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.296 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.299-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Руководство по выбору, применению и техническому обслуживанию
ГОСТ ISO 811 Материалы текстильные. Определение водоупорности. Испытание под гидростатическим давлением
ГОСТ ISO 374-1 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ
ГОСТ ISO 374-2 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение стойкости к прониканию
ГОСТ ISO 1421 Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
ГОСТ ISO 1833-1 Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний
ГОСТ ISO 4674-1 Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Методы испытания на раздир с постоянной скоростью
ГОСТ ISO 13688 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования
ГОСТ ISO 16321-1 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Требования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ EN 388 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний
ГОСТ EN 397 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ EN 14052 Система стандартов безопасности труда. Высокоэффективные защитные каски. Общие технические требования. Методы испытаний
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.



3 Термины и определения
[bookmark: i58907]В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 коэффициент защиты от бета-излучения: Отношение плотности потока бета-частиц на внешней стороне материала СИЗ к плотности потока бета-частиц на внутренней (прилегающей к телу) стороне материала СИЗ.
3.2 коэффициент защиты от мягкого фотонного излучения радионуклидов: Отношение мощности дозы мягкого фотонного излучения (с энергией около 60 кэВ) на внешней стороне материала СИЗ к мощности дозы на внутренней (прилегающей к телу) стороне материала СИЗ.
3.3 свинцовый эквивалент: Показатель защитной эффективности материала, равный толщине свинцовой пластины в миллиметрах, во столько же раз ослабляющий мощность дозы рентгеновского излучения, как и данный материал.
3.4 коэффициент проникания: Коэффициент, выраженный в процентах и показывающий отношение массовой концентрации вредного или опасного вещества, проникшего из окружающей среды в подкостюмное или подмасочное пространство СИЗ, к его массовой концентрации в окружающем пространстве.
3.5 коэффициент проскока (коэффициент проницаемости): Показатель, характеризующий проницаемость и выраженный процентным отношением концентрации тест-вещества после его прохождения через фильтр (фильтрующий материал) к концентрации тест-вещества до фильтра (фильтрующего материала) в заданных условиях испытаний.
3.6 коэффициент дезактивации: Отношение уровней радиоактивного загрязнения материала (изделия) до и после дезактивации.
3.7 устойчивость к дезактивации: Способность СИЗ и используемых для его изготовления материалов сохранять установленные в нормативных документах значения защитных и физико-механических показателей после проведения пяти циклов дезактивации.
3.8 нормальное падение бета-частиц или фотонов на поверхность материала: Направление движения первоначального потока бета-частиц или фотонов перпендикулярно к поверхности материала. 
3.9 средство индивидуальной защиты одноразового применения: Изделие СИЗ, предназначенное для однократного использования в течение не более одной смены и не подлежащее дезактивации. 
3.11 средство индивидуальной защиты краткосрочного применения: Изделие СИЗ, не подлежащее дезактивации и предназначенное для использования до его выхода из строя (появления заметных изменений или дефектов, которые могут повлиять на защитные свойства) или до превышения установленных предельных уровней загрязнения.
3.12 средство индивидуальной защиты многоразового применения: Изделие СИЗ, предназначенное для использования в течение более одной смены и подлежащее дезактивации.

4 Классификация
4.1 Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений классифицируют на:
- костюмы изолирующие (см. 4.2);
- средства индивидуальной защиты органов дыхания (см. 4.3);
- одежду специальную (см. 4.4);
- обувь специальную (см. 4.5);
- средства индивидуальной защиты рук (см. 4.6);
- средства индивидуальной защиты глаз и лица (см. 4.7);
- средства индивидуальной защиты от внешнего излучения (см. 4.8).

4.2 Костюмы изолирующие 
Костюмы изолирующие для работ с радиоактивными веществами разделяют на:
- газонепроницаемые изолирующие костюмы для защиты от химических веществ типа 1а (краткосрочного применения) с устройством подачи воздуха для дыхания независимо от окружающей атмосферы, размещенным внутри костюма;
- газонепроницаемые изолирующие костюмы для защиты от химических веществ типа 1b (краткосрочного применения) с устройством подачи воздуха для дыхания независимо от окружающей атмосферы, размещенным с наружной стороны костюма;
- газонепроницаемые изолирующие костюмы для защиты от химических веществ типа 1с (краткосрочного применения) с внешним источником воздуха для дыхания (например, от линии подачи воздуха).

4.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) для работ с радиоактивными веществами разделяют на:
1) СИЗОД изолирующие (дыхательные аппараты) со шлангом подачи чистого воздуха, используемые с масками (краткосрочного применения);
2) СИЗОД фильтрующие:
- респираторы фильтрующие с фильтрующей полумаской (полумаски фильтрующие) одноразового применения;
- респираторы фильтрующие с изолирующей полумаской (с полумаской из изолирующих материалов) краткосрочного применения, укомплектованные сменными противоаэрозольными фильтрами одноразового применения;
- противогазы фильтрующие краткосрочного применения, укомплектованные сменными противоаэрозольными фильтрами одноразового применения;
3) СИЗОД дополнительные для работ с радиоактивными веществами (многоразового или одноразового применения): пневмомаски, пневмошлемы, пневмокуртки, пневмокостюмы.

4.4 Одежда специальная для работ с радиоактивными веществами
Одежду специальную для работ с радиоактивными веществами разделяют на:
- основную специальную одежду (многоразового или краткосрочного применения): комбинезоны, полукомбинезоны, костюмы, куртки, брюки;
- дополнительную специальную одежду для защиты от ионизирующих излучений: фартуки, жилеты»;
- дополнительную специальную одежду для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами (многоразового, краткосрочного или одноразового применения): костюмы, комбинезоны, полукомбинезоны, халаты, полухалаты, брюки, куртки, фартуки, нарукавники, плащи (дождевики);
- дополнительную специальную одежду для защиты от радиоактивных аэрозолей (одноразового применения).

4.5 Обувь специальная для работ с радиоактивными веществами
[bookmark: _Hlk216366726]Обувь специальную для работ с радиоактивными веществами разделяют на:
- основную специальную обувь (многоразового или краткосрочного применения): ботинки, полуботинки;
- дополнительную специальную обувь (многоразового или одноразового применения): бахилы, чехлы, чулки, следы.

4.6 Средства индивидуальной защиты рук для работ с радиоактивными веществами
Средства индивидуальной защиты рук (далее – СИЗ рук) для работ с радиоактивными веществами разделяют на:
- перчатки защитные (одноразового или краткосрочного применения);
- перчатки камерные для работ с радиоактивными веществами (краткосрочного применения).

4.7 Средства индивидуальной защиты глаз и лица для работ с радиоактивными веществами
Средства индивидуальной защиты глаз и лица (далее – СИЗ глаз и лица) для работ с радиоактивными веществами разделяют на:
- защитные лицевые щитки (одноразового или краткосрочного применения);
- защитные очки (одноразового или краткосрочного применения).

4.8 Средства индивидуальной защиты головы
Средства индивидуальной защиты головы для работ с радиоактивными веществами разделяют на:
- защитные каски (краткосрочного применения);
- высокоэффективные защитные каски (краткосрочного применения);
- защитные каскетки (краткосрочного применения).

[bookmark: _Hlk216867158]4.9 СИЗ для защиты от внешнего излучения
СИЗ для защиты от внешнего излучения разделяют на:
- СИЗ для защиты от бета-излучения;
- СИЗ для защиты от рентгеновского излучения;
- СИЗ для защиты от мягкого[footnoteRef:1]) фотонного излучения радионуклидов. [1: ) с энергией до 60 кэВ.] 



5 Общие технические требования
0. Общие требования
5.1.1 СИЗ от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений должны соответствовать требованиям технического регламента [1]. 
5.1.2 Материалы СИЗ от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям, установленным в техническом регламенте [1].
5.1.3 СИЗ от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений должны легко сниматься и надеваться, для обеспечения минимального риска радиоактивного загрязнения. 
СИЗ от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений не должны существенно сокращать амплитуду движений пользователя и частей его тела (рук, ног, головы) при осуществлении им трудовой деятельности, при этом движения должны выполняться без ощутимых усилий и дискомфорта.
Оценку эргономических свойств проводят в соответствии с ГОСТ ISO 13688 для полного комплекта СИЗ, включая дополнительные и другие СИЗ в соответствии с информацией изготовителя. 
5.1.4 Требования к коэффициенту дезактивации материалов СИЗ                      (за исключением СИЗ одноразового и краткосрочного применения) установлены в ГОСТ 12.4.265.
5.1.5 СИЗ от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений (за исключением СИЗ одноразового и краткосрочного применения) и материалы для их изготовления должны сохранять защитные свойства и физико-механические характеристики после пятикратной дезактивации в соответствии с приложением А, требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт, или, при отсутствии таких требований, нормативной документацией изготовителя. 

0.  Костюмы изолирующие
Изолирующие костюмы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.240.

0. Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие (дыхательные аппараты) со шлангом подачи чистого воздуха для работ с радиоактивными веществами
[bookmark: _Hlk216875122]5.3.1 Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха (далее – дыхательные аппараты) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.236           (класс 2).
5.3.2 Дыхательные аппараты должны комплектоваться лицевыми частями только в виде масок по ГОСТ 12.4.293. 
5.3.3 Смотровые элементы или экран масок, не должны снижать остроту зрения более чем на 0,2 единицы при использовании СИЗОД в ходе испытаний по ГОСТ 12.4.082. 
5.3.4 Сопротивление дыханию должно соответствовать требованиям                  ГОСТ 12.4.236.
5.3.5 Подсос тест-вещества под маску, включающий подсос по полосе обтюрации, через клапаны выдоха и другие конструктивные элементы маски должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.236.


0. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие для работ с радиоактивными веществами
5.4.1 Общие требования
Защитная эффективность СИЗОД по отношению к радиоактивному йоду, гексафториду урана, тритию и другим газопарообразным радиоактивным веществам устанавливается в документации изготовителя. 

5.4.2 Респираторы фильтрующие с фильтрующей полумаской
5.4.2.1 Респираторы фильтрующие с фильтрующей полумаской (фильтрующие полумаски) для защиты от радиоактивных аэрозолей предназначены для одноразового применения (не более одной смены).
5.4.2.2 Респираторы фильтрующие с фильтрующей полумаской (фильтрующие полумаски) должны соответствовать классам FFP3 NR или FFP3 NR ФП по ГОСТ 12.4.294.
[bookmark: _Hlk194852939]5.4.2.3 Начальное сопротивление воздушному потоку на вдохе и на выдохе при расходе воздуха 30 дм3/мин при испытаниях по ГОСТ 12.4.294 не должно превышать 50 Па. 
[bookmark: _Hlk216451025][bookmark: _Hlk196151311]5.4.2.4 Коэффициент защиты, рассчитанный по ГОСТ 12.4.299-2015 (9.2.5, формула 3) c использованием полученного при испытании по ГОСТ 12.4.294 среднего арифметического значения коэффициента проникания, должен составлять не менее 200. При этом коэффициент проникания для каждого из 10 испытателей не должен превышать 0,5 %.
5.4.2.5 Коэффициент проскока масляного тумана через фильтрующий материал респираторов с использованием методики по ГОСТ 12.4.028 не должен превышать 0,4 %. При проведении испытаний респираторов, отличных от выпускаемых по ГОСТ 12.4.028, допускается использовать зажимы соответствующей конструкции.

5.4.3 Респираторы фильтрующие с изолирующей полумаской
5.4.3.1 Респираторы фильтрующие с изолирующей полумаской должны быть укомплектованы противоаэрозольными фильтрами высокой эффективности (класс Р3) по ГОСТ 12.4.246 или противогазоаэрозольными (комбинированными) фильтрами высокой эффективности по аэрозолям (класс Р3) по ГОСТ 12.4.235. Такие фильтры предназначены для одноразового применения (не более одной смены).
5.4.3.2 Респираторы фильтрующие с изолирующей полумаской с противоаэрозольными или комбинированными фильтрами должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.296.
5.4.3.3 Полумаски из изолирующих материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.244.
[bookmark: _Hlk194682287]5.4.3.4 Фильтры противоаэрозольные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.246. Фильтры комбинированные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.235.
[bookmark: _Hlk194680593]5.4.3.5 Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе и на выдохе при расходе воздуха 30 дм3/мин при испытаниях по ГОСТ 12.4.296 не должно превышать 200 Па.
[bookmark: _Hlk216451776]5.4.3.6 Коэффициент защиты, рассчитанный по ГОСТ 12.4.299-2015 (9.2.5, формула 3) c использованием полученного при испытании по ГОСТ 12.4.296 среднего арифметического значения коэффициента подсоса, должен составлять                не менее 500. При этом коэффициент подсоса для каждого из 10 испытателей не должен превышать 0,2 %.

5.4.4 Противогазы фильтрующие
5.4.4.1 Противогазы фильтрующие с маской или шлем-маской должны быть укомплектованы противоаэрозольными фильтрами высокой эффективности (класс Р3) по ГОСТ 12.4.246 или противогазоаэрозольными (комбинированными) фильтрами высокой эффективности по аэрозолям (класс Р3) по ГОСТ 12.4.235. Такие фильтры предназначены для одноразового применения (не более одной смены).
5.4.4.2 Противогазы фильтрующие должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.121.
5.4.4.3 Маски должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.293. Шлем­ маски должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.166.
5.4.4.4 Фильтры противоаэрозольные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.246. Фильтры комбинированные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.235. 
5.4.4.5 Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе и на выдохе при расходе воздуха 30 дм3/мин при испытаниях по ГОСТ 12.4.121 не должно превышать 200 Па.
5.4.4.6 Коэффициент защиты противогаза фильтрующего, рассчитанный по ГОСТ 12.4.299-2015 (9.2.5, формула 3) c использованием полученного при испытании по ГОСТ 12.4.121 среднего арифметического значения коэффициента подсоса, должен составлять не менее 2000. При этом коэффициент подсоса для каждого из 10 испытателей не должен превышать 0,5 %.

0. Средства индивидуальной защиты органов дыхания дополнительные для работ с радиоактивными веществами
5.5.1 СИЗОД дополнительные для работ с радиоактивными веществами должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.248.
5.5.2 СИЗОД дополнительные для работ с радиоактивными веществами не должны иметь в составе металлических узлов, деталей и элементов.


0.  Одежда специальная для работ с радиоактивными веществами
5.6.1 Одежда специальная основная
[bookmark: _Hlk216453481]5.6.1.1 Основная специальная одежда выпускается в виде комплектов: комбинезоны, полукомбинезоны, костюмы, куртки, брюки.
5.6.1.2 Размеры основной специальной одежды устанавливаются с учетом антропометрических параметров типов фигур по ГОСТ 31396 или ГОСТ 31399.
5.6.1.3 Материалы основной специальной одежды должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 – Требования к материалам основной специальной одежды
	Показатель
	Требование
	Метод испытания

	Содержание хлопка в сырье, %
	не менее 80
	ГОСТ ISO 1833-1

	Поверхностная плотность, г/м2
	от 220 до 270
	ГОСТ 3811

	Разрывная нагрузка, Н
	
	ГОСТ 3813

	- продольное направление
	не менее 600
	

	- поперечное направление
	не менее 500
	

	Относительное удлинение, %
	не более 8
	ГОСТ 3813

	Прочность швов, Н
	не менее 250
	ГОСТ 28073

	Раздирающая нагрузка, Н
	
	ГОСТ 3813

	- продольное направление
	не менее 20
	

	- поперечное направление
	не менее 25
	

	Стойкость к истиранию, циклы 
	не менее 2 200
	ГОСТ 18976

	Воздухопроницаемость, дм3/(м2∙с) 
	не менее 20
	ГОСТ 12088

	Гигроскопичность, %
	не менее 10
	ГОСТ 3816



5.6.1.4 Конструкция основной специальной одежды для защиты от термических рисков электродуги должна соответствовать требованиям нормативных документов на такие изделия.
5.6.1.5 Конструкция основной специальной одежды для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины должна соответствовать требованиям                     ГОСТ 12.4.250.

5.6.2 Одежда специальная дополнительная для защиты от ионизирующих излучений 
5.6.2.1 Дополнительная специальная одежда для защиты от ионизирующих излучений 
Дополнительная специальная одежда для защиты от бета-излучения должна соответствовать 5.11.1.
Дополнительная специальная одежда для защиты от рентгеновского излучения должна соответствовать классу 5, установленному в 5.11.2.
Дополнительная специальная одежда для защиты от мягкого фотонного излучения должна соответствовать 5.11.3
5.6.2.2 Требования к материалу внешнего слоя (несъемного чехла) дополнительной специальной одежды для защиты от ионизирующих излучений приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 – Требования к материалу внешнего слоя (несъемного чехла) дополнительной специальной одежды для защиты от ионизирующих излучений
	Показатель
	Требование
	Метод испытания

	Разрывная нагрузка, Н
	
	ГОСТ ISO 1421

	- продольное направление
	не менее 700
	

	- поперечное направление
	не менее 800
	

	Разрывная нагрузка швов, Н
	не менее 250
	ГОСТ 28073

	Раздирающая нагрузка, Н
	
	ГОСТ ISO 4674-1

	- продольное направление
	не менее 40
	

	- поперечное направление
	не менее 50
	

	Стойкость к истиранию, циклы 
	не менее 3 000
	ГОСТ 18976

	Водоупорность, Па
	не менее 900
	ГОСТ ISO 811

	Коэффициент дезактивации
	не менее 20
	ГОСТ 12.4.265



5.6.3 Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами
Дополнительная специальная одежда для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами должна соответствовать требованиям                     ГОСТ 12.4.243.

5.6.4 Одежда специальная дополнительная для защиты от радиоактивных аэрозолей
Дополнительная специальная одежда для защиты от радиоактивных аэрозолей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.266.

0. Обувь специальная для работ с радиоактивными веществами 
5.7.1 Основная специальная обувь для работ с радиоактивными веществами должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.270.
5.7.2 Дополнительная специальная обувь для работ с радиоактивными веществами должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.242.

0. Средства индивидуальной защиты рук для работ с радиоактивными веществами
	5.8.1 Основные размеры (за исключением длины) перчаток для защиты от радиоактивных загрязнений, химических веществ и механических воздействий должны соответствовать ГОСТ 12.4.252. 
Если длина перчаток не соответствует ГОСТ 12.4.252, то она должна быть указана в нормативной документации производителя на конкретное изделие. При этом указания по эксплуатации должны содержать информацию о том, что перчатки имеют специальное назначение с указанием причины. 
5.8.2 СИЗ рук должны быть герметичными в соответствии с ГОСТ ISO 374-2 (при испытании сжатым воздухом), водонепроницаемыми, кислотонепроницаемыми и щелоченепроницаемыми при проведении испытаний по ГОСТ 12.4.063.
5.8.3 СИЗ рук должны соответствовать ГОСТ EN 388 хотя бы по одному из следующих показателей: стойкость к истиранию, раздиру, проколу. 
СИЗ рук, предназначенные для защиты от порезов, должны соответствовать ГОСТ EN 388 по данному показателю.
5.8.4 СИЗ рук должны соответствовать ГОСТ ISO 374-1 по показателю стойкость к проникновению по тест-веществам, указанным изготовителем. 5.8.5 Требования к полимерным материалам для СИЗ рук установлены в таблице 4.
Т а б л и ц а 4 – Требования к полимерным материалам для СИЗ рук
	Показатель
	Требование
	Метод испытания

	Условная прочность при растяжении, МПа
	не менее 16
	ГОСТ 12580

	Относительное удлинение при разрыве, %
	не менее 600
	

	Относительное остаточное удлинение после разрыва, %.
	не менее 20
	



5.8.6 Материалы СИЗ рук для защиты от внешнего излучения должны соответствовать требованиям 5.11 в зависимости от их назначения. 


0. Перчатки камерные
5.9.1 Конструкция и размеры камерных и радиационно-защитных камерных перчаток должны соответствовать ГОСТ 12.4.261.2.
5.9.2 Камерные перчатки должны быть герметичными в соответствии с             ГОСТ ISO 374-2 (при испытании сжатым воздухом), водонепроницаемыми, кислотонепроницаемыми и щелоченепроницаемыми при проведении испытаний по ГОСТ 12.4.063.
5.9.3 Перечень полимеров, применяемых для изготовления камерных перчаток, в соответствии с ГОСТ 12.4.261.2.
5.9.4 Материалы озоностойких камерных перчаток из полимерных материалов и резины делят на классы озоностойкости согласно требованиям, приведенным в ГОСТ 12.4.264-2014 (приложение В). 
5.9.5 Материалы камерных перчаток должны соответствовать требованиям таблицы 5.
Т а б л и ц а 5 – Требования к материалам камерных перчаток
	Показатель
	Требование
	Метод испытания

	Условная прочность при растяжении, МПа
	не менее 12
	ГОСТ 270

	Относительное удлинение при разрыве, %,
	не менее 700
	ГОСТ 270

	Относительная остаточная деформация после разрыва, %.
	не более 25
	ГОСТ 12580



Окончание таблицы 5
	Показатель
	Требование
	Метод испытания

	Сопротивление раздиру, кН/м
	не менее 25
	ГОСТ 262

	Прочность шва при разрыве, кН/м
	не менее 4
	ГОСТ 270

	Стойкость к воздействию агрессивных сред по показателям условная прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве (с использованием раствора гидроокиси натрия с массовой долей 20 % и раствора серной кислоты с массовой долей 20 %, время выдержки 24 ч при температуре (23±2) °С), %, 
	не более 20
	ГОСТ 9.030
(метод В)

	Стойкость перчаток к озоновому старению при концентрации озона (2,5±0,5)∙10-4 % и деформации растяжения 20 %, мин
	не менее 300
	ГОСТ 12.4.264-2014
(метод А)

	Толщина материала камерной перчатки
	
	ГОСТ 12.4.261.2

	-  кистевая часть, мм
	не менее 1,1
	

	-  крага, мм
	не менее 1,3
	




5.9.6 Материалы перчаток камерных для защиты от внешнего излучения должны соответствовать требованиям 5.11 в зависимости от назначения перчаток. 


0.  Средства индивидуальной защиты глаз и лица для работ с радиоактивными веществами
5.10.1 СИЗ глаз и лица для работ с радиоактивными веществами не должны иметь в составе металлических деталей и элементов. 
5.10.2 СИЗ глаз и лица должны соответствовать требованиям                               ГОСТ ISO 16321-1. Оптические показатели (сферическая рефракция, астигматизм и разность призматического действия) должны соответствовать улучшенным оптическим характеристикам по ГОСТ ISO 16321-1.
5.10.3 Толщина смотрового элемента СИЗ глаз и лица должна быть не менее 1,4 мм. 

0. Средства индивидуальной защиты головы для работ с радиоактивными веществами
5.11.1 Каски защитные для работ с радиоактивными веществами должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 397.
5.11.2 Каски защитные высокоэффективные для работ с радиоактивными веществами должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 14052.
5.11.3 Каскетки защитные для работ с радиоактивными веществами должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.255.

0. Средства индивидуальной защиты от внешнего излучения
5.12.1 Средства индивидуальной защиты от бета-излучения
 Материалы СИЗ для защиты от бета-излучения не должны содержать тяжелых химических элементов с атомным номером более 30. СИЗ от бета-излучения в зависимости от класса должны обеспечивать приведенные в таблице 6 значения коэффициента защиты при нормальном падении бета-частиц с граничной энергией бета-спектра 2,27 МэВ.
Т а б л и ц а 6 – Требования к коэффициенту защиты материалов СИЗ от бета-излучения
	Класс СИЗ для защиты от бета-излучения
	Коэффициент защиты от бета-излучения, не менее

	1
	3

	2
	10

	3
	30

	4
	100



Метод испытаний в соответствии с приложением Б.

5.12.2 Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения
СИЗ от рентгеновского излучения в зависимости от класса должны обеспечивать приведенные в таблице 7 значения свинцового эквивалента при нормальном падении фотонов от источника рентгеновского излучения при напряжении на аноде не менее 70 кВ.
Метод испытаний в соответствии с приложением В.


Т а б л и ц а 7 – Требования к свинцовому эквиваленту СИЗ от внешнего рентгеновского излучения
	Класс СИЗ для защиты 
от рентгеновского излучения
	Значение свинцового эквивалента, мм, 
не менее

	1
	0,1

	2
	0,2

	3
	0,3

	4
	0,4

	5
	0,5




5.12.3 Средства индивидуальной защиты от мягкого фотонного излучения
Материалы для защиты от мягкого фотонного излучения должны содержать элементы, эффективно поглощающие указанное излучение (свинец, лантаноиды, барий, кадмий, молибден, вольфрам и др.).
[bookmark: _Hlk216191710]СИЗ для защиты от мягкого фотонного излучения радионуклидов должны обеспечивать приведенные в таблице 8 значения коэффициента защиты при нормальном падении фотонов (источник 241Am, Еγ = 59,5 кэВ) в зависимости от класса.
Метод испытаний в соответствии с приложением Г.
Т а б л и ц а 8 – Требования к коэффициенту защиты СИЗ для защиты от мягкого фотонного излучения радионуклидов
	Класс СИЗ для защиты 
от мягкого фотонного излучения
	Коэффициент защиты СИЗ от мягкого фотонного излучения, не менее

	1
	3

	2
	10

	3
	30

	4
	100




6 Методы испытаний 
6.1 Общие положения
Испытания, в том числе в соответствии с методиками, ссылки на которые содержит настоящий стандарт, проводят с использованием испытательного оборудования и средств измерений, обеспечивающих заданные условия испытаний. Требования к испытательному оборудованию (включая определение точностных характеристик испытательного воздействия), методикам (методам) измерений, применяемых при испытаниях, средствам измерений и методикам (методам) измерений, применяемым при испытаниях, установлены в технических регламентах, нормативных правовых актах, нормативных документах, документах по стандартизации или иных документах в соответствии с действующим законодательством.

6.2 Осмотр 
Осмотр образцов специальной обуви и ее компонентов до и после испытаний, а также оценка маркировки и указаний по эксплуатации осуществляется путем визуального осмотра, который проводится невооруженным глазом в рассеянном естественном или искусственном свете при освещенности не менее 300 лк. При проведении визуального контроля возможно использование дополнительного освещения.
Температура окружающей среды при проведении осмотра от плюс 20 °С до плюс 35 °С. При проведении осмотра контролируемая поверхность или элемент образца располагается на расстоянии не более 600 мм. 
При визуальном осмотре образцов не должно быть отмечено разрывов подошвы и материала верха, нарушения целостности швов и других дефектов специальной обуви (трещины, перфорация, деформации), а также должна быть подтверждена работоспособность застежек и соединений.
Оценка читаемости маркировки образцов в ходе осмотра проводится с привлечением трех испытателей, при этом не менее двух испытателей из трех должны оценить маркировку, как легко читаемую невооруженным глазом.  К участию в исследованиях допускаются испытатели без патологических изменений органа зрения, с остротой зрения каждого глаза не менее 0,8 без коррекции. 
Приложение А
(обязательное)

Метод определения устойчивости к дезактивации
А.1 Сущность метода заключается в сравнении защитных свойств и физико-механических характеристик СИЗ до дезактивации и после дезактивации.
А.2 Для испытания отбирают не менее трех образцов СИЗ.
А.3 СИЗ должны быть выдержаны в течение не менее 24 ч при температуре (23±2) °С и относительной влажности воздуха (50±5) %. Испытания материала следует начинать в течение 5 мин после извлечения проб из условий кондиционирования.
А.4 Определяют исходные значения защитных свойств и физико-механических характеристик СИЗ до дезактивации. Перечень определяемых показателей и их предельные значения устанавливаются в нормативных документах на конкретный вид СИЗ или в техническом задании на проведение испытаний.
А.5 Проводят дезактивацию СИЗ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт, или, при отсутствии таких требований, нормативной документацией изготовителя. 
Режим дезактивации, указанный в нормативной документации изготовителя, должен обеспечивать достижение допустимых уровней остаточного радиоактивного загрязнения в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт. Эффективность заявленного режима дезактивации изготовитель подтверждает наличием положительных результатов испытаний.
Процесс дезактивации осуществляют по одному из приведенных в них режимов в зависимости от свойств материала СИЗ и их назначения. После дезактивации СИЗ подвергают сушке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт, или, при отсутствии таких требований, нормативной документацией изготовителя.
А.6 Цикл дезактивация - сушка повторяют пять раз.
А.7 Определяют значения защитных свойств и физико-механических характеристик СИЗ после дезактивации.
А.8 Сопоставляют полученные показатели защитных и физико-механических свойств СИЗ или материалов после дезактивации с предельными значениями, установленными в нормативных документах или в техническом задании на проведение испытаний.
А.9 Если хотя бы один из показателей испытуемых образцов выходит за границы заданных предельных значений, СИЗ считают не обладающим устойчивостью к дезактивации.
Приложение Б
(обязательное)

Метод определения коэффициента защиты материалов средств индивидуальной защиты от бета-излучения

Б.1 Сущность метода заключается в определении коэффициента ослабления потока бета-частиц от источника на основе радионуклидов 90Sr + 90Y при прохождении через СИЗ (материал СИЗ)».
Б.2 Для проведения испытаний применяют источник бета-излучения 90Sr + 90Y активностью 105 – 107 Бк с площадью активной поверхности 4-10 см2.
Б.3 Для регистрации плотности потока бета-излучения используют радиометр бета-излучения, позволяющий измерить плотность потока бета-частиц в диапазоне от 10 до 105 бета-част./(см2·мин) с погрешностью не более 30%.
Б.4 СИЗ может быть подвергнуто испытанию целиком или из него могут быть изготовлены образцы.
Б.5 Для испытаний используют штатив, позволяющий закрепить источник бета-излучения в горизонтальной плоскости активной поверхностью вниз. Ниже в другом зажиме штатива на расстоянии (100±5) мм от активной поверхности источника бета-излучения закрепляют детектор бета-излучения чувствительной поверхностью вверх.
Б.6 Проводят градуировку измерительной установки в следующем порядке:
Б.6.1 Устанавливают источник и детектор согласно Б.5.
Б.6.2 В соответствии с руководством по эксплуатации радиометра измеряют плотность потока бета-частиц, испускаемых источником Фист, част./(см2·мин).
Б.6.3 Вынимают источник из штатива и помещают его в защитный сейф, чтобы полностью исключить влияние источника на показание радиометра.
Б.6.4 Измеряют фоновое показание радиометра Ффон, част./(см2·мин).
Б.6.5 Снова устанавливают источник в штатив согласно Б.5 - установка готова к проведению испытания материала.
Б.7 Испытания материала проводят в следующем порядке:
Б.7.1 Пробы материала размером 10х10 см (не менее 5 шт.) или СИЗ целиком должны быть выдержаны в течение не менее 24 ч при температуре (23±2) °С и относительной влажности воздуха (50±5) %. Испытания материала следует начинать в течение 5 мин после извлечения проб из условий кондиционирования.
Б.7.2 Пробу материала или испытуемый участок СИЗ накладывают сверху на чувствительную поверхность детектора так, чтобы она накрывала всю поверхность детектора.
Б.7.3 Регистрируют значение плотности потока бета-частиц, испускаемых источником и прошедших сквозь пробу Фпр, част./(см2·мин).
Б.7.4 Повторяют операции Б.7.2 и Б.7.3, в итоге получают набор значений для других проб материалов или других участков СИЗ Фпрi, част./(см2·мин).
Б.8 Обработка результатов измерений
Б.8.1 Для каждой пробы (каждого испытанного участка СИЗ) определяют коэффициент защиты от бета-излучения согласно соотношению:
Кβi = (Фист – Ффон) / (Фпрi – Ффон)                              (Б.1)
Б.8.2 За результат измерения принимают минимальный результат. 
Б.9 Протокол испытаний должен содержать:
- наименование СИЗ с указанием нормативного документа, в соответствии с которым изготовлено СИЗ, или наименование материала для изготовления СИЗ;
- информацию об изготовителе (поставщике);
- дату выпуска СИЗ или материала для изготовления СИЗ;
- указание на выполнение испытаний в соответствии с настоящим стандартом;
- тип, номер, активность, площадь активной поверхности и другие параметры источника бета-излучения;
- тип и технические характеристики радиометра бета-излучения;
- коэффициент защиты материала СИЗ по отношению к бета-излучению;
- дату испытания.
Б.10 Требования безопасности
Б.10.1 Все работы по градуировке измерительной установки и проведению испытаний выполняют с соблюдением требований нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения радиационной безопасности при проведении работ с закрытыми источниками ионизирующего излучения.
Б.10.2 Для защиты оператора необходимо применять защитные экраны из полимерного материала (например, из оргстекла) толщиной не менее 10 мм.

Приложение В
(обязательное)

Метод определения свинцового эквивалента материалов средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения

В.1 Общие требования
При проведении испытаний необходимо располагать эксплуатационной документацией на СИЗ.

В.2 Испытательное оборудование
В.2.1 Общие положения
Для испытаний необходимо использовать средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляют для определения данного показателя.
Средства измерений должны быть в государственном реестре средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке.
В.2.2 Рентгеновский аппарат
Рентгеновский аппарат 
для проведения испытаний должен иметь следующие характеристики:
- электрическая мощность - не менее 2,4 кВт;
- диапазон анодного напряжения - не уже, чем от 40 до 100 кВ;
- диапазон анодного тока - не уже, чем от 16 до 35 мА;
- диапазон количества электричества - не уже, чем от 0,4 до 100 мАс;
- пульсации анодного напряжения - не более 4%;
- общая фильтрация - не менее 2,5 мм Al;
- отклонение анодного напряжения от установленного значения - не более 10%;
- отклонение анодного тока от установленного значения - не более 10%;
- отклонение количества электричества от установленного значения - не более 10%;
- отклонение длительности экспозиции от установленного значения - не более 10%;
- расхождение светового и рентгеновского полей - не более 2% от расстояния "фокус - входная плоскость объекта испытаний";
- коэффициент вариации кермы в воздухе по десяти измерениям не должен превышать 0,05.
Рентгеновский аппарат должен обеспечивать качество излучения RQR5 и RQR8.
В.2.3 Набор свинцовых пластин
Набор свинцовых пластин должен обеспечивать необходимый диапазон толщин свинца, предусматривающий измерение максимального значения свинцового эквивалента проверяемых СЗ с шагом не менее 0,25 мм. Размеры пластины - не менее 200х200 мм.
В.2.4 Диафрагма свинцовая,
Диафрагма свинцовая должна иметь следующие характеристики:
- размеры - не менее 200 200 мм;
- диаметр отверстия - не более 20 мм;
- толщина - не менее 3 мм экв. Pb.

В.3 Средства измерений
В.3.1 Дозиметр для измерения кермы в воздухе
Дозиметр для измерения кермы в воздухе со следующими характеристиками:
- диапазон измерений кермы в воздухе не уже, чем от 15 нГр до 1000 Гр;
- измерение кермы в воздухе с погрешностью не более 5 %;
- продольные и поперечные размеры чувствительной части детектора измерения не должны превышать диаметр отверстия свинцовой диафрагмы.
В.3.2 Дозиметр для измерения мощности дозы естественного фона 
Дозиметр для измерения мощности дозы естественного фона с нижней границей диапазона измерений не более 0,1 мкЗв/ч.
В.3.3 Средства измерения параметров микроклимата
Средства измерения температуры и влажности воздуха, а также атмосферного давления в помещении, в котором проводятся испытания, должны обеспечивать измерение данных характеристик в диапазонах в соответствии с условиями испытаний (См. В.5).
В.3.4 Средство измерения линейных размеров
Средство измерения линейных размеров с диапазоном измерения не менее (1-1000) мм и погрешностью не более 1 мм.

В.4 Вспомогательное оборудование
В.3.1 Оснастка (штатив) для позиционирования рентгеновского излучателя, диафрагмы, пластин, объектов испытаний, дозиметра должен позволять расположить все элементы в соответствии с геометрией измерений (см. рисунок В.1).
В.3.2 Программное обеспечение для построения графиков (с возможностью построения линий тренда и отображения уравнения линии тренда и коэффициента достоверности аппроксимации).
[image: ]

     1 - опорная плоскость фокусного пятна; 2 - излучатель; 3 - устройство формирования пучка; 
4 - диафрагма; 5 - испытуемый объект или свинцовая пластина; 6 - положение детектора дозиметра при проведении измерений; 7 - опорная плоскость детектора дозиметра
      
     Рисунок В.1 - Схема проведения испытаний 

В.5 Условия при проведении испытаний
Условия при проведении испытаний должны поддерживаться в указанных диапазонах:
- температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха - до 80 %;
- атмосферное давление - от 86 до 106 кПа;
- мощность дозы естественного радиационного фона - не более 0,2 мкЗв/ч.

В.6 Помещения
Испытания проводят в помещениях, соответствующих требованиям по радиационной безопасности.

В.7 Подготовка испытуемых образцов
Проверяют наличие эксплуатационной документации и маркировки на СИЗ, проводят идентификацию СИЗ. При этом регистрируют наименование СИЗ, модель/артикул/заводской номер (при наличии), год выпуска, свинцовый эквивалент. В случае невозможности идентификации СИЗ (отсутствие эксплуатационной документации, маркировки) дальнейшие испытания данного СИЗ не проводят.
Проводят проверку образца на предмет отсутствия загрязнений поверхности. При необходимости проводят очистку образца.
Проводят органолептический контроль образца на предмет наличия или отсутствия повреждений или дефектов, нарушений целостности внешнего покрытия, нарушений целостности рентгенозащитного материала, разрывов швов, отверстий, углублений, изломов, нарушений целостности креплений и застежек и т.п. Результаты органолептического контроля регистрируют.

В.8 Подготовка оборудования
Устанавливают рентгеновский аппарат с помощью оснастки (штатива) в соответствии со схемой измерений (см. рисунок В.1).
Проводят подготовку рентгеновского аппарата в соответствии с эксплуатационной документацией.
Проводят подготовку средств измерений, включая проверку работоспособности, в соответствии с эксплуатационной документацией на каждое средство измерений.
С помощью оснастки (штатива) жестко фиксируют дозиметр для измерения кермы в воздухе в соответствии со схемой измерений (см. рисунок 2). Расстояние от фокусного пятна рентгеновского излучателя до детектора дозиметра должно быть не менее 1 м. Расстояние от детектора дозиметра до пола и стен должно быть не менее 50 см.
Устанавливают диафрагму в соответствии со схемой измерений (см. рисунок 2) и выставляют размер поля облучения на диафрагме 100х100 мм с помощью светового указателя. Центр диафрагмы должен совпадать с центром поля облучения.
Проводят измерение внешних условий проведения испытаний:
- температура воздуха;
- относительная влажность воздуха;
- атмосферное давление;
- мощность дозы естественного радиационного фона.
Измерения проводят в соответствии с методами измерений, установленными в эксплуатационной документации на средства измерений.
Проверяют соответствие условий установленным в В.5 пределам. В случае, если условия испытаний отклоняются от установленных пределов, испытания приостанавливают до устранения отклонений.

В.7 Подготовка оборудования
Работники, проводящие испытания, должны быть отнесены к персоналу группы А по радиационной безопасности, знать правила по охране труда при работе с источниками ионизирующих излучений.

В.8 Требования к квалификации обслуживающего персонала
К проведению испытаний допускаются работники, ознакомленные с эксплуатационной документацией на рентгеновский аппарат, средства измерений, испытательное оборудование. Также персонал должен иметь документ установленного образца, подтверждающий его обучение по испытаниям СИЗ от рентгеновского излучения, по радиационной безопасности в образовательной организации в соответствии с законодательством.

В.9 Методика проведения испытания
В.9.1 Назначение
Свинцовый эквивалент СИЗ измеряют для подтверждения его защитной эффективности. В случае, если измеренный свинцовый эквивалент ниже значения, установленного в нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт, стандартах на изделия СИЗ или эксплуатационной документации изготовителя, данное СИЗ не обеспечивает необходимой защиты для пациентов или персонала.
В.9.2 Оборудование
Для измерения свинцового эквивалента используют оборудование, приведенное в В.2-В.6.
В.9.3 Процедура выполнения испытания
В.9.3.1 Измерение кермы в воздухе в неослабленном пучке излучения
Устанавливают на рентгеновском аппарате параметры экспозиции: 100 кВ,               32 мАс (или другие необходимые значения) и проводят экспозицию.
Измеряют значение кермы в воздухе (D0,i).
Повторяют экспозицию и измерение не менее 5 раз и определяют среднее значение кермы в воздухе D̅l0, мГр:

[image: ],                                                            (В.1) 

где i - порядковый номер измерения кермы в воздухе;
n - количество проведенных измерений кермы в воздухе;
D0,i - измеренное значение кермы в воздухе в неослабленном пучке, мГр;
D̅l0 - среднее значение кермы в воздухе в неослабленном пучке, мГр.    
Определяют отклонение каждого i-го измерения от среднего значения ΔD0,i, мГр:
[image: ].                                                        (В.2) 

Максимальное отклонение ΔD0,i от D̅l0 не должно превышать 5%. Если отклонение превышает 5%, испытания приостанавливают до устранения причины отклонений.
Оценивают стандартную относительную неопределенность результата измерений кермы в воздухе в неослабленном пучке u0, %:
[image: ].                                                              (3) 

В.9.3.2 Измерение кермы в воздухе со свинцовыми пластинами
Устанавливают за диафрагмой свинцовую пластину толщиной d в соответствии со схемой, указанной на рисунке В.1.
Проводят измерения кермы в воздухе Dd,i в порядке, описанном в В.9.3.1 для толщин свинца от 0,1 до 1,0 мм с шагом (0,10±0,05) мм.
При проведении испытаний СИЗ с близкими значениями свинцового эквивалента целесообразно проводить измерения для пяти толщин свинца, охватывающих диапазон ожидаемых значений свинцового эквивалента контролируемого материала.
Определяют среднее значение D̅ld по формуле (В.1).
Оценивают стандартную относительную неопределенность результата измерений ud, %, для каждой толщины свинца по формуле:
[image: ],                                                     (В.4) 

где Dd,i - измеренное значение кермы в воздухе в неослабленном пучке, мГр;
D̅ld - среднее значение кермы в воздухе в неослабленном пучке, мГр.    
В.9.3.3 Определение зависимости кратности ослабления излучения от толщины свинцовых пластин
Определяют кратность ослабления Kd для свинцовой пластины толщиной d по формуле:
[image: ].                                                            (В.5) 

Строят кривую зависимости K=f(d) кратности ослабления Kd от толщины свинца d с аппроксимирующей функцией (экспоненциальная линия тренда K=a•eb•d, где а и b - коэффициенты) с использованием программного обеспечения для построения графиков (с возможностью построения линий тренда и отображения уравнения линии тренда и коэффициента достоверности аппроксимации). Коэффициент достоверности аппроксимации не должен отличаться от 1 более, чем на 5%.
Оценивают стандартную относительную неопределенность аппроксимации зависимости кратности ослабления Kd от толщины свинца d по формуле:
[image: ],                                            (В.6) 

где N - число свинцовых пластин, для которых определена кратность ослабления;
R2 - коэффициент достоверности аппроксимации, полученный при построении линий тренда;
u0 - стандартная относительная неопределенность результата измерений кермы в воздухе в неослабленном пучке излучения, определенная по формуле (В.3), %;
ud,max - максимальное значение относительной неопределенности результатов измерений кермы в воздухе со свинцовыми пластинами, определенное по формуле (В.4), %;
δэ - относительная погрешность толщины свинцовых пластин по эксплуатационной документации, %.
В.9.3.4 Измерение кермы в воздухе с контролируемым материалом
Выбирают на материале для каждой из областей (передняя, задняя) не менее пяти точек контроля, отстоящих друг от друга на расстоянии:
- не более 200 мм при размерах материала более 500х500 мм;
- не более 100 мм при размерах материала от 200х200 мм до 500х500 мм;
- не более 50 мм при размерах материала менее 200х200 мм.
К вышеперечисленным точкам контроля добавляют точки, в которых были обнаружены дефекты при проведении органолептического контроля СИЗ.
Для СИЗ с переменной толщиной и/или перекрытием защитного материала области измерений выбирают с обеспечением контроля всех толщин защитного материала.
Устанавливают контролируемый материал в соответствии со схемой, приведенной на рисунке В.1 таким образом, чтобы каждая точка при измерении в ней находилась в центре отверстия диафрагмы.
Проводят измерения кермы в воздухе DМ,i в порядке, описанном в В.9.3.1 в каждой намеченной на материале контрольной точке.
Оценивают стандартную относительную неопределенность uМ, %, результата измерений D̅lМ по формуле:
[image: ],                                                   (В.7) 

где DМ,i - измеренное значение кермы в воздухе с контролируемым материалом, мГр;
D̅lМ - среднее значение кермы в воздухе с контролируемым материалом, мГр.
В.9.3.5 Определение кратности ослабления контролируемым материалом
Определяют кратность ослабления излучения контролируемым материалом KМ по формуле:
[image: ],                                                     (В.8) 

где D̅lМ,max - максимальное среднее значение из полученных во всех контрольных точках материала, мГр.
В.9.3.5 Определение свинцового эквивалента контролируемого материала
Полученное значение кратности ослабления излучения KМ сравнивают со значениями на кривой зависимости K=f(d) кратности ослабления Kd от толщины свинца d и определяют свинцовый эквивалент dPb, мм Pb, контролируемого материала. Расчет свинцового эквивалента СИЗ также можно провести по формуле:
[image: ],                                                              (В.9) 

где а и b - коэффициенты в уравнении аппроксимации (определяют при построении линий тренда).

В.10 Оценивание неопределенности испытаний
Расширенную относительную неопределенность свинцового эквивалента UPb, % (при коэффициенте охвата k=2) оценивают по формуле:
[image: ],                                                         (В.10) 

где u0 - стандартная относительная неопределенность результата измерений кермы в воздухе в неослабленном пучке излучения, определенная по формуле (В.3), %;
uM - стандартная относительная неопределенность результата измерений кермы в воздухе с контролируемым материалом, определенная по формуле (В.7), %;
UАППР - относительная неопределенность аппроксимации зависимости K=f(d), определенная по формуле (В.6), %.

В.11 Результаты испытаний
За свинцовый эквивалент СИЗ или контролируемого материала dPb,экв принимают толщину свинца dPb, определенную в соответствии с В.9.3.6, с указанием расширенной неопределенности измерений в процентах ± UPb, определенной по формуле (В.10).
СИЗ считается выдержавшим испытания, если значение dPb,экв =                            dPb•(1–UPb/100) не меньше значений свинцового эквивалента, указанных в нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт, стандартах на изделия СИЗ или эксплуатационной документации изготовителя.
По результатам испытаний оформляют протокол испытаний.
Приложение Г
(обязательное)

Метод определения коэффициента защиты материалов средств индивидуальной защиты от мягкого фотонного излучения радионуклидов

Г.1 Сущность метода заключается в том, что облучение материала СИЗ проводят источником фотонного излучения, помещенным с одной стороны материала СИЗ, а мощность дозы фотонного излучения с другой стороны материала СИЗ регистрируют с помощью дозиметра мягкого фотонного излучения с нижним порогом регистрации не более 25 кэВ.
Г.2 Для испытаний применяют коллимированный источник фотонного излучения 241Am активностью 106 – 108 Бк. На расстоянии не менее 100 мм от источника располагают детектор дозиметра фотонного излучения таким образом, чтобы пучок излучения источника попадал в чувствительный объем детектора. Источник и детектор жестко закрепляют относительно друг друга.
Г.3 Проводят градуировку измерительной установки в следующем порядке:
Г.3.1 Устанавливают источник и детектор согласно Г.2.
Г.3.2 В соответствии с руководством по эксплуатации дозиметра измеряют мощность дозы фотонного излучения Рист, Зв/с.
Г.3.3 Вынимают источник из штатива и помещают его в защитный сейф, чтобы полностью исключить влияние источника на показание дозиметра.
Г.3.4 Измеряют фоновое показание дозиметра Рфон, Зв/с.
Г.3.5 Снова устанавливают источник в штатив согласно Г.2 - установка готова к проведению испытания материала.
Г.4 Дня определения коэффициента защиты испытуемый образец материала СИЗ располагают между источником и детектором.
Г.5 Регистрируют показания дозиметра фотонного излучения Рпр, Зв/с.
Г.6 Повторяют операции Г.4 и Г.5, в итоге получают набор значений для других проб материалов или других участков СИЗ Рпрi , Зв/с.
Г.7 По результатам калибровочного измерения определяют коэффициент защиты данного участка материала СИЗ :
Кγi = (Рист – Рфон) / (Рпрi – Рфон)                          (Г.1)
Г.8 За результат испытания берут минимальный результат. 
Г.9 Протокол испытаний должен содержать:
- наименование СИЗ или материала СИЗ с указанием нормативного документа;
- дату выпуска СИЗ или материала СИЗ;
- указание на выполнение испытаний в соответствии с настоящим стандартом;
- характеристику источника фотонного излучения и тип дозиметра мягкого фотонного излучения;
- результаты определения коэффициента защиты;
- дату испытания.
Г.10 Требования безопасности
Г.10.1 Все работы по градуировке измерительной установки и проведению испытаний выполняют с соблюдением требований нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения радиационной безопасности при проведении работ с закрытыми источниками ионизирующего излучения.
Г.10.2 Для защиты оператора необходимо применять защитные экраны из тяжелых элементов (например, из свинца). Толщину экранов и их расположение определяют на стадии проектирования испытательной установки в соответствии с требованиями к данным изделиям и положениями нормативных правовых актов.
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