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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33837–2022 «Упаковка полимерная для пищевой продукции. Общие технические условия»
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                   от                       202   )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                     [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Последний абзац. Исключить слова: «а также на изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения».
Раздел 2. Заменить «ГОСТ 25250 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия» на «ГОСТ 25250 Пленка поливинилхлоридная для изготовления упаковки пищевой продукции, лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Технические условия»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ ISO/IEC 15459-1 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 1. Индивидуальные транспортируемые единицы;
ГОСТ ISO/IEC 15459-4 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 4. Штучные изделия и упакованные единицы продукции»;
Раздел 3. Пункт 3.1 исключить;
пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3 рециклированный полимерный материал: Полимерный материал (пластмасса), полученный в ходе производственного процесса переработки из восстановленного (утилизированного) полимерного материала и являющийся готовой продукцией или компонентом, предназначенным для включения в состав готовой продукции.
Примечание – Примером рециклированного полимерного материала является материал, полученный из расплава вторичного и первичного полимера в различных долях, либо из термолизата в соответствии с утвержденной в установленном порядке технической документацией, в том числе технологическим регламентом».
дополнить пунктом 3.4:
«3.4 механически рециклированные полимерные материалы: Рециклированные полимерные материалы (пластмассы), которые перерабатывают во вторичное сырье с неизменной химической структурой, например, размолом/дроблением/измельчением в порошок, пластинки или гранулы, или непосредственно новую продукцию».
Раздел 4. Пункт 4.4. Заменить слова: «с влажностью» на «, влажность которой составляет».
Раздел 5. Пункт 5.3.1. Слова «и/или технической документации» заменить словами: «и/или нормативным и техническим документам»;
пункт 5.3.2 изложить в новой редакции:
«5.3.2 При изготовлении полимерной упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, допускается использовать технологические отходы собственного производства при наличии замкнутого производственного цикла изготовления упаковки. Допускаемое количество технологических отходов собственного производства устанавливают в стандартах и/или технической документации на упаковку конкретного вида и типоразмера.
Не допускается применение механически рециклированных полимерных материалов при изготовлении упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, за исключением механически рециклированного полиэтилентерефталата, соответствующего требованиям, установленным в нормативных актах и документах национальной системы стандартизации государства, принявшего настоящий стандарт, для контакта с пищевой продукцией.
Применение рециклированного полимерного материала, не являющегося механически рециклированным, допускается при условии соответствия требованиям прослеживаемости и показателям использования, установленным в нормативных актах и документах национальной системы стандартизации государства, принявшего настоящий стандарт. 
Количество рециклированного полимерного материала, устанавливают в стандартах и/или технической документации на упаковку конкретного вида и типоразмера, с учетом требований настоящего стандарта и обеспечения возможности переработки упаковки после утраты ее потребительских свойств.
Пункт 5.4.2 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Допускается применение машиночитаемой маркировки для обеспечения прослеживаемости продукции и транспортируемых единиц в цепи поставок с обеспечением уникальной идентификации продукции, в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

Примечание – Допускается осуществлять указанную идентификацию по ГОСТ ISO/IEC 15459-1 и ГОСТ ISO/IEC 15459-4».

Раздел 5. Пункт 5.5.1. Дополнить абзацем третьим:
Рекомендуется применять многооборотную упаковку и упаковку, подлежащую переработке, в соответствии с законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.
Раздел 7. Пункт 7.1 дополнить перечислением в следующей редакции: «-символ штрихового кода для обеспечения прослеживаемости в цепи поставок и уникальной идентификации продукции (при наличии):
таблица 4. Заменить слова «Прочность при свободном падении» на «Прочность на удар при свободном падении».


Руководитель разработки, разработчик
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