| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 4.201 — 202_ (Проект RU, первая редакция) |

Система показателей качества продукции

Строительство

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Номенклатура показателей

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ» (Ассоциация «РОСИЗОЛ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                        №                           )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 4.201–79

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система показателей качества продукции Строительство МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Номенклатура показателей Product-quality index system. Construction. Thermal insulation material and products. Nomenclature of indices

Дата введения ––

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные материалы и изделия, применяемые в строительстве, для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

- разработке стандартов и технических документов изготовителя;

- выборе оптимального варианта продукции;

- разработке систем менеджмента качества.

Требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и иными документами в области стандартизации на отдельные виды теплоизоляционных материалов и изделий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте применена ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 31913 (ISO 9229:2020) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31913, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 древесноволокнистый материал: Теплоизоляционный материал, изготовленный из древесного волокна с добавлением или без добавления связующих веществ и/или добавок, состоящих как минимум из 80 % древесных волокон по массе.

3.1.2 теплоизоляционное изделие с аэрогелем: Изделие, содержащее аэрогель в качестве основного теплоизоляционного компонента, а также армирующие, композиционные или иные элементы, обеспечивающие целостность структуры изделия и заданные эксплуатационные характеристики.

4 Номенклатура показателей качества

4.1 Общие показатели качества определяются для всех видов теплоизоляционных материалов и изделий вне зависимости от их применения в соответствии с положениями стандартов на виды теплоизоляционных материалов и изделий. Показатели по области применения устанавливаются производителем и декларируются по видам теплоизоляционных материалов и изделий.

4.2 Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Теплоизоляционные материалы и изделия, применяемые в строительстве

| Наименование критериев показателей качества и единицы измерения |  | Обозначение показателей качества | Условное обозначение в коде маркировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Общие показатели |  |  |  |
| 1.1.1 | Декларируемое значение теплопроводности, Вт/(м · К) | λD | - |
| 1.1.2 | Декларируемое значение термического сопротивления, м2·К/Вт | RD | - |
| 1.1.3 | Длина и ширина, мм | l, b | L |
| 1.1.4 | Толщина, мм | d | T |
| 1.1.5 | Прямоугольность, мм/м | Sb | - |
| 1.1.6 | Плоскостность, мм | Smax | P, FW |
| 1.1.7 | Показатели пожарной опасности | - | - |
| 1.2 Показатели по области применения |  |  |  |
| 1.2.1 | Стабильность размеров | - | DS(N), DS(TH) |
| 1.2.2 | Прочность при сжатии, кПа | Ϭ10, Ϭm | CS(10/Y) |
| 1.2.3 | Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа | Ϭmt | TR |
| 1.2.4 | Сосредоточенная нагрузка | Fp | PL(5) |
| 1.2.5 | Ползучесть при сжатии, мм | Xct, Xt | CC(i1/i2/y) Ϭc |
| 1.2.6 | Водопоглощение при частичном погружении, кг/м2 | Wlp, Wp | WL(P), WS |
| 1.2.7 | Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг | Z | Z |
| 1.2.8 | Динамическая жесткость, МН/м | s’ | SD |
| 1.2.9 | Сжимаемость изделий для плавающих полов, мм или % | с | CP |
| 1.2.10 | Фактический (измеренный) коэффициент звукопоглощения | αp | AP |
| 1.2.11 | Индекс звукопоглощения | αw | AW |
| 1.2.12 | Удельное сопротивление потоку воздуха, кПа · с/мг | - | AFr |
| 1.2.13 | Допустимый уровень миграции в воздушную среду вредных веществ, мг/м3 | - | - |
| 1.2.14 | Прочность при сдвиге, кПа | τ | SS |
| 1.2.15 | Прочность при изгибе, кПа | Ϭb | BS |
| 1.2.16 | Деформация при сжимающей нагрузке и температуре, % | ε1, ε2 | DLT |
| 1.2.17 | Водопоглощение при полном погружении, % | Wlt | WL(T) |
| 1.2.18 | Диффузионное влагопоглощение, % | Wdv | WD(V) |
| 1.2.19 | Морозостойкость | - | FT |
| 1.2.20 | Плотность, кг/м3 | ρa | - |
| 1.2.21 | Сорбционная влажность, % | Wc | - |
| 1.2.22 | Деформация при сосредоточенной нагрузке, мм | Pd | PL(P) |
| 1.2.23 | Прочность при растяжении и удлинение по длине и ширине | Ϭlt | TEld, TEwd |
| 1.2.24 | Свойства при циклической нагрузке, кПа и мм | Ϭmax; εl, min; εl, max | — |
| 1.2.25 | Сжимаемость и упругость | Сж, У | — |
| 1.2.26 | Прочность при растяжении параллельно к лицевым поверхностям, кПа | Ϭt | TE |
| 1.2.27 | Содержание органических веществ, % | - | — |
| 1.2.28 | Паропроницаемость материала, мг/(м·ч·Па); | μ | MU |

Таблица 2 – Теплоизоляционные материалы и изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок

| Наименование критериев показателей качества и единицы измерения |  | Обозначение показателей качества | Условное обозначение в коде маркировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Общие показатели |  |  |  |
| 2.1.1 | Декларируемое значение теплопроводности, Вт/(м · К) | λD | - |
| 2.1.2 | Длина и ширина, мм | l, b | - |
| 2.1.3 | Толщина, мм | d | T |
| 2.1.4 | Внутренний диаметр цилиндров (трубок), мм | D | - |
| 2.1.5 | Прямоугольность, мм/м | Sb | - |
| 2.1.6 | Стабильность размеров | - | DS(TH) |
| 2.1.7 | Показатели пожарной опасности | - | - |
| 2.1.8 | Отклонение от прямоугольности цилиндров (трубок), мм или % | v | - |
| 2.1.9 | Отклонение от линейности цилиндров, мм или % | L | - |
| 2.2 Показатели по области применения |  |  |  |
| 2.2.1 | Максимальная рабочая температура, оС | - | ST(+) |
| 2.2.2 | Минимальная рабочая температура, оС | - |  |
| 2.2.3 | Прочность при сжатии, кПа | Ϭ10, Ϭm | CS(10/Y) |
| 2.2.4 | Водопоглощение при частичном погружении, кг/м2 | Wp | WS |
| 2.2.5 | Эквивалентная толщина слоя воздуха относительно диффузии водяного пара, мм | sd | MV |
| 2.2.6 | Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг | Z | Z |
| 2.2.7 | Остаточное количество ионов водорастворимых веществ и pH | - | CL, F, NA, pH, SI |
| 2.2.8 | Фактический (измеренный) коэффициент звукопоглощения | αp | AP |
| 2.2.9 | Индекс звукопоглощения | αw | AW |
| 2.2.10 | Водопоглощение при полном погружении, % | Wlt | WL(T) |
| 2.2.11 | Плотность, кг/м3 | ρa | - |
| 2.2.12 | Плоскостность, мм | Smax | P |
| 2.2.13 | Удельное сопротивление потоку воздуха, кПа · с/мг | - | AF |
| 2.2.14 | Динамическая жёсткость, МН/м | s’ | SD |
| 2.2.15 | Деформация при сосредоточенной нагрузке, мм | Pd | PL(P) |
| 2.2.16 | Прочность при изгибе, кПа | Ϭb | BS |
| 2.2.17 | Ползучесть при сжатии, мм | Xct, Xt | CC(i1/i2/y) Ϭc |
| 2.2.18 | Деформация при сжимающей нагрузке и температуре, % | ε1, ε2 | DLT |
| 2.2.19 | Прочность при сдвиге, кПа | τ | SS |
| 2.2.20 | Коэффициент термического расширения | 1/К | TE |
| 2.2.21 | Допустимый уровень миграции в воздушную среду вредных веществ, мг/м3 | - | - |
| 2.2.22 | Содержание органических веществ, % | - | - |
| 2.2.23 | Паропроницаемость материала, мг/(м·ч·Па); | μ | MU |

5 Применяемость показателей качества

Применяемость показателей качества теплоизоляционных материалов и изделий, применяемых в строительстве и для инженерного оборудования зданий и промышленных установок приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Применяемость показателей качества теплоизоляционных материалов и изделий, применяемых в строительстве

| Номер показателя качества по таблице 1 | минеральная вата | вспененный полистирол (пенополистирол) | вспененный экструдированный полистирол | пенополиизоцианурат / пенополиуретан | пеностекло | фенольный пенопласт | полиэтилен | древесноволокнистый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.7 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 1.2.4 | + | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.2.5 | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 1.2.6 | + | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.2.7 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.8 | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 1.2.9 | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 1.2.10 | + | - | - | + | - | - | + | + |
| 1.2.11 | + | - | - | + | - | - | + | + |
| 1.2.12 | + | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.2.13 | + | + | + | + | - | + |  | + |
| 1.2.14 | + | - | + | - | - | - | + | - |
| 1.2.15 | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 1.2.16 | + | + | + | + | - | + | + | - |
| 1.2.17 | - | + | + | + | - | - | + | - |
| 1.2.18 | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 1.2.19 | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 1.2.20 | + | + | - | - | + | - | + | + |
| 1.2.21 | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 1.2.22 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 1.2.23 | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.2.24 | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.2.25 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.26 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.27 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.28 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Примечание – Знак «+» означает, что соответствующий данной графе показатель качества является применимым, знак «-» означает, что показатель качества не применяется для данного вида материала. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4	– Применяемость показателей качества теплоизоляционных материалов и изделий, применяемых для инженерного оборудования зданий и промышленных установок

| Номер показателя качества по таблице 2 | минеральная вата | пеностекло | эластичный вспененный каучук | полиэтилен | теплоизоляционное изделие с аэрогелем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | + | + | + | + | + |
| 2.1.2 | + | + | + | + | + |
| 2.1.3 | + | + | + | + | + |
| 2.1.4 | + | + | + | + | - |
| 2.1.5 | + | + | + | + | - |
| 2.1.6 | + | + | + | + | + |
| 2.1.7 | + | + | + | + | + |
| 2.1.8 | + | + | + | + | - |
| 2.1.9 | - | + | - | - | - |
| 2.2.1 | + | + | + | + | + |
| 2.2.2 | + | + | + | + | - |
| 2.2.3 | + | + | + | + | + |
| 2.2.4 | + | + | + | + | + |
| 2.2.5 | + | - | - | + | - |
| 2.2.6 | + | + | + | + | - |
| 2.2.7 | + | + | + | + | + |
| 2.2.8 | + | + | + | + | - |
| 2.2.9 | + | + | + | + | + |
| 2.2.10 | - | + | - | - | - |
| 2.2.11 | + | - | + | + | + |
| 2.2.12 | + | - | - | - | - |
| 2.2.13 | + | - | - | - | - |
| 2.2.14 | + | - | - | - | - |
| 2.2.15 | - | + | - | - | - |
| 2.2.16 | - | + | - | - | - |
| 2.2.17 | - | + | - | - | - |
| 2.2.18 | - | + | - | - | - |
| 2.2.19 | - | + | - | - | - |
| 2.2.20 | - | + | - | - | - |
| 2.2.21 | + | + | + | + | + |
| 2.2.22 | + | - | - | - | + |
| 2.2.23 | + | + | + | + | + |
| Примечание – Знак «+» означает, что соответствующий данной графе показатель качества является применимым, знак «-» означает, что показатель качества не применяется для данного вида материала. |  |  |  |  |  |

| УДК 691:006.354 |  | МКС 91.100.60 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: система показателей качества продукции, строительство, материалы и изделия теплоизоляционные, номенклатура показателей качества, инженерное оборудование зданий и промышленных установок |  |  |