| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

Материалы лакокрасочные

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Приготовление кислых экстрактов из высушенных лакокрасочных пленок

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по индустрии и инфраструктурного развития

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Настоящий стандарт подготовлен c учетом национального стандарта Республики Казахстан СТ РК ГОСТ Р 50279.2–2008 «Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Приготовление кислых экстрактов из высушенных лакокрасочных пленок»

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Необходимая дополнительная информация	2

4	Сущность метода	2

5	Реактивы	2

6	Аппаратура	2

7	Подготовка испытуемого образца	4

8	Проведение испытания	4

Приложение А (справочное) Необходимая дополнительная информация	7

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы лакокрасочные

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Приготовление кислых экстрактов из высушенных лакокрасочных пленок

Paints and varnishes. Test methods of metal content. Preparation of acid extracts from dried paint films

Дата введения --

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы приготовления кислых экстрактов, необходимых в качестве испытуемых растворов при определении содержания «растворенных» металлов в высушенных лакокрасочных пленках. Кислые экстракты готовят в растворе соляной кислоты с концентрацией                       0,07 моль/л, так как эта концентрация приближенно соответствует уровню кислотности в желудке.

Указанные методы предусматривают приготовление растворов из образцов массой от 25 до 250 мг. В некоторых случаях, если невозможно получить образец массой 25 мг или требуется испытуемый образец большей массы, необходимо соответствующим образом модифицировать метод.

Кислый экстракт, приготовленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта, пригоден для определения содержания отдельных металлов.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 6613–86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8832-76 Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний.

ГОСТ 9980.2-2014 Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль, подготовка образцов для испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Проект, первая редакция

ГОСТ ISO 3856-41) Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания «растворенного» кадмия. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографический метод.

Примечание – При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить действия ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего стандарта, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Образец высушенной лакокрасочной пленки отделяют от подложки с помощью острого скальпеля и измельчают для полного просева через сито с размером отверстий 500 мкм. Измельченный материал или часть его экстрагируют раствором соляной кислоты с концентрацией 0,07 моль/л при заданных условиях.

Примечание – Необходимая дополнительная информация: В каждом конкретном случае применения указанный в настоящем стандарте метод испытания должен быть дополнен информацией, приведенной в приложении А.

- Реактивы

Для анализов следует пользоваться реактивами только известного аналитического сорта и водой до ГОСТ 6709.

4.1 Кислота соляная 18 %-ная (по массе), с (НСl)5 моль/дм3.

4.2 Кислота соляная разбавленная с (НСl)=0,07 моль/дм3.

4.3 Спирт этиловый 95 %-ный (по объему).

- Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, стеклянная посуда, а также:

5.1 Скальпель.

5.2 Сита с номинальным размером отверстий 150 и 500 мкм по ГОСТ 6613, из латуни (бронзы) или нержавеющей стали.

5.3 Установка для экстрагирования, включающая нагревательную плитку и мешалку с соответствующим контролирующим устройством (см. рисунок 1).

Условные обозначения:

1 – спекшийся фильтр;

2 – комбинированный рН электрод;

3 – шприц (мкм);

4 – водяная баня;

5 – образец плюс 0,07 моль/л НСl;

6 – магнитная мешалка и нагревательная плитка.

Рисунок 1 – Установка для экстрагирования с фильтровальным стаканом

5.4 Весы с погрешностью взвешивания не более 0,1 мг.

5.5 Стакан фильтровальный вместимостью 7 мл с фильтром (размер пор от 1,6 до 4,0 мкм по ГОСТ 25336), модифицированный, как показано на рисунке 1, расширением верхнего отверстия для установки электрода рН-метра (см. 5.8) и кончика шприца, градуированного в микрометрах (см. 5.9).

Если испытывают образец массой ≥ 100 мг (см. 6.1.1), можно использовать обычный химический стакан вместимостью 25 мл, при этом экстракт должен быть отфильтрован через фильтр.

5.6 Микромешалки магнитные размером (10 × 5) мм и (5 × 3) мм.

5.7 Пипетки мерные по ГОСТ 29227:

- вместимостью 0,5 см3 с одноразовой дозой 0,05 см3;

- вместимостью 10 см3 с одноразовой дозой 2,5 см3.

5.8 рН-метр с комбинированными электродами, имеющими наружный диаметр 5 мм.

5.9 Шприц, градуированный в мкм.

5.10 Пробирка фильтровальная с переходником на шлифе, имеющая боковой отвод для подсоединения вакуума.

5.11 Трубка гибкая кислотостойкая, например, из силиконового или бутилового каучука.

- Подготовка испытуемого образца

6.1 Из высушенной пленки на подложке

Выдерживают пленку на подложке при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) % в течение 1 ч.

6.1.1 Лакокрасочная пленка имеется в достаточном количестве

После кондиционирования снимают лакокрасочную пленку с подложки при помощи скальпеля. Необходимо следить, чтобы вместе с пленкой не была частично удалена подложка. Пленку измельчают пестиком в ступке и протирают через сито с размером отверстий 500 мкм с помощью пестика, не нажимая слишком сильно, чтобы не повредить отверстия сита. Следят, чтобы весь образец прошел через сито.

Если при измельчении образца возникают затруднения из-за остаточной пластичности пленки, то используют другой способ измельчения (например, резку) до размера частиц, проходящих через сито с размером отверстий 1 мм. Выбранный метод необходимо отразить в протоколе испытания.

Для измельчения пленки следует выбирать способ, при котором исключен перегрев или переохлаждение образца, что отрицательно сказывается на материале и на экстрагировании.

7.1.2 Лакокрасочная пленка имеется в ограниченном количестве

После выдержки удаляют лакокрасочную пленку, как указано в 6.1.1. Измельчают пленку нарезкой или пестиком в ступке, избегая потерь образца. Затем протирают образец через сито с размером отверстий 500 мкм с помощью пестика, прикладывая минимальное усилие, чтобы не повредить отверстия сита. Следят за тем, чтобы весь образец прошел через сито.

6.2 Из жидкого лакокрасочного материала

Представительный образец испытуемого материала отбирают по                          ГОСТ 9980.2.

Исследуют и готовят образец для испытания по ГОСТ 9980.2. Если на поверхности материала образовалась пленка, ее быстро удаляют. Тщательно перемешивают образец и, при необходимости, фильтруют через сито с размером отверстий 150 мкм.

Если нет других указаний, готовят для испытания гладкие стеклянные пластинки по ГОСТ 8832. На каждую пластинку установленным методом наносят испытуемый материал или систему покрытия. Сушат (при нагревании или без) и выдерживают каждую пластинку с покрытием в течение указанного времени и при указанных условиях. Готовят образец для испытания из высушенной пленки по 6.1.

Если метод нанесения и сушки испытуемого материала не указан, то лакокрасочный материал наносят любым наиболее подходящим способом и сушат при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) % в течение 28 дней.

- Проведение испытания

7.1 Экстрагирование проводят дважды (если нет достаточного количества образца, то проводят одно экстрагирование и делают соответствующую запись в протоколе). В процессе экстрагирования и испытания не следует подвергать испытуемый раствор действию прямого солнечного света, а при определении содержания «растворимого» кадмия (см. ГОСТ ISO 3856-4) по возможности полностью защищают раствор от действия света.

Экстрагирование проводят при температуре (23 ± 2) °С.

7.2 Взвешивают с погрешностью не более 0,1 мг образец измельченного материала (см. раздел 6), масса которого зависит от имеющегося в наличии материала.

Проводят испытание:

а) если количество образца достаточное:

переносят взвешенный образец, предпочтительно 200 мг, но не менее                      100 мг, в химический стакан вместимостью 25 см3;

б) если количество образца ограничено:

переносят взвешенный образец массой не менее 25 мг в фильтровальный стакан.

В обоих случаях в образец помещают соответствующую магнитную микромешалку и смачивают испытуемый образец этанолом по 0,1 см3 на каждые 50 мг образца.

Если невозможно получить испытуемый образец массой не менее 25 мг, используют фильтровальный стакан меньшего размера и добавляют не менее 0,05 см3 этанола для смачивания испытуемого образца.

7.3 Помещают химический или фильтровальный стакан с содержимым в стеклянный сосуд установки для экстрагирования. Добавляют с помощью пипетки разбавленную соляную кислоту, предварительно доведенную до температуры (23 ± 0,1) °С в количестве в 50 раз большем, чем масса испытуемого образца (т.е. 5 мл на каждые 100 мг).

Сразу подключают электроды рН-метра и начинают перемешивание жидкости со скоростью, достаточной для поддержания испытуемого образца в суспендированном состоянии. Следят за тем, чтобы не повредить стеклянные электроды. Перемешивание продолжают в течение (60 ± 1) мин, при необходимости регулируя скорость перемешивания. Величину рН суспензии поддерживают равной величине рН разбавленной соляной кислоты, добавляя, при необходимости, небольшие дозы соляной кислоты шприцем в процессе всего периода перемешивания.

7.4 После завершения перемешивания оставляют смесь отстаиваться в течение (60 ± 1) мин.

Если использовался стакан вместимостью 25 см3, декантируют его содержимое через фильтр, соединенный переходником с фильтровальной пробиркой (см. рисунок 2), подключая вакуум при необходимости; собирают фильтрат в фильтровальной пробирке. Сразу же закрывают пробирку.

Условные обозначения:

1 – фильтровальный стакан или трубка со спекшимся фильтром;

2 – эластичная трубка;

3 – переходник;

4 – вакуум;

5 – фильтровальная пробирка.

Рисунок 2 – Фильтровальная пробирка для фильтрации экстракта

Если использовался фильтровальный стакан, подсоединяют фильтровальный носик к переходнику, используя по возможности наиболее короткую гибкую трубку, затем подсоединяют фильтровальную пробирку (см. рисунок 2) и фильтруют смесь, подключая при необходимости вакуум. Собирают фильтрат в фильтровальную пробирку.

Отсоединяют фильтровальную пробирку и вакуум; сразу же закрывают верхнее и боковое отверстия фильтровальной пробирки.

После каждой из этих процедур раствор должен быть прозрачным, поэтому при необходимости его повторно фильтруют.

Если раствор после второго фильтрования не стал прозрачным, процедуру повторяют полностью.

7.5 Сохраняют фильтрат (экстракт) для определения различных «растворимых» металлов. Все необходимые определения проводят в течение 4 ч после приготовления экстракта.

Примечание – На каждом экстракте определение проводят дважды.

Приложение А

(справочное)

Необходимая дополнительная информация

Дополнительная информация приведена для облегчения проведения испытания и должна быть согласована между заинтересованными сторонами, а также может быть взята частично или полностью из нормативно-технического документа, распространяющегося на испытуемый материал:

а) материал и подготовка поверхности подложки (если она не является стеклом);

б) метод нанесения испытуемого покрытия на подложку;

в) продолжительность и условия сушки нанесенного покрытия (естественной или горячей, если использована) и выдержки перед испытанием.

.

УДК 642.63.001.4:006.354                                                                       МКС 83.140.99

Ключевые слова: материалы лакокрасочные, метод определения содержания металлов, кислые экстракты, высушенные лекарственные пленки.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

| Заместитель генерального директора |  | И. Хамитов |
| --- | --- | --- |

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

| Эксперт |  | А. Ерсінова |
| --- | --- | --- |

1) Подлежит публикации.