| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 105-Х12 (Проект,KZ, Редакция 1) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Определение устойчивости окраски

Часть Х12

Метод определения устойчивости окраски к трению

(Textiles - Tests for colour fastness- Part X12:Colour fastness to rubbing)

(ISO 105-Х12, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной (франкоязычной) версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен междонародному стандарту ISO 105-Х12:2016  «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Х12. Метод определения устойчивости окраски к трению» (Textiles - Tests for colour fastness- Part X12: Colour fastness to rubbing, IDT).

Международный стандарт ISO 105-E04:2013 был подготовлен подкомитетом SC  «Испытания окрашенных тканей и красителей» Технического комитета ISO/TC 38 «Текстиль».

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 105-Х12:2014(ISO 105-Х12:2001)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения....................................................................................................... 2 Нормативные ссылки....................................................................................................... 3 Принцип............................................................................................................................. 4 Аппаратура и материалы ................................................................................................ 5 Образец для испытаний ……………………………………………………………………… 6 Метод …………………………………………………………………………………………….. 6.1 Общие положения……………………………………………………………………. 6.2 Сухое трение ………………………………………………………………………….. 6.3 Мокрое трение ………………………………………………………………………… 6.4 Сушка……………………………………………………………………………………. 7 Оценка…………………………………………………………………………………………….. 8 Протокол испытаний …………………………………………………………………………… Библиография..................................................................................................................... |  |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Определение устойчивости окраски Часть Х12 Метод определения устойчивости окраски к трению (Textiles - Tests for colour fastness- Part X12:Colour fastness to rubbing)

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий  стандарт определяет метод определения устойчивости окраски текстильных материалов всех типов, включая текстильные напольные покрытия и другие ворсовые ткани, к трению и закрашиванию других материалов.

Метод распространяется на текстильные материалы, изготовленных из всех видов волокон в виде пряжи или ткани, включая текстильные напольные покрытия, окрашенные или набивные.

Настоящий стандарт устанавливает два способа испытания: с сухой и с мокрой тканью.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют только последнее издание ссылочного стандарта (включая поправки).

ISO 105-A01:2010 Textiles - Tests for colour fastness - Part A01:General principles of testing (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A01: Общие принципы проведения испытаний).

ISO 105-A03, Textiles - Tests for colour fastness - Part A03:Grey scale for assessing staining (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03: Серая шкала для оценки окрашивания).

ISO 105-F09 Textiles - Tests for colour fastness - Part F09:Specification for cotton rubbing cloth  (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F09: Спецификация для хлопчатобумажной ткани для определения устойчивости окраски к трению).

ISO 139 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (Текстиль. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний).

Проект, KZ, редакция 1

3 Принцип

Образцы ткани подвергаются трению с сухой тканью и мокрой тканью. Устройство обеспечивает два варианта условий проведения испытания с помощью двух трущих стержней различных размеров: для ворсовых тканей и один для однотонных тканей или набивных тканей.

4 Аппаратура и материалы

4.1 Подходящее испытательное устройство для определения устойчивости окраски к трению, с возвратно-поступательным прямолинейным движением двух трущих стержней разных размеров.

4.1.1 Для ворсовых тканей, в том числе текстильных напольных покрытий: стержней с прямоугольной трущей поверхностью, с закругленным ребром, размером 19 мм×25,4 мм (стержень).

Трущий стержень должен прикладываться к образцу с усилием (9±0,2) Н, перемещаясь вперед и назад по прямой линии вдоль дорожки (104±3) мм.

Примечания:

1 Могут возникнуть трудности при оценке степени окрашивания протирочной ткани при испытании ворсовых тканей с использованием трущего стержня диаметром (16±0,1) мм из-за более сильного окрашивания по окружности закрашенного участка, т. е. образование ореола. Трущий стержень, описанный в 4.1.1, устранит образование ореола при испытании различных типов ворсовых тканей.

Однако даже при использовании стержня могут возникнуть трудности при оценке закрашивания тканей с длинным ворсом.

2 Подходящее устройство для ворсовых тканей описано по ссылке [1].

4.1.2 Для других текстильных изделий: трущий стержень, представляющий собой цилиндр диаметром (16±0,1) мм, движущийся вперед и назад по прямой линии вдоль дорожки (104±3) мм на образце с прилагаемым усилием (9±0,2) Н.

Примечание: Подходящее оборудование описано по ссылке [2], Метод испытаний 8 AATCC для 4.1.2 и AATCC, и Метод испытаний 165 для 4.1.1. Могут использоваться другие устройства при условии получения тех же результатов, что и с устройством, описанным в разделе 4. Сведения о сопоставимости результатов испытания, проведенного по обоим методам, отсутствуют.

4.2 Хлопчатобумажная протирочная ткань, отбеленная, без отделки,  размером 50 мм (±2 мм) для стержня, используемого в 4.1.2.

Для стержня, описанного в 4.1.1, используется ткань размером 25×100 мм ±2 мм. см. ISO 105-F09.

4.3 Водонепроницаемая абразивная бумага на мягкой основе или сетка из проволоки из нержавеющей стали диаметром 1 мм и размером около 20 мм.

Следует обратить внимание на характеристики сетки или абразивной бумаги, используемой для удержания образца, поскольку они могут оставлять отпечаток на ткани, что может привести к получению ложной оценки.

Использование абразивной бумаги может быть предпочтительным для испытания текстильных тканей.

4.4 Серая шкала для оценки закрашивания в соответствии с ISO 105-A03.

Проверка правильности испытаний и оборудования должна производиться в плановом порядке, а результаты должны регистрироваться в журнале. Используют собственный или утвержденный образец для трения и проводят  три  испытания с (3) сухой тканью.

5 Пробы для испытаний

5.1 При испытании ткани или текстильное напольное покрытие, два куска размером не менее 50×140 мм требуются для сухого трения и два - для мокрого трения.

Если требуется более высокая точность, можно использовать дополнительные пробы. Одна проба из каждой пары должна располагаться параллельное нитям основы (или в направлении изготовления), другая - параллельно утку (или наполняющим нитям или под прямым углом к направлению изготовления). Альтернативный метод вырезания образцов заключается в разрезании большого размера по диагонали к основе и утку. Если ковровое покрытие имеет длинный ворсовой слой, то образец вырезают вдоль ворса.

5.2 При испытании пряжи или нитей их вяжут в полотно, чтобы получить пробы размером не менее 50×140 мм, или наматывают слой на картонку прямоугольной формы.

5.3 Перед испытанием пробу и протирочную ткань кондиционируют в течение не менее 4 часов в стандартных атмосферных условиях, как определено в ISO 139. Альтернативные стандартные атмосферные условия, как определено в ISO 139, могут использоваться только в том случае, если участвующие стороны согласны. Кондиционирование осуществляется путем расположения каждой испытуемой пробы и каждого куска протирочной ткани отдельно на сетку или перфорированную поверхность. Некоторые ткани, такие как хлопок или шерсть, могут потребовать более длительного кондиционирования.

5.4 Для получения более точных результатов испытания следует проводить в стандартных атмосферных условиях (см. ISO 139).

6 Метод проведения

6.1 Общие положения

Каждую испытательную пробу прикрепляют с помощью зажимов к основанию устройства так, чтобы проба двигалась вдоль направляющей дорожки прибора. Между основанием устройства и пробой помещают проволочную сетку или водонепроницаемую абразивную бумагу с мягкой обратной стороной для ограничения движения образца. Пробы, подготовленные в соответствии с разделом 5, испытывают по методикам, указанным в 6.2 и 6.3.

При испытании разноцветных тканей необходимо расположить образец таким образом, чтобы все цвета рисунка натирались при испытании с использованием устройства, описанного в 4.1.2. Если окрашенные части достаточно велики, можно использовать больше образцов для испытаний и оценивать каждый цвет отдельно. Если окрашенные части небольшие и расположены близко, рекомендуется использовать поворотное приспособление, как описано в ISO 105-X16.

6.2 Сухое трение

Кондиционированную протирочную ткань (см. 4.2 и 5.3) обтягивают плотно на конец стержня так, чтобы переплетение было параллельно направлению движения стержня. С частотой один цикл в секунду производят  трение о поверхность сухой испытываемой пробы движением вперед и назад 20 раз по прямой, т.е. 10 раз в одну сторону и 10 раз в обратную, на расстоянии (104±3) мм с усилием, равным (9±0,2) Н (см. 4.1.1 и 4.1.2). Снимают испытанный образец и кондиционируют в соответствии с 5.3. Удаляют посторонние волокна, которые могут влиять на результат оценки устойчивости окраски.

6.3 Мокрое трение

Для определения устойчивости окраски к трению подготавливают протирочную ткань, взвесив кондиционированный кусок ткани, затем тщательно погружают его в дистиллированную воду до увеличения массы образца на 95% - 100% и повторно взвешивают. Испытания проводят в соответствии 6.2.

Примечание: Поскольку степень пропитывания протирочной ткани может существенно повлиять на результаты оценки, можно использовать другие степени пропитывания. Например, очень часто используют степень пропитывания (65±5)%.

6.4 Сушка

Испытанную ткань высушивают на воздухе.

7 Оценка устойчивости окраски

7.1 Во время оценки под каждую испытанную протирочную ткань подкладывают три слоя белой протирочной ткани.

7.2 Окрашивание хлопчатобумажной протирочной ткани оценивается по серой шкале для оценки степени окрашивания (4.4) при подходящем освещении (см. ISO 105-A01: 2010, раздел 14).

8 Протокол испытаний

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) ссылка на настоящий стандарт;

b) характеристику стержня, используемого при проведении испытания, и оказываемое им усилие;

c) испытание методом сухого или мокрого трения с указанием степени пропитывания, %;

d) время кондиционирования испытываемых проб и образцов хлопчатобумажной протирочной ткани, а также климатические условия во время проведения испытания;

e) указание направления долевой нити пробы ткани, т.е. основы, утка и косой части;

f) оценку степени закрашивания для каждой испытываемой пробы в баллах.

Библиография

[1] Журнал Общества красильщиков и колористов, 87, 1971, 155; 88 1972, 259

[2] Техническое руководство Американской ассоциации химиков и колористов по текстилю, www.aatcc.org

[3] ISO 105-X16, Текстиль. Определение устойчивости окраски. Часть X16: Устойчивость окраски к трению. Небольшие участки

УДК 677.016.474:535.686:006.354 МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: материалы текстильные, устойчивость окраски, сухое трение, смачивание, мокрое трение, смежная ткань, шкала серых эталонов, изменение окраски, балл

УДК 677.016.474:535.686:006.354 МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: материалы текстильные, устойчивость окраски, сухое трение, смачивание, мокрое трение, смежная ткань, шкала серых эталонов, изменение окраски, балл

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Начальник отдела стандартизации и сертификации ТОО «ПИК ASTANA Ютария ltd» |  | М.Чаяхметова |