| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 10833 (проект, KZ, первая редакция) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Покрытия напольные

Метод определения устойчивости разразной кромки к разрушению с применением модифицированного испытательного барабабана Веттерманна

(ISO 10833:2017, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 10833:2017 Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения устойчивости разрезной кромки к разрушению с применением модифицированного испытательного оборудования Веттерманна (Textile floor coverings — Determination of resistance to damage at cut edges using the modified Vettermann drum test, IDT)

Международный стандарт ISO  10833:2017 был подготовлен  Техническим комитетом ISO/TC 219 «Напольные покрытия».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ EN 1814-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………… 2 Нормативные ссылки…………………………………………………….. 3 Термины и определения………………………………………………….. 4 Сущность метода………….. 5 Оборудование ………………………………………………. 6 Отбор и подготовка образцов ……………………………. 6.1 Отбор образцов………………………………………………… 6.1.1 Общие положения…………………………………………. 6.1.2 Листовой материал……………………………………………….. 6.1.3 Плитки………………………………………………………………… 6.2 Подготовка образцов…………………………………………… 6.2.1 Листовой материал………………………………………………… 6.2.2 Плитки…………………………………………………………… 7 Атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний…………………………………………………. 8 Проведение испытаний………………………………………………. 9 Оценка……………………………………………………………….. 10 Протокол испытаний…………………………………………………. Приложение ДА…………………………………………………………… |  |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

#### МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ #### Покрытия напольные #### Метод определения устойчивости разразной кромки к разрушению с применением модифицированного испытательного барабабана Веттерманна Textile floor coverings — Determination of resistance to damage at cut edges using the modified Vettermann drum test

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на покрытия напольные текстильные рулонные и плиточные машинного способа производства (далее - покрытия) и устанавливает метод определения устойчивости разрезной кромки к разрушению с применением модифицированного испытательного барабана Веттерманна.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки:

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний).

ISO 1957, Machine-made textile floor coverings — Selection and cutting of specimens for physical tests (Покрытия для полов машинного способа производства. Отбор и подготовка образцов для физических испытаний).

ISO 2424, Textile floor coverings — Vocabulary  (Покрытия текстильные напольные. Словарь).

ISO 9405, Textile floor coverings — Assessment of changes in appearance (Покрытия текстильные для полов. Оценка изменений внешнего вида).

ISO 10361:2015, Textile floor coverings — Production of changes in appearance by means of Vettermann drum and hexapod tumbler tester (Покрытия текстильные для полов. Испытание на изменение внешнего вида с применением барабана Веттерманна и мялки с гексаподом).

Проект, KZ, первая редакция

3 Термины и определения

Настоящий стандарт содержит следующие термины с соответствующими определениями по ИСО 2424 с дополнениями приведенными ниже.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования их в стандартизации, с которыми можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Электропедия IEC: доступно на сайте http: //www. electropedia.org/

- ISO онлайн платформа для просмотра файлов: доступно на сайте http://www.iso.org/obp.

3.1 расслоение (delamination): Отделение лицевого (рабочего) и/или грунтового (несущего) слоя покрытия от изнаночного слоя или промежуточной основы.

3.2  разволокнение (fraying): Потеря ворсового и/или грунтового материала в зоне разрезной кромки покрытия.

3.3 потеря пучков (tufting out) : Потеря разрезных ворсовых пучков волокон в рабочем слое покрытия.

3.4 выдернутые пучки (sprouting): Оторвавшиеся за время эксплуатации или испытания и вылезшие на внешнюю рабочую сторону покрытия особенно длинные ворсовые пучки волокон, которые при изготовлении покрытия случайно были включены в ворсовой слой.

3.5 вытягиваемые нити (laddering,shooting): Вытянутые наружу из петельных пучков лицевого (рабочего) слоя покрытия ненарушенные нити ворса.

4 Принцип

4.1 Испытуемые образцы крепят на внутренней стороне беспорядочно вращающегося барабана, внутри которого размещен металлический шар, снабженный шестью резиновыми пальцами (пуансонами).

4.2 Образцы подготавливают, вырезая их из середины покрытия, под определенным углом, чтобы получить четкие разрезные края.

4.3 Образцы плиточного покрытия объединяют так, чтобы края соединялись по середине образцов, которые затем испытывают.

4.4 После испытания оценивают внешний вид разрезных краев испытанных образцов.

5 Оборудование

5.1 Прибор барабанный

Прибор барабанного типа по ISO 10361 со встроенным пылесосом с протяжкой воздуха через сопло от 25 до 40 л/с.

Рисунок 1- Барабанный тестер Ваттерманна

Условные обозначения:

1 извлечение ворсованных волокон; 	4 крепежная накладка в вулканизированном

2 металлический барабан;                      волокне;

3 резиновый шип;                                    5 стальной шарик (см. рисунок 2)

5.2 Металлический шар

Металлический шар с шестью цилиндрическими резиновыми пальцами (пуансонами), которые размещены на равном расстоянии друг от друга по поверхности шара. Вес металлического шара без резиновых пальцев (пуансонов) согласно рисунку 1 должен быть (7000±100) г, диаметр шара (S) - (120±0,2) мм, а толщина (R) - 6,3 мм.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 2- Конструкция стального шара

5.3 Пальцы (пуансоны) резиновые

Пальцы (пуансоны) резиновые по ISO 10361, которые меняют перед каждым испытанием.

5.4 Пылесос

Пылесос наружный с вращающейся щеткой.

5.5 Режущий инструмент

Нож ковровый или штамп-нож.

5.6 Лента клейкая

Лента клейкая односторонняя или двусторонняя.

## 6 Отбор и подготовка образцов

Отбор и подготовку образцов производят по ISO 1957.

6.1 Отбор образцов

6.1.1 Рулонное  покрытие

От испытуемого материала отбирают четыре образца длиной примерно 570 мм                 (в направлении основы покрытия) и шириной примерно 265 мм. Длинный край образца должен быть ориентирован в направлении ворса.

6.1.2 Плиточное покрытие (далее - плитка)

От партии отбирают минимум четыре образца размером не более (500х500) мм. Перед раскроем углы плитки, а также направление ее основы отмечают на обратной стороне образца (грунте) как показано на рисунке 2.
Из плитки вырезают минимум восемь образцов шириной 132 мм.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 3 - Подготовка образцов путем резки плитки

6.2 Подготовка образцов

6.2.1 Рулонное покрытие

6.2.1.1 Из середины каждого испытуемого материала одного артикула под острым углом по направлению ворса вырезают четыре образца согласно рисунку 3.

6.2.1.2 Вырезать образцы необходимо острым режущим инструментом (см.5.5) с ворсовой стороны покрытия.

6.2.1.3 Подготовленные образцы объединяют вместе, для чего с обратной стороны плотно скрепляют их друг с другом срезами в направлении основы покрытия с помощью односторонней клейкой ленты шириной 50 мм. Срезы соединяют клейкой лентой плотно, притирая их и обращая внимание на плотность соединения концов других (поперечных) краев среза.

6.2.1.4 На одностороннюю клейкую ленту по всей длине соединенных образцов размещают двустороннюю клейкую ленту.

6.2.1.5 Во избежание разволокнения поперечных краев срезов образцов их скрепляют односторонней клейкой лентой шириной не менее 50 мм.

6.2.2 Плитка

6.2.2.1 Согласно рисунку 3 четыре пробы одного артикула подготавливают по 6.2.1 - по два образца соответствующей плитки для испытания разрезных краев в направлении ее основы (сечение А и В) и два - в поперечном направлении (сечение С и D).

7 Кондиционирование образцов

Образцы испытуемого покрытия, расположенные ворсовой стороной наружу, выдерживают не менее 24 ч в помещении со стандартными климатическими условиями в соответствии с требованиями ISO 139.

## 8 Порядок проведения испытания

8.1 С нижней стороны (грунта) образцов необходимо удалить слой двусторонней клейкой ленты. Четыре образца закрепляют на внутренней поверхности барабана испытуемой стороной, обращенной к середине барабана.

П р и м е ч а н и е - Закрепление образцов производят так, чтобы они с тонкой стороны находились примерно под серединой держащих сегментов, т.к., находясь между держащими сегментами и поверхностью барабана, подвергаются сжатию.

8.2 Металлический шар (см.5.2) вкладывают в барабан.

8.3 Счетчик числа оборотов устанавливают на 11000 оборотов и включают модифицированное барабанное устройство Веттерманна.

8.4 Испытание проводят при непрерывно работающем пылесосе.

8.5 Испытанные образцы при помощи ручного пылесоса очищают четырьмя возвратно-поступательными движениями в направлении их длины, ориентированной в направлении ворса.

## 9 Оценка результатов испытания

9.1 Для обсуждения результатов испытания и оценки их экспертной группой испытанные образцы раскладывают на столе. Появление изменений внешнего вида разрезных краев и тип повреждений оценивают согласно разделу 3.

9.2 При экспертной оценке устанавливают:

- количество выпавших петель (пучков) из одного или нескольких рядов ворса (покрытие из разрезных петель или с разрезным ворсом);

- количество вытянутых наружу нитей петельных пучков длиной, большей чем одной петли (гладкий ковер);

- наличие расслоений по длине и/или ширине образца.

## 10 Отчет о результатах испытания

Отчет о результатах испытаний должен содержать следующие сведения:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) полные идентификационные данные подлежащих испытанию покрытий, включая тип, происхождение, цвет и производственные номера (артикул);

c) метод отбора проб;

d) результаты оценки в соответствии с разделом 9;

e) отклонения условий испытаний от требований настоящего стандарта, которые могли повлиять на результат испытания.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2424 | IDT | ГОСТ ISO 2424-2015 Покрытия текстильные напольные. Словарь |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: материалы текстильные, покрытие напольное, ворс, разрезная кромка, разрушение, образец, испытание, оценка

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора |  | А. Шамбетова |
| Руководитель департамента разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Исполнитель Руководитель систем менеджмента ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | М. Чаяхметова |