| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 11641 (Проект KZ, Редакция 1) |  |

КОЖА

Метод испытания устойчивости окраски к поту

(ISO 11641, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11641:2012 Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to perspiration» («Кожа. Испытания на прочность окраски. Прочность окраски к поту»).

Международный стандарт ISO 11641:2012 был подготовлен Европейским комитетом по стандартизации (CEN) Техническим комитетом CEN/TC 289 «Кожа» совместно с Комиссией по испытаниям на прочность окраски Международного союза обществ технологов и химиков кожевенного производства (комиссия IUP, IULTCS)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 30835-2003

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................... 2 Нормативные ссылки............................................................................................... 3 Сущность метода...................................................................................................... 4 Приборы и материалы............................................................................................. 5 Образцы для испытаний.......................................................................................... 6 Метод испытания................................................................................... 7 Оценка..................................................................................................... 8 Прецизионность..................................................................................... 9 Протокол испытания............................................................................. Приложение A (справочное) Коммерческие источники аппаратуры и материалов.................................................................................................................. Библиография.............................................................................................................. | 1 1 2 2 2 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОЖА. #### Метод испытания устойчивости окраски к поту Leather. Tests for colour fastness. Colour fastness to perspiration

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения устойчивости окраски к человеческому поту для кож всех видов на всех стадиях обработки. Настоящий стандарт в особенности применим к перчаточной, одежной и подкладочной кожам, а также к коже верха обуви без подкладки.

Настоящий метод использует раствор искусственного «пота» для имитации воздействия человеческого пота. Поскольку пот разных людей может сильно отличаться, невозможно создать универсальный метод, но использование щелочного раствора «пота» в настоящем стандарте дает результаты, соответствующие получаемым в наиболее часто встречающихся на практике случаях.

Примечание – Только что выделившийся человеческий пот является слабокислым. Микроорганизмы затем преобразуют его, и рН обычно становится слабощелочным (рН от 7,5 до 8,5). Щелочной пот оказывает значительно большее воздействие на цвет кожи, чем кислый. Поэтому для окрашенной кожи используют щелочной раствор «пота» для имитации условий, наиболее часто встречающихся на практике.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 105-А01:2010 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А01. Общие принципы испытаний (ISO 105-А01:2010, Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing)

ISO 105-А02:1993 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски (ISO 105-А02:1993, Textiles - Tests for colour fastness - Part A02. Grey scale for assessing change in colour)

ISO 105-А03:1993 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки закрашивания (ISO 105-А03:1993, Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining)

ISO 105-А04:1989 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей 
(ISO 105-А04:1989, Textiles - Tests for colour fastness - Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics)

Проект, KZ, редакция 1

ISO 105-А05:1996 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А05. Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале (ISO 105-А05:1996, Textiles - Tests for colour fastness - Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determination of grey scale rating)

ISO 105-Е04:2013 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Е04. Устойчивость окраски к "поту" (ISO 105-Е04:2013, Textiles - Tests for colour fastness - Part E04. Colour fastness to perspiration)

ISO 105-F01:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия на шерстяные смежные ткани (ISO 105-F01:2001, Textiles - Tests for colour fastness - Part F01: Specification for wool adjacent fabric)

ISO  105-F02:2009 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на хлопчатобумажные и вискозные смежные ткани 
(ISO 105-F02:2009, Textiles - Tests for colour fastness - Part F02: Specification for cotton and viscose adjacent fabrics)

ISO 105-F03:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F03. Технические условия на полиамидные смежные ткани (ISO 105-F03:2001, Textiles - Tests for colour fastness - Part F03: Specification for polyamide adjacent fabric)

ISO 105-F04:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F04. Технические условия на смежные ткани из полиэфира (ISO 105-F04:2001, Textiles - Tests for colour fastness - Part F04: Specification for polyester adjacent fabric)

ISO 105-F05:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F05. Технические условия на акриловые смежные ткани (ISO 105-F05:2001, Textiles - Tests for colour fastness - Part F05: Specification for acrylic adjacent fabric)

ISO 105-F06:2000 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F06. Технические условия на шелковые смежные ткани (ISO 105-F06:2000, Textiles - Tests for colour fastness - Part F06: Specification for silk adjacent fabric)

ISO 105-F07:2001 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F07. Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата (ISO 105-F07:2001, Textiles - Tests for colour fastness - Part F07: Specification for secondary acetate adjacent fabric)

ISO 105-F10:1989 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F10. Технические условия на смежные ткани: многокомпонентные ткани 
(ISO 105-F10:1989, Textiles - Tests for colour fastness - Part F10: Specification for adjacent fabric: Multifibre)

ISO 2418:2002 Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на прочность. Определение местоположения образца (ISO 2418:2002, Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness tests - Sampling location)

ISO 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний (ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods)

3 Сущность метода

Образец кожи и кусок смежной ткани погружают в раствор искусственного «пота», их соприкасающиеся стороны подвергают испытаниям. Составной образец для испытаний оставляют под давлением в течение установленного времени в соответствующей аппаратуре. Образец кожи и смежную ткань затем высушивают и с использованием серой шкалы оценивают изменение окраски образца кожи и закрашивание смежной ткани.

Образцы кожи с отделкой могут быть испытаны в исходном состоянии или же после удаления отделки.

Общие принципы испытаний устойчивости окраски должны соответствовать ISO 105-А01 с учетом того, что подложкой является кожа.

4 Приборы и материалы

Стандартная лабораторная аппаратура, а также следующие:

4.1 Аппаратура для испытаний, состоящая из стальной нержавеющей рамы, в которой находится прямоугольный груз массой приблизительно 5 кг и размерами не более 115 × 60 мм, обеспечивающий равномерное давление 12,5±1,0 кПа, приложенное к составному образцу, помещенному между прямоугольными пластинами из инертного материала, например, стекла или полиакрилата, таких же размеров, что и груз, и толщиной около 1,5 мм.

Аппаратура для испытаний должна быть сконструирована таким образом, чтобы при снятии груза во время испытаний, давление в 12,5 кПа оставалось неизменным.

Могут быть использованы другие устройства, если с их помощью могут быть достигнуты эквивалентные результаты.

Примечание – Пример подходящего коммерчески доступного устройства приведен в приложении А.

4.2 Печь, поддерживающая (Сушильный шкаф, поддерживающий) температуру 37 °C + 2 °C.

4.3 Смежные ткани (смотреть ISO 105-A01). Или

a) многокомпонентная смежная ткань, соответствующая ISO 105-F10, размерами приблизительно 100 × 40 мм, либо

b) две однокомпонентные смежные ткани, отвечающие соответствующим спецификациям стандартов от ISO 105-F01 до ISO 105-F07.

Примечание – Примеры подходящих коммерческих источников приведены в Приложении А.

4.4 Деминерализованная вода 3 степени чистоты, согласно ISO 3696.

4.5 Щелочной раствор «пота», содержащий на литр раствора:

- 5,0 г хлорида натрия [NaCl],

- 5,0 г три(гидроксиметил)аминометана [NH2C(CH2OH)3],

- 0,5 г мочевины [CO(NH2)2],

- 0,5 г нитрилотриуксусной кислоты [N(CH2COOH)3] (Предупреждение о безопасности – не принимать внутрь), и доведенный до уровня рН 8,0±0,1 с помощью соляной кислоты (2 моль/л).

Предупреждение о безопасности — Этот раствор «пота» нельзя глотать. Нельзя наполнять пипетку с помощью рта.

Чтобы приготовить литр щелочного раствора «пота», растворяют взвешенные компоненты приблизительно в 900 мл деминерализованной воды (см. 4.4) в двухлитровом лабораторном стакане. Раствор переносят в литровую мерную колбу (см. 4.14) и доводят до литрового объема деминерализованной водой. Проверяют уровень рН этого раствора рН-метром (см. 4.13) и добавляют по капле раствор соляной кислоты (см. 4.15) концентрацией 2 моль/л до тех пор, пока уровень рН не достигнет значения 8,0+0,1. При необходимости могут быть подготовлены меньшие объемы.

Уровень рН раствора периодически проверяют и утилизируют раствор, если его уровень рН выходит за пределы 8,0±0,1. Раствор также утилизируют, если становятся видимыми колонии микробов.

Примечание – Состав этого щелочного (уровень рН 8,0) раствора «пота» отличается от состава, установленного для раствора, используемого в аналогичном методе для текстиля по 
ISO 105-Е04. Обычно лаборатории для испытаний кожи небольшие, и этот раствор "пота" можно сохранять в течение нескольких недель без изменений уровня рН. Принимая во внимание, что щелочной раствор «пота» по ISO 105-Е04 нестабилен относительно уровня рН, свежий раствор необходимо готовить каждый день. Опыт показал, что для испытаний устойчивости окраски кожи наиболее важным аспектом при подготовке растворов «пота» является значение рН, а не состав.

4.6 Кислотный раствор «пота», при необходимости, состав должен быть приготовлен в соответствии с ISO 105-Е04.

Свежеприготовленный раствор на основе деминерализованной воды (см. 4.4), содержит на литр:

- 0,5г L-гистидин моногидрохлорид моногидрата [C6H9O2N3HClH2O];

- 5,0г хлорида натрия [NaCl];

- 2,2г дигидрат дигидрофосфата натрия [NaH2PO42H2O].

При перемешивании раствор доводят до уровня рН 5,5±0,2 добавлением по капле раствора гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/л. Свежий раствор должен готовиться каждый день.

Примечание – Поскольку красители для кожи фиксируют в кислых условиях, устойчивость окраски кожи к кислому поту имеет меньшее значение по сравнению с устойчивостью окраски к щелочному "поту". Однако кислые растворы «пота» часто используются в других процедурах испытаний, поэтому включены здесь. Например, они используются для экстрагирования из кожи таких веществ, как тяжелые металлы (испытания по ISO 17072-1).

4.7 Мелкозернистая абразивная бумага, класса P 180.

4.8 Серая шкала для оценки закрашивания, в соответствии с 
ISO 105-A03.

4.9 Серая шкала для оценки изменения окраски, в соответствии с 
ISO 105-A02.

4.10 Спектрофотометр или колориметр для оценки изменения окраски и закрашивания, соответствующий ISO 105-A04 и ISO 105-A05.

4.11 Сосуд, пригодный для вакуумирования, например вакуумный эксикатор.

4.12 Вакуумный насос, способный создавать давление в вакуумном эксикаторе (см. 4.11) приблизительно 5 кПа (50 мбар) в течение 4 мин.

4.13 pH-метр.

4.14 Мерная колба, 1 000 мл.

4.15 Раствор соляной кислоты, 2 моль/lл

5 Образцы для испытаний

5.1 Если для испытаний можно взять целую шкуру или кожу, то отбирают пробу в соответствии с ISO 2418.

5.2 Если кожа имеет отделку и планируется ее испытывать после удаления отделки, образец для испытаний подготавливают следующим образом.

Отрезают кусок кожи размерами приблизительно 120×50 мм и кладут его отделанной стороной вниз на лист абразивной бумаги (4.7), размерами приблизительно 150 × 200 мм, выравнивая рабочую поверхность. Нагружают верхнюю сторону образца кожи равномерно грузом массой 1 кг. Перемещают образец кожи вперед и назад по абразивной бумаге на 100 мм, осуществляя 10 циклов возвратно-поступательного движения.

Примечание – На практике такого же эффекта шероховатости испытуемой поверхности можно достичь, держа абразивную бумагу в руке.

Тщательно чистят щеткой обработанную абразивной бумагой часть кожи, чтобы удалить всю пыль. Из этой обработанной части вырезают образец для испытаний размерами приблизительно 100 × 40 мм.

Для испытаний кожи с поверхностным покрытием, предназначенной для обивки, могут быть использованы более крупные куски кожи, например размерами, приблизительно 110 × 40 мм, чтобы избежать закрашивания, вызываемого контактом воды с волокнами кожи на краю.

Факт того, что отделка была разрушена, отмечают в отчете об испытаниях.

5.3 Если кожа без отделки или имеет отделку, но должна быть испытана без разрушения последней, вырезают образец для испытаний размерами приблизительно 100 × 40 мм. Если испытывают устойчивость окраски и к щелочному, и к кислому «поту», то тогда для каждого из этих испытаний следует приготовить отдельный образец кожи.

5.4 Для каждого образца кожи вырезают кусок (или куски) смежной ткани (см. 4.3), достаточные для покрытия образца кожи размерами приблизительно 100 × 40 мм. Если необходимо испытывать обе стороны образца, тогда потребуется еще один кусок (куски) смежной ткани.

6 Метод испытания

6.1 Погружают образец кожи и смежной ткани (тканей) в искусственный(е) раствор(ы) "пота" (см. 4.5 и/или см. 4.6) в отдельные сосуды, представляющие собой, например, изогнутые стеклянные стержни, способные удерживать образцы в погруженном состоянии (если одновременно испытывают более одного образца, в один и тот же сосуд можно погрузить несколько кусков смежной ткани, но каждый образец кожи должен быть погружен в отдельный сосуд). Помещают сосуды в вакуумную емкость (см. 4.11), создают вакуум приблизительно 5 кПа за 4 мин и поддерживают такой вакуум в течение 2 мин. Восстанавливают нормальное давление. Повторяют эту процедуру еще два раза.

В случае испытания кожи для обивки с поверхностным покрытием смачивают поверхность раствором «пота» без погружения в него образца.

Кладут образец (или образцы) смежной ткани на стеклянную или полиакрилатную пластину (см. 4.3) и накрывают образцом кожи испытуемой стороной вниз. В случае испытания обеих сторон покрывают образец кожи вторым куском (или кусками) смежной ткани. Накрывают составной образец второй стеклянной или полиакрилатной пластиной.

6.2 Предварительно нагревают накладываемый груз в сушильном шкафу (см. 4.2) при температуре 37 ± 2 °С в течение не менее 1 ч. Кладут составной образец между двумя пластинами в испытательную аппаратуру (см. 4.1) и нагружают ее грузом. Чтобы дать возможность стечь избыточному количеству раствора «пота», наклоняют аппаратуру на 30° в каждую сторону на несколько секунд. (Когда испытывают несколько составных образцов одновременно, принимают меры для обеспечения того, чтобы каждый образец был размещен между двумя пластинами таким образом, чтобы давление воздействовало на него равномерно). Помещают нагруженную аппаратуру в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 37 ± 2 °С в течение 180 ± 10 мин.

6.3 По истечении 180 мин снимают нагрузку, удаляют составной образец из аппаратуры, скрепляют его в одном углу (сшивкой или с помощью степлера) и высушивают на воздухе при комнатной температуре, при этом образец и смежная ткань должны соприкасаться только в точке скрепления.

7 Оценивание

7.1 Когда составной образец высохнет, используют освещение D65 в соответствии с ISO 105-А01, визуально оценивают закрашивание каждого вида волокна в смежной ткани (тканях), используя подходящую серую шкалу (см. 4.8) в соответствии с ISO 105-А03. Также оценивают изменение окраски (см. 4.9) кожи в соответствии с ISO 105-А02.

7.2 В качестве альтернативы при равномерном закрашивании и изменении окраски закрашивание по серой шкале и изменение окраски может быть оценено инструментально (см. 4.10) в соответствии с ISO 105-А05 и ISO 105-А04.

8 Прецизионность

Для визуальных оценок по серой шкале расхождение между результатами разных операторов должно составлять ±0,5 единицы серой шкалы.

9 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать в себя следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт (ГОСТ ISO 11641);

b) описание типа испытанной кожи и сведения о том, какая поверхность кожи была испытана;

c) имелась ли отделка кожи и была ли она разрушена;

d) тип использованного раствора «пота»;

e) численные рейтинги серой шкалы, полученные для закрашивания смежной ткани (тканей), с указанием отдельных рейтингов серой шкалы для каждого из различных типов волокна;

f) численный рейтинг серой шкалы, полученный для изменения окраски образца из кожи;

g) подробности любых отклонений от установленной процедуры.

Приложение A

(справочное)

Коммерческие источники аппаратуры и материалов

Ниже приведены примеры коммерчески доступных подходящих изделий. Эта информация приведена  для удобства пользователей настоящего стандарта и не является одобрением ISO этих изделий.

A.1 Примерами подходящей аппаратуры для испытаний (4.1) являются:

- Перспирометр (гидроиспытательный аппарат) от Karl Schroder KG, Karrillonstrasse 32, D-69469 Вайнхайм, Германия. Веб-сайт: www.schroeder-prueftechnik.de

- ААХТК прибор для проверки пота от SDL Atlas ВК, Shawcross St., Стокпорт, SK13JW, ВК. Веб-сайт: www.sdlatlas.com

- Перспирометр от James H. Heal & Co. Ltd, Richmond Works, Галифакс, Западный Йоркшир HX3 6EP, ВК. Веб-сайт: www.james-heal.co.uk

- Перспирометр от PFI Германия, Научно-исследовательский и испытательный институт, Marie-Curie-Strasse 19, D-66953 Pirmasens, Германия. Веб-сайт: www.pfi-germany.de

Могут быть использованы любые другие подходящие устройства при условии, что они обеспечат получение таких же результатов.

A.2 Примеры ряда поставщиков смежных тканей (4.3), соответствующих стандартам серии ISO 105:

- EMPA Testmaterialien AG, Movenstrasse 12, CH-9015 Санкт Галлен-Винкелн, Швейцария. Веб-сайт: www.empa-testmaterials.ch

- SDC Enterprises Limited, Pitcliffe Way, Upper Castle Street, Брэдфорд, BD5 7SG, ВК. Веб-сайт: www.sdcenterprises.co.uk

- Testfabrics Inc., P.O. Box 26, Уэест Питстон, Пенсильвания 18643 США. Веб-сайт: www.testfabrics.com

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-А01:2010 | IDT | ГОСТ ISO 105-А01-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний |
| ISO 105-А02:1993 | IDT | ГОСТ ISO 105-А02-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 105-А03:1993 | IDT | ГОСТ ISO 105-A03-2014 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания" |
| ISO 105-А04:1989 | IDT | ГОСТ ИСО 105-А04-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] ISO 17072-1 Leather — Chemical determination of metal content — Part 1: Extractable metals (Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 1: Экстрагируемые металлы)

УДК 675.026.001.4:006.354 МКС 59.140.30 (IDT) Ключевые слова: кожа, определение, испытание, прочность окраски, пот

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | С. Сейсенова |