| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1518-1 (проект KZ, первая редакция) |
| Материалы лакокрасочные. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ЦАРАПАНИЮ. Часть 1. Метод с постоянной нагрузкой (ISO 1518-1:2019, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                     ISO 1518-1:2019  Paints and varnishes — Determination of scratch resistance —Part 1:Constant-loading method («Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию. Часть 1. Метод с постоянной нагрузкой»).

Международный стандарт ISO 1518-1 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 35 «Краски и лаки», подкомитет SC 9 «Общие методы испытаний для красок и лаков»

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы лакокрасочные. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ЦАРАПАНИЮ. Часть 1. Метод с постоянной нагрузкой Paints and varnishes — Determination of scratch resistance —Part 1:Constant-loading method

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает метод испытаний для определения в условиях устойчивости одного покрытия или системы многослойного покрытия краски, лака или связанного продукта к проникновению посредством царапин с помощью специального щупа. Щуп проникает в основу, за исключением систем с несколькими слоями, в этом случае щуп проникает в основу или в промежуточное покрытие.

Указанный метод может быть выполнен:

а) либо в качестве испытаниятипа «пройдено/не пройдено», проводя испытание одной указанной нагрузкой, приложенной к щупу для оценки соответствия конкретной спецификации

b) в качестве оценочного испытания, применяя увеличивающиеся нагрузки к щупу, чтобы определить минимальную нагрузку, при которой покрытие царапается.

Примечание   — Настоящий стандарт, а также [1] не включают метод с использованием изогнутого щупа, который указан в [4]. Выбор между тремя методами будет зависеть от конкретной практической проблемы.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

ISO 1513, Paints and varnishes — Examination and preparation of test samples (Краски и лаки — Контроль и подготовка проб для испытания).

ISO 1514, Paints and varnishes — Standard panels for testing (Краски и лаки. Стандартные пластинки для испытания).

ISO 2808, Paints and varnishes — Determination of film thickness (Краски и лаки. Определение толщины покрытия).

ISO 4618, Paints and varnishes — Terms and definitions (Краски и лаки. Термины и определения).

ISO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling (Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб).

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года,

Проект, первая редакция

и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 4618.

4 Принцип

Специальный царапающий щуп движется вдоль заданного участка с определенной скоростью. Указаны следующие параметры испытания:

— геометрия наконечника щупа;

— диапазон, в котором может применяться испытательная нагрузка, и приращения, на которые она может быть увеличена;

— процедура опускания щупа на покрытие;

— скорость перемещения щупа и минимальная длина царапины.

Царапина проверяется на предмет проникновения щупа в покрытие для одной указанной испытательной нагрузки (испытание «пройдено/не пройдено») или для определения минимальной испытательной нагрузки, необходимой для проникновения.

В некоторых случаях, на поверхности покрытия выявляется надрез. Эту оценку следует повторить через 24 часа.

5 Приборы и оборудование

5.1 Царапающее устройство, два варианта которого показаны на рисунке 1 и рисунке 2, со следующими характеристиками:

— Испытательная нагрузка, действующая на царапину, прикрепленную к опорной балке, может создаваться либо весом, прикрепленным к щупу                         (см. рисунок 1), либо весом, который скользит вдоль градуированной опорной балки             (см. рисунок 2).

— Испытательная нагрузка должна составлять от 1 Н до 20 Н, и регулироваться с шагом 0,5 Н и с точностью до 0,2 Н.

— Контрольная пластинка, удерживаемая в держателе, движется к щупу с помощью линейного привода, приводимого в движение двигателем. Скорость перемещения щупа должна составлять (35 ± 5) мм/с, а длина царапины должна быть не менее 40 мм. Длина царапины может повлиять на результат.

— Опускное устройство с наклонной плоскостью плавно опускает щуп на покрытие в начале движения держателя пластинки. Угол наклонной плоскости должен быть (12,5 ± 2,5)°.

Некоторые типы аппаратов спроектированы таким образом, чтобы опорная ось перемещалась, а контрольная пластинка фиксировалась. Такие типы устройств также могут быть использованы.

5.2 Царапающий щуп А, имеющий полусферический твердосплавный наконечник диаметром (3,00 ± 0,01) мм.

5.3 Царапающий щуп B, имеющий полусферический твердосплавный наконечник диаметром (1,00 ± 0,01) мм.

5.4 Царапающий щуп C, имеющий полусферический твердосплавный наконечник диаметром (0,75 ± 0,01) мм.

5.5 Царапающий щуп D, имеющий полусферический твердосплавный наконечник диаметром (0,50 ± 0,01) мм.

5.6 Царапающий щуп E, имеющий полусферический твердосплавный наконечник диаметром (1,00 ± 0,01) мм.

5.7 Царапающий щуп F, имеющий полусферический твердосплавный наконечник диаметром (0,50 ± 0,01) мм.

5.8 Индикатор, работающий на основе электрического контакта между щупом и металлической основой, для обнаружения пенетрации покрытия.

Это устройство не подходит для красок, содержащих электропроводящие пигменты, для неметаллических основ или если требуется проникновение в промежуточное непроводящее покрытие.

Примечание – Индикатор может использоваться только в том случае, если на определенных частях есть царапины.

5.9 Увеличительная линза, с увеличением не менее чем в 4 раза.

6 Отбор проб

Необходимо взять репрезентативный образец испытываемого продукта (или каждого продукта в случае многослойной системы), как описано в ISO 15528.

Изучить и подготовить каждый образец для тестирования, как описано в             ISO 1513.

Условные обозначения:

1 вес

2 царапающий щуп

3 опорная ось

4 подшипник опорной оси

5 масса тары

6 опускное устройство (наклонная плоскость и ведущая игла)

7 контрольная пластинка

8 держатель контрольной пластинки (предназначен для приведения в движение двигателем в направлении стрелки)

9 основная плата

Рисунок 1 — Устройство щупа — Вариант с весом, прикрепленным к щупу

Условные обозначения:

1 щуп

2 опорная ось со шкалой

3 передвижная гиря

4 подшипник опорной оси

5 масса тары

6 опускное устройство (наклонная плоскость и ведущая игла)

7 контрольная пластинка

8 держатель контрольной пластинки (предназначен для приведения в движение двигателем в направлении стрелки)

9 основная плата

Рисунок 2 — Устройство щупа — Вариант с передвижной гирей

7 Контрольные пластинки

7.1 Основа (подложка)

Контрольные пластинки должны быть проводящими с толщиной от 0,7 мм до 1,0 мм и должны соответствовать требованиям ISO 1514. Пластинки должны иметь размер 200 мм х 100 мм.

7.2 Подготовка и покрытие

Каждую испытательную панель необходимо подготовить в соответствии с            ISO 1514 и покрыть ее согласно указанному методу испытания продукта или системы.

Способ нанесения покрытия должен быть определен изготовителем или согласован заинтересованными сторонами, а также должен быть включен в протокол испытаний [см. п.10, с) 2)].

7.3 Сушка и кондиционирование

Высушить (или нагреть) и выдержать, если это применимо, каждую покрытую контрольную пластинку в течение указанного времени и при указанных условиях. Перед испытанием, следует выдержать пластинки с покрытием при температуре           (23 ± 2)°C и с относительной влажностью (50 ± 5) % (в соответствии с [2]) в течение как минимум 16 часов. Сразу же после извлечения контрольных пластинок из камеры кондиционирования, необходимо провести процедуру испытания.

Время и условия сушки (или выдерживания) и старения должны соответствовать условиям, указанным изготовителем или согласованным между заинтересованными сторонами, и должны быть включены в протокол испытаний [см.п.10, с) 3)].

Пластинки с покрытием должны храниться и обрабатываться таким образом, чтобы избежать загрязнения отпечатками пальцев и пылью.

Примечание - Отпечатки пальцев, пыль или другие загрязнения на поверхности приведут к снижению точности.

7.4 Толщина покрытия

Необходимо определить толщину высушенного покрытия в микрометрах с помощью одной из процедур, указанных в ISO 2808.

Толщина сухой пленки должна соответствовать объему, указанному изготовителем или согласованному между заинтересованными сторонами, и должна быть включена в протокол испытаний [см. п.10, с) 4)].

8 Процедура

8.1 Условия испытания

Необходимо провести испытание при температуре (23 ± 2) °C и с относительной влажностью (50 ± 5) %.

8.2 Общая процедура испытания

8.2.1 Следует прикрепить контрольную пластинку с покрытием к ее держателю, покрытием вверх. Расположить контрольную пластинку так, чтобы расстояние между царапинами было не менее 5 мм, а расстояние от царапин до края контрольной пластинки - не менее 10 мм.

8.2.2 Осмотреть наконечник щупа на наличие повреждений, загрязнений и гладкости на вид. Закрепить царапающий щуп на опорной оси так, чтобы, находясь на контрольной пластинке, щуп был перпендикулярен ей.

8.2.3 Выгрузив стилус, отрегулировать опорную балку с помощью веса тары.

8.2.4 Отрегулировать испытательную нагрузку до требуемого значения, поместив груз на щуп или переместив передвижную гирю, в зависимости от типа используемого устройства.

8.2.5 Активировать индикатор, если таковой используется, и убедиться, что он работает правильно.

8.2.6 Запустить двигатель устройства и сделать царапину на покрытии. При необходимости, проверить индикатор во время испытания, чтобы определить, есть ли между щупом и основой (подложкой) электрический контакт.

8.2.7 Убрать пластинку и немедленно осмотреть царапину с помощью увеличительного стекла, выявив степень проникновения.

8.3 Процедура для одной расчетной нагрузки (испытание «пройдено/не пройдено»)

Выполнить процедуру, указанную в  п. 8.2, необходимо три раза, на каждой из двух контрольных пластинок. Если покрытие не поцарапалось до указанного предела ни в одном из шести испытательных циклов, следует считать испытание как «пройденное». Если покрытие поцарапалось до указанного предела в одном или нескольких из шести испытательных циклов, испытание считается «не пройдённым».

8.4 Процедура для определения минимальной нагрузки, вызывающей проникновение

Необходимо выполнить процедуру, указанную в п. 8.2, начиная с нагрузки, которая несколько меньше, чем ожидается, что приведет к проникновению в покрытие. Постепенно увеличивайте нагрузку на щуп с соответствующими приращениями, пока он не проникнет в покрытие. Записать минимальную нагрузку, при которой щуп проникает в покрытие до указанного предела. Повторить процедуру на следующих двух пластинках. Сообщить наименьший результат, в ньютонах

8.5 Оценка надреза

Более низкие силы приводят только к надрезу поверхности. Требуемая нагрузка также может быть определена путем постепенного увеличения нагрузки. Оценка должна проводиться непосредственно после процедуры и повторяться через 24 часа.

9 Точность

Для определения точности метода, было проведено межлабораторное испытание. Четыре участника протестировали три разные системы покрытия.

Используя процедуру, указанную в настоящем документе, была зафиксирована минимальная нагрузка, при которой проникновение щупа к следующему слою, определено при визуальном осмотре.

Предел повторяемости r, определенный в [3], не может быть определен для этого типа испытания.

Визуальный осмотр царапины оказывает значительное влияние на результат испытания. Визуальный осмотр царапин легко провести на «несоответствующих (слабых)» покрытиях, тогда как обнаружить царапину на царапиноустойчивых покрытиях намного сложнее.

Участники межлабораторного испытания пришли к соглашению, что в настоящем документе должен быть указан только предел воспроизводимости (R)          (= 30%) для получения приблизительного указания на точность.

10 Протокол испытания

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию:

а) все детали, необходимые для идентификации испытываемого изделия;

b) ссылка на настоящий стандарт (ISO 1518-1:2019);

c) все детали подготовки контрольных пластинок, включая следующие:

1) материал, толщина и подготовка поверхности основы (см. 7.1);

2) метод нанесения испытуемого покрытия на основу, включая продолжительность и условия высыхания между слоями в случае многослойной системы (см. п.7.2);

3) продолжительность и условия высыхания (или выдерживания) покрытия, а также условия старения, если это применимо, до испытания (см. п.7.3);

4) толщина в микрометрах сухого покрытия и метод измерения в соответствии с ISO 2808, а также, является ли это системой с одним или несколькими слоями покрытия (см. п.7.4);

d) использованный щуп (A, B, C, D, E или F);

e) указанная нагрузка, приложенная к щупу во время испытания, если применимо (испытание «пройдено/не пройдено»);

f) указанная глубина проникновения щупа (проникновение до основы или до промежуточного слоя);

g) результаты испытания:

—или для каждого определения, было ли нанесено покрытие в указанных условиях (испытание «пройдено/не пройдено»);

— или минимальная нагрузка, при которой щуп проникает в покрытие;

h) любое отклонение (по соглашению или иным образом) от указанного метода испытаний;

i) любые необычные особенности (аномалии), наблюдаемые во время испытания;

j) дата проведения испытания.

Приложение А

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица А.1 – Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1513 Paints and varnishes — Examination and preparation of test samples (Краски и лаки — Контроль и подготовка проб для испытания). | MOD | ГОСТ 9980.2-2014 Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний |
| ISO 1514 Paints and varnishes — Standard panels for testing (Краски и лаки. Стандартные пластинки для испытания). | IDT | ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания |
| ISO 2808 Paints and varnishes — Determination of film thickness (Краски и лаки. Определение толщины покрытия). | - | - |
| ISO 4618 Paints and varnishes — Terms and definitions (Краски и лаки. Термины и определения). | - | - |
| ISO 15528 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling (Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб). | MOD | ГОСТ 9980.2-2014 Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний |

Библиография

[1] ISO 1518-2, Лаки и краски — Определение устойчивости к царапанию — Часть 2: Метод переменной нагрузки (Paints and varnishes — Determination of scratch resistance — Part 2: Variable-loading method)

[2] ISO 3270, Материалы лакокрасочные и сырье для них — Температуры и влажности кондиционирования и испытания (Paints and varnishes and their raw materials — Temperatures and humidities for conditioning and testing)

[3] ISO 5725-1, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Часть 1: Основные положения и определения (Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions)

[4] ISO 12137, Лаки и краски — Определение стойкости к царапанию (Paints and varnishes — Determination of mar resistance)

_______________________________________________________________________

УДК 691.57                                                                                                      МКС 87.040

Ключевые слова: материалы лакокрасочные, стойкость к царапанию, покрытие,  геометрия наконечника щупа, диапазон, процедура опускания щупа, скорость перемешивания щупа, нагрузка

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

УДК 691.57                                                                                                      МКС 87.040

Ключевые слова: материалы лакокрасочные, стойкость к царапанию, покрытие,  геометрия наконечника щупа, диапазон, процедура опускания щупа, скорость перемешивания щупа, нагрузка

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					          И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации					          А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника                                                   Е. Кулешова

Центра стандартизации

Ведущий специалист

ЗКФ РГП «КазИнСт»						А. Бисенов