| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3834-2 (проект KZ, первая редакция) |

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Часть 2

Всесторонние требования к качеству

(ISO 3834-2:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 72 «Сварка и родственные процессы»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _______ от ________________ 20  г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3834-2:2021 Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 2: Comprehensive quality requirements (Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству).

Международный стандарт ISO 3834-2:2021 Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 2: Comprehensive quality requirements разработан Техническим комитетом ISO/TC 44 Сварка и соответствующие процессы, Подкомитетом SC 10, Управление качеством в области сварки, в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN /TC 121 Европейского комитета по стандартизации (CEN), Сварка и др. процессы в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Предисловие	II

1 Область применения	2

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	2

4 Применение настоящего стандарта	3

5 Обзор требований и технический обзор	3

5.1 Общие положения	3

5.2 Обзор требований	3

5.3 Технический обзор	4

6 Субподряд	4

7 Сварочно-технический персонал	5

7.1 Общие положения	5

7.2 Сварщики и операторы - сварщики	5

7.3 Персонал по надзору за выполнением сварки	5

8 Персонал для контроля и испытаний	5

8.1 Общие положения	5

8.2 Персонал для проведения неразрушающих испытаний	5

9 Оборудование	6

9.1 Производственное и испытательное оборудование	6

9.2 Описание производственного оборудования	6

9.3 Пригодность и техническое обслуживание оборудования	6

9.4 Новое оборудование	7

9.5 Техническое обслуживание оборудования	7

10 Сварка и родственная деятельность	8

10.1 Планирование производственного процесса	8

10.2 Технологические карты сварки	8

10.3 Аттестация методов сварки	8

10.4 Рабочие инструкции	9

10.5 Процедуры подготовки и контроля документов	9

11 Сварочные материалы	9

11.1 Общие положения	9

11.2 Испытание партии	9

11.3 Хранение и использование сварочных материалов	9

12 Хранение основных материалов	9

13 Термообработка после выполнения сварки	9

14 Контроль и испытания	10

14.1 Общие положения	10

14.2 Контроль и испытания перед выполнением сварки	10

14.3 Контроль и испытания в процессе выполнения сварки	10

14.4 Контроль и испытания после сварки	11

14.5 Статус контроля и испытаний	11

15 Несоответствия и корректирующие действия	11

16 Калибровка и валидация измерительного, испытательного и контрольного оборудования	11

17 Идентификация и прослеживаемость	12

18 Записи, подтверждающие качество	12

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Часть 3

Всесторонние требования к качеству

Quality requirements for fusion welding of metallic materials –

Part 2: Comprehensive quality requirements

Дата введения -

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает всесторонние требования, предъявляемые к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов в цехах и/или на открытых площадках.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ISO 3834-1 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня требований к качеству (Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements).

ISO 3834-5 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 5. Документация, содержащая нормативные ссылки для выполнения требований стандартов ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4 (Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются применены термины по ISO 3834-1.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

________________________________________________________________________

Проект, первая редакция

4 Применение настоящего стандарта

Общие сведения по применению настоящего стандарта содержатся в ISO 3834-1.

Для выполнения требований к качеству по настоящему стандарту следует проверить соответствие документам, приведенным в ISO 3834-5.

В определенных ситуациях, например, когда производство более подходит под описание [1] или [2], или в тех случаях, когда не выполняются отдельные технологические операции, например термообработка, некоторые требования настоящего стандарта могут быть выборочно скорректированы или исключены.

В остальных случаях требования, содержащиеся в настоящем стандарте, должны быть выполнены полностью.

5 Обзор требований и технический обзор

5.1 Общие положения

Изготовитель должен ознакомиться с требованиями, предъявляемыми в соответствии с контрактом, любыми другими требованиями, техническими данными, предоставленными заказчиком, или собственными данными, если конструкцию разрабатывает изготовитель. Изготовитель должен удостовериться в том, что вся информация, необходимая для выполнения производственных операций, имеется и может быть предоставлена для ознакомления до начала проведения работ. Изготовитель должен подтвердить возможность выполнения им всех предъявляемых требований и обеспечения необходимого планирования всех связанных с качеством действий.

Обзор требований выполняется изготовителем, чтобы подтвердить, что

– предусмотренные работы находятся в пределах его возможностей,

– доступны достаточные ресурсы для выполнения графиков доставки

– документация понятна и однозначна.

Изготовитель дает гарантию, что любые расхождения между условиями контракта и предварительными договоренностями будут определены, а покупатель проинформирован о любых программных, ценовых или технических изменениях, которые могут возникнуть.

Пункт 5.2 обычно рассматривается во время проверки требований или до проверки. Пункт 5.3 обычно является частью технического обзора и рассматривается на начальном этапе планирования.

При отсутствии контракта, например при производстве в целях создания определенного складского запаса, изготовитель должен рассмотреть требования 5.2, а во время выполнения технического обзора следовать требованиям 5.3.

5.2 Обзор требований

На этом этапе необходимо рассматривать:

a) применяемый стандарт на продукцию наряду с любыми дополнительными требованиями;

b) законодательные и нормативные требования;

c) возможные дополнительные требования, установленные изготовителем;

d) способность изготовителя выполнять предписанные требования.

5.3 Технический обзор

Технические требования, подлежащие рассмотрению, относятся к:

a) спецификации основного материала (ов) и свойств сварных соединений;

b) требования к качеству и приемке сварных швов;

c) положению, доступности и последовательности сварных швов, включая доступность для осмотра и неразрушающего контроля;

d) спецификацию процедур сварки, процедур неразрушающего контроля и процедур термообработки;

e) методам, которые должны применяться для квалификации сварочных процедур;

f) квалификация персонала;

g) выбору, идентификации и/или прослеживаемости (например, для материалов и сварных швов);

h) контролю качества, включая возможное привлечение независимого испытательного учреждения;

i) надзору/контролю и испытаниям;

j) передаче в субподряд;

k) термообработке после сварки;

l) другим требованиям по сварке, например к содержанию феррита в наплавленном металле, дисперсионному твердению, содержанию водорода, остающейся подкладке, проковке, чистовой обработке поверхности, форме сварного шва;

m) применению специальных способов (например, для достижения полного проплавления без использования подкладки при сварке только с одной стороны);

n) размерам свариваемых кромок и сварного шва;

o) сварным швам, которые подлежат выполнению в цехе или в другом месте;

p) условиям окружающей среды, которые оказывают влияние на применение процесса, (например очень низкая температура окружающего воздуха или необходимость защиты от неблагоприятных погодных условий);

q) устранению дефектов сварки и других несоответствий заданным условиям.

6 Субподряд

Если изготовитель намеревается осуществлять передачу в субподряд (например, сварку, контроль, неразрушающий контроль , термообработку), он должен предоставлять в распоряжение субпоставщикам все инструкции и требования, которые должны учитываться. Субподрядчик должен составлять отчеты и вести документацию о своей деятельности, если это предписано изготовителем.

Субподрядчик должен осуществлять свою работу по распоряжению изготовителя, который несет за нее ответственность. Кроме того, субподрядчик должен полностью выполнять требования настоящего стандарта. Изготовитель должен убедиться, что субподрядчик в состоянии обеспечивать требуемое качество проводимых работ.

Информация, предоставляемая изготовителем субподрядчику, должна включать результаты обзора требований контракта (в соответствии с 5.2) и обзора технических требований (в соответствии с 5.3). При необходимости, могут регламентироваться дополнительные требования, чтобы обеспечивать выполнение субпоставщиком основных технических требований.

7 Сварочно-технический персонал

7.1 Общие положения

Изготовитель должен располагать достаточным количеством компетентного персонала, способного осуществлять планирование, выполнение и контроль сварочных работ, а также надзор за обеспечением качества сварной продукции в соответствии с установленными требованиями.

7.2 Сварщики и операторы - сварщики

Сварщики и операторы - сварщики должны быть квалифицированы посредством соответствующего испытания.

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 таблица 1, для выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 таблица 10, для других процессов сварки плавлением.

7.3 Персонал по надзору за выполнением сварки

Производитель сварочных работ должен также располагать персоналом, способным осуществлять координацию выполнения сварки. Персонал, отвечающий за качество работ, должен быть наделен достаточными полномочиями, позволяющими ему предпринимать любые необходимые действия. Задачи и ответственность таких лиц должны быть четко определены.

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству, регламентированы в ISO 3834-5, таблица 2, для выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и ISO 3834-5, Таблица 10, для других процессов сварки плавлением.

8 Персонал для контроля и испытаний

8.1 Общие положения

Изготовитель должен иметь в своем распоряжении достаточно укомплектованный квалифицированный персонал, способный осуществлять планирование, выполнение функции надзора и контроля, а также проводить испытания качества сварочной продукции в соответствии с установленными требованиями.

8.2 Персонал для проведения неразрушающих испытаний

Персонал, осуществляющий неразрушающие испытания, должен обладать необходимой для этого квалификацией. При проведении визуального контроля квалификационные испытания контролеров могут не потребоваться. Если проведение квалификационных испытаний не требуется, то фактическое наличие необходимых знаний у контролеров, осуществляющих визуальный контроль, должен проверять изготовитель.

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 Таблица 3, для выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 Таблица 10, для других процессов сварки плавлением.

9 Оборудование

9.1 Производственное и испытательное оборудование

При необходимости в наличии должно быть следующее оборудование:

a) источники питания и другое оборудование;

b) оборудование для подготовки кромок, поверхности и для резки, включая термическую резку;

c) оборудование для предварительного подогрева и для термообработки после выполнения сварки, включая приборы для измерения и контроля температуры;

d) зажимные и фиксирующие приспособления;

e) краны и транспортирующее оборудование, используемые в производстве;

f) оборудование, необходимое для защиты персонала, а также другие средства обеспечения безопасности, непосредственно связанные с производственными процессами;

g) печи и другое оборудование, используемое для обработки сварочных материалов;

h) устройства, предназначенные для очистки поверхности;

i) оборудование для проведения разрушающего и неразрушающего контроля .

9.2 Описание производственного оборудования

Изготовитель должен подготовить перечень основного оборудования, используемого в производстве. В перечне приводят технические характеристики основного оборудования, необходимые для оценки возможностей и производственной мощности сварочного цеха. Они включают в себя, например:

a) максимальную грузоподъемность крана (кранов);

b) размеры деталей, которые можно обрабатывать в цехе;

c) производительность механизированного или автоматического сварочного оборудования;

d) размеры и максимальную температуру печей для термообработки после сварки;

e) мощность оборудования для проката, изгиба и режущего оборудованияДля остального оборудования указывают только примерное количество для каждого основного типа (например, общее количество источников питания для различных процессов).

9.3 Пригодность и техническое обслуживание оборудования

Оборудование должно соответствовать целям, для которых его предполагается использовать.

Примечание – Обычно проведение аттестации оборудования для сварки и нагрева не требуется, за исключением тех случаев, когда это специально оговорено.

9.4 Новое оборудование

После установки нового (или восстановленного) оборудования необходимо провести его испытания. Испытания должны подтвердить исправность и пригодность оборудования к эксплуатации. Испытания следует выполнять и документировать в соответствии со стандартами, если таковые имеются.

9.5 Техническое обслуживание оборудования

Изготовитель должен иметь оформленные в виде документов планы технического обслуживания оборудования. Эти планы должны обеспечивать технические осмотры тех узлов оборудования, с помощью которых осуществляют контроль переменных величин, перечисленных в соответствующих технологических документах. Планы могут ограничиваться только теми узлами оборудования, которые необходимы для обеспечения качества продукции.

Примерами объектов технического обслуживания могут быть:

– состояние направляющих оборудования для термической резки, механизированных фиксирующих приспособлений и т.д.;

– состояние амперметров, вольтметров, расходомеров и т.д., используемых при эксплуатации сварочного оборудования;

– состояние кабелей, шлангов, соединительных элементов и т.д.;

– состояние контрольных устройств механизированных и/или автоматических сварочных установок;

– состояние приборов для измерения температуры;

– состояние механизмов и шлангов подачи проволоки.

Использование неисправного оборудования не допускается.

Оборудование должно соответствовать конкретному применению и обслуживаться надлежащим образом. Рекомендуются записи о техническом обслуживании.

10 Сварка и родственная деятельность

10.1 Планирование производственного процесса

Изготовитель должен осуществлять планирование соответствующего производственного процесса. Планирование должно включать в себя, как минимум, следующее:

a) установление последовательности изготовления конструкции (например, изготовления деталей, узлов и порядок окончательной сборки);

b) указание отдельных технологических процессов для изготовления конструкции;

c) ссылку на соответствующие технологические карты на сварку и родственные процессы;

d) последовательность выполнения сварных швов;

e) указания по контролю и испытаниям, включая возможное привлечение независимых  органов контроля;

f) влияние окружающих условий (например, защиту от ветра и дождя);

g) идентификацию узлов или деталей, если это целесообразно;

h) распределение квалифицированного персонала;

i) план возможных производственных испытаний.

10.2 Технологические карты сварки

Изготовитель должен разрабатывать технологические карты сварки и обеспечивать их правильное применение в производстве.

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 таблица 4, к качеству выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 таблица10, для других процессов сварки плавлением.

10.3 Аттестация методов сварки

Методы сварки необходимо аттестовать до начала производства. Метод аттестации должен соответствовать стандартам на продукцию или техническим условиям.

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 таблица 5, к качеству выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 таблица 10, для других процессов сварки плавлением.

Примечание – Необходимость проведения аттестации других сварочных технологий может возникнуть в связи с требованиями, содержащимися в стандартах на продукцию и/или технических условиях.

10.4 Рабочие инструкции

Изготовитель может использовать технологические карты сварки непосредственно в цехе в целях инструктирования. В качестве альтернативы изготовитель может использовать рабочие инструкции. Такие рабочие инструкции нужно разрабатывать на основании аттестованных технологических  карт сварки, они не требуют отдельной  аттестации.

10.5 Процедуры подготовки и контроля документов

Изготовитель должен создавать и поддерживать процедуры для составления и контроля документов по качеству (например, технологических  карт сварки, отчетов об аттестации операций сварки, сертификатов аттестации сварщиков и операторов - сварщиков).

11 Сварочные материалы

11.1 Общие положения

Ответственность и процедуры контроля сварочных материалов должны быть регламентированы.

11.2 Испытание партии

Испытание партии сварочных материалов требуется только в том случае, когда оно регламентировано.

11.3 Хранение и использование сварочных материалов

Изготовитель должен разрабатывать и выполнять процедуры хранения, применения, обращения и использования сварочных материалов, чтобы избежать поглощения влаги, окисления, повреждения и т.д. Процедуры должны соответствовать рекомендациям поставщиков.

12 Хранение основных материалов

Хранение следует осуществлять таким образом, чтобы материалы, включая предоставленные заказчиком, не подвергались вредному воздействию окружающей среды. Маркировка должна сохраняться на протяжении всего времени хранения.

13 Термообработка после выполнения сварки

Изготовитель несет полную ответственность за регламентацию и проведение возможной термообработки после выполнения сварки. Процедура должна быть совместима с основным материалом, сварным соединением, конструкцией и т.д. и соответствовать стандарту на продукцию и/или предписанным требованиям. Запись о термообработке должна быть сделана во время процесса. Запись должна подтверждать соблюдение указаний по термообработке и обеспечивать прослеживаемость для отдельных изделий.

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 таблица 6, к качеству выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 таблица 10, для других процессов сварки плавлением.

14 Контроль и испытания

14.1 Общие положения

Предусмотренные виды проверок и испытаний следует проводить на соответствующих этапах производственного процесса таким образом, чтобы обеспечивать выполнение условий контракта. Место и периодичность проведения таких проверок и/или испытаний определяются контрактом и/или стандартом на продукцию, процессом выполнения сварки и типом конструкции (см. 5.2 и 5.3).

Изготовитель может проводить дополнительные испытания без ограничений. Выдача протоколов при этом не требуется.

14.2 Контроль и испытания перед выполнением сварки

Перед началом сварки необходимо проверять следующее:

a) соответствие и годность удостоверений о аттестации сварщиков и операторов - сварщиков;

b) пригодность технологических  карт сварки;

c) идентичность основного материала;

d) идентичность сварочных материалов;

e) подготовку кромок под сварку (например, форму и размеры);

f) сборку, зажатие и прихватки;

g) возможные особые требования в технологических  картах сварки (например, для избежания перекосов);

h) пригодность условий труда для сварки, в том числе окружающей среды.

14.3 Контроль и испытания в процессе выполнения сварки

В процессе сварки необходимо контролировать через приемлемые

интервалы времени или непрерывно:

a) основные параметры сварки (например, сварочный ток, напряжение дуги, скорость выполнения сварки);

b) температуры предварительного подогрева и между выполнением отдельных проходов;

c) чистоту поверхности и форму валиков и слоев сварного шва;

d) зачистку корня шва;

e) последовательность выполнения

f) правильное применение сварочных материалов и обращение с ними;

g) правильное расположение свариваемых кромок;

h) некоторые промежуточные параметры (например, проверку размеров).

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 таблица 7, к качеству выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 таблица10, для других процессов выполнения сварки плавлением.

14.4 Контроль и испытания после сварки

После проведения сварочных работ контроль и испытания сварной конструкции осуществляют на соответствие критериям приемки методами:

a) визуального контроля;

b) неразрушающего контроля;

c) разрушающего контроля;

d) контроля формы и размеров конструкции;

e) анализа результатов и записей о проведении обработки после сварки (например, термообработки сварных швов, старения).

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 таблица 8, к качеству выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 таблица 10, для других процессов выполнения сварки плавлением.

14.5 Статус контроля и испытаний

Должны быть предприняты соответствующие меры, которые удостоверят статус контроля и испытаний сварной конструкции, например, специальной маркировкой отдельных деталей или креплением бирок.

15 Несоответствия и корректирующие действия

Следует предпринять меры для своевременного обнаружения продукции и выполняемых операций, не соответствующих установленным требованиям, которые исключат их непреднамеренное использование. Если изготовителем производится ремонт и/или исправление продукции, то описания соответствующих операций должны быть доступными на всех рабочих местах, где они выполняются. После ремонта продукция должна быть снова проверена и испытана по исходным требованиям. Должны быть предприняты меры, чтобы избежать повторения несоответствий.

16 Калибровка и валидация измерительного, испытательного и контрольного оборудования

Изготовитель несет ответственность за проведение надлежащей поверки и калибровки, контрольного и испытательного оборудования.

Проверка работы в соответствии с технологической картой сварки (WPS) должна выполняться с использованием калиброванного измерительного, контрольного и испытательного оборудования. Калибровка или валидация сварочного оборудования не освобождает изготовителя от ответственности за проверку его работы в соответствии с технологической картой сварки (WPS).

Документы, которым нужно соответствовать для того, чтобы удовлетворять требованиям к качеству регламентированы в:

– ISO 3834-5 таблица 9, к качеству выполнения дуговой, электронно-лучевой, лазерной и газовой сварки; и

– ISO 3834-5 таблица 10, для других процессов сварки плавлением.

17 Идентификация и прослеживаемость

При необходимости в производственном процессе должны поддерживаться идентификация и прослеживаемость.

Чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость операций сварки, система документации при необходимости должна включать в себя следующее:

a) идентификацию производственных планов;

b) идентификацию маршрутных карт;

c) идентификацию месторасположения сварных швов в конструкции;

d) идентификацию операций неразрушающего контроля и персонала;

e) идентификацию сварочных материалов (например, обозначение, торговую марку, изготовителя сварочных материалов и номера партии или плавки);

f) идентификацию и/или прослеживаемость основного материала (например, тип, номер плавки);

g) идентификацию мест ремонта

h) идентификацию временно используемых приспособлений

i) прослеживаемость узлов (деталей), сваренных с применением полностью механизированной или автоматической сварки, при выполнении сварки швов особого типа;

j) прослеживаемость сварщиков и операторов - сварщиков, выполняющих сварку швов особого типа;

k) прослеживаемость технологических  карт сварки швов особого типа.

18 Записи, подтверждающие качество

Записи, подтверждающие качество, в зависимости от конкретных случаев, должны включать следующее:

a) записи обзора требований и технического обзора;

b) документы проверки основных материалов;

c) документы проверки сварочных материалов;

d) технические условия на сварочные работы;

e) записи по техническому обслуживанию оборудования;

f) записи о аттестации операций сварки (WPQR - протокол аттестации сварочной технологии);

g сертификаты аттестации сварщиков и сварочных операторов;

h) план производственного процесса;

i) сертификаты аттестации  персонала в области неразрушающего контроля;

j) технологические  карты термообработки и соответствующие  записи;

k) технологические  карты неразрушающего и разрушающего контроля и соответствующие отчеты;

l) отчеты об измерениях;

m) записи о ремонтах и записи о несоответствиях;

n) другие документы, при необходимости.

Записи, подтверждающие качество должны храниться в течение, как минимум пяти лет, при отсутствии каких-либо других установленных требований.

###### Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3834-1 |  | * |
| ISO 3834-5 |  | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать оригинал или перевод на русский язык (при наличии) международного стандарта, который находится в организации, определенной национальным законодательством государств-участников МГС. |  |  |

Библиография

[1] ISO 3834-3:2021 Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 3: Standard quality requirements (Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов - Часть 3: Стандартные требования к качеству).

[2] ISO 3834-4:2021 Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 4: Elementary quality requirements (Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 4. Основные требования к качеству).

УДК 620.179                                                                                      МКС 25.160.01

Ключевые слова: требования к качеству, сварка плавлением, металлические материалы

________________________________________________________________________

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП Казстандарт									С.Ю. Радаев

Соисполнитель

ТК 76 ««Неразрушающий контроль,

техническая диагностика и мониторинг состояния»/

Non-destructive Testing, Diagnostics and

Condition Monitoring»              						     О.В. Тиванова