| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 13592 (проект, KZ, первая редакция) |
| Упаковка МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Типы, требования и методы испытаний (EN 13592:2017 Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по

стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по 
стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по

межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного

перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и

сертификации (протокол  № от  20  г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN  13592:2017 Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods, IDT  («Упаковка. Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов»), IDT.

Европейский региональный стандарт EN 13592 подготовлен Техническим 
комитетом CEN/TC 261 “Упаковка”

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских региональных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих 
государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих 
национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована на официальном

интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации,

метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным 
(государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………………. |  |
| 3 | Термины и определения…………………………………………………………………… |  |
| 4 | Обозначение…………………………………………………………………………………. |  |
| 5 | Габаритные размеры……………………………………………………………………….. |  |
| 6 | Общие положения…………………………………………………………………………... |  |
| 7 8 | Мешки для сбора бытовых отходов, за исключением отдельного сбора биодеградируемых отходов для органической переработки………………………. Мешки для раздельного сбора биодеградируемых отходов для органической переработки |  |
| Приложение А (справочное) Типы мешков……….………………………………………… |  |  |
| Приложение В (справочное) Выборка…………….…………………………………………. |  |  |
| Приложение С (справочное) Шаблон для отчета о результатах испытания……........ |  |  |
| Приложение D (справочное) Типичные характеристики биодеградируемых Поддающихся биохимическому распаду пленок для вкладышей для кади-лайнеров……………………………………………………………. Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских региональных стандартов межгосударственным стандартам………………………….. Библиография……………………………………………………………………………………. |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Упаковка МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Типы, требования и методы испытаний Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие характеристики, методы 
испытаний и требования к мешкам, пакетам и рулонам из мусорных контейнеров, изготовленным из полимерных пленок, используемых для сбора бытовых отходов, или сбора отходов с бытовыми отходами, включая сбор биодеградируемых 
отходов для органической переработки (биодеградация и биохимический распад).

В настоящем стандарте биологически разлагаемые и поддающиеся

биохимическому распаду мешки, включая, при наличии, связующие мешки, 
соответствуют нормам EN 13432.

Настоящий стандарт распространяется на мешки, пакеты и вкладыши для мусорных контейнеров, предназначенные для сбора бытовых отходов или 
разделенного сбора бытовых отходов.

Настоящий стандарт не распространяется на мешки, используемые для 
защиты бункеров, которые не поднимаются при операции опустошения и, не 
требуют одинаковых механических характеристик.

Примечание - По редакционным причинам в настоящем стандарте  термины «мешок» и «пакет» являются синонимами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание 
ссылочного документа:

EN 13432:2000 Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final

acceptance of packaging (Упаковка – Требования к упаковке, подлежащей 
утилизации путем биохимического распада и биодеградации. Схема испытаний и критерии оценки для окончательной приемки упаковки).

_____________________________________________________________________

Проект, KZ, первая редакция

EN ISO 291:2008 Plastics – Standard atmospheres for conditioning and testing (Пластмассы – Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытаний).

EN ISO 527-1:2019, Office furniture – Work tables and desks – Part 1: Dimensions (Пластмассы. – Определение свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы).

EN ISO 527-3:2018 Plastics – Determination of tensile properties – Part 3: Test conditions for films and sheets (Пластмассы – Определение свойств при растяжении. Часть 3. Условия испытаний пленок и листов).

EN ISO 1043-1:2011 Plastics – Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers and their special characteristics (Пластмассы. – Символы и сокращения. Часть 1. Основные   полимеры и их специальные характеристики).

EN ISO 7965-2:1996 Sacks – Drop test – Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film (Испытание на сальники – Падение – Часть 2: Мешки из термопластичной гибкой пленки).

ISO 4591:1992 Plastics; film and sheeting; determination of average thickness of a sample, and average thickness and yield of a roll, by gravimetric techniques (gravimetric thickness) (Пластмассы – Пленка и листовое покрытие. Определение средней толщины образца и средней толщины и выхода рулона гравиметрическими методами (гравиметрическая толщина).

ISO 4593:1993 Plastics; film and sheeting; determination of thickness by mechanical scanning (Пластмассы – Пленка и листовая пленка. Определение толщины методом механического сканирования).

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1   Бытовые отходы (household waste):  Безопасные отходы домашних 
хозяйств или подобные по составу отходы, образующиеся от промышленной 
деятельности или услуг.

Примечание 1 – к записи: во избежание повреждения мешков в них обычно не разворачивается разбитое стекло и обернутые предметы с острыми краями.

3.2 Селективный сбор отходов (selective waste collection): Сбор  однородных отходов, предварительно отсортированные  производителями с целью  утилизации или специальной обработки

3.3 Стандартный мешок (standard sack): Мешок с открытым верхом.

3.4 Натяжной мешок (draw tight sack): Мешок с завязкой, вставленной в ее верхнюю часть, с помощью которой он может быть закрыт и в некоторых случаях 
перенесен.

3.5 Четырехклапанный мешок (four flaps sack): Мешок с четырьмя

клапанами, используемый для закрытия  путем завязывания.

3.6 Мешок с ремнем (strap sack): Мешок с двумя или четырьмя 
незапечатанными ремнями, которые можно использовать как галстук для 
закрытия и как ручки для переноски.

3.7 Пакет- майка (T-shirt sack): Мешок с запечатанными ручками.

3.8 Звездообразный герметичный мешок (star sealed sack): Мешок, сложенный перед уплотнением в дополнение к складчатому наугольнику.

3.9 Мешок-ластовица (gusset): Сгиб или ряд складок, вставленных в продольный край или на дно мешка.

3.10 Мешок со связкой (tie): Любой элемент, включенный по дизайну или добавленный, используемый для закрытия мешка.

Примечание 1 -  К записи -  например: ленты, зажимы и проволочные связки.

3.11 Полезная длина L (useful length): Расстояние от дна до устья мешка, измеренное внутри мешка лежащего плоского.

Примечание - К вводу: выражено в миллиметрах (мм).

3.12 Полезная ширина P (useful width): Внутренняя ширина мешка, 
измеренная с развернутыми клиньями,  при наличии.

Примечание - К вводу: выражено в миллиметрах (мм).

3.13 Номинальная толщина Nt (nominal thickness): Толщина пленки, составляющая мешок, как заявлено изготовителем или согласовано в контракте.

Примечания

1 Примечание  - К позиции: выражено в микрометрах (мм).

2 Примечание  – К записи: номинальная толщина – не единственный параметр, влияющий на производительность мешков.

3.14 Продольное направление MD (longitudinal direction): Направление, параллельное направлению экструзионной машины пленки.

3.15 Поперечное направление TD (transverse direction): Направление, перпендикулярное направлению экструзионной машины пленки.

4  Маркировка

Мешки маркируют следующей информацией:

a) использование, т.е. мешки для сбора бытовых отходов, сборные мешки для сбора бытовых отходов, специальные испытательные нагрузки (если таковые имеются) и любую другую информацию, если между поставщиком и клиентом имеется соглашение;

b) размеры в миллиметрах (мм) (см. раздел 5);

Тип:

1) стандартные мешки;

2) непроточные мешки;

3) пакеты- майка;

4) мешки с ремнями;

5) четырехклапанные мешки;

6) звездообразные герметичные мешки.

Примечание – Приведенный выше список типов мешков не является ни ограничительным, ни исчерпывающим.

c) сокращенный термин полимерного материала, из которого изготовлен мешок, в соответствии с EN ISO 1043-1, и цвет мешка;

Цвет – это основная информация для обозначения мешка, например,
 черный, синий, зеленый, белый. Если в смоле не содержится пигмент, 
наполнитель или цветная маточная смесь, он обозначается как «нейтральный».

Если требуется более точное определение цвета, оно должно быть указано в контракте со ссылкой на соответствующую спецификацию или стандарт.

d) номинальная толщина пленки, , в микрометрах (мкм);

e) ссылка на настоящий стандарт, то есть СТ РК EN 13592;

f) ссылка на EN 13432 для мешков для раздельного сбора биодеградируемых отходов для органической переработки (биодеградация и биохимический распад).

Примеры обозначения

Примеры

1 Мешок для сбора бытовых отходов, 700 мм 1100 мкм, стандартный, из полиэтилена, белый, толщина 40 мкм:

«Мешок для сбора бытовых отходов – EN 13592 – 700/1100 – Стандартный – PE – Белый – 40 мкм».

2 Быстрый сбор отходов, 600 мм 800 мм, из полиэтилена, нейтральный, толщина 30 мм для удельной нагрузки 4 кг, как для испытания на разрыв, так и для испытания на запирание: «Мешок для сбора селективных отходов для 4 кг – EN 13592 – 600/800 – Рифлѐный – PE – Нейтральный – 30 мкм».

3  Сбор органических отходов с биодеградируемыми и поддающихся 
биохимическому распаду мешками, 500 600 мм, стандартный, нейтральный 20 мкм:

«Биодеградируемый и поддающийся биохимическому распаду мешок EN 13592 –
 EN 13432 – 500/600 – Стандартный – Нейтральный – 20 мм».

5  Габаритные размеры

Размеры мешков должны быть согласованы между поставщиком и

заказником, если иное не указано в настоящем стандарте.

Размеры мешков даны двумя отдельными номерами, первое число дает

полезную ширину, в миллиметрах (см. 3.12), а второе число - полезную длину, в миллиметрах (см. 3.11).

Пример – Ссылка 500x700 (500/700) для мешка с P = 500 мм и L = 700 мм.

6 Общие положения

В разделе 7 приводятся требования к мешкам для сбора бытовых отходов, за исключением отдельного сбора биодеградируемых отходов для органической переработки (биодеградации и биохимический распад) и соответствующих 
методов испытаний.

В целях учета особенностей биодеградируемых отходов и органической 
переработки в разделе 8 приводятся требования к мешкам для раздельного сбора биологически разлагаемых отходов для органической переработки

(биодеградации и биохимическому распаду). Соответствующие методы испытаний даются либо в 7.2, если они идентичны тем, которые указаны для мешков,

указанных в разделе 7, или в 8.2, для конкретных методов испытаний или для 
любого отклонения от методов испытаний, указанных в 7.2.

Отбор проб производится в соответствии с приложением B.

7 Мешки для сбора бытовых отходов, за исключением 
отдельного сбора биодеградируемых отходов для органической

переработки

7.1 Требования

7.1.1 Выборка

Количество мешков для каждого теста указано в таблице B.1.

7.1.2 Полезная ширина и полезная длина

Минимальная полезная ширина, измеренная на мешке, не должна быть меньше минимального значения:

P-2,5 % или P-10 мм

Минимальная полезная длина, измеренная на мешке, не должна быть 
меньше минимального значения:

L-2,5 % или L-10 мм

Не допускается наличие дефектных мешков из 10 мешков при испытании в 
соответствии с 7.2.2.2 и 7.2.2.3.

7.1.3 Толщина пленки

7.1.3.1 Общие положения

При испытании в соответствии с 7.2.3 каждый мешок должен удовлетворять 
требованиям для отдельных значений, указанных в 7.1.3.2, и для средних 
значений, указанных в 7.1.3.3.

7.1.3.2 Индивидуальные значения

Индивидуальное значение толщины пленки, измеренное в 
микрометрах (мкм), не должно быть ниже:

Nt-x,

где x – минимальное значение:

15 Nt25+Nt  или 0,35Nt

округленные до ближайшего верхнего или нижнего блока, в микрометрах (мкм)(например, 1,4 на 1 мкм, 1,5 на 2 мкм, 1,6 на 2 мкм)

7.1.3.3 Средние значения

Среднее арифметическое значение толщины пленки, рассчитанное в 
соответствии с 7.2.3.2 или 7.2.3.3, должно быть:

a) > - 5 %, когда > 20 мкм;

b) > - 8 %, когда ≤ 20 мкм.

7.1.4 Непрозрачность

7.1.4.1 Общие положения

Если не указано иное, индивидуальные и средние значения непрозрачности должны соответствовать 7.1.4.2 и 7.1.4.3.

Не допускается наличие дефектного мешка из 10 мешков (или полос) для

индивидуальных значений каждого мешка (или ленты) и среднего значения 10 
измерений при испытании в соответствии с 7.2.4.1.

В случае конкретного соглашения между поставщиком и клиентом 
непрозрачность мешков для сбора бытовых отходов может быть проверена путем применения метода в соответствии с пунктом 7.2.4.2 и выполнения критериев, 
указанных в 7.2.4.2.

7.1.4.2 Индивидуальные значения

Никакой индивидуальной ценности непрозрачности не должно быть:

a) ≤ 55 % для мешков для сбора бытовых отходов;

b) ≥ 45 % для сборных мешков для сбора селекционных отходов.

7.1.4.3 Среднее значение

Среднее арифметическое значение непрозрачности, рассчитанное для 10 измерений, должно быть:

a) ≥ 60 % для мешков для сбора бытовых отходов;

b) ≤ 40 % для сборных мешков для сбора селекционных отходов.

7.1.5 Устойчивость к утечке

Не допускается наличие дефектного мешка из пяти мешков при испытании в соответствии с 7.2.5.

7.1.6 Ударная вязкость при ударе

7.1.6.1 Мешки для сбора бытовых отходов

Из 20 мешков допускается не более трех, дефектных мешков при испытании в соответствии с 7.2.6.

Если это требование не выполняется, то 10 дополнительных мешков должны быть испытаны в соответствии с 7.2.6 и в сумме должно быть разрешено не более пяти дефектных мешков из 30 мешков.

7.1.6.2 Мешки для селективного сбора отходов

Если иное не указано в соглашении между поставщиком и клиентом с 
указанием различных испытательных нагрузок, должны применяться 
испытательные нагрузки, указанные в таблице 2.

Из 20 мешков, допускается не более трех, дефектных мешков при испытании в соответствии с 7.2.6.

Если это требование не выполняется, то 10 дополнительных мешков должны быть испытаны в соответствии с 7.2.6 и в сумме должно быть разрешено не более 
пяти дефектных мешков из 30 мешков.

7.1.7 Сопротивление запорного устройства

7.1.7.1 Прочность на растяжение связей

Для мешков, имеющих интегрированную или добавленную связь, предел

прочности на разрыв при измерении в соответствии с 7.2.7.1 должен быть не

менее 40 Н.

Допускается не более одного отказа из 10 тестируемых связей.

Когда связи не интегрированы в мешки, количество связей не должно быть

меньше количества мешков.

7.1.7.2. Сопротивление системы закрытия вытяжных мешков

При испытании в соответствии с 7.2.7.2 допускается не более двух дефектных мешков из 10.

Для мешков селективного сбора отходов, если между поставщиком и 
клиентом имеется соглашение о различных испытательных нагрузках (см. 7.1.6.2), должны применяться согласованные испытательные нагрузки. При отсутствии 
соглашения между поставщиком и клиентом испытательные нагрузки применяются в соответствии с таблицей 3.

7.1.4.1 Общие положения

Если не указано иное, индивидуальные и средние значения непрозрачности должны соответствовать 7.1.4.2 и 7.1.4.3.

Не допускается наличие дефектного мешка из 10 мешков (или полос) для 
индивидуальных значений каждого мешка (или ленты) и среднего значения 10

измерений при испытании в соответствии с 7.2.4.1.

В случае конкретного соглашения между поставщиком и клиентом

непрозрачность мешков для сбора бытовых отходов может быть проверена путем применения метода в соответствии с пунктом 7.2.4.2 и выполнения критериев, 
указанных в 7.2.4.2.

7.1.4.2 Индивидуальные значения

Индивидуального  значения непрозрачности не должно быть:

a) ≤ 55 % для мешков для сбора бытовых отходов;

b) ≥ 45 % для сборных мешков для сбора селекционных отходов.

7.1.4.3 Среднее значение

Среднее арифметическое значение непрозрачности, рассчитанное для 10 
измерений, должно быть:

a) ≥ 60 % для мешков для сбора бытовых отходов;

b) ≤ 40 % для сборных мешков для сбора селекционных отходов.

7.1.5 Устойчивость к утечке

Не допускается наличие дефектного мешка из пяти мешков при испытании в 
соответствии с 7.2.5.

7.1.6 Ударная вязкость при ударе

7.1.6.1 Мешки для сбора бытовых отходов

Из 20 мешков допускается не более трех, дефектных мешков при испытании в соответствии с 7.2.6.

Если это требование не выполняется, то 10 дополнительных мешков должны быть испытаны в соответствии с 7.2.6 и в сумме должно быть разрешено не более

пяти дефектных мешков из 30 мешков.

7.1.6.2 Мешки для селективного сбора отходов

Если иное не указано в соглашении между поставщиком и клиентом с 
указанием различных испытательных нагрузок, должны применяться

испытательные нагрузки, указанные в таблице 2.

Из 20 мешков, допускается не более трех, дефектных мешков при испытании в соответствии с 7.2.6.

Если это требование не выполняется, то 10 дополнительных мешков должны быть испытаны в соответствии с 7.2.6 и в сумме должно быть разрешено не более 
пяти дефектных мешков из 30 мешков.

7.1.7 Сопротивление запорного устройства

7.1.7.1 Прочность на растяжение связей

Для мешков, имеющих интегрированную или добавленную связь, предел

прочности на разрыв при измерении в соответствии с 7.2.7.1 должен быть не 
менее 40 Н.

Допускается не более одного отказа из 10 тестируемых связей.

Когда связи не интегрированы в мешки, количество связей не должно быть

меньше количества мешков.

7.1.7.2. Сопротивление системы закрытия вытяжных мешков

При испытании в соответствии с 7.2.7.2 допускается не более двух 
дефектных мешков из 10.

Для мешков  селективного сбора отходов должны применяться

согласованные испытательные нагрузки, если между поставщиком и клиентом имеется соглашение о различных испытательных нагрузках (см. 7.1.6.2). При

отсутствии соглашения между поставщиком и клиентом применяются

испытательные нагрузки в соответствии с таблицей 3.

7.2 Методы испытаний

7.2.1 Атмосфера для кондиционирования и тестирования

Если не указано иное, образцы должны испытываться при комнатной 
температуре от 10 до 30 °С. Температура испытания регистрируется.

7.2.2 Размеры

7.2.2.1 Приборы и устройства

7.2.2.1.1  средство измерения, допускающее измерение с точностью до 1 мм.

7.2.2.1.2 Устройство для измерения толщины, как указано в ISO 4593 с

точностью 1 мкм.

7.2.2.1.3 Весы, способные измерять с точностью до 0,01 г

7.2.2.2 Полезная длина

Когда мешок уложен, измеряют внутренне полезную длину L вдоль двух

кромок от верха (отверстия) мешка до нижнего шва или до дна мешка для мешков без нижнего шва.

Все измеренные значения, выраженные в миллиметрах, округляются до

ближайшей единицы. Измеряемые значения 0,5 округляются до ближайшего большего 1 мм.

Полезная длина L представляет собой среднее арифметическое двух 
измерений, выраженное в миллиметрах (мм).

Полезная длина L различных типов мешков показана на рисунке A.1.

Повторяют процедуру для каждого мешка.

7.2.2.3 Полезная ширина

Для мешков с клиньями разрезают нижний шов и разворачивают клинья.

Когда мешок уложен, измеряют полезную ширину P на середине длины 
между верхом и низом мешка.

В случае мешков с краевыми швами полезная ширина должна измеряться между внутренними сторонами швов.

Полезная ширина P различных типов мешков показана на рисунке A.1.

Все измеренные значения, выраженные в миллиметрах, округляются до 
ближайшей единицы. Измеряемые значения 0,5 округляются до ближайшего большего 1 мм.

Повторяют процедуру для каждого мешка.

7.2.3 Толщина пленки

7.2.3.1 Общие положения

Толщина пленки измеряется в соответствии с 7.2.3.2 (метод с 
использованием устройства для измерения толщины). Если среднее арифметическое значение измерений 10 полос больше 1,10  ×Nt, то для определения 
средней толщины пленки применяется метод согласно 7.2.3.3 
(гравиметрический метод).

Отдельную толщину пленки измеряют с помощью устройства для 
измерения толщины.

Измеренные значения, выраженные в микрометрах, округляются до 
ближайшей единицы. Измеряемые значения 0,5 округляются до следующего большего 1 мкм.

7.2.3.2 Метод измерения толщины

Испытание должно проводиться с использованием 10 полос шириной от 100 мм до 120 мм, вырезанных из каждого из десяти мешков из группы I.

Независимо от типа мешка полосы должны быть разрезаны по длине 
перпендикулярно направлению экструзии (см. приложение А):

a) для мешков с нижним швом, полоски разрезают по всей длине вокруг 
мешков;

b) для мешков без нижнего шва полоски разрезают по средней ширине по всей окружности экструдированной пленки,  от верха до низа двух сторон мешка.

Оставшиеся части   мешков сохраняют для измерения непрозрачности.

Используя устройство измерения толщины, измеряют толщину вдоль 
полосы, расстояние между двумя измерениями составляет приблизительно 30 мм и записывают каждое отдельное измерение.

Процедуру повторяют для каждого мешка.

Вычисляют среднее арифметическое значение для десяти полосок, 
выраженное в микрометрах (мкм).

7.2.3.3 Гравиметрический метод

Вырезают одну полосу шириной (100 ± 0,5) мм от каждого из пяти мешков группы V в поперечном направлении и в середине мешка.

Измеряют длину It каждой полосы, используя правило.

Вычисляют общую длину пяти полос, It .

Взвешивают пять полосок pt  весами.

Вычисляют среднее значение толщины пленки, t, по формуле:

t= 10,0001 ×It × p pt,

где t – средняя толщина пленки, в микрометрах;

It – это общая длина пяти полос, в миллиметрах;

pt – вес пяти полос, в граммах;

p – плотность материала пленки, выраженная в граммах на кубический 
сантиметр.

7.2.4 Непрозрачность

7.2.4.1 Стандартный метод

7.2.4.1.1 Общие положения

Прозрачность пленки рассчитывается по формуле:

100 I0  -I1 I0,

где I1 – освещенность прошедшего света через образец для испытаний,

выраженная в люксах;

I0 – освещенность света, то есть без образца для испытаний, выраженного в

люксах.

Освещенность должна измеряться с использованием устройства,

определенного в 7.2.4.1.2.

7.2.4.1.2 Приборы и устройства

7.2.4.1.2.1 Ссылочные приборы и устройства

Прибор показанный на рисунке 1a), состоит из:

a) матовая черная базовая пластина, поддерживающая фотоэлемент, с

поверхностью, на которую может быть помещен образец для испытаний;

b) источник света со спектром, максимально близким к спектру белого света,

регулируемым до значения 1000 лк на фотоэлементе.

Фотоэлемент расположен на расстоянии (3 ± 0,5) см от поверхности

тест-полоски, а матовая черная диафрагма диаметром (1 ± 0,1)см размещена на

фотоэлементе.

Характеристики фотоэлемента должны быть следующими:

c) тип: кремниевая фотоэлектрическая ячейка;

d) погрешность смещения: 3 %;

e) относительный спектральный отклик,V , с максимальным отклонением 
10 % от кривой, связанной с фотонной яркостью.

Освещенность окружающего света без образца для испытаний и источника света, не активированного, должна быть меньше 10 лк.

7.2.4.1.2.2 Другие устройства

Тестирование также может быть выполнено с использованием следующего

устройства (см. рисунок 1b)), состоящего из:

a) матовая черная базовая пластина, удерживающая фотоэлемент

минимального диаметра 60 мм с поверхностью, на которую может быть 
помещен испытуемый образец;

b) источник света со спектром, максимально близким к спектру белого света,

регулируемым до значения 1000 лк на фотоэлементе.

Освещенность окружающего света без образца для испытаний и источника света, не активированного, должна быть меньше 10 лк.

| Условные обозначения: 1 – переменный источник питания 2 – фотоэлемент 3 – образец для испытаний на полимерную пленку 4 – световой индикатор 5 – матовая черная базовая пластина толщиной (3 ± 0,5) см. 6 – матовая черная диафрагма диаметром (1 ± 0,1) см | Условные обозначения 1 – переменный источник питания 2 – фотоэлемента 3 – образец для испытаний на полимерную пленку 4 – световой индикатор 5 – матовая черная базовая пластина |
| --- | --- |
| a) Ссылочные приборы и устройства | b) Прочие приборы и устройства |

Рисунок 1 –  Приборы и устройства для  определения непрозрачности

7.2.4.1.3 Порядок проведения испытания

Испытание должно проводиться с использованием 10 полос шириной 
100 мм, вырезанных из 10 мешков, группы I таким же образом, как и для испытания толщины, избегая,  печатных областей.

Включают источник света и ждут 5 минут для стабилизации света.

Настраивают свет, используя переменный источник питания, на освещенность, измеренную фотоэлементом, так что Ɩ0= 1000 лк.

Помещают испытуемый образец с внутренней стороны мешка на ячейку и записывают освещенность проходящего света, Ɩ1:

a) для сбора бытовых отходов и сборных мешков, самое низкое значение по всей площади испытываемого образца;

b) для сборных мешков для сбора селекционных отходов, наибольшее 
значение по всей площади испытываемого образца.

Результат, округленный до ближайшего целого, выражается в процентах. 
         Например, для значения 38,5 % результат равен 39 %.

Процедуру повторяют для каждого мешка.

7.2.4.2 Альтернативный метод испытания на непрозрачность

Пленка должна предотвращать считывание черных прописных букв, корпус 
5 мм, шрифт Verdana, напечатанный на листе белой бумаги, находящемся в 
контакте с пленкой на горизонтальной непрозрачной поверхности. Образец для испытаний должен быть помещен с внутренней стороны мешка в сторону листа бумаги.

7.2.5 Устойчивость к протечке

7.2.5.1 Приборы и устройства

7.2.5.1.1 Специальные держатели

7.2.5.1.2 Водопроводная вода

7.2.5.1.3  Влажная смесь, приготовленная из одного объема водопроводной воды и одного объема древесных опилок. Объемы воды и влажной смеси для 
испытаний приведены в таблице 1.

Когда P и L находятся на разных колоннах, берут самый высокий показатель для определения объемов водопроводной воды и влажной смеси.

Таблица 1- Объем материалов для тестирования

|  | Объем, дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P ≤ 400 и L≤ 400 | 400 ≤ P ≤ 520 400 ≤ L ≤ 700 | P > 520 и L > 700 |
| Водопроводная вода | 2 | 3 | 6 |
| Смесь воды и опилок (50/50 по объему) | 2 | 3 | 6 |

7.2.5.2 Порядок проведения испытания

Когда мешки поставляются с галстуком, запечатанным в мешок, галстук не  не следует удалять перед выполнением этого испытания.

Добавляют в мешок 2 дм3, 3 дм3 или 6 дм3 воды, если это применимо 
(см. таблицу 1).

Вешают мешок сверху на подставку и наблюдают за мешком в течение 5 
минут, чтобы убедиться в наличии утечки.

Если в течение этих 5 минут произошла утечка, начинают подсчет числа 
капель, n, вытекающих из мешка в течение 1 мин:

a) Если n меньше или равно 20, мешок считается «соответствующим»;

b) Если n больше 20, переходите ко второму этапу, используя тот же мешок.

Приготовьте 2 дм3, 3 дм3 или 6 дм3  влажной смеси (см. таблицу 1), согласно  7.2.5.1.3.

Заливают влажную смесь в мешок. Вешают мешок сверху на подставку и 
наблюдают за мешком в течение 5 минут, чтобы убедиться в наличии утечки.

Подсчитывают количество капель, n,  при наличии, вытекании из мешка в 
течение 1 мин.

Если n меньше или равно 20,  мешок считают «соответствующим».

Если n больше 20 или если во время первых 5 мин вся вода испаряется, 
мешок считают «несоответствующим».

Процедуру повторяют для каждого мешка.

7.2.6 Ударная прочность при ударе

7.2.6.1 Сущность метода

Тест предназначен для определения общей пригодности мешка, когда он

заполнен до его максимальной полезной емкости.

Мешки, нагруженные заданными испытательными нагрузками в соответствии с размерами мешков, сбрасывают с высоты (1,20 ± 0,01) м на ровную и гладкую 
поверхность. Затем проверяют мешки.

7.2.6.2 Приборы и устройства

7.2.6.2.1 Машина для испытания на падение

Испытательная машина для падения должна соответствовать требованиям

EN 22248 и EN ISO 7965-2.

7.2.6.2.2 Испытательная нагрузка (балласт)

Испытуемая нагрузка (балласт), состоящая из определенного количества 
хлопчатобумажных или джутовых мешков, заполненных гранулами низкой 
плотности ПЭ для общей массы (500 + 10,0) г каждая и, при необходимости,

одного мешка, заполненного гранулами низкой плотности ПЭ для общей массы 
(250 + 10,0) г.

Хлопчатобумажные или джутовые мешки должны быть закрыты шитьем по всей их ширине,  не менее, чем на 40 мм от их отверстия.

Размеры мешков до сшивания составляют: (180 ± 10) мм x (280 ± 10) мм.

Количество мешков и испытательные нагрузки в соответствии с размерами

мешков приведены в таблице 2.

Если P и L не находятся в одной строке в таблице 2, то используемая 
испытательная нагрузка представляет собой среднее значение испытательных 
нагрузок, требуемых для соответствующих P и L.

Пример – Для мешка с P = 500мм и L = 650мм, испытательная нагрузка = 4500г ((3000+6000/2).

Таблица 2 – Испытательные нагрузки для испытания на падение

| Полезная ширина P мм | Полезная длина L мм | Количество балластных мешков | Испытательная нагрузка, г |
| --- | --- | --- | --- |
| P ≤ 400 | L ≤ 400 | 3 | 1500 |
| 400<P≤520 | 400< L ≤ 600 | 6 | 3000 |
| 520<P≤600 | 600< L ≤ 800 | 12 | 6000 |
| 600<P<700 | 800< L <900 | 20 | 10000 |
| P ≥ 700 | L ≥ 900 | 36 | 18000 |

7.2.6.2.3 Шарики

Шарики диаметром 40 мм для проверки мешков после удара при P ≤ 500мм.

Шарики диаметром 61 мм для проверки мешков после удара при P > 520 мм.

7.2.6.3. Порядок проведения испытаний

Наполняют мешок тест-мешками в соответствии с таблицей 2. Затем

аккуратно сдувают мешок перед закрытием.

Закрывают мешок соответствующей закрывающей системой. Он должен быть закрыт на расстоянии примерно 100 мм от отверстия мешка, когда 
закрывающая система не является частью самого мешка или 50 мм от отверстия для мешков с полезной шириной,P, меньше или равна 520 мм.

Для стандартных мешков аккуратно снимают стяжки, если таковые имеются, со дна мешков.

Для других мешков должна использоваться их собственная закрывающая

система.

Помещают мешок с нагрузкой на ловушку испытательной машины 
(см. 7.2.6.2.1) в таком положении, чтобы дно мешка было (1,20 ± 0,01) м над 
испытательной поверхностью.

Сбрасывают мешок один раз на его дно.

Осматривают мешок на предмет дыр или разрывов, прежде чем вынимать из мешка тестовые мешки. Определяют, могут ли дыры допускать прохождение шара диаметром 40 мм или 61 мм (см. 7.2.6.2.3).

Процедуру повторяют для каждого мешка.

Для каждого мешка, представленного на тестирование, в протоколе

испытаний указывается:

- отсутствие дыр;

или

- диаметр шара, используемого для тестирования разрывов, и результат, как «Проход» или «Сбой». Ошибка регистрируется, когда соответствующий шар

проходит через разрыв.

7.2.7 Сопротивление системы закрытия

7.2.7.1 Прочность на растяжение мешка со связкой

Предел прочности на разрыв должен быть измерен с использованием 
испытательной машины, указанной в EN ISO 527-3, со скоростью испытания

500 мм/мин.

7.2.7.2 Сопротивление системы закрытия вытяжных мешков

7.2.7.2.1 Сущность метода

Тест предназначен для проверки того, что сила закрывающей системы при 
захвате мешка, заполненного до его заданной испытательной нагрузки.

Мешки, загруженные указанными испытательными грузами в соответствии с

размерами мешков, подвергаются жесткому удерживаемому подвесу.

7.2.7.2.2 Приборы и устройства

Подвесной крюк, жестко закрепленный, как показано на рисунке 2, и 
упаковочная машина, как указано в EN 22248 и EN ISO 7965-2.

7.2.7.2.3 Испытательная нагрузка (балласт)

Должны использоваться испытательные нагрузки, состоящие из мешков, как 
 указано в пункте 7.2.6.2.2.

Количество мешков и испытательные нагрузки в соответствии с размерами

мешков приведены в таблице 3.

Когда P и L не находятся в одной строке в таблице 3, применяемая 
испытательная нагрузка представляет собой среднее значение испытательных 
нагрузок, требуемых для соответствующих P и L.

Пример – Для мешка с P = 500мм и L = 650мм, испытательная нагрузка = 4500г((3000+6000)/2

Таблица 3 – Испытательные нагрузки на сопротивление системы закрытия

| Полезная ширина P мм | Полезная длина L мм | Количество балластных пакетов | Испытательная нагрузка, г |
| --- | --- | --- | --- |
| P ≤ 400 | L ≤ 400 | 3 | 1500 |
| 400<P≤520 | 400< L ≤ 600 | 6 | 3000 |
| 520<P≤600 | 600< L ≤800 | 12 | 6000 |
| 600<P<700 | 800< L <900 | 20 | 10000 |
| P ≥ 700 | L ≥ 900 | 30 | 15000 |

Размеры в миллиметрах

Рисунок 2 – Подвесной крюк

7.2.7.2.4 Порядок проведения испытаний

Наполняют мешок испытательными грузами в соответствии с таблицей 3.

Потягивают стяжку, пока мешок не будет закрыт, но без завязывания. 
        Помещают загруженный мешок в устройство, как показано на рисунке 3.

Пластина должна находиться на расстоянии от земли, чтобы мешок не 
соприкасался с землей при проведении испытания, за исключением случая отказа (см. рисунки 3 и 4).

Прикрепляют мешок к крюку с помощью галстука или встроенной подвесной системы таким образом, чтобы они висели без растягивания.

Используя ловушку, позволяют мешку падать один раз.

Повторяют процедуру для каждого мешка.

7.2.7.2.5 Выражение результатов и протокола испытаний

Следующие виды разрывов считаются провалами (см. рисунок 4):

- разрыв шва, удерживающего галстук или подвесную систему;

- разрыв галстука или его пломб;

- разрыв одной рукоятки.

Для каждого мешка, представленного на тестирование, в протоколе 
испытаний указывается:

- успешное испытание;

или

- описание отказа.

Условные обозначения:

1 – Перед тестированием – ручка плотная, без растяжек

2 – После испытания на успешный тест – не разрыв галстука и удерживающего шва.

Рисунок 3 – Сопротивление системы закрытия – Успешное испытание

Условные обозначения:

1 – Разрыв шва, удерживающий галстук

2 – Разрыв галстука

3 – Разрыв одной рукоятки

Рисунок 4 – Сопротивление системы закрытия - Сбои

7.3 Маркировка

На каждом мешке или на упаковке должна быть напечатана следующая

информация:

a) ссылка на настоящий стандарт: EN 13592;

b) размеры мешка, то есть полезная ширина, полезная длина и номинальная толщина;

c) идентификация изготовителя или его представителя (заказчика,

дистрибьютора и т. д.).

d) применимые испытательные нагрузки (одна загрузка или две разные

нагрузки) для мешков селективного сбора отходов, если они отличаются от 
настоящего стандарта, написаны следующим образом:

Пример

1 – для стандартных мешков:

«SWC xxKG», где «xxKG» относится к испытанию на падение.

2 – для непроницаемых мешков:

«SWC xxKG / yyKG», где «xxKG» относится к испытательной нагрузке на падение, а «yyKG»

относится к тесту на замыкание на вытяжку.

Информация должна быть напечатана одним и тем же шрифтом.

О различной информации может сообщаться соглашение между поставщиком и клиентом (например, значение для непрозрачности)

3 – СТ РК EN 13592 – 500/700 – 35 мкм – AnyCo Ltd.

Произведено для ....

4 – СТ РК EN 13592 – SWC 4KG / 4KG – 600/800 – 30 мкм – AnyCo Ltd.

8 Мешки для раздельного сбора биодеградируемых отходов для органической переработки

8.1 Требования

8.1.1. Биодеградация и биохимический распад мешков

Мешки для отдельного сбора биологически разлагаемых отходов для 
органической переработки должны соответствовать требованиям EN 13432.

8.1.2 Выборка

Количество мешков для каждого испытания указано в таблице B.2.

8.1.3 Полезная ширина и полезная длина

Минимальная полезная ширина, измеренная на мешке, не должна быть меньше минимального значения:

Р - 2,5 % или  P - 10 мм

Минимальная полезная длина, измеренная на мешке, не должна быть

меньше минимального значения:

L - 2,5 % или  L - 10 мм

Не допускается наличие дефектных мешков из 10 мешков при испытании в

соответствии с 7.2.2.2 и 7.2.2.3.

8.1.4 Размеры мешков для бункеров объемом до 25 л

Размеры типовых бункеров объемом до 25 литров показаны на рисунке 5.

Если в соглашении между поставщиком и заказчиком не указано иное, 
применяются следующие положения.

| Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- |
| Условные обозначения |  |
| Тип 1: контейнер прямоугольного сечения | Тип 2: контейнер круглого сечения |
| a2 – внутренний размер одной стороны прямоугольного дна бункера b2 – внутренний размер другой стороны прямоугольного дна бункера u – внутренняя вертикальная сторона бункера t – толщина обода бункера | d2 – внутренний диаметр бункера у основания u – внутренняя вертикальная сторона бункера t – толщина обода бункера |

Рисунок 5 – Размеры бункеров, используемых, например

Размеры мешка, пригодного для бункеров объемом до 25 л, должны 
соответствовать следующим критериям:

P≥0,97∙ Pt2,

где Pt– внешний периметр обода бункера, выраженный в миллиметрах, 
измеренных с помощью измерительной ленты.

a) Для бункеров типа 1:

L = 60+u+t+  Minimum-value(a2,b2) 2,

где a2– внутренний размер одной стороны прямоугольного дна бункера, 
выраженный в миллиметрах;

b2– внутренний размер другой стороны прямоугольного дна бункера, 
выраженный в миллиметрах;

u – внутренняя вертикальная сторона бункера, выраженная в миллиметрах;

t –  толщина обода бункера, выраженная в миллиметрах.

b) для бункеров типа 2:

L=60+u+t+d22,

где d2– внутренний диаметр бункера у его основания, выраженный в 
миллиметрах;

u – внутренняя вертикальная сторона бункера, выраженная в миллиметрах;

t – толщина обода бункера, выраженная в миллиметрах.

с) Для бункеров с сечением, отличным от этого типа 1 или типа 2:

P ≥0,97∙ P12,

L ≥ 1,5 u,

где P1– внешний периметр обода бункера, выраженный в миллиметрах, 
измеренных с помощью измерительной ленты

u – внутренняя вертикальная сторона бункера, выраженная в миллиметрах

8.1.5 Толщина пленки

8.1.5.1 Общие положения

Каждый мешок должен удовлетворять требованиям для отдельных значений, указанных в 8.1.5.2, и для средних значений, указанных в 8.1.5.3, при испытаниях в соответствии с 7.2.3.2 (метод измерения толщины).

8.1.5.2 Индивидуальные значения

Индивидуальное значение толщины пленки, измеренное в 
микрометрах (мкм), не должно быть:

<Nt – 0,25 Nt,

округленные до ближайшего верхнего или нижнего блока, в микрометрах (мкм), (например, 1,4 на 1 мкм, 1,5 на 2 мкм, 1,6 на 2 мкм).

8.1.5.3 Среднее значение

Среднее арифметическое значение толщины пленки, рассчитанное для 10 
измерений образцов, должно быть

>Nt – 0,05 Nt

8.1.5.4 Пленочный материал, для которого известна плотность

Если плотность материала пленки известна, средняя толщина может быть

альтернативно определена в соответствии с ISO 4591: 1992, раздел 3, или 
согласно 7.2.3.3 (гравиметрический метод).

Среднее арифметическое значение толщины должно быть:

>Nt – 0,05 Nt

Оставшиеся части этих мешков сохраняют для измерения непрозрачности

(см. 8.1.6).

8.1.6 Непрозрачность

В том случае, если это требуется по соглашению между поставщиком и

клиентом, непрозрачность мешков должна определяться в соответствии с 7.2.4.1 или 7.2.4.2.

Не допускается наличие дефектного мешка из 10 мешков (или полос) для 
индивидуальных значений каждого мешка (или ленты) и среднего значения 10 
измерений при испытании в соответствии с 7.2.4.1.

При определении в соответствии с 7.2.4.2 непрозрачность мешков должна

удовлетворять критериям, указанным в 7.2.4.2.

8.1.7 Устойчивость к утечке

Не допускается наличие дефектного мешка из 10 мешков при испытаниях в 
соответствии с 7.2.5.

Долговечность биодеградируемых и поддающихся биохимическому распаду 
мешков зависит от частоты сбора, условий окружающей среды и характера 
органических отходов. Настоящий стандарт обеспечивает минимальные

требования к сопротивлению утечке. При необходимости могут быть применены 
другие конкретные методы испытаний на основе соглашения между поставщиком и заказчиком в соответствии с [1] и  [2].

8.1.8 Ударная прочность при ударе

При испытании в соответствии с 8.2.2 из 30 мешков допускается не более трех дефектных мешков.

8.1.9 Сопротивление запорного устройства

8.1.9.1 Прочность на растяжение связей

Для мешков, имеющих интегрированную или добавленную связь, предел 
прочности на разрыв при измерении в соответствии с 7.2.7.1 должен быть не 
менее 40 Н.

Допускается не более одного отказа из 10 тестируемых связей.

Когда галстук не интегрирован с мешком, количество связей не должно быть меньше количества мешков.

8.1.9.2 Сопротивление запорного устройства вытяжных мешков

При испытании в соответствии с 8.2.3 допускается не более двух дефектных

мешков из 10 мешков.

8.1.10. Предел прочности при растяжении

Если это указано в соглашении между поставщиком и клиентом, должны быть определены свойства растяжения пленки.

При необходимости механические свойства определяются в соответствии с 8.2.3.

Свойства растяжения и толщина типичных пленок, подходящих, например, для вкладышей для кадди, приведены, в приложении D.

8.2 Методы испытаний

8.2.1 Атмосфера для кондиционирования и тестирования

Если не указано иное, образцы должны быть кондиционированы и испытаны в стандартной атмосфере 23/50 в соответствии с EN ISO 291,

[(23 ± 5) °C, (50 ± 10) HR (относительная влажность)]. Температура 
испытания регистрируется.

8.2.2 Ударная прочность при ударе

8.2.2.1 Сущность метода

Тест предназначен для определения общей пригодности мешка, когда он 
заполнен до его максимальной полезной емкости.

Мешки, нагруженные заданными испытательными нагрузками в соответствии с размерами мешков, сбрасываются с высоты (1,20 ± 0,01) м на ровную и гладкую 
поверхность. Затем проверяют мешки.

8.2.2.2 Приборы и устройства

8.2.2.2.1 Машина для испытания на падение

Испытательная машина для падения должна соответствовать требованиям EN 22248 и EN ISO 7965-2.

8.2.2.2.2 Испытательная нагрузка (балласт)

Контрольная нагрузка (балласт), состоящая из определенного количества 
хлопчатобумажных или джутовых мешков, заполненных гранулами PE-LD общей массой (2500+10) г каждая.

Хлопчатобумажные или джутовые мешки должны быть закрыты шитьем по всей их ширине,  не менее 40 мм от их отверстия.

Размеры мешков до строчки: (140 ± 10) мм x (180 ± 10) мм.

Количество мешков и испытательные нагрузки в соответствии с размерами мешков приведены в таблице 4.

Если P и L не находятся в одной строке в таблице 4, то используемая 
испытательная нагрузка должна быть средней величиной испытательных 
нагрузок, требуемых для соответствующих P и L.

Пример -  Для мешка с P = 500мм и L = 650мм, испытательная нагрузка = 4500г((3000+6000)/2).

Таблица 4 – Испытательные нагрузки для испытания на падение 
биодеградируемых / поддающихся биохимическому распаду мешков

| Полезная ширина P мм | Полезная длина L мм | Количество балластных пакетов | Испытательная нагрузка, г |
| --- | --- | --- | --- |
| P ≤ 400 | L ≤ 400 | 6 | 1500 |
| 400 < P ≤ 440 | 400 < L ≤ 440 | 8 | 3000 |
| 440 < P ≤ 520 | 440 < L ≤ 600 | 12 | 6000 |
| 520 < P < 600 | 600 < L ≤ 800 | 24 | 10000 |
| P > 600 | L > 800 | 32 | 15000 |

8.2.2.2.3 Приборы

Манометр диаметром 10 мм для проверки мешков после удара при 
P ≤ 520 мм.

Манометр диаметром 20 мм для проверки мешков после удара при 
P  > 520 мм.

8.2.2.3 Порядок проведения испытания

Наполняют мешок тест-мешками в соответствии с таблицей 4. Затем

аккуратно сдувают мешок перед закрытием.

Закрывают мешок соответствующей закрывающей системой. Он должен быть закрыт на расстоянии примерно 100 мм от отверстия мешка, если 
закрывающая система не является частью самого мешка или 50 мм от отверстия для мешков с полезной шириной, P , меньше или равна 520 мм.

Для стандартных мешков аккуратно снимают стяжки,  при наличии, со дна мешков. Для других мешков должна использоваться их собственная 
закрывающая система.

Помещают мешок с нагрузкой на ловушку испытательной машины 
(см. 8.2.2.2.1) в положении, чтобы дно мешка было (1,20 ± 0,01) м над 
испытательной поверхностью.

Бросают мешок один раз на его дно.

Перед извлечением из мешка тест-мешков, его осматривают  на предмет дыр или разрывов. Определяют, могут ли дыры допускать прохождение датчика 
диаметром 10мм или 20 мм (см. 8.2.2.2.3).

Процедуру повторяют для каждого мешка.

Для каждого мешка, представленного на тестирование, в протоколе 
испытаний указывается:

- отсутствие разрыва;

или

- диаметр датчика, используемый для проверки разрывов, и результат,   
«Проход» или «Сбой». Ошибка регистрируется, когда соответствующий датчик 
проходит через разрыв.

8.2.3. Сопротивление системы закрытия вытяжных мешков

8.2.3.1 Сущность метода

Тест предназначен для проверки того, что сила закрывающей системы при 
захвате мешка, заполненного до его заданной испытательной нагрузки.

Мешки, загруженные указанными испытательными грузами в соответствии с 
размерами мешков, подвергаются жесткому удерживаемому подвесу.

8.2.3.2 Приборы и устройства

Подвесной крюк, жестко закрепленный, как показано на рисунке 2, и 
упаковочная машина, как указано в EN 22248 и EN ISO 7965-2.

8.2.3.3 Испытательная нагрузка (балласт)

Должны использоваться испытательные нагрузки, состоящие из мешков, 
определенных в 8.2.2.2.2.

Количество мешков и испытательные нагрузки в соответствии с размерами

мешков приведены в таблице 5.

Если P и  L не входят в одну и ту же строку в таблице 5, то применяемая 
испытательная нагрузка представляет собой среднее значение испытательных нагрузок, требуемых для соответствующих P и  L.

Пример - Для мешка с = 500 мм и = 650, мм испытательная нагрузка = 4 500 г 
((3 000 + 6 000)/2).

Таблица 5 – Испытательные нагрузки на сопротивление системы закрытия

| Полезная ширина P мм | Полезная длина L мм | Количество балластных пакетов | Испытательная нагрузка, г |
| --- | --- | --- | --- |
| P ≤ 400 | L ≤ 400 | 6 | 1500 |
| 400 < P ≤ 440 | 400 < L ≤ 440 | 8 | 3000 |
| 440 < P ≤ 520 | 440 < L ≤ 600 | 12 | 6000 |
| 520 < P < 600 | 600 < L ≤ 800 | 24 | 10000 |
| P > 600 | L > 800 | 32 | 15000 |

8.2.4 Свойства при растяжении

Свойства при растяжении должны определяться в соответствии с 
EN ISO 527-1 и EN ISO 527-3 на испытательных образцах, вырезанных из мешков в продольном и поперечном направлениях, в тех частях, которые свободны от складок или сварных швов.

Из каждого мешка вырезают пять образцов для испытаний в каждом

направлении.

8.3 Маркировка

На каждом мешке или на упаковке должна быть напечатана следующая 
информация:

а) ссылка на EN 13592

b) ссылка на EN 13432;

с) размеры мешка: полезная ширина и полезная длина, номинальная

толщина,

d) идентификация изготовителя или его представителя (заказчика,

дистрибьютора и т. д.).

e) информация изготовителя: для обеспечения прослеживаемости должны быть указаны следующие данные:

1) период производства, год и месяц, цифрами или кодом:

2) имя или код произведенной площадки, если производитель производит тот же продукт на разных сайтах.

Пример - EN 13592 - EN 13432 - 500/700 (изготовитель / заказчик, дистрибьютор (месяц или неделя/год) ХХ пли 77/2023

Допускается дополнительная информация  по согласованию между

поставщиком и  потребителем.

Приложение A

( справочное)

Типы мешков

| Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – стандартный мешок | a | Направление выдавливания |  |
| 2 – плотный мешок | b | Дно мешка |  |
| 3 – мешок с ремнем | c | Натяжение |  |
| 4 – четырехклапанный мешок | d | Краевые швы |  |
| 5 – пакет-футболка | G1 | Складчатая складка |  |
| 6 – звездообразный герметичный мешок | G2 | Складчатая складка |  |
|  | L | Полезная длина |  |
|  | P | Полезная ширина |  |
| Для пакета- майка: P = W+G1+G2 | W | Ширина без складочных наугольников |  |

Рисунок А.1- Типы мешков

# Приложение B

(обязательное)

# Выборка

В.1 Отбор проб для мешков для сбора бытовых отходов, за исключением отдельного сбора биодеградируемых отходов для органической переработки

    - Первичная выборка

Берут не менее 100 мешков наугад из минимум пяти комплектов, рулонов или пакетов.

    - Окончательная выборка

Заключительный отбор проб из 55 мешков для непроницаемых мешков или 45 мешков для негерметичных мешков (плюс 5 мешков, если запрашивается гравиметрический метод) должны браться произвольно с первичного отбора проб.

Окончательный отбор проб произвольно делится на пять групп, которые   называются: группа I, группа II, группа III, группа IV и группа V, как указано в

таблице B.1.

# Таблица B.1 – Окончательная выборка

| Группа | Проводимое испытание |  | Подпункт | Количество испытуемых мешков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Измеряемые размеры: |  | 7.2.2 7.2.2 | 10 |
|  | - полезная длина |  | 7.2.3 |  |
|  | - полезная ширина |  | 7.2.4 |  |
|  | - методы измерения толщины по толщине |  | 7.2.7.1 |  |
| II | Устойчивость к утечке |  | 7.2.5 | 5 |
| III | Ударопрочность при ударе |  | 7.2.6 | 30 |
| IV | Определение сопротивления закрывающей системы для мешков с рисунком и любой другой интегрированной подвесной системы |  | 7.2.7.2 | 10 |
| V | Определение толщины гравиметрическим методом a |  | 7.2.3.3 | 5 |
| a Отбор из пяти мешков с пяти рулонов или пяти связок. |  |  |  |  |

В.2 Отбор проб для мешков для раздельного сбора 
биодеградируемых отходов для органической переработки

В.2.1 Первичная выборка

Отбирают не менее 100 мешков наугад, минимум из пяти комплектов, 
рулонов или пакетов.

# В.2.2 Окончательная выборка

Заключительный отбор проб из 60 мешков для непроницаемых мешков или 50 мешков для негерметичных мешков (плюс пять мешков, если

запрашивается гравиметрический метод) должны браться произвольно с

первичного отбора проб.

Окончательный отбор проб произвольно делится на пять групп: группа I, группа II, группа III, группа IV и группа V, как указано в таблице B.2.

Таблица B.2 – Окончательная выборка

| Группа | Проводимое испытание |  | Подпункт | Количество испытуемых мешков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Измерение размеров: - - полезная длина - - полезная ширина - измерение толщины по толщине Методы устройства Непрозрачность Прочность на растяжение связей (если применимо) |  | 7.2.2 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.7.1 | 10 |
| II | Устойчивость к утечке |  | 7.2.5 | 10 |
| III | Ударопрочность при ударе |  | 8.2.2. | 30 |
| IV | Определение сопротивления закрывающей системы для мешков с рисунком и любой другой интегрированной подвесной системы |  | 8.2.3.3 | 10 |
|  | Определение сопротивления закрывающей системы для мешков с рисунком и любой другой интегрированной подвесной системы |  |  |  |
|  | Определение сопротивления закрывающей системы для мешков с рисунком и любой другой интегрированной подвесной системы |  |  |  |
| V | Определение толщины: - гравиметрическим методом a - в соответствии с ISO 4591 |  | 7.2.3.3 пункта 3 | 5 3 или 5 или 10 |
| a Отбор из пяти мешков с пяти рулонов или пяти пучков |  |  |  |  |

# Приложение C

(справочное )

# Шаблон для отчета о результатах испытания

С.1 Шаблон для мешков для сбора бытовых отходов, за 
исключением отдельного сбора биодеградируемых отходов для 
органической переработки

| Идентификация мешков с отходами |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название поставщика и контактные данные |  |  |
| Использование(4a) |  |  |
| Тип мешка (4c) |  |  |
| Цвет (4d) |  |  |
| Не разлагаемый полимерный идентификационный код (4d) согласно EN ISO 1043-1 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |
| Габаритные размеры Согласованные размеры (5) Полезная длина (P), №. Дефектные мешки (7.2.2.2) Полезная ширина (L), №. Дефектные мешки (7.2.2.3) Полезная длина x полезная ширина (7.1.2) | P/ L мм / 10 / 10 P / L мм | Соответствует / не соответствует |
| Толщина Номинальная толщина Измеряемые индивидуальные значения (7.2.3.2) Среднее значение по гравиметрическому методу (7.2.3.3), если требуется Индивидуальные значения (7.1.3.2) Средняя измеренная толщина (7.1.3.3) | мкм мкм мкм В среднем мкм | Принято/Отказано Соответствует / не соответствует |
| Непрозрачность Требуемая индивидуальность, средняя, непрозрачность (7.1.4.1), Индивидуальные значения (7.2.4.1) Индивидуальные значения, нет. Дефектные мешки (7.1.4.2) Среднее значение (7.1.4.3) | %, % % / 10 % | Принято/Отказано Соответствует / не соответствует |
| Устойчивость к утечке |  | Принято/Отказано |
| Испытания на нагрузку (объем), (7.2.5.1.3) | l |  |
| Капли, зарегистрированные при испытании на воду (7.2.5.2) |  |  |
| Капли, зарегистрированные при испытании на влажную смесь (7.2.5.2), если | / 5 |  |
| Применимый |  |  |
| Нет дефектных мешков |  |  |

Окончание таблицы С.1

| Сопротивление утечке (7.1.5) |  | Соответствует / не соответствует |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление удару падения | г |  |
| Испытательная нагрузка (балласт) (7.1.6.2, 7.2.6.2.2) |  |  |
| Индивидуальные результаты теста (за каждый представленный мешок) |  |  |
| - Без разрыва / Прохода или неудачи |  |  |
| Количество дефектных мешков / общее количество мешков, проверенных |  | Принято/Отказано |
| Сопротивление удару (7.1.6) |  | Соответствует / не соответствует |
| Сопротивление запорного устройства |  |  |
| Мешки с интегрированными или добавленными связями Индивидуальные результаты |  |  |
| Нет сбоев | / 10 | Принято/Отказано |
| Сопротивление запирающего устройства (встроенная или добавленная связь) |  | Соответствует / не соответствует |
| (7.1.7.1) |  |  |
| Мешки натяжные |  |  |
| Испытательная нагрузка (балласт) 7.2.7.2.3 | г |  |
| Индивидуальные результаты тестирования (успешное или |  |  |
| Отказ) 7.2.7.2.5 | / 10 | Принято/Отказано |
| Нет дефектных мешков |  | Соответствует / не соответствует |
| Сопротивление закрывающей системы вытяжных мешков |  |  |
| Общее соответствие стандарту EN 13592 |  |  |
| Примечание - Температура тестирования отмечается для каждого теста |  |  |

# С.2 Шаблон для мешков для отдельного сбора биодеградируемых 
отходов для органической переработки

| Идентификация мешков с отходами |  |
| --- | --- |
| Название поставщика и контактные данные |  |
| Использование (4a) |  |
| Тип мешка(4c) |  |
| Цвет (4d) |  |
| Биодеградируемые и поддающиеся биохимическому распаду полимерные мешки (4 г) |  |
| По EN 13432 (8.1.1) |  |

Продолжение таблицы С.2

| Результаты испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры |  | Соответствует / не соответствует |  |
| Согласованные размеры (5) | P / L мм |  |  |
| Полезная длина (P), нет. Дефектные мешки (7.2.2.2) | / 10 |  |  |
| Полезная ширина (L), нет. Дефектные мешки (7.2.2.3) | / 10 |  |  |
| Полезная длина x полезная ширина (8.1.3) | P / L мм |  |  |
| Толщина |  |  |  |
| Номинальная толщина | мкм |  |  |
| Измеряемые индивидуальные значения (7.2.3.2) | мкм | Принято/Отказано |  |
| Среднее значение по гравиметрическому методу (7.2.3.3) или в соответствии с | мкм | Принято/Отказано |  |
| ISO 4591, если требуется |  |  |  |
| Индивидуальные значения (8.1.5.2) | мкм | Соответствует / не соответствует |  |
| Средняя измеренная толщина (8.1.5.3) | мкм | Соответствует / не соответствует |  |
| Непрозрачность (только при необходимости) |  |  |  |
| Требуемое лицо, средняя, непрозрачность (7.1.4.1), | %, % |  |  |
| Индивидуальные значения (7.2.4.1) | % |  |  |
| Индивидуальные значения, нет. Дефектные мешки (7.1.4.2) | / 10 | Принято/Отказано |  |
| Среднее значение (7.1.4.3) | % | Соответствует / не соответствует |  |
| Устойчивость к утечке |  |  |  |
| Испытания на нагрузку (объем), (7.2.5.1.3) | l |  |  |
| Капли, зарегистрированные при испытании на воду (7.2.5.2) |  |  |  |
| Капли, зарегистрированные при испытании на влажную смесь (7.2.5.2), если применимо |  |  |  |
| Нет дефектных мешков | / 10 | Принято/Отказано |  |
| Сопротивление утечке (7.1.5) |  | Соответствует / не соответствует |  |
| Сопротивление удару падения |  |  |  |
| Испытательная нагрузка (балласт) (8.2.2.2.2) | г |  |  |
| Индивидуальные результаты теста (за каждый представленный мешок) |  |  |  |
| - отсутствие разрыва / провала или неисправности (включая диаметр датчика) |  |  |  |
| Нет дефектных мешков | / 30 | Принято/Отказано |  |
| Сопротивление удару (8.1.8) |  | Соответствует / не соответствует |  |
| Окончание таблицы С.2 |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |
| Сопротивление запорного устройства |  |  |  |
| Мешки с интегрированными или добавленными связями |  |  |  |
| Индивидуальные результаты |  |  |  |
| Нет сбоев |  | / 10 |  | Принято/Отказано |
| Сопротивление запорного устройства (интегрированная или добавленная связь) (8.1.9.1) |  |  |  | Соответствует / не соответствует |
| Мешки натяжные |  |  |  |  |
| Испытательная нагрузка (балласт) 8.2.3.3 |  | г |  |  |
| Индивидуальные результаты теста (успешное или описание отказа) 7.2.7.2.5 |  | / 10 |  | Принято/Отказано |
| Нет дефектных мешков |  |  |  | Соответствует / не соответствует |
| Свойства при растяжении (8.2.4) |  |  |  |  |
| Напряжение при продольном направлении разрыва МПа |  | MПa |  |  |
| Напряжение при разрыве в поперечном направлении MПa |  | MПa |  |  |
| Деформация при продольном направлении разрыва% |  | % |  |  |
| Деформация при разрыве в поперечном направлении% |  | % |  |  |
| Общее соответствие EN 13592 |  |  |  |  |
| Примечание - Температура тестирования отмечается для каждого теста |  |  |  |  |

Приложение D

( справочное)

# Типичные характеристики биодеградируемых / поддающихся биохимическому распаду пленок для вкладышей для кади - лайнеров

В таблице D.1 приведены, в качестве примера, характеристики канистра-вкладыша, пригодные для емкостей емкостью 7 л. Эти значения считаются типичными на дату публикации этого стандарта и не устанавливают каких-либо требований.

Определяют  характеристики  растяжения  в  соответствии   с

EN   ISO   527-1   и  EN ISO 527-3 на пяти образцах.

Для воспроизводимых результатов испытаний мы рекомендуем использовать испытательные образцы типа 2 шириной 10 мм, разрезанные в каждом 
направлении пленки, MD и TD, со скоростью 50 мм / мин.

Вычисляют  среднее арифметическое значение пяти измерений.

# Таблица D.1 – Типичные характеристики для кадди-лайнеров, 
пригодных для емкости 7 л кадди

| Характеристика | Единица измерения | Опорные значения | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение при продольном направлении разрыва | МПа | ≥ 16 | EN ISO 527-1 EN ISO 527-3 |
| Напряжение в поперечном направлении разрыва | МПа | ≥ 16 |  |
| Деформация при продольном направлении разрыва | % | ≥ 150 |  |
| Напряжение при разрыве поперечного направления | % | ≥ 300 |  |
| Толщина | мкм | 15 | ISO 4591 |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных  европейских региональных стандартов

межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 13432:2000 Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging (Упаковка – Требования к упаковке, подлежащей утилизации путем биохимического распада и биодеградации. Схема испытаний и критерии оценки для окончательной приемки упаковки). | - | IDT | ГОСТ EN 13432-2015 Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Поверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям |
| EN 22248:1992 Packaging; complete, filled transport packages; vertical impact test by dropping (Упаковка – комплектные, заполненные транспортные упаковки – вертикальный ударный тест путем отбрасывания). | - | - | * |
| EN ISO 291:2008 Plastics – Standard atmospheres for conditioning and testing (Пластмассы – Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытаний). | ISO 291:2008 Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing(Пластмассы – Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытаний). | MOD | ГОСТ 12423-2013 (291:2008) Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) |
| EN ISO 527-1:2011, Office furniture – Work tables and desks – Part 1: Dimensions (Пластмассы. – Определение свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы). | ISO 527-1:2011 Office furniture – Work tables and desks – Part 1: Dimensions (Пластмассы. – Определение свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы). | MOD | ГОСТ 34370-2017 (ISO 527-1:2012) Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Общие принципы |
| Продолжение таблицы таблицы ДА.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| EN ISO 527-3:2002 Plastics – Determination of tensile properties – Part 3: Test conditions for films and sheets (Пластмассы – Определение свойств при растяжении. Часть 3. Условия испытаний пленок и листов). | ISO 527-3:2002 Plastics – Determination of tensile properties – Part 3: Test conditions for films and sheets (Пластмассы – Определение свойств при растяжении. Часть 3. Условия испытаний пленок и листов) | - | * |
| EN ISO 1043-1:2011 Plastics – Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers and their special characteristics (Пластмассы. – Символы и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики). | ISO 1043-1:2011 Plastics – Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers and their special characteristics(Пластмассы. – Символы и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики). | MOD | ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики |
| EN ISO 7965-2:1996 Sacks – Drop test – Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film (Испытание на сальники – Падение – Часть 2: Мешки из термопластичной гибкой пленки). | ISO 7965-2:1996 Sacks – Drop test – Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film (Испытание на сальники – Падение – Часть 2: Мешки из термопластичной гибкой пленки). | - | * |
|  | ISO 4591:1992 Plastics; film and sheeting; determination of average thickness of a sample, and average thickness and yield of a roll, by gravimetric techniques (gravimetric thickness) (Пластмассы – Пленка и листовое покрытие. Определение средней толщины образца и средней толщины и выхода рулона гравиметрическими методами (гравиметрическая толщина). | - | * |
| Окончание таблицы таблицы ДА.1 |  |  |  |
| Обозначение и наименование регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
|  | ISO 4593:1993 Plastics; film and sheeting; determination of thickness by mechanical scanning (Пластмассы – Пленка и листовая пленка. Определение толщины методом механического сканирования). | - | * |
| П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT— идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты. ___________ * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать оригинал или перевод на русский язык (при наличии) международного стандарта, который находится в организации, определенной национальным законодательством государств-участников МГС. |  |  |  |

Библиография

[1] NF 0821 Certification rules NF Mark – Plastic waste sacks (Правила сертификации марки NF - Пластмассовые мешки для отходов)

[2] VINCOTTE – CERTEST PRODUCTS. Initial acceptance tests with regard to the VGS conformity mark, Program D 9: Bags made of bioplastics intended to collect biodegradable refuse. (ВИНКОТТ - СЕРТИФИКАТЫ. Начальные приемочные испытания в отношении знака соответствия VGS, Программа D 9: Сумки из биопластиков, предназначенные для сбора биодеградируемых отходов)

1 http://www.lne.fr/fr/certification/reglements/marque-nf-082-sacs-dechets-plastique/reg-nf-082-%20p2-sacs-dechets.pdf

________________________________________________________________________

УДК 658.788.4                                                                                        МКС 55.080 (IDT)

Ключевые слова:   мешки полиэтиленовые, мешки для сбора бытовых отходов, мешки для раздельного сбора биодеградируемых

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

УДК 658.788.4                                                                                        МКС 55.080 (IDT)

Ключевые слова:   мешки полиэтиленовые, мешки для сбора бытовых отходов, мешки для раздельного сбора биодеградируемых

________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                    Е.Амирханова

Руководитель

Департамент разработки НТД                                           А. Сопбеков

Главный специалист

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазСтандарт»					            А. Удишева