| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 6330 (Проект KZ, Редакция 1) |  |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Методы домашней стирки и сушки для испытаний

(ISO 6330:2012, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 6330:2012 «Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний» («Textiles – Domestic washing and drying procedures for textile testing»)

Международный стандарт ISO 6330:2012 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 38 «Материалы текстильные», подкомитет SC 2 «Очистка, обработка и испытания влагонепроницаемости»

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 6330-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................ 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………... 3 Термины и определения...................................................................................... 4 Сущность метода................................................................................................. 5 Аппаратура и материалы..................................................................................... 5.1 Автоматические стиральные машины........................................................... 5.2 Барабанные сушилки............................................................................... 5.3 Электрически нагреваемый сушильный пресс с плоской станиной............................................................................................................ 5.4 Сушка на веревке или вешалке............................................................. 5.5 Сушильные стеллажи.............................................................................. 5.6 Балласты..................................................................................................... 6 Реактивы....................................................................................................... 6.1 Эталонные моющие средства................................................................. 6.2 Вода.............................................................................................................. 7 Атмосферные условия для кондиционирования и испытаний.......... 8 Загрузка для стирки.................................................................................... 8.1 Суммарная загрузка для стирки............................................................ 8.2 Количество образцов................................................................................ 8.3 Выбор балласта......................................................................................... 8.4 Отношение загрузки к балласту............................................................ 9 Процедура стирки........................................................................................ 10 Процедура сушки....................................................................................... 10.1 Сушка на открытом воздухе................................................................. 10.2 Барабанная сушка.................................................................................. 11 Протокол испытаний................................................................................ Приложение A (рекомендуемое) Спецификация эталонной стиральной машины типа А. Горизонтальная ось, фронтальная загрузка.............. Приложение B (нормативное) Спецификация процедур стирки для эталонной стиральной машины типа А..................................................... Приложение C (рекомендуемое) Спецификация эталонной стиральной машины типа В. Вертикальная ось, загрузка сверху, активаторный тип...................................................................................................................... Приложение D (рекомендуемое) Спецификация процедур стирки для эталонной стиральной машины типа В..................................................... Приложение E (рекомендуемое) Спецификация для эталонной стиральной машины типа C. Вертикальная ось, загрузка сверху, пульсаторный тип........................................................................................... Приложение F (рекомендуемое) Спецификация процедур стирки для эталонной стиральной машины типа С..................................................... Приложение G (рекомендуемое) Спецификация барабанных сушилок............................................................................................................. Приложение H (рекомендуемое) Спецификации всех типов балласта, используемых при стирке............................................................................. Приложение I (рекомендуемое) Номинальный процентный состав нефосфатного порошкообразного эталонного моющего средства 1 ............. Приложение J (рекомендуемое) Номинальный процентный состав нефосфатного эталонного моющего средства 2 …….......................................... Приложение K (рекомендуемое) Номинальный процентный состав нефосфатного эталонного моющего средства 3 ........................................ Приложение L (рекомендуемое) Номинальный процентный состав эталонного моющего средства 4 ................................................................... Приложение M (рекомендуемое) Номинальный процентный состав нефосфатного жидкого эталонного моющего средства 5…………….… Приложение N (рекомендуемое) Номинальный процентный состав эталонного моющего средства 6 ................................................................... Приложение O (рекомендуемое) Распространение и смешивание эталонного моющего средства 2, 3 или 6 ..................................................... Приложение P (обязательное) Определение времени цикла сушки для барабанных сушилок с таймером................................................................ Приложение ДА ……………………………………………………………. Библиография.................................................................................................. | 1 1 2 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Методы домашней стирки и сушки для испытаний Textiles. Domestic washing and drying procedures for textile testing

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает домашние процедуры стирки и сушки для испытаний текстильных изделий. Процедуры применимы к трикотажному полотну, готовой одежде или другим текстильным изделиям, которые подвергаются определенным комбинациям домашних процедур стирки и сушки. Настоящий стандарт также устанавливает эталонные моющие средства и балласты для этих процедур.

1.2 Стандарт устанавливает порядок проведения:

a) 13 различных процедур стирки, основанных на использовании эталонной стиральной машины типа А: горизонтальная ось, фронтальная загрузка,

b) 11 процедур, основанных на использовании эталонной стиральной машины типа В: вертикальная ось, загрузка сверху, активаторного типа, и

c) 7 процедур, основанных на использовании эталонной стиральной машины типа C: вертикальная ось, загрузка сверху, пульсаторного типа.

1.3 Каждая процедура стирки представляет однократную домашнюю стирку.

1.4 Настоящий стандарт устанавливает шесть процедур сушки:

A – Сушка на веревке или вешалке

B – Сушка на веревке или вешалке без отжима

C – Сушка на плоскости

D – Сушка на плоскости без отжима

E – Сушка на плоскости под прессом

F – Сушка в барабане

1.5 Полный цикл испытания состоит из стирки и сушки.

Примечание – Использование различных параметров (тип стиральной машины, тип моющего средства и тип барабанной сушилки) может влиять на результаты испытаний в случае любого испытания, установленного настоящим стандартом. Поэтому сторонам, использующим этот стандарт, необходимо согласовывать параметры, которые они будут использовать.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы являются необходимыми для применения настоящего документа. В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 6059:1964 Water quality. Determination of the sum of calcium and magnesium. EDTA titrimetric method (Качество воды. Определение суммарного количества кальция и магния. Метод титрования с использованием ЕDТА)

ISO 139:2005 Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing (Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для

Проект, KZ, редакция 1

проведения кондиционирования и испытаний)

3 Термины и определения

В целях настоящего документа применяются следующие термины и определения.

3.1 условия окружающей среды (ambient conditions): Температура и относительная влажность среды, в которой проводится испытание, не отличающиеся от обычных условий внутри помещений или обычных условий на открытом воздухе в регионе, где проводится испытание.

3.2 балласт (ballast): Загрузка, состоящая из текстильного материала (хлопок, хлопок/полиэфир или полиэфир), которую добавляют к испытуемому образцу для достижения установленного веса в эталонных стиральных машинах.

3.3 устройство, контролирующее влажность (controlled humidity device): Управляющий блок в барабанной сушилке, позволяющий измерять влажность загрузки и прекращающий выполнение сушки при достижении заранее установленного уровня влажности.

3.4 пересушивание (overdrying): Пролонгированная операция сушки, когда загрузка сушится до тех пор, пока из загрузки не будет удалена вся оставшаяся влага.

3.5 эталонное моющее средство (reference detergent): Моющее средство установленного состава, которое должны использовать для целей испытаний.

3.6 эталонная стиральная машина (reference washing machine): Стиральная машина с определенными техническими характеристиками, которую должны использовать для целей испытаний.

3.7 процедура стирки (washing procedure): Цикл операций стирки, предварительно установленный на стиральной машине и включающий подачу воды, стирку, повторное полоскание, вращение и подачу воды, и завершение путем вращения.

3.8 процесс вращения (spinning process): Процесс удаления воды в стиральной машине, посредством которого вода удаляется из текстильного материала путем отжима, являющийся частью процедуры стирки.

3.9 неподвижный воздух (still air): Воздух, на который не воздействует какой-либо естественный ветер или механическое устройство, нагнетающее поток воздуха.

3.10 суммарная масса после воздушной сушки (total air-dry mass): Суммарный вес образца для испытаний и балласта, прошедших кондиционирование в соответствии с ISO 139.

4 Сущность метода

Образец стирается в автоматической стиральной машине и сушится в соответствии с установленными процедурами.

5 Аппаратура и материалы

5.1 Автоматические стиральные машины

5.1.1 Эталонная стиральная машина типа A. Горизонтальная ось, фронтальная загрузка

Спецификация эталонной стиральной машины типа A приведена в приложении A.

5.1.2 Эталонная стиральная машина типа B. Вертикальная ось, загрузка сверху, активаторный тип

Спецификация эталонной стиральной машины типа В приведена в приложении С.

5.1.3 Эталонная стиральная машина типа C. Вертикальная ось, загрузка сверху, пульсаторный тип

Спецификация эталонной стиральной машины типа С приведена в приложении E.

5.2 Барабанные сушилки

5.2.1 Барабанная сушилка типа A1. Вентиляционная

Спецификация барабанной сушилки типа A1 приведена в приложении G.

5.2.2 Барабанная сушилка типа A2. Конденсаторная

Спецификация барабанной сушилки типа A2 приведена в приложении G.

5.2.3 Барабанная сушилка типа A3. Крупная вентиляционная

Спецификация барабанной сушилки типа A3 приведена в приложении G.

5.3 Электрически нагреваемый сушильный пресс с плоской станиной

Если используется этот метод сушки, тип пресса должен быть согласован заинтересованными сторонами.

5.4 Сушка на веревке или вешалке

Процедура сушки на веревке или вешалке приведена в п. 10.1.1; сушка на веревке или вешалке без отжима – п. 10.1.2.

5.5 Сушильные стеллажи

Используют экранные сушильные стеллажи из сетки (16 отверстий, нержавеющая сталь или пластик) для сушки на плоскости (см. п. 10.1.3) или сушки на плоскости без отжима (см. п.10.1.4).

5.6 Балласты

5.6.1 Тип I, балласт – 100% хлопок

Номинальный состав балласта из 100% хлопка приведен в приложении H.

5.6.2 Тип II, балласт – 50% хлопок – 50%

Номинальный состав балласта из 50% хлопка / 50% полиэфира приведен в приложении H.

5.6.3 Тип III, балласт – 100% полиэфир

Номинальный состав балласта 100% полиэфира приведен в приложении H.

6 Реактивы

6.1 Эталонные моющие средства

6.1.1 Эталонное моющее средство 1

Эталонным моющим средством 1 является нефосфатное порошкообразное моющее средство без энзимов и изготавливается как с оптическим отбеливателем, так и без него. [Другими обозначениями этого реактива являются эталонное моющее средство AATCC 1993 без оптического отбеливателя (WOB) и эталонное моющее средство AATCC 1993 с оптическим отбеливателем.]

Эталонное моющее средство 1 может быть использовано только в машине типа B.

Номинальный состав эталонного моющего средства 1 приведен в приложении I.

6.1.2 Эталонное моющее средство 2

Эталонным моющим средством 2 является нефосфатное порошкообразное моющее средство с оптическим отбеливателем и энзимами. (Еще одним обозначением для него является эталонное моющее средство МЭК A*.)

Эталонное моющее средство 2 может быть использовано в машинах типа A и типа B. Номинальный состав эталонного моющего средства 2 приведен в приложении J. По вопросам распространения и смешивания см. приложение O.

6.1.3 Эталонное моющее средство 3

Эталонным моющим средством 3 является нефосфатное порошкообразное моющее средство без оптического отбеливателя и без энзимов. (Еще одним обозначением для него является эталонное моющее средство ЕСЕ 98.)

Эталонное моющее средство 3 может быть использовано в машинах типа A и типа B. Номинальный состав эталонного моющего средства 3 приведен в приложении К. По вопросам распространения и смешивания см. приложение O.

6.1.4 Эталонное моющее средство 4

Эталонным моющим средством 4 является нефосфатное порошкообразное моющее средство с оптическим отбеливателем и энзимами. [У него есть еще одно обозначение JIS K 3371 (Категория 1)]. Эталонное моющее средство 4 может быть использовано только в машинах типа C.

Номинальный состав эталонного моющего средства 4 приведен в приложении L.

6.1.5 Эталонное моющее средство 5

Эталонным моющим средством 5 является нефосфатное жидкое моющее средство с оптическим отбеливателем или без него (WOB). (Другие обозначения этого реактива – эталонное жидкое моющее средство AATCC 2003 с оптическим отбеливателем и эталонное жидкое моющее средство AATCC 2003 без оптического отбеливателя.)

Эталонное моющее средство 5 может быть использовано только в стиральной машине типа B.

Номинальный состав эталонного моющего средства 5 приведен в приложении M.

6.1.6 Эталонное моющее средство 6

Эталонным моющим средством 6 является нефосфатное порошкообразное моющее средство с оптическим отбеливателем и без энзимов. (Еще одним обозначением для него является эталонное моющее средство SDC тип 4. Этот реактив был неправильно обозначен как эталонное моющее средство A в ISO 6330:2000.)

Эталонное моющее средство 6 может быть использовано в машинах типа A. Номинальный состав эталонного моющего средства 6 приведен в приложении N.

По вопросам распространения и смешивания см. приложение O.

6.2 Вода

6.2.1 Жесткость воды

Жесткость воды должна быть менее 0,7 ммоль/л, выраженная как карбонат кальция, определяемая в соответствии с ISO 6059.

Примечание – Вода с жесткостью менее 2,7 ммоль/л может быть применима в соответствии с МЭК 60456 по согласованию заинтересованных сторон.

6.2.2 Давление воды

Давление подачи воды в лаборатории на вход эталонной стиральной машины должно быть более 150 кПа.

6.2.3 Температура поступающей холодной воды

Температура воды на входе в эталонную стиральную машину должна быть (20 ± 5) °C

В тропических странах температура воды (20 ± 5) °C должна рассматриваться как минимальная температура. Когда измерения проводятся с температурой воды, которая отличается от этих пределов, температура подачи воды должна быть отражена в протоколе испытаний.

7 Атмосферные условия для кондиционирования и испытаний

Атмосферные условия, используемые для кондиционирования образцов текстильных материалов должны соответствовать ISO 139.

8 Загрузка для стирки

8.1 Суммарная загрузка для стирки

Суммарная масса для сухой загрузки, включающей образец для испытаний и подходящий балласт (см. 5.6 и 10.2) должна составлять (2,0 ± 0,1) кг для всех типов эталонных стиральных машин.

Примечание – В случае испытания одежды, отмечают суммарную загрузку, если она превышает 2,1 кг.

8.2 Количество образцов

Количество образцов текстильного материала, который будет подвергнут процедурам стирки и сушки, установленным в настоящем стандарте, определяется в зависимости от его назначения.

8.3 Выбор балласта

Для текстильных материалов, изготовленных на основе целлюлозы, используется хлопчатобумажный балласт типа I (см. 5.6.1). Для текстильных материалов, изготовленных из синтетических и смешанных волокон и нитей, используется балласт полиэфир/хлопок, типа II либо полиэфирный балласт типа III (см. 5.6.2 и 5.6.3).

8.4 Отношение загрузки к балласту

Если определяется стабильность размеров, загрузка для стирки должна состоять не более чем наполовину из образцов для испытаний.

Примечание – В случае испытаний одежды, отмечается отношение загрузки к балласту, если оно превышает 1/1.

9 Процедура стирки

9.1 Выбрать используемую процедуру стирки из процедур, приведенных в приложении В для эталонной стиральной машины типа А, в приложении D для эталонной стиральной машины типа В, или в приложении F для эталонной стиральной машины типа С.

9.2 Взвесить подготовленные образцы для испытаний или готовые изделия, или одежду до стирки, если требуется измерение потери веса, или если они будут подвергаться барабанной сушке.

9.3 Поместить образцы, которые должны быть выстираны, в стиральную машину (см. 5.1.1-5.1.3) и добавить достаточное количество балласта (см. 5.6) для получения суммарной сухой загрузки массой, указанной в п.8.1 для выбранной процедуры стирки. Образец и балласт должны быть равномерно перемешаны до загрузки в эталонную машину.

a) В случае эталонных стиральных машин типа А добавить (20 ± 1) г эталонного моющего вещества 2, 3 или 6 непосредственно в дозатор.

b) В случае эталонных стиральных машин типа В наполнить машину водой с выбранной температурой, затем добавить (66 ± 1) г эталонного моющего вещества 1 или добавить (100 ± 1) г эталонного моющего вещества 5, или, если используются моющие вещества 2 или 3, добавить соответствующее количество для обеспечения того, чтобы образующаяся пена имела высоту не более чем (3 ± 0,5) см к концу цикла стирки.

c) В случае эталонных машин типа С наполнить машину водой с выбранной температурой, затем добавить 1,33 г/л эталонного моющего средства 4 непосредственно в дозатор.

d) См. таблицу 1, в которой сведены дозы эталонных моющих средств.

Таблица 1 – Дозы эталонных моющих средств

| Эталонные моющие средства | Эталонные стиральные машины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип A | Тип B | Тип C |
| 1 |  | (66 ± 1) г | – |
| 2 | (20 ± 1) г | Соответствующее количество | – |
| 3 | (20 ± 1) г | Соответствующее количество | – |
| 4 | – | – | 1,33 г/л |
| 5 | – | (100 ± 1) г | – |
| 6 | (20 ± 1) г | – | – |

9.4 После завершения процедуры стирки аккуратно вынуть образцы для испытаний, следя за тем, чтобы они не вытягивались и не деформировались, затем просушить их в соответствии с одной из процедур сушки, описанных в разделе 10.

10 Процедура сушки

10.1 Сушка на открытом воздухе

После окончания выбранной процедуры стирки, сразу же вынуть материал из стиральной машины и провести выбранную процедуру сушки от А до F. В случае сушки без отжима процедуру стирки заканчивают без центрифугирования. Это означает, что материал вынимают до окончательного отжима.

10.1.1 Процедура A — Сушка на веревке или вешалке

Вынуть образец для испытаний из стиральной машины, и подвесить каждый отжатый образец таким образом, чтобы для предотвращения его деформации длина располагалась в вертикальном направлении. Вывесить образец для испытаний на веревку в условиях внешней среды при неподвижном воздухе. Направление основы или петельного столбика текстильного материала образца должно быть вертикальным. Готовые изделия подвесить в направлении их использования.

Примечание – Для подготовки к последующему испытанию сушка может быть проведена в атмосферных условиях кондиционирования в соответствии с ISO 139

10.1.2 Процедура B. Сушка на веревке или вешалке без отжима

Провести процедуру 10.1.1 без удаления воды.

Примечание – Для подготовки к последующему испытанию сушка может быть проведена в атмосферных условиях кондиционирования в соответствии с ISO 139.

10.1.3 Процедура C. Сушка на плоскости

Вынуть образец из машины и разложить каждый отжатый образец на горизонтальном экранном стеллаже для сушки (см. 5.5) или на поверхности с отверстиями, устраняя складки вручную, без натяжения и деформации. Дать возможность образцу сохнуть в условиях внешней среды при неподвижном воздухе.

Примечание – Для подготовки к последующему испытанию сушка может быть проведена в атмосферных условиях кондиционирования в соответствии с ISO 139.

10.1.4 Процедура D. Сушка на плоскости без отжима

Провести процедуру 10.1.3 без удаления воды.

10.1.5 Процедура E. Сушка на плоскости под прессом

Вынуть образец из стиральной машины и поместить на плоскую станину пресса (см. 5.3). Разгладить большие складки руками и опускают верхнюю часть пресса, которая должна быть нагрета до температуры, подходящей для образца, подвергающегося прессованию в течение одного или более периодов, как требуется для сушки образца. Зарегистрировать используемую температуру и давление.

10.2 Барабанная сушка

10.2.1 Процедура F. Барабанная сушка

По окончании выбранной процедуры стирки, сразу же вынуть загрузку и поместить образцы и балласт в барабанную сушилку (см. 5.2). Осуществить барабанную сушку загрузки как установлено в 10.2.2, 10.2.3 или 10.2.4.

10.2.2 Установка таймера барабанной сушилки

Для определения режима оптимального нагрева провести барабанную сушку загрузки при нормальном (высоком) режиме нагрева для расчетного времени цикла испытаний, определенного методом, описанным в приложении Р. По окончании расчетного времени цикла испытаний конечная влажность должна быть эквивалентна содержанию влаги в кондиционированном образце.

Если требуется измерение температуры образца во время барабанной сушки, к нему должны быть прикреплены пластиковые ленточки (термоэтикетки), показывающие температуру. Эти термоэтикетки должны быть способны измерять температуру в диапазоне от 40 до 90°С. Для машин, указанных в 5.2, следует обеспечить условие, чтобы температура воздуха, выходящего из барабана, была установлена на минимальном уровне 40°С и не превышала 80°С для обычных тканей и 60°С для тканей, требующих бережного обращения.

Использовать сушилку до того момента, когда загрузка станет сухой, и продолжать сушку в течение 5 мин после выключения нагрева. Затем образцы сразу же вынимают.

10.2.3 Пересушивание

Пересушивание означает сушку до более низкого конечного уровня влажности, чем в образцах, прошедших кондиционирование. Для образцов текстильных материалов должны быть использованы следующие значения конечной влажности:

- 2% для образца текстильного материала, изготовленного из синтетических материалов, по сравнению с относительной влажностью кондиционированного образца;

- 5% для образца текстильного материала, изготовленного из целлюлозных материалов, по сравнению с относительной влажностью кондиционированного образца.

Чтобы оценить влияние пересушивания на измерения  размеров, размеры испытуемого образца текстильного материала должны быть определены до и после стадии пересушки.

Провести дальнейшую сушку загрузки до того момента, пока не будет достигнута определенная конечная влажность.

Продолжить сушку с выключенным нагревателем в течение 5 мин и затем сразу же вынуть образец.

10.2.4 Норма влажности при барабанной сушке

Провести барабанную сушку загрузки при обычном или меньшем нагреве до того момента, когда конечная влажность, измеренная влагомером, достигнет согласованной нормы влажности, в соответствии с таблицей 2.

Продолжить барабанную сушку в течение, по крайней мере, 5 мин с выключенным нагревом и затем сразу же вынуть материал.

Цикл работы барабанной сушилки должен быть согласован между заинтересованными сторонами. В противном случае следует использовать цикл барабанной сушилки 1.

Таблица 2 – Норма влажности для барабанной сушки

| Цикл барабанной сушилки | Материалы | Влагосодержание, установленное в барабанной сушилке, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сухой хлопок | 0 (± 3) |
| 2 | Синтетика и смеси волокон | 2 (± 3) |
| 3 | Глаженый сухой хлопок | 12 (± 3) |

11 Протокол испытаний

Протокол для любого испытания, проводимого по стандарту ГОСТ ISO 6330, должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. ГОСТ ISO 6330;

b) используемый тип машины и процедуры стирки;

c) используемую процедуру сушки и тип сушилки. Если используется сушка под прессом, указывают температуру и давление;

d) тип используемого моющего средства;

e) суммарную массу образцов и балласта после воздушной сушки;

f) подробности любого отклонения от установленных процедур;

g) тип используемого балласта.

Приложение A

(рекомендуемое)

Спецификация эталонной стиральной машины типа А. Горизонтальная ось, фронтальная загрузка

Таблица A.1 – Спецификация для эталонной стиральной машины типа A

| Составные части | Позиции | Детали | Тип A1 спецификация машин нового выпуска | Тип A2 (изготовленных до 2002г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний барабан | Диаметр |  | (520 ± 1) мм | (515 ± 5) мм |
|  | Глубина |  | (315 ± 1) мм | (335 ± 5) мм |
|  | Полезный объем |  | 61 л | 65 л |
|  | Поднимающие лопасти | Количество | 3 | 3 |
|  |  | Высота | (53 ± 1) мм | (53 ± 5) мм |
|  |  | Длина | Вытянутые на длину внутреннего барабана | Вытянутые на длину внутреннего барабана |
|  |  | Взаимное расположение | 120° | 120° |
| Наружный барабан | Диаметр |  | (554 ± 1) мм | (5/5 ± 5) мм |
| Скорость барабана | Стирка | С загрузкой и водой | (52 ± 1) об/мин | (52 ± 1) об/мин |
|  | Отжим | Низкая скорость вращения | (500 ± 20) об/мин | (500 ± 20) об/мин |
|  |  | Высокая скорость вращения | (800 ± 20) об/мин | (800 ± 20) об/мин |
| Система нагрева | Мощность нагрева |  | 5,4 кВт ± 2 % | 5,4 кВт ± 2 % |
|  | Термостат |  | Регулируемый | Регулируемый |
|  |  | Точность температуры выключения | ±1 °C | ±1 °C |
|  |  | Температура включения | ≤ 4 °C ниже температуры выключения | ≤ 4 °C ниже температуры выключения |
| Работа механизма вращения | Обычный ВКЛ Обычный ВЫКЛ | Допустимое отклонение к интервалам таймера | (12 ± 0,1) с (3 ± 0,1) с | (12 ± 0,1) с (3 ± 0,1) с |
|  | Мягкий ВКЛ Мягкий ВЫКЛ | Допустимое отклонение к интервалам таймера | (8 ± 0,1) с (7 ± 0,1) с | (8 ± 0,1) с (7 ± 0,1) с |
|  | Слабый ВКЛ слабый ВЫКЛ | Допустимое отклонение к интервалам таймера | (3 ± 0,1) с (12 ± 0,1) с | (3 ± 0,1) с (12 ± 0,1) с |
| Система подачи воды | Подача холодной воды | Расход воды Температура | (20 ± 2) л/мин (20 ± 5) °C | (16 ± 2) л/мин (20 ± 5) °C |
|  | Измерение уровня | Размер шага | ≤3 мм | ≤3 мм |
|  |  | Повторяемость | ± 5 мм (± 1 l) | ± 5 мм (± 1 l) |
|  | Система слива | Сливной клапан | >30 л/мин | >30 л/мин |
| По меньшей мере, раз в год калибруют эталонную стиральную машину в соответствии с инструкциями по калибровке, которые могут быть получены от изготовителя. |  |  |  |  |

Приложение B

(рекомендуемое)

Спецификация процедур стирки для эталонной стиральной машины типа А

Таблица В.1 – Процедуры стирки для эталонной стиральной машины типа А

| Процедура № | Перемешивание в процессе нагрева, стирки и полоскания | Стирка |  |  |  | Полоскание 1 |  | Полоскание 2 |  |  | Полоскание 3 |  |  | Полоскание 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темп. | Уровень жидкости | Время стирки | Охлаждение | Уровень жидкости | Время полоскания | Уровень жидкости | Время полоскания | Время вращения | Уровень жидкости | Время полоскания | Время вращения | Уровень жидкости | Время полоскания | Время вращения |
|  |  | a | bc | d | f | bc | dg | bc | dg | d | bc | dg | d | bc | eg | d |
|  |  | °C | мм | мин |  | мм | мин | мм | мин | мин | мм | мин | мин | мм | мин | мин |
| 9Nh | Обычное | 92 ± 3 | 100 | 15 | Даi | 130 | 3 | 130 | 3 | — | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 5 |
| 7Nh | Обычное | 70 ± 3 | 100 | 15 | Даi | 130 | 3 | 130 | 3 | — | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 5 |
| 6Nh | Обычное | 60 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 3 | — | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 5 |
| 6Mh | Мягкое | 60 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 2j | — | — | — |
| 5Nh | Обычное | 50 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 3 | — | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 5 |
| 5Mh | Мягкое | 50 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 2j | — | — | — |
| 4N | Обычное | 40 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 3 | — | 130 | 2 |  | 130 | 2 | 5 |
| 4M | Мягкое | 40 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 2j | — | — | — |
| 4G | Слабое e | 40 ± 3 | 130 | 3 | Нет | 130 | 3 | 130 | 3 | 1 | 130 | 2 | 6 | — | — | — |
| 3N | Обычное | 30 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 3 | — | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 5 |
| 3M | Мягкое | 30 ± 3 | 100 | 15 | Нет | 130 | 3 | 130 | 2 | — | 130 | 2 | 2j | — | — | — |

Таблица В.1 (продолжение)

| Процедура № | Перемешивание в процессе нагрева, стирки и полоскания | Стирка |  |  |  | Полоскание 1 |  | Полоскание 2 |  |  | Полоскание 3 |  |  | Полоскание 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темп. | Уровень жидкости | Время стирки | Охлаждение | Уровень жидкости | Время полоскания | Уровень жидкости | Время полоскания | Время вращения | Уровень жидкости | Время полоскания | Время вращения | Уровень жидкости | Время полоскания | Время вращения |
|  |  | a | bc | d | f | bc | dg | bc | dg | d | bc | dg | d | bc | eg | d |
|  |  | °C | мм | мин |  | мм | мин | мм | мин | мин | мм | мин | мин | мм | мин | мин |
| 3G | Слабое е | 30 ± 3 | 130 | 3 | Нет | 130 | 3 | 130 | 3 | — | 130 | 2 | 2 | — | — | — |
| 4H | Слабое е | 40 ± 3 | 130 | 1 | Нет | 130 | 2 | 130 | 2 | 2 | — | — | — | — |  | — |
| Примечание – Для машин типа А от изготовителя могут быть получены готовые карты памяти (А1) или детализированные программные инструкции (А2). Карты памяти заблокированы, и их содержание не может быть заменено или изменено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N Обычное перемешивание: 12 с движение барабана и 3 с пауза. M Мягкое перемешивание: 8 с движение барабана и 7 с пауза. G Слабое перемешивание: 3 с движение барабана и 12 с пауза. H Имитированная ручная стирка: слабое перемешивание, 3 с движение барабана и 12 с пауза. a Основная температура стирки относится к температуре выключения нагрева. b Уровень жидкости измеряется от дна барабана после того, как машина проработает 1 мин и постоит без движения 30 с. c Для машин типа А1: использовать измерение объема для повышения точности. См. таблицу В2. d Установленные временные интервалы могут иметь допустимое отклонение 20 с. e В процессе нагрева до -5 ºС перемешивание не производится. При переходе от -5 ºС к установленной температуре перемешивать в слабом режиме. f Охлаждение: долить холодной водой до уровня 130 мм и перемешивать в течение еще 2 мин. g Время полоскания измерить, когда будет достигнут установленный уровень жидкости. h Нагреть до – 40 ºС, выдержать в течение 15 мин при перемешивании перед нагревом до температуры стирки. i Только для безопасной лабораторной практики. j Непродолжительное вращение или сушка без отжима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.2 — Измерение объема для машин типа A1

| Процедура | Уровень воды мм | Объем л |
| --- | --- | --- |
| Основная стирка (вода добавлена к сухой загрузке) | 100 | 16 |
|  | 130 | 18 |
| Полоскание (вода добавлена к мокрой загрузке) | 130 | 14 |

Приложение C

(рекомендумое)

Спецификация эталонной стиральной машины типа В. Вертикальная ось, загрузка сверху, активаторный тип

Таблица C.1 — Спецификация эталонной стиральной машины типа B

| Составные части | Позиции | Детали | Тип B Машина с загрузкой сверху, с вертикальной осью вращения |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний барабан (Корзина) | Глубина |  | (370 ± 1) mm |
|  | Ширина |  |  |
|  | Объем |  | 90,6 l |
|  | Активатор | Количество | 1 |
| Наружный барабан (Бак) | Диаметр | Верхняя часть | (565 ± 1) мм |
|  | Диаметр | Нижняя часть | (551 ± 1) мм |
| Скорость вращения барабана | Отжим (вращение) | Низкая скорость вращения | (от 399 до 420) об/мин |
|  | Отжим (вращение) | Высокая скорость вращения | (от 613 до 640) об/мин |
| Система нагрева | Мощность нагрева |  | Отсутствует |
| Работа механизма вращения | Частота ходов | Обычная | (от 173 до 180) ходов/мин |
|  |  | Очень низкая | (от 114 до 120) ходов/мин |
| Система подачи воды | Подача воды |  | Домашний кран |
|  | Измерение уровня | Высокий | (356 ± 13) мм |
|  |  | Средний | (297 ± 25) мм |
|  |  | Низкий | (237 ± 25) мм |
|  |  | Очень низкий | (178 ± 25) мм |
|  | Система слива | Сливной клапан | (43 - 64) л/мин |
| Могут быть применены другие машины после проведения сравнительных испытаний с машиной, описанной выше. |  |  |  |

Приложение D

(рекомендумое)

Спецификация процедур стирки для эталонной стиральной машины типа В

Таблица D.1 – Процедуры стирки для эталонной стиральной машины типа В

| Процедура № |  |  | Стирка |  |  | Полоскание |  | Вращение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перемешивание при нагревании, стирке и полоскании | Полная загрузка (масса воздушной сушки), кг | Темп., оС | Уровень жидкости, мм | Время стирки, мин | Уровень жидкости, мм | Время полоскания, мм | Скорость вращения, об | Время вращения, мин |
| 1B | Обычное | 2 ± 0,1 | 60 ± 3 | 297 ± 25 | 12 | 297 ± 25 | 3 | 613 - 640 | 6 |
| 2B | Обычное | 2 ± 0,1 | 49 ± 3 | 297 ± 25 | 12 | 297 ± 25 | 3 | 613 - 640 | 6 |
| 3B | Обычное | 2 ± 0,1 | 49 ± 3 | 297 ± 25 | 10 | 297 ± 25 | 3 | 399 - 420 | 4 |
| 4B | Обычное | 2 ± 0,1 | 41 ± 3 | 297 ± 25 | 12 | 297 ± 25 | 3 | 613 - 640 | 6 |
| 5B | Обычное | 2 ± 0,1 | 41 ± 3 | 297 ± 25 | 10 | 297 ± 25 | 3 | 399 - 420 | 4 |
| 6B | Обычное | 2 ± 0,1 | 27 ± 3 | 297 ± 25 | 12 | 297 ± 25 | 3 | 613 - 640 | 6 |
| 7B | Обычное | 2 ± 0,1 | 27 ± 3 | 297 ± 25 | 10 | 297 ± 25 | 3 | 399 - 420 | 4 |
| 8B | Слабое | 2 ± 0,1 | 27 ± 3 | 297 ± 25 | 8 | 297 ± 25 | 3 | 399 - 420 | 4 |
| 9B | Обычное | 2 ± 0,1 | 16 ± 3 | 297 ± 25 | 12 | 297 ± 25 | 3 | 613 - 640 | 6 |
| 10B | Обычное | 2 ± 0,1 | 16 ± 3 | 297 ± 25 | 10 | 297 ± 25 | 3 | 399 - 420 | 4 |
| 11B | Слабое | 2 ± 0,1 | 16 ± 3 | 398,5 ± 17,8 | 8 | 297 ± 25 | 3 | 399 - 420 | 4 |

Приложение E

(рекомендумое)

Спецификация для эталонной стиральной машины типа C. Вертикальная ось, загрузка сверху, пульсаторный тип

Таблица E.1 — Спецификация для эталонной стиральной машины типа C

| Составные части | Позиции | Детали | Тип C Загрузка сверху, вертикальное вращение, пульсаторный тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний барабан (Корзина) | Глубина |  | (440 ± 1) мм |
|  | Диаметр |  | (460 ± 1) мм |
|  | Объем |  | 50 л |
|  | Пульсатор | Количество | Один |
| Наружный барабан (Бак) | Глубина |  | (510 ± 1) мм |
|  | Диаметр |  | (490 ± 1) мм |
| Скорость вращения барабана | Отжим (вращение) | Высокая скорость вращения | от (780 ± 30) до (830 ± 30) об. |
|  |  | Низкая скорость вращения | (500 ± 30) об. |
| Работа механизма вращения | Скорость пульсатора | Обычная | (120 ± 20) об. |
|  |  | Слабая | (90 ± 20) об. |
| Система подачи воды | Подача воды для полоскания |  | 15 л/мин (домашний кран) |
|  | Измерение уровня [объем воды/объем воды во внутреннем барабане] | 54 лa | [(57 л ± 2 л)/(43 л ± 2 л)] |
|  |  | 40 л | [(40 л ± 2 л)/(27 л ± 2 л)] |
|  | Система слива | Сливной клапан | 27 л/мин |
| Примечание – Могут быть применены другие машины после проведения сравнительных испытаний с машиной, описанной выше. |  |  |  |
| a Уровень воды 54 л обозначен для загрузки стирки 5 кг. При отсутствии загрузки объем воды 59 л и при загрузке 2 кг объем воды 57 л. |  |  |  |

Приложение F

(рекомендуемое)

Спецификация процедур стирки для эталонной стиральной машины типа С

Таблица F.1 – Процедуры стирки для эталонной стиральной машины типа С

| Процедура № | Перемешивание при стирке и полоскании | Стирка |  |  |  | Полоскание 1b |  |  | Полоскание 2b |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, оС | Уровень жидкости, л | Время, мин | Время вращения, мин | Уровень жидкости, л | Время, мин | Время вращения, мин | Уровень жидкости, л | Время, мин | Время вращения, мин |
|  |  | a |  |  | e |  |  | e |  |  | e |
| 4N | Обычноес | 40 ± 3 | 40 | 15 | 3 | 40 | 2 | 3 | 40 | 2 | 7 |
| 4M | Обычноес | 40 ± 3 | 40 | 6 | 3 | 40 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 |
| 4G | Обычноес | 40 ± 3 | 40 | 3 | 3 | 40 | 2 | 3 | 40 | 2 | ≤ 1 |
| 3N | Обычноес | 30 ± 3 | 40 | 15 | 3 | 40 | 2 | 3 | 40 | 2 | 7 |
| 3M | Обычноес | 30 ± 3 | 40 | 6 | 3 | 40 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 |
| 3G | Обычноес | 30 ± 3 | 40 | 3 | 3 | 40 | 2 | 3 | 40 | 2 | ≤ 1 |
| 4H | Слабоеd | 40 ± 3 | 54 | 6 | 2 | 54 | 2 | 2 | 54 | 2 | ≤1 |
| а Воду для стирки предварительно нагреть до установленной температуры и залить в машину. b Для полоскания использовать холодную воду, поступающую из домашнего водопровода. c Обычное перемешивание представляет собой перемешивающее движение с обычной скоростью пульсатора С перемешиванием в течение 0,8 с «ВКЛ» и 0,6 с «ВЫКЛ», затем перемешивание в обратном направлении в течение 0,8 с «ВКЛ» и пауза 0,6 с «ВЫКЛ», как цикл. d 4Н представляет собой моделированную процедуру ручной стирки с малоинтенсивным перемешиванием, которая соответствует движению вращения с малой скоростью пульсатора в течение 1,3 с «ВКЛ» и пауза 5,8 с «ВЫКЛ», затем перемешивание в противоположную сторону 1,3 с «ВКЛ» и 0,6 с «ВЫКЛ», как цикл. e Вращение для 4Н соответствует вращению барабана с низкой скоростью отжима, а вращение для других процедур происходит при высокой скорости вращения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение G

(рекомендуемое)

Спецификация барабанных сушилок

Таблица G.1. Спецификация барабанных сушилок

| Позиции | Детали | Тип A1 | Тип A2 | Тип A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система сушки |  | Вентиляционная | Конденсаторная | Вентиляционная |
| Контроль влажности |  | Таймер | Таймер | Таймер |
|  |  | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Барабан | Объем | От 80 л до130 л | От 80 л до 130 л | От 160 л до 200 л |
|  | Диаметр | От 550 мм до 590 мм | От 550 мм до 590 мм | От 650 мм до 700 мм |
|  | Периферийное ускорение центрифуги | От 0,6 г до 0,95 г | От 0,6 г до 0,95 г | От 0,6 г до 0,95 г |
| Поднимающие лопасти | Количество | 2 или 3 | 2 или 3 | 2 или 3 |
|  | Высота | От 50 мм до 90 мм | От 50 мм до 90 мм | От 80 мм до 100 мм |
|  | Расположение | Распределены равномерно | Распределены равномерно | Распределены равномерно |
| Теплоподвод |  | Макс. 3,5 кВт | Макс. 3 кВт | Макс. 6 кВт |
| Скорость сушки | 100 % хлопок | Мин. 25 мл/мин | Мин. 25 мл/мин | Мин. 50 мл/мин |
|  | Хлопок/полиэфир | Мин. 20 мл/мин | Мин. 20 мл/мин | Мин. 40 мл/мин |
| Контролируе-мая температура на выходе | Обычная температура | Макс. 80 °C | Макс. 80 °C | Макс. 80 °C |
|  | Пониженная температура | Макс. 60 °C | Макс. 60 °C | Макс. 60 °C |
| Период охлаждения |  | Мин. 5 мин или ниже 50 °C | Мин. 5 мин или ниже 50 °C | Мин. 5 мин или ниже 50 °C |
| Эффективность уплотнения |  |  | Мин. 80 % |  |
| Номинальная загрузка Коэффициент загрузки = загрузка(кг)/объем барабана(л) | Коэффициент загрузки 1:15 Коэффициент загрузки 1:25 (100% хлопок) | от 5,3 кг до 8,7 кг от 3,2 кг до 5,2 кг | От 5,3 кг до 8,7 кг От 3,2 кг до 5,2 кг | От 10,6 кг до 13,3 кг от 6,4 кг до 8 кг |
|  | Коэффициент загрузки 1:30 Коэффициент загрузки 1:50 (хлопок/полиэфир) | От 2,7 кг до 4,4 кг от 1,6 кг до 2,6 кг | От 2,7 кг до 4,4 кг от 1,6 кг до 2,6 кг | От 5,3 кг до 6,7 кг от 3,2 кг до 4 кг |

Приложение H

(рекомендуемое)

Спецификации всех типов балласта, используемых при стирке

H.1 Состав балласта

Таблица H.1 — Состав и характеристика балласта

| Позиции | Тип I 100% Хлопок | Тип II 50% Полиэфир/ 50% Хлопок | Тип III 100% Полиэфир |
| --- | --- | --- | --- |
| Пряжа | Ne 17/1 | 40/1 Tex |  |
| Переплетение ткани | Ткань с равной прочностью по основе и утку | Ткань с равной прочностью по основе и утку | Трикотажное полотно из текстурированной полиэфирной пряжи |
| Плотность ткани, основаa | (25,9 ± 2) на см | (18,9 ± 2) на см |  |
| Плотность ткани, утокa | (22,7 ± 2) на см | (18,9 ± 2) на см |  |
| Масса тканиa | (188 ± 10) г/м2 | (155 ± 10) г/м2 | (310 ± 20) г/м2 |
| Размер образца | [92 × 92 (± 2)] см | [92 × 92 (± 2)] см | [20 × (20 ± 4)] см |
| Масса образца | (320 ± 10) г | (260 ± 10) г | (50 ± 5) г |
| Усадка | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
| (основа и уток) |  |  |  |
| Отделка | Расшлихтовка, отварка, опаливание, отбеливание, без утяжеления или упрочняющей отделки, без противоусадочной отделки |  | Стирка, без утяжеления или упрочняющей отделки, (термофиксации) |
| a Суровая ткань. |  |  |  |

H.2 Прошивка балласта

Таблица H.2. Прошивка балласта

| Позиции | Тип I 100% Хлопок | Тип II 50% Полиэфир/ 50% Хлопок | Тип III 100% Полиэфир |
| --- | --- | --- | --- |
| Слои | 2 | 2 | 4 |
| Прошивка | Сшивка по всем четырем сторонам | Сшивка по всем четырем сторонам | Сшивка по всем четырем сторонам и приметывание по углам |

Приложение I

(рекомендуемое)

Номинальный процентный состав нефосфатного порошкообразного эталонного моющего средства 1

I.1 Эталонное моющее средство 1 без оптического отбеливателя AATCC 1993 (WOB)

Таблица I.1 – Эталонное моющее средство 1 без оптического отбеливателя

| Состав | Эталонное моющее средство 1 % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия, соль натрияa | 18,79 (± 1,0) |
| Твердые алюмосиликаты натрия | 27,91 (± 1,5) |
| Карбонат натрия | 16,56 (± 0,8) |
| Твердые силикаты натрияb | 0,58 (± 0,03) |
| Сульфат натрия | 22,51 (± 1,2) |
| Полиэтиленгликольс | 2,14 (± 0,1) |
| Полиакрилат натрия | 3,70 (± 0,2) |
| Силикон, пеногаситель | 0,38 (± 0,02) |
| Влагосодержание | 7,22 (± 0,4) |
| Прочее (не прореагировавшие с поверхностно-активными веществами) | 0,07 |
| Всего | 100,0 |
| a Линейный алкилбензолсульфонат C11.8 LAS, представленный как Stepan's Calsoft L-50-12. b SiO2/Na2O = 1,6. с 2% в гранулах и 0,76% в составе пеногасителя. |  |

I.2 Эталонное моющее средство 1 с оптическим отбеливателем AATCC 1993

Таблица I.2 – Эталонное моющее средство 1 с оптическим отбеливателем

| Состав | Эталонное моющее средство 1 % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия, соль натрияa | 18,79 (± 1,0) |
| Твердые алюмосиликаты натрия | 27,91 (± 1,5) |
| Карбонат натрия | 16,56 (± 0,8) |
| Твердые силикаты натрияb | 0,58 (± 0,03) |
| Сульфат натрия | 22,51 (± 1,2) |
| Полиэтиленгликольс | 2,14 (± 0,1) |
| Полиакрилат натрия | 3,70 (± 0,2) |
| Силикон, пеногаситель | 0,38 (± 0,02) |
| a Линейный алкилбензолсульфонат C11.8 LAS, представленный как Stepan's Calsoft L-50-12. b SiO2/Na2O = 1,6. с 2% в гранулах и 0,76% в составе пеногасителя. |  |

Таблица I.2 (продолжение)

| Состав | Эталонное моющее средство 1 % |
| --- | --- |
| Влагосодержание Осветлитель Всего | 7,22 (± 0,4) 0,21 (± 0,01) 100,0 |
| a Линейный алкилбензолсульфонат C11.8 LAS, представленный как Stepan's Calsoft L-50-12. b SiO2/Na2O = 1,6. с 2% в гранулах и 0,76% в составе пеногасителя. |  |

Приложение J

(рекомендуемое)

Номинальный процентный состав нефосфатного эталонного моющего средства 2

J.1 Общее предупреждение

Настоящее приложение предполагает использование веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде. Приложение связано только с технической применимостью и не освобождает пользователя от правовых обязательств или профессиональных региональных рекомендаций, относящихся к здравоохранению, безопасности и охране окружающей среды на любом этапе работы.

J.2 Эталонное моющее средство A*МЭК

Таблица J.1. Эталонное моющее средство 2 - Эталонное моющее средство A*МЭК

| Состав | Эталонное моющее средство 2 % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия | 8,8 (± 0,5) |
| Этоксилированный жирный спиртC12/14 (7EO) | 4,7 (± 0,3) |
| Натриевое мыло (таловое мыло) | 3,2 (± 0,2) |
| Концентрат противопенной присадки (12% кремния на неорганическом носителе) | 3,9 (± 0,3) |
| Алюмосиликат натрия - цеолит 4А (80% активного вещества) | 28,3 (± 1,0) |
| Карбонат натрия | 11,6 (± 1,0) |
| Натриевая соль сополимера акриловой и малеиновой кислот (в гранулах) | 2,4 (± 0,2) |
| Силикат натрия (SiO2:Na2O = 3,3:1) | 3,0 (± 0,2) |
| Карбоксиметилцеллюлоза | 1,2 (± 0,1) |
| Фосфонат (DEQUEST 2066, 25 % активной кислоты) | 2,8 (± 0,2) |
| Оптический отбеливатель для хлопка (стильбенового типа) | 0,2 (± 0,02) |
| Сульфат натрия | 6,5 (± 0,5) |
| Протеаза (Savinase 8,0) | 0,4 (± 0,04) |
| Тетрагидрат пербората натрия (активный кислород 10,00-10,40%) (как отдельная добавка) | 20,0 |
| Тетраацетилэтилендиамин (активный компонент 90,0-94,0%) (как отдельная добавка) | 3,0 |
| Всего | 100,0 |

Приложение K

(рекомендуемое)

Номинальный процентный состав нефосфатного эталонного моющего средства 3

K.1 Общее предупреждение

Настоящее приложение предполагает использование веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде. Приложение связано только с технической применимостью и не освобождает пользователя от правовых обязательств или профессиональных региональных рекомендаций, относящихся к здравоохранению, безопасности и охране окружающей среды на любом этапе работы.

K.2 Эталонное моющее средство ECE 98 без оптического отбеливателя

Таблица K.1. Эталонное моющее средство 3. Эталонное моющее средство ECE 98 без оптического отбеливателя

| Состав | Эталонное моющее средство 3 % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия (средняя длина алифатической цепи С11-5) | 7,5 (± 0,5) |
| Этоксилированный жирный спирт C12-18 (7EO) | 4,0 (± 0,3) |
| Натриевое мыло (длина цепи C12-17 46 %; C18-20 54 %) | 2,8 (± 0,2) |
| Противопенная присадка (DC-42485) | 5,0 (± 0,3) |
| Алюмосиликат натрия - цеолит 4A | 25,0 (± 1,0) |
| Карбонат натрия | 9,1 (± 1,0) |
| Натриевая соль сополимера акриловой и малеиновой кислот | 4,0 (± 0,2) |
| Силикат натрия (SiO2:Na2O = 3,3:1) | 2,6 (± 0,2) |
| Карбоксиметилцеллюлоза (CMC) | 1,0 (± 0,1) |
| Диэтилен-триамин пента (метилен фосфорная кислота) | 0,6 |
| Сульфат натрия | 6,0 (± 0,5) |
| Вода | 9,4 |
| Тетрагидрат пербората натрия (как отдельная добавка) | 20,0 |
| Тетраацетилэтилендиамин (TAED) (активный компонент 100%) (как отдельная добавка) | 3,0 |
| Всего | 100,0 |

Приложение L

(рекомендуемое)

Номинальный процентный состав эталонного моющего средства 4

L.1 Общее предупреждение

Настоящее приложение предполагает использование веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде. Приложение связано только с технической применимостью и не освобождает пользователя от правовых обязательств или профессиональных региональных рекомендаций, относящихся к здравоохранению, безопасности и охране окружающей среды на любом этапе работы.

L.2 Эталонное моющее средство 4 JIS K 3371 (категория 1) для стиральных машин с загрузкой сверху

Таблица L.1. Эталонное моющее средство 4 - эталонное моющее средство JIS K 3371

| Состав | Эталонное моющее средство 4 % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия | 15,0 (± 1,0) |
| Цеолит | 17,0 (± 1,0) |
| Силикат натрия | 5,0 (± 0,5) |
| Карбонат натрия | 7,0 (± 0,5) |
| Карбоксиметилцеллюлоза (CMC) | 1,0 (± 0,5) |
| Сульфат натрия | 55,0 (± 5,0) |
| Оптический отбеливатель | + |
| Энзим | + |
| Всего | 100,0 |
| П р и м е ч а н и е 1 – Приведенный состав является примером подходящего моющего средства. Могут быть использованы и другие моющие средства, если установлено, что они обеспечивают такие же или лучшие характеристики при стирке. П р и м е ч а н и е 2 – Доза 1,33 г/л. |  |

Примечание M

(рекомендуемое)

Номинальный процентный состав нефосфатного жидкого эталонного моющего средства 5

M.1 Общее предупреждение

Настоящее приложение предполагает использование веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде. Приложение связано только с технической применимостью и не освобождает пользователя от правовых обязательств или профессиональных региональных рекомендаций, относящихся к здравоохранению, безопасности и охране окружающей среды на любом этапе работы.

M.2 Эталонное жидкое моющее средство AATCC 2003 без оптического отбеливателя (WOB)

Таблица M.1. Эталонное моющее средство 5. Эталонное жидкое моющее средство AATCC 2003 без оптического отбеливателя

| Номинальный состав | Эталонное моющее средство 5 % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия, натриевая соль | 12,0 (± 0,6) |
| Неионогенное моющее средство | 8,0 (± 0,8) |
| Лимонная кислота (как цитрат натрия) | 1,2 (± 0,12) |
| Жирная кислота (С24 натриевая соль) | 4,0 (± 0,6) |
| Каустик (NaOH) | 2,7 |
| Хелатирующий агент (DTPA) | 0,3 (± 0,05) |
| Стабилизаторы (Пропандиол) | 8,0 (± 1,2) |
| Консервант (Боракс) | 1,0 (± 0,1) |
| Вода/Прочее | остаток |
| Всего | 100,0 |

M.3 Эталонное жидкое моющее средство AATCC 2003 с оптическим отбеливателем

Таблица M.2. Эталонное моющее средство 5. Эталонное жидкое моющее средство AATCC 2003 с оптическим отбеливателем

| Номинальный состав | Эталонное моющее средство % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия, натриевая соль | 12,0 (± 0,6) |
| Неионогенное моющее средство | 8,0 (± 0,8) |
| Лимонная кислота (как цитрат натрия) | 1,2 (± 0,12) |
| Жирная кислота (С24 натриевая соль) | 4,0 (± 0,6) |
| Каустик (NaOH) | 2,65 |
| Хелатирующий агент (DTPA) | 0,3 (± 0,05) |
| Стабилизаторы (Пропандиол/Нейтрализатор) | 8,13 (± 1,2) |
| П р и м е ч а н и е – Эталонное жидкое моющее средство ААТСС 2003 может быть применено только в эталонных стиральных машинах типа В. |  |

Таблица M.2 (продолжение)

| Номинальный состав | Эталонное моющее средство % |
| --- | --- |
| Консервант (Боракс) Флуоресцентный отбеливающий агент Вода/Прочее | 1,0 (± 0,1) 0,04 (± 0,01) остаток |
| Всего | 100,0 |
| П р и м е ч а н и е – Эталонное жидкое моющее средство ААТСС 2003 может быть применено только в эталонных стиральных машинах типа В. |  |

Приложение N

(рекомендуемое)

Номинальный процентный состав эталонного моющего средства 6

N.1 Общее предупреждение

Настоящее приложение предполагает использование веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде. Приложение связано только с технической применимостью и не освобождает пользователя от правовых обязательств или профессиональных региональных рекомендаций, относящихся к здравоохранению, безопасности и охране окружающей среды на любом этапе работы.

N.2 Нефосфатное эталонное моющее средство 6

(SDC Эталонное моющее средство типа 4, неправильно обозначенное как эталонное моющее средство A МЭК в стандарте ISO 6330:2000)

Таблица N.1. Эталонное моющее средство 6 - Нефосфатное эталонное моющее средство

| Состав | Эталонное моющее средство 6 % |
| --- | --- |
| Линейный алкилбензолсульфонат натрия | 7,5 (± 0,5) |
| Этоксилированный жирный спирт C12-18 (7EO) | 4,0 (± 0,3) |
| Натриевое мыло | 2,8 (± 0,2) |
| Противопенный концентрат (8% кремния на органическом носителе) | 5,0 (± 0,3) |
| Алюмосиликат натрия | 25,0 (± 1,0) |
| Карбонат натрия | 9,1 (± 1,0) |
| Натриевая соль сополимера акриловой и малеиновой кислот | 4,0 (± 0,2) |
| Силикат натрия (SiO2: Na2O = 3,3:1) | 2,6 (± 0,2) |
| Карбоксиметилцеллюлоза | 1,0 (± 0,1) |
| Диэтилен-триаминпента | 0,6 |
| Сульфат натрия | 5,8 (± 0,5) |
| Оптический отбеливатель для хлопка (стильбенового типа) | 0,2 (± 0,02) |
| Вода | 9,4 |
| Тетрагидрат пербората натрия (как отдельная добавка) | 20,0 |
| Тетраацетилэтилендиамин (как отдельная добавка) | 3,0 |
| Всего | 100,0 |

Приложение O

(рекомендуемое)

Распространение и смешивание эталонного моющего средства 2, 3 или 6

O.1 Общее предупреждение

Настоящее приложение предполагает использование веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде. Приложение связано только с технической применимостью и не освобождает пользователя от правовых обязательств или профессиональных региональных рекомендаций, относящихся к здравоохранению, безопасности и охране окружающей среды на любом этапе работы.

O.2 Общая информация

Эталонные моющие средства 2, 3 или 6 распространяются в виде трех отдельных частей:

1) порошкообразное основное моющее средство;

2) тетрагидрат пербората натрия;

3) активатор отбеливания тетраацетилэтилендиамин.

Эти вещества должны быть смешаны перед использованием в соответствии с описанной ниже процедурой.

Для обеспечения совместимости желательно сделать сухую смесь из трех отдельных частей в пропорции:

- 77 частей порошкообразного основного моющего средства,

- 20 частей пербората натрия, и

- 3 части активатора отбеливания.

Взвесить такое количество компонентов моющего средства, которое необходимо для проведения испытания. Эти компоненты должны быть тщательно перемешаны непосредственно перед использованием. Полученная смесь должна храниться в герметизированном контейнере, если не будет использована немедленно. Максимальный срок хранения до использования эталонных моющих средств 2, 3 или 6 после смешивания компонентов моющего средства должен составлять четырнадцать дней. Все компоненты моющего средства на момент использования должны иметь непросроченную дату годности.

O.3 Эффект от воздействия энзимов (применительно только к моющим средствам 2 и 3)

Желательно оценить эффекты от воздействия энзимов. Добавление указанных ниже энзимов к моющим средствам 2 или 3 может быть сделано с соответствующим уменьшением порошкообразного моющего средства.

Таблица O.1. Варианты дополнительных количеств энзимов

| Энзимы | Продукт | Добавка % |
| --- | --- | --- |
| Протеаза | Савиназа 12T | 0,5 |
| Липаза | Липолаза 100T | 0,1 |
| Амилаза | Термамил 60T | 0,3 |
| Целлюлаза | Целлюзим 0.7T | 0,3 |

Приложение P

(обязательное)

Определение времени цикла сушки для барабанных сушилок с таймером

P.1 Метод оценки времени цикла

P.1.1 Использовать загрузку, состоящую полностью на 100% (см. п.5.6) из балласта, и кондиционировать ее в стандартных атмосферных условиях (см. раздел 6). Определить массу кондиционированной загрузки в килограммах с точностью 0,05 кг.

P.1.2 Стирать загрузку как установлено в разделе 8. После вращения взвесить загрузку (начальная масса).

P.1.3 Установить барабанную сушку (5.2) на время, превышающее 80 мин, и привести ее в действие. По истечении 30 мин (или 60 мин, по желанию) остановить машину, вынуть загрузку и взвесить. Рассчитать количество удаленной влаги и, исходя из этого, найти «скорость сушки», a, которая представляет собой количество испарившейся влаги, деленное на время сушки.

P.1.4 Повторно замочить загрузку, наполняя машину до того же самого уровня, используемого в 8.1, и затем запустить программу окончательного отжима. По окончании отжима взвесить загрузку. Из этой массы и скорости сушки, a, считать предварительное время цикла, которое представляет собой количество содержания влаги, деленное на скорость сушки.

P.1.5 Еще раз загрузить сушку и установить время, заведомо превышающее предварительное время цикла, затем привести сушку в действие.

P.1.6 Сразу же после окончания предварительного времени цикла, остановить сушку, вынуть загрузку и взвесить. Рассчитать количество испарившейся влаги. Исходя из этой величины и предварительного времени цикла, рассчитать «скорость сушки», b, которая представляет собой количество испарившейся влаги, деленное на время цикла.

P.1.7 Провести циклы испытаний при установке времени, определенного из окончательного расчетного времени цикла испытаний по следующей формуле:

Следующий пример иллюстрирует метод расчета окончательного расчетного времени цикла испытаний:

Масса кондиционированной загрузки 		= 2,0 кг

Начальная масса загрузки (P.1.2) 			= 3,75 кг

Удерживаемая влага 					= 1,75 кг

Влага, испарившаяся после 30 мин 		= 0,9 кг (измеренная)

или влага, испарившаяся после 45 мин 		= 1,35 кг (измеренная)

Тогда, скорость сушки (a) 				= 1,8 кг/ч

и, следовательно, предварительное время цикла = = 0,97 ч (т.е. 58 мин)

Если, влага, испарившаяся после 58 мин 		= 1,71 кг (измеренная)

Тогда, скорость сушки (b) 		  =1,77 кг/ч

Окончательное расчетное время цикла испытаний

=

т.е. в этом случае 		+ 5 = 64 мин

Как можно увидеть из приведенного выше примера, использование скорости сушки a для расчета окончательного расчетного времени цикла испытаний приведет к превышению на 5%, поэтому необходимо проводить второй этап, чтобы компенсировать период падения скорости. Предполагается, что если температура окружающей среды и условия относительной влажности надлежащим образомсогласованы, скорость сушки b нужно определять только один раз, но если они изменяются, скорость сушки должна быть определена для новых условий.

Время цикла, оцененное таким образом, будет в пределах ±2% истинного времени, поскольку измерено при использовании точной шкалы. Этот уровень прецизионности адекватен случайной природе факторов абсолютной сушки, когда производится сушка различных типов волокон в той же самой загрузке.

P.2 Сминание

Для некоторых тканей барабанная сушка может быть предпочтительной в отношении устранения складок, образуемых в процессе стирки.

P.3 Повторные испытания

Машину необходимо охлаждать между испытаниями до температуры окружающей среды. Это достигается повторением этапа охлаждения.

P.4 Конечная стадия

Для всех видов текстиля она должна быть между 0 и - 3% кондиционированной массы:

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2418:2002 | IDT | ГОСТ ISO 2418-2013 Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость Установление места отбора проб |
| ISO 3696:1987 | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля |
| ISO 4684:2005 | IDT | ГОСТ ISO 4684-2015 Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания летучих веществ |
| ISO 17226-1:2008 | IDT | ГОСТ ISO 17226-1-2011 Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

Таблица ДА.2

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 4044:2017 | ISO 4044:2008 | IDT | ГОСТ ISO 4044-2014 Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |  |

Библиография

[1] AATCC 1993 Стандартное эталонное моющее средство и моющие средства для стирки в целом (Standard Reference Detergent and Laundry Detergents in General)

[2] AATCC 2003 Стандартное эталонное жидкое моющее средство для стирки (Standard Reference Liquid Laundry Detergent)

[3] JIS K 3371 Стандартное эталонное моющее средство для стирки (Standard Reference Laundry Detergent)

[4] ISO 6330:2000 Изделия текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний текстиля (Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing)

[5] ISO 3758:2005 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу (Textiles — Care labelling code using symbols)

[6] ISO 3759:2011 Изделия текстильные. Подготовка, маркировка и измерение образцов тканей и одежды при испытаниях по определению изменений размеров (Textiles — Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change)

[7] IEC 60456 Машины для стирки одежды домашнего использования — Методы измерения характеристик (Clothes washing machines for household use — Methods for measuring the performance)

УДК 677.074:531.7:006.354 МКС 59.080.01 (IDT) Ключевые слова: стирка, сушка, протокол испытаний, реагенты, материалы текстильные

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | С. Сейсенова |