| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-3 (проект KZ, первая редакция) |
| Материалы текстильные КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Часть 3 Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона) |  |  |
| (ISO 1833-3:2020, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 1833-3:2020(E) Материалы текстильные. количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона) (Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone, IDT)

Международный стандарт ISO 1833-3:2020(E) разработан Техническим комитетом ISO/TC 38, Текстиль в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN/TC 248 Европейского комитета по стандартизации (CEN), Текстиль и текстильные изделия, в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в национальном органе по стандартизации.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-3-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 4 5 6 7 8 9 | Термины и определения Принцип проведения испытаний Реактивы ……5.1 Ацетон Аппаратура Метод проведения испытаний Расчёт и оформление результатов испытаний Прецизионность Приложение ДА | 2 2 2 2 2 2 3 4 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы текстильные КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Часть 3 Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона) Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, использующий ацетон для определения процентного содержания ацетата после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из двухкомпонентных смесей

- ацетатных волокон

и

- волокна шерстяные, из животного волоса, шелковые, из восстановленного белка, хлопка (очищенный, окрашенный или отбеленный), льна, пеньки, джута, манильской пеньки (абаки), эспарто (alfa), кокосовых волокон, ракитника (broom), волокна из рами (ramie), медно-аммиачные, вискозные, высокомодульные (modal), полиамидные, полиэфирные, акриловые волокна и стекловолокно..

Стандарт не применим ни к смесям, содержащим модифицированные акриловые волокна, ни к смесям, содержащим ацетатные волокна, которые были дезацетилированы по поверхности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок следует использовать последнее издание указанного документа, включая все поправки:

ISO 1833-1, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний

Проект, первая редакция

3 Термины и определения

В настоящем документе отсутствуют термины и определения.

Организации ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим веб-адресам:

- Онлайн веб-платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

4 Принцип метода испытаний

Ацетатное волокно из смеси с известной массой растворяют в ацетоне. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно сухой массы смеси. Процентное содержание ацетата определяют по разности.

5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реагентом, указанным в 5.1.

5.1 Ацетон

ПРИМЕЧАНИЕ Температура кипения ацетона составляет 56 °C.

6 Аппаратура

Используют аппаратуру, описанную в ISO 1833-1, совместно с приборами, указанными в 6.1.

6.1 Конические колбы вместимостью не менее 200 мл с притертыми стеклянными пробками.

7 Метод проведения испытаний

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

К образцу, помещенному в коническую колбу, добавляют ацетон из расчета 100 мл ацетона на 1 г образца, взбалтывают колбу, оставляют ее на 30 мин при комнатной температуре и затем сливают жидкость через предварительно взвешенный фильтровальный тигель.

Обработку повторяют два раза (в общей сложности проводят три экстракции), но в течение периода, составляющего 15 мин, так чтобы полное время обработки в ацетоне составляло 1 ч. Осадок в фильтровальном тигле промывают ацетоном и фильтруют, используя вакуум. Снова наполняют фильтровальный тигель ацетоном и дают возможность ему стечь под действием силы тяжести. Затем, отсасывают жидкость через фильтровальный тигель под вакуумом, сушат тигель и остаток, охлаждают и взвешивают их.

8 Расчёт и оформление результатов испытаний

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями стандарта ISO 1833-1.

Значение d равно 1,00, за исключением меламина и полиакрилата, для которых d равно 1,01.

9 Прецизионность

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не превышают ±1% при уровне доверительной вероятноти 95%.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ИСО 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний» |
| __________________ Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

УДК 677.014 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова:

Руководитель разработки _____________

должность

___________________________________       _______________      _____________

Наименование предприятия-разработчика стандарта                                  личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель________________________       _______________       _____________

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

___________________________________       ________________       ____________

Должность предприятия-разработчика стандарта                                           личная подпись                        инициалы, фамилия

Руководитель разработки ______________      _______________       ____________

должность                                    личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель________________________       _______________       _____________

Должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия