| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-6 (проект, KZ, первая редакция) |

Материалы текстильные

Количественный химический анализ

Часть 6

СМЕСИ ВИСКОЗНЫХ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДНОАММИАЧНЫХ, ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ ИЛИ ВОЛОКОН ЛИОЦЕЛЛ И ХЛОПКОВЫХ  ВОЛОКОН (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ И ХЛОРИДА ЦИНКА)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 1833-6:2018 « Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. Смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, высокомодульных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)» («Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride)», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 38, Текстиль.

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-6-2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы текстильные Количественный химический анализ Часть 6 СМЕСИ ВИСКОЗНЫХ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДНОАММИАЧНЫХ, ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ ИЛИ ВОЛОКОН ЛИОЦЕЛЛ И ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ И ХЛОРИДА ЦИНКА) Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride)»,

Дата введения –

1 Область применения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Настоящий стандарт требует использования химических веществ/процедур, которые могут нанести вред здоровью людей/окружающей среде, если не будут соблюдены необходимые условия. Это относится только к технической пригодности и не освобождает пользователя от юридических обязательств, связанных с охраной здоровья и обеспечения безопасности людей и охраны окружающей среды на любой стадии работы.

Настоящий стандарт устанавливает метод с использованием смеси муравьиной кислоты и хлорида цинка для определения массового процента вискозы, определенных типов купро, модала или лиоцелла после удаления неволокнистого вещества в текстильных изделиях из смесей вискозных или отдельных видов медноаммиачных, высокомодульных или волокон лиоцелл, и  хлопковых волокон.

Настоящий документ разработан для смесей вискозы, некоторых типов купро, модала или лиоцелла с хлопковыми волокнами, также применим к смесям с полипропиленом, эластолефином и меламином.

ВАЖНО - Если установлено присутствие медноаммиачных или высокомодульных или волокон лиоцелл, необходимо провести предварительное испытание, чтобы выяснить их способность растворяться в реагенте.

Данный метод не применим в случае смесей, в которых хлопок подвержен интенсивному химическому разложению, и когда вискозные, медноаммиачные, высокомодульные или волокна лиоцелл не переводятся полностью в растворимое состояние из-за наличия определенной устойчивой отделки или химически активной краски, которая не может быть удалена полностью.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

ISO 1833-1, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний.

3 Термины и определения

В настоящем документе отсутствуют термины и определения.

ISO и IEC поддерживают следующие терминологические базы данных для использования в стандартизации:

– ISO Платформа для просмотра файлов в режиме онлайн: доступная по адресу https://www.iso.org/obp

4 Принцип проведения испытаний

Вискозное, медноаммиачное, высокомодульное или волокно лиоцелл растворяют при обработке смеси волокон с известной сухой массой реагентом, состоящим из муравьиной кислоты и хлорида цинка. Нерастворившийся остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его скорректированную массу выражают в процентах относительно массы сухой смеси. Процентное содержание вискозного, медноаммиачного, высокомодульного или волокна лиоцелл определяют по разности массы сухой смеси и массы нерастворимого остатка, выраженных в процентах.

5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реагентами, указанными в 5.1 и 5.2.

5.1 Реактив муравьиная кислота/хлорид цинка

Подготавливают раствор, содержащий 20 г безводного хлорида цинка (минимальное содержание должно быть более 98 %) и 68 г безводной муравьиной кислоты, дополненный до 100 г водой.

Если используется хлорид цинка, отличный от плавленого безводного хлорида цинка, необходимо проверить растворимость волокна.

5.2 Разбавленный раствор аммиака

Разбавляют 20 мл концентрированного раствора аммиака (ρ=0,880 г/мл) водой до 1 л.

6 Аппаратура

Используют набор аппаратуры, описанной в ISO 1833-1, совместно с приборами, указанными в 6.1 и 6.2.

6.1 Коническая колба вместимостью 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

6.2 Нагревательный прибор, обеспечивающий температуру конической колбы (70 ± 2)°C.

7 Метод проведения испытаний

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

Без задержки помещают образец в коническую колбу, предварительно нагретую до 70°C. Добавляют 100 мл реактива: муравьиная кислота/хлорид цинка на 1 г образца, предварительно нагретого до 70°C. Закрывают колбу пробкой и встряхивают.

Выдерживают колбу и ее содержимое при температуре 70°C в течение 20  мин, встряхивая ее дважды в течение этого времени с интервалами около 5 и 
15 минут.

Фильтруют содержимое конической колбы через взвешенный фильтровальный тигель и смывают все волокна из колбы в тигель, используя еще 20 мл реактива, предварительно нагретого до 70°C.

Тщательно промывают тигель и остаток водой при 70°C.

Промывают остаток 100 мл холодного раствора аммиака, следя за тем, чтобы остаток был полностью погружен в раствор в течение 10 мин,

Поместите тигель, содержащий остаток в 100 мл холодного раствора аммиака, в 250-мл лабораторном стакане, убедившись, что остаток полностью погружен в раствор в течение примерно 10 минут, и осторожно ослабьте волокна стеклянной палочкой. Осушите тигель отсасыванием.

Затем тщательно промывают холодной водой. Отсасывание не применяют до тех пор, пока промывающая жидкость не стечет под действием силы тяжести.

Удаляют жидкость из тигля с помощью вакуума, сушат тигель и остатки, охлаждают и взвешивают их.

8 Расчёт и оформление результатов испытаний

Вычисляют результаты в соответствии с общими инструкциями стандарта ISO 1833-1.

Значение d равно 1,00, за исключением хлопка, для которого d равно 1,03, и для меламина, для которого d равно 1,01.

9 Точность

Для гомогенных смесей текстильных материалов погрешность результатов, полученных этим методом, не превышает ± 2 % при уровне доверительной вероятности 95 %.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ИСО 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний» |
| __________________ Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

УДК 677.014 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, количественный химический анализ, смеси текстильных материалов, вискозное волокно, медноаммиачное волокно, высокомодульное волокно, волокно лиоцелл

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					      С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки				      С. Карибжанова

Главный специалист

Департамента стандартизации/

Заместитель Руководителя разработки			   Е. Кулешова

Специалист

Департамента стандартизации					    А. Зиятаева