| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 13624— (первая редакция) |

Профили прессованные прямоугольные отбартованного швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов

Сортамент

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_ г

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 099 «Алюминий»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202   г.№               )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 13624–90

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основные параметры ………………………………………………………….. |  |  |  |
| Приложение А |  | (справочное) Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов…………………………….. |  |  |  |
| Приложение Б |  | (справочное) Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов………………………………………………… |  |  |  |
| Приложение В |  | (справочное) Соответествие номеров профилей ранее действующим обозначениям…………………………………….. |  |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Профили прессованные прямоугольные отбартованного швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов Сортамент Extruded rectangular flanged channel-section shapes of aluminium, aluminium and magnesium alloys. Dimensions

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей отбортованного швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.

2 Основные параметры

2.1 Номера профилей и размеры должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в таблице 1.

B, В1 – длина; b – длина полки; H – высота; S, S1, S2 – толщина; R, R1 – радиусы скругления; r, r1, r2, r3, – радиусы притупления

Рисунок 1 – Прессованный прямоугольный профиль отбартованного швеллерного сечения

Таблица 1 – Норма профилей, размеры и теоретическая масса

| Номер профиля | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса 1м сплава, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H |  | B | B1 | b |  | S | S1 | S2 | R | R1 |  |  | алюминиевого | магниевого |
| 441209 |  | 4,5 | 27,0 | 14,0 | 9,0 | 1,5 |  | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 0,598 | 27 | 0,170 | 0,108 |  |
| 441121 |  | 5,5 | 15,8 | 15,2 | 1,5 | 2,0 |  | 1,2 | 1,2 | – | – | 0,298 | 16 | 0,085 | 0,054 |  |
| 441122 |  | 7,5 | 33,0 | 17,5 | 9,25 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | – | – | 0,675 | 33 | 0,192 | 0,122 |  |
| 441123 |  | 7,5 | 40,0 | 18,0 | 14,5 | 2,0 |  | 3,8 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 1,394 | 40 | 0,397 | 0,251 |  |
| 141216 |  | 9,5 | 38,0 | 25,0 | 9,0 | 3,0 |  | 1,5 | 2,5 | 1,0 | – | 1,169 | 38 | 0,333 | 0,210 |  |
| 441205 |  | 10,0 | 119,0 | 99,0 | 35,0 | 6,0 |  | 4,0 | 25,0 | – | – | 8,160 | 120 | 2,326 | 1,469 |  |
| 441206 |  | 10,0 | 159,0 | 139,0 | 35,0 | 6,0 |  | 4,0 | 25,0 | – | – | 9,760 | 160 | 2,782 | 1,757 |  |
| 441125 |  | 11,0 | 29,0 | 20,0 | 6,0 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | – | 1,0 | 0,724 | 29 | 0,206 | 0,130 |  |
| 441126 |  | 12,0 | 46,0 | 28,0 | 11,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | – | 1,5 | 1,330 | 46 | 0,379 | 0,239 |  |
| 441217 |  | 12,0 | 81,0 | 62,0 | 14,5 | 4,0 |  | 4,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 4,042 | 81 | 1,152 | 0,728 |  |
| 441129 |  | 13,5 | 105,0 | 65,0 | 22,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,209 | 105 | 0,915 | 0,578 |  |
| 441132 |  | 14,0 | 68,0 | 34,0 | 20,0 | 3,0 |  | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,777 | 68 | 0,792 | 0,500 |  |
| 441220 |  | 16,0 | 26,0 | 13,0 | 6,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,782 | 28 | 0,223 | 0,141 |  |
| 441136 |  | 16,0 | 46,0 | 20,0 | 15,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,536 | 46 | 0,438 | 0,276 |  |
| 441138 |  | 17,0 | 68,0 | 34,0 | 20,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,957 | 68 | 0,843 | 0,532 |  |
| 441139 |  | 17,0 | 68,0 | 34,0 | 20,5 | 3,0 |  | 3,5 | 3,5 | – | 2,0 | 3,172 | 68 | 0,904 | 0,571 |  |
| 441207 |  | 18,0 | 62,0 | 42,0 | 16,0 | 9,0 |  | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,369 | 63 | 1,815 | 1,146 |  |
| 441221 |  | 18,0 | 68,0 | 36,0 | 18,0 | 2,0 |  | 3,5 | 2,0 | – | – | 2,480 | 68 | 0,707 | 0,446 |  |

Продолжение таблицы 1

| Номер профиля | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса 1м сплава, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H |  | B | B1 | b |  | S | S1 | S2 | R | R1 |  |  | алюминиевого | магниевого |
| 441223 |  | 20,0 | 46,0 | 23,0 | 14,5 | 3,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,817 | 48 | 0,803 | 0,507 |  |
| 441224 |  | 20,0 | 75,0 | 50,5 | 14,5 | 2,0 |  | 2,5 | 2,25 | 2,5 | – | 2,567 | 76 | 0,732 | 0,462 |  |
| 441225 |  | 22,0 | 64,0 | 30,0 | 20,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,137 | 64 | 0,894 | 0,565 |  |
| 441143 |  | 24,0 | 48,0 | 23,0 | 15,5 | 3,0 |  | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,239 | 49 | 1,208 | 0,763 |  |
| 441226 |  | 28,0 | 82,0 | 43,0 | 21,0 | 2,0 |  | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,297 | 82 | 0,655 | 0,414 |  |
| 441145 |  | 28,0 | 84,0 | 30,0 | 29,5 | 2,5 |  | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,577 | 86 | 1,020 | 0,644 |  |
| 441228 |  | 28,7 | 67,3 | 29,7 | 20,0 | 1,2 |  | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 1,954 | 68 | 0,557 | 0,352 |  |
| 441146 |  | 29,0 | 60,0 | 30,0 | 16,5 | 1,5 |  | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,207 | 62 | 0,629 | 0,397 |  |
| 441229 |  | 29,0 | 80,0 | 30,0 | 28,0 | 4,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,017 | 80 | 1,430 | 0,903 |  |
| 441231 |  | 30,0 | 70,0 | 25,0 | 24,0 | 2,0 |  | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,317 | 70 | 0,660 | 0,417 |  |
| 441149 |  | 30,0 | 70,0 | 28,0 | 24,0 | 2,0 |  | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,226 | 70 | 0,919 | 0,581 |  |
| 441151 |  | 30,0 | 95,0 | 50,0 | 25,0 | 4,0 |  | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,594 | 96 | 1,594 | 1,007 |  |
| 441253 |  | 32,0 | 80,0 | 36,0 | 25,0 | 4,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,257 | 81 | 1,498 | 0,946 |  |
| 441232 |  | 33,5 | 26,0 | 22,0 | 3,5 | 2,0 |  | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,426 | 41 | 0,406 | 0,257 |  |
| 441154 |  | 34,0 | 70,0 | 30,0 | 23,0 | 5,0 |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 4,597 | 70 | 1,310 | 0,828 |  |
| 441156 |  | 35,0 | 52,0 | 23,0 | 16,5 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,394 | 55 | 0,682 | 0,431 |  |
| 441157 |  | 35,0 | 53,6 | 23,0 | 16,5 | 1,5 |  | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,738 | 56 | 0,495 | 0,313 |  |
| 441159 |  | 35,0 | 70,0 | 29,0 | 23,5 | 2,0 |  | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,504 | 70 | 0,999 | 0,631 |  |

Продолжение таблицы 1

| Номер профиля | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса 1м сплава, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H |  | B | B1 | b |  | S | S1 | S2 | R | R1 |  |  | алюминиевого | магниевого |
| 441233 |  | 35,0 | 94,0 | 48,0 | 25,0 | 2,0 |  | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,557 | 94 | 1,014 | 0,640 |  |
| 441234 |  | 35,0 | 110,0 | 50,0 | 33,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,737 | 110 | 1,635 | 1,033 |  |
| 441235 |  | 35,0 | 110,0 | 50,0 | 34,0 | 3,0 |  | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,137 | 110 | 2,889 | 1,825 |  |
| 441236 |  | 36,0 | 110,0 | 50,0 | 33,0 | 3,0 |  | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,797 | 110 | 1,652 | 1,044 |  |
| 441239 |  | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 4,0 |  | 30,0 | 5,0 | – | – | 7,400 | 48 | 2,109 | 1,332 |  |
| 441163 |  | 40,0 | 70,0 | 50,0 | 13,0 | 4,0 |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,735 | 74 | 1,349 | 0,852 |  |
| 441240 |  | 40,0 | 80,0 | 70,0 | 6,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,364 | 85 | 0,674 | 0,425 |  |
| 441241 |  | 40,0 | 80,0 | 50,0 | 16,5 | 1,5 |  | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | 3,137 | 82 | 0,894 | 0,565 |  |
| 441166 |  | 40,0 | 82,0 | 36,0 | 25,0 | 4,0 |  | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,797 | 83 | 1,367 | 0,864 |  |
| 441167 |  | 40,0 | 94,0 | 50,0 | 25,0 | 4,0 |  | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,015 | 95 | 1,999 | 1,263 |  |
| 441242 |  | 40,0 | 95,6 | 50,0 | 25,0 | 4,3 |  | 4,3 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 5,819 | 96 | 1,658 | 1,047 |  |
| 441169 |  | 41,0 | 92,0 | 50,0 | 25,0 | 10,0 |  | 12,6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 12,879 | 93 | 3,671 | 2,318 |  |
| 441170 |  | 41,0 | 92,0 | 50,0 | 25,0 | 10,0 |  | 17,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 14,727 | 93 | 4,197 | 2,651 |  |
| 441174 |  | 45,0 | 70,0 | 30,0 | 22,7 | 4,5 |  | 3,5 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,306 | 74 | 1,512 | 0,955 |  |
| 441175 |  | 45,0 | 92,0 | 60,0 | 20,0 | 5,0 |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,975 | 95 | 1,988 | 1,255 |  |
| 441176 |  | 45,0 | 120,0 | 86,0 | 21,0 | 5,0 |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,855 | 123 | 2,239 | 1,414 |  |
| 441177 |  | 45,0 | 170,0 | 100,0 | 44,0 | 7,0 |  | 15,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 25,849 | 170 | 7,367 | 4,653 |  |
| 441244 |  | 50,0 | 80,0 | 36,0 | 25,0 | 4,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,337 | 84 | 1,806 | 1,141 |  |

Окончание таблицы 1

| Номер профиля | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса 1м сплава, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H |  | B | B1 | b |  | S | S1 | S2 | R | R1 |  |  | алюминиевого | магниевого |
| 441179 |  | 50,0 | 80,0 | 44,0 | 20,0 | 3,5 |  | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,737 | 85 | 1,350 | 0,853 |  |
| 441182 |  | 55,0 | 95,0 | 75,0 | 15,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 9,827 | 103 | 2,801 | 1,769 |  |
| 441246 |  | 60,0 | 75,0 | 40,0 | 20,0 | 4,0 |  | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 6,015 | 86 | 1,714 | 1,083 |  |
| 441183 |  | 60,0 | 84,0 | 44,0 | 22,0 | 2,5 |  | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,454 | 92 | 1,269 | 0,802 |  |
| 441247 |  | 60,0 | 125,0 | 100,0 | 17,5 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | – | – | 11,750 | 132 | 3,349 | 2,115 |  |
| 441186 |  | 63,0 | 120,0 | 44,0 | 48,0 | 6,0 |  | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 24,437 | 121 | 6,965 | 4,399 |  |
| 441187 |  | 65,0 | 96,0 | 50,0 | 25,0 | 3,0 |  | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,977 | 103 | 1,419 | 0,896 |  |
| 441188 |  | 65,0 | 96,0 | 50,0 | 25,0 | 3,0 |  | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,575 | 103 | 1,589 | 1,003 |  |
| 441189 |  | 70,0 | 85,0 | 44,0 | 22,0 | 2,0 |  | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,955 | 98 | 1,127 | 0,712 |  |
| 441191 |  | 80,0 | 95,0 | 50,0 | 25,0 | 2,8 |  | 2,8 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 6,735 | 112 | 1,919 | 1,212 |  |
| 441248 |  | 80,0 | 110,0 | 60,0 | 29,0 | 5,0 |  | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 11,477 | 124 | 3,271 | 2,066 |  |
| 441192 |  | 83,0 | 92,0 | 60,0 | 20,0 | 5,0 |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 10,015 | 116 | 2,854 | 1,803 |  |
| 441194 |  | 95,0 | 99,0 | 95,0 | 6,0 | 35,0 |  | 4,0 | 4,0 | 3,0 | – | 12,519 | 135 | 3,568 | 2,253 |  |
| 441250 |  | 125,5 | 110,0 | 78,0 | 21,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 17,606 | 158 | 5,018 | 3,169 |  |
| 441251 |  | 130,0 | 164,0 | 94,0 | 40,0 | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 28,082 | 190 | 8,003 | 5,055 |  |
| Примечания: 1. Значения радиусов скругления R и R1 не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617и ГОСТ 19657. 2. Радиусы притупления острых кромок (r, r1, r2, r3) должны соотвтетствовать требования ГОСТ 8617, ГОСТ 19657. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г /см3, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.

Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см3, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.

3.3 Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов приведены в таблице А.1 приложения А.

Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов приведены в таблице Б.1 приложения Б.

3.4 Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в таблице В.1 приложения В.

Приложение А

(справочное)

Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов

А.1 Переводной коэффициент для профиля из алюминия всех марок — 0,950

Таблица А.1 – Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых сплавов

| Марка сплава | Переводной коэффициент | Марка сплава | Переводной коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| АМц | 0,958 | 1163 | 0,975 |
| АМцС | 0,958 | 1915 | 0,972 |
| АМг2 | 0,940 | 1920 | 0,954 |
| АМг3 | 0,937 | 1925 | 0,972 |
| АМг5 | 0,930 | 1935 | 0,977 |
| АМг6 | 0,926 | 1985ч | 0,948 |
| 1561 | 0,930 | 1973 | 1,000 |
| Д1 | 0,982 | 1980 | 0,968 |
| Д16 | 0,976 | ВД1 | 0,982 |
| Д16ч | 0,976 | АВД1-1 | 0,982 |
| Д19ч | 0,968 | АКМ | 0,970 |
| Д20 | 0,996 | М40 | 0,965 |
| АВ | 0,947 | АК4 | 0,970 |
| ВАД1 | 0,968 | АК6 | 0,962 |
| К48-2 | 0,972 | АД31Е | 0,950 |
| К48-2пч | 0,972 | АК4-1 | 0,982 |
| АД31 | 0,950 | АК4-1ч | 0,982 |
| АД33 | 0,951 | ВД17 | 0,965 |
| АД35 | 0,954 | 1420 | 0,867 |
| 1161 | 0,972 |  |  |

Приложение Б

(справочное)

Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов

Таблица Б.1 – Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля

| Марка сплава | Переводной коэффициент |
| --- | --- |
| МА1 | 0,978 |
| МА2 | 0,989 |
| МА2-1 | 0,990 |
| МА2-1пч | 0,990 |
| МА8 | 0,989 |
| МА12 | 0,989 |

Приложение В

(справочное)

Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям

Таблица В.1

| Номер профиля | Обозначение профиля по каталогу 1966 г. | Обозначение профиля по чертежам завода-изготовителя |
| --- | --- | --- |
| 441121 | П310 | С 979, ПК 629, ПП 351, ПС 97 |
| 441122 | П460-3 | ПВ 1476, ПК 13024 |
| 441123 | П460-2 | НП 255-1 |
| 441125 | – | ПК 680-11, ПС 885-737 |
| 441126 | П460-6 | ПК 680-1, ПС 28-1, НП 100-1 |
| 441129 | – | ПК 15529 |
| 441132 | П460-8 | ПР 217-1 |
| 441136 | П460-12 | С 145А, С 2100, С 145, НП 1929 |
| 441138 | П460-14 | ПР 217-2 |
| 441139 | П460-15 | ПК 680-5, ПС 28-5 |
| 441143 | П460-16 | С 216, ПВ 1856 |
| 441145 | П460-23 | ПК 13256 |
| 441146 | П460-18 | ПР 217-3 |
| 441149 | П460-22 | ПС 28-15 |
| 441151 | П460-26 | ПК 680-9, ПС 28-9 |
| 441154 | П460-30 | ПК 680-15, НП 354-1 |
| 441156 | П460-32 | ПР 217-4 |
| 441157 | П460-34 | ПС 28-13 |
| 441159 | – | ПК 17901, ПК 17381, С 1818, ПВ 1993 |
| 441163 | П460-38 | ПВ 326, ПС 885-449 |
| 441166 | П460-40 | ПК 680-16, ПС 28-14 |
| 441167 | П460-42 | ПВ 937, ПК 680-4, ПС 28-4 |
| 441169 | П460-46 | НП 1263-1, ПС 28-16 |
| 441170 | П460-48 | ПК 680-6, ПС 28-6 |
| 441174 | П460-54 | ПК 680-3, ПС 28-3 |
| 441175 | – | ПД 49 |
| 441176 | – | ПД 47 |
| 441177 | П460-56 | ПК 680-2 |
| 441178 | П460-58 | ПК 17889-1, ПП 746-2 |
| 441179 | – | ПК 14542 |
| 441182 | – | ПК 17889-2 |

Окончание таблицы В.1

| Номер профиля | Обозначение профиля по каталогу 1966 г. | Обозначение профиля по чертежам завода-изготовителя |
| --- | --- | --- |
| 441183 | П460-64 | ПК 680-19 |
| 441186 | П460-67 | ПК 0541 |
| 441187 | П460-66 | ПК 680-25 |
| 441188 | П460-69 | ПК 9232, ПК 9232-1 |
| 441189 | П460-71 | ПК 12004 |
| 441191 | П460-68 | ПК 680-26 |
| 441192 - | – | ПД 46 |
| 441194 - | – | ПК 13862 |
| 441205 - | – | ПК 14922-1 |
| 441206 - | – | ПК 14922-2 |
| 441207 - | – | ПК 18237 |
| 441209 - | – | ПК 19901 |
| 441216 - | – | КП 215 |
| 441217 - | – | ПК 8336 |
| 441220 - | – | КП 279 |
| 441221 - | – | ПК 8322, ПК 4039 |
| 441223 - | – | ПК 7063, ПВ 1909 |
| 441224 - | – | ПК 8168 |
| 441225 - | – | ПК 18682 |
| 441226 - | – | ПК 18622 |
| 441228 - | – | ПК 19661 |
| 441229 - | – | ПК 18709-1 |
| 441231 - | – | ПК 19010 |
| 441232 - | – | ПК 4537 |
| 441233 - | – | ПК 19881 |
| 441234 - | – | ПК 3010, С 2307 |
| 441235 - | – | ПК 3010-1, С 2308 |
| 441236 - | – | ПК 18393, С 1936 |
| 441239 - | – | ПС 885-1022 |
| 441240 - | – | ПД 173 |
| 441241 - | – | ПК 18399 |
| 141242 - | – | ПК 3026 |
| 441244 - | – | ПК 18709 |
| 441246 - | – | ПК 2405 |
| 441247 - | – | ПК 18515 |

УДК 669.71–42:006.354 МКС 77.150.10 77.150.20

Ключевые слова: профили прессованные прямоугольные отбартованного швеллерного сечения, сортамент, алюминиевые сплавы, магниевые сплавы, теоретическая масса

| Руководитель разработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Исполнитель |  |  |  |  |
| должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |