| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3501— 2023 |

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС

Механические соединения между фитингами и напорными трубами

Метод определения стойкости к выдергиванию под действием постоянного осевого усилия

(ISO 3501:2021, IDT)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3501:2021 «Трубопроводы из пластмасс. Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод определения стойкости к выдергиванию под действием постоянного осевого усилия» («Plastics piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force»).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3501— 2023 |

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС

Механические соединения между фитингами и напорными трубами.

Метод определения стойкости к выдергиванию под действием постоянного осевого усилия

(ISO 3501:2021, Plastics piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force)

Издание официальное

Москва

Российский институт стандартизации

2023

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от   27 сентября 2013 г. №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-логии от                                г. №                      межгосударственный стандарт 
ГОСТ ISO 3501—202338 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3501:2021 «Трубопроводы из пластмасс. Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод определения стойкости к выдергиванию под действием постоянного осевого усилия» («Plastics piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force»).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2021

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 20214

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС Механические соединения между фитингами и напорными трубами. Метод определения стойкости к выдергиванию под действием постоянного осевого усилия Plastics piping systems. Mechanical joints between fittings and pressure pipes. Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force

Дата введения – 202    —01—01

Предупреждение! — Лица, использующие настоящий стандарт, должны быть знакомы с обычной лабораторной практикой. Настоящий стандарт может включать использование опасных материалов, операций и оборудования. Настоящий стандарт не ставит целью решение всех связанных с его использованием проблем безопасности, если такие имеют место. Пользователь настоящего стандарта обязан предусмотреть соответствующие меры безопасности и защиты здоровья и определить возможность использования регулирующих ограничений до его применения.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения стойкости одноосных соединений между фитингами и пластмассовыми напорными трубами к действию осевого растягивающего усилия. Испытание проводят независимо от конструкции и материала фитинга, используемого для соединения пластмассовых труб.

Данный метод не применяют для сварных соединений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ‒ последнее издание (включая все изменения).

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions (Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров)

ISO 17456:2006, Plastics piping systems — Multilayer pipes — Determination of long-term strength (Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубы. Определение долговечности)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте не указаны термины и определения. ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

— Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC: доступна по адресу https://www.electropedia.org/.

4 Принцип

Соединение в сборе подвергают действию осевого растягивающего усилия, рассчитанного с учетом размеров трубы и максимально допустимого кольцевого напряжения в стенке соответствующей трубы.

5 Параметры испытаний и требования

Используют параметры испытаний и требования, установленные стандартом на изделие, содержащем ссылку на настоящий стандарт. Если стандартом на изделие параметры испытаний не установлены, то следует применять параметры, приведенные в приложении А.

В стандарте на изделие, имеющем ссылку на настоящий стандарт, должны быть указаны следующие параметры:

a)	продольное осевое усилие (Н);

b)	продолжительность испытания (ч);

c)	температура испытания (ºС);

d)	свободная длина (мм);

6 Оборудование

Испытание проводят на установке, обеспечивающей приложение постоянного усилия растяжения с допустимым отклонением ± 2 % вдоль оси труб(ы), соединенных(ой) с механическим фитингом.

Усилие растяжения прикладывают непосредственно или через рычаг путем приложения собственного веса или гидроцилиндра. Оборудование для испытания, как показано на рисунке 1, должно быть рассчитано на передачу усилия, прилагаемого к соединению и смонтированному фитингу без потерь на трение, создаваемое опорной конструкцией.

1 — концевая заглушка типа А, несущая осевую нагрузку; 2 — испытуемый фитинг; 3 — концевая заглушка типа А, несущая осевую нагрузку; F — прилагаемое продольное усилие; l0 — свободная длина трубы; a — силы реакции, действующие при приложении осевой нагрузки

Рисунок 1 — Схема установки

При проведении испытаний следует поддерживать заданную температуру с допустимым отклонением ± 2 ºС.

7 Испытуемые образцы

Испытуемый образец должен состоять из одного или нескольких соединений, полученных путем сборки, как минимум, одного фитинга и не менее одного образца пластмассовой напорной трубы, размер и характеристики которой соответствуют фитингу.

Испытания труб и фитингов проводят не ранее, чем через 24 ч после их изготовления. При необходимости срок до начала проведения испытаний может быть сокращен по решению изготовителя. В случае разногласий должен быть выдержан 24-часовой срок.

Сборку соединения выполняют в соответствии с инструкциями изготовителя.

8 Процедура

Определяют среднюю толщину стенки трубы в соответствии с ИСO 3126. Закрепляют испытуемый образец в установке. Постепенно в течение 30 с прикладывают расчетное усилие. В течение всего заданного времени испытания следует поддерживать постоянное усилие растяжения.

Проверяют соединение(я) и фиксируют любые признаки ослабления соединения(й), частичное или полное отсоединение фитинга при выдергивании.

9 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

а) ссылку на настоящий стандарт (ISO 3501:2021) и стандарт на изделие;

b) номинальное давление или S-серии элементов системы [например, фитинг(и), труба(ы)], составляющие испытуемое(ые) соединение(я);

c) всю подробную информацию, необходимую для идентификации испытуемых образцов, включая номинальный размер труб и фитингов, используемых при изготовлении образцов для испытания, тип материала и код изготовителя;

d) продолжительность испытания;

e) температуру испытания;

f) расчетное значение усилия;

g) свободную длину трубы (l0);

h) информацию об ослаблении соединения, частичном или полном отделении соединения при выдергивании;

i) любые факторы, которые могли бы повлиять на результаты, такие как происшествия или технические детали, не указанные в настоящем стандарте;

j) дату проведения испытания.

Приложение А

(обязательное)

Параметры испытания

A.1 Общие положения

Если стандартом на изделие параметры испытаний не установлен используют параметры испытания, приведенные в таблице А.1.

Таблица А.1. — Пример

| Продолжительность испытания часы | Температура испытания °C |
| --- | --- |
| 1 | 23 |

Свободная длина l0 каждой трубы должна быть равной не менее трем номинальным наружным диаметрам dn, но не менее 250 мм.

Если для труб с dn более 315 мм установленная минимальная свободная длина не приемлема, выбирают меньшую свободную длину, равную не менее чем двум номинальным диаметрам dn, если иное не установлено в стандарте на изделие или спецификации. Если необходимо использовать климатическую камеру испытаний, и минимальная свободная длина не приемлема, выбирают меньшую свободную длину l0, но не менее 150 мм.

Для однослойных труб усилие FT рассчитывают по A.2. Трубы, изготовленные методом со-экструзии, принято считать трубами со сплошной стенкой.

Усилие FT, прилагаемое к многослойным трубам, рассчитывают по A.3.

A.2 Однослойная труба

Расчет площади поперечного сечения стенки трубы проводят, исходя из размеров однослойной трубы по формуле (А.1), а на основании полученного значения площади рассчитывают усилие, FТ, необходимое для создания продольного напряжения, в полтора раза превышающего максимально допустимое напряжение для материала, из которого изготовлена труба:

FТ = 1,5 · σТ · π · еm · (dn ‒ em)                                                                                (A.1)

где

σT ‒ напряжение, прикладываемое при испытании, которое приведено в стандарте на изделие, МПа;

em ‒ средняя толщина стенки трубы, мм;

dn ‒ номинальный наружный диаметр трубы, мм.

.

A.3 Многослойная труба

Усилие FТ вычисляют по формуле (А.2), исходя из размеров многослойной трубы:

FT=1,5 · pT · π · dn-em220                                                                                   (А.2)

pT — половина от значения давления при испытании в течении 1 ч при 20 °C или расчетное значение, которое может быть определено:

a)	по формуле, приведенной в ИСO 17456:2006, приложение A, если длительная прочность по давлению рассчитывается по методу I, «Метод расчета» (многослойные трубы типа P);

b)	по эталонной зависимости, приведенной в ИСO 17456:2006, если длительная прочность по давлению рассчитывается по методу II, «Испытание давлением» (многослойные трубы типов М и P);

em	средняя толщина стенки трубы (мм);

dn	номинальный наружный диаметр трубы (мм).

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3126 | IDT | ГОСТ ИСО 3126—202 «Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров» |
| ISO 17456:2006 | — | * |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: IDT — модифицированный стандарт. |  |  |

УДК МКС 23.040.60 IDT

Ключевые слова: трубопроводы из пластмасс, определение стойкости к выдергиванию, метод определения под действием постоянного осевого усиления:

Руководитель разработки

Зам. директора НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	И.В Гвоздев

Ответственный разработчик

Специалист отдела нормативной документации

Управления Технического регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	О.А. Гросман