МКС 91.080.10

Изменение № 1 к ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от			)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

# Дата введения – 202__–__–__

Раздел 1 Область применения

Заменить слова: «из стали классов прочности C440 и выше» на «из стали классов прочности C235 и выше».

Раздел 2 Нормативные ссылки

ГОСТ 12.1.0191) сноску  изложить в новой редакции:

«1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.0192017».

ГОСТ 2601 дополнить знаком сноски —  «4»,

дополнить сноской 4:

«4 В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 85712009 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 176592009 «Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений», ГОСТ Р 589042020 «Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины».»

ГОСТ 21778 дополнить знаком сноски — «5»,

дополнить сноской 5:

«5 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 589382020».

ГОСТ 21779 дополнить знаком сноски — «6»,

дополнить сноской 6:

«6 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 589422020».

ГОСТ 23616 дополнить знаком сноски — «7»,

дополнить сноской 7:

«7 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 589392020».

ГОСТ 26433.1 дополнить знаком сноски — «2»,

дополнить сноской 2:

«2 В Российской Федерации действует  ГОСТ Р 589392020».

ГОСТ 26433.2 дополнить знаком сноски — «3»:

дополнить сноской 3:

«3 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 589452020».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции:

«3.4 легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК): Конструкции, запроектированные и изготовленные из оцинкованных холодногнутых профилей и гофрированных листов с толщиной элементов не более 4 мм».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1 Стальные строительные конструкции классифицируются по типам:

- стержневые сплошностенчатые;

- стержневые сквозные;

- листовые;

- легкие стальные тонкостенные (ЛСТК);

- висячие;

- преднапряженные.».

Подпункт 4.2.5.3. Четвертое перечисление изложить в новой редакции:

« - при температуре воздействия до 100 ͦ С включительно;».

Пункт 5.2.2 дополнить абзацем:

«Правка элементов ЛСТК не допускается».

Пункт 5.2.4 изложить в новой редакции:

«5.2.4 При холодной гибке листовых деталей толщиной t (мм) из сталей C235C255 внутренние радиусы закругления должны быть:

- не менее 1,2 t при толщине деталей от 4 мм  и более для конструкций, воспринимающих статические нагрузки;

- 1,0 t для меньших толщин.

Для деталей конструкций, воспринимающих динамическую нагрузку, внутренние радиусы должны быть не менее 2,5 t и 2,0 t соответственно.

Для деталей из сталей C345C390 внутренний радиус должен быть увеличен в 1,5 раза, а из сталей C440 и более высокой прочности  в 3,0 раза.».

Пункт 5.4.2 дополнить абзацем:

«Термическая обработка элементов ЛСТК не допускается.».

Пункт 5.5.6 дополнить абзацем:

«Сварные соединения ЛСТК относятся к IIIнизкой категории уровня качества.».

Пункт 5.6.1 заменить: «ГОСТ 22353 и ГОСТ 22356» на «ГОСТ 32484.32013 и ГОСТ 32484.12013».

Пункт 5.6.2 дополнить абзацем:

«Образование отверстий в элементах ЛСТК с помощью термической резки не допускается».

Пункт 9.2. В сноске «1» СП 1.1.1106801 заменить на: «СП 1.1.105801».

Приложение А

Таблица А.1.

Перечисление 13. В графе «Допустимые дефекты по уровням качества» подзаголовка «Высокий» исключить вторую строку.

Примечания к таблице А.1. Перечисление 3 условные обозначения

«b – фактическая толщина стыкового шва» заменить на «b – фактическая ширина усиления стыкового шва».

Приложение Б

Таблица Б.1 изложить в новой редакции:

Таблица Б.1 – Предельные отклонения сборочных единиц

| Вид предельного отклонения | Эскиз | Значение предельного отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отклонение формы и линейных размеров двутавров и тавров |  |  |
| 1.1 Отклонение по высоте профиля и ширине полки Н и В Смещение стенки относительно оси полки d |  | ± 3,0 мм Не более 0,5tст |
| 1.2 Перекос стенки относительно полки в двутавровых сечениях а: - в стыках и местах примыкания - в прочих местах |  | 0,005В 0,01В |
| 1.3 Грибовидность полки с: - в стыках и местах примыкания - в прочих местах 1.4 Перекос или грибовидность полки верхних поясов подкрановых балок |  | 0,005В 0,01В 0,005В |
| 1.5 Стрелка выгиба не укрепленной ребрами жесткости стенки балки f - То же для стенки, укрепленной ребрами жесткости - То же для стенки подкрановых балок |  | 0,003Н 0,006Н 0,003Н |

Продолжение таблицы Б.1

| Вид предельного отклонения | Эскиз | Значение предельного отклонения |
| --- | --- | --- |
| 2. Коробчатые и замкнутые профили |  |  |
| 2.1 Двухстенчатые балки коробчатого сечения 2.1.1 Отклонение по высоте профиля и ширине полки Н и В 2.1.2 Грибовидность полки с 2.1.3 Стрелка выгиба стенки балки f |  | ± 3,0 мм ± 0,015b ≤ tст ±0,015Н ≤ tст |
| 3. Трубы |  |  |
| 3.1 Отклонение наружного периметра трубы Р = πD от теоретического размера |  | ± 0,75 tст |
| 3.2 Овальность сечения трубы D1: - в местах ребер жесткости - в местах, не укрепленных ребрами жесткости |  | ±0,001D ±0,02D |
| 4. Отклонение размеров элементов с болтовыми соединениями |  |  |
| 4.1 Срезные, фрикционные и фрикционно-срезные соединения при: L ≤ 6000 мм L > 6000 мм |  | ±3,0 мм ±5,0 мм |

Продолжение таблицы Б.1

| Вид предельного отклонения | Эскиз | Значение предельного отклонения |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Фланцевые соединения: 4.2.1 Длина элемента L при наличии компенсационных прокладок 4.2.2 Отклонение от перпендикулярности фланца относительно оси элемента а 4.2.3 Местная неплотность рабочих поверхностей фланцев b |  | От 0 до 5 мм 0,0007В 0,3 мм |
| 5. Отклонение размеров элементов и деталей |  |  |
| 5.1 Локальное отклонение от плоскостности. Зазор Δ между листовой деталью и стальной линейкой |  | 1,5 мм |
| 5.2 Отклонение от прямолинейности. Зазор Δ между натянутой струной и обушком уголка, полкой или стенкой швеллера, тавра, двутавра, гнутосварного профиля и круглой трубы длиной L |  | 0,001L Но не более 10 мм |
| 5.3 Отклонения линий кромок листовых деталей элементов с монтажными соединениями на сварке встык - То же при соединении внахлестку, в тавр, в угол и на накладках | _ | От 0 до 5 мм Не более 10,0 мм |
| 5.4 Ширина просвета между шаблоном и поверхностью свальцованного листа, полкой, обушком профиля, допускаемая при гибке: - в холодном состоянии - в горячем состоянии | _ | 2 мм 1,5 мм |
| 5.5 Эллиптичность (разность диаметров) окружности в габаритных листовых конструкциях (при диаметре конструкции D): - вне стыков - в монтажных стыках | _ | 0,005D 0,003D |
| 5.6 Скручивание z (винтообразность) элемента (длиной L) |  | 0,001L, Не более 10 мм |

Продолжение таблицы Б.1

| Вид предельного отклонения | Эскиз | Значение предельного отклонения |
| --- | --- | --- |
| 6. Отклонение размеров элементов, передающих опорные усилия через торцы |  |  |
| 6.1 Отклонение по высоте Н стоек и колонн, монтируемых в один и два яруса То же в три и более яруса 6.2 Отклонение от перпендикулярности торцов относительно ширины стойки 6.3 Отклонение от плоскостности смыкания торцевых поверхностей фланцев |  | ± 5,0 мм ± 3,0 мм 0.0007В 0,3 мм |
| 6.4 Расстояние Н от опорной плиты стойки, колонны до опорной поверхности консолей, траверс и т.п. 6.5 Отклонение от перпендикулярности а опорной поверхности консолей, столиков, траверс (по ширине опорной поверхности В1) |  | ± 3,0 мм 0.001В1 |
| 6.6 Отклонение высоты Нб балки при передаче усилия: - через опорные ребра - через опорные плиты |  | ± 2,0 мм ± 5,0 мм |
| 6.7 Отклонение от проектного положения опорных ребер и диафрагм жесткости при передаче сосредоточенных нагрузок в траверсах колонн, опорных узлах балок, узлов рам (при толщине ребра tp) 6.8 Отклонение а от проектного положения осей ребер жесткости и диафрагм, обеспечивающих устойчивость стенки |  | 0,25t p ± 10,0 мм |

Окончание таблицы Б.1

| Вид предельного отклонения | Эскиз | Значение предельного отклонения |
| --- | --- | --- |
| 7. Отклонение в размерах ферм и решетчатых конструкций |  |  |
| 7.1 Отклонение линейных размеров решетчатых конструкций: - отклонение длины L сборочных единиц при наличии в монтажных соединениях прокладок или при сварном соединении с накладками: - отклонение по высоте Н на опорах - то же в стыках - то же в прочих местах |  | ± 5,0 мм ± 3,0 мм ± 3,0 мм ± 10,0 мм |
| 7.2 Отклонение (расцентровка) е пересечения геометрических осей присоединяемых элементов решетки ферм, стоек и колонн из труб, гнутосварных профилей, двутавров и швеллеров То же для конструкций из уголков |  | 0,004В 0,003В |
| 7.3 Предельные отклонения от прямолинейности f в плоскости и из плоскости монтажного элемента по длине L |  | 0,001L |
| 7.4 Отклонения d узловых фасонок решетчатых конструкций и фасонок для присоединения связей, балок и т. п. |  | ± 5,0 мм |
| 7.5 Отклонение по высоте от опорной поверхности ребра до наружной поверхности верхнего пояса H для ферм с передачей усилия через торцевые ребра |  | ± 5,0 мм |

Таблица Б.3 исключить: «Примечание».

| УДК [69+624.014.041 (083.74):006.354 | МКС 91.080.10 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: стальные строительные конструкции, классификация, общие технические требования, антикоррозионная защита, материал, точность изготовления, сварные и болтовые соединения, комплектность, маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, требование безопасности и охраны окружающей среды, документ о качестве, указания по монтажу |  |

| Исполнительный директор ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» |  |  | Н.Г. Силина |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по научно-методической работе |  |  | Е.А. Понурова |
| Руководитель разработки | Начальник отдела промышленных и гражданских сооружений |  | Д.Е. Голубев |
| Исполнители: |  |  |  |
|  | Начальник отдела стандартизации |  | С.И. Бочкова |
|  | Зам. начальника отдела промышленных и гражданских сооружений |  | К.М. Софронов |