| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 4098– (проект, RU, первая редакция) |

КОЖА

Химические испытания

Определение водорастворимых веществ, водорастворимых неорганических веществ и водорастворимых органических веществ

(ISO 4098:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») на основе перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 4098:2018 «Кожа. Химические испытания. Определение водорастворимых веществ, водорастворимых неорганических веществ и водорастворимых органических веществ» («Leather - Chemical tests - Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 Взамен ГОСТ ISO 4098–2015

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2018_

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………………..…….. |  |
| 3 Термины и определения………………………………………………………….…….. |  |
| 4 Сущность метода…..……………………………………………….............................. |  |
| 5 Реактивы |  |
| 6 Аппаратура………………......................................................................................... |  |
| 7 Отбор и подготовка образцов…................................................................... |  |
| 8 Процедура…………………………........................... |  |
| 9 Примечание к процедуре..……………………………………………………… |  |
| 10 Расчет и выражение результатов |  |
| 11 Протокол испытаний |  |
| 12 Воспроизводимость результатов |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам ……..…………………………………………………….. |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА

Химические испытания

Определение водорастворимых веществ, водорастворимых неорганических веществ и водорастворимых органических веществ

Leather. Chemical tests. Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения в коже содержания водорастворимых веществ, водорастворимых неорганических веществ и водорастворимых органических веществ.

- Данный метод применим ко всем типам кожи.

- Результат, полученный в ходе данного анализа, зависит от таких факторов, как:

- - степень измельчения кожи;

- - температура экстрагирования;

- - период экстрагирования;

- - соотношение количества кожи к количеству воды.

- Для получения сопоставимых результатов необходимо точное воспроизведение условий испытаний. Во всех случаях любые соли аммония в фильтрате включаются как часть водорастворимого вещества и затем разлагаются при прокаливании.

- Таким образом, они влияют на результат определения водорастворимых органических веществ. При необходимости концентрацию аммонийных солей в фильтрате можно определить отдельно.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 2418, Leather – Chemical, physical and mechanical and fastness tests – Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора образцов)

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

ISO 4048, Leather — Chemical tests — Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (Кожа. Химический анализ. Определение растворимых в дихлорметане веществ и свободной жирной кислоты)

ISO 4044,  Leather — Chemical tests — Preparation of chemical test samples (Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний)

ISO 4684, Leather — Chemical tests — Determination of volatile matter (Кожа. Химические испытания. Определение летучего вещества)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO онлайн платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp/;

- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 водорастворимое вещество (water-soluble matter): Вещество, которое при условиях, описанных в данном методе, выводится из кожи водой.

3.2 водорастворимое неорганическое вещество (water-soluble inorganic matter): Сульфатированная зола водорастворимого вещества (3.1), приготовленная в соответствии с данным методом.

3.3 водорастворимое неорганическое вещество (water-soluble organic matter): Разность между общим количеством водорастворимого вещества (3.1) и количеством водорастворимого неорганического вещества (3.2)

4 Сущность метода

# После водной экстракции подготовленного образца в заданных условиях, определяют количество водорастворимого вещества путем выпаривания и сушки при температуре (102 ± 2) °C. Сульфатирование и озоление остатка при температуре 700 °C позволяет определить  водорастворимые неорганические вещества. Водорастворимые органические вещества определяют по разнице.

5 Реактивы

5.1 Раствор серной кислоты, 1 моль/дм3.

5.2 Дистиллированная или деионизированная вода, соответствующая требованиям 3 класса чистоты по ISO 3696.

6 Аппаратура

Требуется обычное лабораторное оборудование, в частности следующее:

6.1 Колбы с широким горлом и плотно прилегающей пробкой (подходящей вместимостью от 650 см3 до 750 см3).

6.2 Градуированный мерный цилиндр, вместимостью 500 см3.

6.3 Пипетка, вместимостью 50 см3.

6.4 Испарительная чаша, кварцевая, платиновая или фарфоровая, с плоским дном и рабочей вместимостью не менее 50 см3.

6.5 Соответствующий аппарат для встряхивания, работающий со скоростью (50 ± 10) циклов в минуту.

6.6 Термометр с диапазоном измерений от 0 °C до 50 °C.

6.7 Рифленая фильтровальная бумага высокого качества.

6.8 Кипящая вода или паровая баня.

6.9 Сушильный шкаф, способный поддерживать температуру (102 ± 2) °C.

6.10 Муфельная печь, способная поддерживать температуру, близкую к 700 °C, но не превышающую ее (см. 9.4).

6.11 Эксикатор.

6.12 Аналитические весы, взвешивающие с точностью до 0,001 г.

7 Отбор и подготовка образцов

# Отбор образцов проводят в соответствии с ISO 2418, измельчают кожу в соответствии с ISO 4044. Если отбор образцов в соответствии с ISO 2418 невозможен (например, в случае отбора кож из готовых изделий, таких как обувь или одежда), то подробная информация об отборе образцов должна быть представлена вместе с протоколом испытания.

# Взвешивают примерно 10 г измельченной кожи и записывают массу (m0). Перед определением содержания водорастворимых веществ экстрагируют кожу в соответствии с ISO 4048.

# Если результат должен быть представлен исходя из сухого вещества, то еще один образец той же кожи испытывают в соответствии с ISO 4684 для расчёта содержания влаги.

8 Процедура

8.1 Общие сведения

# Количественно переносят высушенную на воздухе, измельченную, экстрагированную дихлорметаном кожу, полученную в разделе 7, в колбу (6.1). Добавляют (500 ± 10) см3 деионизированной воды (5.2) при температуре
(23,5 ± 3,5) °C, плотно закрывают пробку и механически встряхивают колбу (6.5) со скоростью (50 ± 10) циклов в минуту в течение (120 мин ± 10) мин при температуре (23,5 ± 3,5) °C (см. 9.1).

# Содержимое колбы фильтруют через рифленую фильтровальную бумагу (6.7), до тех пор, пока фильтрат не станет прозрачным. Первые 50 см3 выливают. Определяют содержание водорастворимого органического вещества и неорганического вещества в последующих аликвотных порциях (50 см3) фильтрата (см. 9.2 и 9.3).

8.2 Водорастворимые вещества

# Пипеткой (6.3) отбирают 50 см3 фильтрата в чашу (6.4), которая предварительно прокалена при температуре 700 °С (6.10). охлаждена в эксикаторе (6.11) и аккуратно взвешена (6.12). Испаряют фильтрат над водяной баней (6.8) и остаток высушивают при температуре (102 ± 2) °C (6.9) в течение примерно 2 ч. Затем охлаждают в эксикаторе, используя за один раз только одну чашу в маленьком эксикаторе и не более двух в большом эксикаторе. Быстро взвешивают и повторяют процедуру сушки, охлаждения и взвешивания  до тех пор, пока дальнейшее уменьшение массы не превысит 2 мг, или общее время сушки будет равно 8 ч. Записывают окончательную массу и рассчитывают массу сухого остатка (m1).

8.3 Водорастворимые неорганические вещества

# Тщательно смачивают остаток, полученный в пункте 8.2 (см. 9.2), в чаше (6.4) достаточным количеством 1 моль/дм3 серной кислоты (5.1) и осторожно нагревают на слабом огне, пока не прекратится выделение паров триоксида серы. Затем нагревание увеличивают до тех пор пока чаша не раскалится докрасна. После этого, переносят чашу в муфельную печь (6.10) при температуре 700 °C на 15 мин (см. 9.4). Охлаждают в сушильном шкафу и взвешивают. Повторяют добавление кислоты, нагревание, охлаждение и взвешивание до тех пор, пока дальнейшее уменьшение массы не превысит 2 мг или общее время сушки не составит 8 ч. Записывают окончательную массу и рассчитывают массу сульфатированного остатка, (m2).

9 Примечания к процедуре

# 9.1 Если в помещении для проведения испытаний невозможно поддерживать установленную температуру экстракции (23,5 ± 3,5) °C, рекомендуется использовать вакуумную колбу емкостью от 650 см3 до 750 см3. Диапазон значений общего количества водорастворимого вещества, W T, ws, см. раздел 10 a)], вероятно, будет отличаться примерно на 0,5 % от значений в допустимом диапазоне температур.

# 9.2 Водорастворимые вещества и водорастворимые неорганические вещества могут быть определены отдельно. Водорастворимые вещества могут быть определены путем выпаривания порций фильтрата по 50 см3 в предварительно высушенной платиновой, кварцевой, серебряной, фарфоровой или стеклянной чаше при температуре (102 ± 2) °C, в соответствии с требованиями 8.2. Водорастворимые неорганические вещества могут быть определены путем выпаривания отдельных порций фильтрата по 50 см3 в предварительно прокаленной  кварцевой, платиновой или глазурованной фарфоровой чаше в соответствии с 8.3.

# 9.3 Если масса водорастворимых неорганических веществ окажется менее 2,0 % от массы кожи, рекомендуется использовать аликвотные порции объемом
100см3 или 200 см3. В случаях, когда результат окажется менее 1,0 %, всегда следует использовать порцию 100 см3 или 200 см3.

# 9.4 При температуре выше 700 °C возможна некоторая потеря массы остатка вследствие улетучивания некоторых неорганических солей. По этой причине необходим тщательный контроль, чтобы максимальная температура печи не превышала 700 °C.

10 Расчет и выражение результатов

# Рассчитывают процентное содержание, когда испарившийся объем воды составляет 110 от общего объема. Если используются другие объемы, то коэффициент 10 должен быть соответствующим образом изменен.

# a) Общее количество водорастворимого вещества, W T, ws (массовая доля в процентах), см. формулу (1):

|  | W T, ws=m1×10×100m0 | (1) |
| --- | --- | --- |

где

# m1 - масса сухого остатка;

# m0 - масса исходного образца кожи.

# b) Водорастворимое неорганическое вещество, W I, ws (массовая доля в процентах), см. формулу (2):

|  | W I, ws=m2×10×100m0 | (2) |
| --- | --- | --- |

где

# m2 - масса сульфатированного остатка;

# m0 - масса исходного образца кожи.

# c) Водорастворимое органическое вещество, W 0, ws (массовая доля в процентах). Чтобы получить процентное содержание водорастворимого органического вещества, рассчитывают разницу между процентным содержанием общего водорастворимого вещества и процентным содержанием водорастворимого неорганического вещества, см. формулу (3):

|  | W 0, ws = (W T, ws) − (W I, ws) | (3) |
| --- | --- | --- |

# Если результаты должны быть представлены исходя из сухого вещества, то вышеуказанные результаты должны быть умножены на коэффициент 100(100 - w), где w − массовая доля летучих веществ в процентах в соответствии с ISO 4684. Если результаты представлены в расчете на сухое вещество, это должно быть четко указано в протоколе испытания.

11 Протокол испытаний

# Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

# a) ссылку на настоящий стандарт;

# b) полученные результаты с точностью до одного десятичного знака;

# c) подтверждение, если результаты определены, исходя из сухого вещества;

# d) описание испытанного образца;

# e) подробные сведения о любых отклонениях от процедуры или особых обстоятельствах, которые могли повлиять на результаты.

11 Воспроизводимость результатов

# Результаты повторных определений, рассчитанные на исходную массу кожи, не должны отличаться более чем на 0,2 %. Если результаты определений отличаются более чем на 0,2 %, то необходимо дополнительно провести еще один ряд  повторных определений и представить результаты.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2418 | - | * |
| ISO 3696 | IDT | ГОСТ ISO 3696 «ГОСТ ISO 3696–2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» |
| ISO 4048 | IDT | ГОСТ ISO 4048–2021 «Кожа. Химические испытания. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных жирных кислот» |
| ISO 4044 | IDT | ГОСТ ISO 4044–202X «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний» |
| ISO 4684 | IDT | ГОСТ ISO 4684–2015 « Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания летучих веществ» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| УДК 675.014.6:006.354 | МКС 59.140.30 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: кожа, химические испытания, водорастворимые вещества, водорастворимые неорганические вещества, |  |  |

| Заместитель генерального директора по научной работе АО «ИНПЦ ТЛП» |  | Т.П. Назарова |
| --- | --- | --- |
| Старший научный сотрудник отдела отдела технологии производства кожи и меха |  | Л.Н. Углова |
| Эксперт по стандартизации |  | Н.В. Бадьина |