| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 10138— (проект, RU, окончательная редакция) |

ТКАНИ ЧИСТОЛЬНЯНЫЕ, ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от......................№ ……………………………….)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004−97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 10138–93.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТКАНИ ЧИСТОЛЬНЯНЫЕ, ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ

Общие технические условия

Pure linen, linen and half-linen fabrics for bed-linen and underwear. Specifications

Дата введения – 202 –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые чистольняные, льняные и полульняные ткани для постельного и нательного белья (далее – ткани).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 15.007 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 357 Ткани чистольняные, льняные и полульняные. Определение сортности

ГОСТ 3811 (ИСО 3932—76, ИСО 3933—76, ИСО 3801—77) Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 3812 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса

ГОСТ 6904 Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия

ГОСТ 7000 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.6-83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»

ГОСТ 10078 Пряжа из лубяных волокон и их смесей с химическими волокнами. Общие технические условия

ГОСТ 12453 Ткани и штучные изделия льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 18054 (ИСО 105-J02—87) Материалы текстильные. Метод определения белизны

ГОСТ 18976 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

ГОСТ 20566 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 30084 Материалы текстильные. Первичная маркировка

ГОСТ 32086-2013 Пряжа смешанная из хлопкового, льняного и химических волокон. Технические условия

ГОСТ ISO 1833 Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

ГОСТ ISO 5077 Материалы и изделия текстильные. Метод определения изменения размеров после стирки и сушки

ГОСТ ISO 5088 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон

ГОСТ ISO 13934-1 Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Ткани должны изготавливаться в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, настоящего стандарта и по технической документации.

Примечание — Информация о технических регламентах приведена в приложении А.

3.2 Характеристика

3.2.1 По виду и содержанию применяемого сырья ткани подразделяют на:

- чистольняные, содержащие 100% льняного волокна;

- льняные, содержащие не менее 92% льняного волокна;

- полульняные, содержащие не менее 30% льняного волокна.

3.2.2 Ткани вырабатывают:

- из чистольняной, льняной и льняной с химическими волокнами пряжи по
ГОСТ 10078, в сочетании с хлопчатобумажной пряжей по ГОСТ 6904, из смеси хлопкового, льняного модифицированного (котонизированного) и химических волокон по ГОСТ 32086.

- полотняным, мелкоузорчатым и крупноузорчатым переплетениями;

- белыми, пестроткаными (клетчатыми, с цветной каймой, с цветными просновками), набивными и гладкокрашеными.

3.2.3Ткани могут подвергаться различным видам заключительной отделки: малоусадочной, малосминаемой, с эффектом «мятости» и другим видам отделок, согласно утвержденным технологическим режимам.

3.2.4 Допускаемые минусовые отклонения по ширине тканей не должны превышать, см:

1,0 – при ширине ткани не более 70 см;

1,5 – при ширине ткани более 70 до 100 см включ.;

2,0 – при ширине ткани более 100 до 150 см включ.;

2,5 – при ширине ткани более 150 до 170 см включ.;

3,0 – при ширине ткани более 170 см.

Для тканей с эффектом «мятости» отклонения не должны превышать :

5,0 см – до 150 см включ.;

6,0 см – свыше 150 см».

Ширина двух кромок должна быть не более 2,0 см; у тканей, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках, – не более 3,5 см.

Плюсовые допуски по ширине не ограничиваются.

3.2.5 Допускаемые минусовые отклонения по поверхностной плотности должны быть не более 7 %.

Допускаемые минусовые отклонения по числу нитей на 10 см по основе и утку должны быть, %, не более:

2 - по основе;

3 - по утку.

Плюсовые допускаемые отклонения по поверхностной плотности и числу нитей на 10 см не ограничиваются.

3.2.6 Требования по ширине, виду и составу применяемого сырья, линейной плотности пряжи, числу нитей на 10 см по основе и утку, поверхностной плотности, видам переплетения и применяемости отделки должны предусматриваться в технической документации по каждому артикулу.

3.2.7 По физико-механическим и физико-химическим показателям ткани должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Нормы для тканей с поверхностной плотностью |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 145 г/м2 |  | более 145 г/м2 |  |  |
|  | основа | уток | основа | уток |  |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее, для тканей: |  |  |  |  |  |
| - чистольняных и льняных: |  |  |  |  |  |
| - полотняного переплетения | 350 |  | 490 |  |  |
| - мелкоузорчатого и крупноузорчатого переплетения | - | - | 440 | - |  |
| - полульняных | 250 | 390 | 270 | 490 |  |
| Стойкость к истиранию по плоскости, тыс. циклов, не менее, для тканей: |  |  |  |  |  |
| - чистольняных и льняных: |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |
| - полотняного переплетения | 6 |  | 9 |  |  |
| - мелкоузорчатого и крупноузорчатого переплетения | - |  | 6 |  |  |
| - полульняных | 6 |  | 6 |  |  |
| Изменение размеров тканей после мокрых обработок, %, не более для тканей: |  |  |  |  |  |
| - чистольняных | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| - льняных и полульняных | 6 | 4 | 6 |  | 4 |

| Поверхностное заполнение ткани, %, не менее для тканей: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - полотняного переплетения | - |  | 70 |  |
| - мелкоузорчатого и крупноузорчатого переплетения | - |  | 76 |  |
| Степень белизны, %, не менее для: - белых тканей, обработанных оптическим отбеливателем - белых тканей, не обработанных оптическим отбеливателем и не аппретированных | 82 75 |  |  |  |
| Примечания: 1 Допускается снижение разрывной нагрузки: - для тканей, подвергнутых химической или физико-химической малоусадочной отделке (кроме тканей военного ассортимента) по утку до 390 Н; - для тканей с применением пневмомеханической пряжи по основе до 250 Н; - для тканей с применением в уточной системе хлопчатобумажной пряжи, чередующейся с льняной по утку, до 300 Н. 2 Поверхностное заполнение определяется при разработке и постановке новой продукции на производство. |  |  |  |  |

3.2.8 Устойчивость окраски тканей должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Тон окраски | Степень устой-чивости | Минимальные показатели устойчивости окраски, балл, к воздействию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стирки |  |  |  | пота |  |
|  |  | № 1 с содой |  | № 4 |  |  |  |
|  |  | изменение перво-начальной окраски | закраши- вание белого материала | изменение перво-начальной окраски | закраши- вание белого материала | изменение первона-чальной окраски | закраши- вание белого материала |
| Светлый | Особо прочная | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  | Прочная | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Средний | Особо прочная | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | Прочная | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Темный | Особо прочная | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 |
|  | Прочная | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Примечание – Темный тон окраски соответствует стандартному, средний тон - 1/3 стандартного тона и светлый тон - 1/12 стандартного тона. |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.9 По художественно-эстетическим показателям ткани должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007.

3.2.10 Определение сортности тканей – по ГОСТ 357.

3.3 Маркировка

3.3.1 Первичная маркировка ‒ по ГОСТ 30084.

3.3.2 Транспортная маркировка ‒ по ГОСТ 7000 с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 «Крюками непосредственно не брать».

3.4 Упаковка

3.4.1 Складывание и первичная упаковка ‒ по ГОСТ 12453.

3.4.2 Упаковка тканей для транспортирования ‒ по ГОСТ 7000.

4 Правила приемки

Правила приемки ткани – по ГОСТ 20566 со следующим дополнением: контроль качества тканей по физико-механическим и физико-химическим показателям изготовитель проводит не реже 1 раза в квартал.

5 Методы испытаний

5.1 Отбор проб – по ГОСТ 20566.

5.2 Определение линейных размеров и поверхностной плотности – по 
ГОСТ 3811.

5.3 Определение вида и массовой доли волокон – по ГОСТ ИСО 1833, 
ГОСТ ISO 1833-1), ГОСТ ISO 5088.

5.4 Определение числа нитей на 10 см – по ГОСТ 3812.

5.5 Определение разрывной нагрузки – по ГОСТ ISO 13934-1.

5.6 Определение стойкости к истиранию по плоскости – по ГОСТ 18976.

5.7 Определение изменения размеров тканей после мокрой обработки – 
по ГОСТ ISO 5077.

5.8 Поверхностное заполнение ткани (E) в процентах вычисляют по формуле:

| E=Eо+Eу- 0,01∙Eо∙Eу | (1) |
| --- | --- |

где Eо – линейное заполнение ткани по основе, %, равное:

| для чистольняных и льняных тканей | Eо=1,15∙По1000Tо | (1) |
| --- | --- | --- |
| для полульняных тканей | Eо=1,25∙По1000Tо | (2) |

где Eу – линейное заполнение ткани по утку, %, равное

|  | Eу=1,15∙Пу1000Tу | (3) |
| --- | --- | --- |

где Tо и Tу – номинальная линейная плотность нитей, текс по основе и утку соответственно;

По и Пу – число нитей на 10 см по основе и утку соответственно.

5.9 Определение степени белизны – по ГОСТ 18054.

5.10 Определение устойчивости окраски к стирке – по ГОСТ 9733.0, 
ГОСТ 9733.4.

5.11 Определение устойчивости окраски к поту – по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.6.

5.12 Внешний вид, правильность маркировки и упаковки ткани проверяют визуально.

6 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение ткани – по ГОСТ 7000.

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие ткани требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А

(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в странах СНГ

| Технический регламент или нормативный правовой акт | Государство- участник СНГ |
| --- | --- |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» | AM, BY, KZ, KG, RU |

| УДК 677.074:006.354 | МКС 59.080.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые, технические требования; приемка; маркировка; упаковка; методы испытаний; транспортирование; хранение |  |

| Акционерное общество Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (АО «ИНПЦ ТЛП») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |  |
| Врио генерального директора, руководитель отраслевого испытательного центра |  | Д.В. Гузов |
| Исполнители: |  |  |
| Заместитель начальника отдела стандартизации |  | Н.В. Бадьина |

) Для определения состава сырья могут использоваться все части серии стандартов 
ГОСТ ISO 1833 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ».