# МКС 91.080.40

Изменение № 1 ГОСТ 18980—2015 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

Принято Евразийским  советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №           от                     )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК     (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 535 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

# ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

# ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

# ГОСТ 10181 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 14098  Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

# ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22362 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23279 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23858 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26134 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 31384 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Подраздел 4.1. Наименование изложить в новой редакции:

«4.1 Типы, основные параметры и условные обозначения».

Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции:

«4.1.1 Ригели следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.1.6:

«4.1.6 Ригели обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009.

Марка ригеля состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа ригеля, высоту поперечного сечения и длину ригеля в дециметрах (значение высоты округляют до целого числа).

Тип ригеля обозначают:

РДП – для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочный);

РДР –для опирания ребристых плит;

РОП – для опирания многопустотных плит на одну его полку (однополочный);

РЛП – то же, применяемый только в лестничных клетках;

РОР – для опирания ребристых плит на одну его полку (однополочный);

РЛР – то же, применяемый только в лестничных клетках;

РКП – консольный для опирания многопустотных плит балконов;

РБП – бесполочный, применяемый на торцах зданий в лестничных клетках при перекрытии из многопустотных плит;

РБР – то же, при перекрытии из ребристых плит;

Р – прямоугольного сечения.

Допускается в первой группе марки вместо указанных характеристик приводить условное наименование ригеля (Р) и его порядковый номер типоразмера.

Во второй группе указывают:

- несущую способность ригеля в килоньютонах на метр или порядковый номер ригеля по несущей способности;

- класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных ригелей).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения ригелей, — их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей ригелей (например, наличие дополнительных закладных изделий).

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й (марки):

Ригель типа РДП высотой 600 мм, длиной 5560 мм, несущей способностью 110 кН/м, с напрягаемой арматурой класса А600:

# РДП 6.56-110А600.

То же, изготовленный из бетона пониженной проницаемости (П) и предназначенный для применения в условиях воздействия среднеагрессивной газообразной среды с дополнительными закладными деталями:

# РДП6.56-110А600-П.

П р и м е ч а н и е — Допускается принимать обозначение марок ригелей в соответствии с рабочими чертежами ригелей».

# Пункт 4.2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 3015» на «ГОСТ 13015».

Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции:

«4.2.3 Несущая способность конкретного ригеля зависит от класса арматуры и бетона и определяется при разработке проекта здания (сооружения)».

Пункт 4.3.1 дополнить абзацем:

«Бетонные смеси для изготовления ригелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473».

Пункт 4.3.5 изложить в новой редакции:

«4.3.5 Арматура и закладные детали должны быть изготовлены из стали классов и марок по действующим нормативным документам, подтвержденных паспортами (сопровождающей документацией) на каждую партию стали.

Для армирования ригелей следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

- в качестве напрягаемой арматуры:

- периодического профиля классов А600, А800, А1000, Вр1200–Вр1600;

- канатную классов К1400–К1900;

- в качестве ненапрягаемой арматуры:

- гладкую класса А240;

- периодического профиля классов А400, А500, А600, В500 и Вр500.

П р и м е ч а н и е — В тексте стандарта не приводятся ссылки на конкретные нормативные документы на арматуру в связи с непрерывным совершенствованием технологии проката, в том числе арматурного профиля»;

исключить сноску «1)» (2 раза).

# Пункт 4.3.6 исключить.

# Пункт 4.3.7 изложить в новой редакции:

«4.3.7 Соединения сварные арматуры и закладных изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 14098».

Подраздел 4.3 дополнить пунктами 4.3.9, 4.3.10:

«4.3.9 Монтажные петли следует изготовлять из гладкой арматурной стали класса А240 марок Ст3пс и Ст3сп (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535).

Арматурную сталь марки Ст3пс не допускается применять для монтажных петель ригелей, подъем и монтаж которых возможен при температуре воздуха ниже минус 40 оС.

4.3.10 Арматурные и закладные изделия должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным в рабочих чертежах согласно ГОСТ 31384 и указанным в заказе на изготовление ригелей».

Пункт 4.4.1. Заменить слова: «в рабочих чертежах ригелей или стандартах на ригели и требованиям ГОСТ 10922» на «в рабочих чертежах или стандартах на эти ригели и требованиям ГОСТ 23279»;

Пункт 4.4.7 изложить в новой редакции:

«4.4.7 Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности ригелей более чем на 10 мм и их следует защищать слоем цементно-песчаного раствора или антикоррозионным покрытием».

# Пункт 4.5.2 исключить.

Пункт 5.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«5.1 Приемку и верификацию ригелей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, ГОСТ 24297 и настоящего стандарта. При этом ригели принимают:».

Пункт 6.5. Заменить ссылки: «ГОСТ 10922 и  ГОСТ 23858» на «ГОСТ 14098,   ГОСТ 23858»;

Пункт 6.7 изложить в новой редакции:

«6.7 Размеры ригелей, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней ригелей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона ригелей следует определять в соответствии с методами, установленными в нормативных документах»;

Пункт 7.2. Заменить слова: «7.2 Ригели и прогоны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 2 м, при этом высота штабеля не должна превышать ширину более чем в два раза» на «7.2 Ригели следует транспортировать и хранить в штабелях, уложенными в горизонтальном положении, при этом высота штабеля ригелей не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и быть более трех рядов, ширина прохода между рядами штабелей — не менее 1 м».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«7.3 Подкладки под ригели и прокладки между ними следует располагать по одной вертикали в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель, а при их отсутствии — в местах, указанных в рабочих чертежах.

Ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать зазор от верха монтажной петли не менее 20 мм».

Пункт 7.4. Исключить слова: «Расстояние между соседними штабелями должно быть не менее 0,2 м. Проходы между штабелями должны иметь ширину не менее 1 м».

Раздел 7 дополнить пунктами 7.5, 7.6:

«7.5 Монтаж ригелей рекомендуется осуществлять параллельно с монтажом плит перекрытий и покрытий с использованием самоходных стреловых кранов с гуськами или башенных кранов, грузоподъемность которых выбирается по наиболее тяжелому изделию и монтажной оснастке.

Процесс поэлементного монтажа ригелей включает: подготовительные работы; строповку; подъем и перемещение ригеля к месту установки; установку в положение, близкое к проектному; выверку и закрепление в проектном положении.

7.6 Для строповки ригелей с монтажными петлями рекомендуется использовать канатный двухветвевой строп.

Для строповки ригелей, не имеющих петель или других строповочных приспособлений, рекомендуется использовать двухветвевой строп с дополнительными кольцевыми стропами или обвязочными захватами, а также траверсы со специальными захватами».

Стандарт дополнить разделом 8:

«8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых ригелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом.

8.2 При отгрузке ригелей с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности на сжатие, изготовитель обязан гарантировать, что бетон достигнет требуемой прочности в проектном возрасте при условии его твердения в нормальных условиях по ГОСТ 10180».

УДК 691.328:006.354 МКС 91.080.40 Ключевые слова: железобетонный ригель, каркасные здания, технические условия, маркировка, методы контроля, транспортирование и хранение

# Руководитель организации-разработчика

АО «ЦНИИПромзданий»

|  | Генеральный директор | ______________ | Н.Г. Келасьев |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель разработки | Заместитель генерального директора – научный руководитель | ______________ | Н.Н. Трекин |
| Исполнитель | Ведущий научный сотрудник отдела конструктивных систем №1 | ______________ | И.А. Терехов |