МКС 75.080

Изменение № 1 ГОСТ 5985-2022 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                  от                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 1.1 дополнить словосочетанием: «…индустриальные, компрессорные, базовые…».

Пункт 1.2 исключить.

Раздел 4 изложить в новой редакции: «Сущность метода заключается в титровании кислых соединений испытуемого нефтепродукта спиртовым раствором гидроокиси калия в присутствии цветного индикатора и определении для светлых нефтепродуктов кислотности, выраженной в мг КОН/100 см3, для масел и смазок  кислотного числа, выраженного в мг КОН/г».

Пункт 6.18 изложить в следующей редакции: «6.18 Весы специального класса (I) точности по ГОСТ OIML R76-1 с действительной ценой деления, не превышающей 0,0001 г, или весы лабораторные по ГОСТ 24104 с аналогичными характеристиками.

Примечание – Для подтверждения указанных характеристик весов и обеспечения процедуры взвешивания может потребоваться проведение дополнительной калибровки весов в условиях эксплуатации».

Подпункт 7.6.4. Заменить фразу «…растворяют в 50 см3 свежеприготовленной дистиллированной воды,…» на «…растворяют в 50 см3 свежепрокипяченной дистиллированной воды, остывшей до комнатной температуры,…».

Подпункт 7.6.5.1 Заменить в числителе формулы (2) значение «56,106» на значение «56,11»;

пятый абзац. Заменить значение «56,106» на значение «56,11».

Подпункт 7.6.6. Добавить второе предложение: «Среднее арифметическое значение титра округляют до второго десятичного знака».

Пункт 8.1. Второе предложение изложить в новой редакции: «Выбирают массу пробы для определения кислотного числа в соответствии с таблицей 1 и взвешивают с точностью до 0,0001 г».

Подпункт 8.1.1. Изложить в новой редакции: «При испытании пластичных смазок в коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают от 5 до 8 г испытуемого продукта, взвешенного с точностью до 0,0001 г».

Пункт 8.2. Первое предложение изложить в новой редакции: «В коническую колбу для нейтрализации наливают 50 см3 раствора 85 %-ного этилового спирта и кипятят с обратным холодильником, водяным или воздушным, в течение 5 мин».

Подпункт 8.3.1. Изложить в новой редакции: «Испытуемую пробу нефтепродукта помещают в колбу с нейтрализованным горячим спиртом, подготовленным по 8.2, и кипятят с обратным холодильником в течение 5 мин при постоянном перемешивании».

Подпункт 8.4.7 исключить.

Раздел 10. Первое предложение изложить в новой редакции: «За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений, полученных в условиях повторяемости, расхождения между которыми не превышают значений, указанных в таблицах 2 и 3».

Пункт 11.1. Заменить слова «последовательных испытаний» на слово «определений».