МКС 77.120.30

Изменение № 1 ГОСТ 17711—93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и        сертификации (протокол №                   	 от                   	)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по   стандартизации следующих государств: AM, AZ, BY, KG, RU, [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные  национальные органы по стандартизации

Пункт 1. Таблица 1. После строки «ЛЦ40Сд» дополнить строкой для марки «ЛЦ41С2» для основных компонентов:

«

| Наименова-ние сплава | Марка сплава | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основных компонентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | меди | алюминия | железа | марганца | кремния | олова | свинца | цинка |
| Латунь свинцовая | ЛЦ41С2 | 56-60 | – | – | – | – | – | 0,8-3,0 |  |

»;

после строки «ЛЦ40Сд» дополнить строкой для марки «ЛЦ41С2» для примесей:

«

| Наименова-ние сплава | Марка сплава | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Примесей не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свинца | кремния | олова | сурьмы | марганца | железа | алюминия | фосфора | никеля | всего |
| Латунь свинцовая | ЛЦ41С2 | – | 0,2 | 0,8 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,03 | 1 | 2,0 |

».

Таблица 2. После строки «ЛЦ40Сд» дополнить строкой для марки «ЛЦ41С2»:

«

| Марка латуни | Способ литья | Временное сопротивление разрыву σв, Н/мм2, (кгс/мм2) | Относи тельное удлинение δ5, % | Твердость по Бринеллю, НВ | Примерное назначение литья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее |  |  |  |
| ЛЦ41С2 | Н | 200(20) | 10 | 70 | Для литья заготовок деталей машин обрабатываемых резаньем, в том числе деталей трубопроводной арматуры |

»;

дополнить примечание:

«Н – непрерывное литье».

Руководитель организации-разработчика:

Исполнительный директор Научно-промышленной

ассоциации арматуростроителей (НПАА),

почетный машиностроитель РФ___________И.Т. Тер-Матеосянц