# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЦЕПИ КОРОТКОЗВЕННЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ НЕКАЛИБРОВАННЫЕ КЛАССА ПРОЧНОСТИ М(4) ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОП

# Дата введения __________

  - Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к короткозвенным грузоподъемным некалиброванным цепям класса М (4), предназначенным для применения в кранах, цепных стропах и для других целей общего назначения. Цепи должны состоять из звеньев с коротким шагом, изготовленных методом электросварки, из стали круглого сечения, термически обработанных и испытанных, соответствующих общим положениям приемки ISO 1834.

Настоящий стандарт распространяется на ряд типоразмеров цепей с калибрами от 5 до 45 мм. В приложении приведен диапазон временных дополнительных размеров некалиброванных цепей от 6 до 46 мм.

  - Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа:

ISO/R 643:2012 - Micrographic determination of the austenitic grain size of steels (Сталь. Микрографическое определение видимого размера зерна)

ISO 1035/1:1980 - Dimensions of hot rolled steel bars – Part 1: Round bars – Metric series (Прутки стальные горячекатаные. Часть 1. Размеры круглых прутков)

ISO 1834:1999 - Short link chain for lifting purposes – General conditions of ac- ceptance (Цепи короткозвенные грузоподъемные. Общие условия приемки)

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Норма- тивные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежеме- сячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылоч- ный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод- ствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без заме- ны, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

  - Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по ISO 1834.

  - Общие положения приемки

Цепи должны полностью соответствовать требованиям ISO 1834 и настоящего стандарта.

  - Размеры

    - Калибр

Калибр цепи выбирают из графы 1, приведенной в таблице 1, который соот- ветствует ряду номинальных диаметров (dn) стальной проволоки (ISO/R 388) или прутка (ISO 1035/1), применяемых для изготовления цепей.

П р и м е ч а н и е – В настоящем стандарте рассматривается обработанная цепь. Изгото- витель цепи должен соблюдать размер звеньев, в соответствии с принятыми допусками.

    - Диаметр материала

      - Предельные отклонения диаметра материала

Для размеров до 18 мм диаметр d материала в обработанном звене не должен отличаться от номинального диаметра более чем на 2 % в сторону увеличения и на 6% в сторону уменьшения, за исключением места сварки.

Для размеров 18 мм и выше диаметр d материала обработанного звена не должен отличаться от номинального диаметра более чем на ±5 %, за исключением места сварки.

      - Отклонения размеров в месте сварки

Длина сварного шва d (см. рисунок 1, таблицу 1) должна быть не менее диа метра свариваемой проволоки, прутка и не более:

- тип 1: 10 % номинального диаметра в любом направлении;

- тип 2: 20 % номинального диаметра в направлении, перпендикулярном плоскости звена и 20 % в других плоскостях;

- тип 3: 20 % номинального диаметра в направлении, перпендикулярном плоскости звена и 35 % в других плоскостях.

П р и м е ч а н и е – Исполнение цепей типа 1 не допускает образование перегибов или блокирование строгим ограничением сварки превышенной на 10% номинального диаметра. Ис- полнение цепей типов 2 и 3 не допускает образование перегибов и блокирование ограничением излишков превышающих 10 % допуска по типу 1 только к установленным зонам   звеньев (см. рисунок 1), обеспечивая, таким образом, зазор при необходимости.

Таблица 1 – Размеры класса М (4) некалиброванной цепи (см. рисунки 1 и 2)

Размеры в миллиметрах

| Номи- нальный размер dn | Предель- ные от- клонения диаметра (d-dn) | Максимальный до- пуск на месте сварки (см. рисунок 1) |  |  | Наружняя длина звена |  | Ширина звена (кроме места сварки) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип 1 (dw-d) | Тип 2 и 3 (dw-d) | Тип 3 (G-d) | макс. (5 dn) | мин. (4,75× ×dn) | Наружняя wмакс. (3,5 dn) | Внутренняя w1 (1,25 dn) |
| 5 | +0,10 -0,30 | 0,5 | 1,0 | 1,75 | 25 | 24 | 18 | 6,3 |
| 6,3 | +0,13 -0,38 | 0,63 | 1,26 | 2,2 | 32 | 30 | 22 | 7,9 |
| 7,1 | +0,14 -0,43 | 0,71 | 1,42 | 2,5 | 36 | 34 | 25 | 8,9 |
| 8 | +0,16 -0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | 40 | 38 | 28 | 10 |
| 9 | +0,18 -0,54 | 0,9 | 1,8 | 3,15 | 45 | 43 | 32 | 11,3 |
| 10 | +0,20 -0,60 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 50 | 47 | 35 | 12,5 |
| 11,2 | +0,22 -0,67 | 1,12 | 2,24 | 3,9 | 56 | 53 | 39 | 14 |
| 12,5 | +0,25 -0,75 | 1,25 | 2,5 | 4,4 | 63 | 59 | 44 | 15,7 |
| 14 | +0,28 -0,84 | 1,4 | 2,8 | 4,9 | 70 | 66 | 49 | 18 |
| 16 | +0,32 -0,96 | 1,6 | 3,2 | 5,6 | 80 | 76 | 56 | 20 |
| 18 | ±0,90 | 1,8 | 3,6 | 6,3 | 90 | 85 | 63 | 23 |
| 20 | ±1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 100 | 95 | 70 | 25 |
| 22,4 | ±1,1 | 2,24 | 4,48 | 7,85 | 112 | 106 | 78 | 28 |
| 25 | ±1,25 | 2,5 | 5,0 | 8,75 | 125 | 119 | 88 | 32 |
| 28 | ±1,4 | 2,8 | 5,6 | 9,8 | 140 | 133 | 98 | 35 |
| 32 | ±1,6 | 3,2 | 6,4 | 11,2 | 160 | 152 | 112 | 40 |
| 36 | ±1,8 | 3,6 | 7,2 | 12,6 | 180 | 171 | 126 | 45 |
| 40 | ±2,0 | 4,0 | 8,0 | 14,0 | 200 | 190 | 140 | 50 |
| 45 | ±2,25 | 4,5 | 9,0 | 15,75 | 225 | 214 | 158 | 57 |
| П р и м е ч а н и е – Временные дополнительные размеры см. в приложении. |  |  |  |  |  |  |  |  |

dn – калибр (номинальный диаметр материала);

d – измеренный диаметр материала, за исключением места сварки;

dw – измеренный диаметр материала в месте сварки (сварная цепь тип 1 и 2) или размер сварного шва, измеренный перпендикулярно плоскости звена (сварная цепь тип 3);

G – размер места сварки, измеряемый в плоскостях, кроме плоскости, перпендикулярной к месту сварки (сварная цепь тип 3);

e – длина, подвергавшаяся сварке, по обе стороны от центра звена

Для всех сварных швов: e  0,6dn ;

для

dn < 18 мм,

d  d

2

% ;

n 6

для

dn  18 мм,

d  dn  5%

Допуски на сварку:

0

w

n

тип 1: d	 d  0,1d ;

тип 2:

тип 3:

d	 d  0,20d

0

0

w

w

n

n

d	 d  0,20d

;

0

n

, G  d  0,35d

Рисунок 1 – Допуски на материал и сварку

      - Область допускаемого изменения размеров после сварки

Изменение размеров после сварки должно распространяться на расстояние не более 0,6 dn по обе стороны от центра звена.

    - Длина и ширина

Длина и ширина звена должны соответствовать размерам, установленным в таблице 1 и показанным на рисунке 2.

l – наружная длина звена (4,75dn мин., 5dn макс.)

w – наружная ширина звена (3,5dn макс., кроме места сварки)

w1 – внутренняя ширина звена (1,25dn мин., кроме места сварки)

Рисунок 2 – Размеры цепи и звеньев

  - Материал и производство

    - Качество материала

Сталь для изготовления цепей должна быть выплавлена в мартеновских печах, электропечах либо в конверторах с кислородной продувкой.

При поставке изготовителю цепей сталь должна соответствовать требованиям, приведенным ниже и определяемым сертификатом поставщика или при контрольных анализах прутков, проволоки или готовых звеньев.

Сталь спокойная, обладает хорошей свариваемостью и при обработке нагревом в обработанной цепи сохраняет механические свойства.

Содержание серы и фосфора в стали не должно превышать следующих значений:

|  | Анализ отливки | Контрольный анализ |
| --- | --- | --- |
| Сера, макс. | 0,045 % | 0,050 % |
| Фосфор, макс. | 0,040 % | 0,045 % |

Сталь выплавляется по технологии, обеспечивающей мелкозернистую структуру, размер аустенитного зерна 5 баллов или более мелкий.

Такое качество достигается, путем содержания алюминия или другого эквивалентного элемента, что позволяет изготавливать цепи, не имеющие хрупкости в результате старения во время эксплуатации; рекомендованное минимальное значение содержания алюминия – 0.02

В пределах вышеуказанных ограничений изготовитель цепей несет ответственность за выбор марки стали, которая обеспечивает в готовой цепи после соответствующей термической обработки механические свойства, установленные настоящим стандартом.

    - Термическая обработка

Все цепи должны подвергаться нормализации или подвергаться закалке и отпуску перед тем, как к ним будет приложена технологическая испытательная нагрузка.

    - Установленная нагрузка

Установленная нагрузка должна соответствовать таблице 3, графа 2 или  таблице 5, графа 2 и ISO 1834.

  - Требования к испытаниям

    - Механические свойства и испытательная нагрузка

Механические характеристики цепей должны быть не ниже указанных в таблице 2 и испытательная нагрузка, применяемая к каждому размеру, устанавливается в таблице 3 и таблице 5.

    - Отбор проб

Пробы должны отбираться по ISO 1834. Длина образца для пробы должна быть не более 200 м.

    - Статическое испытание на растяжение

      - Испытательное оборудование и методика

Испытательное оборудование и методика испытания должны соответствовать требованиям ISO 1834.

Т а блица  2 – Механические свойства

| Механические свойства | Значение |
| --- | --- |
| Среднее напряжение при установленной минимальной силе разрыва 2Fm мин , МПа (Н/мм2) d 2 n | 400 |
| Среднее напряжение при установленной силе (предел прочности) 2Fe , МПа (Н/мм2) d 2 n | 200 |
| Коэффициент минимальной нагрузки разрыва, % | 50 |
| Установленное минимальное общее предельное удлине ние, % | 20 |

| Окончание таблицы 2 |  |
| --- | --- |
| Механические свойства | Значение |
| Среднее напряжение при предельной рабочей нагрузке, МПа (Н/мм2) | 100 |
| П р и м е ч а н и е – 1 Напряжение, приведенное в таблице 2, получено при помощи деления силы на суммарное поперечное сечение обоих сторон звена напряжениями. Напряжение факти чески не является одинаковым и в верхней выпуклой части поверхности и максимальное фибровое напряжение значительно больше. Пр и м е ч а н и е 2 – Рабочая нагрузка не должна превышать нагрузки, приведенной в таблице 3, графа 4 или в таблице 5, графа 4. |  |

Т а бли ца	3 – Класс М (4), некалиброванный, требования к испытаниям и пре- дельной рабочей нагрузке

| Калибр dn, мм | Приемочная проб- ная нагрузка, кН | Минимальная раз- рушающая нагруз- ка, кН | Допускаемая рабочая нагрузка, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7,9 | 15,8 | 0,4 |
| 6,3 | 12,5 | 25 | 0,63 |
| 7,1 | 15,9 | 31,8 | 0,8 |
| 8 | 20,2 | 40,4 | 1,0 |
| 9 | 25,5 | 51 | 1,25 |
| 10 | 31,5 | 63 | 1,6 |
| 11,2 | 39,5 | 79 | 2,0 |
| 12,5 | 49,1 | 98,2 | 2,5 |
| 14 | 63 | 126 | 3,2 |
| 16 | 81 | 162 | 4,0 |
| 18 | 102 | 204 | 5,0 |
| 20 | 126 | 252 | 6,3 |
| 22,4 | 158 | 316 | 8,0 |
| 25 | 197 | 394 | 10 |
| 28 | 247 | 494 | 12,5 |
| 32 | 322 | 644 | 16 |
| 36 | 408 | 816 | 20 |
| 40 | 503 | 1006 | 25 |

Окончание таблицы 3

| Калибр dn, мм | Приемочная проб- ная нагрузка, кН | Минимальная раз- рушающая нагруз- ка, кН | Допускаемая рабочая нагрузка, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 637 | 1274 | 32 |

      - Испытание на растяжение

Разрывная нагрузка не должна быть менее той, которая установлена в таблице 3, графа 3, или таблице 5 графа 3

      - Общее предельное удлинение

Общее предельное удлинение в соответствии с ISO 1834 не должно превышать 20 %.

  - Контроль

    - Обеспечение контроля

Положение о контроле должно соответствовать требованиям, установлен- ным в ISO 1834.

    - Приемка

Процедура приемки должна соответствовать требованиям, установленным в ISO 1834.

  - Маркировка

    - Маркировка качества

Маркировкой качества для цепи является знак М (4). Применяется в соответ ствии с ISO 1834.

    - Нанесение маркировочных знаков

Нанесение маркировочных знаков должно выполняться в соответствии с ISO 1834.

    - Контрольная маркировка

Контрольная	маркировка	должна	выполняться	в	соответствии	с ISO 1834.

  - Сертификат соответствия

По заявке потребителя изготовитель должен предоставить сертификат соответствия при каждой поставке, содержащий информацию о соответствии цепи настоящему стандарту. Форма сертификата должна соответствовать ISO 1834.

Приложение

Временные дополнительные размеры (Класс М (4) некалиброванный)

Настоящие размеры были добавлены в качестве временных.

Т а блица 4 – Размеры (см. рисунки 1 и 2)

Размеры в миллиметрах

| Номи- наль- ный размер, dn | Пре- дельные откло- нения диамет- ра, (d-dn) | Максимальный допуск на месте сварки (см. рисунок 1) |  |  | Наружняя длина звена |  | Ширина звена (кроме места сварки) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип 1 (dw-d) | Тип 2 и 3 (dw-d) | Тип 3 (G-d) | макс. (5 dn) | мин. (4,75 dn) | Наружняя w макс. (3,5 dn) | Внутренняя w1 (1,25dn) |
| 6 | +0,12 -0,36 | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 30 | 28 | 21 | 7,5 |
| 7 | +0,14 -0,42 | 0,7 | 1,4 | 2,45 | 35 | 33 | 25 | 8,8 |
| 8,7 | +0,17 -0,52 | 0,87 | 1,74 | 3,05 | 44 | 41 | 30 | 10,9 |
| 9,5 | +0,19 -0,57 | 0,95 | 1,9 | 3,35 | 48 | 45 | 33 | 11,9 |
| 10,3 | +0,21 -0,62 | 1,03 | 2,06 | 3,6 | 52 | 49 | 36 | 12,9 |
| 11 | +0,22 -0,66 | 1,1 | 2,2 | 3,85 | 55 | 52 | 39 | 13,8 |
| 12 | +0,24 0,72 | 1,2 | 2,4 | 4,2 | 60 | 57 | 42 | 15,0 |
| 13 | +0,28 -0,78 | 1,3 | 2,6 | 4,55 | 65 | 62 | 46 | 16,3 |
| 13,5 | +0,27 -0,81 | 1,35 | 2,7 | 4,75 | 68 | 64 | 47 | 17 |
| 16,7 | +0,33 -1,0 | 1,67 | 3,34 | 5,85 | 84 | 79 | 58 | 21 |
| 19 | ±0,95 | 1,9 | 3,8 | 6,66 | 95 | 90 | 67 | 24 |
| 20,6 | ±1,0 | 2,06 | 4,1 | 7,2 | 103 | 98 | 72 | 26 |
| 25,4 | ±1,3 | 2,54 | 5,1 | 8,9 | 127 | 121 | 89 | 32 |
| 30 | ±1,5 | 3,0 | 6,0 | 10,5 | 150 | 142 | 105 | 38 |
| 41,3 | ±2,1 | 4,13 | 8,26 | 14,45 | 207 | 196 | 145 | 62 |
| 46 | ±2,3 | 4,6 | 9,2 | 16,1 | 230 | 218 | 161 | 58 |
| П р и м е ч а н и е – Данные, приведенные в графе 9, обозначают ширину звена без учета разме- ра сварного шва, за исключением цепи типа 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т а блица	5	– Требования к испытаниям и предельная рабочая нагрузка, Класс М (4) некалиброванная цепь (см. таблица 4)

| Номинальный размер dn, мм | Установленная нагрузка, которой под- вергается вся цепь, кН | Минимальная сила разрыва, кН | Предельная рабочая нагрузка, t |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11,4 | 22,8 | 0,57 |
| 7 | 15,4 | 30,8 | 0,78 |
| 8,7 | 23,8 | 47,6 | 1,2 |
| 9,5 | 28,4 | 56,8 | 1,4 |
| 10,3 | 33,4 | 66,8 | 1,7 |
| 11 | 38,1 | 76,2 | 1,9 |
| 12 | 45,3 | 90,6 | 2,3 |
| 13 | 54 | 108 | 2,7 |
| 13,5 | 58 | 116 | 2,9 |
| 16,7 | 88 | 176 | 4,4 |
| 19 | 114 | 228 | 5,7 |
| 20,6 | 134 | 268 | 6,8 |
| 25,4 | 203 | 406 | 10,3 |
| 30 | 283 | 566 | 14,4 |
| 41,3 | 536 | 1072 | 27,3 |
| 46 | 665 | 1330 | 33,9 |

УДК 621.86.065 (083.74)	МКС 53.020	IDT

Ключевые слова: цепи короткозвенные, некалиброванные цепи, сварка, стальные

цепи, допуск на сварку, рабочая нагрузка

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	       С. Радаев

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»  	А. Сопбеков

Специалист по стандартизации

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                               К. Цечоев