Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ

Общие технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «MARVIK PARTNERS»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___» ___________ №_____

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ

Общие технические условия

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на однослойные и ламинированные многослойные нетканые полотна, произведённые из полипропилена по технологии спанбонд (далее по тексту – нетканые полотна) и устанавливает технические требования.

Нетканые полотна применяются для изготовления предметов и изделий медицинского назначения; для изготовления предметов одежды и изделий, применяемых в косметологии; для изготовления предметов одежды, являющихся средствами индивидуальной защиты.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ГОСТ 12.1.003-2014	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методов их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.061-2001 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приёмка выпускаемой продукции.

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.

ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств.

ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приёмки и метод отбора проб.

ГОСТ 15902.3-79 Полотна нетканые. Методы определения прочности.

ISO 9073-11:2002 Текстиль – методы испытаний нетканых материалов. Часть 11: Сток.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Классификация

Нетканые полотна выпускаются следующих видов:

- однослойное нетканое полотно;

- ламинированное двухслойное нетканое полотно.

4 Технические требования

4.1 Нетканое полотно должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Характеристики (свойства)

4.2.1 Нетканое полотно производится по технологии спанбонд фильерным способом из расплава полипропилена.

4.2.2 Ламинированное двухслойное полотно – полотно, состоящее из комбинации нетканого материала спанбонд и ламинирующего покрытия из полиэтилена.

4.2.3 Нетканое полотно производится в диапазоне масс на единицу площади от 8 до 90 г/м².

4.2.4 Нетканые полотна могут выпускаться окрашенными и неокрашенными.

4.2.5 Максимальная ширина нетканого полотна 3,2 м.

4.3 Требования к сырью

Сырьём для изготовления полимерного нетканого полотна являются: полипропилен, полиэтилен, антистатическая добавка, краситель. Материалы, используемые для изготовления нетканых полотен, должны соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке в Республике Казахстан.

4.4 Требования к внешнему виду

4.4.1 Нетканое полотно, изготовленное по технологии спанбонд из полипропилена, должно быть однородным по структуре полотном, кромка должна быть ровно обрезанной.

4.4.2 Намотка должна соответствовать утвержденному образцу-эталону, быть плотной, с торцов намотанный материал не должен выступать более чем на 2 см.

4.4.3 По внешнему виду нетканое полотно должно удовлетворять следующим требованиям:

- не допускаются: дыры, складки, грязные и масленые пятна, надрывы краев, запрессованные складки, расслоение материала, посторонние вкрапления.

4.5 Физико-механические показатели

Полимерные нетканые полотна должны соответствовать техническим требованиям Таблицы 1.

Таблица 1 –Технические характеристики нетканого полотна

| № пп | Наименование материала | Масса на единицу площади, г/м2 | Разрывная нагрузка, в сухом состоянии, Н/50 мм, не менее |  | Удлинение при разрыве, в сухом состоянии, %, не более |  | Водоупорность, мм.вод.ст, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк |  |
| 1 | Однослойное нетканое полотно | 8-90 | 18-190 | 8-125 | 120 | 120 | - |
| 2 | Ламинированное двухслойное нетканое полотно | 60 | 60 | 40 | - | - | 1000 |

Допустимые отклонения измеряемых параметров укрывных полотен регулируются изготовителем.

5 Упаковка и маркировка

5.1 Готовый материал поставляется в рулонах диаметром до 120 см, упакованных в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, которая обеспечивает сохранность материалов до момента их использования потребителем. Края полиэтиленовой пленки заправляются в гильзу и заклеиваются скотчем. Внутрь упаковочной плёнки вкладывается инструкция по применению (при наличии).

Допускается наносить рекламную информацию на упаковку.

Примечание - Рекламная информация не должна влиять на технические характеристики и должна быть чётко отделена от обязательной маркировки.

5.2 Маркировка продукции должна соответствовать требованиям статьи 9 [1]. Маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

Маркировка наносится на этикетку, прикрепляемую к упаковке. Этикетка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование продукции;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

- размер изделия;

- состав сырья;

- товарный знак (при наличии);

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

- дату изготовления;

- номер партии продукции (при необходимости).

5.3 Перечень данных на этикетке может быть дополнен по согласованию с потребителем.

5.4 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

5.5 Маркировка выполняется на государственном и русском языках или на языке заказчика.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Материалы, из которых изготавливают полимерное нетканое полотно, в процессе хранения и применения не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния при непосредственном контакте на организм человека.

6.2 Из всех видов сырья, рекомендованного для производства полимерного нетканого полотна, не должны выделяться вредные вещества выше предельно допустимых концентраций по [1]. Содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений не должно превышать допустимых значений, предусмотренных [1].

6.3 Полимерные нетканые полотна изготавливают в производственных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной и местной вентиляцией. Кратность обмена воздуха в помещениях должна составлять не менее восьми.

6.4 Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Производство полимерных нетканых полотен осуществляется с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.3.002.

6.5 Оборудование для производства полимерных нетканых полотен должно соответствовать ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049, оградительные устройства и предохранительные приспособления – требованиям ГОСТ 12.2.062.

6.6 Средства индивидуальной защиты работающих при производстве полимерных нетканых полотен должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011.

Для защиты кожного покрова используют защитные дерматологические средства по ГОСТ 12.4.068.

6.7 Производство полимерных нетканых полотен должно осуществляться по ГОСТ 12.3.030 с соблюдением правил пожаро- взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.1.010. Оборудование должно быть заземлено и иметь средство защиты от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

6.8 Рекомендуемые средства пожаротушения: пенный огнетушитель, песок, тонкораспыленная вода, асбестовое полотно.

6.9 Полимерные нетканые полотна в процессе хранения и применения не выделяют вредных веществ в атмосферный воздух и не разрушают озоновый слой атмосферы.

6.10 Полимерные нетканые полотна нерастворимы в воде и большинстве растворителей.

6.11 Твёрдые отходы (весовой лоскут, обрезь) полностью используются в производстве. При захоронении в землю не происходит выделение газов или веществ, загрязняющих землю и водоёмы.

6.12 Отходы производства, не подлежащие повторной переработке, должны утилизироваться в соответствии с [2].

7 Правила приемки

7.1 Проверка качества и приёмка полимерного нетканого полотна осуществляется службой контроля качества (ОТК) предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта. Порядок приёмки продукции службой ОТК – по ГОСТ 15.309.

7.2 Приёмку полимерного нетканого полотна производят партиями. Партией считается количество полимерного нетканого полотна одного типа и размеров, изготовленное по одному технологическому режиму из однородного сырья и оформленное одним документом о качестве. Документ о качестве должен содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование полимерного нетканого полотна;

- состав сырья;

- номер партии и дату изготовления;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества полимерного нетканого полотна требованиям настоящего стандарта;

- штамп ОТК.

В документ о качестве полимерного нетканого полотна допускается вносить другую информацию, касающуюся качества выпущенной продукции.

7.3 При контроле качества полимерного нетканого полотна проводят приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания в соответствии с перечнем показателей, установленных в Таблице 2.

Таблица 2 – Перечень контролируемых показателей при проведении типовых, приёмо-сдаточных и периодических испытаниях, а также при операционном контроле

| Контролируемый показатель | Испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | типовые | операционный контроль | приемо-сдаточные | периодические |
| 1 Внешний вид, соответствие упаковки и маркировки продукции требованиям настоящего стандарта | + | - | + | + |
| 2 Линейные размеры | + | + | + | + |
| 3 Масса на единицу площади | + | + | + | + |
| 4 Разрывная нагрузка, в сухом состоянии, вдоль/поперёк | + | + | + | + |
| 5 Удлинение при разрыве, в сухом состоянии, вдоль/поперёк | + | + | + | + |
| 6 Водоупорность | + | + | + | + |

7.4 При постановке продукции на производство, а также при модернизации производимой продукции, проводятся типовые испытания продукции. Постановка продукции на производство по ГОСТ 15.309 разрешается только при получении положительных результатов типовых испытаний. Результаты типовых испытаний оформляются протоколом испытаний.

7.5 В процессе промышленного производства проводится операционный контроль основных технологических параметров с регистрацией показателей.

7.6 Приёмо-сдаточные испытания проводят для каждой контролируемой партии. От каждой партии методом случайной выборки по ГОСТ 18321 производят отбор образцов для приёмо-сдаточных испытаний полимерных нетканых полотен согласно 
ГОСТ 13587. Результаты приёмо-сдаточных испытаний оформляют протоколом испытаний.

7.7 При положительных результатах приёмо-сдаточных испытаний в документе о качестве (сертификат качества) на принятую продукцию дают заключение, свидетельствующее о годности продукции и её приемке.

7.8 При отрицательных результатах приёмо-сдаточных испытаний продукцию (с указанием обнаруженных дефектов) возвращают изготовителю для выявления причин возникновения дефектов, проведения мероприятий по их устранению и для возможности исправления брака и повторного предъявления.

7.9 На партии, прошедшие приёмо-сдаточные испытания, проводят периодические испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта по перечню показателей для периодических испытаний, указанных в Таблице 2. Периодичность проведения этих испытаний – не реже одного раза в 12 месяцев, если не указано иное.

8 Методы контроля

8.1 Контрольно-измерительные приборы и оборудование, используемое при проверке и испытаниях, должны быть поверены и аттестованы.

8.2 Отбор проб выполняют по ГОСТ 13587.

8.3 Определение внешнего вида, наличие или отсутствие дефектов, указанных в 4.4.3 настоящего стандарта, устанавливают путём визуального осмотра полотна, развёрнутого на длину не менее 10 м, при равномерной освещённости не менее 30 лк.

8.4 Упаковку и маркировку рулонов проверяют визуально на соответствие требованиям раздела 5 настоящего стандарта на полимерные нетканые полотна.

8.5 Линейные размеры определяют в соответствии с ГОСТ 3811.

8.6 Массу на единицу площади определяют по ГОСТ 3811 (Приложение 5, Метод 5).

8.7 Разрывную нагрузку и удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 15902.3.

8.8 Определение водоупорности проводят по ГОСТ 3816 (6.2).

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование

9.1.1 Транспортирование нетканого полотна - по ГОСТ 7000.

9.1.2 Погрузку в транспортные средства нетканого полотна производят всеми видами погрузочного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании, погрузке и выгрузке рулонов полимерных нетканых полотен должны быть приняты меры по предохранению от повреждения их упаковки и увлажнения материала.

При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

9.1.3 Транспортирование укрывного полотна следует производить в крытых транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность продукции при её транспортировании. При выборе транспорта необходимо учитывать габаритные размеры и вес рулона. По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании.

9.2 Хранение

9.2.1 Нетканое полотно должно быть устойчивым к воздействию климатических факторов при транспортировании и хранении по группе УХЛ 4 ГОСТ 15150.

9.2.2 Хранение нетканого полотна - по ГОСТ 7000 со следующим дополнением: укрывное полотно при хранении должно быть на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов на сухом полу или поддонах. В помещении для хранения материалов недопустимо пользоваться открытым огнём. Электропроводка должна быть выполнена в пожаробезопасном исполнении.

9.2.3 Нетканое полотно должно храниться в упакованном виде, рассортированное по соответствующим типам в условиях, обеспечивающих защиту из от воздействия влаги (влажность в помещении – не более 75 %), прямых солнечных лучей, при температуре в местах хранения от 0 °С до 35 °С. Повреждения упаковки не допускаются.

9.2.4 Используемое нетканое полотно в период межсезонья (с учётом региональных особенностей) должно храниться в проветриваемых складах у потребителя в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги (влажность в помещении – не более 75 %), прямых солнечных лучей, при температуре в местах хранения от 0 °С до 35 °С, во избежание утраты потребительских свойств. Запрещено хранение штабелей с полимерными неткаными полотнами совместно с кислотами, щелочами, растворителями и другой химической продукцией.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества полимерных нетканых полотен требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий сохранности упаковки, правил транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок нетканого полотна – двадцать четыре месяца со дня изготовления. По истечении гарантийного срока нетканое полотно может быть использовано по назначению после повторных испытаний на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Библиография

[1] Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70

[2] Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

МКС 59.080.30

Ключевые слова: нетканый материал спанбонд, полимерные однослойные и многослойные нетканые полотна, нетканые полотна с ламинирующим покрытием

МКС 59.080.30

Ключевые слова: нетканый материал спанбонд, полимерные однослойные и многослойные нетканые полотна, нетканые полотна с ламинирующим покрытием

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «MARVIK PARTNERS»