НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Текстильные материалы и изделия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИМЕТИЛФОРМАМИДА МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения количества экстрагируемого диметилформамида (ДМФ) в компонентах текстильных продуктов, содержащих полиуретан или акрил.

Примечание - Дополнительную информацию можно найти в таблице 1 и 3 CEN/TR 16741:2015, которые определяют, какие материалы подходят к данному определению.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN ISO 4787:2011 Laboratory glassware. Volumetric instruments. Methods for testing of capacity and for use (Посуда стеклянная лабораторная. Средства измерения объемов. Методы испытания вместимости и применение)                  (ISO 4787:2010).

EN ISO 5089:2016 Textiles. Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing (Текстиль. Подготовка образцов для лабораторных испытаний и проб для химического анализа) (ISO 5089:1977).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения отсутствуют.

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

Проект, редакция 1

4 Принцип метода

Образец разрезают на мелкие кусочки и экстрагируют с метанолом в герметичной пробирке при температуре 70 °С в ультразвуковой ванне. Аликвоту экстракта анализируют с помощью газового хроматографа с масс-селективным детектором (МСД).

5 Реагенты

Если не указано иное, то используются химические вещества аналитического класса.

5.1 Диметилформамид (ДМФ), регистрационный номер CAS: 68-12-2, самый высокий из доступных стандартов чистоты

5.2 Диметилформамид - d7 (ДМФ-d7), регистрационный номер CAS 4472-41-7, самый высокий из доступных стандартов чистоты

5.3 Метанол, регистрационный номер CAS 67-56-1

5.4 Базовые растворы

5.4.1 Внутренний стандарт - Базовый раствор (1 000 мг/л)

В 10 мл мерную колбу с точностью до 0,1 мг взвесить 10 мг ДМФ-d7 (5.2), залить метанол (5.3) до отметки и перемешать. Содержимое перенести в 10 мл флакон с колпачком (6.6) из темного стекла и хранить в холодильнике при температуре около 6 °С.

5.4.2 Внутренний стандарт - Рабочий раствор (200 мг/л)

Раствор получают разбавлением базового раствора (5.4.1) метанолом (5.3) в соотношении 1:5.

5.4.3 Целевое соединение - Базовый раствор (1 000 мг/л)

В 10 мл мерную колбу с точностью до 0,1 мг взвесить 10 мг ДМФ (5.1), залить метанол (5.3) до отметки и перемешать.  Содержимое перенести в 10 мл флакон с колпачком (6.6) из темного стекла и хранить в холодильнике при температуре около 6 °С.

5.4.4 Целевое соединение - Рабочий раствор (200 мг/л)

Раствор получают разбавлением базового раствора (5.4.3) метанолом (5.3) в соотношении 1:5.

6 Оборудование

Должно использоваться обычное лабораторное оборудование и лабораторное стеклянное оборудование в соответствии с EN ISO 4787, в дополнение к следующему:

6.1 Аналитические весы с точностью, по меньшей мере, в 0,1 мг,

6.2 Стеклянная пробирка, с завинчивающийся крышкой, которая может быть плотно запечатана (например, объемом в 20 мл),

6.3 Ультразвуковая ванна с регулируемой температурой, подходящей для работы при температуре около 70 °C,

6.4 ПТФЭ-мембранный фильтр, с шириной пор в 0,45 мкм,

6.5 Флакон ГХ, с колпачком (например, объемом в 2 мл),

6.6 Флакон из темного стекла, с винтовой крышкой, которая может быть плотно закрыта (например, объем 10 мл),

6.7 Микропипетки

6.8 Газовый хроматограф с масс-селективным детектором (ГХ-МСД),

7 Забор образцов

7.1 Образцы

ДМФ является летучим веществом, и следует принять меры для минимизации потерь. Перед отправкой в лабораторию образцы рекомендуется по отдельности завернуть в алюминиевую фольгу.

7.2 Подготовка образцов для испытания

По возможности, отбор проб осуществляется в соответствии со                   EN ISO 5089. Образцы материалов разрезают на куски с длиной края от 0,3 см до 0,5 см.

Примечание - Максимум три испытательных образца (равной массы) одного и того же типа материала могут быть испытаны вместе, с учетом пределов обнаружения и количественной оценки.

8 Процедура

8.1 Экстрагирование

Взвесить (1,0 ± 0,1) г образца в стеклянном флаконе (6.2), записать массу с точностью до 1 мг, добавить 1 мл раствора внутреннего стандарта (5.4.2) и 9 мл метанола (5.3), загерметизировать флакон. Экстрагировать образец при температуре в (70 ± 5) ° С в течение 1ч ± 5 мин в ультразвуковой ванне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не открывать флакон перед охлаждением, поскольку содержимое может находиться под давлением.

После охлаждения до 27 ° С или ниже этот раствор профильтровать через мембранный фильтр ПТФЭ (6.4). Перенести аликвоту экстракта во флакон ГХ-МСД (6.5) и закрыть колпачком.

8.2 Определение с ГХ-МСД

8.2.1 Подготовка калибровочных растворов

Для анализа приготовить, по меньшей мере, 3 калибровочных раствора ДМФ, включая внутренний стандарт, из рабочих растворов (5.4.2 и 5.4.4) в метаноле (5.3) при подходящих концентрациях.

8.2.2 Определение с ГХ-МСД

Определить ДМФ, полученный согласно пункта 8.1 с помощью ГХ-МСД (6.8).

Пример хроматографических условий приведен в приложении А.

9 Выражение результатов

Построить график калибровки реакции относительно известной стандартной концентрации (скорректированный на реакцию для внутреннего стандарта). На калибровочном графике интерполировать концентрацию ДМФ в мкг/мл (ps).

Уровень ДМФ рассчитывается в качестве массовой доли w в мг/кг испытуемого материала в соответствии со следующим уравнением:

w=Ps×VmE                                                            (1)

где,

Ps - интерполированная концентрация ДМФ, в мкг/мл;

V - это объем экстракта в мл;

mE - это масса испытуемого материала, в г.

10 Отчет об испытании

Протокол испытания должен включать следующее:

a) ссылку на настоящий метод испытания, т.e. EN 17131:2019;

b) дату испытания;

c) всю информацию, необходимую для полной идентификации испытываемого образца;

d) состояние пробы при поступлении и хранении перед испытанием;

e) результат экстракции диметилформамида, в мг/кг;

f) любые отклонения от данной процедуры.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначения и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN ISO 5089:2016 Textiles. Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing (Текстиль. Подготовка образцов для лабораторных испытаний и проб для химического анализа) (ISO 5089:1977) | IDT | ГОСТ ISO 5089-2001 Материалы текстильные. Подготовка проб для химических испытаний |

МКС 59.080.01 (IDT)

Ключевые слова: метод определения количества диметилформамида, текстильные продукты, полиуретан, акрил, метанол, герметичная пробирка, газовый хроматограф с масс-селективным детектором (МСД).

МКС 59.080.01 (IDT)

Ключевые слова: метод определения количества диметилформамида, текстильные продукты, полиуретан, акрил, метанол, герметичная пробирка, газовый хроматограф с масс-селективным детектором (МСД).

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заместитель

Генерального директора                                                               И. Хамитов

Начальник Центра

стандартизации                                                                  А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации                                                               Е. Кулешова

Главный специалист                                                              С. Кайликперова