НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки

Часть 2

ПЕРЕМЫЧКИ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к перемычкам, изготовленным из стали, автоклавного ячеистого бетона, бетонных блоков заводского изготовления, бетона, керамических и силикатных кладочных изделий, природного камня или из комбинации данных строительных материалов, предназначенным для перекрытия проемов шириной до 4,5 м включительно в стенах из кладки.

Требования настоящего стандарта не распространяются на перемычки из бетона или стали, выполняемые согласно EN 1090-1, EN 12602 и EN 13225, если к ним применим настоящий стандарт. Перемычки заводского изготовления могут представлять собой полностью готовое изделие (перемычку) или часть конструкции, заранее изготовляемую на заводе и дополняемую на строительной площадке для создания готового изделия.

Настоящий стандарт не распространяется на:

a) перемычки, полностью изготавливаемые на строительной площадке;

b) перемычки, с конструктивными элементами в растянутой зоне сечения, изготавливаемыми на строительной площадке;

с) деревянные перемычки;

d) неармированные перемычки из природного камня.

Стандарт не распространяется на перемычки пролетом в свету более 4,5 м в составе стен из кладки и на линейные строительные изделия, выполняющие функцию самостоятельного несущего элемента, такие как балки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 206-1:2000 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity (Бетон. Часть 1. Технические требования, рабочие характеристики, производство и соответствие требованиям).

EN 771 (all parts), Specification for masonry units (все части) (Технические условия для элементов каменной кладки).

EN 772-1 Methods of test for masonry units – Part 1: Determination of compressive strength (Методы испытаний кладочных изделий. Часть 1. Определение прочности при сжатии).

EN 846-9 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 9: Determination of

flexural resistance and shear resistance of lintels (Вспомогательные компоненты каменной

кладки. Методы испытания. Часть 9. Определение прочности на изгиб и на срез перемычек).

EN 846-11 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 11: Determination of dimensions and bow of lintels (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 11. Определение размеров и обратного прогиба перемычек.

EN 846-13:2001 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 13: Determination of resistance to impact, abrasion and corrosion of organic coatings (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 13. Определение стойкости к удару, истиранию и коррозии органических покрытий.

EN 846-14 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Методы испытания. Часть 14. Определение начальной прочности на срез при сцеплении между перемычкой заводского изготовления, дополняемой на строительной площадке, и опирающейся кладкой).

EN 990 Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure (Методы испытаний для проверки защиты от коррозии арматуры для ячеистого бетона автоклавного твердения и бетона на легких заполнителях с открытой структурой).

EN 998-2:2010 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Технические условия. Часть 2. Кладочный раствор.

EN 1745 Masonry and masonry products – Methods for determining thermal properties (Кладка и продукты для кладки. Методы определения термических свойств).

EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – General (Сталь для железобетонной арматуры. Сталь арматурная свариваемая. Общие положения).

EN 10088 (all parts), Stainless steels (все части) (Стали нержавеющие).

prEN 10138 Prestressing steels (все части) (Стали для предварительно напрягаемой арматуры).

EN 10346:2009 Continuously hot-dip coated steel flat products – Technical delivery conditions (Прокат плоский стальной с непрерывным покрытием, нанесенным методом погружения в расплав. Технические условия поставки).

EN 12602:2008 Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete (Железобетонные элементы заводского изготовления из ячеистого бетона автоклавного твердения).

EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements – Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Классификация на основе результатов испытаний на огнестойкость строительных изделий и конструктивных элементов. Часть 2. Классификация на основе данных испытаний на огнестойкость, за исключением систем вентиляции).

EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and test methods (Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на изделиях из чугуна и стали. Технические условия и методы испытаний) (ISO 1461).

EN ISO 1463 Metallic and oxide coatings – Measurement of coating thickness – Microscopical method (Покрытия металлические и оксидные. Измерение толщины покрытия. Микроскопический метод) (ISO 1463).

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используются) термины с соответствующими определениями:

Примечания

1 Примеры видов перемычек представлены на рисунках 1-3. Рисунки служат только для наглядного представления видов перемычек. Другие элементы конструкций, такие как опоры, термоизоляционные и гидроизоляционные слои, на рисунках условно не показаны.

2 На рисунках 3 и 4 показаны основные размеры, оговоренные в разделе 3.

3.1.1 Перемычка из ячеистого бетона автоклавного твердения (autoclaved aerated concrete lintel): Перемычка, изготовленная из армированного ячеистого бетона автоклавного твердения.

3.1.2 Опорная длина (bearing length): Длина части перемычки на опорной площадке.

3.1.3 Глубина заделки (built-in length): Минимальная глубина, необходимая для анкеровки арматурных стержней.

3.1.4 Пролет в свету (clear opening): Расстояние в свету между гранями опор перемычки.

3.1.5 Комбинированная перемычка (combined lintel): Перемычка, состоящая из двух или нескольких несущих элементов, в каждом из которых при работе перемычки образуются сжатая и растянутая зоны.

3.1.6 Составная перемычка (composite lintel): Перемычка, состоящая из элемента заводского изготовления и выполняемого в построечных условиях конструктивного элемента каменной кладки или бетона, с последующей совместной работой данных элементов.

3.1.7 Высота поставляемой перемычки (composite lintel height): Общая высота растянутой и сжатой зон, возникающих при работе составной перемычки.

3.1.8 Железобетонная перемычка (concrete lintel): Перемычка, изготовленная из железобетона с преднапряжением или без предварительного напряжения.

3.1.9 Заявленное значение (declared value):Значение для свойства продукта, гарантированное изготовителем и установленное в соответствие с настоящим стандартом с учетом возможных отклонений, возникающих в процессе изготовления конструкции.

3.1.10 Расчетный пролет (effective span): Расстояние между центрами опор перемычки или пролет в свету перемычки, включая общую высоту перемычки с любым конструктивным элементом. Определяющим является меньшее значение.

3.1.11 Прочность при изгибе (flexural resistance): Средняя равномерно распределенная нагрузка, при которой возникает разрушение образцов, отобранных из нескольких перемычек (или наименьшая нагрузка, при которой по данным изготовителя, заканчиваются испытания).

3.1.12 Перемычка (lintel): Линейный элемент, воспринимающий нагрузку над проемом в кладке.

3.1.13 Высота перемычки (lintel height): Общая высота элемента перемычки заводского изготовления.

3.1.14 Длина перемычки (lintel length): Общая длина перемычки заводского изготовления.

3.1.15 Несущая способность (load bearing capacity): Среднее значение равномерно распределенной нагрузки, вызывающей при испытании перемычек разрушение образцов или достижение предельно допустимого прогиба образца. Определяющим является меньшее значение.

3.1.16 Коэффициент нагрузки (load ratio): Отношение внутренней нагрузки полотна к внешней нагрузке полотна на перемычке, поддерживающей стену из двойного полотна или пустотелую стену.

3.1.17 Перемычка каменной кладки (masonry lintel): Перемычка, состоящая из одного или нескольких лотковых блоков, устраиваемая путем укладки в блоки из железобетона с преднапряжением или без предварительного напряжения.

3.1.18 Сопротивление срезу (shear resistance): Среднее значение нагрузки, вызывающей срез, при которой возникает разрушение образцов, отобранных из нескольких перемычек (или наименьшая нагрузка, при которой по данным изготовителя, заканчиваются испытания).

3.1.19 Лотковый блок (shell casing unit): Предварительно обработанное изделие с одним или несколькими каналами, в которые укладывают железобетон с преднапряжением или без предварительного напряжения.

3.1.20 Цельная перемычка (single lintel): Перемычка заводского изготовления, воспринимающая нагрузку без дополнительных конструктивных элементов.

3.1.21 Заявленный прогиб (declared deflection): Значение прогиба при нагрузке, равной одной трети заявленной несущей способности перемычки.

3.1.22 Стальная перемычка (steel lintel): Перемычка, изготовленная из стали..

3.1.23 Несущий лотковый блок (structural shell casing unit): Лотковое изделие, изготовленное из материала, прочность на сжатие которого не менее прочности на сжатие бетонной смеси, используемой для его заполнения.

3.2 Обозначение

Примечание – Основные размеры приведены на рисунках 3 и 4.

bs – наименьшая ширина испытываемого образца несущего лоткового блока, в мм (см. рисунок 5);

b – опорная длина, в мм;

dppcl – высота элемента составной перемычки заводского изготовления;

dc – высота составной перемычки, в мм;

dl – высота перемычки, в мм;

δdv – заявленный прогиб в вертикальном направлении, в мм;

δdh – заявленный прогиб в горизонтальном направлении, в мм;

hu – высота кладочного изделия;

tbj – толщина горизонтального шва кладки;

hs – длина части несущего лоткового блока, вырезанной в качестве образца для испытаний, в мм (см. рисунок 5);

l – длина перемычки, в мм;

l0 – пролет перемычки в свету, в мм;

le – расчетная длина, в мм;

Ftkl – прочность элемента заводского изготовления при растяжении в предельном состоянии;

fvk0i – начальный предел прочности на срез между элементом перемычки заводского изготовления и раствором горизонтального шва.

Условные обозначения

1 – опирающаяся на перемычку кладка;

2 – цельная перемычка.

Рисунок 1 – Пример цельной перемычки (см. п. 3.1.20)

Условные обозначения

1 – опирающаяся на перемычку кладка;

2 – конструктивный элемент (кладка или бетон);

3 – элемент заводского изготовления.

Рисунок 2 – Пример составной перемычки (см. п. 3.1.6)

Условные обозначения

| 1 – опирающаяся на перемычку кладка – внешнее полотно; 2 – перемычка внешнего полотна; | 3 – перемычка внутреннего полотна; 4 – опирающаяся на перемычку кладка – внутреннее полотно. |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Пример комбинированной перемычки (см. п. 3.1.5)

Условные обозначения

1 – перемычки всех типов, кроме составных;

2 – составная перемычка.

Рисунок 4 – Основные размеры

4 Материалы

4.1 Стальные перемычки

Материалы для изготовления стальных перемычек согласно настоящему стандарту выбирают по приложению C.1; ссылка на материал/покрытие должна быть заявлена.

4.2 Железобетонные перемычки

Перемычки изготовляют из железобетона с предварительным напряжением или без, с применением несущих или не несущих лотковых блоков или без них.

Стальная арматура, применяемая в железобетонных перемычках должна соответствовать требованиям EN 10080.

Нержавеющая сталь для армирования железобетонных перемычек должна соответствовать EN 10088-5.

Предварительно напрягаемая стальная арматура должна соответствовать требованиям стандартам серии prEN 10138 (все части).

Арматурная проволока для перемычек в соответствии с настоящим стандартом должна иметь диаметр не менее 2,5 мм.

Бетон должен соответствовать EN 206-1 в разделах, относящихся к материалам.

Ячеистый бетон автоклавного твердения должен соответствовать EN 12602 (распространяется только на разделы с определениями и требованиями к материалу).

4.3 Перемычки каменной кладки

Перемычки каменной кладки изготавливают из железобетона с преднапряжением или без предварительного напряжения, кладочного раствора и несущих или ненесущих лотковых блоков, которые должны удовлетворять следующим стандартам и условиям:

a) бетон и сталь в соответствии с п. 4.2;

b) кладочный раствор в соответствии с EN 998-2;

c) лотковые блоки изготавливают из следующих материалов:

1) глина в соответствии с разделами с требованиями к материалам EN 771-1;

2) известковый силикат в соответствии с разделами с требованиями к материалам 
EN 771-2;

3) перлитобетон в соответствии с разделами с требованиями к материалам EN 771-3;

4) ячеистый бетон автоклавного твердения в соответствии с разделами с требованиями к материалам EN 771-4;

5) промышленный камень в соответствии с разделами с требованиями к материалам EN 771-5;

6) природный камень в соответствии с разделами с требованиями к материалам 
EN 771-6.

Примечание – Любые лотковые блоки могут улучшить механические характеристики перемычек. Однако если это улучшение можно проверить вычислительными методами или лотковые блоки учитываются при обеспечении покрытий для железобетона, то эти блоки считаются несущими.

Прочность при сжатии несущих лотковых блоков определяют в соответствии с принципами EN 772-1 по отобранным образцам. Расположение образца и соотношение размеров показаны на рисунке 5.

Условные обозначения

1 – для обеспечения симметричности приложения нагрузки одновременно испытывают два образца;

2 – длина отобранной части hs должна соответствовать ее наименьшей ширине bs.

Рисунок 5 – Образцы для проведения испытаний несущих лотковых блоков на прочность при сжатии

Для соблюдения расчетных рабочих требований к перемычкам выбирают соответствующие швы, заполненные раствором.

4.4 Комбинированные и составные перемычки

Если в декларации или дополнительной информации для составных перемычек предполагается использование материалов или элементов, которые не поставляются изготовителем в комплекте с перемычками, но требуются для устройства перемычки, то необходимые технические характеристики материалов следует определять в соответствии с настоящим стандартом или другими действующими стандартами или техническими свидетельствами, которые распространяются на применяемые материалы.

5 Требования

5.1 Общие положения

Требования и характеристики, установленные в настоящем стандарте, определяют в соответствии с методами испытаний и процедурами, приведенными в настоящем  стандарте.

Примечания

1 Руководство по применению и монтажу перемычек дано в справочных приложениях A и B.

2 Критерии соответствия даны в пп. 5.2-5.11, которые также распространяются на первичные типовые испытания (см. п. 8.2) и, при необходимости, на контроль поставленных партий.

Для оценки процесса производства изготовитель устанавливает критерии соответствия продукции в руководстве по заводскому производственному контролю.

5.2 Размеры, масса и допустимые отклонения

5.2.1 Размеры

Следует указывать длину, ширину и высоту перемычки. Дня непрямоугольных форм или сечений следует прилагать чертеж с расположением указанных размеров.

5.2.2 Масса на единицу площади

Следует указывать массу перемычки и массу на единицу площади вертикальной плоскости. Массу определяют на испытуемых образцах, отобранных в соответствии с разделом 8, при помощи инструмента, погрешность измерения которого не должна превышать 0,1 % каждого показания. Для получения массы на единицу площади вертикальной плоскости среднюю массу испытуемых образцов делят на произведение среднего значения общей длины и среднего значения высоты. Отклонение от заявленного значения массы не должно превышать 5 %.

5.2.3 Глубина заделки

Следует указывать минимальную глубину заделки, которая должна составлять не менее 100 мм.

5.2.4 Отклонение от заявленных значений

Отбор образцов проводится в соответствие разделом 8 и проведение измерений в соответствии с EN 846-11; отклонение размеров и заданной формы поперечного сечения не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Отклонение размеров

| Размер | Допустимое отклонение |
| --- | --- |
| Длина | ± 15 мм |
| Ширина и высота | ± 5 мм |
| Прямолинейность или выгиб (в горизонтальном или вертикальном направлении) | 0,5 % длины, но не более 10 мм предусмотренного профиля |
| Искривление элемента составной перемычки заводского изготовления | 0,7 % длины предусмотренного профиля |

5.3 Механические характеристики и информация для получения механических характеристик

5.3.1 Цельные перемычки, комбинированные перемычки и составные перемычки

5.3.1.1 Общие положения

Несущую способность указывают на основании результатов испытаний, полученных с помощью методик, установленных настоящим стандартом, или на основании обработки результатов испытаний.

Если при обработке и дополнении результатов испытаний используются расчетные модели, они должны основываться на механическом взаимодействии компонентов соответствующих свойствах материалов. Для подтверждения правильности выбора расчетной модели могут использоваться результаты ранее проведенных испытаний.

Окончательное подтверждение соответствия требованиям настоящего стандарта должно проводиться посредством испытаний согласно методам EN 846-9 на образцах, отобранных в соответствии с разделом 8.

5.3.1.2 Несущая способность и распределение нагрузки

Требования к сопротивлению изгибу согласно п. 5.3.1.3 и сопротивлению нагрузки на срез при срезе согласно п. 5.3.1.5 являются обязательными.

Примечание – Заявленное значение несущей способности основывается на наименьшем значении сопротивления изгибу (см. п. 5.3.1.3) или на двукратном значении сопротивления нагрузки на срез (см. п. 5.3.1.5).

В качестве несущей способности перемычки указывают среднее значение в кН/м. При необходимости указывают значение данной характеристики. Если не указано иное, приводится значение несущей способности перемычки при максимальном значении пролета в свету с учетом величины заявленных значений минимальной опорной длины и длины перемычки.

Для перемычек, предназначенных для опирания двух и более слоев многослойных стен из кладки, указываются все существующие ограничения допустимого распределения нагрузок по ширине перемычки.

5.3.1.3 Сопротивление изгибу

При отборе образцов в соответствие с разделом 8 и испытании в соответствие с методами, приведенными в EN 846-9, сопротивление изгибу должно быть больше или равно заявленному значению несущей способности согласно п. 5.3.1.2. При этом ни одно отдельное значение разрушающей нагрузки при изгибе не должно быть менее 90% заявленного значения несущей способности.

Если требуется указание характеристики дополнительно к несущей способности при вертикальной нагрузке согласно EN 846-9 как среднего значения результатов испытаний, показатель указывают равным 0,9 от величины среднего значения результатов испытаний.

5.3.1.4 Кратковременный прогиб

Указывается как вертикальный кратковременный прогиб 5dv, так и горизонтальный прогиб 5dh при нагрузке равной 1/3 несущей способности перемычки. Если отбор образцов для определения сопротивления изгибу выполняют согласно разделу 8, а испытания согласно EN 846-9, значения прогибов образцов, измеренные при одной трети их несущей способности, должны быть не более заявленных значений прогибов 6dv и 5dh.

Указание горизонтального прогиба 6dh требуется только в том случае, если его значение является определяющим.

Величина долговременного прогиба может быть определена путем увеличения значения кратковременного прогиба с учетом влияния использованной схемы нагружения образца, величин ползучести и усадки материала образца, данные о которых могут быть приняты согласно соответствующим техническим условиям.

5.3.1.5 Сопротивление срезу

Если отбор образцов выполняется согласно разделу 8, а испытание – согласно методам, указанным в EN 846-9, сопротивление срезу должно быть больше или равно 
50 % заявленного значения несущей способности, определенной согласно п. 5.3.1.2, при этом значение разрушающей нагрузки при срезе для отдельного образца не должно быть менее 45 % заявленного значения несущей способности.

Значение сопротивления перемычек срезу указывают при необходимости как дополнительный показатель.

Если требуется указание характеристики дополнительно к несущей способности при вертикальной нагрузке согласно EN 846-9 как среднего значения результатов испытаний, показатель указывают равным 0,9 от величины среднего значения результатов испытаний.

5.3.2 Элемент составных перемычек заводского изготовления

Если данные о несущей способности составной перемычки не предоставляются изготовителем, то для элемента перемычки заводского изготовления должны быть указаны данные, перечисленные ниже.

- геометрия и расположение в перемычке элемента заводского изготовления, положение, диаметр и предел текучести арматуры в составе перемычки;

- значение прочности при растяжении Flkl элемента перемычки заводского изготовления в первом предельном состоянии. Если данная характеристика влияет на долговечность конструкции, также указывают прочность на растяжение, определяемую из условия эксплуатационной пригодности конструкции;

- значение начального предела прочности на срез fvk0i по плоскости контакта элемента перемычки заводского изготовления и строительного раствора горизонтального шва над перемычкой. Декларация данного параметра может быть установлена на основании фиксированных значений или на основании результатов испытаний, выбранный метод должен быть указан в декларации. Если в декларации используются фиксированные значения, допускается применять соответствующее значение начального предела прочности на срез, приведенное в приложении С EN 998-2:2010. Если значение начального предела прочности на срез определяется по результатам испытаний, их следует проводить по EN 846-14. При отборе образцов согласно разделу 8 и испытаниям согласно методам, указанным в EN 846-4, начальный предел прочности образцов на срез должен быть не менее заявленного значения.

5.4 Долговечность

5.4.1 Общие положения

Материалы для изготовления перемычек и системы защиты от коррозии выбирают в соответствии с пп. 5.4.2 или 5.4.3, обозначение материала и покрытия указывают в соответствии с приложением С.

Примечание – Устойчивость рабочих характеристик к коррозии зависит как от условий эксплуатации каменной кладки, так и от примененного материала покрытия. В настоящем стандарте приведены требования к материалам и антикоррозионному покрытию, соответствующим современному уровню развития техники.

5.4.2 Стальные перемычки

Стальные перемычки, за исключением изготовленных из ферритной нержавеющей стали, аустенитной нержавеющей стали или аустенитно-ферритной нержавеющей стали, следует защищать от коррозии в соответствии с требованиями п. С.1 в приложении С.

Способ защиты от коррозии выбирают для конкретной области применения перемычки в зависимости от ее вида, выбранной системы гидроизоляции, значения нагрузки и условий воздействия окружающей среды. В настоящем стандарте указано несколько классов качества по защите от коррозии.

5.4.3 Железобетонные перемычки и перемычки каменной кладки

Арматура для железобетонных перемычек и перемычек каменной кладки должна быть защищена от коррозии в соответствии с требованиями пп. С.2 и С.З в приложении С.

Все имеющиеся швы между несущими лотковыми блоками и любыми канавками следует заполнять бетоном или раствором. Если швы не заполнены, то такие лотковые блоки считаются не несущими

5.5 Проникновение воды и монтаж перемычек

Для предотвращения проникновения воды при монтаже перемычек должна быть обеспечения вся необходимая информация о проведении правильной процедуры.

Примечание – Рекомендации по монтажу приведены в приложении B.

5.6 Термические свойства

Данные по термическим свойствам материалов перемычек следует указывать, руководствуясь значениями теплопроводности, приведенными в EN 1745, а в случае их отсутствия на основании значений теплопроводности строительных материалов согласно соответствующим стандартам.

5.7 Морозостойкость

5.7.1 Общие положения

Значение морозостойкости следует указывать для перемычек любого типа, используемых в конструкции наружных стен, а также в других конструкциях в зависимости от их назначения, если к ним предъявляются требования по морозостойкости.

5.7.2 Стальные перемычки

Стальные перемычки могут классифицироваться как морозостойкие.

5.7.3 Железобетонные перемычки

Перемычки, изготовленные из железобетона в соответствии с EN 206-1 и требованиями для среды эксплуатации класса XF1 стандарта EN 206-1:2000 могут классифицироваться как морозостойкие.

5.7.4 Перемычки каменной кладки

Перемычки каменной кладки могут классифицироваться как морозостойкие, если они удовлетворяют следующим условиям:

a) бетонная часть перемычки отвечает требованиям п. 5.7.3, следовательно, может классифицироваться как морозостойкая; и

b) кладочные лотковые блоки отвечают требованиям по морозостойкости согласно требованиям в соответствие с EN 771.

5.8 Огнестойкость

Если, исходя из предполагаемой области использования перемычки, к ней предъявляются требования по огнестойкости, классификация по данному параметру осуществляется в соответствии с ЕN 13501-2 на основании испытания перемычки как части стены с функцией противопожарной преграды или без данной функции, либо как самостоятельного несущего элемента. Допускается альтернативная классификация перемычек на основании справочных значений для соответствующего вида материала и формы по соответствующим стандартам. Если требуется классификация по огнестойкости, то определенный вид перемычки допускается для применения в определенных конструкциях при условии подтверждения правомерности данного допуска справочными значениями или оценкой по результатам испытаний на огнестойкость.

При наличии соответствующей противопожарной защиты перемычка может быть составляющей частью огнестойкой конструкции. Если перемычку одного типа предполагается использовать в конструкциях нескольких типов, может потребоваться проведение испытаний как в одной, так и в нескольких испытательных системах.

5.9 Водопоглощение

5.9.1 Общие положения

Коэффициент капиллярного водопоглощения или начальное водопоглощение следует указывать для всех железобетонных перемычек или перемычки каменной кладки, применяемых в наружных конструкциях без защиты, а также для любых перемычек в любых конструкциях, если это требуется исходя из их назначения.

5.9.2 Стальные перемычки

Стальные перемычки могут классифицироваться как перемычки с нулевым коэффициент водопоглощения.

5.9.3 Перемычки других типов

Если отбор образцов перемычек, за исключением стальных, выполняется согласно разделу 8, а испытание согласно методам, указанным в EN 772-11, начальное водопоглощение перемычек из керамического кирпича или коэффициент водопоглощения для всех других перемычек при времени погружения в воду согласно соответствующей части EN 771 не должны превышать заявленного значения.

5.10 Паропроницаемость

Если, исходя из назначения перемычки, к ней предъявляются требования по паропроницаемости, указывается коэффициент паропроницаемости (минимальное и максимальное значения) согласно EN 1745, за исключением стальных перемычек.

Примечание – Это свойство не рассматривается для стальных перемычек.

5.11 Опасные вещества

В отдельных странах согласно национальным нормативным документам, касающимся опасных веществ, при введении на рынок строительных изделий, рассматриваемых в настоящем стандарте, могут потребоваться подтверждение или декларация об отсутствии или содержании в их составе таких веществ.

До появления гармонизированного е метода испытаний подтверждение и декларация об отсутствии опасных веществ или их содержании должны проводиться в соответствии с национальными предписаниями, действующими в месте применения строительных изделий.

Примечание – Информационная база данных национальных положений по опасным веществам доступна на интернет-странице Комиссии EUROPA по строительным материалам: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

6 Описание и обозначение

Перечень требуемых данных приведен в таблицах 2, 3 и 4.

Таблица 2 – Требуемые данные для цельных перемычек и комбинированных перемычек

| Порядковый номер | Цельные перемычки и комбинированные перемычки |
| --- | --- |
| 1 | Несущая способность, в кН/м |
| 2 | Вид разрушения, при необходимости |
| 3 | Прогиб Sdv и Sdh, при необходимости, при одной трети несущей способности |
| Окончание таблицы 2 |  |
| Порядковый номер | Цельные перемычки и комбинированные перемычки |
| 4 | Водопоглощение кладочного блока, компонентов из бетона или строительного раствора |
| 5 | Паронепроницаемость, при необходимости |
| 6 | Масса в кг и масса перемычки на единицу площади, в кг/м2 |
| 7 | Морозоустойчивость, при необходимости |
| 8 | Технические требования к материалу/покрытию в соответствии с нормативным приложением C |
| 9 | Тепловые характеристики |
| 10 | Огнестойкость, при необходимости |
| 11 | Тип перемычки |
| 12 | Минимальная глубина заделки, в мм |
| 13 | Длина, в мм |
| 14 | Ширина и высота, в мм |
| 15 | Расположение |
| 16 | Указание о необходимости оштукатуривания железобетонных перемычек и перемычек каменной кладки |
| 17 | Указание о необходимости устройства гидроизоляционного слоя |
| 18 | При необходимости, требования к элементам комбинированной перемычки, не поставляемым в комплекте |

Таблица 3 – Требуемые данные для составных перемычек при заявленной несущей способности

| Порядковый номер | Составные перемычки |
| --- | --- |
| 1 | Несущая способность, в кН/м |
| 2 | Вид разрушения, при необходимости |
| 3 | Прогиб δdv и δdh, при необходимости, при одной трети несущей способности |
| 4 | Водопоглощение кладочного блока, компонентов из бетона или строительного раствора |
| 5 | Паронепроницаемость, при необходимости |
| 6 | Масса на единицу площади вертикальной плоскости одного элемента перемычки заводского изготовления, в кг/м2 |
| 7 | Морозоустойчивость, при необходимости |
| 8 | Технические требования к материалу/покрытию в соответствии с приложением C, марка стали и класс прочности бетона, в зависимости от того, какой параметр является определяющим для перемычки |
| Окончание таблицы 3 |  |
| Порядковый номер | Составные перемычки |
| 9 | Тепловые характеристики |
| 10 | Огнестойкость |
| 11 | Тип перемычки |
| 12 | Минимальная глубина заделки, в мм |
| 13 | Длина, в мм |
| 14 | Ширина и высота элемента заводского изготовления, в мм |
| 15 | Расположение |
| 16 | Минимальная ширина конструктивного элемента, в мм |
| 17 | Высота конструктивного элемента, в мм |
| 18 | Указание о необходимости оштукатуривания железобетонных перемычек и перемычек каменной кладки |
| 19 | Указание о необходимости устройства гидроизоляционного слоя |
| 20 | Типы кладочных блоков, которые допустимы к применению |
| 21 | Технические требования к материалам конструктивного элемента, включая минимальную прочность на сжатие кладочных блоков в направлении, параллельном пролету перемычки, в Н/мм2 |
| 22 | Минимальная прочность строительного раствора, в Н/мм2 |
| 23 | Минимальный класс прочности бетона |
| 24 | Руководство по изготовлению опор для перемычек на время ее монтажа, включая максимально допустимые расстояния между опорами, в мм, и нагрузку, которую можно прикладывать во время монтажа перемычки |

Таблица 4 – Требуемые данные, если указаны только свойства элемента составной перемычки заводского изготовления

| Порядковый номер | Элемент составной перемычки заводского изготовления |
| --- | --- |
| 1 | Водопоглощение кладочного блока, компонентов из бетона или строительного раствора |
| 2 | Паронепроницаемость, при необходимости |
| 3 | Масса на единицу площади вертикальной плоскости одного элемента перемычки заводского изготовления, в кг/м2 |
| 4 | Морозоустойчивость, при необходимости |
| 5 | Технические требования к материалу/покрытию в соответствии с нормативным приложением C, марка стали и класс прочности бетона, в зависимости от того, какой параметр является определяющим для перемычки |
| Окончание таблицы 4 |  |
| Порядковый номер | Элемент составной перемычки заводского изготовления |
| 6 | Тепловые характеристики |
| 7 | Огнестойкость |
| 8 | Тип перемычки |
| 9 | Минимальная глубина заделки, в мм |
| 10 | Длина, в мм |
| 11 | Ширина и высота элемента заводского изготовления, в мм |
| 12 | Геометрия и расположение элемента заводского изготовления, включая положение, диаметр и предел текучести арматуры |
| 13 | Указание о необходимости оштукатуривания железобетонных перемычек и перемычек каменной кладки |
| 14 | Указание о необходимости устройства гидроизоляционного слоя |
| 15 | Прочность при растяжении элемента перемычки заводского изготовления. Прочность на растяжение в предельном состоянии, определяемая из условия эксплуатационной пригодности конструкции, если данный параметр требуется |
| 16 | Начальный предел прочности на срез по плоскости между элементом перемычки заводской сборки и раствором горизонтального шва. Фиксированное значение или результат испытаний |

7 Маркировка

Следующая маркировочная информация должна наносится разборчиво несмываемой краской на перемычке или ее упаковке, а также в накладной, счете-фактуре или сопроводительных документах к продукту:

a) номер и дата издания настоящего  стандарта;

b) наименование или идентификационный знак, а также юридический адрес изготовителя или его уполномоченного представителя;

c) однозначный идентификационный номер, наименование или код, с помощью которого продукт может быть идентифицирован и который подразумевает его описание и указание области применения.

Кроме того, маркировка перемычки должна указывать правильную ориентацию в конструкции, а в случае перемычки для многослойной стены – правильную ориентацию по отношению к наружной и внутренней поверхностям стены.

8 Оценка и проверка постоянства рабочих характеристик – AVCP

8.1 Общие положения

Соответствие перемычек требованиям настоящего стандарта и рабочим характеристикам, заявленным изготовителем в ДРХ, должно быть подтверждено посредством:

- определения типа продукта;

- заводского производственного контроля, проводимого изготовителем, включая оценку продукции.

Изготовитель всегда должен проводить общий контроль и иметь необходимые средства, позволяющие ему нести ответственность за соответствие продукции ее заявленным характеристикам.

Примечание – Задачи, возложенные на уполномоченный орган и изготовителя, приведены в таблице ZA.2.

8.2 Типовые испытания

8.2.1 Общие положения

Все рабочие характеристики, относящиеся к показателям, включенным в настоящий стандарт, определяются, когда изготовитель намеревается заявить о соответствующих рабочих характеристиках, если только стандарт не предусматривает возможности их заявления без проведения испытаний (например, использование ранее существовавших данных и общепринятых рабочих характеристик).

Оценки, ранее проведенные в соответствии с положениями настоящего стандарта, могут быть приняты во внимание при условии, что они были выполнены по тому же или более строгому методу испытаний, по той же системе AVCP на том же продукте или продуктах аналогичной конструкции, структуры и функциональных возможностей, так что результаты могут быть применимы к рассматриваемому продукту.

Примечание – Та же система AVCP означает испытание независимой третьей стороной под ответственностью уполномоченного органа по сертификации продукции.

В целях оценки продукция изготовителя может быть сгруппирована в продуктовые линейки, если считается, что результаты по одной или нескольким характеристикам любого одного изделия в продуктовой линейке являются репрезентативными для тех же характеристик для всех изделий в той же продуктовой линейке.

Кроме того, определение типа продукта должно выполняться для всех характеристик, включенных в стандарт, для которых изготовитель заявляет рабочие характеристики:

- в начале производства новой или модифицированной перемычки (если только она не входит в тот же ассортимент продукции), или

- в начале нового или модифицированного способа производства (где это может повлиять на заявленные свойства); или

- они должны повторяться для соответствующих характеристик всякий раз, когда происходят изменения в конструкции перемычки, в сырье или в поставщике компонентов, или в методе производства (с учетом определения продуктовой линейки), которые могут существенно повлиять на одну или несколько характеристик.

Если используются компоненты, характеристики которых уже определены изготовителем компонента на основе методов оценки других стандартов на продукцию, эти характеристики не нуждаются в повторной оценке. Технические условия этих компонентов должны быть задокументированы.

Продукты, имеющие нормативную маркировку в соответствии с соответствующими гармонизированными техническими условиями, могут считаться имеющими рабочие характеристики, заявленные в ДРХ, хотя это не снимает с изготовителя перемычки ответственности за обеспечение того, чтобы перемычка в целом была изготовлена надлежащим образом, а входящие в ее состав компоненты имели заявленные значения рабочих характеристик.

8.2.2 Образцы для испытаний, испытания и критерии соответствия

Минимальный размер образца перемычки для одного испытания должен быть таким, как указано в таблице 2, и выбирается случайным образом. Для первоначальных типовых испытаний партия, из которой отбирается образец, должна иметь размер, как минимум, в 100 раз превышающий количество отобранных образцов. Предварительные образцы могут использоваться для первоначальных типовых испытаний, когда можно продемонстрировать, что показатели рабочих характеристик являются репрезентативными для продукции, полученной в ходе полного производственного процесса.

Таблица 5 – Количество отбираемых образцов перемычек

| Типовое испытание |  | Минимальное количество образцов для одного испытания |
| --- | --- | --- |
| Раздел | Характеристика |  |
| 4.3 и таблица C.3 | Прочность лотковых блоков (EN 772-1) | 6 |
| 5.2 | Размеры и масса | 6 |
| 5.3.1.3 и 5.3.1.4 | Сопротивление изгибу и прогиб | 3 |
| 5.3.1.5 | Сопротивление нагрузки на срез | 3 |
| 5.3.2 | Начальный предел прочности на срез | 3 |
| 5.4 и таблица C.2 | Долговечность органических покрытий (EN 846-13) | См. EN 846-13 |
| 5.6 | Тепловые характеристики | См. EN 1745 |
| 5.7 | Морозоустойчивость | См. EN 771 (все части) или EN 998-2 |
| 5.8 | Огнестойкость | 1 |
| 5.9 | Водопоглощение | 3 лотковых блока или перемычки a |
| ______________________ a Для перемычек или лотковых блоков с размерами открытой поверхности более 500 мм х 300 мм образцы вырезаются из отдельных перемычек или лотковых блоков таким образом, чтобы открытая поверхность представляла собой квадрат или прямоугольник с наименьшим размером не менее 100 мм. |  |  |

В случае необходимости проверки соответствия партии продукции, доставленной на площадку или смонтированной, из партии выборочно отбирается и испытывается образец. Размеры образцов должны быть не менее, указанных в таблице 2.

8.2.3 Отчеты о проведении испытаний

Результаты определения типа продукции документируются в отчетах о проведении испытаний. Все отчеты хранятся изготовителем не менее 10 лет после последней даты изготовления перемычки, к которой они относятся.

8.2.4 Обмен результатами с другими сторонами

Примечание – Обмен результатами с другими сторонами в принципе применим ко всем системам оценки постоянства рабочих характеристик.

Изготовитель может использовать результаты определения типа изделия, полученные кем-то другим (например, другим изготовителем, в качестве общей услуги изготовителям, или разработчиком продукта), для обоснования своей собственной декларации рабочих характеристик продукта, изготовленного в соответствии с идентичной конструкцией (например, размеры) и из того же сырья, компонентов с использованием идентичного метода производства, при условии, что:

- известно, что результаты действительны для продуктов с идентичными основными показателями, относящимися к рабочим характеристикам продукта;

- в дополнение к любой информации, необходимой для подтверждения того, что продукт имеет такие же рабочие характеристики, связанные с конкретными существенными показателями, другая сторона, которая провела определение соответствующего типа продукта или проводит его, прямо согласилась передать изготовителю результаты и отчет о проведении испытаний, которые будут использоваться для определения типа продукции последнего, а также информацию о производственных мощностях и процессе производственного контроля, которая может быть принята во внимание для ЗПК;

- изготовитель, использующий результаты другой стороны, принимает на себя ответственность за продукт с заявленными рабочими характеристиками, а также:

- гарантирует, что продукт имеет те же показатели, относящиеся к рабочим характеристикам, что и продукт, в отношении которого был определен тип продукта, и что нет существенных различий в отношении производственных мощностей и процесса производственного контроля по сравнению с теми, которые используются для продукта, в отношении которого было установлено определение типа; и

- хранит в наличии копию отчета об определении типа продукта, который также содержит информацию, необходимую для проверки того, что продукт изготовлен в соответствии с такой же конструкцией и с использованием такого же сырья, компонентов и методов производства.

8.3 Заводской производственный контроль (ЗПК)

8.3.1 Общие положения

Изготовитель должен создать, задокументировать и поддерживать систему заводского производственного контроля, чтобы обеспечить соответствие продуктов, выводимых на рынок, заявленным рабочим характеристикам основных показателей.

Система ЗПК должна состоять из процедур, регулярных проверок и испытаний и/или оценок, а также использования результатов для контроля сырья и других поступающих материалов или компонентов, оборудования, производственного процесса и продукта.

Все элементы, требования и положения, принятые изготовителем, должны систематически документироваться в виде письменных политик и процедур.

Эта документация по системе заводского производственного контроля должна обеспечивать общее понимание оценки постоянства рабочих характеристик и обеспечивать достижение требуемых рабочих характеристик продукции и проверку эффективной работы системы производственного контроля. Заводской производственный контроль, таким образом, объединяет рабочие методики и все меры, позволяющие поддерживать и контролировать соответствие продукции заявленным рабочим характеристикам основных показателей.

В случае, если изготовитель использовал общие результаты определения типа продукта, ЗПК также должен включать соответствующую документацию, как это предусмотрено в п. 8.2.4.

8.3.2 Требования

8.3.2.1 Общие положения

Изготовитель несет ответственность за организацию эффективного внедрения системы ЗПК в соответствии с содержанием настоящего стандарта на продукцию. Задачи и обязанности в организации производственного контроля должны быть задокументированы, и эта документация должна поддерживаться в актуальном состоянии.

Должны быть определены ответственность, полномочия и отношения между персоналом, который управляет, выполняет или проверяет работу, влияющую на постоянство характеристик продукта. Это относится, в частности, к персоналу, которому необходимо инициировать действия, предотвращающие возникновение несоответствий продукции, действия в случае несоответствий, а также выявлять и регистрировать проблемы, связанные с постоянством характеристик продукции.

Персонал, выполняющий работу, влияющую на постоянство характеристик продукта, должен иметь компетенцию, подтвержденную соответствующим образованием, подготовкой, навыками и опытом, в отношении этих регистрируемых характеристик.

На каждом заводе изготовитель может делегировать это мероприятие лицу, имеющему необходимые полномочия для:

- определения процедуры для демонстрации постоянства характеристик продукта на соответствующих стадиях;

- выявления и регистрации любого случая нарушения постоянства характеристик;

- определения процедуры для устранения случаев нарушения постоянства характеристик.

Изготовитель должен разработать и поддерживать в актуальном состоянии документы, определяющие заводской производственный контроль. Документация и процедуры изготовителя должны соответствовать продукту и производственному процессу. Система ЗПК должна обеспечивать соответствующий уровень уверенности в постоянстве характеристик продукта. Это включает в себя:

- подготовку документированных процедур и инструкций, касающихся операций заводского производственного контроля, в соответствии с требованиями технической спецификации, на которую делается ссылка;

- эффективное выполнение этих процедур и инструкций;

- регистрация этих операций и их результатов;

- использование этих результатов для исправления любых отклонений, устранения последствий таких отклонений, обработки любых возникших случаев несоответствия и, при необходимости, пересмотра ЗПК для устранения причины непостоянства характеристик.

Если имеет место субподряд, изготовитель должен сохранить общий контроль за продукцией и обеспечить получение им всей информации, необходимой для выполнения его обязанностей в соответствии с настоящим стандартом.

Если изготовитель спроектировал, изготовил, собрал, упаковал, переработал и/или маркировал часть продукции на условиях субподряда, можно принять во внимание ЗПК субподрядчика, когда это уместно для рассматриваемого продукта.

Изготовитель, передающий всю свою деятельность в субподряд, ни при каких обстоятельствах не может передавать вышеуказанные обязанности субподрядчику.

Примечание – Изготовители, использующие систему ЗПК, соответствующую EN ISO 9001 и учитывающую положения настоящего стандарта, считаются удовлетворяющими требованиям к ЗПК, установленным в Регламенте (ЕС) № 305/2011.

8.3.2.2 Оборудование

8.3.2.2.1 Испытание

Все оборудование для взвешивания, измерения и испытаний должно проходить калибровку и регулярную проверку в соответствии с документированными процедурами, периодичностью и критериями.

8.3.2.2.2 Процесс изготовления

Все оборудование, используемое в производственном процессе, должно проходить регулярную проверку и техническое обслуживание для обеспечения того, что использование, износ или отказ не вызовут несоответствий в производственном процессе. Проверки и техническое обслуживание должны проводиться и регистрироваться в соответствии с письменными процедурами изготовителя, а записи должны храниться в течение периода, определенного в процедурах ЗПК изготовителя.

8.3.2.3 Сырье и компоненты

Технические условия всего поступающего сырья и компонентов должны быть задокументированы, как и схема проверки, для обеспечения их соответствия.

8.3.2.4 Процедуры контроля во время производственного процесса

Изготовитель должен планировать и осуществлять производственный процесс в контролируемых условиях.

8.3.2.5 Испытание и оценка продукции

8.3.2.5.1 Общие положения

Изготовитель должен установить процедуры, обеспечивающие поддержание установленных значений заявленных им характеристик. Характеристики и средства контроля приведены ниже, а периодичность испытаний указана в приложении D.

8.3.2.5.2 Цельные перемычки, комбинированные перемычки и составные перемычки согласно п. 3.1

а) свойства материала (только прочность на сжатие лотковых блоков) (см. раздел 4);

b) размеры, масса и допустимые отклонения (см. п. 5.2);

c) толщина листового материала;

d) несущая способность (см. 5.3.1);

e) прогиб δdv и δdh, при необходимости (см. п. 5.3.1.4);

f) долговечность (см. п. 5.4);

g) огнестойкость (см. п. 5.8);

h) водопоглощение (см. п. 5.9).

Могут быть приняты альтернативные методы испытаний взамен методов, указанных в настоящем стандарте, за исключением первоначальных типовых испытаний и в спорных случаях, при условии, что эти альтернативные методы удовлетворяют следующим условиям:

1) можно показать, что существует взаимосвязь между результатами указанного испытания и результатами альтернативного испытания; и

2) имеется информация, на которой основана эта взаимосвязь.

8.3.2.5.3 Элементы составных перемычек заводского изготовления

а) свойства материала (только прочность на сжатие лотковых блоков) (см. раздел 4);

b) размеры, масса и допустимые отклонения (см. п. 5.2);

c) геометрия и расположение элемента заводского изготовления (см. п. 5.3.2);

d) начальный предел прочности на срез между элементом перемычки заводского изготовления и строительным раствором горизонтального шва над перемычкой (см. п. 5.3.2);

e) предел прочности на растяжение элемента перемычки заводского изготовления (см. п. 5.3.2);

f) долговечность (см. п. 5.4);

g) огнестойкость (см. п. 5.8);

h) водопоглощение (см. п. 5.9).

Могут быть приняты альтернативные методы испытаний взамен методов, указанных в настоящем стандарте, за исключением первоначальных типовых испытаний и в спорных случаях, при условии, что эти альтернативные методы удовлетворяют следующим условиям:

1) можно показать, что существует взаимосвязь между результатами указанного испытания и результатами альтернативного испытания; и

2) имеется информация, на которой основана эта взаимосвязь.

8.3.2.6 Несоответствующая продукция

Изготовитель должен иметь письменные процедуры, в которых указано, как следует поступать с несоответствующей продукцией. Любые такие случаи должны регистрироваться по мере их возникновения, и эти записи должны храниться в течение периода, определенного в письменных процедурах изготовителя.

Если продукт не соответствует критериям приемлемости, должны применяться положения, определенные для несоответствующей продукции, а также должны быть немедленно предприняты необходимые корректирующие действия, а продукты или партии, не соответствующие требованиям, должны быть изолированы и должным образом идентифицированы.

После устранения несоответствия повторяют соответствующее испытание или проверку.

Результаты контроля и испытаний должны быть надлежащим образом зарегистрированы. Описание продукта, дата изготовления, принятый метод испытаний, результаты испытаний и критерии приемки должны быть внесены в отчеты за подписью лица, ответственного за контроль/испытания.

В отношении любого результата контроля, не соответствующего требованиям настоящего стандарта, корректирующие меры, предпринятые для исправления ситуации (например, проведенное дополнительное испытание, изменение производственного процесса, отклонение или устранение недостатков продукции), должны быть указаны в записях.

8.3.2.7 Корректирующие действия

Изготовитель должен задокументировать процедуры, обуславливающие действия по устранению причин несоответствия для предотвращения повторения ситуации.

8.3.2.8 Транспортировка, хранение и упаковка

Изготовитель должен иметь процедуры, обеспечивающие методы транспортировки продукции, а также соответствующие помещения для ее хранения для предотвращения повреждений или ухудшения состояния.

8.3.3 Специальные требования к продукции

Система ЗПК должна соответствовать настоящему стандарту и гарантировать, что продукция, размещаемая на рынке, соответствует декларации рабочих характеристик.

Система ЗПК должна включать соответствующий контроль для конкретного продукта, в котором определены процедуры для демонстрации соответствия продукта на соответствующих этапах, т.е.:

а) контроль и испытания, которые должны проводиться до и/или во время производства в соответствии с периодичностью, установленной в плане испытаний ЗПК;

и/или

b) проверки и испытания готовой продукции в соответствии с периодичностью, установленной в плане испытаний ЗПК.

Если изготовитель использует только готовую продукцию, процедуры, указанные в пункте b), должны привести к такому же уровню соответствия продукции, как если бы ЗПК проводился во время производства.

Если изготовитель осуществляет часть производства самостоятельно, процедуры из пункта b) могут быть сокращены и частично заменены процедурами из пункта а). Как правило, чем больше этапов производства выполняет сам изготовитель, тем больше процедур из пункта b) может быть заменено процедурами из пункта а).

В любом случае процедура должна привести к эквивалентному уровню соответствия продукта, как если бы ЗПК выполнялся во время производства.

Процедуры, указанные в пункте а), относятся к промежуточным состояниям продукта, таким как производственные машины и их настройка, измерительное оборудование и т.д. Эти виды контроля и испытаний, а также их периодичность должны выбираться в зависимости от типа и состава продукции, производственного процесса и его сложности, чувствительности характеристик продукции к изменениям производственных параметров и т.д.

Изготовитель должен составить и вести записи, подтверждающие, что отбор и испытание образцов продукции. Эти записи должны ясно показывать, соответствует ли продукция установленным критериям приемки, и должны быть доступны в течение не менее трех лет.

8.3.4 Процедуры по внесению изменений

Если продукция, производственный процесс или система ЗПК подвергаются изменениям, которые могут повлиять на какие-либо характеристики продукции, заявленные в соответствии с настоящим стандартом, то все характеристики, заявленные изготовителем, на которые могут повлиять эти изменения, должны пройти процедуру определения типа продукта в соответствии с описанием в п. 8.2.1.

При необходимости должна быть проведена повторная оценка завода и системы ЗПК по тем аспектам, на которые могут повлиять изменения.

Все оценки и их результаты должны быть задокументированы в отчете.

Приложение A

(обязательное)

Материалы и защитные покрытия

Метод определения нагрузок на перемычки

По результатам проведенных исследований выявлено, что при определенных условиях правильным является расчет перемычки на нагрузку, которая меньше суммы приложенных нагрузок и собственного веса кладки непосредственно над перемычкой. Остаточная часть нагрузки перераспределяется через кладку на простенки по обе стороны перемычки.

Из этого следует, что нагрузку на перемычку можно рассматривать в виде равнобедренного треугольника нагрузок, основанием которого является пролет перемычки. Нередко задают треугольник нагрузок с углом основания 450, тем не менее, встречаются методики расчета с различными углами.

На подобное допущение влияют многочисленные факторы, включая высоту кладки выше опоры, наличие в кладке отверстий ниже опоры, а также отдельные нагрузки и/или проемы над перемычкой. Предельные состояния и применяемые методики расчета должны быть установленными для государства, на территории которого применяются перемычки.

При расчете комбинированной перемычки, состоящей из стального элемента для опоры наружного слоя стены и бетонного элемента для опоры внутреннего слоя стены, стальной элемент необходимо рассматривать как независимую несущую балку, перекрывающую проем, или как консоль, опираемую на железобетонную перемычку, или как сочетание обоих вариантов. В любом случае железобетонная перемычка должна воспринимать общую массу внутреннего слоя стены и возможную нагрузку от опоры стальной перемычки.

Приложение В

(информационное)

Рекомендации по монтажу перемычек

B.1 Опоры

Минимальная концевая опора для перемычки должна составлять минимальную заявленную длину заделки не менее 100 мм. Несущая способность при сжатии опорных участков кладки под опорой перемычки должна быть подтверждена расчетом с использованием методов приведенных в EN 1996-1-1. Для полых стен плоскость полости должна выступать не менее 50 мм за изгиб полости.

Опора может быть уменьшена до 50 мм, если армированные или предварительно напряженные стержни увеличены до 200 мм для отлива с бетоном на площадке.

B.2 Монтаж

Перед монтажом перемычку тщательно проверяют на наличие дефектов и/или следов повреждений. При необходимости принимают меры, рекомендованные изготовителем по их устранению.

Во избежание повреждения перемычки при монтаже необходимо соблюдать рекомендации изготовителя.

Перемычку укладывают на слой раствора и выравнивают горизонтально в продольном и поперечном направлениях.

Гидроизоляция, необходимая в наружных стенах, может представлять собой независимый гидроизоляционный слой, плоскость полости или быть неотъемлемой частью перемычки. Систему гидроизоляции устраивают в соответствии с рекомендациями изготовителя.

B.3 Составные перемычки

Составные перемычки должны устраиваться в соответствии с рекомендациями изготовителя. Опоры удаляют только тогда, когда элемент кладки перемычки достигнет своей расчетной прочности.

Все швы кладки (горизонтальные и вертикальные) должны быть заполнены строительным раствором.

Перевязку и кладку составной перемычки выполняют в соответствии с установленными требованиями для общих показателей такой перемычки.

В составной перемычке не должно быть зазоров или отверстий.

Приложение С

(обязательное)

Системы защиты от коррозии

C.1 Стальные перемычки

Стальные перемычки, при необходимости, защищают от коррозии с помощью одной из систем защиты от коррозии, приведенных в таблице С.1. Органические покрытия, применяемые как часть защиты, должны отвечать требованиям таблицы С.2. Измерение толщины слоя покрытий типа 1 проводят в соответствии с EN ISO 1463.

Таблица C.1 – Материалы и системы защиты от коррозии для стальных перемычек

| Материал | Требования для материала a | Требования для покрытия |  |  | Толщина органического покрытия μm | Обозначение материала покрытия d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса для одной стороны г/м2 | Масса для двух сторонb г/м2 | Толщина μm |  |  |
| Аустенитная нержавеющая сталь (сплав, содержащий молибден, хром и никель) | EN 10088-1, -2, -3, -4, -5 | - | - | - | - | L1 h |
| Аустенитная нержавеющая сталь (хромоникелевый сплав) | EN 10088-1, -2, -3, -4, -5 | - | - | - | - | L3 h |
| Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь | EN 10088-1, -2, -3, -4, -5 | - | - | - | - | L4 h |
| Оцинкованный стальной компонент | EN ISO 1461 оцинкованная сталь | 710 | - | 100 g | - | L10 |
| Оцинкованный стальной компонент | EN ISO 1461 оцинкованная сталь | 460 | - | 65 g | - | L11 |
| Оцинкованный стальной компонент с органическим покрытием на всех поверхностях, показанных на рисунке C.1 | EN ISO 1461 предварительное цинкование, органическое покрытие типа 1 | 460 | - | 65 g | 25 | L11.1 |
| Оцинкованный стальной компонент с органическим покрытием на всех поверхностях, показанных на рисунке C.1 | EN ISO 1461 предварительное цинкование, органическое покрытие типа 2 | 460 | - | 65 g | e | L11.2 |
| Оцинкованный стальной компонент | EN ISO 1461 оцинкованная сталь | 395 | - | 55 g | - | L11A |
| Оцинкованный стальной компонент с органическим покрытием на всех наружных поверхностях начисто обработанного компонента | EN ISO 1461 предварительное цинкование, органическое покрытие типа 1 | 395 |  | 55 g |  | L11.1A |
| Оцинкованный стальной компонент с органическим | EN ISO 1461 предварительное | 395 |  | 55 g |  | L11.2A |
| Окончание таблицы С.1 |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Требования для материала a | Требования для покрытия |  |  | Толщина органического покрытия μm | Обозначение материала покрытия d |
|  |  | Масса для одной стороны г/м2 | Масса для двух сторонb г/м2 | Толщина μm |  |  |
| покрытием на всех наружных поверхностях начисто обработанного компонента | цинкование, органическое покрытие типа 2 |  |  |  |  |  |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех наружных поверхностях начисто обработанного компонента | EN 10346:2009 предварительное цинкование, органическое покрытие типа 1 |  | 600 | 42 c | 25 | L12.1 |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех наружных поверхностях начисто обработанного компонента | EN 10346:2009 предварительное цинкование, органическое покрытие типа 2 |  | 600 | 42 c | e | L12.2 |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех режущих кромках | EN 10346:2009 предварительное цинкование, органическое покрытие типа 1 | - | 600 | 42 c | 25 | L14 |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием | EN 10346:2009 предварительное цинкование, органическое покрытие типа 1 | - | 275 | 20 c | 25 | L16.1 |
| Оцинкованная стальная полоса или лист с органическим покрытием на всех наружных поверхностях начисто обработанного компонента | EN 10346:2009 : предварительное цинкование, органическое покрытие типа 2 |  | 275 | 20 c | e | L16.2 |
| Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь | EN 10088-1, -2, -3, -4, -5 | - | - | - | - | L23h |
| ________________________________ a Если не установлено иное, для оцинкованных продуктов может выбираться соответствующая марка стали в соответствии с EN 10020. b Масса покрытия означает массу цинка и указывается для двух сторон предварительно оцинкованных плоских продуктов. Среднее значение для одной стороны равно 50 % значения для двух сторон, однако это не означает, что покрытие распределено равномерно. c Толщина покрытия означает среднюю толщину металлического защитного покрытия на всех необработанных поверхностях продукта или на любой поверхности позднее оцинкованного продукта. d Данное число указывают в целях однозначного обозначения материалов; оно не позволяет судить о сравнительных рабочих или качественных характеристиках. e К органическим покрытиям типа 2 установлены требования не к толщине, а к их функционированию. f Масса и толщина покрытия являются средними минимальными значениями. g Локальная минимальная толщина. h Обработка нержавеющих марок стали после изготовления необходима для сохранения коррозионной стойкости стали, например, в местах сварных швов и т.д. |  |  |  |  |  |  |

*поверхности для органического покрытия

Рисунок C.1 – Поверхности для нанесения органического покрытия на перемычки с кратким обозначением материала и покрытия L11.1 и L11.2

Таблица C.2 — Органические покрытия для защиты стальных перемычек

| Покрытие | Описание |
| --- | --- |
| Тип 1 | a) Битуминозная краска с толщиной сухого слова не менее 25 мкм; или b) Однослойная химически стойкая окраска, модифицированная для необходимого сцепления с оцинкованной перемычкой, с толщиной сухого слова не менее 25 мкм. |
| Тип 2 | Система покрытия, отвечающая требованиям к ударной прочности и к сопротивлению к истиранию и коррозии, установленным в пп. 6.2 a) или 6.2 b) и 7.2 a) или 7.2 b) стандарта EN 846-13:2001. |

C.2 Железобетонные перемычки и перемычки каменной кладки (за исключением перемычек из ячеистого бетона автоклавного твердения)

Стальную арматуру (за исключением аустенитной нержавеющей стали) в железобетонных перемычках и перемычках каменной кладки следует защищать от коррозии в соответствии с одним из требований таблицы C.3.

Для железобетонных перемычек и перемычек каменной кладки с армированием из аустенитно-ферритной и аустенитной нержавеющей стали в качестве краткого обозначения материала и покрытия применяется символ «F».

C.3 Перемычки, изготовленные из ячеистого бетона автоклавного твердения

Защитный слой из ячеистого бетона автоклавного твердения не может обеспечить надежную защиту арматуры от коррозии. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры перемычек должна быть не менее 10 мм.

Перемычки, изготовленные из лотковых блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения и арматуры из нелегированной стали, следует рассматривать как перемычки каменной кладки с ненесущими лотковыми блоками в соответствии с таблицей С.3.

Таблица C.3 – Защита от коррозии стальной арматуры в железобетонных перемычках и перемычках каменной кладки с несущими лотковыми

блоками или без них a

| Нелегированная сталь без покрытия, с покрытием из плотного бетона a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое обозначение материала/покрытия b | Железобетонные перемычки c |  | Перемычки каменной кладки |  |
|  | Минимальный защитный слой бетона в мм для бетона классаe |  | Минимальный защитный слой бетона d в мм для бетона класса e |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | C20/25 и C25/30 | C30/37 и выше | C20/25 и C25/30 | C30/37 и выше |
| A | 50 | 45 | 50 | 45 |
| B | 40 | 35 | 40 | 35 |
| C | 30 | 25 | 30 | 25 |
| D | 20 | 15 | 20 | 15 |
| E | 15 | 15 | 15 | 15 |
| a Если для внешних поверхностей перемычки предусмотрено оштукатуривание (с применением цементной или известково-цементной штукатурки), то указанную в таблице толщину бетонного покрытия защитного слоя допускается уменьшить на 10 мм. b Кодовая буква в крайней левой графе вместе с соответствующим номером графы 1-4 (например, В.4) служит для идентификации. с Для ячеистого бетона автоклавного твердения см. п. С.3. d Общая толщина защитного слоя бетона за счет несущего лоткового блока увеличивается максимум на 10 мм. Толщина минимального защитного слоя бетона без лоткового блока должна составлять 5 мм. е Бетон должен соответствовать требованиям EN 206-1, а также требованиям по классу экспозиции ХСЗ и ХС4. |  |  |  |  |

Стальную арматуру (за исключением аустенитной нержавеющей стали) в перемычках из ячеистого бетона автоклавного твердения необходимо защищать от коррозии специальными покрытиями, которые при испытании согласно EN 990 соответствуют требованиям п. 5.3.3. EN 12602:2008 и которым присваивается краткое обозначение для материала/покрытия «G».

Для перемычек из ячеистого бетона автоклавного твердения с армированием из аустенитно-ферритной и аустенитной нержавеющей стали в качестве краткого обозначения материала и покрытия применяется символ «F».

Приложение D

(информационное)

Рекомендации по периодичности проведения заводского производственного контроля

Таблица D.1 – Проверка конечного продукта

| Предмет контроля |  | Цель проверки | Эталонный метод | Периодичность проверки изготовителем продуктовой линейки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойства материала |  | Соответствие заявленным характеристикам материала/покрытия | В соответствии с таблицей C.1 | – при каждом изменении сырья; или – согласно документации ЗПК |  |
| Органическое покрытие типа 2 |  | Соответствие требованиям согласно таблице C.2 | EN 846-13 | – при каждом изменении сырья; или – согласно документации ЗПК |  |
| Размеры в соответствии с п. 5.2 |  | Соответствие заявленным размерам и их допустимым отклонениям согласно EN 845-2 | EN ISO/IEC 17025 Лабораторные стандарты | – 5 образцов продукции за производственную неделю; или – согласно документации ЗПК |  |
| Несущая способность (пп. 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2) |  | Соответствие заявленному значению в соответствии с EN 845-2 | EN 846-9 | – не требуется при сохранении свойства материалов и размеров (см. выше); если продукт имеет критические, не измеряемые признаки, то испытывают одно изделие из 5000; или – согласно документации ЗПК |  |
| Прогиб под нагрузкой (пп. 5.3.1.1 и 5.3.2) |  | Соответствие заявленному значению кратковременного прогиба согласно EN 845-2 | EN 846-9 | – не требуется при сохранении свойства материалов и размеров (см. выше); если продукт имеет критические, не измеряемые признаки, то испытывают одно изделие из 5000; или – минимум 1 образец продукции за производственный год для линейки продуктов; или — согласно документации ЗПК |  |
| Водопоглощение (для перемычек, применяемых в наружных конструкциях) (пп. 5.9 и 5.10) |  | Соответствие заявленному значению в соответствии с EN 845-2 | EN 846 (все части) | – 1 образец продукции за производственный год или для каждой производственной партии глиняных блоков; или — согласно документации ЗПК |  |
| Прямая изоляция воздушного шума (в состоянии использования)/[масса на единицу площади] для перемычек, применяемых в конструкциях, к которым предъявляются требования по звукоизоляции (п. 5.2.2) |  | Соответствие заявленному значению в соответствии с EN 845-2 | EN 846 (все части) | – 1 образец продукции за производственный год; или – согласно документации ЗПК |  |
| Окончание таблица D.1 |  |  |  |  |  |
| Предмет контроля |  | Цель проверки | Эталонный метод | Периодичность проверки изготовителем продуктовой линейки |  |
| Термическое сопротивление (для перемычек, применяемых в конструкциях, к которым предъявляются требования по термальной защите) (пп. 4 и 5.6) |  | Соответствие заявленному значению в соответствии с EN 845-2 | EN 846-8 | – 3 образца продукции за производственный год; или – согласно документации ЗПК |  |
| Изготовитель не обязан нормировать значения для каждой характеристики, некоторые значения могут быть взяты, например, на основе технических условий, на которые ссылается настоящий стандарт. Если заявленное значение устанавливается с применением стандартов, указанных в EN 845-2, испытания не требуются. Перечисленные в этой таблице испытания в рамках ЗПК должны проводиться в соответствии с п. 8.1. Испытания на образцах конечных продуктов могут быть заменены проверками и измерениями, если изготовитель может гарантировать зависимость между измерениями/проверками и заявленной несущей способностью. Если заявленное значение несущей способности зависит от производственного процесса, т.е. качества выполнения сварки или предельных размеров, испытание может быть заменено проверкой, которая включает в себя сварку и измерение критических размеров. |  |  |  |

Приложение ZA

(информационное)

Положения европейского стандарта, касающиеся

положения Регламента ЕС по строительным материалам

ZA.1 Область применения и определяющие свойства

Европейский стандарт разработан в рамках мандата М/116 «Каменная кладка и применяемые в ней изделия», включая изменения, который был выдан CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли.

Если европейский стандарт цитируется в Официальном вестнике Европейского Союза (ОВЕС) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011, его можно использовать в качестве базы для создания Декларации рабочих характеристик (ДРХ) и маркировки CE с даты начала периода сосуществования, как указано в ОВЕС.

Регламент (ЕС) № 305/2011, включая изменения, содержит положения о ДРХ и маркировке CE.

Таблица ZA.1 – Предполагаемое использование перемычек и определяющие размеры

| Изделие: Перемычки согласно разделу 1 стандарта. Применение по назначению: Стены и перегородки из кладки согласно области применения стандарта (для восприятия нагрузок над проемами в стенах из кладки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Несущая способность | 5.3.1.1 Общие положения 5.3.1.2 Несущая способность и распределение нагрузок | Нет | Цельные и комбинированные перемычки: - нагрузка как среднее значение и, при необходимости, дополнительно как показатель, в кН/м, и распределение нагрузки для перемычек, используемых для опирания более чем одной оболочки кладки; - длина, ширина и высота, в мм, или ссылка на спецификацию для данного конструктивного элемента, составленную изготовителем; - минимальная длина заделки в мм - Описание элементов составной перемычки, не поставляемой в комплекте - Вид отказа, если параметр является важным Составная перемычка, если указана несущая способность: - Нагрузка как среднее значение и, при необходимости, |
| Продолжение таблицы ZA.1 |  |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
|  |  |  | дополнительно как показатель, в кН/м - Длина, ширина и высота элемента заводского изготовления в мм или ссылка на спецификацию для компонента от изготовителя - Минимальная глубина заделки, в мм - Минимальная ширина, высота и необходимая минимальная прочность кладочных блоков и раствора для конструктивных элементов, в мм и Н/мм2 - Вид отказа, если параметр является важным Элемент составной перемычки заводского изготовления: - Показатель прочности при растяжении, в kN, Ftkl, если параметр является важным, и в предельном состоянии относительно пригодности к использованию - Длина, ширина и высота элемента заводского изготовления в мм или ссылка на спецификацию для компонента от изготовителя - Минимальная глубина заделки, в мм - Геометрия и расположение элемента заводского изготовления, включая положение, диаметр и предел текучести арматуры или ссылка на спецификацию для компонента от изготовителя - Показатель начального предела прочности при срезе fvk0 между элементом перемычки заводского изготовления и строительным раствором горизонтального шва над перемычкой в Н/мм2, и то, является ли заявленной значение установленной величиной или результатом испытания. |
| Продолжение таблицы ZA.1 |  |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Прогиб под нагрузкой | П. 5.3.1.1 Общие положения и п. 5.3.1.4 Кратковременный прогиб | Нет | Прогиб в мм a |
| Водопоглощение (для перемычек, применяемых в наружных конструкциях) | П. 5.9 Водопоглощение | Нет | Как указано в соответствующей части EN 771, в соответствии с видом материала |
| Паропроницаемость (для перемычек, применяемых в наружных конструкциях) | П. 5.10 Паропроницаемость | Нет | Коэффициент диффузии (безразмерная величина) |
| Прямая изоляция воздушного шума (в состоянии использования)/[Масса на единицу площади] для перемычек, применяемых в конструкциях, к которым предъявляются требования по звукоизоляции) | П. 4 Материалы П. 5.2.2 Масса на единицу площади | Нет | Масса на единицу площади в кг/м2 |
| Термическое сопротивление (для перемычек, применяемых в конструкциях, к которым предъявляются требования по термальной защите) | П. 4 Материалы П. 5.6 Термические свойства | Нет | Теплопроводность в Вт/(м-K) b |
| Огнестойкость | П. 5.8 Огнестойкость | Классы согласно EN 13501-2 для указанного назначения | Классы с полным описанием описанной системы |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (по отношению к коррозии) | П. 5.4 Долговечность | Нет | Краткое обозначение материала/покрытия и соответствующих марок стали / класса прочности бетона в соответствии с видом перемычки |
| Окончание таблицы ZA.1 |  |  |  |
| Основные свойства | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Долговечность эксплуатационных характеристик (по отношению к морозостойкости) (только для перемычек, применяемых в наружных конструкциях) | П. 4 Материалы и п. 5.7 Морозостойкость | Нет | Стойкость или отсутствие стойкости к переменному замораживанию и оттаиванию |
| Опасные вещества | П. 5.11 | Нет |  |
| ________________________ a Не является важным для элементов составных перемычек заводского изготовления. b При необходимости значения рассчитываются согласно EN 1745 или на основании теплопроводности материалов. c Долговечность эксплуатационных характеристик по отношению к коррозии зависит как от условий воздействия на кладку, так и от спецификации материала/покрытия.. |  |  |  |

ZA.2 Система оценки и проверка постоянства рабочих характеристик (AVCP)

Системы AVCP для перемычек, указанные в таблице ZA.1, можно найти в правовых актах ЕС, принятых ЕС: Директива 89/106/EEC (CPD), приложение III.2.(ii), второй вариант.

Малым предприятиям разрешается обрабатывать продукцию по системе 3 AVCP, на которую распространяется стандарт в соответствии с системой 4 AVCP, применяя эту упрощенную процедуру с ее условиями, как это предусмотрено в статье 37 Регламента (ЕС) № 305/2011.

ZA.3 Распределение задач по AVCP

AVCP для перемычек, как указано в таблице ZA.1, определяется в таблице ZA.2 как результат применения положений этого или других европейских стандартов, указанных в нем. Содержание задач, возложенных на уполномоченный орган, должно быть ограничено теми основными характеристиками, если таковые имеются, в соответствии с приложением III соответствующего запроса на стандартизацию, и теми, которые изготовитель намеревается заявить.

Принимая во внимание системы AVCP, определенные для продуктов и их предполагаемого использования, следующие задачи должны быть выполнены изготовителем и уполномоченным органом, соответственно, для оценки и проверки постоянства рабочих характеристик продукта.

Таблица ZA.2 – Постановка задач AVCP для перемычек

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые разделы для оценки соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Заводской производственный контроль, FPC | Параметры, относящиеся ко всем характеристикам таблиц ZA.1 | П.8.3 и приложение D |
|  | Аккредитованная лаборатория должна провести оценку рабочих характеристик на основании испытания (исходя из отбора образцов, выполненного изготовителем), расчета, табличных значений или описательной документации к строительному материалу. | Несущая способность (см. пп. 5.3.1.1, 5.3.1.2 и 5.3.2) Прогиб Sdv и Sdh, если параметр является важным (см. п. 5.3.1.4) Огнестойкость (см. п. 5.8) Долговечность (см. п. 4.3 для лотковых блоков и п. 5.4 для органических покрытий) | 8.2 |
| Задачи для нотифици-рованной лаборатории |  |  |  |

Библиография

[1] CEN/TS 772-22 Methods of test for masonry units – Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units (Методы испытаний для элементов каменной кладки. Часть 22. Определение морозостойкости глиняных элементов).

[2] EN 846-2 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 2: Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 2. Определение прочности сцепления готовой арматуры для горизонтальных швов кладки).

[3] EN 846-3 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 3: Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint reinforcement (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 3. Определение допускаемой нагрузки на срез сварных швов в готовой арматуре для горизонтальных швов кладки).

[4] EN 846-4 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 4: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of straps (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 4. Определение прочности и характеристик деформации под нагрузкой стяжных лент).

[5] EN 846-5 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 5. Определение несущей способности при растяжении и сжатии и характеристик деформации под нагрузкой для анкеров, крепящих каменную кладку (испытание между двумя элементами).

[6] EN 846-6 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 6. Определение несущей способности при растяжении и сжатии и характеристик деформации под нагрузкой для анкеров, крепящих каменную кладку (испытание с одного конца).

[7] EN 846-7 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 7. Определение несущей способности при сдвиге и характеристик деформации под нагрузкой для анкеров, крепящих каменную кладку (испытание между двумя элементами в растворных швах).

[8] EN 846-8 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 8: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of joist hangers (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 8. Определение несущей способности и характеристик деформации под нагрузкой опор балок).

[9] EN 846-10 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 10: Determination of load capacity and load deflection characteristics of brackets (Методы испытаний для компонентов каменной кладки. Часть 10. Определение несущей способности и характеристик деформации под нагрузкой кронштейнов).

[10] EN 1090-1 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components (Производство стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1. Требования к оценке совместимости структурных компонентов).

[11] EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий).

[12] EN 1996-1-1:2005+A1:2012 Eurocode 6 – Design of masonry structures – Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures (Еврокод 6. Проектирование кладочных конструкций.  Часть 1-1. Общие правила для армированной и неармированной каменной кладки).

[13] EN 10111 Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming – Technical delivery conditions (Сталь низкоуглеродистая полосовая и тонколистовая с покрытием, нанесенным непрерывным методом горячего цинкования, для формоизменения в холодном состоянии. Технические условия поставки).

[14] EN 10130 Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming – Technical delivery conditions (Прокат холодный плоский из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки. Технические условия поставки).

[15] EN 12620 Aggregates for concrete (Заполнители для бетона).

[16] EN 13225 Precast concrete products – Linear structural elements (Предварительно напряженные бетонные изделия. Линейные элементы конструкции).

[17] EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и поверочных лабораторий  (ISO/IEC 17025).

[18] ISO 12491 Statistical methods for quality control of building materials and components (Статистические методы контроля качества строительных материалов и элементов).

МКС 91.080.30  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, перемычки стальные, железобетонные перемычки, комбинированные перемычки, долговечность, огнестойкость, заводской производственный контроль

МКС 91.080.30  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, перемычки стальные, железобетонные перемычки, комбинированные перемычки, долговечность, огнестойкость, заводской производственный контроль

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации