НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методы испытаний каменной кладки

Часть 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности на изгиб небольших испытательных образцов каменной кладки для двух основных осей нагрузки. В стандарте содержатся руководства по подготовке испытательных образцов, по их необходимому кондиционированию перед испытанием, по испытательному оборудованию, по методу испытания, по методике расчета и содержанию протокола испытания.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 772-1 Methods of test for masonry units – Part 1: Determination of compressive strength (Методы испытаний кладочных изделий. Часть 1. Определение прочности при сжатии).

EN 772-10 Methods of test for masonry units – Part 10: Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units (Методы испытаний кладочных изделий. Часть 10. Определение влажности известково-силикатных изделий и изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.

EN 998-2 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar (Технические условия для строительного раствора для каменной кладки. Часть 2. Кладочный раствор).

EN 1015-3 Methods of test for mortar for masonry – Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table) (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 3. Определение консистенции свежего строительного раствора (с помощью вибрационного столика).

EN 1015-7 Methods of test for mortar for masonry – Part 7: Determination of air content of fresh mortar  (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 7. Определение содержания воздуха в свежем растворе).

EN 1015-11 Methods of test for mortar for masonary – Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 11. Определение предела прочности на сжатие и на изгиб твердого строительного раствора).

3 Сущность метода испытания

Прочность каменной кладки на изгиб определяют по прочности небольших испытательных образцов кладки, нагружаемых в четырех точках до разрушения. Максимальную нагрузку регистрируют. Прочность каменной кладки на изгиб определяют как характеристическое значение максимально достигнутых образцами нагрузок.

4 Термины, определения и обозначения

4.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

4.1.1 Каменная кладка (masonry): Конструкция из кладочных элементов, уложенных в определенном порядке и связанных друг с другом раствором.

4.1.2 Прочность каменной кладки на изгиб (flexural strength of masonry): Прочность каменной кладки при чистом изгибе, предполагающем линейное распределение внутренних напряжений.

4.2 Обозначения

В настоящем стандарте применяется (используются) следующие обозначения:

b – высота или ширина испытательного образца кладки перпендикулярно направлению пролета, (мм);

Fi,max - максимальная нагрузка, прикладываемая к отдельному испытательному образцу кладки, (Н);

fmean – среднее значение прочности испытательных образцов кладки на изгиб, (Н/мм2);

fxi – прочность на изгиб отдельного испытательного образца кладки, (Н/мм2);

fxk - характеристическая прочность на изгиб каменной кладки, (Н/мм2);

hu – высота элемента каменной кладки, (мм);

k – числовой коэффициент;

ls - длина испытательного образца кладки в направлении пролета, (мм);

lu - длина элемента каменной кладки, (мм);

11 - расстояние между наружными опорами, (мм);

12 - расстояние между внутренними опорами, (мм);

13 - длина испытательного образца за пределами наружной опоры (1/2(ls –l1)), (мм)

n – число испытательных образцов;

s - среднеквадратическое отклонение логарифмических величин;

tu - ширина элемента каменной кладки, (мм);

w – масса испытательного образца (Н);

x – расстояние между трещиной при изгибе в испытательном образце после завершения испытания и ближайшей из наружных опор, (мм).

5 Материалы

5.1 Элементы каменной кладки

5.1.1 Кондиционирование элементов

Кондиционирование элементов каменной кладки производится, как установлено ниже:

Указывают метод кондиционирования элементов кладки перед укладкой. Измеряют влажность по массе ячеистого бетона автоклавного твердения и известково-силикатных элементов каменной кладки в соответствии с ЕN 772-10. Указывают возраст элементов из неавтоклавного бетона на момент проведения испытаний.

5.1.2 Испытания

Прочность при сжатии испытательных образцов элементов каменной кладки определяют в соответствии с методом, установленным в EN 772-1. Прочность при сжатии неавтоклавных бетонных блоков определяют на момент испытания образцов кладки.

5.2 Раствор

Если не установлено иного, раствор, метод смешивания и растекаемость раствора должны соответствовать требованиям EN 998-2. Это указывают в протоколе испытания.

Для изготовления испытательных образцов-призм из раствора отбирают репрезентативные образцы свежей растворной смеси. Растекаемость свежей смеси определяют в соответствии с EN 1015-3, содержание воздуха – в соответствии с 
EN 1015-7. На момент испытания образцов кладки на образцах-призмах определяют среднюю прочность при сжатии в соответствии с EN 1015-11.

6 Испытательное оборудование

Испытательная установка должна отвечать требованиям таблицы 1 и регулироваться под вариации плоскости. Испытательная установка должна иметь соответствующий испытательный диапазон, шкалу выбирают таким образом, чтобы разрушающая нагрузка образца не превышала 1/5 максимального показания шкалы. Для приложения нагрузки с установленной скоростью установку оснащают приспособлением для регулирования нагрузки или аналогичным приспособлением.

Опоры устанавливают таким образом, чтобы обеспечить контакт по всей поверхности кладки, например, используя полый прорезиненный брус с минимальной толщиной от 7 мм и 10-миллимитровым отверстием, содержащим стальной стержень 8 мм в диаметре.

Таблица 1 – Требования к испытательным установкам

| Максимально допустимая повторяемость воздействия, в процентах | Максимально допустимая средняя погрешность воздействия, в процентах | Максимально допустимая погрешность нулевого воздействия, в процентах |
| --- | --- | --- |
| 2,0 | ± 2,0 | ± 0,4 |

7 Подготовка испытательных образцов

7.1 Испытательные образцы кладки

Для каждой из двух основных осей нагрузки изготовляют не менее пяти испытательных образцов с размерами, указанными в таблице 2 и на рисунке 1. Размер испытательных образцов кладки выбирают таким образом, чтобы расстояние между внутренними и наружными опорами было не меньше толщины образца. Если не установлено иного, толщина испытательного образца должна быть равной tu.

Таблица 2 – Размеры образцов для испытания прочности на изгиб

| Направление | hu мм | b мм | Дополнительные условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность на изгиб при поверхности разрушения параллельно горизонтальным швам | любая | ≥ 400 и ≥ 1,5 lu | минимум 2 горизонтальных шва в пределах l2 |
| Прочность на изгиб при поверхности разрушения перпендикулярно горизонтальным швам | ≤ 250 | ≥ 240 и ≥ 3hu | минимум 1 вертикальный шов на каждый ряд в пределах l2 |
|  | > 250 | ≥ 1000 | минимум 1 горизонтальный шов и минимум 1 вертикальный шов на каждый ряд в пределах l2 |

7.2 Изготовление и выдерживание испытательных образцов

Испытательные образцы изготовляют в течение 30 мин после завершения кондиционирования элементов. Применяют раствор, замешанный не более чем за один час до применения, за исключением случаев, когда раствор имеет более продолжительный срок годности. При изготовлении испытательных образцов кладки используют установленный способ перевязки кладочных элементов. Не допускается прерывание процесса до его полного завершения

Сразу после изготовления к каждому испытательному образцу прикладывают предварительную равномерно распределенную сжимающую нагрузку таким образом, чтобы вертикальное напряжение составляло от 2,5 × 10-3 до 5,0 × 10-3 Н/мм2. Затем образцы выдерживают до испытания. При применении растворов, отличных от известковых, опытные образцы во время периода выдерживания защищают от высыхания полиэтиленовой пленкой, и, если не установлено иное, образцы до испытания оставляют в покое. Каждый испытательный образец, если не установлено иное, испытывают в возрасте (28 ±1) сут. Прочность при сжатии раствора определяют в соответствии с EN 1015-11 в этом же возрасте. Для известковых растворов могут быть необходимы альтернативный способ и период выдерживания, устанавливаемый техническими условиями.

8 Проведение испытания

8.1 Помещение испытательных образцов в испытательную установку

Каждый опытный образец устанавливают в вертикальное положение под четырехточечную нагрузку как показано на рисунке 1. В качестве альтернативы, испытание образца можно провести в горизонтальном положении. Если образцы испытываются в горизонтальном положении, определяют вес каждого образца с точностью до 1 Н . Расстояние между наружными опорами и краем испытательного образца должно быть равно или превышать 15 мм. Допускается изменять расстояние между внутренними опорами для соответствия форме кладки, при этом расстояние должно составлять от 0,4 до 0,6 расстояния между наружными опорами. Внутренние опоры устанавливают таким образом, чтобы они, по возможности, находились на одинаковом расстоянии от соседних швов, расположенных параллельно опорам.

Для того чтобы исключить силу трения в основании каждого испытательного образца при испытании в вертикальном положении, его устанавливают на два слоя политетрафторэтилена, смазанных консистентной смазкой, либо на шаровую, игольчатую или роликовую опоры.

При испытаниях в горизонтальном положении необходимо соблюдать осторожность, особенно при работе с каменной кладкой с низкой прочностью на изгиб, чтобы избежать разрушений при обращении и помещении в испытательную установку. Может потребоваться изготовление дополнительных образцов для испытаний, чтобы гарантировать получение пяти достоверных результатов.

8.2 Приложение нагрузки

Напряжение при изгибе увеличивают в пределах от 0,03 до 0,3 Н/мм2/мин.

Условные обозначения

| b≈2lu и b ≥ 400 мм и hu ≤ 250 мм и более двух горизонтальных швов в l2 | b≈4hu и b ≥ 240 мм и hu ≤ 250 мм и минимум один вертикальный шов в l2 |
| --- | --- |
| Прочность на изгиб при поверхности разрушения параллельно горизонтальным швам | Прочность на изгиб при поверхности разрушения перпендикулярно горизонтальным швам |

Рисунок 1 – Типовые примеры испытательных образцов каменной кладки, соответствующих требованию таблицы 2

Условные обозначения

| b≈1,5lu и b ≥ 400 мм и hu ≤ 250 мм и более двух горизонтальных швов в l2 | b≈4hu и b ≥ 240 мм и hu ≤ 250 мм и минимум один вертикальный шов в l2 |
| --- | --- |
| Прочность на изгиб при поверхности разрушения параллельно горизонтальным швам | Прочность на изгиб при поверхности разрушения перпендикулярно горизонтальным швам |

Условные обозначения

| b≈1,5lu и b ≥ 400 мм и два горизонтальных шва в l2 | b ≥ 1000 мм и h > 250 мм и один вертикальный шов и один горизонтальный шов в l2 |
| --- | --- |
| Прочность на изгиб при поверхности разрушения параллельно горизонтальным швам | Прочность на изгиб при поверхности разрушения перпендикулярно горизонтальным швам |

Рисунок 2 – Типовые примеры испытательных образцов каменной кладки, соответствующих требованию таблицы 2 (продолжение)

8.3 Измерения и наблюдения

Регистрируют следующее:

a) возраст неавтоклавных бетонных блоков;

b) размеры поперечного сечения испытуемых образцов параллельно опорам, с точностью до 1 мм;

c) расстояние между наружными и внутренними опорами, в мм;

d) максимальное значение нагрузки Fi,max с точностью до 10 Н. При разрушении за пределами внутренних опор результат не учитывают;

e) время от начала приложения нагрузки до достижения максимальной нагрузки;

f) схему трещин;

g) расстояние x между трещиной при изгибе и ближайшей из наружных опор согласно отметке на испытательном образце;

h) массу каждого испытательного образца с точностью до 1 Н, если испытание проводят в горизонтальном положении.

8.4 Повторные испытания

В случае менее пяти разрушений между внутренними опорами, испытание повторяют до получения пяти достоверных результатов.

9 Расчеты

Прочность каждого испытательного образца на изгиб рассчитывают с точностью до 0,01 Н/мм2 по формуле:

В случае испытания в вертикальном положении в соответствии:

Н/мм2

В случае испытания в горизонтальном положении в соответствии:

Н/мм2

Если приложенная нагрузка действует в том же направлении, что и собственный вес образца, следует использовать знак плюс. В случае противоположного направления используется знак минус.

Среднюю прочность на изгиб (fmean) рассчитывают с точностью до 0,01 Н/мм2.

10 Обработка результатов

Характеристическое значение прочности на изгиб рассчитывают с точностью до 
0,01 Н/мм2 по формулам a) или b)

a) для пяти образцов;

b) для образцов, число которых превышает 5

рассчитывают значения по и ymean по .

тогда

где

s - среднеквадратическое отклонение n логарифмических величин

k - функциональная зависимость n в соответствии с таблицей

n – число отдельных испытательных образцов

Таблица 3 – Отношение n и k

| n | k |
| --- | --- |
| 6 | 2,18 |
| 7 | 2,08 |
| 8 | 2,01 |
| 9 | 1,96 |
| 10 | 1,92 |

За величину характеристической прочности на изгиб принимают:

Н/мм2 с точностью до 0,01 Н/мм2.

11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) номер, заглавие и дату издания настоящего стандарта;

b) наименование испытательной лаборатории;

c) число образцов, испытываемых в каждом направлении;

d) дату изготовления испытательных образцов;

e) условия выдерживания (время, температура, влажность);

f) дату испытания образцов;

g) описание испытательных образцов, включая указание размеров, число образцов, рисунок перевязки и расстояние между опорами;

h) описание кладочных элементов и раствора (с включением также сведений о процедуре перемешивания раствора, коэффициента растекаемости, содержания воздуха и прочности на сжатие), предпочтительно состоящее из соответствующих протоколов испытаний или выдержек из них;

i) возраст блоков из неавтоклавного бетона на момент испытания образцов,

j) влажность по массе элементов из ячеистого бетона автоклавного твердения и известково-силикатных элементов, или, для других типов блоков, способ кондиционирования перед укладкой;

k) максимальную нагрузку, достигаемую испытательными образцами, и их ориентацию, т.е. вертикальное или горизонтальное положение;

l) время от начала приложения нагрузки до достижения максимально возможного значения нагрузки;

m) среднюю прочность при сжатии кладочных элементов в Н/мм2 с точностью до 
0,01 Н/мм2 и коэффициент вариации;

n) среднюю прочность при сжатии раствора в Н/мм2 с точностью до 0,01 Н/мм2 и коэффициент вариации за 28 ± 1 сут;

o) отдельные значения прочности на изгиб для каждого образца кладки в Н/мм2 с точностью до 0,01 Н/мм2, с описанием несвойственных видов разрушения;

p) среднюю и характеристическую прочность кладки на изгиб в Н/мм2 с точностью до 0,01 Н/мм2;

q) статистическую обработку результатов, при необходимости;

r) схемы трещин;

s) примечания, при необходимости.

МКС 91.080.30  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, раствор, испытательный образец, методы испытаний, прочность при растяжении на изгиб, нагрузка, расчеты, измерения и наблюдения, повторные испытания, оценка результатов

МКС 91.080.30  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, раствор, испытательный образец, методы испытаний, прочность при растяжении на изгиб, нагрузка, расчеты, измерения и наблюдения, повторные испытания, оценка результатов

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации