Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПАКОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Измерение гексаметилендиамина в водной вытяжке

методом тонкослойной хроматографии

СТ РК

Настоящий стандарт не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы ТР ТС (005/2011) «О безопасности упаковки».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |
| 4 | Сущность метода измерения | 2 |
| 5 | Метрологические характеристики измерений | 2 |
| 6 | Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы | 3 |
| 7 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | 4 |
| 8 | Требования к квалификации операторов | 4 |
| 9 | Условия проведения измерений | 4 |
| 10 | Подготовка к выполнению измерений | 4 |
| 11 | Отбор проб и подготовка аналитической пробы | 5 |
| 12 | Выполнение измерений | 5 |
| 13 | Обработка и представление результата измерений | 7 |
| 14 | Контроль точности измерений | 7 |
| Приложение А |  | 8 |
| Библиография |  | 12 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПАКОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

Измерение гексаметилендиамина в водной вытяжке

# методом тонкослойной хроматографии _____________________________________________________________________________

Дата введения __________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на упаковку полимерную для контакта с пищевыми продуктами и устанавливает метод хроматографии в тонком слое сорбента для определения содержания гексаметилендиамина в количестве от 0,01 мг/дм3, т.е. на уровне допустимых количеств миграции, в целях оценки соответствия требованиям гигиенической безопасности, установленным в ТР ТС 005/2011.

Положения настоящего стандарта предназначены для метрологического обеспечения измерений, в соответствии с [1] - [2].

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2729-2015 Качество воды. Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ	12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 	12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.

ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия.

ГОСТ 2222-95 Метанол технический. Технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ ИСО 3310-1-2002 Сита контрольные. Часть 1. Сита контрольные из металлической проволочной ткани. Технические требования и испытания.

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия.

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия.

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия.

ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 5208-2013 Спирт нормальный бутиловый технический. Технические условия.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [2].

4 Сущность метода измерения

Измерение содержания гексаметилендиамина выполняют методом тонкослойной хроматографии (далее - ТСХ), в котором в качестве неподвижной фазы используется тонкий слой адсорбента.

Метод основан на упаривании подкисленных водных вытяжек до объема 0,1 – 0,3 см3 с последующим хроматографированием в тонком слое силикагеля. В качестве системы подвижных растворителей используется смесь метанол-ацетон-аммиак (25 %-ный раствор) в соотношении 5:1:1. Реагентом для обнаружения служит нингидрин.

Метод позволяет обнаружить 0,01 мг гексаметилендиамина в 1 дм3 водной вытяжки.

Для измерений возможно использование как готовых пластин для ТСХ с тонким слоем силикагеля, так и подготовленных самостоятельно в лаборатории согласно 10.2.

5 Метрологические характеристики измерений

При соблюдении всех регламентируемых методикой условий проведения измерений характеристики погрешности результата измерения с вероятностью 0,95 не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 - Диапазон измерений, значения характеристик погрешности и ее составляющих (Р=0,95)

| Диапазон измерений массовой концентрации гексаметилендиамина, мг/дм3 | Показатель повторяемости σr, % | Показатель воспроизводимости σR, % | Показатель точности (границы погрешности при вероятности Р=0,95) ± δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,01 до 0,2 включ. | 8 | 10 | 20 |
| * Показатель точности в виде относительной погрешности результата измерений δ с доверительной вероятностью 0,95 соответствует расширенной неопределенности U при коэффициенте охвата k = 2 для уровня доверия 0,95 |  |  |  |

6 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

6.1 Средства измерений, вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и другие технические средства:

Весы аналитические высокого или специального класса точности с наибольшим пределом допускаемой абсолютной погрешности ± 0,0001 г, по ГОСТ 24104.

Весы лабораторные высокого класса точности с наибольшим пределом допускаемой абсолютной погрешности ± 0,01 г, по ГОСТ 24104.

Камера хроматографическая для ТСХ.

Устройство сушки пластин для ТСХ.

Термометр жидкостный с диапазоном измерений от 100 ºС до 200 ºС и ценой деления 1 ºС по ГОСТ 28498.

Линейка металлическая по ГОСТ 427-75.

Колбы мерные 2-50-2; 2-100-2 по ГОСТ 1770.

Колба коническая Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336.

Колбы круглодонные по ГОСТ 25336.

Цилиндры мерные 1-100 по ГОСТ 1770.

Пипетки градуированные для нанесения пробы вместимостью 1 см3 и ценой деления 0,01 см3 по ГОСТ 29227 или микрошприц хроматографический вместимостью 50 мм3 или 100 мм3.

Пластины для ТСХ с тонким слоем силикагеля типа Sorbfil по [3], или аналогичные.

Пластины стеклянные размером 9×12 для ТСХ по ТУ производителя.

Насос водоструйный по ГОСТ 25336 или другого типа.

Шкаф сушильный лабораторный любого типа по [4] или [5].

Баня водяная лабораторная по [6]

Плитка электрическая по ГОСТ 14419 или баня песчаная.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Сито с размером ячейки 0,14-0,15 мм (100 меш) по ГОСТ ИСО 3310.

Пульверизатор стеклянный для нанесения на хроматографические пластины обнаруживающего реагента, по ТУ производителя.

6.2. Реактивы и материалы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы и материалы:

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, бидистиллированная или

Гексаметилендиамин, ч., по [7].

Хлороформ очищенный, по ГОСТ 20015, свежеперегнанный.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Силикагель технический по ГОСТ 3956 марки КСКГ, предварительно очищенный, размолотый и просеянный через сито 100 меш.

Гипс медицинский.

Нингидрин х.ч., ч.д.а. по [8]

Спирт бутиловый (н-бутанол) ч., по ГОСТ 5208.

Кислота азотная х.ч. по ГОСТ 4461, разбавленная (1:1)

Кислота серная х.ч. по ГОСТ 4204-66; 0,1 н раствор.

Кислота соляная х.ч. по ГОСТ 3118, разбавленная (1:1)

Метиловый спирт марки А по ГОСТ 2222.

Ацетон по ГОСТ 2603.

Аммиак водный 25%-ный раствор, х.ч., ч.д.а по ГОСТ 3760.

Кислота уксусная ледяная х.ч. по ГОСТ 61.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками, вспомогательного оборудования, посуды, материалов с техническими характеристиками не ниже вышеуказанных и химических реактивов аналогичной или более высокой квалификации.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 При выполнении измерений соблюдают:

- общие требования безопасности по ГОСТ 12.1.007;

- при работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по ГОСТ 12.1.019

- требования по пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

- инструкцию по технике безопасности, действующую в лаборатории.

7.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005.

7.3 Неиспользованные реактивы и отработанные растворы утилизируют в порядке, установленном в лаборатории.

8 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц, отвечающих квалификационным требованиям и получивших допуск к работе в порядке, установленном в лаборатории.

9 Условия проведения измерений

При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха (20 ± 5) ºС;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;

- влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Приготовление растворов реактивов

10.1.1 При приготовлении и применении растворов соблюдают общие требования по ГОСТ 27025, ГОСТ 4517. Для приготовления водных растворов применяют воду 2-й степени чистоты по СТ РК 2729 или бидистиллированную воду (далее – вода).

10.1.2 Стандартный раствор гексаметилендиамина с концентрацией 100 мкг/см3 готовят растворением 0,01 г гексаметилендиамина в хлороформе в мерной колбе вместимостью 100 см3. Раствор устойчив в течение 1 месяца.

10.1.3 Раствор нингидрина с концентрацией 0,3 % готовят растворением 0,3 г нингидрина в 3 см3 ледяной уксусной кислоты и доведением до метки н-бутанолом в мерной колбе вместимостью 100 см3.

10.2 Приготовление пластин с тонким слоем сорбента

10.2.1 Для анализа применяют готовые хроматографические пластины, покрытые слоем силикагеля, либо подготовленные самостоятельно в лаборатории согласно 10.2.2.

10.2.2 Стеклянные пластины размером 9×12 см (или других размеров) тщательно промывают водой, содой, хромовой смесью, дистиллированной водой и сушат в вертикальном положении.

10.2.3 Силикагель для приготовления сорбционной массы предварительно очищают от примесей. Для этого его заливают на 18 - 20 часов соляной кислотой, разбавленной (1:1). Затем кислоту сливают, промывают силикагель водой и кипятят его в круглодонной колбе течение 2 - 3 часов с разбавленной азотной кислотой (1:1). Обработанный таким образом силикагель промывают проточной водопроводной, а затем дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод, сушат в сушильном шкафу при температуре 130 °С в течение 4 - 6 часов. Дробят и просеивают через сито 100 меш. Хранят в склянке с притертой пробкой.

10.2.4 На химически чистые стеклянные пластинки по 10.2.2 тонким ровным слоем наносят тщательно перемешанную сорбционную массу, состоящую из 34,5 г силикагеля, 1,75 г гипса и 90 см3 дистиллированной воды.

Стеклянную пластинку после нанесения слоя сорбента оставляют на 20 мин на горизонтальной поверхности, затем активируют нагреванием в сушильном шкафу при 110 °С в течение 30 минут. Готовые пластинки хранят в эксикаторе.

11 Отбор проб и подготовка аналитической пробы

Обработку образцов исследуемого упаковочного материала для получения вытяжек осуществляют необходимыми модельными средами (модельными растворами), выбираемыми в зависимости от того, для контакта с какими пищевыми продуктами предназначается использовать данное изделие.

Обработка образцов проводится при определенной экспозиции, температурном режиме и с учетом площади поверхности образца. Соотношение площади образца к объему модельного раствора 2:1 см2/см3 (с учетом площади обеих поверхностей). Для анализа отбирают две параллельные пробы.

12 Выполнение измерений

Выполняют измерение аналитической пробы в двух параллелях следующим образом:

- к 100 см3 водной вытяжки добавляют 0,1 см3 0,1 н раствора серной кислоты, перемешивают и воду отгоняют в вакууме водоструйного насоса до объема 0,1 – 0,3 см3;

- остаток после упаривания наносят на подготовленную хроматографическую пластину, на расстоянии 1,6 – 2 см от нижнего края, микрошприцем или пипеткой для нанесения проб;

- слева и справа от пробы на ту же пластинку и для каждой пробы в отдельности наносят стандартный раствор гексаметилендиамина в хлороформе по 10.1.2, в количестве 0,01; 0,05; 0,1; и 0,2 см3, что соответствует 1, 5, 10 и 20 мкг. При содержании гексаметилендиамина в пробе в количестве, превышающем 20 мкг, пробы нужно соответственно разбавлять;

- пластинку с нанесенным раствором помещают в камеру для хроматографирования, в которую налита смесь подвижных растворителей метанол-ацетон-25 %-ный аммиак в соотношении 5:1:1. Камера используется без предварительного насыщения;

- после подъема растворителя на высоту 10 см пластинку вынимают из камеры, отмечают линию фронта и сушат на воздухе до полного исчезновения запаха аммиака;

- затем пластинку опрыскивают раствором нингидрина и нагревают в течении 10 – 15 минут в сушильном шкафу при температуре 100 – 110 ºС. Гексаметилендиамин при этом дает пятна розово-лилового цвета на белом или бело-розовом фоне.

13 Обработка и представление результата измерений

13.1 Идентификацию и количественное определение гексаметилендиамина в пробе проводят путем сравнения размера и интенсивности окраски пятен пробы и стандартного раствора гексаметилендиамина и при сравнении значений.

А=аV,						(1)

где A – искомое количество гексаметилендиамина, мг/дм3;

a – найденное количество гексаметилендиамина в анализируемом объеме пробы, см3;

V – объем анализируемой пробы, дм3;

13.2 Результат измерений массовой доли гексаметилендиамина представляют в виде:

x  ± 0,01·δ·x, Р = 0,95, 					(3)

или

x  ± U, Р = 0,95, k = 2, 		               			(4)

где δ – показатель точности по таблице 1, %.

14 Контроль показателей точности измерений

14.1 Внутрилабораторный контроль точности результатов измерений проводят по процедуре, установленной в испытательной лаборатории, по установленным в настоящем стандарте показателям точности (таблица 1). Рекомендуется использовать алгоритмы контроля, установленные РМГ 76.

Проверку приемлемости результатов осуществляют согласно ГОСТ ИСО 5725-6.

14.2 Контроль повторяемости - расхождение между двумя результатами испытания, полученными одним и тем же оператором при работе на одном и том же оборудовании при одинаковых условиях испытания на идентичном испытуемом образце.

Если относительное значение разности между результатами двух параллельных измерений не превышает показателя повторяемости (таблица 1):

| C2-C1∙100Cср≤r | (5) |
| --- | --- |

где С1, С2 - результаты единичных измерений, рассчитанных по формуле (1);

Сср - среднее арифметическое двух параллельных определений;

r - предел повторяемости (таблица 1), %,

то все результаты параллельных измерений признаются приемлемыми, и конечный результат измерений является их средним арифметическим значением.

При невыполнении условия (5) контроль повторяют. При повторном превышении указанного норматива должны быть выяснены и устранены причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля повторяемости.

14.3 Контроль воспроизводимости - значение относительной разности между двумя результатами испытаний - первичного и повторного - содержания гексаметилендиамина в одной и той же пробе, полученное в условиях воспроизводимости, не должно превышать предела воспроизводимости (таблица 1):

| C2-C1∙100Cср≤R | (6) |
| --- | --- |

где С1, С2 - результаты первичного и повторного измерения, рассчитанные по формуле (1);

Сср - среднее арифметическое первичного и повторного определения;

R - предел воспроизводимости (см. таблицу 1), %.

При выполнении условия (6) оба результата считаются приемлемыми. При невыполнении условия (6) контроль повторяют. При повторном превышении указанного норматива должны быть выяснены и устранены причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля.

14.4 Контроль точности результатов

Контроль точности осуществляют с использованием метода добавок. Образцами для контроля являются рабочие пробы и эти же пробы с добавкой любой градуировочной смеси. К пробе с добавкой предъявляются следующие требования: добавка должна вводиться в пробу на самой ранней стадии измерений; проба с введенной добавкой не должна выходить за верхнюю границу определяемого диапазона концентраций гексаметилендиамина согласно данному стандарту.

Контроль точности проводится по результатам измерений пробы до введения добавки Спр и после введения добавки градуировочной смеси Спр.доб концентрацией Сдоб в исходную пробу. Результат анализа считается удовлетворительным, если соблюдается условие:

| Cпр+доб-Cпр-Сдоб∙100Cдоб≤δ |  | (7) |
| --- | --- | --- |

где δ - показатель точности (см. таблицу 1).

При превышении указанного норматива анализ повторяют с использованием другой реальной пробы. При повторном несоответствии полученных результатов нормативу погрешности выясняют и устраняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля.

Приложение А

(обязательное)

МЕТОДИКА

приготовления аттестованных смесей растворов гексаметилендиамина

- Назначение и область применения

Настоящая методика регламентирует процедуру приготовления аттестованных смесей (АС) растворов гексаметилендиамина, предназначенных для метрологического обеспечения измерений содержания массовой концентрации гексаметилендиамина в водной вытяжке методом тонкослойной хроматографии при:

- оценке значений метрологических характеристик методики выполнения измерений;

- контроле погрешности результатов измерений.

- Метрологические характеристики

Метрологические характеристики АС приведены в Таблице А.1

АС предназначаются для метрологического обеспечения измерений, установленных в настоящем стандарте его реализации, в том числе для градуировки (АС-1 – АС-3) и контроля точности результатов измерений (ОК-1-ОК-2).

Таблица А.1 - Метрологические характеристики АС растворов гексаметилендиамина

| Наименование АС | Аттестованное значение массовой концентрации гексаметилендиамина, мг/дм3 | Погрешность аттестованного значения при Р = 0,95, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | δ, % | Δ, мг/дм3 |
| АС-1 | 0,01 | 1,01 | 0,0001010 |
| АС-2 | 0,005 | 0,22 | 0,0000110 |
| AC-3 | 0,0025 | 0,73 | 0,0000183 |
| ОК-1 | 0,004 | 0,74 | 0,0000295 |
| ОК-2 | 0,003 | 0,74 | 0,0000223 |

- Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы

Образец гексаметилендиамина (1,6 гександиамин (гексанметилендиамин) «для хроматографии»)

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Колбы мерные 2 класса точности исполнения 2, 2а по ГОСТ 1770 вместимостью           25 см3, 50 см3, 100 см3, 1000 см3.

Пипетки градуированные 2 класса точности исполнения 1, по ГОСТ 29227-91 вместимостью 1 см3, 10 см3.

Колбы типа Кн или П исполнения 1, 2, ТХС по ГОСТ 25336 вместимостью 2000 см3.

Мерный цилиндр от 5 до 25 мл ГОСТ 1770-74.

Весы аналитические лабораторные: НПВ 220 г, специального класса точности по ГОСТ 24104.

Параметры СИ указаны в таблице 2.

Таблица А.2 - Параметры средств измерения

| Наименование, обозначение, категория | Метрологическое обеспечение |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальная вместимость, см3 | предел допускаемой погрешности объема, см3 |
| Колба мерная по ГОСТ 1770 |  |  |
| 2-1000-2 | 1000 | ± 0,0045 |
| 2-100-2 | 100 | ± 0,045 |
| 2-50-2 | 50 | ± 0,09 |
| 2-25-2 | 25 | ± 0,18 |
| Пипетка по ГОСТ 29227 |  |  |
| 1-1-2-1 | 1 | ± 0,01 |
| 1-1-2-10 | 10 | ± 0,10 |
| Мерный цилиндр по ГОСТ 1770 |  |  |
|  | 25 | ± 0,18 |
| Весы НПВ 220 d=0,01 | Сертификат о поверке | ± 0,06 мг |
| Гексаметилендиамин | Паспорт 1,6 гександиамин (гексанметилендиамин) «для хроматографии» | Массовая доля основного вещества 99,9 % |

Примечание: допускается применение других средств измерения, вспомогательных устройств и реактивов, с квалификацией не ниже заявленной в 3.

- Требования безопасности

При приготовлении аттестованных смесей необходимо соблюдать:

- требования безопасности при работе с химическими веществами по ГОСТ 12.1.007;

- инструкцию по технике безопасности, действующую в лаборатории.

- Требования к квалификации исполнителей

АС готовит лаборант, имеющий квалификацию не ниже 3 разряда, согласно требованиям единого тарифно-квалификационного справочника.

- Процедура приготовления аттестованных смесей

А.6.1 Приготовление исходного раствора гексаметилендиамина. Взвешивают на аналитических весах 1 г гексаметилендиамина переносят в сухую чистую мерную колбу объемом 1дм3 и доводят дистиллированной водой до метки. Полученный раствор гексаметилендиамина имеет массовую концентрацию 1000 мг/дм3. Отбирают 1,0 см3 из полученного раствора при помощи чистой сухой пипетки с одной отметкой вместимостью 1 см3 и переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Полученный раствор имеет концентрацию 1 мг/дм3.

А.6.2 Приготовление АС-1. Отбирают 1,0 см3 из полученного раствора при помощи чистой сухой пипетки с одной отметкой вместимостью 1 см3 и переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3. Доводят объем в колбе до метки дистиллированной водой и перемешивают. Массовая концентрация гексаметилендиамина в АС-1 составляет 0,01 мг/дм3. Хранят раствор в холодильнике не более 3 суток.

А.6.3 Приготовление АС-2. При помощи мерной колбы вместимостью 50 см3 отбирают 50 см3 АС-1, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. Массовая концентрация гексаметилендиамина в АС-2 составляет 0,005 мкг/см3. Хранят раствор в холодильнике не более 3 сут.

А.6.4 Приготовление АС-3. В мерную колбу вместимостью 100 см3 при помощи мерной колбы вместимостью 25 см3 приливают 25 см3 АС-1 с массовой концентрацией 0,01 мг/дм3. Объем раствора доводят до метки на колбе дистиллированной водой и перемешивают. Полученному раствору приписывают массовую концентрацию гексаметилендиамина 0,0025 мг/дм3.

А.6.5 Приготовление ОК-1. Отбирают при помощи пипетки 10 см3 АС- 1, помещают в мерную колбу вместимостью 25 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. Массовая концентрация гексаметилендиамина в ОК-3 составляет (0,004 ± 7) мкг/см3. Хранят раствор в холодильнике не более 3 сут.

А.6.6 Приготовление ОК-2. При помощи мерного измерительного цилиндра обьемом 25 см3 отбирают 15 см3 АС- 1, помещают в мерную колбу вместимостью 25 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. Массовая концентрация гексаметилендиамина в ОК-1 составляет (0,006 ± 0,07) мкг/см3. Хранят раствор в холодильнике не более 3 сут.

- Расчет метрологических характеристик

А.7.1 Относительную характеристику погрешности аттестованного значения массовой концентрации исходного раствора гексаметилендиамина, рассчитывают по формуле:

δ1=δисх2+δвзвешив2+ΔV1⋅100V12

где; δисх– относительная погрешность реактива, взятого для приготовления, АС, %;

δвзвешив– относительная погрешность взвешивания

ΔV1 – значение погрешности вместимости колбы для приготовления исходной АС, см3;

V1 – номинальная вместимость колбы для приготовления исходной АС, см3;

δ1=0,12

А.7.2 Относительную характеристику погрешности аттестованного значения массовой концентрации гексаметилендиамина в i-ой АС приготовленных, рассчитывают по формуле:

δi=δисх2+ΔVki⋅100Vki2+ΔVni⋅100Vni2,	         (1)

где; δисх– относительная погрешность аттестованного значения исходного раствора, взятого для приготовления АС, %;

ΔVкi – значение погрешности вместимости колбы для приготовления i-ой АС, см3;

Vкi – номинальная вместимость колбы для приготовления i-ой АС, см3;

ΔVпi – значение погрешности дозатора (пипетки) для приготовления i-ой АС, см3;

Vпi – объем, отбираемый для приготовления i-ой АС, см3.

А.7.3 Абсолютное значение погрешности в АС рассчитывают по формуле:

Δ=C⋅δ100,      	                                                         (2)

где С – массовая концентрация АС, мг/дм3.

Данные по расчету метрологических характеристик АС приведены в Таблице А.3.

Таблица А.3 - Расчетные показатели метрологических характеристик АС растворов гексаметилендиамина

| Наименование АС | Аттестованное значение массовой концентрации гексаметилендиамина, мг/дм3 | Наименование исходного раствора для приготовления АС | δисх., % | ±ΔVкi, см3 | Vкi, см3 | ±ΔVпi, см3 | Vпi, см3 | Погрешность аттестованного значения при Р = 0,95, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | δ, % | Δ, мг/дм3 |
| АС-1 | 0,01 | Исх. р-вор | 0,061 | 0,045 | 100 | 0,01 | 1,00 | 1,01 | 0,000100 |
| АС-2 | 0,005 | АС-1 | 0,061 | 0,045 | 100 | 0,09 | 50,0 | 0,22 | 0,000010 |
| AC-3 | 0,0025 | АС-1 | 0,061 | 0,045 | 100 | 0,18 | 25,0 | 0,73 | 0,000018 |
| ОК-1 | 0,004 | АС-1 | 0,061 | 0,18 | 25 | 0,01 | 10,0 | 0,74 | 0,000029 |
| ОК-2 | 0,003 | АС-1 | 0,061 | 0,18 | 25 | 0,02 | 15,0 | 0,74 | 0,000022 |

- Требования к маркировке

Колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование, номер АС, аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления и срок годности АС. Допускается дату приготовления и массовую концентрацию элементов наносить стеклографом на колбу.

- Условия хранения

Исходные растворы хранят в холодильнике не более 1 мес.

АС-1, АС-2 и АС-3  хранят в холодильнике не более 3 суток.

Остальные АС используют свежеприготовленными.

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года N360-IV ЗРК.

[2] Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 15 августа 2011 г. №769.

[3] ТУ 4215-002-43636866-2007 Пластины для тонкослойной хроматографии Sorbfil.

[4] ТУ 64-1-1411-76 Шкафы сушильные электрические. Общие технические условия.

[5] ТУ 16-531.639-78 Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5 – И1М.

[6] ТУ 64-1-2850-80 Бани водяные лабораторные.

[7] ТУ 6-09-36-87 Гексаметилендиамин, чистый.

[8] ТУ 6-09-5043-86 Нингидрин 1-водный (Трикетогидрингден; 1,2,3-индантрион) химически чистый.

_____________________________________________________________________________

МКС 55.040

Ключевые слова: гексаметилендиамин, тонкослойная хроматография, упаковка для контакта с пищевыми продуктами

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

МКС 55.040

Ключевые слова: гексаметилендиамин, тонкослойная хроматография, упаковка для контакта с пищевыми продуктами

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан