Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 4

Флаконы для инъекций из формованного стекла

СТ РК ISO 8362-4–20_

(ISO 8362-4:2011 Injections containers and accessories – Part 4: Injection vials

made of moulded glass, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8362-4:2011 Injections containers and accessories – Part 4: Injection vials made of moulded glass (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 4. Флаконы для инъекций из формованного стекла)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Устройства трансфузионные, инфузионные и инъекционные медицинского и фармацевтического назначения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Размеры и обозначения	2

5	Требования к материалу	5

6	Требования к эксплуатационным характеристикам	6

7	Требования к физическим характеристикам	6

8	Маркировка	6

Библиография	8

Введение

Настоящий стандарт определяет размеры, объемы, формы и характеристики стеклянных флаконов для медицинского применения. Флаконы, произведенные из прессованного стекла, считают пригодными для упаковывания и хранения инъекционных лекарственных препаратов до их введения пациенту. Различные типы стекла, из которого производят такую упаковку, влияют на ее химическую стойкость. Например, у флаконов из боросиликатного стекла будет очень высокий уровень химической стойкости, а у флаконов из натрий-кальций-силикатного стекла - намного ниже, но достаточный для использования в качестве первичной упаковки для лекарственных препаратов. Химическая стойкость внутренней поверхности флакона из натрий-кальций-силикатного стекла может быть улучшена в процессе производства путем обработки, направленной на достижение уровня химической стойкости, сопоставимого с уровнем стойкости одноразовой первичной упаковки из боросиликатного стекла. Данный уровень химической стойкости сохраняется до тех пор, пока обработанная внутренняя поверхность выдерживает химическое воздействие лекарственного препарата, и вследствие ее разрушения уровень химической стойкости снижается до уровня необработанного натрий-кальций-силикатного стекла.

Поскольку первичная упаковка может быть изготовлена из различных типов стекла, химическое взаимодействие (химическая стойкость) внутренней поверхности флакона и лекарственного препарата имеет большое значение, поэтому крайне важно определить процедуры испытаний, с помощью которых можно измерить эту характеристику. Приведенные в настоящем стандарте методики основаны на измерении гидролитической стойкости, а полученные результаты позволяют определить соответствующие категории флаконов. Методики также позволяют определять обусловлена ли гидролитическая стойкость материалом упаковки (составом стекла) или обработкой внутренней поверхности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 4

Флаконы для инъекций из формованного стекла

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструктивному исполнению, размерам и объему стеклянных флаконов для инъекционных лекарственных форм. Также настоящий стандарт определяет материал, из которого производят флаконы, и требования к их эксплуатационным характеристикам.

Настоящий стандарт распространяется на бесцветные или темные стеклянные флаконы из боросиликатного или натрий-кальций-силикатного прессованного стекла, с обработанной или необработанной внутренней поверхностью и предназначенных для упаковывания (наполнения) инъекционных лекарственных препаратов, их последующего хранения или транспортирования.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 719:1985 Glass – Hydrolytic resistance of glass grains at 98 degrees C – Method of test and classification (Стекло. Гидролитическая стойкость стеклянных гранул при 98 °C. Метод испытания и классификация).

ISO 720:1985 Glass – Hydrolytic resistance of glass grains at 121 degrees C – Method of test and classification (Стекло. Гидролитическая стойкость стеклянных гранул при 121 °C. Метод испытания и классификация).

ISO 4802-1:2010 Glassware – Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 1: Determination by titration method and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая стойкость внутренних поверхностей стеклянных емкостей. Часть 1. Определение титриметрическим методом и классификация).

ISO 4802-2:2010 Glassware – Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 2: Determination by flame spectrometry and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая стойкость внутренних поверхностей стеклянных емкостей. Часть 2. Определение методом пламенной спектрометрии и классификация).

ISO 7458:2004 Glass containers – Internal pressure resistance – Test methods (Стеклянная тара. Стойкость к внутреннему давлению. Методы испытания).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 7459:2004  Glass containers – Thermal shock resistance and thermal shock endurance – Test methods (Стеклянная тара. Термостойкость и износостойкость при тепловом ударе. Методы испытаний).

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 4802-1 и                         ISO 4802-2

- Размеры и обозначения

4.1 Инсулиновые флаконы

4.1.1 Размеры

Размеры инсулиновых флаконов должны соответствовать размерам, приведенным на рисунке 1 и в таблице 1. Максимальный объем должен соответствовать таблице 1.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

- - символ ISO (необязательно);

- - обозначение класса гидролитической стойкости флакона (обязательно для типа I и типа II, необязательно для типа III);

- - код производителя или обозначение назначения флакона;

- - товарный знак производителя (необязательно).

____________

a) Размер выдерживается на глубину не менее 1 мм.

b) Допуск перпендикулярности а (как определено в ISO 1101) представляет собой предел отклонения перпендикуляра, проходящего через центр нижней части и ось флакона по верхней кромке фланца. Измеряется по верхнему краю.

c) Идентификационные коды или маркировку наносят на дно, горловину или плечи флакона для инъекционных лекарственных форм. На рисунке представлены типичные примеры.

d) Края незначительно округлены

Рисунок 1 – Типичный инсулиновый флакон

Таблица 1 – Размеры и максимальный объем инсулиновых флаконов

| Обозначение размера флакона для инъекционных лекарственных форм | Максималь-ный объем, см³ мин. | а | d |  | h₁ |  | h2 | r₁ᵃ | r₂ᵃ | r₃ᵃ | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доп. |  | Доп. | Мин. | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
| 2l | 2,5 | 1 | 18 | ± 0,5 | 30,6 | ± 0,6 | 17,6 | 7,9 | 1,6 | 2,5 | 0,4 |
| 5l | 7,2 | 1,4 | 19 | ± 0,6 | 52,8 |  | 36,5 | 12,7 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 10l | 13,1 | 1,6 | 23 | ± 0,6 | 58,9 |  | 42 | 10,3 |  | 2,5 | 1,5 |
| __________________ а Допуски согласовывают между производителем и пользователем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 Обозначение

Пример – Инсулиновый флакон, размер 5 (обозначается 5l) из прессованного темного стекла (br) класса гидролитической стойкости ISO 4802 – НС 1 (обозначается 1), соответствующий требованиям настоящего стандарта, обозначается как:

Флакон СТ РК ISO 8362-4 – 5l – br – 1

4.2 Флаконы для антибиотиков

4.2.1 Размеры

Размеры флаконов для антибиотиков должны соответствовать размерам, приведенным на рисунке 2 и в таблице 2. Максимальный объем должен соответствовать таблице 2.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

- - символ ISO (необязательно);

- - обозначение класса гидролитической стойкости флакона (обязательно для типа I и типа II, необязательно для типа III);

- - код производителя или обозначение назначения флакона;

- - товарный знак производителя (необязательно).

Примечание – Основание может быть зернистым или плоским

__________

a) Размер выдерживается на глубину не менее 1 мм.

b) Допуск перпендикулярности а (как определено в ISO 1101) представляет собой предел отклонения перпендикуляра, проходящего через центр нижней части и ось флакона по верхней кромке фланца. Измеряется по верхнему краю.

c) Из-за различий в производственных процедурах для флаконов, выполненных из стеклянной трубки и из литого стекла, точка измерения на верхнем крае в каждом случае своя. Из этого следует, что высота, измеренная от нижней кромки фланца до точки измерения на верхнем крае флакона, выполненного из литого стекла на 0,2 мм больше, чем высота, измеренная на флаконах из стеклянной трубки. Однако на практике для обоих типов флаконов допускается использовать одни и те же алюминиевые крышки.

d) Идентификационные коды или маркировку наносят на дно, горловину или плечи флакона для инъекционных лекарственных форм. На рисунке представлены типичные примеры.

e) Края незначительно округлены.

Рисунок 2 – Типичный флакон для антибиотиков

Таблица 2 – Размеры и максимальный объем для флаконов для антибиотиков

| Обозначение размера флакона для инъекционных лекарственных форм | Макси- мальный объем, см3, мин. | а | d |  | h₁ |  | h₂ | h₃ | r₁ᵃ | r₂ᵃ | r₃ᵃ | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | доп. |  | доп. | мин. | мин. | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
| 5Н | 6,3 | 1,1 | 20,8 | =0,4 | 41,3 | ±0,5 | 26,2 | 6,5 | 8,4 | 1,5 | 10 | 1 |
| 7Н | 8,3 |  | 22,1 |  | 40,8 |  | 26,7 |  | 5 | 2 | 4,4 |  |
| 8Н | 9,2 | 1,2 | 23 |  | 46,8 |  | 29,5 |  | 9,5 | 1,5 | 7 |  |
| 10Н | 14 | 1,4 | 25,4 |  | 53,5 | ±0,6 | 35,3 |  | 10 | 2 | 5 |  |
| 15Н | 16 | 1,5 | 26,5 | ±0,45 | 58,8 |  | 36,5 |  | 15 | 2,5 | 9,5 |  |
| 20Н | 24,9 |  | 32 |  | 58 |  | 36,1 |  | 12 | 3 | 6,1 | 1,5 |
| 25Н | 30,9 |  | 36 | =0,5 |  |  | 34 |  |  |  | 6,5 |  |
| 30Н | 36,6 | 1,6 |  |  | 62,8 | ±0,7 | 41,3 |  |  |  | 4,3 |  |
| 50Н | 58,2 | 1,9 | 42,5 | =0,8 | 73 | ±0,8 | 46 |  | 12,5 |  | 8,5 | 2 |
| 100Н | 116,2 | 2,4 | 51,6 |  | 94,5 | ±0,9 | 58 |  | 25,6 | 4 | 7 |  |
| ________________ ᵃ Допуски согласовывают между производителем и пользователем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2 Обозначение

Пример – Флакон для антибиотиков, размер 10 (обозначается 10Н), выполненный из литого темного стекла (br) класса гидролитической стойкости ISO 4802 – НС 1 (обозначается 1), соответствующий требованиям настоящего стандарта, обозначается как:

Флакон СТ РК ISO 8362-4 – 10Н – br – 1

Требования к материалу

При производстве флаконов для инъекционных лекарственных форм необходимо использовать:

a) бесцветное (cl) или темное (br) боросиликатное стекло (см. ISO 4802-1:2010, 3.6 и ISO 4802-2:2010, 3.6), или

b) натрий-кальций-силикатное стекло (см. ISO 4802-1:2010, 3.7 и ISO 4802-2:2010, 3.7) одного из следующих классов гидролитической стойкости:

- ISO 720 – HGA1;

- ISO 719 – HGB 3 или ISO 720 – HGA2.

Об изменении химического состава стекла или окрашивающих оксидов пользователь должен быть уведомлен не менее чем за девять месяцев.

Требования к эксплуатационным характеристикам

Требования к допустимым дефектам стекла флакона для инъекционных лекарственных форм (зернистость или пузырьки воздуха) и качеству поверхности уплотнения устанавливаются согласно действующим стандартам качества по согласованию между производителем и пользователем.

Требования к физическим характеристикам

Примечание – Национальное или региональное законодательство может потребовать использование других аналитических методик.

7.1 Гидролитическая стойкость

При испытании в соответствии с ISO 4802-1 или ISO 4802-2 гидролитическая стойкость внутренней поверхности флаконов для инъекционных лекарственных форм должна соответствовать требованиям, указанным для одного из следующих классов флаконов с гидролитической стойкостью:

- ISO 4802 – НС 1;

- ISO 4802 – НС 2;

- ISO 4802 – НС 3.

7.2 Устойчивость к внутреннему давлению

При испытании в соответствии с ISO 7458 флаконы для инъекционных лекарственных форм должны выдерживать внутреннее давление в 600 кПа (6 бар).

7.3 Теплостойкость

При испытании в соответствии с ISO 7459 флаконы для инъекционных лекарственных форм должны выдерживать перепад температур, ∆T, равный 42 °C в случае натрий-кальций-силикатного стекла и 60 °C – для боросиликатного стекла.

7.4 Качество отжига

Максимальное значение остаточного напряжения в отожженном стекле не должно превышать удельную разность хода лучей, равную 40 нм/мм толщины стекла, при исследовании флакона для инъекционных лекарственных форм в поляриметре.

Маркировка

8.1 Идентификационную маркировку наносят согласно рисункам 1 и 2

Класс гидролитической стойкости флакона для инъекционных лекарственных форм должен быть обозначен следующим образом:

- класс гидролитической стойкости ISO 4802 – НС 1: I;

- класс гидролитической стойкости ISO 4802 – НС 2: II;

- класс гидролитической стойкости ISO 4802 – НС 3: III.

Примечание – Для флаконов, имеющих класс гидролитической стойкости ISO 4802 – НС 3, маркировка этого класса (III) может производителем не указываться. Если класс гидролитической стойкости на флаконе для инъекций из формованного стекла не указан, предполагается, что он соответствует классу гидролитической стойкости ISO 4802 – НС 3.

8.2 На упаковке указывают число единиц продукции (флаконов) в упаковке и обозначение в соответствии с 4.1.2 или 4.2.2, наименование или символ производителя.

По согласованию на упаковке может быть приведена дополнительная информация.

Библиография

[1] ISO 1101 Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out (Геометрические характеристики изделий. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения)

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: первичная упаковка, флаконы для инъекций из формованного стекла, лекарственные препараты

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: первичная упаковка, флаконы для инъекций из формованного стекла, лекарственные препараты

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |