Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ БИТУМИРОВАННЫЕ

Общие технические требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 50927-96 «Отходы радиоактивные битумированные. Общие технические требования»

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ БИТУМИРОВАННЫЕ

Общие технические требования

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к битумным компаундам, полученным путем включения в расплавленную битумную матрицу жидких радиоактивных отходов, удельная активность которых позволяет безопасное для окружающей среды захоронение вблизи поверхности.

Стандарт применяется при проектировании, изготовлении и эксплуатации установок для битумирования радиоактивных отходов, проектировании и эксплуатации контейнеров и могильников для битумированных отходов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 9.049-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 29114-91 Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие технические требования

3.1 Основными параметрами, характеризующими качество битумных компаундов, являются:

– химическая устойчивость - характеризуется скоростью выщелачивания радионуклидов и устойчивостью к набуханию при длительном пребывании в воде;

– содержание свободной влаги;

– термическая устойчивость - характеризуется температурами вспышки, воспламенения и самовоспламенения;

– радиационная устойчивость - характеризуется изменением объема образца после облучения;

– биологическая устойчивость - определяется степенью роста грибов.

Допустимые значения указанных параметров должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к качеству битумных компаундов

| Наименование параметра | Значение | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 Химическая устойчивость (скорость выщелачивания Cs-137), г/см2×сут, не более | 1·10-3 | По ГОСТ 29114 |
| 2 Устойчивость к набуханию (увеличение объема после 90-дневного пребывания в воде), %, не более | 3 | Изменение объема образца |
| 3 Содержание свободной влаги: |  | Потеря массы при прогреве до температуры 110 °С |
| - для солевых концентратов и фильтроперлитов, %, не более | 1 |  |
| - для ионообменных смол, % | 3-5 |  |
| 4 Термическая устойчивость: |  |  |
| - температура вспышки, °С, не менее | 200 | По ГОСТ 12.1.044 |
| - температура воспламенения, °С, не менее | 250 | То же |
| - температура самовоспламенения, °С, не менее | 400 | То же |
| 5 Радиационная устойчивость, увеличение объема после облучения дозой 106 Гр, %, не менее | 3 | Изменение объема образца |
| 6 Биологическая устойчивость | Отсутствие роста грибов | По ГОСТ 9.049 |
| Примечание – Показатели применяют при разработке нормативных документов на установки битумирования, контейнеры и могильники для радиоактивных битумированных отходов. |  |  |

4 Требования по охране окружающей среды

На период распада активности до безопасного уровня соблюдение требований, установленных разделом 3, обеспечивает безопасность при обращении с битумными компаундами при их временном хранении и захоронении в приповерхностных и слабозаглубленных могильниках. В течение этого времени компаунды должны сохранять свои первичные физико-химические свойства.

МКС 13.280 Ключевые слова: радиоактивные отходы, битумированные отходы, компаунд.

МКС 13.280 Ключевые слова: радиоактивные отходы, битумированные отходы, компаунд.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист Департамента стандартизации | А. Турумов |