Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ ЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ

Общие технические требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 51883-2002 «Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования»

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ ЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ

Общие технические требования

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к цементированным радиоактивным отходам (далее - цементным компаундам), полученным включением жидких радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности в матричные композиции на основе неорганических вяжущих веществ (портландцемент, шлакопортландцемент, металлургический шлак и др.). Стандарт также распространяется на цементные компаунды, содержащие золу от сжигания радиоактивных отходов.

Стандарт применяется при  разработке технологий для цементирования жидких радиоактивных отходов, конструировании, изготовлении и монтаже оборудования, предназначенного для цементирования радиоактивных отходов, проектировании соответствующих систем (элементов) ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения и захоронения, размещении и проектировании пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.

ГОСТ 29114-91 Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Цементный компаунд: Гомогенный продукт, получающийся при включении жидких и твердых радиоактивных отходов в цементную матрицу.

3.2 Жидкие радиоактивные отходы: Радиоактивные отходы в виде водных или жидких органических продуктов, содержащих радионуклиды в растворенной форме или в виде взвесей.

Примечание – По уровню активности жидкие радиоактивные отходы делятся на: низкоактивные отходы (НАО); среднеактивные отходы (САО); высокоактивные отходы (ВАО).

3.3 Скорость выщелачивания радионуклидов из цементной матрицы: Скорость перехода радионуклидов в растворитель при контакте с последним.

3.4 Механическая прочность цементного компаунда при сжатии: Способность цементного компаунда выдерживать механические нагрузки.

3.5 Радиационная устойчивость цементного компаунда: Способность цементного компаунда сохранять физические свойства при радиационном воздействии.

3.6 Морозостойкость цементного компаунда: Способность цементного компаунда сохранять физические свойства при многократном воздействии попеременного замораживания и оттаивания.

3.7 Устойчивость цементного компаунда к длительному пребыванию в воде (иммерсионные испытания): Способность цементного компаунда сохранять физические свойства при длительном контакте с водой.

4 Общие технические требования

4.1 К основным параметрам, характеризующим качество цементных компаундов, относят:

– скорость выщелачивания;

– механическую прочность при сжатии - характеризуется пределом прочности при сжатии;

– радиационную устойчивость - характеризуется механической прочностью, снижение которой при максимальной поглощенной дозе радиационного воздействия не должно превышать 25% (для сравнения используют контрольные образцы, хранящиеся в воздушно-влажных условиях), при этом механическая прочность цементного компаунда должна быть не ниже допустимого предела прочности при сжатии;

– морозостойкость - характеризуется механической прочностью, снижение которой при многократном замораживании и оттаивании (от минус 40 до плюс 40 °С) не должно превышать 25%, при этом механическая прочность цементного компаунда должна быть не ниже допустимого предела прочности при сжатии;

– устойчивость к длительному пребыванию в воде - характеризуется механической прочностью, снижение которой не должно превышать 25%, при этом механическая прочность цементного компаунда должна быть не ниже допустимого предела прочности при сжатии.

4.2 Допустимые пределы показателей качества цементных компаундов после 28 сут твердения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к качеству битумных компаундов

| Наименование параметра | Значение | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Скорость выщелачивания (по Cs-137), г/см2×сут, не более1) | 1·10-3 | По ГОСТ 29114 |
| Механическая прочность (предел прочности при сжатии), Мпа (кг/см2), не менее | 4,9 (50) | По ГОСТ 310.4 |
| Радиационная устойчивость при облучении, Гр2) | 1·106 | Изменение механической прочности |
| Морозостойкость (количество циклов замораживания/оттаивания), не менее3) | 30 | По ГОСТ 10060.1 |
| Устойчивость к длительному пребыванию в воде, сут4) | 90 | Изменение механической прочности |
| _______________ 1) Для оценки качества цементных компаундов, содержащих тритий, данный показатель качества не используют. В данном документе допустимые пределы устанавливаются по скорости выщелачивания Cs-137 как радионуклида, соединения которого обладают наибольшей растворимостью в воде. 2) Испытанию подвергают цементные компаунды, содержащие ионообменные смолы и (или) другие органические материалы. Время облучения определяется мощностью дозы излучения, которая может меняться в широких пределах (от 10 Гр/с до 0,1 Гр/с). Если ожидаемая интегральная поглощенная доза излучения за время захоронения превышает 106 Гр (108 рад), облучение проводят до максимально ожидаемой дозы. 3) При испытании морозостойкости радиоактивных компаундов их оттаивание происходит на воздухе. 4) Если прочность компаунда, прошедшего иммерсионные испытания, выше 4,9 МПа (50 кг/см2), но ниже 75% первоначальной, время испытаний следует продлить до 180 сут, чтобы убедиться, что дальнейшего уменьшения прочности не происходит. Иммерсионные испытания проводят в тех же условиях, что и испытания на выщелачиваемость, но без смены воды. |  |  |

4 Требования по охране окружающей среды

На период распада активности радионуклидов в компаунде до безопасного уровня следует соблюдать требования, установленные в разделе 4, что обеспечит безопасность при обращении с отходами при их временном хранении и захоронении в приповерхностных сооружениях. В течение этого времени компаунды должны сохранять свои первичные физико-химические свойства.

МКС 13.030.30 Ключевые слова: радиоактивные отходы, цементированные отходы, компаунд, матричные композиции.

МКС 13.030.30 Ключевые слова: радиоактивные отходы, цементированные отходы, компаунд, матричные композиции.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист Департамента стандартизации | А. Турумов |