НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Испытания свежего бетона

Часть 8

Самоуплотняющийся бетон

ИСПЫТАНИЕ ПОДВИЖНОСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ОСАДКОЙ КОНУСА

Дата введения ________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения расплыва и времени t500 для самоуплотняющегося бетона.

Метод испытания применяется для образцов, имеющих заявленное значение D самой крупной фракции заполнителей, фактически используемых в бетоне (Dmax), не более 40 мм.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus (Испытания бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 1. Отбор проб и общий аппарат)

EN 12350-2 Testing fresh concrete - Part 2: Slump test (Испытания бетонной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения отсутствуют.

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

4 Сущность метода

Расплыв и время t500 используются для оценки текучести и расхода самоуплотняющегося бетона при отсутствии препятствий. Он основан на испытании на осадку, описанном в EN 12350-2. Результат является показателем заполняющей способности самоуплотняющегося бетона. Время t500 является измерением скорости потока и показателем относительной вязкости самоуплотняющегося бетона.

Свежий бетон заливают в конус, который используется для испытания на осадку по стандарту EN 12350-2. При подъеме конуса вверх измеряется время от начала движения конуса вверх до вытекания бетона до диаметра 500 мм; это время t500. Затем измеряют наибольший диаметр растекания бетона и диаметр растекания под прямым углом к нему, и среднее значение представляет собой расплыв.

Измерение времени t500 может быть пропущено, если оно не требуется.

5 Оборудование

5.1 Обычный аппарат для испытаний свежего бетона

Приведенное ниже оборудование для выполнения настоящего метода испытаний должно соответствовать техническим условиям, приведенным в EN 12350-1, и указанным ниже.

5.1.2 Полый конус.

5.1.3 Воронки (необязательно).

5.1.4 Рулетка.

5.1.5 Контейнер или лоток для повторного смешивания.

5.1.6 Лопатка.

5.1.7 Влажная ткань.

5.1.8 Совок.

5.1.9 Секундомеры.

5.1.10 Строительный уровень.

5.1.11 Контейнеры.

5.1.12 Герметичный контейнер (когда необходимо измерить сохранение осадки).

5.1.13 Мастерок или терка.

5.1.14 Опорная плита/поверхность, изготовленная из плоского стального листа, который должен быть эталонным материалом, с площадью в плане не менее 900 мм × 900 мм, на которую можно укладывать бетон.

Плита должна иметь ровную гладкую поверхность. Если плита изготовлена из других материалов, должны быть доступны данные эксплуатационных испытаний, демонстрирующие долговременную эквивалентность стальной плите.

Примечание -  На результаты может повлиять использование материалов, альтернативных стали.

Поверхность не должна легко подвергаться воздействию цементной пасты и не должна подвергаться ржавчине. Конструкция плиты должна исключать деформацию. Отклонение от плоскостности не должно превышать 3 мм в любой точке, когда между противоположными сторонами и углами помещается поверочная линейка.

Центр плиты должен быть очерчен крестом, линии которого проходят параллельно краям пластины и окружностям диаметром (210 ± 1) мм и диаметром (500 ± 1) мм, центры которых совпадают с центром точки плиты (смотреть рисунок 1). Все линии должны быть шириной не более 2,0 мм и глубиной не более 1,0 мм.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 1 - Опорная плита

5.1.15 Хомут (необязательно), имеющий массу не менее 9 кг (смотреть рисунок 2).

Примечание -  Хомут позволяет проводить испытание одному человеку.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 2 - Пример размеров стального утяжеляющего хомута

6 Образец для испытаний

Образец должен быть отобран в соответствии с EN 12350-1.

Перед проведением испытания образец должен быть повторно перемешан с использованием контейнера или лотка для повторного смешивания и лопатки или совка. Если образец предназначен для использования для измерения удерживания расплыва бетонной смеси в определенное время, бетон из герметичного контейнера должен быть вылит в емкость для повторного смешивания или лоток и повторно перемешан с помощью лопатки или совка перед проведением испытания.

Альтернативные процедуры отбора проб могут быть указаны в положениях, действующих в месте использования бетона.

7 Порядок проведения испытания

Поместить опорную плиту на ровную горизонтальную поверхность, не подверженную внешним вибрациям или ударам. Проверить горизонтальность верхней поверхности с помощью строительного уровня. Очистить стол и полый конус и промокнуть влажной тканью непосредственно перед испытанием, но не допускать избыточной влаги.

Установить хомут на конус, если он используется.

Поместить конус по центру круга диаметром 210 мм на опорной плите и удерживать его в этом положении, на ножках (или использовать хомут), следя за тем, чтобы бетон не вытекал из-под конуса.

Заполнить конус за одну операцию без какого-либо перемешивания или механического уплотнения и удалить излишки с вершины конуса мастерком. Выдерживать заполненный конус не более 30 с; за это время удалить пролитый бетон с опорной плиты.

Поднять конус вертикально за 1 - 3 секунды одним движением, не мешая расплыву бетона. Если запрашивается время t500, включается секундомер, как только конус перестает соприкасаться с опорной плитой, и записывают время, необходимое с точностью до 0,5 с для того, чтобы бетон впервые коснулся круга диаметром 500 мм.

Примечание 1 - Для этой операции могут потребоваться два человека.

После стабилизации расплыва бетона, не нарушая опорную плиту или бетон, измерить наибольший диаметр распространения потока и записать как d1 с точностью до 10 мм. Затем измерить диаметр распространения расплыва под прямым углом к d1 с точностью до 10 мм и записать как d2 с точностью до 10 мм. Если разница между d1 и d2 превышает 50 мм, необходимо отобрать еще одну пробу и повторить процедуру.

Если два последовательных испытания показывают, что разница между d1 и d2 превышает 50 мм, то у бетона отсутствует необходимая текучесть для проведения испытания на расплыв бетонной смеси.

Проверить бетонный раствор на наличие признаков расслоения и подготовить отчет по качеству, например, отсутствие признаков расслоения, явные признаки расслоения.

Примечание 2 - Признаки расслоения включают кольцо цементной пасты/раствора и расслоившийся крупный заполнитель в центральной области.

8 Результаты испытания

Расплыв самоуплотняющегося бетона SF представляет собой среднее значение d1 и d2, выраженное с точностью до 10 мм и определяемое формулой (1):

(1)

где  SF - расплыв, в миллиметрах;

d1 - наибольший диаметр растекания в миллиметрах;

d2 - распространение потока под углом 90° к d1, в миллиметрах.

Время t500 регистрируется с точностью до 0,5 с.

9 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) идентификацию испытуемого образца;

c) место проведения испытания;

d) дата и время проведения испытания;

e) в случае испытаний на удерживание расплыва - возраст образца с момента первого контакта цемента с водой;

f) расплыв, SF, с точностью до 10 мм;

g) время t500 с точностью до 0,5 с (по запросу);

h) любые признаки расслоения бетона;

i) любое отклонение от стандартного метода испытаний;

j) заявление ответственного за испытание технического сотрудника, о том, что оно было проведено в соответствии с настоящим стандартом, за исключением случаев, указанных в пункте i).

Протокол может включать:

k) температуру бетона во время испытания;

l) возраст бетона на момент испытаний (если известен);

m) установленный класс расплыва или установленное целевое значение расплыва.

10 Повторяемость и воспроизводимость

Повторяемость r и воспроизводимость R были определены по программе, включающей восемь лабораторий, 16 операторов и две повторности, и интерпретированы в соответствии с ISO 5725-2 [1].

Полученные значения r и R приведены в таблицах 1 и 2 и относятся к первоначальным измерениям расплыва бетонной смеси.

Таблица 1 - Повторяемость и воспроизводимость для типичных значений расплыва

| Расплыв SF, мм | Повторяемость r, мм | Воспроизводимость R, мм |
| --- | --- | --- |
| < 600 | н/п | н/п |
| 600 to 750 | 42 | 43 |
| > 750 | 22 | 28 |

Таблица 2 - Повторяемость и воспроизводимость для типичных значений t500 раз

| t500 время | Повторяемость r | Воспроизводимость R |
| --- | --- | --- |
| с | с | с |
| < 3,5 | 0,66 | 0,88 |
| 3,5 до 6,0 | 1,18 | 1,18 |
| > 6,0 | н/п | н/п |

Библиография

[1] ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным региональным стандартам

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus (Испытания бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 1. Отбор проб и общий аппарат) | IDT | СТ РК EN 12350-1-2015 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси часть 1 отбор образцов |
| EN 12350-2 Testing fresh concrete - Part 2: Slump test (Испытания бетонной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса) | IDT | СТ РК EN 12350-2-2012 Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса. |
| ISO 5725-2 (Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения | IDT | ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |

МКС 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: испытание бетонной смеси, самоуплотняющаяся бетонная смесь, расплыв.

МКС 91.100.30 (IDT)

Ключевые слова: испытание бетонной смеси, самоуплотняющаяся бетонная смесь, расплыв.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации