НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Технические условия

Дата введения________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения железобетонных прямоугольных прогонов и опорных плит (далее - изделия), предназначенных для применения в покрытиях промышленных, общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича (камней) или блоков.

Изделия следует применять в условиях отсутствия агрессивной среды на железобетонные конструкции.

Допускается применение изделий при слабоагрессивной и среднеагрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С, а также в условиях систематического воздействия технологических температур выше 50 °С при соблюдении требований, установленных проектной документацией конкретного здания и указанных в заказе на изготовление.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 8829-2018 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 12730.0-2020 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры.

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

ГОСТ 23858-2019 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.

ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ГОСТ 13015, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Арматура предварительно напряженная: Арматура, получающая начальное (предварительное) напряжение в процессе изготовления конструкций до приложения нагрузок.

3.2 Прогон: Линейный конструктивный элемент покрытия здания, укладываемый по основным несущим горизонтальным или наклонным конструкциям, предназначенный главным образом для восприятия нагрузок от кровли.

3.3 Кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, включающий в себя кровельный материал, основание под кровлю, устройства для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

4 Классификация

4.1 Изделия выпускаются в виде:

- прогонов;

- опорных плит.

4.2 Формы и основные размеры изделий приведены в таблице 1

Таблица 1 Формы и основные размеры изделий

| Наименование | Эскиз | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℓ | b | ℎ |
| Прогоны |  | 2780 | 120 | 300 |
|  |  | 3180 | 120 | 400 |
|  |  | 3580 | 120 | 400 |
|  |  | 5980 | 200 | 500 |
| Опорные плиты |  | 380 | 380 | 140 |
|  |  | 510 | 250 | 140 |
|  |  | 510 | 380 | 140 |
|  |  | 640 | 250 | 220 |
|  |  | 640 | 380 | 220 |

4.3 Изделия маркируются в виде буквенно-цифровых групп.

Первая группа содержит:

- обозначение типа изделий (ПРГ – прогон прямоугольного сечения, ОП – опорная плита);

- определяющие габаритные размеры в дециметрах (с округлением до целого числа).

Вторая группа содержит:

- для прогонов - несущую способность, соответствующую расчетной равномерно распределенной нагрузке (без учета собственной массы), выраженной в тоннах на метр, класс напрягаемой арматуры (только для преднапряженного прогона) и вид бетона, выраженной буквенным обозначением (Т-тяжелый бетон);

- для опорных плит - вид бетона (Т-тяжелый бетон).

Пример маркировки:

- ПРГ 60.2.5.хх Т – прогон прямоугольного сечения длиной 598 см, шириной 20 см и высотой 50 см под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) хх кН/м (хх кгс/м) и изготавливаемый из тяжелого бетона;

- ОП 6.4-Т – опорная плита длиной 64 см, шириной 38 см и изготавливаемая из тяжелого бетона.

5 Технические требования

5.1 Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также рабочих чертежей (или серийных альбомов), типовых проектов и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2 В проектной и рабочей документации на изделия, предназначенные для применения в промышленных, общественных зданий и зданий административно-бытового назначения, эксплуатируемых в особых условиях (сейсмические воздействия, воздействия высоких температур, агрессивных сред, динамических нагрузок или сочетания таких воздействий), устанавливаются дополнительные характеристики и требования в соответствии с нормативными документами, которые должны соблюдаться, учитывающими эти условия.

5.3 Прогоны изготовляют как предварительно напряженными, так и без предварительного напряжения продольной арматуры.

5.4 Требования к характеристикам изделий

5.4.1 Геометрические параметры изделий должны соответствовать Таблице 1 и  рабочей документации.

5.4.2 Значения предельных отклонений следует принимать в зависимости от значений допусков для соответствующих классов точности геометрических параметров по 
ГОСТ 21779. Рекомендуемые классы точности геометрических параметров приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Рекомендуемые классы точности геометрических параметров

| Виды отклонения геометрического параметра | Геометрический параметр | Класс точности1) по ГОСТ 21779 |
| --- | --- | --- |
| Отклонение линейного размера | Длина, ширина, высота, толщина изделия, размеры и положение выступов, выемок | От 5 до 8 включ. |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность реального профиля поверхности изделия в любом сечении: - на заданной длине - на всей длине | От 1 до 3 включ. Св. 3 » 6 » |
| Отклонение от плоскостности | Плоскостность поверхности изделия относительно: - прилегающей плоскости - условной плоскости | От 1 до 3 включ. Св. 3 » 5 » |
| Отклонение от перпендикулярности | Перпендикулярность смежных поверхностей изделия | От 5 до 7 включ. |
| 1) Выбирают для каждого конкретного вида изделия. |  |  |

5.4.3 В изделиях, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

5.4.4 Внешний вид изделий должен соответствовать требованиям ГОСТ 13015.

5.4.5 В бетоне изделий, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением:

- усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм в предварительно напряженных прогонах и 0,2 мм в изделиях с ненапрягаемой арматурой;

- поперечных трещин в верхней зоне прогонов, вызванных обжатием бетона, ширина которых не должна превышать 0,2 мм.

5.4.6 Изделия следует изготавливать из тяжелого бетона средней плотностью 2200 – 2500 кг/м3. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633, в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией класс по прочности на сжатие должен быть не ниже:

-  В 25 – для предварительного напряженного прогона длиной 598 см;

- В22,5 – для прогона без предварительного напряжения длиной  598 см;

- В20 – для прогонов длиной 278 и 315 см;

- В20 - для прогонов длиной 358 см;

- В15 – для опорной плиты.

5.4.7 Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) в предварительно напряженных прогонах следует проводить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.

Нормируемая передаточная прочность бетона предварительно напряженных прогонов должна соответствовать значению, приведенному в рабочих чертежах прогонов, но принимается не менее 15 МПа и не менее 50 % проектного класса бетона по прочности на сжатие.

5.4.8 Нормируемая отпускная прочность бетона должна быть не менее 70% от принятой в проекте класса прочности бетона.

При поставке изделий в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона может быть повышена до 90 % согласно указаниям рабочих чертежей.

5.4.9 Для изделий, эксплуатируемых при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды, следует применять бетон, удовлетворяющий дополнительным требованиям, установленным в рабочих чертежах (согласно действующим нормативным документам) и указанным в заказе на изготовление.

5.4.10 Водонепроницаемость должна быть не ниже W 6 в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией.

5.4.11 Морозостойкость бетона конструкций должна соответствовать марке не менее F 200 по ГОСТ 26633, для районов со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже минус 20 °С, марке не ниже F 300.

5.5 Требования к арматуре и закладным деталям

5.5.1 Для армирования конструкций и изготовления закладных деталей применяют арматурную сталь следующих видов и классов:

5.5.2 Изделия без предварительного напряжения армируются пространственными каркасами, состоящие из плоских сварных каркасов, закладных изделий и монтажных петель.

5.5.2 Нижние продольные стержни пространственных каркасов принимаются из стали класса А400 и гладкую класса А240 по ГОСТ 34028.

Преднапряженные прогоны армируются стержнями из стали класса А600, Ап600, А800 и А1000 по ГОСТ 34028 и пространственными каркасами, состоящими из плоских сварных каркасов, закладных деталей и монтажных петель.

5.5.3 Предварительное напряжение арматуры осуществляется электротермическим натяжением стержней до бетонирования с передачей усилий на упоры формы.

5.5.4 Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемые по окончании натяжения ее на упоры, а также допустимые предельные отклонения напряжений в напрягаемой арматуре должны соответствовать приведенным в рабочих чертежах.

5.5.5 Концы напрягаемой арматуры должны быть защищены слоем раствора не менее 5 мм.

5.5.6 Монтажные петли изделий следует изготавливать из стержневой арматуры класса A240 (ГОСТ 34028) марок Ст3сп и Ст3пс.

Применение стали марки Ст3пс2 не допускается для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа изделий при температуре воздуха ниже минус 40 °С.

5.5.7 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279, типы, конструкции, размеры сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098.

5.5.8 Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.

5.5.9 Изделия должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

При постановке на производство оценку прочности, жесткости и трещиностойкости изделий проводят по результатам испытаний нагружением, а при серийном производстве - периодически неразрушающими методами согласно ГОСТ 13015.

5.5.10 Толщина защитного слоя бетона до арматуры и предельные значения фактических отклонений толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры,  защита от коррозии должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.

5.5.11 Изделия применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах прогонов, на основании испытаний конструкций по ГОСТ 30247.0 и 
ГОСТ 30247.1

5.5.12 Бетоны изделий должны быть изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, соответствующих требованиям ГОСТ 30108 к показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с учетом области применения изделий).

5.6 Требования к сырью и материалам

5.6.1 Применяемые для  изготовления изделий материалы отечественного производства и поставляемое по импорту должны:

- соответствовать требованиям технических регламентов, документов по стандартизации на продукцию, а также договорам-контрактам на поставку импортной продукции;

-  сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

Применение арматурных сталей, получаемых по импорту, допускается только при условии проведения входного контроля на соответствие требованиям действующих документов по стандартизации и сопровождающих документов о качестве.

5.6.2 Изделия следует изготавливать из тяжелого бетона классов по прочности на сжатие по ГОСТ 26633.

Вяжущие, заполнители, вода и добавки для бетонов, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

5.6.3 Арматурная сталь применяемая для армирования изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 34028.

5.6.4 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279.

5.7 Маркировка

5.7.1 Маркировку изделий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на торцевой стороне или на концевом участке ребра каждого изделия.

5.7.2 Маркировочные надписи должны содержать:

- марку изделия;

- товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;

- штамп технического контроля.

Информационные надписи должны содержать:

- дату изготовления изделия;

- значение массы изделия (для изделий, масса которых превышает 0,8 т).

5.7.3 Маркировку изделий следует проводить одним из следующих способов:

- окраской по трафарету;

- окраской с помощью штампов;

- маркировочными машинами;

Допускается наносить маркировочные надписи от руки специальным карандашом по неостывшей после тепловой обработки бетонной поверхности изделия или краской.

5.7.4 Маркировочные надписи и знаки должны быть темного цвета (черного, темно-коричневого, темно-зеленого и др.).

6 Требования безопасности

6.1 При установке и натяжении арматуры должны строго соблюдаться требования, изложенные в проектной документации.

6.2 Лица, участвующие в операции натяжения, должны быть в касках с плексигласовыми щитками во избежание травм головы.

6.3 При использовании вибрационных устройств необходимо следить за уровнем вибрации и шума на рабочих местах, при этом необходимо проводить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку вибрационных устройств и использования средств индивидуальной защиты от вибрации и шума.

6.4 При тепловой обработке необходимо следить за отсутствием утечки пара через неплотности в стенках камеры, гидравлических затворах камер и трубопроводов.

6.5 Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003.

6.6 Электросварочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.003.

6.7 Рабочие места по производству изделий должны быть оборудованы знаками безопасности в соответствии  СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

6.8 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.009.

6.9 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 1174 и 
ГОСТ 12.1.004.

7 Правила приемки

7.1 Приемку изделий проводят по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту. При этом принимают:

- по результатам периодических испытаний - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости изделий, морозостойкости, а также по водонепроницаемости бетона, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

- по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин, категории бетонной поверхности.

7.2 Периодические испытания нагружением изделий для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления и в дальнейшем при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

7.3 Изделия по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.

7.4 Документ о качестве изделий, поставляемых потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015.

7.5 Приемка сырья и материалов, применяемых для изготовления конструкций по показателю «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов» допускается осуществлять на основании документов подтверждающие их безопасность.

8 Методы контроля

8.1 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней изделий, ширину раскрытия технологических трещин, качество внешних поверхностей и внешний вид изделий следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

8.2 Испытания изделий и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей на эти изделия. Схемы нагружения изделий при этом должны соответствовать установленным в рабочей документации на изделия.

8.3 Прочность бетона изделий следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по ГОСТ 10181 и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

В случаях, когда вместо испытаний серии образцов используют методы неразрушающего контроля, фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными документами по стандартизации на методы испытания бетона.

8.4 Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

8.5 Водонепроницаемость бетона изделий следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

8.6 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

8.7 Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.

8.8 Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904, а при отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд до обнажения арматуры изделий с последующей заделкой этих борозд, измерения проводят по ГОСТ 26433.1. Борозды следует пробивать на расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины изделий.

8.9 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов материалов по ГОСТ 30108.

8.10 Контроль качества и правильности нанесения маркировочных знаков проводят визуальным осмотром.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение изделий должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.2 Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение изделий следует проводить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается разгружать изделия со свободным их падением.

9.3 Подъем, погрузку и разгрузку изделий следует проводить подъемными машинами с помощью инвентарных или специальных траверс или стропов в соответствии со схемами строповки, приведенными в рабочей документации на эти изделия.

9.4 Изделия при транспортировании и хранении следует опирать на инвентарные подкладки или опоры другого типа, а между рядами изделий в штабеле - на инвентарные прокладки прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения из дерева или других материалов.

Толщина подкладок и прокладок должна соответствовать указанной в документе по стандартизации или рабочей документации на них. При отсутствии в документации указаний эту толщину рекомендуется принимать с таким расчетом, чтобы она превышала максимальный проектный прогиб изделия и (или) размер выступающих деталей и монтажных петель не менее чем на 20 мм. Толщину подкладок и прокладок рекомендуется принимать не менее 30 мм.

9.5 При укладке изделий в штабели подкладки и прокладки по высоте штабеля следует располагать одну над другой. В штабель следует укладывать изделия одного типоразмера.

9.6 Транспортирование изделий автомобильным и железнодорожным транспортом следует проводить в соответствии с действующими на этих видах транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

9.7 Изделия следует хранить на специально оборудованных складах, рассортированными по видам и маркам.

9.8 Площадка склада должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода.

9.9 Изделия следует укладывать (устанавливать) на складе так, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки, а также обеспечена возможность захвата каждого отдельно стоящего изделия (или верхнего изделия в штабеле) краном и свободного подъема для погрузки на транспортные средства.

9.10. Подъём, погрузка и разгрузка прогонов и опорных плит должна производиться захватом за предусмотренные монтажные петли.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

МКС 91.080.40

Ключевые слова: железобетонный прогон, опорная плита, арматура предварительно напряженная, класс прочности бетона на сжатие, морозостойкость, передаточная прочность, отпускная прочность