НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Испытания химических свойств заполнителей

Часть 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМЫХ В КИСЛОТЕ ХЛОРИДНЫХ СОЛЕЙ

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуру определения кислоторастворимых хлористых солей, которые могут присутствовать в заполнителях.

Настоящий стандарт применятся для заполнителей, в которых содержание хлоридов не возникает непосредственно в результате контакта с соленой водой или погружения в нее. Примерами таких заполнителей являются: переработанные заполнители, содержащие гидратированный цемент, где хлорид может быть связан в виде хлоралюмината кальция; и некоторые заполнители из пустынных районов, где хлорид поглощен в частицах заполнителя.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 1744-1:1998 Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis (Заполнители. Испытания для определения химических свойств. Часть 1. Химический анализ)

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling (Заполнители. Испытания для определения основных характеристик. Часть 1. Методы отбора образцов)

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration (Заполнители. Методы испытаний для определения общих свойств. Часть 5. Общепринятое оборудование и поверка)

ISO 384 Laboratory glassware - Principles of design and construction of volumetric glassware (Посуда лабораторная стеклянная. Принципы проектирования и конструирования мерной стеклянной посуды)

ISO 1042:1983 Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Колбы мерные с одной меткой)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Часть образца для анализа (test portion): Образец, использованный целиком в одном испытании.

3.2 Образец для испытаний (test specimen): Если метод испытаний требует несколько определений свойства, образец для испытаний - это образец, используемый в одном определении

3.3 Лабораторная проба (laboratory sample): Уменьшенная проба, полученная из объемной пробы для лабораторных испытаний.

4 Реагенты

Если не указано иное, использовать только реактивы аналитической чистоты и деминерализованную воду или воду эквивалентной чистоты.

Примечания

1 Если не указано иное, «%» означает «% по массе».

2 Если для объемов или масс реагентов не указаны допуски, приведенные значения являются приблизительными. В таких случаях объемы, полученные из мерных цилиндров, и указанные массы с помощью обычных весов, указанные в 5.1, считаются достаточно точными для целей настоящего стандарта.

3 Если не указано иное, растворы реагентов могут считаться долговременно стабильными.

4 Со всеми химическими веществами следует обращаться как с потенциальными ядами с токсическими свойствами и принимать соответствующие меры предосторожности до их использования. Всегда следует находить время для оценки возможных опасностей, прежде чем начинать какие-либо процедуры и постоянно следует быть осторожным.

4.1 Общие требования к плотности

Следующие концентрированные жидкие реагенты, требуемые настоящим стандартом, должны иметь следующие характеристики плотности в граммах на кубический сантиметр при температуре (20 ± 3) °С.

Соляная кислота: от 1,18 до 1,19

Азотная кислота: от 1,40 до 1,42

Серная кислота: 	     1,84

Гидроксид аммония: от 0,88 до 0,91

Степень разбавления указывается в виде объемной суммы.

Примечание - В качестве альтернативы допускаются готовые к использованию растворы.

4.2 Реактивы для определения кислоторастворимых хлористых солей (метод Фольгарда)

4.2.1 Раствор азотнокислого серебра (AgNO3): 0,100 моль/л готовится путем высушивания около 20 г нитрата серебра в течение не менее 1 ч при температуре (110 ± 5) °С, оставив остывать в эксикаторе массой (16 987 ± 0,001) г высушенного азотнокислого серебра, затем он растворяется в воде и доводится до 1 л в мерной колбе (5.6). Хранить раствор в бутыли для реагентов из янтарного стекла (5.7) и защищать от длительного воздействия солнечных лучей.

4.2.2 Раствор тиоцианата (KSCN или NH4SCN): примерно 0,1 моль/л готовится путем растворения 9,7 г роданида калия или 7,6 г роданида аммония в воде и разбавляя ее до 1 л в мерной колбе.

Пипеткой внести 25 мл раствора азотнокислого серебра (4.2.1) в колбу (5.8) и добавить 5 мл азотной кислоты (4.2.3) и 1 мл индикаторного раствора сульфата аммония железа (III) (4.2.5).

Добавлять раствор тиоцианата из бюретки (5.9) до тех пор, пока не произойдет первое стойкое изменение цвета, то есть от белой опалесценции до бледно-коричневого цвета. Следует обратить внимание на добавленный объем раствора тиоцианата (V0).

Рассчитать концентрацию раствора тиоцианата cT (в молях на литр) по следующей формуле:

cT = 2,5/V0                                                                                      (1)

где, V0 - объем добавленного тиоцианата (в миллилитрах).

Стандартизировать раствор с недельными интервалами или перед использованием, если испытания проводятся нечасто.

4.2.3 Азотная кислота (HNO3): примерно 6 моль/л получается добавлением 100 мл азотной кислоты (4.1) к 150 мл воды, вскипятив разбавленную кислоту в вытяжном шкафу (5.11) до обесцвечивания и охладив до комнатной температуры.

4.2.4 Технический 3,5,5,-триметилгексан-1-ол, не содержащий хлора.

4.2.5 Сульфат аммония железа (III) NH4Fe(SO4)2. 12H2O индикаторный раствор готовится добавлением 60 г воды к 50 г сульфата аммония-железа (III), нагревая до его растворения, и прибавляя 10 мл азотной кислоты (4.2.3).

Дать раствору остыть до комнатной температуры и хранить его в стеклянной бутыли (5.10).

5 Оборудование

Все оборудование должно соответствовать общим требованиям EN 932-5.

Вся мерная стеклянная посуда должна соответствовать классу точности B, в соответствии с определением в ISO 384. Мерная стеклянная посуда класса А должна использоваться для аудиторских и типовых испытаний.

5.1 Весы, способные взвешивать до 100 г, с точностью до 0,1 мг.

5.2 Две фильтровальные воронки диаметром примерно 100 мм с бумажным фильтром грубой очистки (диаметр пор примерно 20 мкм); диаметров, соответствующих размеру воронок.

5.3 Два стакана по 250 мл.

5.4 Стеклянные палочки.

5.5 Пипетка: 1 мл, 5 мл, 25 мл

5.6 Две мерные колбы вместимостью 1 л, соответствующие требованиям ISO 1042.

5.7 Бутыли для реактивов из янтарного стекла.

5.8 Конические колбы с пробкой вместимостью 100 и 250 мл.

5.9 Бюретка вместимостью 50 мл, градуированная до 0,1 мл.

5.10 Обычные стеклянные бутыли для реагентов.

5.11 Вытяжной шкаф.

6 Сущность метода

Настоящий метод приводит общее содержание галогенидов, за исключением фтора, и выражает результат в виде содержания ионов хлорида.

Образец заполнителя измельчается до мелкого порошка и экстрагируется кипящей разбавленной азотной кислотой.

Примечание - Сульфиды окисляются до сульфатов и не мешают.

Растворенный хлорид осаждается, с использованием известного объема стандартного раствора азотнокислого серебра. После кипячения, осадок и оставшийся твердый заполнитель промывается разбавленной азотной кислотой и отбраковывается. Фильтрат и промывные воды охлаждаются до комнатной температуры и остаточное азотнокислое серебро титруется стандартным раствором тиоцианата с использованием в качестве индикатора соли железа (III) (метод Фольгарда).

7 Отбор проб

Лабораторный образец должен быть отобран в соответствии с процедурами, указанными в EN 932-1.

Следует убедиться, что лабораторный образец репрезентативен как по содержанию влаги, так и по содержанию твердых веществ.

8 Подготовка части образца для анализа

Образец для испытаний готовится с использованием процедуры, приведенной в
EN 1744-1:1998, п. 12.3. Отбирать примерно 2 г порошкообразного образца в качестве образца для анализа.

9 Порядок проведения испытания

Взвесить испытуемый образец с точностью до 0,1 мг и записать как «m»; поместить его в 250 мл стакан, добавить 50 мл воды и при перемешивании стеклянной палочкой, 50 мл разбавленной азотной кислоты (1+2). Нагревать смесь до кипения, периодически помешивая, и кипятить 1 мин.

Примечание - Заполнители, содержащие значительное количество карбонатов, будут пениться при добавлении кислоты. В этих случаях медленно добавлять кислоту при непрерывном перемешивании.

Добавить пипеткой (5.5) 5 мл раствора нитрата серебра с концентрацией
0,100 моль/л в кипящий раствор. Затем кипятить не более 1 мин и фильтровать через фильтровальную бумагу (5.2), промытую перед использованием разбавленной азотной кислотой (1 + 100) в колбу вместимостью 500 мл (5.6). Промыть химический стакан, стеклянную палочку и фильтр разбавленной азотной кислотой (1 + 100) до объема фильтрата и промывных вод 200 мл. Охладить фильтрат и промывные воды до комнатной температуры.

Добавить 5 мл индикаторного раствора сульфата аммония-железа (III) и титровать раствором тиоцианата при энергичном встряхивании до тех пор, пока капля настоящего раствора не приобретет слабую коричневую окраску, которая больше не исчезнет при встряхивании.

Обратить внимание на объем V1 добавленного раствора тиоцианата.

Если содержание хлоридов в заполнителе превышает 0,85 %, необходимо будет начать испытание заново с меньшей частью образца для анализа.

Повторить процедуру со вторым образцом для испытаний.

10 Расчет и выражение результатов

Рассчитать содержание хлорида (в %) из следующего уравнения:

Ca = 3,545 × (5-10 CT V1)/1000 × 100/ m = 0,3545(5-10 CT V1)/ m              (2)

где m - масса части образца для анализа (в граммах);

V1 – объем раствора тиоцианата, израсходованный на титрование испытуемого раствора (в миллилитрах);

CT - концентрация раствора тиоцианата (в молях/л, см. 4.2.2).

Результат испытания приводится как среднее значение измерений на двух испытуемых образцах, и записано с точностью до 0,01 %.

11 Протокол испытания

а) ссылка на настоящий стандарт;

b) источник пробы;

с) обозначение образца;

d) масса испытуемого сухого образца (в граммах);

e) результат испытания;

f) дата проведения испытания.

Библиография

[1] EN 196-21:1989 Methods of testing cement: Determination of the chloride, carbon dioxide and alkali content of cement (Методы испытаний цемента. Определение содержания хлорида, диоксида углерода и щелочи)

[2] EN 932-2: 1999 Test for general properties of aggregates - Methods of reducing laboratory samples (Заполнители. Испытания для определения основных характеристик. Часть 2. Методы сокращения лабораторных образцов)

МКС 91.100.15  (IDT)

Ключевые слова: заполнители, химические свойства заполнителей, определение кислоторастворимых хлористых солей, переработанные заполнители.

МКС 91.100.15  (IDT)

Ключевые слова: заполнители, химические свойства заполнителей, определение кислоторастворимых хлористых солей, переработанные заполнители.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации