НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заводские лестничные марши

МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Дата введения ________

1 Область применения

В настоящем стандарте распространяется на методы испытаний сборных деревянных лестниц. Такие лестницы изготавливаются из древесины и/или материалов на основе древесины.

Методы, включенные в настоящий стандарт, также могут быть использованы для отдельных компонентов, используемых в лестницах (например, ступени, перила, балясины).

Настоящий стандарт не рассматривает общую конструкцию этих элементов. Лестницы, спроектированные таким образом, чтобы способствовать общей устойчивости работ или прочности конструкции, не подпадают под действие настоящего стандарта.

Поверхности деревянных элементов могут быть открытыми или покрытыми отделкой.

Примечания

1 Если лестница поставляется с отделкой или покрытием, некоторые основные характеристики не будут учтены в настоящем стандарте, и следует обратиться к соответствующему стандарту на продукцию (например, устойчивость цвета отделки ковровых покрытий).

2 В настоящем стандарте используется термин «лестница», он может также применяться к отдельному элементу или компоненту.

Испытания могут проводиться на полностью собранной системе в соответствии с инструкциями производителя по установке или на отдельных компонентах.

Испытание полностью собранной лестницы не может быть использовано для оценки отдельных компонентов. Не существует определенной иерархии последовательностей или необходимости проведения всех испытаний.

Примечание - Характер используемых испытаний и элементов может быть задан национальными нормами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 1991-1-1 Eurocode 1: Actions sur les structures - Partie 1-1: Actions gеnеrales - Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des bаtiments (Еврокод 1: Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания)

EN 14076: 2004 Escaliers en bois - Terminologie (Ступеньки деревянные. Терминология)

PrEN 15644:2007 Escaliers préfabriqués de conception traditionnelle en bois massif - Spécifications et exigences (Заводские лестницы стандартной конструкции из твердой древесины. Технические условия и требования)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 
EN 14076:2004 и prEN 15644:2007.

4 Определение механической прочности балясин при статической нагрузке на сборную систему перил: поручни или балюстрады

4.1 Общие положения

Данное испытание представляет собой метод определения механической прочности при сосредоточенной статической нагрузке балясин, изготовленных также из различных материалов, являющихся частью сборной системы перил, поручней или балюстрад.

Данное испытание применяется ко всем поручням или балюстрадам из любых материалов, используемых для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются в конструкции в соответствии с рекомендациями производителя. Оно не применяется к поручням или балюстрадам, изготовленным на месте и/или установленным в ходе строительных работ.

4.2 Принцип

Приложение сосредоточенной нагрузки к стандартизированному коническому элементу, помещенному между двумя балясинами, проверка деформаций и возможных разрушений этих элементов и их креплений.

Примечание - Конический элемент - это устройство для приложения сосредоточенной нагрузки, изготовленное из жесткого материала (для древесины > 700 кг/м3 ), конусообразной формы или в форме усечённого конуса, с углом вершины 30° и диаметром основания > 200 мм.

4.3 Оборудование

4.3.1 Опорная конструкция, состоящая из жесткой рамы для крепления системы компонентов, балюстрады или поручня, в соответствии с инструкцией производителя: такая рама должна позволять устанавливать различные компоненты в горизонтальном или вертикальном положении (балюстрада или поручень), см. рис. 1.

Рисунок 1 - Пример опорной конструкции

4.3.2 Жесткая система крепления верхнего элемента поручня или балюстрады.

4.3.3 Система концентрированного приложения нагрузки, включающая вышеупомянутый элемент в форме конуса или усечённого конуса с интерполяцией.

4.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

4.5 Отбор проб

Для 3 испытаний выборка состоит как минимум из 6 балясин.

4.6 Процедура

- Для отдельных компонентов испытанная система должна быть закреплена в несущей конструкции;

- Верхняя часть испытываемого элемента, рядом с точкой приложения нагрузки на балясины, должна быть зафиксирована, чтобы избежать деформаций во время приложения нагрузки;

- Установите систему приложения нагрузки таким образом, чтобы промежуточный конус располагался между двумя балясинами в наихудшем положении, как правило, ближе к половине их высоты, измеренной между самым нижним и самым верхним креплением;

- Приложите нагрузку в соответствии с использованием испытуемого элемента (см. prEN 15644:2007, таблица A.3); приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с) и в направлении к внешней стороне балюстрады или поручня (см. рис. 2) и выдерживайте в течение 15 минут;

- Измерьте наибольшее расстояние между двумя балясинами в течение 2 минут после приложения нагрузки и в конце испытания отметьте повреждения, если таковые имеются, на проверенном или выполненном уровне;

- Испытание должно быть повторено для каждого образца (не менее 3 пар балясин).

Рисунок 2 - Пример применения нагрузки

4.7 Результаты

В конце испытания проверьте и запишите все возможные ухудшения на испытуемом элементе, которые нарушают его целостность и функциональность:

- повреждения каждого компонента элемента или соответствующей системы крепления;

- укажите используемое оборудование;

- запишите деформацию в каждой точке измерения и стрелку, отмеченную до и после нагрузки.

5 Определение механической прочности при распределенной статической нагрузке сборных систем: поручней или балюстрад

5.1 Общие положения

Данное испытание представляет собой метод определения механической прочности при распределенных статических нагрузках сборных систем (перил или балюстрад) в качестве защиты от свободного падения, изготовленных из различных компонентов (поручней, балясин, панелей и наличника), изготовленных также из различных материалов.

Метод распространяется на все поручни или балюстрады из любого материала, используемого для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются в конструкции в соответствии с рекомендациями производителя. Он не распространяется на поручни или балюстрады, изготовленные на месте и/или установленные в ходе строительных работ.

Примечание - Этот тест не применяется к опорной системе (например, к перилам).

5.2 Принцип

Приложение стандартной горизонтальной распределенной статической нагрузки к поручням или балюстрадам до разрыва или до минимальной нагрузки, определенной в соответствии с EN 1991-1-1 и национальными приложениями к нему.

Если это не указано в национальных нормах, то коэффициент частичной безопасности материала λm = 1,5 должен использоваться для минимального значения трех испытаний. Этот коэффициент λm становится 1,3 для 5-процентного фрактиля (для уровня доверительной вероятности75%) при проведении не менее 10 испытаний.

5.3 Оборудование

5.3.1 Опорная конструкция

Эта опорная конструкция состоит из жесткой рамы для крепления системы компонентов перил, поручней или балюстрады в соответствии с инструкциями производителя: такая рама позволяет устанавливать различные компоненты в горизонтальном положении (поручни или балюстрада); поведение испытанной системы с такой конфигурацией сравнимо с наклонной системой (перила).

5.3.2 Распределенная система приложения нагрузки

Сумма элементарных нагрузок, приложенных в соответствии с процедурой (п. 5.6). Система нагрузок должна передаваться на поручень и не должна увеличивать жесткость испытываемого элемента.

5.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

5.5 Отбор проб

Выборка состоит как минимум из 3 систем (поручней или балюстрад) представительной длины с как минимум 2 опорными системами (опоры не испытываются).

5.6 Процедура

Для отдельных компонентов испытанные системы должны быть закреплены в несущей конструкции.

Определите минимальную общую нагрузку для использования (см. EN 1991-1-1, дополненный его национальными приложениями для каждого рынка поставок, а также 
pr EN 15644:2007, таблица A.3 и разделите ее на элементарные нагрузки).

Прикладывайте грузы вдоль поручня равномерно на расстоянии от 20 см до 50 см (минимум 2 на длину), в соответствии со следующими принципами:

- приложите предварительную нагрузку, равную 50% от минимальной эксплуатационной нагрузки, и держите ее в течение 5 минут, затем снимите. Приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с) и направлено к внешней стороне поручня или балюстрады;

- перед началом испытания проверьте целостность элемента;

- приложите нагрузку грузами в фиксированных точках; приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с) и по направлению к внешней стороне перил или балюстрады;

- прикладывайте нагрузки и увеличивайте их до разрыва или до достижения минимальной суммарной нагрузки.

5.7 Расчетное значение

Вычислите пятый процентиль характерного значения приложенной нагрузки, Xk. Для нормального распределения это характерное значение дается следующим образом:

где,

Xmean : среднее значение нагрузки

Xstdev : стандартное отклонение

с коэффициентом kn, связанным с количеством образцов. Различные значения этого коэффициента приведены в таблице ниже:

Таблица 1: значения для kn (ISO 12491)

| Количество тестов | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kn | 3,15 | 2,68 | 2,34 | 2,19 | 2,10 | 1,93 | 1,87 | 1,83 | 1,81 | 1,76 |

Для Лог-нормального распределения характеристическое значение Xk задается:

5.8 Результаты испытаний

Результат испытания должен включать следующую информацию:

a) вся информация о грузах и их положении;

b) меры и характерное значение прочности;

c) длина испытанных образцов.

6 Определение механической прочности при динамических нагрузках сборных систем: поручней или балюстрад

6.1 Общие положения

Данное испытание представляет собой метод определения механической прочности при динамических нагрузках сборных систем (поручней или балюстрад) в качестве защиты от свободного падения, изготовленных путем композиции различных компонентов (поручней, балясин, панелей и наличника), изготовленных также из различных материалов.

Примечание - Для классификации плоского стекла при динамической нагрузке следует использовать стандарт EN 12600.

Метод распространяется на все поручни или балюстрады из любого материала, используемого для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются в конструкции в соответствии с рекомендациями производителя.

6.2 Принцип

Применение стандартизированного динамического напряжения к поручням или балюстрадам, полученного в результате удара одного висящего тела определенного веса и характера (мягкого или твердого), падающего и раскачивающегося с фиксированной высоты.

Примечание -Динамическая нагрузка - это напряжение, возникающее при ударе мягкого или твердого тела.

6.3 Оборудование

6.3.1 Опорная конструкция

Эта опорная конструкция состоит из жесткой рамы для крепления системы поручней или балюстрады в соответствии с инструкциями производителя: такая рама позволяет устанавливать различные компоненты (поручни или балюстраду).

6.3.2 Подвесная ударная система корпуса

В соответствии с целью данного испытания она должна быть составлена либо из:

- конусообразного элемента в виде сферы диаметром 0,40 м и высотой 0,60 м, наполненного шариками из твердого стекла диаметром 3 мм, общим весом 50 кг; подвесной система из нерастяжимого троса малой массы, позволяющая ударному телу при движении коснуться точки удара или,

- сферического конусообразного элемента диаметром 0,35 м, наполненного шариками из твердого стекла диаметром 3 мм, общим весом 30 кг или,

- стального шара диаметром 50 мм и весом 0,5 кг или,

- стального шара диаметром 62,5 мм и весом 1,0 кг или,

- стального шара диаметром 95,5 мм и весом 3,5 кг .

6.3.3 Система исследования

Исследование высоты падения при ударе. Она должна быть точной до 5 мм.

6.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

6.5 Отбор проб

Выборка состоит из 3 систем (поручней или балюстрад) представительной длины, но не более 2 м, с не менее чем 2 опорными системами (опоры не тестируются).

6.6 Процедура

- Определите точку удара. Она должна находиться в центре испытываемого изделия;

- Подвесьте ударное тело, как показано на рисунке 3, так, чтобы в состоянии покоя оно слегка соприкасалось с испытываемым изделием, и чтобы его центр тяжести располагался на линии, перпендикулярной испытываемому изделию в его центре;

- Поднимите ударный корпус так, чтобы высота падения, h, с допуском ± 10 мм, соответствовала требуемой энергии удара;

Отпустите ударное тело так, чтобы оно ударило испытываемое изделие в точке удара.

Примечание - Повторение этой операции приведет к необходимости изменить форму удара. Корпус.

Рисунок 3 - Высота падения ударного корпуса

6.7 Результаты

- Запишите и отметьте точку (точки) удара в протоколе испытаний,

- Запишите максимальную высоту падения,

- Отмечайте все прогибы, изменения или повреждения изделия или другой арматуры в конце каждого удара, проверяя:

- Размеры и расположение возможных повреждений,

- Размеры и расположение возможных щепок,

- Движение между поручнем или балюстрадой и опорной системой.

- В конце испытания обратите внимание на возможные повреждения на испытуемом компоненте, которые могут нарушить целостность и функциональность, как:

- Трещины каждого элемента или соответствующей опорной системы,

- Постоянное отклонение (через 5 мин после удара).

7 Определение механической прочности при вертикальной статической нагрузке на поручни

7.1 Общие положения

Данное испытание представляет собой метод определения механической прочности при вертикальной статической нагрузке балюстрад без балясин, изготовленных также из различных материалов, являющихся частью сборных перил или балюстрад.

Он распространяется на все сборные лестницы из любого материала, используемого для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются в конструкции в соответствии с рекомендациями производителя.

7.2 Принцип

Приложение двух сосредоточенных равных нагрузок с интервалом 300 мм между ними к перилам, проверка прогибов и возможных повреждений этого элемента и его соответствующих опор.

7.3 Оборудование

7.3.1 Опорная конструкция, состоящая из жесткой рамы для крепления поручня, в соответствии с инструкцией производителя.

7.3.2 Жесткая система крепления верхнего элемента балюстрады или поручня.

7.3.3 Система измерения прогибов, которое проводится во время испытания и после снятия нагрузки (остаточные прогибы); точность системы измерения составляет 1 десятичный знак.

7.3.4 Система применения концентрированных грузов.

7.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

7.5 Отбор проб

Выборка состоит из 3 прямых элементов представительной длины.

7.6 Процедура

- Испытываемая система должна быть закреплена на раме в соответствии с инструкциями производителя. В частности, зажим должен быть выполнен с применением прочности, проверенной соответствующим оборудованием, согласно инструкциям производителя;

- Приложите грузы к поручням испытуемого элемента, посередине, с расстоянием между ними 300 мм;

- Приложите предварительную нагрузку, равную 0,1 кН на каждую точку;

- Положите приборы для измерения прогиба рядом с серединой поручня и установите на ноль;

- Приложите нагрузку; приложение должно быть постепенным (не менее 5 с)

- Поддерживайте нагрузку в течение 15 минут, регистрируя прогибы под нагрузкой;

- Снимите нагрузку и запишите остаточные прогибы через 3 мин после снятия.

7.7 Результаты

В конце испытания проверьте и запишите все возможные повреждения на испытуемом элементе, которые нарушают его целостность и функциональность:

- повреждения каждого компонента элемента или соответствующей системы крепления;

- определите оборудование и используемую процедуру;

- зарегистрируйте прогиб под нагрузкой и после нее.

8 Определение механической прочности при сосредоточенных статических нагрузках на панели сборных систем: поручни или балюстрады

8.1 Общие положения

Данный метод испытания представляет собой метод определения механической прочности при сосредоточенных статических нагрузках на панели, изготовленные из различных материалов, части сборных перил или балюстрад.

Метод распространяется на все поручни или балюстрады из любого материала, используемого для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются в конструкции в соответствии с рекомендациями производителя.

Примечания

1 - Данный метод испытания не рассматривает поручни или балюстрады со стеклянными панелями или наличником, изготовленные с использованием многослойного стекла.

2 - Данный метод испытания рассматривает панели любого типа и из любых материалов (кроме указанных в примечании 1) в зависимости от их морфологии (панели из цельного или перфорированного однородного материала, панели с горизонтальным наличником).

8.2 Принцип

Приложение сосредоточенной статической нагрузки к поручням или балюстрадам, панелям или наличнику, проверка прогибов или возможных повреждений компонентов и их соответствующей системы поддержки.

8.3 Оборудование

8.3.1 Опорная конструкция

Эта опорная конструкция состоит из жесткой рамы для крепления системы компонентов поручня или балюстрады в соответствии с инструкциями производителя: такая рама позволяет устанавливать различные компоненты (поручни или балюстраду).

8.3.2 Жесткая система крепления

Эта система применяется к верхней части балясин, к которым крепится панель; эта система должна избежать возможного прогиба всей конструкции, когда панели находятся под нагрузкой.

8.3.3 Применение нагрузки и система измерения

Приложите нагрузку путем наложения жесткой круглой прокладки диаметром 
120 мм.

8.3.4 Система исследования

Геодезическая система отклонений с десятичной точностью.

8.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

8.5 Отбор проб

Выборка состоит не менее чем из 3 панелей с не менее чем 2 опорными элементами (балясинами). Испытываемая система должна быть закреплена на раме, в соответствии с инструкциями производителя.

8.6 Процедура

- Верхняя часть балясин или наличника, на которой закреплены испытываемые панели, должна быть соответствующим образом заблокирована во избежание прогибов;

- Приложите предварительную нагрузку в размере 50% от всей нагрузки (см. таблицу A.3 стандарта prEN 15644:2007); приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с);

- Нагрузка должна прикладываться к наружной стороне поручня или балюстрады путем установки жесткой круглой подкладки диаметром 120 мм рядом с диагоналями, пересекающими панель;

- Выдержите груз в течение 5 минут и снимите его;

- Поместите устройство отклонения рядом с точкой нагрузки и установите на ноль;

- Прикладывайте нагрузку постепенно, вставляя жесткую круглую прокладку диаметром 120 мм; приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с); прилагаемая нагрузка должна быть подобрана для различных вариантов использования лестницы (см. таблицу A.3 prEN 15644:2007);

Приложите нагрузку на 15 минут, запишите прогибы в точке приложения нагрузки (см. рис. 4); снимите нагрузку и запишите остаточные прогибы через 5 минут после снятия; проведите испытание 3 раза на разных панелях.

Рисунок 4 - Пример применения нагрузки

8.7 Результаты

По окончании испытания зафиксируйте и отметьте возможные повреждения на испытанных компонентах, которые ставят под угрозу целостность и функциональность испытуемой системы:

- повреждения каждого компонента элемента или соответствующей системы поддержки;

- оборудование и используемая процедура регистрации прогибов или повреждений под и после нагрузки.

9 Определение несущей способности для лестничных маршей

9.1 Общие положения

Данный метод испытания представляет собой метод определения механической прочности в предельном состоянии при распределенных статических нагрузках сборных лестничных маршей, собранных из различных элементов (несущая конструкция, столбы, стояки, площадки и другие готовые элементы, соединения и крепления), а также изготовленных из различных материалов.

9.2 Принцип

Приложение распределенных статических вертикальных нагрузок на марши сборных лестниц до разрыва или до минимальной нагрузки, определенной в соответствии с EN 1991-1-1 и национальными приложениями к нему.

Если это не указано в национальных нормах, коэффициент частичной безопасности материала λm = 1,5 должен использоваться для минимального значения трех испытаний. Этот коэффициент λm становится 1,3 для 5-процентного фрактиля (для уровня доверия 75%) при проведении не менее 10 испытаний.

9.3 Оборудование

9.3.1 Опорная конструкция

Эта опорная конструкция состоит из жесткой рамы для фиксации лестничных пролетов, в соответствии с инструкциями производителя.

9.3.2 Распределенная система приложения нагрузки

Эта система представляет собой сумму элементарных нагрузок, приложенных в соответствии с процедурой (п. 9.6). Система нагрузок должна передаваться пролетам и не должна увеличивать жесткость испытываемого элемента.

9.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

9.5 Отбор проб

Выборка состоит не менее чем из 3 систем (пролетов), состоящих из пролетов, имеющих не менее 10 ступеней без промежуточных опор и включающих все компоненты и крепления.

9.6 Процедура

Для отдельных компонентов испытанные системы должны быть закреплены в несущей конструкции.

Определите минимальную общую нагрузку для использования (см. EN 1991-1-1, дополненный национальными приложениями для каждого рынка поставок и 
prEN 15644:2007, таблица A.3) и разделите ее на элементарные нагрузки.

Равномерно прикладывайте нагрузку вдоль пролетов в соответствии со следующими принципами:

Примечание - В интересах безопасности полный лестничный марш может быть испытан в горизонтальном положении с простыми опорами под концами каждой тетивы или среднего опорного бруса. При испытании в таком положении нагрузка должна быть скорректирована с учетом изменения угла приложенной нагрузки.

- приложите предварительную нагрузку, равную 50% от минимальной рабочей нагрузки, и держите ее в течение 5 минут, затем снимите. Приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с);

- перед началом испытания проверьте целостность элемента;

- прикладывайте нагрузку грузами в фиксированных точках; приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с);

- прикладывайте нагрузки и увеличивайте их до разрыва или до достижения минимальной суммарной нагрузки.

9.7 Значение характеристики

Рассчитайте значение характеристики пятого процентиля приложенной нагрузки, как описано в п. 5.7.

9.8 Результаты

Результат испытания должен включать следующую информацию:

a) Вся информация о грузах и их положении;

b) Меры и характерное значение прочности.

10 Определение прогиба в полете при распределенной статической нагрузке

10.1 Общие положения

Данный метод испытания предоставляет метод определения прогиба под распределенной статической нагрузкой сборных лестничных маршей, собранных из различных элементов (несущая конструкция, столбы, стояки, площадки и другие готовые элементы, соединения и крепления), а также изготовленных из различных материалов.

Оно распространяется на все сборные лестницы из любого материала в их конструкции, как они обычно устанавливаются и используются, в соответствии с рекомендациями производителя, в здании.

10.2 Принцип

Приложение распределенных статических вертикальных нагрузок на марши сборных лестниц, определенных в соответствии с эксплуатационными нагрузками, приведенными в EN 1991-1-1 и национальных приложениях к нему, проверка прогибов или возможных повреждений каждого компонента и соответствующих опор.

10.3 Оборудование

10.3.1 Опорная конструкция

Опорная конструкция состоит из жесткой рамы с горизонтальными и вертикальными элементами t с опорной секцией для крепления к нижнему концу и верхней опоры для испытуемого образца, в соответствии с инструкциями производителя.

10.3.2 Система приложения нагрузки

Эта система состоит из элементов известного веса и формы, обеспечивающих распределение по поверхности ступеней, которые представляют собой компонент, подлежащий испытанию.

10.3.3 Система исследования

Система наблюдения за прогибами во время испытания и после снятия нагрузки (остаточные прогибы); эта система должна обеспечивать 3 точки для наблюдения за прогибами с точностью 0,1 мм на средней линии полета.

10.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

10.5 Отбор проб

Образец состоит из пролетов с не менее чем 10 ступенями без промежуточных опор. Испытываемые элементы должны быть закреплены на раме в соответствии с инструкциями производителя.

10.6 Процедура

- Определите общую поверхность испытуемого компонента в горизонтальной проекции - Установите устройства для измерения прогиба на несущей конструкции (конструкциях), рядом с точками, полученными в результате деления на 4 равные части длины пролета, и установите нулевое значение;

- Определите минимальную общую нагрузку для использования (см. EN 1991-1-1, дополненный национальными приложениями для каждого поставляемого рынка и 
prEN 15644, таблица A.3). Применить нагрузку для различных видов использования лестницы с помощью подходящей системы, обеспечивающей равномерное распределение; приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 30 с);

- Поддерживайте нагрузку в течение 30 минут, затем запишите прогибы испытуемого компонента;

- Снимите нагрузку и запишите остаточные прогибы через 5 минут после снятия.

10.7 Результаты

В конце теста запишите и отметьте:

- возможные повреждения тестируемой системы, которые ставят под угрозу целостность и функциональность тестируемой системы;

- любое возможное отклонение во время и после испытания.

11 Определение механической прочности при динамических нагрузках ступеней, входящих в состав лестничных маршей или лестничных маршей в сборных лестницах

11.1 Общие положения

Данный метод испытания представляет собой метод определения механической прочности при динамических нагрузках на сборные ступени, входящие в состав пролетов или лестничных маршей, собранные из различных компонентов (несущая конструкция, столб, стояки, площадки и другие элементы отделки, соединения и крепления), а также изготовленные из различных материалов.

Он распространяется на все сборные лестницы из любого материала, используемого для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются в конструкции в соответствии с рекомендациями производителя.

11.2 Принцип

Приложение условного динамического напряжения к ступеням, входящим в состав лестничных маршей, или к маршам сборных лестниц, полученного в результате удара мягкого или твердого тела, падающего с фиксированной высоты.

Примечание - Динамическая нагрузка - это напряжение, возникающее при ударе мягкого или твердого тела.

11.3 Оборудование

11.3.1 Опорная конструкция

Опорная конструкция состоит из жесткой рамы с горизонтальными и вертикальными плоскостями, расположенными под прямым углом, для обеспечения крепления к нижнему концу (крепление к земле) и верхнему концу (крепление к плите) испытуемого образца, в соответствии с инструкциями производителя.

11.3.2 Подвесная ударная система тела

Данная система состоит из мягкого тела весом 50 кг или жесткого тела весом 4,5 кг, позволяющего прикладывать ударное тело вертикально к точке удара.

11.3.3 Система исследования

Система измерения высоты падения тела удара; она должна обеспечивать точность 5 мм.

11.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

11.5 Отбор проб

Образец состоит из пролета представительной ширины, имеющего не менее 10 ступеней без промежуточных опор. Испытываемые компоненты должны быть закреплены на раме в соответствии с инструкциями производителя.

11.6 Процедура

- Выберите максимум 2 неблагоприятные точки воздействия, предварительно изучив их;

- Определите уровень напряжения (см. prEN 15644, таблица A.3) для различных вариантов использования лестницы;

- Падение ударного тела на вертикаль выбранной точки удара. Удар является результатом падения ударного тела с фиксированной высоты h до точки удара;

- Высота падения изменяется в зависимости от различного использования лестницы;

- Проведите испытание 3 раза, на одной и той же высоте, для каждой точки удара, избегая отскока ударяемого тела.

11.7 Результаты

Отметьте фиксированные точки воздействия. В конце испытания отметьте возможные на испытуемом элементе повреждения, которые могут нарушить целостность и функциональность, например:

- каждый элемент или соответствующая система крепления;

- постоянное отклонение.

12 Определение прочности на изгиб ступеней сборных лестниц

12.1 Общие положения

Данный метод испытания представляет собой метод определения прочности на изгиб ступеней для сборных лестниц.

Он распространяется на все сборные лестницы из любого материала, используемого для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются в конструкции в соответствии с рекомендациями производителя.

12.2 Принцип

Приложение сосредоточенной статической нагрузки на ступени до разрыва или до минимальной эксплуатационной нагрузки, определенной в соответствии с EN 1991-1-1 и национальными приложениями к нему.

Если это не указано в национальных нормах, коэффициент частичной безопасности материала λm = 1,5 должен использоваться для минимального значения трех испытаний. Этот коэффициент λm становится 1,3 для 5-процентного фрактиля (для доверительной вероятности 75%) при проведении не менее 10 испытаний.

12.3 Оборудование

12.3.1 Опорная конструкция

Эта опорная конструкция состоит из жесткой рамы с горизонтальными и вертикальными элементами с опорной частью для крепления к нижнему концу и верхней опорой для испытуемого образца, в соответствии с инструкциями производителя.

12.3.2 Система приложения и измерения нагрузки

Приложение нагрузки путем наложения жесткой квадратной прокладки размером 50 мм х 50 мм  на наиболее неблагоприятную точку.

12.3.3 Система исследования

Система измерения прогибов с точностью 1/10 мм.

12.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний.

12.5 Отбор проб

Отбор проб состоит как минимум из 3 этапов, представляющих этапы, используемые в конечном продукте, которые должны быть зафиксированы в соответствии с инструкциями, приведенными выше.

12.6 Процедура

Установите устройства для измерения прогиба на точку нагрузки и установите нулевое значение.

Определите минимальную общую нагрузку для использования (см. EN 1991-1-1 с национальными приложениями для каждого рынка поставок и prEN 15644, таблица A.3).

Применяйте нагрузки на ступеньку, руководствуясь следующими принципами:

- Приложите предварительную нагрузку, равную 50% от минимальной эксплуатационной нагрузки, и держите ее в течение 5 мин, затем снимите. Приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с);

- Перед началом испытания проверьте целостность элемента;

- Прикладывайте нагрузку, выбирая наиболее неблагоприятную точку с точки зрения возможного повреждения испытуемого компонента; приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с);

Примечание - Обычно наиболее неблагоприятная напряженная точка находится дальше всего от точки крепления конструкции.

- Прикладывайте нагрузки и увеличивайте их до разрыва или до достижения минимальной суммарной нагрузки.

12.7 Значение характеристики

Рассчитайте значение характеристики пятого процентиля приложенной нагрузки, как описано в п. 5.7.

12.8 Результаты

- Укажите оборудование и используемую процедуру, записывая в каждой измеренной точке и стрелках, под и после загрузки;

- Обратите внимание на возможные прогибы (при разрыве или при получении минимальной нагрузки) и повреждения испытуемого компонента;

- Приведите значение характеристики.

13 Определение прогиба ступеней при вертикальной статической нагрузке

13.1 Общие положения

Данное испытание применяется ко всем сборным лестницам или компонентам из любого материала, используемого для их изготовления, в том виде, в котором они обычно устанавливаются и используются, в соответствии с рекомендациями производителя.

13.2 Принцип

Приложение сосредоточенной статической нагрузки на ступени, определенной в соответствии с EN 1991-1-1 и национальными приложениями к нему, проверка деформаций или возможных повреждений ступеней.

13.3 Оборудование

13.3.1 Опорная конструкция

Опорная конструкция состоит из жесткой рамы с горизонтальными и вертикальными элементами с опорной частью для крепления к нижнему концу и верхней опорой для испытуемого образца, в соответствии с инструкциями производителя.

13.3.2 Приложение нагрузки и система измерения

Приложение нагрузки путем наложения жесткой квадратной прокладки размером 
50 мм x 50 мм.

13.3.3 Система исследования

Система измерения прогибов с точностью 1/10 мм.

13.4 Кондиционирование

Температура и влажность воздуха в лаборатории должны быть указаны в протоколе испытаний

13.5 Отбор проб

Отбор проб состоит как минимум из 3 этапов, представляющих этапы, используемые в конечном продукте, которые должны быть зафиксированы в соответствии с инструкциями, приведенными выше.

13.6 Процедура

- Установите приборы для измерения прогиба на точку нагрузки и установите нулевое значение;

- Определите минимальную нагрузку для использования (см. EN 1991-1-1, дополненный национальными приложениями для каждого рынка поставок и prEN 15644, таблица A.3). Приложите нагрузку для различных вариантов использования лестницы; приложение нагрузки должно быть постепенным (не менее 5 с);

- Поддерживайте нагрузку в течение 30 минут, затем запишите прогибы испытуемого компонента;

- Снимите нагрузку и запишите остаточные прогибы через 5 минут после снятия.

13.7 Результаты

- Укажите оборудование и используемую процедуру, записывая в каждой измеренной точке и стрелках, под и после нагрузки,

- Обратите внимание на возможные прогибы (при разрыве или при получении минимальной нагрузки) и повреждения испытуемого компонента.

14 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

c) имя, адрес и место, где было проведено испытание;

b) ссылку на настоящий стандарт CEN/TS 15680 и соответствующий пункт(ы);

c) полную информацию об отборе проб, включая тип, происхождение и артикулы производителя;

d) всю информацию о морфологии испытуемого элемента, его размерах и способах крепления каждого компонента;

e) всю информацию о нагрузках, высоте падения, точках приложения (при необходимости чертежи) и применении нагрузки;

f) все меры и все результаты испытаний после каждого соответствующего пункта с 4 по 13;

g) возможные отклонения от этих положений, которые могут изменить результаты.

Приложение A

(информационное)

Примеры расчета по предельным состояниям

A.1 Испытание до отказа

A.1.1 Примеры с 3 сериями

Испытание на 3 ступени, концентрированная нагрузка, до отказа:

- 1ый шаг : 5200 Н

- 2ой шаг : 5400 Н

- 3ий шаг : 5500 Н

Минимальное значение в пределах этих 3 значений, соответствующее характеристическому значению Fk данного «испытания»: 5200 кН.

FRd с λm =1,5:

где FRd = расчетное значение сопротивления

ɳd = коэффициент пересчета (зависит от типа испытания и типа материала, рекомендуемое значение - 1,0)

kmod = коэффициент модификации для продолжительности нагрузки и содержания влаги

Fk = значение характеристики, определенное по результатам испытаний

λM = частичный коэффициент для материалов

Твердая древесина по классу обслуживания 1 для кратковременного класса продолжительности : kmod =0,9.

Категория здания A, сосредоточенная нагрузка, заданная Еврокодом 1: Qk =2000 Н (см. национальное приложение). При таком испытании (до наступления разрушения) FRd необходимо сравнить с Qd , заданным:

Qd=γQ×Qk=1,5×2000=3000 N

где Qd = расчетная приложенная нагрузка

Qk = характерное значение приложенной нагрузки

γQ: коэффициент, учитывающий неопределенность с моделью и вариации размеров: 1,5.

Заключение: Fnd>Qd, то ступенька утверждена для использования в здании категории A.

A.1.2 Пример с 10 сериями

10 ступеней, концентрированная нагрузка, до разрыва :

10 шагов, сосредоточенная нагрузка, до отказа:

с kn =2,1 для 10 тестов

γM =1,3 :

Тот же Qd , что и выше.

Заключение: FRd>Qd, тогда ступень утверждена для использования в здании категории A.

Таблица A.1 - Пример с 10 тестами

| F | ln (F) | (ln (F)-my) 2 |
| --- | --- | --- |
| 5200 | 8,56 | 4,78x10-6 |
| 5400 | 8,59 | 1,26x10-3 |
| 4900 | 8,50 | 3,80x10-3 |
| 5300 | 8,58 | 2,84x10-4 |
| 5350 | 8,58 | 6,89x10-4 |
| 5100 | 8,54 | 4,67x 10-4 |
| 5000 | 8,52 | 1,71x10-3 |
| 5600 | 8,63 | 5,17x10-3 |
| 5100 | 8,54 | 4,67x10-4 |
| 5200 | 8,56 | 4,78x10-6 |

A.2 Испытание без отказа

A.2.1 Пример с 3 сериями

Концентрированная нагрузка, нагрузка без разрушения, одинаковая Qd

при FRd = Qd , расчет испытательной нагрузки дает:

с γM =1,5 для 3 тестов:

Вывод: При нагружении 3 ступеней с помощью Fk, ступень подтверждена для использования в здании категории А, если не произошло разрушения.

A.2.2 Пример с 10 сериями

при FRd = Qd расчет испытательной нагрузки дает:

при λm =1,3 для 10 испытаний:

Вывод: При нагружении 10 ступеней нагрузкой Fk, ступень подтверждена для использования в здании категории А, если не произошло разрушения.

Библиография

[1] ISO 7892 Vertical building elements - Impact resistance tests - Impact bodies and general test procedures (Элементы строительные вертикальные. Испытания на удар. Применяемое оборудование и методика испытаний)

[2] EN 1365-6 Fire resistance tests for load-bearing elements - Part 6: Stairs (Испытания на огнестойкость несущих элементов конструкций. Часть 6. Лестницы)

[3] EN 1534 Wood and parquet flooring - Determination of resistance to indentation (Brinell) - Test method (Полы дощатые и паркет. Определение прочности на вдавливание (по Бринеллю). Метод испытания)

[4] EN 13647 Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics (Деревянный настил пола, деревянные панели и облицовка. Определение геометрических характеристик)

[5] EN 13756  Wood flooring - Terminology (Настилы полов деревянные и паркет. Терминология)

[6] prEN (WI175121)  Wood and wood-based products in stairs (Древесина и изделия из древесины в лестницах)

[7] EN 13986  Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking (Древесные плиты для использования в строительстве. Характеристики, оценка соответствия и маркировка)

[8] EN 13990, Wood flooring - Solid softwood floor boards (Пол деревянный. Твердые половые доски из мягкой породы)

[9] ISO 12491, Statistical methods for quality control of building materials and components (Статистические методы контроля качества строительных материалов и изделий)

[10] EN 12600, Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass (Стекло в строительстве. Испытание маятником. Метод испытания ударом и классификация плоского стекла)

МКС 91.060.30  (IDT)

Ключевые слова: материалы на основе древесины, сборные деревянные лестницы, заводские лестничные марши, методы испытаний.

МКС 91.060.30  (IDT)

Ключевые слова: материалы на основе древесины, сборные деревянные лестницы, заводские лестничные марши, методы испытаний.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации

См. EN 1991-1-1 (Таблица 6.2)

См. EN 1991-1-1 (таблица 6.2)