НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Проектирование, приготовление и нанесение первого слоя наружной

и внутренней штукатурки

Часть 2

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает проектные решения и основные принципы для систем внутреннего оштукатуривания и нанесения штукатурных покрытий.

Другие части серии стандартов EN 13914 устанавливают требования и рекомендации по детализации, проектированию и материалам, выбору смесей и применению гипсовых штукатурок, гипсовых/известковых штукатурок, легких штукатурок, известковых/гипсовых, цементных и цементно-известковых штукатурок, штукатурок на основе извести, глиняных штукатурок, силикатных штукатурок, органических штукатурок, полимерно-модифицированных штукатурок и т.д.

В настоящем стандарте не рассматриваются:

- наружная отделка;

- окраска и/или подготовка;

- пропитки;

- структурный ремонт бетона;

- элементы сборные, армированные волокном штукатурные.

Из-за большого количества и разнообразия материалов и методов, а также различных климатических условий невозможно достаточно подробно описать некоторые положения стандарта, чтобы они были полностью полезны для специалистов в каждой стране. Такие указания, дополняющие, но не изменяющие основные рекомендации, приводятся в документации, подготовленной каждой страной. Положения настоящего стандарта, основные рекомендации которого могут нуждаться в дополнении, указываются в тех случаях, когда они встречаются, сноской со ссылкой на данный пункт.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 197-1 Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements (Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов).

EN 413-1 Masonry cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

(Цемент для штукатурных и кладочных растворов. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия).

EN 459-1 Building lime – Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria (Известь строительная. Часть 1. Определения, технические условия и критерии соответствия).

EN 998-1:2010 Specification for mortar for masonry – Part 1: Rendering and plastering mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Технические условия. Часть 1. Строительный раствор для нанесения обрызга и штукатурки)

EN 1008 Mixing water for concrete – Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete (Вода для замеса бетона. Технические требования к отбору образцов, испытаниям и оценке пригодности воды, включая воду, регенерированную при производстве бетона, в качестве воды для замеса бетона).

EN 10088-1 Stainless steels – Part 1: List of stainless steels (Стали нержавеющие. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей).

EN 10244-1 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 1: General principles (Проволока стальная и проволочная продукция. Покрытия цветным металлом на стальной проволоке. Часть 1. Общие принципы).

EN 10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc alloy coatings (Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия стальной проволоки из цветных металлов. Часть 2. Покрытия цинковые и из цинковых сплавов).

EN 10346 Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming – Technical delivery conditions (Прокат листовой стальной для холодной штамповки с покрытием, нанесенным методом непрерывного погружения в расплав. Технические условия поставки).

EN 12878 Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime — Specifications and methods of test (Пигменты для строительных материалов на основе цемента и цементно-известковых смесей. Технические требования и методы испытаний).

EN 13055-1 Lightweight aggregates – Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout (Заполнители легкие. Часть 1. Легкие заполнители для бетона, строительного раствора и жидкого цементного раствора).

EN 13139 Aggregates for mortar (Заполнители для строительных растворов).

EN 13279-1 Gypsum binders and gypsum plasters – Part 1: Definitions and requirements (Вяжущие и штукатурка гипсовые. Часть 1. Определения и требования).

EN 13658-1 Metal lath and beads – Definitions, requirements and test methods – Part 1: Internal plastering (Профили и основания под штукатурку из металла. Термины и определения, требования и методы испытания. Часть 1. Штукатурка для внутренних работ).

EN 13914-1:2016 Design, preparation and application of external rendering and internal plastering – Part 1: External rendering (Расчет, подготовка и выполнение внутренних и наружных штукатурных работ. Часть 1. Наружная штукатурка).

EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (Штукатурка наружная и внутренняя на органических вяжущих. Технические условия).

EN ISO 16120-2 Non-alloy steel wire rod for conversion to wire – Part 2: Specific requirements for general-purpose wire rod (Катанка из нелегированной стали для производства проволоки. Часть 2. Специальные требования к катанке общего назначения) (ISO 16120-2).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используются) термины по EN 998-1, 
EN 13279-1, EN 13914-1, EN 13658-1, EN 15824 и др., а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Штукатурка (рlaster): Смесь различных материалов (связующих, добавок, примесей, воды, заполнителей) для получения финишного покрытия, которое наносится изнутри на стены и потолки.

3.2 Штукатурить (plastering): Нанесение штукатурки.

3.3 Гипсовая штукатурка (gypsum plaster): Все виды гипсовой строительной штукатурки, строительной штукатурки на основе гипса и гипсово-известковой строительной штукатурки, используемой в зданиях.

[Источник: EN 13279-1:2008, 3.2].

3.4 Штукатурка на минеральной основе (mineral based plaster): Штукатурка с одним или несколькими неорганическими вяжущими веществами.

3.5 Органическая штукатурка (organic plaster): Штукатурка заводского изготовления с одним или несколькими органическими связующими веществами в виде пасты или порошка.

3.6 Разработанная штукатурка (designed plaster): Штукатурка, состав и способ изготовления которой выбирается производителем для достижения заданных свойств (концепция производительности).

[Источник: EN 998-1:2010, 3.3.1, изменено].

3.7 Приготовленная по рецепту штукатурка (prescribed plaster): Штукатурка, изготовленная с определенным соотношением компонентов смеси, свойства которой могут быть выведены на основе заданных долей компонентов (производство по рецепту)

[Источник: EN 998-1:2010, 3.3.2, изменено].

3.8 Штукатурное покрытие (plaster coat): Полученные путем нанесения одного или нескольких слоев с одной или несколькими смесями одного и того же продукта.

3.9 Штукатурный слой (plaster layer): Слой, полученный в результате нанесения одной и той же штукатурки за одну или несколько операций, «свежий на свежем».

3.10 Система штукатурки (plaster system): Штукатурный слой или последовательность штукатурных слоев, наносимых на основание под штукатурку, включая возможное использование опоры и/или армирования и/или предварительной обработки.

3.11 Штукатурка, приготовленная на строительной площадке (site made plaster): Штукатурка дозируется и смешивается на строительной площадке.

3.12 Однослойная штукатурка (one coat plaster): Штукатурка, наносимая в один слой и выполняющая все функции штукатурной системы.

3.13 Тонкий слой (thin coat): Нанесение на поверхность штукатурного слоя толщиной от 1 до 6 мм.

3.14 Отделка/шпаклевочный слой (skim/filler coat): Штукатурный слой от 0,1 до 
5 мм, наносимый на поверхность.

3.15 Армирование (reinforcement): Материал, включенный в штукатурный слой для повышения устойчивости к растрескиванию (например, сварная сетка, стекловолоконная сетка, волокна).

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.17, изменено].

3.16 Армирующее покрытие (reinforcing coat): Модифицированный полимерами, минеральный или органический штукатурный слой с вмонтированной в него сеткой, нанесенный поверх подложки или дефектного фона, способствующий минимизации трещин.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.18, изменено].

3.17 Последний слой (final coat): Последний слой, простой или декоративный, штукатурной системы.

3.18 Основание под штукатурку (background): Поверхность строительного элемента, на которую должна быть нанесена штукатурка или штукатурная система.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.22, изменено].

3.19 Предварительная обработка (preparatory treatment): Действия, которые необходимо предпринять на основании под штукатурку с помощью устройств, машин и/или инструментов для удаления пыли и нестабильных или вредных материалов, выцветание.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.23].

3.20 Сцепление (key): Свойство основания или штукатурного покрытия, которое позволяет приклеивать штукатурку без необходимости предварительной обработки или носителя.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.24, изменено].

3.21 Предварительная обработка (pre-treatment): Нанесение на основание материала для улучшения свойств нанесения штукатурки (например, шпатлевка, грунтовка, связующее вещество).

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.25, изменено].

3.22 Склеивание (bond): Механическая и/или химическая адгезия между штукатуркой и основанием.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.26, изменено].

3.23 Связующее вещество (bonding agent): Запатентованный материал, используемый для обеспечения или улучшения адгезии штукатурки или системы штукатурки к основанию, где это необходимо.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.27, изменено].

3.24 Грунтовка (primer): Материал для предварительной обработки основания

Примечание – Например, грунтовка может использоваться для уменьшения всасывания или стабилизации поверхности основания.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.28].

3.25 Торкретная штукатурка (spatter dash): Метод предварительной обработки, характеризующийся нанесением кистью, набрызгом или распылением раствора, изготовленного на строительной площадке или на заводе, на основание для улучшения его сцепляющих свойств и/или для регулирования всасывания основания.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.29].

3.26 Заполнение штукатуркой неровности (dubbing out): Процесс заполнения крупных локализованных неровностей основания, таких как впадины, перед нанесением штукатурного слоя.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.30, изменено].

3.27 Подложка (carrier): Продукт, прикрепленный к основанию, на который наносится штукатурка, так что система штукатурки становится в значительной степени независимой от основания (например, обрешетка).

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.31, изменено].

3.28 Растрескивание (crazing): Сеть коротких, нерегулярных и очень мелких трещин шириной примерно до 0,2 мм.

Примечание – Волосяные трещины не нарушают функциональность штукатурки и поэтому допустимы в ограниченном объеме.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.33, изменено].

3.29 Измеритель глубины (depth gauge): Полоса штукатурки или металлическая накладка для углов штукатурки, используемые при выравнивании для получения необходимой толщины или ровности покрытия.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.34, модифицированный].

3.30 Время сушки (drying time): Необходимое время затвердевания и высыхания до нанесения следующего слоя или покрытия.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.35].

3.31 Опалубка (lining): Временная рама для штукатурки.

3.32 Выцветание (efflorescence): Образование солей на поверхности во время сушки, вызванное присутствием растворимых веществ.

[Источник: EN 13914-1:2016, 3.34].

4 Материалы и принадлежности

4.1 Общие сведения

Штукатурки могут производиться полностью на заводе, частично на заводе (заготовки) или на строительной площадке.

4.2 Штукатурки заводского изготовления и заготовки заводского изготовления – свойства

4.2.1 Общие положения

Штукатурки заводского изготовления и заготовки заводского изготовления должны соответствовать требованиям EN 998-1, EN 13279-1 или EN 15824 для тех частей процесса, которые полностью или частично выполняются на заводе, если иное не указано производителем. Для тех частей процесса для заготовок штукатурок заводского изготовления, которые завершаются на строительной площадке, должны использоваться только материалы, разрешенные производителем. Для влажных готовых к применению штукатурок не допускается добавление каких-либо материалов. Если иное не указано производителем, в сухие штукатурки заводского изготовления не следует добавлять никаких добавок, кроме воды в рекомендованных пропорциях. Следует использовать только материалы, соответствующие требованиям пункта 4.3.

4.2.2 Гипсовые штукатурки

Для смесей на основе гипса или гипса и извести, штукатурки заводского изготовления и заготовки заводского изготовления должны соответствовать EN 13279-1 для тех частей процесса, которые полностью или частично выполняются на заводе.

Гипсовые штукатурки можно использовать во всех помещениях. Однако их не следует использовать в условиях постоянной влажности после схватывания штукатурки, так как это приводит к ослаблению и разрушению. Гипсовые подложки должны быть достаточно шероховатыми, чтобы обеспечить основу для последующих слоев. Для многослойных гипсовых штукатурных систем не требуется тщательное высыхание одного слоя перед нанесением следующего слоя, но при этом должна быть достигнута достаточная прочность.

4.2.3 Известковые, цементные и известково-цементные штукатурки

Для смесей на основе цемента и/или извести штукатурки заводского изготовления и заготовки заводского изготовления должны соответствовать EN 998-1 для тех этапов процесса, которые полностью или частично выполняются на заводе. Для тех этапов процесса для заготовок штукатурок заводского изготовления, которые завершаются на строительной площадке, материалы должны соответствовать рекомендациям пункта 4.3.

В зависимости от материалов штукатурной смеси в процессе высыхания может происходить усадка.

Цементные и/или известковые подслои должны быть достаточно шероховатыми, чтобы обеспечить основу для последующих слоев. Каждому слою подложки следует дать затвердеть перед нанесением последующего слоя.

Эти штукатурки также могут быть полимерно-модифицированными.

4.2.4 Штукатурки на основе органических вяжущих веществ

Данные штукатурки затвердевают в основном путем физического высыхания; они должны соответствовать стандарту EN 15824. Адгезия к различным сухим основаниям, включая краски, обычно достаточна.

4.2.5 Силикатные штукатурки

Силикатные штукатурки содержат силикат и смолу в качестве связующих веществ. Они должны соответствовать стандарту EN 15824. Штукатурки затвердевают химически и при физическом высыхании.

4.2.6 Глиняные штукатурки

Для изготовления глиняной штукатурки используется глина и, при необходимости, минеральные добавки и армирующие волокна. Глиняные штукатурки могут иметь различные прочностные характеристики в зависимости от производителя и сырья.

Они должны использоваться в соответствии с рекомендациями производителя или с любыми соответствующими национальными нормами.

4.3 Материалы для изготовления штукатурки на месте строительства

4.3.1 Общие положения

Должны использоваться материалы с установленной пригодностью, как указано в пунктах 4.3.2-4.3.5. Пропорции смеси, если применимо, приведены в национальных стандартах.

4.3.2 Минеральные вяжущие вещества

Должны использоваться минеральные вяжущие вещества с установленной пригодностью. Вяжущие вещества должны соответствовать соответствующим стандартам, перечисленным в таблице 1.

Таблица 1 - Минеральные вяжущие вещества

| Материал | Стандарт | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Обычные цементы | EN 197-1 | Не все типы подходят для каждого примененияa |
| Кладочные цементы | EN 413-1 |  |
| Строительная известь | EN 459-1 |  |
| Гипсовое вяжущее | EN 13279-1 |  |
| _______________ a Дополнительную информацию см. в последнем абзаце пункта 1. |  |  |

4.3.3 Заполнители

Заполнители должны соответствовать EN 13139 для плотных заполнителей или 
EN 13055-1 для легких заполнителей, в зависимости от ситуации.

4.3.4 Добавки для штукатурок на цементной и/или известковой основе

Используемые добавки должны соответствовать стандарту EN 934-3. Однако добавки, не входящие в сферу действия стандарта EN 934-3, могут использоваться в соответствии с инструкциями производителя.

4.3.5 Красящие вещества

Красящие вещества (например, неорганические и органические пигменты или пигментные препараты, красители, природные минералы) не должны оказывать никакого влияния на поведение свежей или затвердевшей штукатурки. Они должны быть стабильными, не подвергаться воздействию щелочи или света и не должны легко вымываться водой.

Использование красителей на строительной площадке всегда должно подвергаться предварительным испытаниям.

Пигменты должны соответствовать стандарту EN 12878.

Равномерный оттенок финишного покрытия, как правило, не обеспечивается.

4.3.6 Волокна

Натуральные и синтетические волокна, которые не влияют на химическую или физическую стабильность штукатурки, можно использовать либо добавлять на месте, либо в готовые смеси или штукатурки заводского изготовления.

Волокна должны быть сухими, чистыми и не содержать масла или жира.

4.4 Вода

Вода, используемая для штукатурки, должна соответствовать требованиям стандарта EN 1008. Подходит питьевая или хозяйственно-питьевая вода.

4.5 Армирование, подложки и металлические накладки для углов штукатурки

Армирование, подложки и металлические накладки для углов штукатурки должны соответствовать рекомендациям, приведенным в таблице 2. Пластиковые уголки могут использоваться, если они соответствуют рекомендациям производителя.

Таблица 2 – Материалы для армирования, подложки и уголки

| Продукт | Материал | Связанные стандарты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Армирование | Сетка из стекловолокна | EN 13496 | Щелочестойкая стекловолоконная сетка может использоваться для всех типов штукатурки. Использование нещелочестойкой стекловолоконной сетки не подходит для продуктов, содержащих цемент и/или известь. Минимальный размер используемой сетки должен соответствовать типу используемой штукатурки (например, (4 × 4) мм). Для штукатурок с размером зерна менее 1 мм размер ячейки должен быть не менее (2,5 × 2,5) мм. |
|  | Металлическая сетка под штукатурку (нержавеющая сталь или цинк сталь с покрытием) простая или профилированная сварная сетка (нержавеющая сталь или цинк с покрытием) | EN 13658-1 | Нержавеющая сталь в соответствии с EN 10088-1 (аустенитная сталь) Оцинкованная сталь в соответствии с EN ISO 16120-2 и EN 10346 Квадратная сетка должна быть не менее 12 мм и не более 50 мм с проволокой не менее 0,9 мм. Если размер зерна заполнителя превышает 3 мм, следует рассмотреть возможность использования сетки размером более 15 мм. |
| Подложка | Профилированная проволочная обрешетка (нержавеющая сталь или оцинкованная сталь) |  | Профилированная проволочная обрешетка – в продольном направлении или равномерно распределенные углубления для обеспечения жесткости и легкого крепления к основанию. |
|  | Глиняная обрешетка из нержавеющей стали |  |  |
| Окончание таблицы 2 |  |  |  |
| Продукт | Материал | Связанные стандарты | Примечания |
|  | Металлическая сетка под штукатурку (нержавеющая сталь или оцинкованная сталь) |  | Нержавеющая сталь в соответствии с EN 10088-1 (аустенитная сталь) Оцинкованная сталь в соответствии с EN ISO 16120-2 и EN 10346 |
|  | Профилированная сварная сетка (нержавеющая сталь или оцинкованная) |  |  |
| Накладки (например, угловая металлическая накладка) | Нержавеющая сталь и сталь с цинковым покрытием | EN 13658-1 | Нержавеющая сталь в соответствии с EN 10088-1 (аустенитная сталь) Оцинкованная сталь в соответствии с EN ISO 16120-2 и EN 10346 |
|  | Стальные изделия из пластмассы и с полимерным покрытием |  |  |
| Другие продукты и/или методы могут использоваться и определяться на национальном уровне.a. ______________ a Дополнительную информацию см. в последнем абзаце пункта 1. |  |  |  |

Металлическая обрешетка, арматура и накладки любого типа должны быть пригодны для внутреннего использования. Следует тщательно рассмотреть выбор материала для его использования в типичных случаях применения во влажных помещениях, например, на предприятиях общественного питания.

Изделия из специальных сплавов, таких как цинковый сплав с покрытием, должны соответствовать EN 10346.

4.6 Крепления

Следует учитывать коррозионную стойкость накладок, закрепленных раствором.

Рекомендуется использовать растворные системы с одной и той же системой вяжущего и не смешивать, например, гипс с цементом.

Если накладки, обрешетка или арматура механически крепятся гвоздями, шурупами или скобами, следует обратить внимание на совместимость крепления с накладками, обрешеткой или арматурой.

Крепления должны соответствовать EN 10088-1 (аустенитная сталь), если используется нержавеющая сталь, и EN ISO 16120-2, EN 10346, EN 10244-1 и EN 10244-2, если используется оцинкованная сталь.

4.7 Опорные конструкции

Опорные конструкции могут состоять из оцинкованной стали, нержавеющей стали или древесины. Подложка крепится к опорной конструкции для нанесения штукатурки. Опорные конструкции должны иметь достаточную прочность, чтобы подложка и нанесенная на нее штукатурка держались прочно.

5 Основные принципы и программа строительства

5.1 Основные принципы

Проект должен включать чертежи и спецификации, например, количество, детально подготовленные, чтобы обеспечить надлежащее руководство при составлении сметы и выполнении работ.

До начала выполнения контракта должен состояться обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами.

При подготовке деталей штукатурки проектировщик должен учитывать следующие моменты:

a) характер и состояние основания, включая любую необходимую подготовительную обработку или предварительную обработку;

b) функциональные требования;

c) тип штукатурки и других материалов, которые будут использоваться в системе оштукатуривания. Рекомендуется, чтобы эти материалы соответствовали нормативным документам, если таковые имеются, а если таковых нет, то соответствовали стандартам, принятым в месте использования;

d) тип отделки/внешний вид;

e) требуемая толщина, включая:

1) готовые размеры и высота комнат или других помещений;

2) подробные сведения о характере примыканий к дверным коробкам, потолкам, откосам и т.д.;

3) расположение установок и арматуры;

4) любые другие факторы, которые могут повлиять на толщину штукатурки;

f) информация о различных поверхностях здания для приема различных типов карнизов, порогов, обработки углов, металлических аксессуаров (таких как уголки и накладки), деформационных швов и т.д.;

g) работы других служб, особенно в связи с трубами, трубопроводами, проводкой и т.д., которые должны быть закрыты или заглублены в штукатурку;

h) совместимость штукатурки с соседними материалами.

5.2 Программа строительства

При составлении графика работ, связанных со строительством здания, каждая операция должна рассматриваться во взаимосвязи с другими.

Между всеми сторонами должно быть достигнуто соглашение о времени выполнения всех необходимых операций и правильной последовательности их выполнения. Программа должна обновляться по мере реализации проекта, необходимо избегать повреждений в ходе последующих работ.

Те, кто участвует в планировании программы, должны рассмотреть следующие вопросы:

a) штукатурные работы следует начинать только в тех частях здания, которые устойчивы к атмосферным воздействиям;

b) время для завершения основания и завершения всех предшествующих работ других служб;

c) время для обследования основания и его высыхания;

d) температура основания и воздуха не должна опускаться ниже 5 °C, за исключением силикатных штукатурок, которые не должны использоваться при температуре ниже 8 °C (в качестве альтернативы может быть обеспечено отопление для поддержания этих температур);

e) время на подготовку основания, нанесение и высыхание каждого слоя штукатурки;

f) время для осмотра и ремонта, при необходимости;

g) время для высыхания штукатурки перед покраской или другой отделкой;

h) избегать поздних изменений/переделок.

6 Проектное решение

6.1 Общие сведения

В данном разделе даются общие рекомендации. При наличии более подробных национальных правил проектирования они имеют преимущественную силу.

6.2 Факторы, влияющие на систему штукатурки

6.2.1 Проектные функции и свойства системы штукатурки

Система штукатурки должна выполнять некоторые из следующих общих функций или свойств:

- чтобы выровнять все небольшие неровности основания и обеспечить гладкую и ровную поверхность (см. таблицы 5 и 6);

- для обеспечения декоративной отделки или основания для такой отделки;

- иметь достаточную прочность;

- для обеспечения соответствующей паропроницаемости;

- для достижения достаточной воздухонепроницаемости;

- быть в соответствии с местными противопожарными нормами.

Специальные штукатурки могут обеспечивать улучшенные свойства по следующим аспектам:

- для улучшения тепловых свойств элемента здания (см. 6.4);

- для улучшения акустических свойств элемента здания (см. 6.5);

- для повышения огнестойкости элемента здания;

- для усиления защиты от растворимых солей и влаги (ремонтная штукатурка);

- для усиления защиты от повышенной влажности;

- для улучшения защиты от радиации (см. 6.7);

- для повышения прочности для покрытий с высокими растягивающими напряжениями, тяжелых покрытий (плиток) и т.д.

6.2.2 Характеристики основания в составе системы штукатурки

При выборе системы следует учитывать, обеспечивает ли основание достаточную опору, прочность, жесткость и адгезию.

Другие средства обеспечения опоры и/или дополнительной адгезии/предварительной обработки должны использоваться, если характеристики основания, упомянутые выше, являются недостаточными.

При нанесении иногда возникают трудности, например, при оштукатуривании оснований с высоким всасыванием из-за быстрой потери влаги из штукатурки. Для устранения этой проблемы требуются специальные меры (например, грунтовка для уменьшения всасывания, обмазка, добавка, связующее вещество).

Возможность предварительной обработки основания зависит от всасывающей способности поверхности, прочности основания и выбранного штукатурного материала. Полимерно-модифицированный известковый цемент, цементные и органические штукатурки обычно обладают достаточной адгезией к большинству оснований, чтобы избежать необходимости предварительной обработки.

В случае использования тяжелых покрытий, таких как керамическая плитка, или необходимости нанесения более толстой штукатурки, проектировщику следует рассмотреть вопрос о достаточной прочности сцепления и прочности на разрыв штукатурки по отношению к основанию.

Общие рекомендации относительно того, могут ли различные типы оснований потребовать использования специальных растворов, предварительной обработки или дополнительной опоры, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Сводка мер, которые необходимо предпринять перед нанесением штукатурки на различные типы оснований

|  | Справочная информация | Предварительная обработкаa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глиняная кладка | Специальная предварительная обработка основания обычно не требуется, если основание демонстрирует равномерное нормальное всасывание. |
| 2 | Бетон и кирпичная или блочная кладка из силиката кальция | В зависимости от всасывания и сцепления; может потребоваться предварительная обмазка или скрепление полимерно-модифицированным цементным раствором или металлической обрешеткой. |
| 3 | Легкая глиняная кладка | Всасывание следует проверить, чтобы оно было таким же, как у обычных глиняных кирпичей. Если это не так, могут потребоваться специальные меры предосторожности. |
| 4 | Легкая блочная кладка: легкий бетон с заполнителем | Обычное всасывание: предварительная обработка не требуется. Высокое всасывание: используйте обмазку или металлическую обрешетку |
| 5 | Крупные элементы из легкого бетона | Специальные меры предосторожности в соответствии с рекомендациями производителя элемента или штукатурки. Гипсовые штукатурки не рекомендуются. |
| 6 | Кладка из легких блоков: автоклавный газобетон | В зависимости от характеристик всасывания может потребоваться применение средств для уменьшения всасывания. |
| 7 | Кладка из легкого бетона | В зависимости от штукатурки, а также гладкости и всасывания блочной кладки рекомендуется использовать полимерно-модифицированную шпатлевку или связующее вещество. |
| 8 | Кладка из бетона с нормальным весом и плотным заполнителем | В зависимости от всасывания и сцепления; может потребоваться применение торкретной штукатурки или сцепления с полимерно-модифицированной цементной штукатуркой или носителем. Связующее вещество, рекомендованное для гипсовой штукатурки. |
| 9 | Кладка из песчаника | При необходимости используйте обмазку или заполняющее покрытие |
| 10 | Плотный или залитый бетон с гладкой поверхностью | Используют предварительную обработку. Связующее вещество рекомендуется для гипсовых штукатурок. Некоторые полимерно-модифицированные известково-цементные, цементные и органические штукатурки могут наноситься без предварительной обработки. |
| 11 | Опалубочные блоки – на основе цемента/заполнителей | Используют специальную предварительную обработку в соответствии с рекомендациями производителя блоков |
| 12 | Цементная/деревянная блочная кладка | a) известковая/цементная штукатурка: нет, но можно использовать стекловолоконную сетку b) известково-цементная легкая штукатурка: нет, но используется стекловолоконная сетка c) известковая/цементная теплоизоляционная штукатурка: |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |
|  | Справочная информация | Предварительная обработкаa |
|  |  | нет, но используется сетка из стекловолокна. В зависимости от толщины покрытия рекомендуется металлическая подложка d) гипсовая штукатурка: нет, но можно использовать стекловолоконную сетку торкретной штукатурки. |
| 13 | Древесно-волокнистые плиты (с теплоизоляцией или без) bc | a) известковая/цементная штукатурка: нет, но можно использовать стекловолоконную сетку b) известково-цементная легкая штукатурка: предварительная обработка не требуется. Подстилающий слой неармированный: нанести армирующий слой после достаточного времени высыхания. c) известково-цементная теплоизоляционная штукатурка: нет, но используется стекловолоконная сетка или металлическая подложка d) гипсовая штукатурка: нет, но можно использовать стекловолоконную сетку торкретной штукатурки. |
| 14 | Старые оштукатуренные поверхности | Старые оштукатуренные поверхности могут быть заново обработаны с помощью клеящих и ремонтных растворов, подходящих для этой цели. Рекомендуется заделать все трещины, имеющиеся в старой штукатурке. В качестве альтернативы можно нанести на всю поверхность специальный штукатурный раствор с армирующей сеткой. Гипсовую штукатурку не рекомендуется наносить на штукатурку на органической основе. Связующее вещество или модифицированный полимерами цемент или цементно-известковая штукатурка – необходимо наносить на штукатурку на цементной основе. |
| 15 | Многослойная штукатурка – оштукатуренные поверхности | Перед нанесением последнего слоя может потребоваться грунтовка. |
| 16 | Экструдированные и пенополистирольные плиты c | a) на небольших экструдированных вспененным полистиролом зонах (шириной до 60 см) для легких известковых/цементных штукатурок: необходима предварительная обработка связующим веществом (предварительно смешанная полимерно-модифицированная штукатурка), но в качестве подстилающего слоя использовать стекловолоконную сетку. b) на больших экструдированных вспененным полистиролом зонах: легкие известковые/цементные штукатурки: необходима предварительная обработка связующим веществом (предварительно смешанная полимерно-модифицированная штукатурка). Подстилающий слой не армирован. После достаточного времени высыхания нанести армирующее покрытие. c) Гипсовые штукатурки: гладкие экструдированные вспененным полистиролом плиты должны быть шероховатыми и оштукатурены штукатуркой, содержащей стекловолокно или проволочную сетку. d) известковые или известково-цементные штукатурки не обеспечивают достаточной адгезии на гладких экструдированных вспененным полистиролом плитах, поэтому необходимо принимать особые меры |
| Окончание таблицы 3 |  |  |
|  | Справочная информация | Предварительная обработкаa |
|  |  | предосторожности. e) вспененные полистиролом плиты могут быть оштукатурены непосредственно с армирующим слоем. Требуется специальная предварительная обработка. |
| 17 | Минеральная вата | В зависимости от типа минеральной ваты и толщины штукатурки может потребоваться дополнительная подложка, например, металлическая или волокнистая сетка. |
| 18 | Деревянный каркас | Требуется использование системы подложки. |
| 19 | Участки, содержащие более одного типа основания, например, смешанная каменная кладка, деревянный каркас с заполнением (каменная кладка, суглинок и т.д.) | В зависимости от типа наносимой штукатурки потребуется либо несущая система, либо армированная подложка. |
| 20 | Гипсокартонные плиты | В зависимости от типа гипсокартона, толщины и типа штукатурки может потребоваться связующее вещество/грунтовка. |
| ___________________ a Производитель материала/продукта для грунтового слоя может рекомендовать специальную предварительную обработку. b Древесная шерсть должна быть сухой и не должна подвергаться воздействию влажных условий. c Стыки плит должны быть плотными. Методы подготовки поверхности плит следующие: - наложение с армированием; - для плит из полистирола и полиуретана, имеющих шероховатую поверхность, имеются запатентованные системы предварительной обработки с использованием тонких слоев полимерно-модифицированных штукатурок на цементной основе. Перед нанесением штукатурной системы такие продукты следует оставить как минимум на сутки. |  |  |

6.2.3 Сервисные каналы

Сервисные каналы и подобные элементы, которые должны быть встроены в стену, должны располагаться в толще основания. В местах оштукатуривания кабелепроводов может потребоваться обрешетка или армирование. Если необходимо заштукатурить за кабелепроводами, потребуются дополнительные работы.

6.2.4 Совместимость оснований и штукатурных покрытий

Следует обратить внимание на совместимость систем штукатурки с основанием и, при необходимости, между последовательными слоями штукатурки.

Для достижения совместимости следует учитывать следующее:

a) перемещение основания, вызванное деформациями, зависящими от нагрузки и не зависящими от нагрузки, например, структурные перемещения, влажностные и тепловые перемещения;

b) выцветание, образование солей на поверхности раздела;

c) дефекты или нарушения в основании, например, отсутствие достаточного сцепления, слабость, загрязнение;

d) неадекватный контроль всасывания;

e) пленки незастывшей штукатурки, образовавшиеся в результате преждевременного высыхания;

f) выбор подходящих штукатурок с соответствующим связующим в многослойных системах от основания до финишного слоя системы штукатурки;

g) любая комбинация этих причин.

Примечание – Такая совместимость необходима для того, чтобы избежать разрушения связи между последовательными слоями или между штукатуркой и основанием.

6.2.5 Время высыхания и затвердевания

Должно быть предусмотрено достаточное время для сушки и отверждения перед окончательной отделкой, например, декорированием, при этом следует учитывать продолжительность времени, доступного для этих процессов, и возможные условия окружающей среды.

Необходимо, чтобы основание и штукатурка достаточно высохли перед нанесением постоянных декоративных покрытий, например, обоев или краски.

Некоторые штукатурки затвердевают путем физического высыхания. Необходимо убедиться, что эти штукатурки могут высыхать достаточно быстро. Если высыхание происходит слишком медленно, может потребоваться дополнительное использование машинной сушки. Там, где это необходимо, условия сушки должны контролироваться для обеспечения их адекватности, и это должно быть задокументировано.

Cледует согласовать со следующими видами работ, например, со стяжкой пола, чтобы избежать воздействия на штукатурку дополнительной влаги, препятствующей ее высыханию.

6.3 Долговечность

6.3.1 Общие положения

Система штукатурки должна работать удовлетворительно, если основание возведено, а штукатурка подготовлена и нанесена согласно соответствующим стандартам.

На долговечность штукатурки могут влиять следующие факторы:

- несовместимое основание (см. 6.2.4);

- загрязнения от основания, отличные от солей, например, масло, пыль;

- неправильное использование, например, во влажных помещениях, на слабом основании или использование неподходящего соотношения воды и связующего;

- неправильные условия применения, например, влажность и температура 
(см. 5.2 d));

- время сушки (см. 6.2.5) и условия сушки;

- постоянная высокая влажность и сырость после сушки и схватывания (см. 6.3.2).

6.3.2 Влияние влажности

Стены, потолки и другие основания, подлежащие оштукатуриванию, должны быть достаточно сухими для нанесения штукатурки без негативных последствий, быть заключены в атмосферостойкую оболочку и, при необходимости, спроектированы и построены с учетом влагонепроницаемого покрытия или других средств, предотвращающих подъем влаги из грунта.

Если основы не находятся в описанном состоянии, необходимо принять меры для исправления условий до начала штукатурных работ.

В условиях постоянной влажности следует использовать только вяжущие, устойчивые к высоким уровням влажности.

6.3.3 Конденсация

Конденсат в здании может иметь временный или постоянный характер. Если во время фазы сушки или затвердевания не обеспечить достаточную вентиляцию, прочность и качество поверхности (например, накопление связующего вещества на поверхности) штукатурки могут быть нарушены, а время начала отделки может быть отложено. Следует уточнить ответственность за обеспечение вентиляции.

6.3.4 Коррозионное воздействие на металлы, находящиеся в контакте с гипсом

Любые металлические элементы, например, трубы или профили, должны быть совместимы с выбранной системой штукатурки. Затвердевшие штукатурные работы можно считать сухими и, следовательно, не подверженными коррозии.

В условиях постоянной влажности должны использоваться коррозионностойкие материалы.

6.3.5 Устойчивость к растрескиванию

При проектировании конструкции должна быть учтена необходимость принятия превентивных мер для предотвращения возможных подвижек основания, например, в растворных швах.

Примечания

1 Трещины могут возникать в местах повышенных напряжений, например, в углах проемов. Использование армирования в штукатурке не предотвратит растрескивание, вызванное структурными факторами.

2 Ограниченное количество волосяных трещин, включая растрескивание шириной примерно до 
0,2 мм, не являются значительными, так как они не нарушают долговечность штукатурки.

6.3.6 Устойчивость к ударам и истиранию

Все штукатурные системы подвержены повреждениям в результате ударов или истирания. В местах, подверженных более высокому уровню ударов и истирания, необходимо рассмотреть дополнительные меры по защите поверхности штукатурки. К ним относятся выбор подходящей системы оштукатуривания и/или установка защитных направляющих/профилей, закрепленных на поверхности (например, в углах) штукатурки.

6.4 Теплоизоляция

Должны использоваться специальные штукатурки с улучшенными теплоизоляционными свойствами (например, EN 998-1:2010, 3.5.6), если таковые требуются.

6.5 Акустические свойства

При необходимости усиления звукопоглощающих свойств можно использовать специальные штукатурки с особыми проверенными звукопоглощающими свойствами, например, акустические штукатурки.

Примечание – Акустические штукатурки – это штукатурки заводского изготовления для улучшения акустических свойств, которые могут наноситься на различные основания в один или несколько слоев.

6.6 Штукатурки с повышенной устойчивостью к растворимым солям

Штукатурки для реставрации – это высокопористые специальные штукатурки с очень высокой проницаемостью водяного пара и пониженной капиллярной проводимостью. Они используются для оштукатуривания влажной и/или покрытой солями кладки. В соответствии с основным принципом, растворенные соли переносятся капиллярным путем в пористое пространство  и кристаллизуются там, при этом соли не становятся видимыми на поверхности штукатурки и структура штукатурки не разрушается под воздействием разрушающих солей.

6.7 Штукатурки с усиленной защитой от рентгеновского излучения

Если требуется усиленная защита от рентгеновского излучения, следует использовать специальные штукатурки со специфическими, доказанными характеристиками поглощения рентгеновского излучения, например, баритовые штукатурки.

6.8 Система штукатурки для декоративной отделки

Финишная поверхность системы штукатурки должна быть определена таким образом, чтобы быть совместимой с наносимым декором. Более тонкие виды отделки требуют использования более гладких оштукатуренных поверхностей (см. 6.10.2).

Независимо от системы штукатурки и отделки, а также от квалификации и добросовестности работника, оштукатуривание – это человеческий профессиональный навык, и следует понимать, что невозможно добиться абсолютно гладкой и идеальной поверхности. Окраска, как правило, выявляет все присущие поверхности неровности. Эти мелкие недостатки будут подчеркнуты при использовании глянцевых или полуглянцевых красок, особенно если штукатурные работы подвергаются интенсивному или освещению под малым углом. Поэтому такие виды отделки и освещения требуют принятия специальных дополнительных мер. В противном случае, с вытекающими из этого незначительными нарушениями придется смириться. См. также приложение А.

Примечание – Впитывающая способность штукатурных поверхностей может быть различной. Для достижения равномерного впитывания могут потребоваться специальные меры предосторожности, например, нанесение грунтовки во избежание неудовлетворительного внешнего вида наносимой отделки, например, краски.

6.9 Толщина штукатурных слоев на стенах и потолках

6.9.1 Общие положения

При проектировании системы штукатурки следует учитывать, что может потребоваться для предотвращения изменений основания, для противопожарной защиты, звукопоглощения, звукоизоляции, теплоизоляции или защиты от излучения.

Если оштукатуриваемое основание содержит углубления, их размеры, глубина и расстояние между ними должны быть указаны таким образом, чтобы можно было предусмотреть дополнительный расход материала.

Примечание – Чем тоньше указанный слой штукатурки, тем важнее, чтобы основание, на которое он наносится, было подходящим и ровным (см. 6.10.3).

6.9.2 Сплошные основания

Для сплошных оснований (например, бетон, каменная кладка) толщина должна соответствовать таблице 4.

Таблица 4 – Рекомендуемая толщина для различных типов однослойных штукатурок или грунтовочных штукатурок многослойных систем

на сплошных стенах и потолках

| Связующая основа штукатурки | Рекомендуемая минимальная и средняя толщина для нанесения штукатурки (мм) b,c |  |  |  | Рекомендуемая толщина диапазона для нанесения штукатурки (мм) b,c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обычная штукатурка |  | Штукатурный раствор на лёгких заполнителях |  | Штукатурка для реставрации | Тонкий слой | Отделка/ шпаклевочный слой |
|  | Средняя толщина | Мини-мумa | Средняя толщина | Мини-мумa | Диапазон | Диапазонa | Диапазон |
| Гипс | 10 | 5 | 10 | 5 | - | 2 - 6 | 0,1 - 5 |
| Гипс/известь | 10 | 5 | 10 | 5 | - | 2 - 4 2 | - |
| Известь | 10 | 5 | - | - | - | 2 - 4 2 | 0,1 - 5 |
| Известь/цемент | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 - 40 | 2 - 4 2 | 0,1 - 5 |
| Цемент | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 - 40 | 2 - 4 2 | 0,1 - 5 |
| Модифицированная полимерами известь или цемент, или известковый цемент | 6 | 2 | 6 | 2 | - | 1 - 4 | 0,1 - 5 |
| Окончание таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Связующая основа штукатурки | Рекомендуемая минимальная и средняя толщина для нанесения штукатурки (мм) b,c |  |  |  | Рекомендуемая толщина диапазона для нанесения штукатурки (мм) b,c |  |  |
|  | Обычная штукатурка |  | Штукатурный раствор на лёгких заполнителях |  | Штукатурка для реставрации | Тонкий слой | Отделка/ шпаклевочный слой |
|  | Средняя толщина | Мини-мумa | Средняя толщина | Мини-мумa | Диапазон | Диапазонa | Диапазон |
| Органическая штукатуркаd | 3 | 0,5 |  | 0,1 | - | 1 - 4 | 0,1 - 5 |
| _______________ a Значения ограничены только для отдельных позиций. Для штукатурок, изготовленных на месте, эти значения могут быть увеличены. b Приведенные значения относятся к облицовке штукатурки. c Значения в этой таблице отражают типичное применение штукатурки на практике, но всегда возможны отклонения. d Следует соблюдать минимальную и максимальную толщину слоя, рекомендованную производителем. |  |  |  |  |  |  |  |

Для обеспечения огнестойкости, теплоизоляции, радиационной защиты или акустических свойств, для систем отопления и/или охлаждения необходимы другие толщины (минимальные и максимальные) в зависимости от национальных норм и/или технических требований.

Примечания

1 Значения толщины, приведенные в таблице 4, соответствуют рекомендациям, принятым во многих странах. Индивидуальные национальные нормы могут заменить значения, приведенные в таблице.

2 Национальные нормы могут рекомендовать значения для систем, использующих другие комбинации типов штукатурки.

Толщина заключительных слоев в многослойных штукатурных системах зависит от размера зерна, фактуры и типа нанесения.

6.9.3 Плиты

Плиты, такие как гипсокартон, древесно-волокнистые плиты, изоляционные плиты и т.д., могут быть оштукатурены. Для некоторых типов плит может потребоваться предварительная обработка, например, связующими веществами. В зависимости от типа плиты можно использовать различные штукатурки или системы штукатурки.

6.9.4 Металлические сетки или сварные проволочные сетки

Желательно, чтобы общая толщина готовой штукатурки (измеренная от торца сеток) была не менее 10 мм.

6.9.5 Сервисные каналы и воздуховоды

Толщина штукатурки для покрытия крайних выступов любого воздуховода или трубопровода зависит от типа штукатурки, основания и положения воздуховода или трубопровода.

В обычных условиях рекомендуется минимальная толщина от 5 до 10 мм.

6.9.6 Накладки, глубинные накладки и шаблоны для штукатурки

Накладки помогают при отделке штукатурки и формировании углов, а также могут способствовать повышению ударопрочности, например, на углах или при соприкосновении с другими материалами. Накладки, глубинные накладки и шаблоны для штукатурки (например, для отверстий) должны быть подробно описаны в спецификации. Шаблоны могут использоваться для формирования закругленных краев.

6.10 Виды и стандарты отделки штукатуркой

6.10.1 Виды отделки

Последний слой может иметь различные виды отделки. Они могут быть гладкими, фактурными, узорчатыми и/или цветными. Если дизайнер указывает специальную отделку штукатурки, она должна быть тщательно описана в документации (например, в контракте), а перед началом работ должны быть проведены пробные работы в размере, подходящем для выбранной отделки, чтобы убедиться, что штукатур сможет достичь технических требований дизайнера).

6.10.2 Уровни качества отделки поверхности шлифованием

Рекомендуется использовать следующие уровни качества отделки, приведенные в таблице 5, в отношении описанных декоративных отделок:

Таблица 5 – Уровни качества отделки поверхности шлифованием

| Уровни качества | Шлифование |
| --- | --- |
| Q 1 | отсутствие требований |
| Q 2 | для получения текстурированных обоев, или текстурированного настенного покрытия, или текстурированной краски |
| Q 3 | получить матовую краску или гладкие обои или гладкое настенное покрытие |
| Q 4 | чтобы получить полуглянцевую краску и/или с глянцевым освещениемa |
| Примечание – Q 1 предполагается применимым, если не указано иное. Готовые штукатурные работы могут нуждаться в подготовке к определенным видам отделки. ____________ a Для использования с глянцевой краской могут потребоваться дополнительные требования. |  |

Для других видов отделки, уровни качества могут быть определены на национальном уровне.

Примечание – См. раздел 6.8.

6.10.3 Ровность оштукатуренной поверхности

Ровность оштукатуренного покрытия зависит от точности изготовления основания и толщины нанесенной штукатурки. Более тонкое нанесение штукатурки позволит устранить лишь незначительные неровности или небольшие отклонения от линии основания. В целом, для очень тонких штукатурных слоев не может быть установлено никаких допусков, поскольку они будут точно повторять контур основания.

При наличии больших неровностей основания для достижения данного стандарта обработки поверхности потребуется следующее:

- большая общая толщина штукатурки;

- и/или дополнительный выравнивающий слой или слои.

В таблице 6 приведены рекомендации по классам ровности оштукатуренной отделки в зависимости от толщины системы штукатурки и ровности основания.

Основания, выполненные с допусками, указанными в EN 1996-2, все равно не могут быть оштукатурены ровно или по линии, если не задана достаточная толщина штукатурки.

Однако если толщина штукатурки задана, то при заданном отклонении основания достижим только определенный класс ровности.

Примечание – В определенных условиях, когда штукатурка подвергается освещению под малым углом, например, в длинных коридорах с торцевым освещением, могут оставаться незначительные неровности поверхности (см. также приложение А), даже если они находятся в пределах данного предела отклонения.

Толщина наносимого слоя не должна превышать рекомендаций производителя.

Таблица 6 – Классификация ровности оштукатуренной отделки

| Класс | Требуемый стандарт плоскостности - зазор под разравнивающей рейкой | Минимальный стандарт плоскостности основания для достижения требуемого стандарта плоскостности |
| --- | --- | --- |
| 0 | Нет требований | Нет требований |
| 1 | 10 мм в 2 м | 15 мм в 2 м |
| 2 | 7 мм в 2 м | 12 мм в 2 м |
| 3 | 5 мм в 2 м | 10 мм в 2 м |
| 4a | 3 мм в 2 м | 5 мм в 2 м |
| 5a | 2 мм в 2 м | 2 мм в 2 м |
| Примечание – В национальных приложениях могут содержаться рекомендации по толщине штукатурки, необходимой для обеспечения определенного уровня плоскостности, а также по классу плоскостности, который обычно используется. __________________ a Это подходит только для системы штукатурки с толщиной штукатурки 6 мм или менее. |  |  |

6.10.4 Вертикальность основания и оштукатуренной отделки

Вертикальность оштукатуренной отделки будет зависеть от точности, с которой было выполнено основание, и толщины штукатурки.

6.10.5 Угол наклона

Рекомендуемые пределы углового наклона приведены в таблице 7 для использования, когда требуется точность углового наклона между соседними поверхностями основания и штукатурной отделки. На рисунке 1 показан пример измерения углового наклона.

Таблица 7 – Рекомендуемые пределы углового наклона

| Длина прилегающей поверхности X | Отклонение от прямого угла |
| --- | --- |
| м | мм |
| λ < 0,25 | 3 |
| 0,25 ≤ λ < 0,5 | 5 |
| 0,5 ≤ λ < 1 | 6 |
| Примечание – В национальных приложениях могут быть указаны другие предельные значения углового наклона. |  |

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 – альтернативный угол откоса;

2 – откос в оштукатуренной стенной нише;

λ – длина прилегающей поверхности.

Примечание – См. таблицу 7.

Рисунок 1 – Пример измерения угла наклона оштукатуренного откоса, показывающего длину A, для A менее 0,25 м.

6.11 Герметичность

Стены должны быть выполнены прочно герметичными, чтобы уменьшить потери энергии. Воздухонепроницаемость достигается изнутри путем оштукатуривания кирпичной кладки. Швы у проемов требуют специальной обработки.

7 Подготовка и нанесение штукатурки

7.1 Хранение

Известь, цемент, гипс, глину и сухую штукатурку заводского изготовления в виде материалов в мешках следует хранить в сухом месте вдали от земли и защищать от непогоды.

Материалы, которые могут быть повреждены при замерзании, такие как готовые штукатурки на основе органических связующих или грунтовки, должны быть защищены от мороза. Металлические сетки и накладки должны быть уложены на сухую землю.

7.2 Чистота и защита работ

Перед началом штукатурных работ необходимо предусмотреть защиту всех существующих работ и арматуры, которые могут быть повреждены или загрязнены, не только в зоне проведения штукатурных работ, но и на подходах к ней.

Должна быть указана специальная защита стекла и всех предварительно обработанных поверхностей.

7.3 Рекомендации проектировщика по вопросам применения

7.3.1 Общие положения

Оштукатуривание можно начинать или продолжать только в том случае, если

a) части здания, подлежащие оштукатуриванию, защищены от повреждений, вызванных погодными условиями, например, дождем через отверстия, морозом, ветром;

b) основание было:

1) осмотрено;

2) надлежащим образом подготовлено, например, удалены плесневые образования, выцветы;

3) было дано достаточно времени для высыхания.

При использовании гипсовой штукатурки на бетонных основаниях рекомендуется содержание влаги ниже или равное 3 % по массе (измерение на глубине 30 мм) из-за возможной химической реакции между гипсом и цементом.

c) температура поверхности основания и воздуха вблизи него выше рекомендуемой минимальной температуры 5 °C; для нанесения некоторых органических и силикатных штукатурок рекомендуется минимальная температура 8 °C;

Примечание – В холодное время года потребуется дополнительное отопление для поддержания температуры выше минимальной 5 °C (8 °C для некоторых органических и силикатных штукатурок), чтобы продолжать штукатурные работы. Более низкие температуры во время затвердевания и высыхания штукатурки могут привести к дефектам готовой штукатурки.

d) температура поверхности основания и воздуха вблизи него ниже рекомендуемой максимальной температуры 30 °C; штукатурка при температуре выше 30 °C требует принятия специальных мер предосторожности;

e) деформационные швы были четко определены и указаны профилактические меры;

f) во время штукатурных работ было обеспечено достаточное освещение, см. приложение A.

7.3.2 Подготовительная обработка и предварительная обработка

Проектировщик должен учитывать необходимость проведения определенных подготовительных процедур или предварительной обработки.

Тип предварительной обработки зависит от типа используемой штукатурки и типа оштукатуриваемого основания.

В зависимости от системы нанесения штукатурки может потребоваться использование грунтовки.

7.3.3 Толщина системы штукатурки

Толщина системы штукатурки должна быть указана в соответствии с таблицей 4.

7.3.4 Гладкость поверхности

Гладкость поверхности должна быть указана в соответствии с таблицей 5.

7.3.5 Плоскостность и угол наклона

Требования к плоскостности и углу наклона должны быть указаны в соответствии с таблицами 6 и 7.

7.3.6 Сушка/затвердевание

В зависимости от используемой системы нанесения штукатурки может потребоваться осторожность, чтобы не удалить влагу из готовой работы слишком быстро.

После завершения штукатурных работ может потребоваться поддержание постоянной температуры в течение некоторого времени.

После нанесения штукатурки необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещений, которой следует уделить особое внимание и спланировать ее (см. 6.2.5). В настоящем стандарте не может быть дано подробных рекомендаций относительно продолжительности периода высыхания.

7.4 Рекомендации по нанесению

7.4.1 Общие сведения

Штукатурка должна наноситься в однородной консистенции, как машинным, так и ручным способом. Она может наноситься в виде однослойной или многослойной системы.

Структурные деформационные швы должны быть четко определены и не должны заштукатуриваться, если не приняты профилактические меры, например, использование профилей деформационных швов.

Основание может быть оценено общепринятыми методами испытаний: визуальный осмотр, смачивание, царапание и/или протирание.

Подготовительная обработка или предварительная обработка основания рекомендуется, если:

a) всасывание основания слишком высокое или слишком низкое;

b) основание является рыхлым;

c) основание слишком гладкое;

d) требуется улучшенная адгезия между основанием и штукатуркой (например, окрашенные основания);

e) на основании наблюдается органический рост или выцветание.

7.4.2 Предварительная обработка для гипсовой штукатурки

Для гипсовой штукатурки можно использовать следующее:

a) органические связующие вещества для обеспечения достаточной адгезии;

b) грунтовки для равномерного всасывания.

7.4.3 Предварительная обработка для известковой/цементной и глиняной штукатурки

Можно использовать следующее:

a) минеральные связующие вещества для обеспечения достаточной адгезии;

b) грунтовки для равномерного всасывания;

c) торкретная штукатурка и т.д.

7.4.4 Предварительная обработка для органической штукатурки

Для органической штукатурки можно использовать грунтовки для обеспечения достаточной адгезии.

7.4.5 Предварительная обработка смешанных оснований

В тех случаях, когда штукатурка должна продолжаться на основании из различных материалов, например, бетона, примыкающего к каменной кладке, должны быть приняты соответствующие меры. Тип мер, например, швы или опора, зависит от конкретной ситуации.

7.4.6 Заполнение штукатуркой неровностей

Особая обработка может потребоваться, если основание неровное, с локальными углублениями. Метод работы зависит от глубины и площади углублений, типа основания и используемой штукатурки.

7.4.7 Однослойная система

Однослойная система может наноситься в один слой или в два прохода методом «мокрый по мокрому». Она может обеспечивать различные виды отделки поверхности штукатурки, например, гладкую, войлочную или другие виды отделки, в зависимости от состава штукатурки и используемого инструмента.

7.4.8 Многослойная система

7.4.8.1 Общие сведения

Рекомендации пункта 7.4.7 относятся к первому слою многослойной системы. Поверхность предыдущего слоя должна быть подготовлена для создания подходящего сцепления, если необходимо, для облегчения сцепления с последующим слоем.

7.4.8.2 Грунтовка

Для двух- или многослойных систем нанесение первоначального грунта может осуществляться за две непрерывные операции, а также может наноситься за несколько проходов методом «мокрый по мокрому» (см. также 6.2.4).

Для многослойных штукатурных систем, как правило, нет необходимости обеспечивать тщательное высыхание одного слоя перед нанесением следующего слоя, но достаточная прочность должна быть достигнута. Однако некоторые виды штукатурок, например, полимерные штукатурки, должны наноситься на сухое основание/грунтовку.

7.4.8.3 Финишное покрытие

Многослойная система может быть отделана так же, как и однослойная система эквивалентной толщины.

При необходимости нанесения штукатурки поверх существующего основания, оно должно обладать достаточной прочностью сцепления, чтобы поддерживать и обеспечивать адгезию для новой штукатурки.

Если органическая штукатурка наносится на цементное или цементно-известковое основание, все основание должно быть твердым, чистым и сухим, чтобы избежать отклеивания штукатурного слоя.

Грунтовочные штукатурки должны иметь прочность на сжатие > 2 Н/мм2, чтобы быть пригодными для нанесения органических штукатурок.

8 Техническое обслуживание и ремонт (кроме реставрации)

8.1 Общие сведения

В данном пункте даются рекомендации по обслуживанию и ремонту штукатурки, если, например, штукатурка или строительные конструкции выполнены из материалов и с применением технологий, аналогичных тем, которые используются в текущем строительстве. Принципы и рекомендации, приведенные в предыдущих пунктах данного документа, в целом применимы, если в данном пункте не указано иное.

8.2 Осмотр

Характер и степень дефектов должны быть установлены квалифицированным и опытным в этом вопросе специалистом.

Важно установить основную причину дефектов, особенно если они вызваны неправильной конструкцией или недостатками исходного материала.

8.3 Высолообразование

Это вызвано присутствием растворимых солей, таких как сульфаты, нитраты и хлориды, в основании и наличием достаточного количества воды, чтобы вынести их на поверхность при высыхании структуры.

Для решения этой проблемы необходимо устранить все источники влаги. Загрязненная штукатурка должна быть удалена на площади около 1 м вокруг пораженных участков. Любые соли на поверхности основания должны быть удалены сухим методом, а швы зачищены. После этого можно нанести новый слой штукатурки или принять другие меры, например, установить новое основание.

8.4 Ремонт трещин

8.4.1 Общие сведения

Метод зависит от ширины, глубины и причины возникновения трещины. Ремонт частичных участков может оставаться видимым.

Одним из решений является покрытие, включающее в себя армирующую сетку на поверхности.

8.4.2 Ремонт только мелких трещин и растрескиваний в штукатурке

Такие трещины можно обработать специальной штукатуркой и заново заделать.

8.4.3 Ремонт только широких трещин в штукатурке

Такие трещины, если они не сопровождаются потерей адгезии, обычно могут быть отремонтированы путем формирования V-образного надреза для их небольшого расширения и заполнения зазора соответствующим продуктом.

Если это сопровождается отсутствием сцепления, следует удалить старые материалы и заменить их новой штукатуркой.

8.4.4 Ремонт трещин в штукатурке и основании

Перед проведением ремонта следует определить и устранить причину возникновения трещины.

Если основание не может быть эффективно восстановлено, в каждом конкретном случае потребуются специальные меры. Метод ремонта будет зависеть от каждого конкретного случая.

Приложение A

(обязательное)

Проектные рекомендации по работе и приемке гладкой штукатурной

отделки в аспектах освещения

A.1 Общие сведения

В данном приложении даны общие рекомендации. Любые подробные национальные правила, касающиеся освещения, имеют преимущественную силу.

A.2 Освещение – общие рекомендации

Поскольку общий уровень освещения может оказать решающее влияние на внешний вид готовой оштукатуренной поверхности, для таких работ часто требуется более высокий уровень освещения. Временные условия освещения на объекте для штукатура должны имитировать такие же или более высокие условия освещения, создаваемые при окончательной постоянной установке.

Примечание – Это можно легко получить путем моделирования будущей ситуации с освещением в дополнение к местным источникам света, обеспечивающим общее рабочее освещение.

Однако на внешний вид поверхности также может повлиять угол освещения, который может подчеркнуть незначительные отклонения от линии. Поэтому направление дополнительного освещения должно быть регулируемым.

Примерами таких условий освещения являются:

- естественный свет из окна или другого отверстия;

- искусственный свет от близко расположенных настенных светильников, подсветки карниза и т.д.

Соответствующие классы ровности и гладкости должны быть указаны в спецификации проекта. Однако неровности, обусловленные условиями освещения, могут быть заметны даже в том случае, если классы ровности и гладкости указаны и работы выполнены соответствующим образом.

A.3 Освещение обычно падает перпендикулярно поверхности штукатурки

По причинам, указанным в А.2, нормальные условия работы и приемки во многих странах ограничиваются тем, что освещение и просмотр осуществляются с позиций, нормальных к поверхности.

A.4 Условия яркого света

Проблемы с внешним видом могут возникнуть там, где окончательное постоянное освещение любой поверхности падает под дополняющим углом падения до 90°.

В таких ситуациях штукатурные работы при ярком свете будут считаться работой в особых условиях. При работе в таких условиях:

- направление дополнительного освещения должно быть регулируемым, и

- проектировщик должен сообщить штукатуру до начала штукатурных работ о типе и расположении окончательного постоянного освещения.

Это освещение, как постоянное, так и временное, должно быть установлено до начала штукатурных работ.

При определенном освещении может показаться, что поверхность неровная, даже если покрытие ровное, как того требует спецификация.

A.5 Условия осмотра

При осмотре штукатурных работ для приемки поверхности должны просматриваться с позиций, обычно используемых в прилегающей зоне.

Примечание – В общем случае это должно быть от входного дверного проема и из центра комнаты в обычном жилом доме и на расстоянии около 2 м от поверхности в больших помещениях.

Приложение В

(информационное)

Методы минимизации возникновения трещин

B .1 Общие сведения

Чтобы минимизировать деформацию основания и последующее растрескивание штукатурки, при проектировании следует учитывать

- сухие ли материалы основания на момент нанесения штукатурки;

- соблюдено ли достаточное количество времени между возведением основания и нанесением штукатурки.

Приблизительная оценка влажности основания может быть сделана общепринятыми методами испытаний: визуальным осмотром, смачиванием и/или протиранием.

B.2 Деформация/Швы

Если на основании имеется деформационный шов, он должен быть предусмотрен (проектировщиком) в штукатурке в месте, совпадающем с местом расположения шва на основании. Образовавшийся зазор следует заделать подходящим герметиком. Деформационные швы также могут быть сформированы с помощью накладки.

Оштукатуренная металлическая обрешетка подвержена деформации под воздействием температуры. Чтобы ограничить склонность к образованию трещин, большие непрерывные участки штукатурки на обрешетке должны быть разделены с интервалами в соответствии с инструкциями производителя.

B.3 Разнородные основания, вызывающие неравномерное поднятие

В тех случаях, когда штукатурка должна быть продолжена на разнородных основаниях, следует учитывать возможность неравномерного поднятия на их стыке.

В таких местах следует предусмотреть деформационные швы в основании и штукатурке.

Если неравномерное поднятие является мало возможным и не считается необходимым или целесообразным обеспечить шов в штукатурке, следует принять другие меры предосторожности, чтобы минимизировать влияние любой деформации основания на штукатурку.

Приложение C

(информационное)

Крепление нанесенных оснований

C.1 Крепление нанесенных оснований в сварных или металлических сетках

C.1.1 Крепления

Крепления для металлических сеток должны быть из коррозионностойких материалов, совместимых с материалом сетки. Крепежи должны иметь размер, соответствующий выдерживаемому весу и типу основания или конструкции, на которой будет закреплена металлическая обрешетка. Крепежные головки должны быть достаточного размера для предотвращения протаскивания.

Крепеж и накладки должны соответствовать критериям огнестойкости для применения, для которого они будут использоваться (следует обратиться к спецификациям производителя по установке).

C.1.2 Крепление для всех типов сварной сетки или металлической сетки

Тип опоры и центры крепления должны выбираться с учетом типа и марки сварной сетки и металлической сетки, а также веса, который необходимо поддерживать, чтобы сварная сетка и металлическая сетка держались жестко.

Металлические и сварные сетки должны быть закреплены с помощью ребер жесткости или проволоки, проходящих под прямым углом к опоре.

Для смешанных оснований из каменной кладки и древесины или каменной кладки и стали, сварные сетки или обрешетки должны крепиться к каменной кладке, где это возможно.

Металлическая или сварная сетка должна крепиться к любому другому основанию (бетону или кирпичной кладке) с помощью соответствующих креплений, таких как дюбели, шурупы, но с учетом любых требований по огнестойкости и коррозионной стойкости.

Максимальный пролет между опорами зависит от типа используемой обрешетки или сварной сетки, но не должен превышать 700 мм для стен и 450 мм для потолков. Следует также учитывать рекомендации производителя в отношении типа используемой обрешетки.

Металлическая или сварная сетка всегда должны крепиться в шахматном порядке.

Количество креплений к опоре зависит от типа металлической или сварной сетки, но максимальное расстояние между креплением и опорой должно составлять 150 мм.

Металлические или сварные сетки должны иметь нахлест со всех сторон не менее 100 мм в горизонтальном и вертикальном направлении. Ребра жесткости, если они имеются, должны быть выложены и закреплены вместе.

В местах торцевых нахлестов между опорами, металлическая или сварная сетка должны нахлестываться не менее чем на 100 мм, а обрешетки должны быть жестко связаны со всех сторон.

C.2 Металлическая сетка для армирования

C.2.1 Крепления

Крепления металлической сетки должны быть из коррозионностойких материалов, совместимых с материалом сетки. Крепления должны быть соответствующего размера для выдерживаемого веса. Крепления должны обеспечивать максимальное расстояние между металлической арматурой и основанием.

C.2.2 Крепление металлической сетки

Тип металлической сетки, которая будет использоваться в качестве арматуры, должен быть закреплен на основании с помощью соответствующих креплений. Количество креплений зависит от типа сетки.

Металлическая сетка должна быть совместима с наносимой штукатуркой.

Металлическая сетка должна быть заделана в наружную половину общей толщины штукатурки. Она должна располагаться внахлестку во всех направлениях с перекрытием не менее 100 мм.

C.3 Неметаллическая сетка для армирования

Неметаллическая сетка должна быть совместима с наносимой штукатуркой.

Сетка должна иметь нахлест не менее 200 мм на соседние основания и 100 мм между соседними листами. То же самое относится к сетке, нанесенной на изоляцию.

a) Под штукатурку: Сетка должна быть заделана в верхнюю половину однослойных штукатурок.

b) Армирующий слой: На затвердевший подслой следует нанести армирующую штукатурку с проволочной сеткой (примерно от 4 до 5 мм). Финишный слой следует наносить после достаточного времени высыхания.

C.4 Накладки и съемная опалубка

Перед нанесением штукатурки накладки должны быть закреплены в линию.

Опалубка временно крепится к проемам и рамам вместо накладок, чтобы облегчить, например, использование рам с зажимами (см. рисунок C.1).

При использовании сборных металлических дверных коробок без откосов или изгибов рекомендуется использовать ограничительные накладки (см. рисунок C.2).

Условные обозначения

1 – штукатурка;

2 – съемная опалубка;

3 – стена.

Рисунок C.1 - Примеры применения накладок и съемной опалубки вокруг проемов – Съемная опалубка в проеме перед установкой рам с зажимами

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 – штукатурка;

2 – сборные металлические двери, установленные на место;

3 – стена;

4 – накладка наличника.

Рисунок C.2 – Примеры применения опалубки и съемной опалубки вокруг проемов – Использование сборных металлических дверных полотен

Приложение D

(информационное)

Восстановление штукатурки

D.1 Общие положения

В данном разделе даются рекомендации по обновлению и ремонту дефектных штукатурок, где типы материалов и применяемые техники часто отличаются от используемых в настоящее время.

Поскольку на протяжении веков в странах значительно менялись основания, типы штукатурки и составляющие их материалы, приведенные здесь рекомендации носят в основном общий характер. Всегда следует обращаться за советом к экспертам, практикующим в данном виде работ. Проектировщики, мастера и другие участники строительства должны работать в тесном сотрудничестве и с любыми органами власти, если таковые имеются. Перед проведением таких работ следует установить причины разрушения и определить существующие материалы, чтобы при ремонте можно было использовать материалы с аналогичными свойствами.

В зависимости от состояния основания, выявленного в ходе исследования, может потребоваться его стабилизация или влагоизоляция перед нанесением штукатурки. Такая обработка может потребовать значительного времени для высыхания перед началом штукатурных работ.

D.2 Проектное решение

Работы по восстановлению должны быть разработаны с учетом вероятных условий воздействия (см. 6.3.2).

При выборе системы штукатурки для реставрационных работ следует учитывать химические, физические и механические взаимодействия, которые могут происходить между слоями и с основанием.

Необходимо выбрать, какие материалы будут использоваться для ремонта.

- сходного состава с первоначально использованными, или

- совместимые с первоначально использованными материалами.

Далее необходимо сделать выбор: воспроизвести оригинальные детали дизайна, что может оказаться технически нецелесообразным, или использовать улучшенные детали.

Следует рассмотреть возможность использования пробных панелей для утверждения дизайна и пригодности, включая текстуру, цвет и т.д. для ремонтных работ.

D.3 Применение

D.3.1 Общие сведения

Состояние основания и штукатурных слоев часто полностью раскрывается только тогда, когда обеспечивается доступ для тщательного осмотра, а дефектные материалы либо удаляются, либо подвергаются специальной обработке. Это может потребовать пересмотра некоторых аспектов работ, например, их объема.

Любые заводские продукты должны применяться с учетом рекомендаций производителя.

D.3.2 Полые или незакрепленные части основания

Свободные материалы следует удалить или стабилизировать. При необходимости дальнейшей обработки следует обратиться за консультацией к специалисту.

D.3.3 Заделка и реконструкция

Свойства штукатурки для заделки должны быть максимально похожи на свойства существующей штукатурки.

Библиография

[1] EN 934-3 Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 3: Admixtures for masonry mortar – Definitions, requirements, conformity and marking and labelling (Добавки к бетону, строительному раствору и жидкому строительному раствору. Часть 3. Добавки к бетону).

[2] EN 1996-2:2006 Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry (Еврокод 6. Проектирование каменных сооружений. Часть 2. Анализ проектирования, выбор материалов и выполнение каменной кладки).

[3] EN 13496 Thermal insulation products for building applications – Determination of the mechanical properties of glass fibre meshes as reinforcement for External Thermal Insulation Composite Systems with renders (ETICS) (Теплоизоляционные продукты для применения в строительстве. Определение механических свойств стекловолоконных сеток в качестве арматуры для внешних теплоизоляционных композитных систем со штукатуркой (ETICS).

[4] EN 16566 Paints and varnishes – Fillers for internal and/or external works – Adaptation of fillers to European standards (Краски и лаки. Наполнители для внутренних и/или внешних работ. Требования к наполнителям в соответствии с европейскими стандартами).

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: штукатурка, шпаклевка, проектирование, принципы, приготовление, нанесение, долговечность, теплоизоляция, армирование, крепеж, герметичность, толщина слоя, рекомендации

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: штукатурка, шпаклевка, проектирование, принципы, приготовление, нанесение, долговечность, теплоизоляция, армирование, крепеж, герметичность, толщина слоя, рекомендации

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации

Дополнительную информацию см. в последнем абзаце пункта 1.

и

Дополнительную информацию см. в последнем абзаце пункта 1.

Дополнительную информацию см. в последнем абзаце пункта 1

Дополнительную информацию см. в последнем абзаце пункта 1.