# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Зола летучая. Методы испытаний

Часть 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНОСТИ МЕТОДОМ МОКРОГО РАССЕВА

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения крупности летучей золы путем мокрого рассева с применением сита с размером отверстий 0,045 мм (см ISO 565).

Настоящий стандарт определяет эталонный метод. Если используются другие методы, то необходимо показать, что они дают результаты, эквивалентные результатам, полученным эталонным методом. В случае споров и разногласий используется только эталонный метод.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 450-1:2012 Летучая зола для бетона. Часть 1: Определение, технические характеристики и критерии соответствия

ISO 565 Сита контрольные. Проволочная ткань, перфорированные пластины и листы, изготовленные гальваническим методом. Номинальные размеры отверстий

ISO 3310-1 Сита контрольные. Технические требования и методы испытаний.                Часть 1: Сита контрольные из металлической проволочной сетки

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

3.1 Постоянная масса (constant mass): Последовательные взвешивания, проведенные после просушки с интервалом не менее 1 ч, и не отличающиеся больше чем на 0,1%.

Примечание – Чаще всего постоянную массу можно получить после сушки испытуемой части в течение заданного периода времени в определенной печи при температуре (105 ± 5) °С. Лаборатории для испытаний могут определять время, необходимое для получения постоянной массы для конкретных типов и размеров образца, в зависимости от сушильной способности используемой печи.

4 Реагенты

4.1 Спирт, например, Бутан-2-ол.

4.2 Дистиллированная вода.

5 Приборы

Весь прибор показан на рисунке 1 и состоит из:

5.1 Сито

Сито должно быть изготовлено из прочного материала, не подверженного коррозии или деформации в результате нагрева печи. По существу, рама представляет собой, трубку номинального диаметра в 50 мм и размером в 75 мм от верхней части рамы до сетчатой ткани с приспособлениями для удаления и замены ткани. Ткань сита из нержавеющей стали с размером отверстий 0,045 мм (см ISO 565 и ISO 3310-1) и при визуальном осмотре не иметь видимых неровностей, таких как складки, плохое натяжение ткани, царапины или неправильную маркировку, как описано в ISO 3310-1. Ткань сита должна быть надлежащим образом закреплена на корпусе и равномерно натянута в раме для предотвращения потери материала.

5.2 Струйная форсунка

Струйная форсунка (рисунок 2) должна быть изготовлена из металла, не подверженного воздействию коррозии из-за воды, с внутренним диаметром в 17,5 мм. Струйная форсунка должна иметь центральное отверстие, просверленное параллельно продольной оси, и промежуточный ряд из восьми отверстий, просверленных в 6 мм от центра к центру под углом в 5° к продольной оси, и внешний ряд из восьми отверстий, просверленных в 11 мм от центра к центру под углом в 10° к продольной оси. Все отверстия должны иметь диаметр 0,5 мм и быть полностью функциональными.

5.3 Манометр

Манометр должен иметь минимальный диаметр в 80 мм и максимальную мощность шкалы в 160 кПа, с градуировкой с максимальными интервалами 5 кПа. Разрешающая способность манометра должна составлять ± 5 кПа.

5.4 Стаканчик для взвешивания

Стаканчик для взвешивания достаточного размера (например, диаметром в 80 мм, высотой в 30 мм, объемом в 80 мл).

5.5 Печь

Хорошо вентилируемая сушильная печь, регулируемая при температуре в                          (105 ± 5) °C.

5.6 Сушильная печь

Сушильная печь с сушильным веществом, т.е. силикатным гелем.

5.7 Весы

Весы с градуировкой в 0,001 г.

Размеры в миллиметрах

2

1

3

4

5

75

a

Условные обозначения:

a = 10 - 15 мм

1 водопроводный кран

2 манометр

3 струйная форсунка

4 рама сита

5 ткань сита

Рисунок 1 — Устройство

Размеры в миллиметрах

1

2

3

4

ø17,5

5˚

10˚

Условные обозначения:

1 внешний ряд

2 средний ряд

3 центральное отверстие

4 струйная форсунка с 17 отверстиями диаметром в 0,5 мм

Рисунок 2 — Струйная форсунка

6 Проверка контрольного сита

Для проверки сита (5.1) используют эталонный материал, состоящий из округлых частиц и больше указанного размера сетки. Для предотвращения изменения свойств вследствие осаждения и поглощения из атмосферы,  материал должен храниться в герметичных контейнерах.

Все новые контрольные сита должны проверяться через интервалы не более 100 испытаний. Ткань сита сначала подвергается визуальному осмотру в соответствии с требованиями (см ISO 3310-1). Любое сито с дефективной или поврежденной сетчатой тканью отбраковывается. Сито подлежит очистке после каждых пяти испытаний, например, путем обратной промывки водой.

Определить крупность эталонного материала, как описано в пункте 8. Рассчитать коэффициент корректности f для контрольного сита по формуле (1):

=rt/rr, 							(1)

где, f это коэффициент корректности;

rr процент по массе эталонного материала, удерживаемого контрольным ситом;

rt известный остаток на сите с размером отверстий 0,045 мм в процентах от массы эталонного материала.

Испытание проводится дважды, и в качестве коэффициента корректности принимается среднее значение f. Значение должно находиться в пределах 0,8 и 1,2 в противном случае ткань сита должна быть заменена и испытание должно быть проведено повторно.

7 Подготовка образца

Разделить лабораторный образец, полученный в соответствии со разделом 7                    (см EN 450-1:2012), подходящим способом для получения образца соответствующего размера.

8 Процедура

Высушить по меньшей мере 1,0 г образца в печи (5.5) при температуре 105 ± 5 °С до постоянной массы.

Для испытуемого образца, перенести приблизительно 1,0 г взвешенного с точностью до 0,001 г абсолютно сухого образца на чистое и сухое сито (5.1).

Тщательно промыть образец мягким потоком воды, например, используя ручную бутылку для мытья. Установить давление воды на (80 ± 5) кПа, поместить сито под струйную форсунку (5.2) и промывать в течение (60 ± 10) с, поддерживая нижний конец форсунки на 10-15 мм ниже верхней части рамы сита, и проворачивать сито по горизонтали примерно 1 оборот в секунду.

Удалить сито из-под форсунки, промыть его приблизительно 50 мл спирта или дистиллированной водой вытереть остаточную влагу с нижней стороны ткани сита. Просушить сито и остаток до постоянной массы в печи (5.5) при температуре                             в (105 ± 5) °С. Охладить сито и остаток в сушильной печи (5.6), взвесить остаток с точностью до 0,001 г.

В случае систем со съемной тканью извлечь ткань из сита и поместить ее вместе с образцом в стаканчик для взвешивания (5.4). Очистить верхнюю раму сита путем ополаскивания спиртом или окунания в воду в стаканчике для взвешивания. Продолжать сушку, охлаждение и взвешивание, как описано выше.

Перед проведением испытания сито сушат в печи. После охлаждения сито взвешивают для взвешивания остатка.

9 Расчеты

Вычислить крупность образца в процентах по массе с точностью до 0,10 % по формуле (2):

r=×msmo×100,		                                     (2)

где r - крупность образца, выраженная в виде фракции остатка на сите 0,045 мм в процентах по массе;

f - коэффициент корректности сита (смотрите раздел 5);

ms - масса остатка образца (г);

mo - масса испытуемого образца (г).

10 Результаты

Указать среднее значение r по двум испытаниям, выраженное с точностью до одного десятичного знака, как крупность летучей золы. Если эти два значения отличаются более чем на 0,3 %, то повторять испытание на последующих образцах до тех пор, пока не будут получены два значения, отличающиеся не более чем на 0,3 %.

11 Повторяемость и воспроизводимость

Стандартное отклонение для повторяемости равно 0,02 % по массе (в соответствии с конкретной лабораторной информацией).

Стандартное отклонение воспроизводимости равно 0,07 % по массе (по данным круговых испытаний 13 лабораторий).

Примечание – Это мера дисперсии распределения результатов испытаний в условиях повторяемости (воспроизводимости)

МКС 91.100.15 IDT

Ключевые слова: летучая зола, мокрый рассев, печь, сито, струйная форсунка

МКС 91.100.15 IDT

Ключевые слова: летучая зола, мокрый рассев,печь ,сито, струйная форсунка

# Разработчик:

РГП  на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# Заместитель Генерального директора

# РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                         Е. Амирханова

# Начальник Информационного центра

# по техническим барьерам в торговле

и санитарно фитосанитарным мерам                                               Б. Кусаинов

# Специалист Кызылординского филиала

# РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                      А. Хамит