НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бетонные дорожные покрытия

Часть 1

МАТЕРИАЛЫ

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к:

- компонентам (бетон и другие материалы) бетонных покрытий;

- свойствам свежеуложенного и затвердевшего бетона.

Настоящий стандарт распространяется на бетонные покрытия, отлитые на месте. Бетон, уплотняемый катками, не подпадает под действие настоящего стандарта.

Настоящий стандарт распространяется на бетонные покрытия для дорог, автомагистралей и аэропортов, пешеходных дорожек, велосипедных дорожек, складских помещений и в целом всех несущих конструкций.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 206-1 Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity (Бетон. Часть 1. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям)

EN 1008 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete (Вода для замеса бетона. Технические требования к отбору образцов, испытаниям и оценке пригодности воды, включая воду, регенерированную при производстве бетона, в качестве воды для замеса бетона)

EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General (Сталь для железобетонной арматуры. Сталь арматурная свариваемая. Основные положения)

EN 12350-7 Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods (Испытания свежеуложенной бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением)

EN 12390-3 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытательных образцов).

EN 12390-5 Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность на изгиб образцов для испытания)

EN 12390-6 Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на раздир испытательных образцов)

CEN/TS 12390-9 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling (Испытания затвердевшего бетона. Часть 9. Сопротивление замерзанию – оттаиванию с использованием противообледенительных солей. Расслоение)

EN 12620 Aggregates for concrete (Заполнители для бетона)

EN 13877-2:2013 Concrete pavements - Part 2: Functional requirements for concrete pavements (Дорожные покрытия бетонные. Часть 2. Функциональные требования)

EN 13877-3 Concrete pavements - Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements (Дорожные покрытия бетонные. Часть 3. Технические условия на штыри, используемые в дорожных покрытиях)

EN 14188-1 Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot applied sealants (Заполнители швов и герметики. Часть 1. Технические требования к герметикам, используемым в горячем состоянии)

EN 14188-2 Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants (Заполнители швов и уплотнители. Часть 2. Технические требования к уплотнителям, используемым в холодном состоянии)

EN 14188-3 Joint fillers and sealants - Part 3: Specification for preformed joint seals (Заполнители швов и уплотнители. Часть 3. Технические требования к готовым уплотнителям швов)

CEN/TS 14754-1 Curing compounds - Test methods - Part 1: Determination of water retention efficiency of common curing compounds (Составы для лучшего твердения бетона. Методы испытаний. Часть 1. Определение эффективности удерживания воды широко распространенных составов для лучшего твердения бетона)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Бетонное покрытие (concrete pavement): Бетонный слой, способный противостоять прямому прохождению транспорта и воздействию окружающей среды.

Примечание - Существует несколько типов: шовные не железобетонные, шовные железобетонные и непрерывные железобетонные дорожные покрытия

3.2 Тощий бетон (lean concrete): Бетон с более низким содержанием цемента, чем бетон качества дорожного покрытия.

3.3 Поверхность бетонной смеси с обнажённым заполнителем (exposed aggregate concrete surface): Отделка поверхности бетонных покрытий, достигаемая путем удаления поверхностного раствора, чтобы обнажить крупный заполнитель.

3.4 Отвердитель (curing compound): Продукт, который можно наносить на поверхность свежеуложенного бетона для минимизации потери влаги, а в случае пигментированных составов для отражения тепла, минимизируя нагрев бетона.

3.5 Штыри (dowel): Гладкий стальной пруток с покрытием, который входит в соседние плиты на стыке бетонного покрытия, чтобы улучшить передачу нагрузки и не допустить дефектов.

3.6 Штырь соединительный (tie bar): Стальной пруток, используемый для закрытия швов, обычно продольных швов, в бетонном покрытии.

3.7 Арматура (reinforcement): Стальные прутки или стальные сетки, встроенные в бетон для предотвращения растрескивания и/или обеспечения прочности на разрыв.

3.8 Расчетное значение плотности свежеуложенной бетонной смеси (calculated density of fresh concrete): Плотность, рассчитанная по массе всех дозированных материалов и общему абсолютному объему компонентных материалов.

4 Требования к компонентам бетонной смеси

4.1 Общие положения

Следует использовать только композитные материалы, одобренные в соответствии с EN 206-1.

Компонентные материалы для бетона должны быть выбраны так, чтобы они удовлетворяли указанным требованиям настоящего стандарта для свежеуложенного и затвердевшего бетона, включая консистенцию, плотность, прочность, долговечность и защиту закладной стали от коррозии.

В случае отсутствия стандарта на конкретный составляющий материал, который конкретно касается использования настоящего составляющего материала в бетоне, соответствующем EN 206-1, установление пригодности может быть результатом:

- Европейского технического свидетельства, которое конкретно относится к использованию материала, входящего в состав бетона, в соответствии с EN 206-1; или

- соответствующих национальных стандартов или положений, действующих в месте использования бетона, которые относятся конкретно к использованию материала компонентов в бетоне в соответствии с EN 206-1.

Характеристики составляющих материалов и свойства бетона должны измеряться в соответствии с EN 206-1, если иное не указано в следующих разделах.

4.2 Тип цемента

Тип цемента следует выбирать в соответствии с EN 206-1 для указанного класса. Дополнительные требования могут быть установлены соответствующим национальным стандартом или положениями по месту использования.

4.3 Заполнители

4.3.1 Общие положения

Заполнители должны соответствовать EN 12620. Разрешенные типы и классы заполнителей должны быть указаны в соответствующем национальном стандарте или спецификациях по месту использования.

4.3.2 Максимальный размер заполнителя

Максимальный номинальный размер заполнителя не должен превышать одной трети (1/3) толщины слоя.

Для шовных железобетонных и непрерывно железобетонных дорожных покрытий максимальный размер заполнителя не должен превышать одной трети (1/3) расстояния между продольными арматурными стержнями.

4.4 Вода для замеса бетонной смеси

Вода для замеса бетона должна соответствовать EN 1008.

4.5 Другие компонентные материалы

Примеси, добавки и другие компонентные материалы, если они используются, должны соответствовать требованиям EN 206-1.

5 Основные требования к бетону

5.1 Общие положения

Указанные свойства бетона должны быть измерены в соответствии с EN 206-1 и настоящим документом. При выборе бетона необходимо учитывать условия окружающей среды, дорожного движения и участка, а также их влияние на бетон.

5.2 Свежеуложенный бетон

5.2.1 Консистенция

Консистенция бетона должна соответствовать требованиям EN 206-1.

Консистенция бетона может определяться классом консистенции или целевым значением в соответствии с EN 206-1, которые должны соответствовать строительному предприятию, выполняющему дорожное покрытие.

5.2.2 Плотность свежеуложенного бетона

Если в качестве целевого значения указана плотность свежеуложенного бетона, должен применяться допуск 1,5 %. Целевым значением должна быть расчетная плотность кубического метра утвержденного бетона, в соответствии с определением в 3.8, но с учетом объема любого вовлеченного воздуха. Соответствие должно оцениваться по 
EN 206-1.

5.2.3 Содержание воздуха

Если необходимо определить содержание воздуха в бетоне, его следует измерять на месте в соответствии с EN 12350-7.

Содержание воздуха может определяться соответствующими национальными стандартами или положениями по месту использования.

5.2.4 Содержание цемента

Содержание цемента в бетоне может быть установлено соответствующими национальными стандартами или положениями по месту использования.

5.2.5 Содержание или частицы размером менее 0,25 мм для высококачественного бетона дорожного покрытия и тощего бетона

Содержание частиц размером менее 0,25 мм должно соответствовать национальным стандартам или положениям по месту использования.

5.2.6 Содержание хлоридов

Если бетон содержит закладную сталь, не защищенную от коррозии (штыри соединительные, стержневую арматуру, стальные сетки и штыри), общее содержание ионов хлорида не должно превышать 0,40 % массы цемента в соответствии с EN 206-1.

5.3 Затвердевший бетон

5.3.1 Стойкость к воздействию замораживания-оттаивания и противогололедных реагентов.

Если бетон подвергается значительному воздействию циклов замораживания-оттаивания, воздействие должно классифицироваться в соответствии с EN 206-1. Морозостойкость должна быть выбрана и указана в соответствии с CEN/TS 12390-9.

Другие методы испытаний могут быть определены соответствующими национальными стандартами или положениями по месту использования.

5.3.2 Механическая прочность

Образцы должны быть оценены на механическую прочность одним (или несколькими) из следующих методов:

- прочность на сжатие в соответствии с EN 12390-3;

- прочность на разрыв в соответствии с EN 12390-6;

- прочность на изгиб в соответствии с EN 12390-5.

Если требуется

- класс прочности на сжатие должен быть выбран и указан в соответствии с 
EN 206-1;

- класс прочности на разрыв должен быть выбран и указан в соответствии с 
таблицей 1;

- класс прочности на изгиб должен быть выбран и указан в соответствии с 
таблицей 2.

Таблица 1 - Прочность на разрыв при растяжении, классы fsk

| Класс прочностиа | fsk b МПа |
| --- | --- |
| S1,3 | 1,3 |
| S1,7 | 1,7 |
| S2,0 | 2,0 |
| S2,4 | 2,4 |
| S2,7 | 2,7 |
| S3,0 | 3,0 |
| S3,3 | 3,3 |
| S3,7 | 3,7 |
| S4,0 | 4,0 |
| S4,3 | 4,3 |
| S4,6 | 4,6 |
| S4,8 | 4,8 |
| S5,0 | 5,0 |
| S5,5 | 5,5 |
| S6,0 | 6,0 |
| - В особых случаях могут использоваться промежуточные уровни прочности среди указанных, если это разрешено соответствующим стандартом на проектирование. - ƒsk – характеристическая прочность через 28 дней. Диаметр цилиндра должен быть не менее чем в три с половиной раза больше номинального размера заполнителя в бетоне. Высота цилиндра должна быть в два раза больше диаметра, но не менее 100 мм как для цилиндров, так и для кубов. |  |

Таблица 2 - Прочность на изгиб, классы ffk

| Класс прочностиа | ffk b МПа |
| --- | --- |
| F2 | 2,0 |
| F3 | 3,0 |
| F3,5 | 3,5 |
| F4 | 4,0 |
| F4,5 | 4,5 |
| F5,5 | 5,5 |
| F6,5 | 6,5 |
| F8,5 | 8,5 |
| F9 | 9,0 |
| F10 | 10,0 |
| - В особых случаях могут использоваться промежуточные уровни прочности среди указанных, если это разрешено соответствующим стандартом на проектирование. - ƒfk – характеристическая прочность через 28 дней. Размер поперечного сечения призмы не менее чем в три с половиной раза больше номинального размера заполнителя в бетоне, но не менее 100 мм × 100 мм. Длина призмы не менее чем в три с половиной раза больше размера поперечного сечения. |  |

Весь бетон будет оцениваться производителем на соответствие требованиям стандарта EN 206-1.

Если указана прочность на изгиб, оценка соответствия должна проводиться таким же образом, как и для прочности на разрыв.

Если необходимо оценить механическую прочность столбика грунта, необходимо следовать процедуре, приведенной в EN 13877-2:2013, п. 4.2.

6 Основные требования к другим материалам для бетонных покрытий

6.1 Общие положения

В случае отсутствия стандарта для конкретного материала бетонных покрытий, который конкретно касается использования настоящего материала, пригодность устанавливается на основании:

- Европейского технического свидетельства, относящегося конкретно к использованию настоящего материала;

- соответствующих стандартов или положений, действующих в месте использования бетона, которые конкретно относятся к использованию настоящего материала.

6.2 Материалы для отверждения

Отвердители должны соответствовать CEN/TS 14754-1. Другие материалы, используемые для отверждения бетона, должны соответствовать национальным стандартам или положениям по месту использования.

6.3 Поверхностные замедлители схватывания

Для отделки поверхности бетона с открытым заполнителем должны использоваться только замедлители схватывания поверхности с установленной пригодностью.

Поверхностный замедлитель должен быть защищен от испарения после нанесения.

6.4 Герметики для швов

Соединительные материалы должны соответствовать EN 14188-1, EN 14188-2 и 
EN 14188-3.

6.5 Штыри соединительные

Гладкие или деформированные штыри соединительные должны иметь класс прочности не ниже В250 и В500 соответственно и должны соответствовать свойствам, указанным в EN 10080.

Размеры штырей соединительных выбирать по таблице 3.

Меры защиты от коррозии должны быть указаны в соответствии с национальными стандартами или положениями по месту использования.

Таблица 3 - Размеры штырей соединительных

|  | Диаметр, мм |  |  |  | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штыри соединительные | 10 | 12 | 16 | 20 | 800 |
| Примечания 1 Для работ по техническому обслуживанию можно использовать более короткие штыри соединительные. 2 Более длинные штыри соединительные можно использовать в толстых покрытиях (например, в аэропортах или портовых сооружениях) или в специальных местах (например, при переходах от жестких покрытий к нежестким конструкциям). |  |  |  |  |  |

6.6 Штыри

Штыри должны соответствовать EN 13877-3.

6.7 Арматурные прутки

Арматурный пруток должен быть не ниже класса B500 и соответствовать свойствам, указанным в EN 10080.

В бесшовном железобетонном дорожном покрытии непрерывность арматуры может быть обеспечена внахлестку, с помощью соединителей или сварки и должна соответствовать национальным стандартам или положениям по месту использования.

Библиография

[1] EN 197-1 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements (Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия цемента общего назначения)

[2] EN 934-2 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling (Добавки к бетону, строительному раствору и жидкому строительному раствору. Часть 2. Добавки к бетону. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование)

[3] EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling (Испытания бетонной свежеуложенной смеси. Часть 1. Отбор проб)

[4] EN 12350-2 Testing fresh concrete - Part 2: Slump-tes (Испытания бетонной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса)

[5] EN 12350-3 Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test (Испытания бетонной смеси. Часть 3. Метод Вебе)

[6] EN 12350-4 Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability (Испытания бетонной смеси. Часть 4. Степень уплотняемости)

[7] EN 12350-5 Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test (Испытания бетонной смеси. Часть 5. Испытание на расплыв)

[8] EN 12350-6 Testing fresh concrete - Part 6: Density (Испытания бетонной смеси. Часть 6. Плотность)

[9] EN 12390-1 Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds (Испытания затвердевшего бетона. Часть 1. Форма, размеры и другие требования к испытуемым образцам и пресс-формам)

[10] EN 12390-2 Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests (Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и хранение испытуемых образцов для испытания на прочность)

[11] EN 12390-7 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete (Испытания затвердевшего бетона. Часть 7. Плотность затвердевшего бетона)

МКС 93.080.20; 91.100.30   (IDT)

Ключевые слова: бетонные покрытия, свойства свежеуложенного и затвердевшего бетона, бетонные покрытия для дорог.

МКС 93.080.20; 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: бетонные покрытия, свойства свежеуложенного и затвердевшего бетона, бетонные покрытия для дорог.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации