НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Торкрет – бетон

Часть 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СООТВЕТСТВИЕ

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт применяется к разбрызгиваемому бетону (торкрет-бетону), используемому для ремонта и модернизации конструкций, для новых конструкций и для укрепления грунта.

Настоящий стандарт устанавливает:

- классификацию, связанную с консистенцией влажной смеси;

- классы воздействия на окружающую среду; молодой, затвердевший и фибробетон;

- требования к составляющим материалам, к составу бетона и к основной смеси, для свежего и затвердевшего бетона и всех типов торкрет-бетона, армированного фиброй;

- спецификацию для разработанных и предписанных смесей;

- соответствие.

Настоящий стандарт применяется как к торкрет-бетону с влажной, так и сухой смесью. Основания, на которые может наноситься торкрет-бетон, включают:

- грунт (камень и почва);

- торкрет-бетон;

- различные виды опалубки;

- конструктивные элементы, состоящие из бетона, каменной кладки и стали;

- дренажные материалы;

- изоляционные материалы.

Дополнительные или иные требования могут потребоваться для применения, не предусмотренного настоящим стандартом, например, для огнеупорных материалов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 197-1 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements (Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов)

EN 206:2013+A2:2021 Concrete - Specification, performance, production and conformity (Бетон. Технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и оценка соответствия требованиям)

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method (Заполнители. Испытания для определения геометрических характеристик. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Гранулометрический анализ. Ситовый метод)

EN 934-2 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling (Добавки для бетонов, строительных и инъекционных растворов - Часть 2. Добавки для бетонов - Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование)

EN 934-5:2007 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling (Добавки для бетона, строительного раствора и затирки - Часть 5: добавки для торкрет-бетона - определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование)

EN 934-6 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, assessment and verification of the constancy of performance (Добавки к бетону, строительному раствору и жидкому строительному раствору. Часть 6. Отбор образцов, оценка и верификация постоянства качественных показателей)

EN 1008 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete (Вода для замеса бетона. Технические требования к отбору образцов, испытаниям и оценке пригодности воды, включая воду, регенерированную при производстве бетона, в качестве воды для замеса бетона)

EN 1504-3 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair (Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 3. Конструкционные и неконструкционные ремонты)

EN 1542 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-off (Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Измерение прочности сцепления с основанием на отрыв)

EN 12350-2 Testing fresh concrete - Part 2: Slump test (Испытания бетонной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса)

EN 12350-5 Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test (Испытания бетонной смеси. Часть 5. Испытание на расплыв)

EN 12350-6 Testing fresh concrete - Part 6: Density (Испытания бетонной смеси. Часть 6. Плотность)

EN 12390-3 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытательных образцов)

EN 12390-5 Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность на изгиб образцов для испытания)

EN 12390-7 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete (Испытания затвердевшего бетона. Часть 7. Плотность затвердевшего бетона)

EN 12390-8 Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure (Испытания затвердевшего бетона. Часть 8. Глубина проникновения воды под давлением)

EN 12390-13 Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression (Испытания затвердевшего бетона. Часть 13. Определение секущих модулей упругости при сжатии)

EN 12504-1 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression (Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии)

EN 12504-2 Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number (Испытания бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение критерия отскока)

EN 12620 Aggregates for concrete (Заполнители для бетона)

EN 13412 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in compression (Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытания. Определение модуля эластичности при сжатии)

EN 14487-2 Sprayed concrete - Part 2: Execution (Торкрет-бетон. Часть 2. Выполнение)

EN 14488-1 Testing sprayed concrete - Sampling fresh and hardened concrete (Испытание торкрет-бетона. Часть 1. Отбор проб от свежеприготовленной бетонной смеси и жесткого бетона)

EN 14488-2 Testing sprayed concrete - Part 2: Compressive strength of young sprayed concrete (Испытание торкрет-бетона. Часть 2. Прочность на сжатие свежего торкрет-бетона)

EN 14488-3 Testing sprayed concrete - Part 3: Flexural strengths (first peak, ultimate and residual) of fibre reinforced beam specimens (Испытание торкрет-бетона. Часть 3. Прочность на изгиб (первый пик, предельная и остаточная) армированных волокном балочных испытательных образцов)

EN 14488-4 Testing sprayed concrete - Part 4: Bond strength of cores by direct tension (Испытание торкрет-бетона. Часть 4. Прочность сцепления ядер прямым натяжением)

EN 14488-5 Testing sprayed concrete - Part 5: Determination of energy absorption capacity of fibre reinforced slab specimens (Испытание торкрет-бетона. Часть 5. Определение энергии абсорбционной способности образцов плит, армированных волокном)

EN 14488-7 Testing sprayed concrete - Part 7: Fibre content of fibre reinforced concrete (Испытание торкрет-бетона. Часть 7. Содержание фибры в бетоне, армированном фиброй)

EN 14651 Test method for metallic fibre concrete - Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual) (Метод испытания фибробетона металлического. Измерение прочности на изгиб (предел пропорциональности, остаточный))

EN 14889-1 Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and conformity (Фибры для бетона. Часть 1. Фибра стальная. Определения, технические условия и соответствие)

EN 14889-2 Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications and conformity (Фибры для бетона. Часть 2. Полимерные фибры. Определения, технические условия и соответствие)

ISO 758 Liquid chemical products for industrial use - Determination of density at 20 degrees C (Продукты химические жидкие технические. Определение плотности при 20 град. С)

ISO 20290-1 Aggregates for concrete - Test methods for mechanical and physical properties - Part 1: Determination of bulk density, particle density, particle mass-per-volume and water absorption (Заполнители для бетона. Методы определения механических и физических свойств. Часть 1. Определение насыпной плотности, плотности частиц, массовой доли частиц в объеме и водопоглощения)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна на сайте http: https://www.iso.org/obp;

- Электропедия IEC: доступна на сайте  http://www.electropedia.org/;

3.1 Компонент смеси

3.1.1 Примеси

3.1.1.1 Примеси для основной смеси (admixtures for basic mix): Материал, добавляемый в процессе смешивания бетона в количестве не более 5 % по массе от содержания цемента в бетоне, для изменения свойств смеси в свежем и/или затвердевшем состоянии.

[ИСТОЧНИК: EN 934-2:2009+A1:2012, определение 3.2.1].

3.1.1.2 Примеси для проекции

3.1.1.2.1 Добавка-ускоритель схватывания торкрет-бетона (sprayed concrete set accelerating admixture): Добавка для очень раннего схватывания и очень раннего твердения торкрет-бетона, отличающаяся от добавок, ускоряющих схватывание, согласно EN 934-2.

Примечание 1 к записи - Как определено и указано в EN 934-5:2007.

[ИСТОЧНИК: EN 934-5:2007, определение 3.2.2].

3.1.1.2.2 Добавка-ускоритель схватывания торкрет-бетона в виде нещелочного раствора (non-alkaline sprayed concrete set accelerating admixture): Напыляемая добавка для ускорения схватывания бетона согласно п. 3.1.1.2.1 с содержанием щелочи (приведенным в эквиваленте Na2O) не более 1 % по массе добавки.

Примечание 1 к записи - Примесь, изготовленная в соответствии с EN 934-5:2007.

[ИСТОЧНИК: EN 934-5:2007, определение 3.2.3]

3.1.2 Добавки (additions): Тонко разделенный минеральный материал, используемый в бетоне для улучшения определенных свойств или для достижения особых свойств.

[ИСТОЧНИК: EN 206:2013+A2:2021, определение 3.1.2.1].

3.1.3 Цемент (cement): Тонко измельченный неорганический материал, который при смешивании с водой образует пасту, которая застывает и отвердевает посредством реакций и процессов гидратации и которая после застывания сохраняет свою прочность и устойчивость даже под водой.

[ИСТОЧНИК: EN 206:2013+A2:2021, определение 3.1.2.8].

3.1.4 Заполнитель (aggregate): Гранулированный материал, используемый в строительстве, заполнитель может быть природным, промышленным или переработанным.

[ИСТОЧНИК: EN 12620:2002+A1:2008, определение 3.1]

3.1.5 Волокна

3.1.5.1 стальные волокна (steel fibres): Прямые или деформированные куски холоднотянутой стальной проволоки, прямые или деформированные резаные листовые волокна, волокна, вытянутые из расплава, волокна из холоднотянутой проволоки и волокна, измельченные из стальных блоков, которые пригодны для однородного смешивания с бетоном или раствором.

[ИСТОЧНИК: EN 14889-1:2006, определение 3.1]

3.1.5.2 Полимерные волокна (polymer fibres): Полимерные волокна могут представлять собой прямые или деформированные куски экструдированного ориентированного и резаного материала, которые подходят для однородного смешивания с бетоном или раствором и на которые со временем не влияет высокий уровень pH бетона.

[ИСТОЧНИК: EN 14889-2:2006, определение 3.2]

3.2 Продукт

3.2.1 Общие сведения

3.2.1.1 Основная смесь (basic mix): Смесь цемента, заполнителей и любых других компонентов, подаваемая в машину для разбрызгивания, исключая любой компонент, добавляемый в форсунку.

Примечание 1 к записи - Основная смесь может быть сухой или влажной.

Примечание 2 к записи - Основная смесь может также содержать:

- добавки;

- примеси;

- волокна;

- воду.

3.2.1.2 Торкрет-бетон с волокнами

3.2.1.2.1 Армированный фиброй торкрет-бетон (fibre reinforced sprayed concrete): Торкрет-бетон, включая армирующие волокна для улучшения определенных свойств бетона

3.2.1.2.2 Торкрет-бетон с волокнами, уменьшающими трещины (sprayed concrete with crack reducing fibres): Тторкрет-бетон с волокнами, которые уменьшают растрескивание в молодом торкрет-бетоне.

3.2.1.2.3 Торкрет-бетон с волокнами для огнестойкости (sprayed concrete with fibres for fire resistance): Торкрет-бетон с волокнами для повышения огнестойкости.

3.2.1.3 Свеженанесенный бетон (fresh sprayed concrete): Бетон перед схватыванием

3.2.1.4 Отскок (rebound): Часть материала, которая, будучи распыленной через форсунку, не прилипает к поверхности нанесения.

3.2.1.5 Эталонный торкрет-бетон (reference sprayed concrete): Торкрет-бетон, не содержащий примесей для проекции.

Примечание 1 к записи - Данное определение не может применяться к торкрет-бетону, произведенному из сухой смеси заводского приготовления, содержащей добавки для проекции, в этом случае совместимость добавок должна контролироваться в соответствии с EN 934-5. Эталонный торкрет-бетон обычно используется в качестве эталонного материала для оценки изменения механических свойств торкрет-бетона со временем (например, потери прочности).

3.2.1.6 Торкрет-бетон (sprayed concrete): Бетон, изготовленный из основной смеси и подаваемый пневматически из форсунки на место для получения плотной однородной массы под действием собственного импульса.

3.2.1.7 Молодой торкрет-бетон (young sprayed concrete): Торкрет-бетон в возрасте до 24 часов.

3.2.2 Сухая смесь

3.2.2.1 Заводская сухая смесь (factory blended dry mix): Базовая смесь с минимальным содержанием влаги не более 0,5 % по массе для сухого процесса (без учета любого компонента на форсунке).

3.2.2.2 Дозированная сухая смесь (site batched dry mix): Базовая смесь с максимальным содержанием влаги в заполнителе не более 6 % по массе для сухого процесса, которую необходимо использовать вскоре после смешивания.

3.2.3 Влажная смесь (wet mix): Базовая смесь для использования в мокром процессе.

3.3 Процесс

3.3.1 Процесс сухого разбрызгивания

3.3.1.1 Предварительное смачивание (pre-wetting): Добавление воды в сухую смесь перед форсункой, чтобы уменьшить количество пыли и улучшить качество смеси.

3.3.1.2 Подача сухих смесей (dry mix conveying): Метод подачи сухой смеси с предварительным смачиванием или без него, при котором необходимое количество дополнительной воды добавляется в форсунку.

3.3.2 Процесс мокрого разбрызгивания

3.3.2.1 Подача плотного потока (dense flow conveying): Насос, подающий влажную смесь к форсунке, где она пневматически проецируется и уплотняется путем добавления воздуха под высоким давлением.

3.3.2.2 Подача тонкого потока (thin flow conveying): Подача основной смеси к форсунке, через шланги или трубы с воздухом высокого давления, где сила подачи используется для проецирования и уплотнения смеси.

3.3.3 Общие сведения

3.3.3.1 Форсунка (nozzle): Общий термин для обозначения конца линии подачи, через который выгружается смесь.

Примечание 1 к записи -  Состоит из смесительного узла, в который - в зависимости от процесса - впрыскивается вода, сжатый воздух и/или примеси в поток основной смеси.

3.3.3.2 Шланг (hose): Смесь для подачи по гибким трубам.

3.3.3.3 Труба (pipe): Жесткая труба для подачи смеси.

3.3.3.4 Выдержка (curing): Меры по снижению вредного испарения и последующей сушильной усадки торкрет-бетона.

3.4 Свойства

3.4.1 Ранняя прочность (early age strength): Прочность, развиваемая молодым торкрет-бетоном.

3.4.2 Способность поглощения энергии (energy absorption capacity): Энергия, в Джоулях, поглощенная при нагружении плиты, армированной волокнами.

Примечание 1 к записи - Как описано в EN 14488-5.

3.4.3 Первый пик прочности на изгиб (first peak flexural strength): Напряжение при определенной первой пиковой нагрузке, которую выдерживает фибробетон при испытании на изгиб.

Примечание 1 к записи - Как указано в EN 14488-3.

3.4.4 Время открытой выдержки (open time): Время между смешиванием и последним возможным разбрызгиванием основной смеси.

Примечание 1 к записи - Зависит от типа и количества цемента, содержания влаги в сухой смеси, типа и количества добавок и температуры.

3.4.5 Остаточная прочность (residual strength): Расчетное напряжение в армированном фиброволокном бетоне, соответствующее нагрузке на кривой «нагрузка - прогиб», зафиксированной во время испытания на изгиб.

Примечание 1 к записи - Как определено в стандарте EN 14488-3.

3.4.6 Предел прочности при изгибе (ultimate flexural strength): Напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую может выдержать неармированный или армированный фиброволокном бетон при испытании на изгиб.

Примечание 1 к записи - Как указано в EN 12390-5 и EN 14488-3.

3.5 Выполнение

3.5.1 Отдельно стоящая конструкция (free-standing structure): Конструкция, образованная путем торкрет-бетона на временную или постоянную опалубку, которая не взаимодействует с грунтом или существующей конструкцией.

3.5.2 Ремонт (repair): Замена некачественных или разрушенных частей бетонных или каменных конструкций.

3.5.3 Эффект затенения (shadow effect): Явление более плохого уплотнения бетона или пустот на тыльной стороне, например, арматурного стержня, который напыляется только с одной стороны.

3.5.4 Укрепление грунта (strengthening of ground): Формирование временной или постоянной составной конструкции путем распыления бетона на землю.

3.5.5 Подложка (substrate): Поверхность, на которую наносится торкрет-бетон.

3.5.6 Улучшение поверхности (surface improvement): Использование слоя распыленного бетона для улучшения долговечности или внешнего вида конструкции.

3.5.7 Модернизация (upgrading): Укладка дополнительного торкрет-бетона, с армированием или без него, с целью увеличения несущей способности или целостности конструкции.

3.6 Квалифицированный рабочий персонал

3.6.1 Рабочий, обеспечивающий набрызг бетонной смеси при торкретировании (nozzleman): Оператор, который контролирует и регулирует нанесение набрызг-бетона.

3.6.1.1 Рабочий, обеспечивающий набрызг бетонной смеси при торкретировании - ручное разбрызгивание (nozzleman - manual spraying): Рабочий со специальными навыками для разбрызгивания с помощью ручной форсунки.

3.6.1.2 Оператор – автоматическое разбрызгивание (operator - robot spraying): Рабочий со специальными навыками для автоматического разбрызгивания.

3.6.2 Сертифицированный рабочий, обеспечивающий набрызг бетонной смеси при торкретировании/оператор (certified nozzleman/operator): рабочий/оператор с сертифицированными специальными навыками.

Примечание 1 к записи - Навыки в соответствии с требованиями стандарта EN 14487-2.

3.7 Испытание и проверка

3.7.1 Предварительное испытание для торкрет-бетона (preliminary test for sprayed concrete): Испытание или испытания для проверки состава набрызг-бетона на соответствие всем установленным требованиям в свежем и затвердевшем состоянии.

3.7.2 Предстроительное испытание (preconstruction test): Испытание или испытания, проведенные с предлагаемым персоналом, материалами, оборудованием и методом разбрызгивания, которые подрядчик проведет до начала работ по разбрызгиванию, чтобы убедиться, что заданные свойства соблюдены.

3.7.3 Инспекция (inspection): Мероприятия, проводимые с целью проверки соответствия исполнения спецификации проекта.

3.7.4 Категория инспекции (inspection category): Набор свойств и частота их проверки, выбранные в соответствии с уровнем риска и расчетным сроком службы конструкции.

3.7.5 Оценка соответствия (assessment of conformity): Систематическое изучение того, в какой степени производственный процесс и продукт способны удовлетворять специальным требованиям.

4 Классификация

4.1 Консистенция влажной смеси

Классификация консистенции свежего бетона в настоящем стандарте применима для влажного смешанного бетона перед торкретированием, при этом должны применяться классы консистенции по EN 206.

4.2 Классы воздействия

Ограничительные значения для состава бетона, относящиеся к классам воздействия, приведенные в EN 206, применяются для торкрет-бетона со следующими исключениями:

- Рекомендация по минимальному содержанию цемента в основной смеси должна составлять 300 кг/м3;

- рекомендации по минимальному содержанию воздуха не применимы.

Примечание - Имеющиеся в настоящее время методы испытаний для измерения содержания воздуха не дают надежных результатов для свежего торкрет-бетона.

Положения, действующие в месте использования бетона, могут устанавливать иные предельные значения, связанные с классами воздействия, указанными в 
EN 206:2013+A2:2021.

4.3 Молодой торкрет-бетон

Молодой торкрет-бетон также может быть классифицирован в соответствии с диапазонами развития его значительной ранней прочности. Классификация основана на среднем диапазоне типичной скорости твердения в соответствии с выбранным производственным процессом и требованиями.

Если указано, что развитие прочности молодого торкрет-бетона должно относиться к ранним классам прочности J1, J2 или J3 в соответствии с рисунком 1. Ранний класс прочности J1 определяется по крайней мере 3 точками данных (прочность на сжатие в зависимости от времени), попадающими в область между линиями A и B, класс J2 - в область между линиями B и C, а класс J3 - выше линии C.

Рекомендуемые временные интервалы, в которые следует оценивать данные о прочности, следующие: 0 ч - 1 ч; 4 ч - 6 ч; 12 ч - 24 ч.

Раннее развитие прочности должно быть определено методом проникающей иглы согласно EN 14488-2 и/или методом вбивания шпильки согласно EN 14488-2, в соответствии с ожидаемым диапазоном прочности (см. таблицу 1).

Условные обозначения

X - минут;

Y - прочность на сжатие, fG в Н/мм2 ;

Z - часы.

Рисунок 1 - Классы ранней прочности молодого торкрет-бетона

Таблица 1 - Диапазон прочности молодого бетона, определенный различными методами испытаний

| Метод | Диапазон прочности молодого бетона (МПа) |
| --- | --- |
| EN 14488-2 - Метод A | 0,2 - 1,2 |
| EN 14488-2 - Метод B | от 2 до 16 |

Примечание - Имеющиеся в настоящее время методы испытаний не могут охватить весь диапазон ожидаемой ранней прочности.

4.4 Прочность на сжатие

Прочность на сжатие торкрет-бетона классифицируется в соответствии с EN 206.

4.5 Армированный волокнами торкрет-бетон

4.5.1 Общие сведения

Армированный волокнами торкрет-бетон обладает дополнительными и/или вспомогательными свойствами, некоторые из которых связаны с остаточной прочностью и способностью поглощать энергию. Справочное руководство по принципам классификации приведено в Приложении А.

4.5.2 Классы остаточной прочности

4.5.2.1 Общие сведения

Классификация остаточной прочности производится путем указания уровня прочности в определенном диапазоне деформаций.

Это можно сделать с помощью испытания на изгиб в четырех точках (метод A) или с помощью альтернативного испытания на изгиб в трех точках на квадратной панели (метод B), оба описаны в стандарте EN 14488-3.

4.5.2.2 Классификация в соответствии с испытанием на четырехточечный изгиб без насечки (EN 14488-3, метод A)

Классификация остаточной прочности производится путем указания уровня прочности при определенном диапазоне деформации в соответствии с таблицей 2 и определяется в соответствии с EN 14488-3 и обозначается комбинацией символов для указанного диапазона деформации и уровня прочности, например, класс D2S2 означает, что остаточная прочность должна превышать 2 МПа между 0,5 мм и 2 мм прогиба.

Таблица 2 - Определения классов остаточной прочности

| Диапазон деформации |  | Уровень прочности (минимальная прочность, МПа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогиб, мм | S1 | S2 | S3 | S4 |
| D1 | 0,5 - 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| D2 | 0,5 - 2 |  |  |  |  |
| D3 | 0,5 - 4 |  |  |  |  |

4.5.2.3 Классификация в соответствии с альтернативным испытанием на трехточечный изгиб квадратной панели с насечкой (EN 14488-3, метод B)

Параметры fRsj, представляющие остаточную прочность на растяжение при изгибе, оцениваются по зависимости F-CMOD следующим образом:

где  fRsj - остаточная прочность на изгиб, соответствующая CMOD = CMODj в МПа;

Fsj - нагрузка, соответствующая CMOD = CMODj в Н;

1 - длина пролета в мм;

b ширина образца в мм;

hsp расстояние между вершиной надреза и верхней частью образца в мм.

Если указано испытание на изгиб в трех точках квадратной панели с надрезом, оно должно быть определено в соответствии с EN 14488-3.

Остаточная прочность на изгиб, приведенная в таблице 3, может быть определена согласно EN 14488-3, метод B или согласно EN 14651, в зависимости от спецификации.

Таблица 3 - Определение класса пластичности

| Класс пластичности | Требование к пластичности | Требование к контролю трещин |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 |  |  |
| Класс 2 |  |  |
| Класс 3 |  |  |

Класс 1 по пластичности и контролю трещин соответствует требованиям Типового кодекса.

В зависимости от области применения (несущая или н несущая конструкция), требования к контролю трещин должны быть указаны соответствующим образом.

Статистическая основа, на которой должны быть определены fLsk, fRs1k, fRs2k и fRs3k, должна быть указана в ходе предстроительных испытаний (7.3). 7.4.4 относится к производственному контролю, а 7.5.2.4 - к подтверждению соответствия.

4.5.3 Энергопоглощающая способность

Если указана энергопоглощающая способность материала, она должна быть определена по образцу плиты, испытанному в соответствии с EN 14488 -5.

Условные обозначения

X - прогиб (мм);

Y - нагрузка (кН).

Рисунок 2 - Типичный график зависимости нагрузки от прогиба

Определениями Fel-max и Fpost-crack являются:

Fel-max - максимальное значение нагрузки на упругой части кривой «нагрузка - прогиб»;

Fpost-crack - максимальное значение нагрузки между Fel-max и значением нагрузки при прогибе 5 мм.Каждая кривая нагрузка-прогиб должна соответствовать следующим критериям:

Fel-max должен быть достигнут при прогибе менее 2 мм;

Fpost-crack должна быть выше 70 % от Fel-max.

Таблица 4 - Определения классов поглощения энергии

| Класс поглощения энергии | Поглощение энергии в Дж при прогибе до 25 мм |
| --- | --- |
| E500 | 500 |
| E700 | 700 |
| E1000 | 1000 |

5 Требования к торкрет-бетону

5.1 Требования к составляющим материалам

Составляющие материалы не должны содержать вредных ингредиентов в таких количествах, которые могут отрицательно сказаться на прочности бетона или вызвать коррозию арматуры, и должны быть пригодны для использования по назначению в торкрет-бетоне.

Если для составляющего материала установлена общая пригодность, это не означает пригодность в любой ситуации и для каждого состава торкрет-бетона.

В торкрет-бетоне, соответствующем данному документу, должны использоваться только компоненты с установленной пригодностью для указанного применения.

Общая пригодность составляющего материала устанавливается, если он соответствует настоящему стандарту. Требования к составляющим материалам приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Требования к составляющим материалам

| Составляющий материал | Требования |
| --- | --- |
| Цемент | Пригодность должна быть установлена для цемента, соответствующего EN 197-1 |
| Заполнители | Пригодность для указанного применения должна быть установлена для заполнителя в соответствии с EN 12620 |
| Вода для смешивания | Вода для затворения должна соответствовать EN 1008 |
| Примеси | Примеси должны соответствовать EN 934-2 и/или EN 934-5 |
| Добавки (включая минеральные наполнители и пигменты) | Добавки должны соответствовать требованиям, указанным в стандарте EN 206 |
| Модифицированный полимерами торкрет-бетон | Модифицированный полимерами набрызг-бетон, используемый для ремонта, должен соответствовать EN 1504-3 |
| Волокна | Волокна должны соответствовать требованиям EN 14889-1 и/или EN 14889-2 |

В качестве альтернативы, настоящий стандарт не охватывает конкретный материал или его предполагаемые характеристики, либо материал отклоняется от существующего настоящего стандарта, установление пригодности может быть результатом:

- Европейского технического допуска, который относится конкретно к использованию материала в торкрет-бетоне, соответствующем настоящему стандарту;

- соответствующих национальных стандартов или положений, действующих в месте использования торкрет-бетона, которые конкретно относятся к использованию материала в торкрет-бетоне, соответствующем данному документу.

5.2 Требования к составу торкрет-бетона

5.2.1 Общие сведения

Пропорции бетонной смеси должны быть подобраны таким образом, чтобы удовлетворять всем критериям характеристик свежего и затвердевшего бетона, включая консистенцию (влажная смесь), плотность, прочность, долговечность, защиту встроенной стали от коррозии, а также с учетом текущей технологии процесса и количества отскока и пыли при выполнении работ по торкретированию.

Требования к составу бетона и свойствам, относящимся к классам воздействия, зависят от предполагаемого расчетного срока службы распыляемой бетонной конструкции и должны соответствовать EN 206.

Положения, действующие в месте использования бетона, могут устанавливать иные предельные значения, связанные с классами воздействия, указанными в
EN 206:2013+A2:2021.

Значения для состава бетона относятся к бетону после торкретирования и должны учитывать влияние добавок воды и ускорителей в процессе торкретирования, а также эффект отскока.

Достижение расчетного срока службы зависит от следующих факторов:

- бетон, подвергаемый распылению и отверждению в соответствии с EN 14487-2;

- набрызг-бетон имеет достаточное покрытие над арматурой или требуемую дополнительную толщину. В случае фибрового армирования требование к покрытию не распространяется на волокна;

- набрызг-бетон, используемый в среде, для которой применяются конкретные предельные значения;

- ожидаемое обслуживание без капитального ремонта.

5.2.2 Состав бетона

Таблица 6 - Требования к составу бетона

| Компонент | Требования и методы испытаний |  |
| --- | --- | --- |
| Использование цемента | Тип цемента должен быть указан с учетом влияния текущей температуры и оценки тепла на требуемое время обрабатываемости, требования к развитию прочности и конечной прочности, а также текущих условий твердения. При необходимости он должен быть проверен с помощью соответствующего метода. Для постоянных конструкций условия окружающей среды, которым подвергается торкрет-бетон, должны соответствовать EN 206, а также меры предосторожности относительно устойчивости к щелочно-кремнеземистым реакциям согласно EN 206. |  |
| Использование заполнителей |  | Должны применяться меры предосторожности в отношении устойчивости к реакции щелочь-кремний согласно EN 206. |
| Использование примесей |  | Ограничения на использование примесей, изложенные в EN 934-2 и EN 934-5, не должны быть превышены. |
| Использование дополнений |  | Использование дополнений для постоянных конструкций должно соответствовать EN 206. |
| Содержание хлоридов |  | Содержание хлоридов в торкрет-бетоне для постоянных конструкций не должно превышать значений, приведенных в EN 206 для указанного класса. Для торкрет-бетона, армированного стальной фиброй, применяются значения для стальной арматуры. |
| Соотношение вода/цемент |  | Для постоянных конструкций условия окружающей среды, которым подвергается торкрет-бетон, должны соответствовать EN 206. Если указано соотношение вода/цемент в мокрой смеси, оно должно быть рассчитано в соответствии с EN 206. |
| Окончание таблицы 6 |  |  |
| Компонент |  | Требования и методы испытаний |
| Для бетона, армированного фиброволокном |  |  |
| Использование волокон |  | Стальные и полимерные волокна должны соответствовать EN 14889-1 и EN 14889-2, другие типы волокон должны соответствовать 5.1. Волокна должны быть добавлены таким образом, чтобы получить однородное распределение. |

5.3 Требования к основной смеси

Таблица 7 - Требования к влажной основной смеси

| Свойство | Требования и метод испытания |
| --- | --- |
| Консистенция влажной основной смеси | Консистенция влажной основной смеси должна быть указана в соответствии с EN 206. |
| Температура | Температура основной смеси перед нанесением должна составлять от 5 °C до 30 °C, чтобы сохранить условия обрабатываемости и избежать неблагоприятных эффектов схватывания. |
| Примечание - Консистенция бетона, необходимая для набрызга, зависит от типа подачи и процедуры нанесения. |  |

5.4 Требования к свеженанесенному бетону

Таблица 8 - Требования к свежему торкрет-бетону

| Свойство | Требования и метод испытания |
| --- | --- |
| Плотность | Плотность должна быть определена в соответствии с EN 12350-6. |
| Содержание волокон | Содержание волокон должно определяться на свежем образце в соответствии с EN 14488-7. Образец должен быть взят из материала на месте, если не указано иное. |

5.5 Требования к затвердевшему торкрет-бетону

По крайней мере, должна быть указана прочность на сжатие предписанных смесей.

Таблица 9 - Требования к затвердевшему бетону

| Свойство |  | Требования и метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Ранняя прочность |  | Оценка ранней прочности на сжатие может быть определена в соответствии с EN 14488-2. |
| Прочность на сжатие |  | Прочность на сжатие торкрет-бетона выражается и определяется в соответствии с EN 206. Прочность определяется по результатам испытаний, проводимых в 28 дней в соответствии с EN 12504-1 на просверленных кернах или распиленных кубиках, взятых из торкрет-бетонной конструкции в соответствии с EN 12504-1, или из торкрет-панелей в соответствии с EN 14488-1. Их минимальный диаметр должен составлять 50 мм, а отношение высота/диаметр должно быть 1,0 или 2,0, образцы должны быть испытаны в соответствии с EN 12504-1. Примечание - Соотношение длина/диаметр идеально при: 2,0, если результат прочности должен сравниваться с прочностью цилиндра; 1,0, если результат прочности должен сравниваться с прочностью куба. |
| Продолжение таблицы 9 |  |  |
| Свойство |  | Требования и метод испытания |
| Плотность |  | Плотность затвердевшего бетона должна быть определена в соответствии с EN 12390-7. |
| Модуль упругости |  | Модуль упругости при сжатии должен быть определен в соответствии с EN 12390-13, за исключением случаев применения при ремонте, когда применяется EN 13412. |
| Прочность на изгиб |  | Прочность на изгиб должна определяться в соответствии с EN 12390-5 для торкрет-бетона без волокон, если только он не должен сравниваться с торкрет-бетоном, армированным волокнами, тогда должны использоваться EN 14488-3 или EN 14651. |
| Устойчивость к проникновению воды |  | Устойчивость к проникновению воды должна определяться в соответствии с EN 12390-8. Глубина образца на месте может быть уменьшена, если толщина слоя составляет менее 150 мм. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы не происходило полного проникновения воды. Кроме того, должны быть указаны направление проникновения воды и метод подготовки поверхности. Максимальная величина проникновения должна составлять 50 мм. Испытание обычно проводится через 28 дней. |
| Устойчивость к замораживанию/оттаиванию |  | Примечание - Европейский стандарт в настоящее время отсутствует. До этого момента следует обращаться к национальным стандартам или положениям, приведенным в национальном приложении к настоящему стандарту. |
| Прочность сцепления с основанием | Прочность связи должна определяться для ремонтных материалов в соответствии с EN 1542, за исключением размера формы, которая должна быть не менее 500 мм x 500 мм для обеспечения границы не менее 100 мм, чтобы исключить дефектный материал на краях образцов. Поверхность должна быть либо заглажена во влажном состоянии, либо отшлифована после затвердевания, в противном случае она должна быть нанесена на просверленные столбики в соответствии с EN 14488-4. |  |
| Для армированного фиброволокном торкрет-бетона |  |  |
| Первый пик прочности на изгиб | Первый пик прочности при изгибе должен быть выражен как среднее значение прочности в момент первого пика, определенное в соответствии с EN 14488-3 или EN 14651. Испытание обычно проводится через 28 дней. |  |
| Предельная прочность на изгиб | Предельная прочность на изгиб армированного волокнами торкрет-бетона должна быть выражена как / при определении в соответствии с EN 14488-3 или EN 14651. Если не требуется иное, испытания обычно проводятся через 28 дней. |  |
| Остаточная прочность | Класс остаточной прочности бетона, армированного волокнами, должен быть определен для заданного уровня деформации. Кривая «напряжение - прогиб» должна быть определена в соответствии с EN 14488-3 или EN 14651. Испытание обычно проводится через 28 дней. |  |
| Содержание волокон | Содержание волокон должно определяться по затвердевшему образцу в соответствии с EN 14488-7, если нецелесообразно определять его по свежему торкретированному бетону. Проба должна быть взята из материала на месте, если не указано иное. |  |
| Способность поглощения энергии | Энергопоглощающая способность должна быть выражена как средняя энергоемкость, определенная в соответствии с EN 14488-5. Указанное поглощение энергии для требуемого класса должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4. Испытание обычно проводится через 28 дней. |  |

6 Спецификация торкрет-бетона

6.1 Общие положения

Торкрет-бетон должен быть указан либо как проектный бетон с учетом классификации, приведенной в п. 4, и требований, приведенных в п. 5, либо как предписанный бетон путем назначения состава на основе результатов первоначальных испытаний или информации, полученной в результате длительного опыта применения аналогичного торкрет-бетона. Там, где указаны категории контроля 2 и 3 (см. 7.2), должен использоваться только предписанный бетон. Если применяется категория 1, может

использоваться предписанный бетон.

Общие положения для торкрет-бетона должны быть указаны во всех случаях, а дополнительные данные должны быть указаны при необходимости.

6.2 Данные для определения проектной смеси

6.2.1 Общие положения

Проектируемая смесь должна определяться следующими основными данными:

- последовательность (при необходимости);

- класс прочности на сжатие;

- класс воздействия;

- класс хлоридов;

- категория инспекции;

- номинальный максимальный размер заполнителя.

В случае армированного фиброй бетона:

- остаточная прочность и/или

- способность поглощения энергии.

6.2.2 Дополнительные данные

Технические условия на бетон могут также содержать дополнительные требования, такие как:

- содержание цемента;

- специальные требования к свойствам цемента (например, сульфатостойкий цемент);

- максимальное соотношение вода/цемент, связанное с классами воздействия;

- развитие ранней прочности;

- устойчивость к проникновению воды;

- сцепление с основанием;

- морозостойкость/оттаивание (с антиобледенительными солями или без них);

- модуль упругости.

В случае с фибробетоном:

- первый пик прочности на изгиб;

- предел прочности при изгибе.

6.3 Данные для определения предписанной смеси

6.3.1 Общие положения

Предписанная смесь должна определяться следующими основными данными:

- тип и класс цемента;

- содержание цемента;

- консистенция для влажной смеси (см. таблицу 7);

- соотношение воды и цемента;

- тип заполнителя и ограничения по градации;

- тип и количество примесей;

- тип и количество дополнений;

- источники всех составляющих бетона;

- категория инспекции.

В случае с фибробетоном:

- характеристики волокна (согласно EN 14889-1 и EN 14889-2) и содержание волокна.

6.3.2 Дополнительные данные

Технические условия на бетон могут также содержать дополнительные требования, такие как:

- дополнительные требования к заполнителю;

-особые требования к температуре основной смеси.

7 Оценка соответствия

7.1 Общие сведения

Контроль соответствия включает в себя совокупность действий и решений, которые должны быть приняты согласно с правилами соответствия, принятыми заранее, для проверки соответствия торкрет-бетона техническим условиям.

Соответствие должно оцениваться путем проведения испытаний перед строительством, а также испытаний во время выполнения работ и использоваться согласно с применимой категорией контроля. Производственный контроль включает контроль технологического процесса и контроль набрызг-бетона.

Соответствие или несоответствие оценивается по критериям соответствия и действует как для предстроительных, так и для производственных испытаний. Соответствие ведет к приемке, а несоответствие - к корректирующим действиям.

Если результаты испытаний на соответствие не удовлетворяют требованиям, необходимо провести дополнительные испытания согласно EN 12504-1 на столбиках, взятых из конструкции, или комбинацию испытаний на столбиках и неразрушающих испытаний конструкции, например, согласно EN 12504-2.

7.2 Категории инспекции

Для контроля соответствия торкрет-бетона должна быть указана одна из следующих категорий контроля:

- категория инспекции 1;

- категория инспекции 2;

- категория инспекции 3.

Выбор категории определяется проектировщиком и владельцем с учетом характеристик проекта, степени риска и требуемого срока службы конструкции.

Примечание - В таблицах A.1 - A.3 даны рекомендации по выбору категории инспекции. Режим проверки зависит от национального положения, действующего в месте использования торкрет-бетона.

7.3 Предстроительные испытания

Испытания перед строительством должны проводиться в соответствии с таблицей 10, если иное не указано в системе производственного контроля (руководство по производственному контролю производителя). Испытания должны проводиться на достаточном количестве распыленного бетона для достижения равномерного потока.

До начала выполнения должно быть продемонстрировано, что требования могут быть выполнены.

Предстроительные испытания должны проводиться с использованием того же персонала, материалов, оборудования и метода разбрызгивания, которые будут использоваться во время производства.

При наличии длительного опыта работы с аналогичным оборудованием для набрызг-бетона и тем же персоналом проведение испытаний перед началом строительства не требуется. Конструкция бетона и проектные соотношения должны быть восстановлены при значительных изменениях в составляющих материалах, составе, персонале или оборудовании, как указано ниже:

- изменения в сторону увеличения соотношения вода/цемент;

- изменение типа заполнителя или поставщика;

- изменение максимального размера заполнителя;

- изменение примесей или добавок;

- изменение типа, класса или источника цемента;

- изменение типа волокна или поставщика.

Все параметры, указанные и заштрихованные в таблице 10, должны быть испытаны, незаштрихованные параметры должны быть испытаны только в том случае, если они указаны.

Таблица 10 - Испытания перед строительством - требования к проектному торкрет-бетону

| Тип работы | Ремонт и модернизация |  |  | Свободно стоящие конструкции |  |  | Укрепление грунта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория инспекции: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Свойство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консистенция для влажной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие ранней прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочность на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность затвердевшего бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль упругости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сцепление с основанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная прочность на изгиб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый пик прочности на изгиб a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаточная прочность ab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергопоглощающая способность ab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морозостойкость/оттаивание (с антиобледенительными солями или без них) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивость к проникновению воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание волокон a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное содержание хлоридов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - Методы испытаний см. в таблице 13. a Только для армированного фиброволокном торкрет-бетона. b Можно указать остаточную прочность или способность поглощения энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4 Производственный контроль

7.4.1 Общие сведения

Производственный контроль включает в себя все меры, необходимые для поддержания и регулирования качества торкрет-бетона в соответствии с установленными требованиями.

Производственный контроль должен быть связан с характеристиками проекта, включая степень риска и ожидаемый срок службы конструкции.

Производственный контроль состоит из следующих частей:

- контроль составляющих материалов (Таблица 11);

- контроль основной смеси (табл. 12);

- контроль свойств набрызг-бетона (табл. 13).

Примечание - Проверка исполнения регламентируется стандартом EN 14487-2.

A все соответствующие данные, полученные в ходе процесса, должны быть зарегистрированы.

7.4.2 Контроль составляющих материалов

Контроль составляющих материалов должен проводиться в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 - Контроль составляющих материалов

|  | Материал |  | Осмотр/испытание |  | Назначение |  | Минимальная частота выборки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Категория 1 |  | Категория 2 |  |  | Категория 3 |  |  |
| 1 | Цементы |  | Проверка товарно-транспортной накладной |  | Установить правильный тип и источник |  | Каждая поставка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заполнители |  | Проверка товарно-транспортной накладной a |  | Установить правильный тип и источник |  | Каждая поставка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Испытание путем анализа сит в соответствии с EN 933-1 или информация поставщика заполнителя |  | Оценить соответствие со стандартом или другой согласованной градацией |  | - |  | первая поставка из нового источника |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Тест на наличие примесей или совокупной информации о поставщике (в соответствии с EN 12620) |  | Оценить наличие и количество примесей |  | - |  | первая поставка из нового источника |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  | Осмотр/испытание |  | Назначение |  | Минимальная частота выборки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Категория 1 | Категория 2 |  |  | Категория 3 |  |  |  |
| 5 | Дополнительный контроль для легкого бетона |  | Испытание в соответствии с ISO 20290-1 |  | Для измерения насыпной плотности |  | - |  | первая поставка из нового источника |  |  |  |  |  |
| Контроль соответствующих материалов, в случае сомнений, должен проводиться независимо от категории инспекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Добавки b | Проверка товарной накладной и этикетки на контейнере в соответствии с EN 934-6 |  |  | Для того чтобы установить, что груз соответствует заказу и надлежащим образом обозначен |  | Каждая поставка |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Испытание на плотность для жидких примесей в соответствии с ISO 758 |  |  | Для того чтобы установить, что груз соответствует заказу и получен из надлежащего источника |  | В случае сомнений |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Добавки сыпучие порошковые | Проверка товарно-транспортной накладной |  |  | Для того, чтобы установить, что груз соответствует заказу и получен из надлежащего источника |  | Каждая поставка |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Добавки в суспензии |  |  | Проверка товарно-транспортной накладной |  | Для того чтобы установить, что груз соответствует заказу и получен из надлежащего источника | Каждая поставка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Испытание на плотность в соответствии с ISO 758 |  | Для установления однородности | - |  |  | Каждая поставка |  |  |  |  |  |
| 11 | Вода |  |  | Испытание в соответствии с EN 1008 |  | Убедиться, что вода не содержит вредных компонентов |  |  |  | Если вода не пригодна для питья; когда новый источник используется впервые; и в случае сомнения |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  | Осмотр/испытание |  | Назначение | Минимальная частота выборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Категория 1 |  |  | Категория 2 |  |  | Категория 3 |  |  |  |
| 12 | Волокна |  |  | Проверка длины, диаметра и формы в соответствии с EN 14889-1 и EN 14889-2 |  | Для того, чтобы установить, что груз соответствует заказу и получен из надлежащего источника | Каждая поставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Товарная накладная или паспорт изделия должны также содержать информацию о максимальном содержании хлоридов и определять классификацию в отношении реакции щелочного кремнезема в соответствии с положениями, действующими в месте использования бетона. Товарная накладная должна содержать или сопровождаться декларацией или сертификатом соответствия согласно требованиям соответствующего стандарта или спецификации. b Рекомендуется отбирать образцы при каждой поставке и хранить их. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.3 Контроль основной смеси

Контроль основной смеси должен осуществляться в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 - Контроль основной смеси

|  |  | Материал |  | Осмотр/испытание |  | Назначение | Минимальная частота выборки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Категория 1 | Категория 2 |  | Категория 3 |  |
| 1 |  | Последовательность при использовании метода мокрого смешивания |  | Испытание в соответствии с EN 12350-2 или EN 12350-5 |  | Для оценки соответствия требуемому классу консистенции и проверки возможных изменений содержания воды | В начале производства Каждый грузовик |  |  |  |  |
| 2 | Соотношение вода/цемент в свежем бетоне |  |  |  | Для проверки предельных значений, связанных с классами воздействия |  | Каждая поставка, путем контроля водоцементного отношения партии, поставляемой производителем |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Дополнительно |  | Каждая партия |  |
| 4 | Содержание добавок |  | Запись добавленного количества |  | Чтобы проверить содержание |  | Дополнительно |  | Каждая партия |  |
| 5 | Содержание волокон |  | Запись добавленного количества |  | Чтобы проверить содержание |  | Каждая партия |  |  |  |

7.4.4 Контроль свойств торкрет-бетона

Если спецификация проекта требует проведения испытаний, то торкрет-бетон должен быть испытан в соответствии с таблицей 13.

Другие методы испытаний, кроме перечисленных в Таблице 13, могут применяться, если их пригодность доказана и о применении заявлено производителем.

Частота испытаний относится к нормальной ситуации непрерывного производства. В начале непрерывного рабочего периода или во время определенных критических частей проекта следует применять в четыре раза более высокую частоту испытаний. Однако обычно требуется не более двух испытаний за рабочий день.

После четырех последовательных приемлемых результатов применяется обычная частота.

Минимальная норма отбора проб и испытаний для производственного контроля бетона должна соответствовать норме, которая дает наибольшее количество образцов.

Минимальная частота отбора проб действительна для объемов производства или площадей, указанных в Таблице 13. Для объемов или площадей, меньших, чем указанные в Таблице 13, необходимо отобрать хотя бы одну контрольную пробу.

Выборка должна быть представлена 5 кернами, из которых по меньшей мере 3 результата должны быть учтены при оценке.

Таблица 13 - Контроль свойств торкрет-бетона

|  | Тип испытания | Осмотр/испытание согласно | Минимальная частота выборки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Укрепление грунта |  |  | Ремонт и модернизация |  |  | Свободно стоящие конструкции |  |  |
|  |  |  | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
| Контроль свежего бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение вода/цемент в свежем бетоне при использовании метода мокрого смешивания | См. сноску d |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |
| 2 | Ускоритель | Из записи о добавленном количестве |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |  |  | Ежедневно |
| 3 | Содержание фибры в свежем бетоне | Согласно EN 14488-7 | Не менее 1 f | 1/200 м3 или 1/1 000 м2 | 1/100 м3 или 1/500м2 | Не менее 1 | 1/500м2 или не менее 2 | 1/250м3 или по крайней мере 3 | 1/200 м3 или 1/1000м2 или по крайней мере 1 | 1/100 м3 или 1/500 м2 или по крайней мере 2 | 1/50 м3 или 1/250м2 или по крайней мере 3 |
| Контроль затвердевшего бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испытание прочности молодого торкрет-бетона | EN 14488-2 | 1/5 000 м2 или 1/2 месяца | 1/2 500 м2 или 1/месяц | 1/250 м2 или 2/месяц |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочность на сжатие | EN 12504-1 EN 12390-3 | 1/1 000 м3 или 1/5 000 м2 | 1/500 м3 или 1/2 500 м2 | 1/250 м3 или 1/1250м2 | 1/500 м3 1/2 500 м2 или мин 1 | 1/100 м3 или 1/500 м2 или мин 2 | 1/50 м3 или 1/250 м2 или мин 3 | 1/500 м3 или 1/2 500 м2 или мин 1 | 1/100 м3 или 1/500 м2 или мин 2 | 1/50 м3 1/250 м2 или мин 3 |
| 6 | Плотность затвердевшего бетона | EN 12390-7 | При испытании прочности на сжатие |  |  | При тестировании прочности на сжатие |  |  | При тестировании прочности на сжатие |  |  |

| Окончание таблицы 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип испытания | Проверка/испытание в соответствии с | Минимальная частота выборки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укрепление грунта Ремонт и модернизация Свободно стоящие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
| 7 8 | Устойчивость к проникновению воды | EN 12390-8 |  |  |  | 1/1000 м2 или мин 1 | 1/500 м2 или мин 2 | 1/250 м2 или мин 3 | 1/1000 м2 или мин 1 | 1/500 м2 или мин 2 | 1/250 м2 или мин 3 |
|  | Устойчивость к замораживанию/оттаиванию | См. сноску d |  |  |  | 1/1 000 м2 или мин 1 | 1/500 м2 или мин 2 | 1/250 м2 или мин 3 | 1/1000 м2 или мин 1 | 1/500 м2 или мин 2 | 1/250 м2 или мин 3 |
| 9 | Прочность связи | EN 14488-4a EN 1542b |  | 1/2 500 м2 | 1/1250м2 | 1/1 000 м2 или мин 1 | 1/500 м2 или мин 2 | 1/250 м2 или мин 3 |  |  |  |
| Контроль армированного фиброй торкрет-бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 11e 12 | Содержание фибры в затвердевшем бетоне c | EN 14488-7 | При испытании остаточной прочности или способности поглощать энергию |  |  | При испытании остаточной прочности |  |  | При испытании остаточной прочности |  |  |
|  | Способность поглощать энергию | EN 14488-5 | 1/2 000 м3 или 1/10 000 м2 | 1/400 м3 или 1/2 000 м2 | 1/100 м3 или 1/500 м2 | мин 1 | 1/2 000 м2 или мин 2 | 1/500 м2 или мин 3 |  | 1/2 000 м2 или мин 2 | 1/500 м2 или мин 3 |
|  | Прочность на изгиб (первая пиковая, предельная и остаточная) | EN 14488-3 или EN 14651 | 1/2 000 м3 или 1/10000м2 | 1/400 м3 или 1/2 000 м2 | 1/100 м3 или 1/500м2 | мин 1 | 1/2 000 м2 или мин 2 | 1/500 м2 или мин 3 |  | 1/2 000 м2 или мин 2 | 1/500 м2 или мин 3 |
| a Для укрепления грунта. b Для ремонта. c Это испытание является альтернативой испытанию по линии 4, когда нецелесообразно определять содержание волокон в свежем торкретированном бетоне. d Во время публикации настоящего стандарта не существует европейского стандарта по данному вопросу. До публикации соответствующего европейского стандарта применяются национальные стандарты или положения. e Частота испытаний на энергопоглощающую способность может быть снижена на 2 после 6 хороших результатов для категории 3. f Когда упоминается одно число, оно относится к количеству раз, которое должно быть проведено испытание. Необходимое количество образцов для каждого испытания указано в стандарте на метод испытания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5 Критерии соответствия

7.5.1 Общие сведения

7.5.1.1 Развитие ранней прочности

Соответствие раннего набора прочности молодого торкрет-бетона, испытанного согласно EN 14488-2, достигается, если точки данных зависимости прочности на сжатие fc (МПа) от времени попадают в область классов ранней прочности, как определено в п. 4.3.

7.5.1.2 Прочность на сжатие

Соответствие прочности на сжатие торкрет-бетона оценивается по Таблице 14 для:

- группы из «n» последовательных индивидуальных результатов испытаний fcm (критерий 1);

- каждый отдельный результат теста fci (критерий 2);

где каждый отдельный результат испытания представляет собой среднее значение прочности на сжатие 5 кернов, взятых с одной испытательной панели или с места испытания. Если значение одного или двух кернов более чем на ±20 % превышает среднее значение, то такой результат (результаты) не учитывается при расчете, при условии, что среднее значение получено не менее чем из трех кернов.

Таблица 14 - Критерии соответствия для результатов испытаний на прочность при сжатии

| Производство | Количество n результатов испытаний на прочность при сжатии в группе | Критерий 1 | Критерий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение из «n» результатов fcm в МПа | Любой результат индивидуального испытания fci в МПа |
| Первоначальный | 3 | ≥ fck + 4 | ≥ fck - 4 |
| Непрерывный | 15 | ≥ fck + 1,48 6 | ≥ fck - 4 |

где fck - характерная прочность на сжатие;

δ - стандартное отклонение по меньшей мере 6 образцов.

Соответствие прочности на сжатие достигается при выполнении обоих критериев, указанных в таблице 14.

7.5.1.3 Устойчивость к проникновению воды

Соответствие достигается, если среднее значение набора образцов (не менее 3 образцов) удовлетворяет заданному предельному значению.

Значение 50 мм следует считать максимальным для водостойкого бетона.

7.5.1.4 Устойчивость к замораживанию/оттаиванию

Соответствие достигается, если результаты испытаний удовлетворяют заданному предельному значению.

Примечание - Европейский стандарт в настоящее время отсутствует. До этого момента следует обращаться к национальным стандартам или положениям, приведенным в национальном приложении к настоящему стандарту.

7.5.1.5 Прочность сцепления

Соответствие прочности сцепления набрызг-бетона достигается, если среднее значение набора образцов (не менее 3 образцов) не ниже указанного значения.

7.5.1.6 Консистенция

Соответствие консистенции торкрет-бетона достигается, если результаты испытаний удовлетворяют пределам указанного класса.

7.5.2 Дополнительно для армированного фиброй торкрет-бетона

7.5.2.1 Содержание волокон

Соответствие достигается, если среднее значение измеренного содержания фибры в свежем бетоне из набора не менее 6 образцов не ниже Vf - 10 % по массе, где Vf - целевое значение содержания фибры, определенное по результатам испытаний перед строительством.

Соответствие содержания стальной фибры в затвердевшем бетоне достигается, если среднее значение из набора не менее 6 образцов не ниже Vf - 15 % по массе, где Vf - значение, полученное в результате предстроительных испытаний торкрет-бетона.

Примечание - Значение содержания фибры в свежем и затвердевшем бетоне отличается в зависимости от области применения.

7.5.2.2 Первый пик прочности на изгиб

Соответствие первого пика прочности на изгиб достигается, если:

- среднее значение результатов испытаний, полученных на 3 образцах, удовлетворяет требованию по первому пику прочности;

- ни один отдельный результат испытания не отклоняется от среднего значения более чем на ±25 %.

7.5.2.3 Предельная прочность на изгиб

Соответствие предельной прочности при изгибе достигается, если:

- среднее значение результатов испытаний, полученных на 3 образцах, соответствует требованию по пределу прочности при изгибе;

- ни один отдельный результат испытания не отклоняется от среднего значения более чем на ±25 %.

7.5.2.4 Остаточная прочность

Соответствие остаточной прочности достигается, если:

- характерное значение результатов испытаний, полученных на 12 образцах, удовлетворяет требованию для заданной границы остаточной прочности, указанной в таблице 2 или таблице 3, до предела прогиба, соответствующего заданному уровню деформации;

- среднее значение результатов испытаний, полученных на 3 образцах, удовлетворяет требованиям к заданной границе остаточной прочности, указанной в таблице 2 или таблице 3, до предела прогиба, соответствующего заданному уровню деформации;

- ни в одной точке (соответствующей заданному уровню деформации) результаты отдельных испытаний не должны показывать остаточное напряжение, которое ниже 10 % от напряжения, соответствующего границе заданного класса прочности.

Примечание - В этом случае результатом испытания является вся кривая нагрузка-перемещение.

7.5.2.5 Способность поглощать энергию

Соответствие по энергопоглощающей способности получено на образцах, определенных в стандарте EN 14488-5. Среднее значение должно иметь энергопоглощающую способность не ниже заданной энергопоглощающей способности в соответствии с определенным классом, указанным в таблице 4. Fel-max и Fpost-crack должны соответствовать определениям, приведенным в пункте 4.5.3.

Приложение A

(информационные)

Руководящие принципы определения, спецификации и соответствия для распыляемого бетона

A.1 Введение

Это приложение содержит руководство и справочную информацию по нормативному тексту.

A.2 Область применения

Применение торкрет-бетона охватывает всю область гражданского строительства, горнодобывающей промышленности и строительства зданий. Он приспособлен для работы в следующих особых условиях:

- без опалубки;

- нанесение тонким слоем;

- ранняя прочность;

-специальные методы строительства.

A.3 Классификация

A.3.1 Руководящие указания, касающиеся классов воздействия

Классы воздействия определяются в соответствии с EN 206.

A.3.2 Армированный волокнами торкрет-бетон

A.3.2.1 Общие сведения

Различные способы определения пластичности торкрет-бетона, армированного фиброволокном, с точки зрения остаточной прочности и способности поглощать энергию, не являются непосредственно сопоставимыми.

Остаточная прочность может быть предписана, когда характеристики бетона используются в модели проектирования конструкции.

Значение поглощения энергии, измеренное на панели, может быть предписано, когда в случае крепи каменным болтом акцент делается на энергии, которая должна быть поглощена во время деформации на камне.

A.3.2.2 Классы остаточной прочности

Спецификация остаточной прочности связана с условиями деформации скальной породы. Более высокая деформация породы потребует более высоких возможностей прогиба бетонной облицовки.

Цель различных уровней деформации (метод A) или требований к пластичности (метод B) заключается в том, чтобы предоставить проектировщикам гибкость в выборе требуемой деформации или требований к пластичности торкрет-бетона в условиях эксплуатации.

Цель различных уровней деформации - предоставить гибкость проектировщикам в выборе деформации, требуемой для набрызг-бетона в условиях эксплуатации. Для целей проектирования предельный прогиб для уровня деформации можно считать эквивалентным прогибу балки, треснувшей в середине пролета (например, для балки размером 450 мм x 125 мм x 75 мм, испытанной в соответствии с EN 14488-3).

Были определены три типичных диапазона деформации горных пород:

- D1, соответствующий прогибу = l/250 = 0,9 мм;

- D2, соответствующий прогибу = l/125 = 1,8 мм;

- D3, соответствующий прогибу = l/62,5 = 3,6 мм.

Соответственно определены четыре уровня остаточной прочности, S1 - S4, которые в сочетании с применимым диапазоном деформации могут быть определены в терминах класса остаточной прочности.

Иллюстративный пример приведен на рисунке А.1 для типичной балки из набрызг-бетона, армированной фиброй. Эта балка соответствует требованиям к классу остаточной прочности D1S3 и D2S2.

Условные обозначения

X прогиб балки (мм)

Y остаточное напряжение (МПа)

Рисунок A.1 - Типичная кривая зависимости напряжения от прогиба для железобетонной балки

A.3.2.3 Энергопоглощающая способность

Испытание пластин предназначено для определения поглощенной энергии по кривой нагрузка/деформация как меры вязкости. Испытание предназначено для более реалистичного моделирования двухосного изгиба, который может иметь место в некоторых областях применения, в частности, при взаимодействии породы и крепи. Центральная точечная нагрузка также может быть рассмотрена для воспроизведения крепления анкерным болтом. Это испытание оказалось весьма полезным.

Испытание на пластинах целесообразно проводить в рамках программы испытаний перед строительством для проверки всех параметров, влияющих на требования к качеству торкрет-бетона, армированного фиброй, как указано в проектной документации. Для обычного контроля качества следует проводить испытания на кубиках для определения прочности и испытания на вымывание для проверки содержания стальной фибры на месте. Испытание на пластинах также подходит для сравнения различных типов и дозировок фибры и позволяет сравнивать бетоны, армированные сеткой, и бетоны, армированные фиброй, при условии, что режим разрушения одинаковый.

A.4 Руководство по торкрет-бетону

A.4.1 Составляющие материалы

Цемент

Для торкрет-бетона особенно важно использовать цементы с постоянными свойствами, особенно в отношении их химического состава, тонкости и схватывания.

Если необходимо определить значения характеристик, а также требования к однородности, поставщик цемента и подрядчик должны договориться об этом до начала поставок.

A.4.2 Руководство по составу торкрет-бетона

A.4.2.1 Общие сведения

При определении пропорций основной смеси следует учитывать тот факт, что количество отскока при нанесении приведет к различному пропорционированию нанесенного бетона. Поэтому состав, особенно содержание цементной пасты и соотношение вода/цемент в базовой смеси должны быть подобраны таким образом, чтобы набрызг-бетон на стройплощадке имел определенное количество вяжущего средства, необходимое для получения требуемых характеристик и прочности. Высокий отскок может привести к чрезмерному содержанию вяжущего в набрызг-бетоне, прилипающем к основанию. Это может привести к чрезмерной усадке.

A.4.2.2 Использование цемента

Температура цемента не должна превышать +80 °C при доставке цемента с цементной мельницы и +70 °C при загрузке в силосы смесительной установки. Более высокая температура цемента, доставленного с цементной мельницы, допустима только в том случае, если приняты меры предосторожности для охлаждения цемента перед использованием.

A.4.2.3 Использование заполнителей

Использование правильно сбалансированной кривой градации необходимо для того, чтобы иметь достаточное количество мелкого материала для обеспечения хорошей перекачиваемости основной смеси (мокрый процесс) и сбалансированное количество крупного заполнителя для достижения требований к уплотнению, прочности и проницаемости, сохраняя минимальное соотношение вяжущего и заполнителя (меньшая усадка) и помогая снизить скорость отскока.

Использование крупных заполнителей (особенно более 10 мм) может привести к повышению отскока. Избыток мелких фракций в смеси приводит к увеличению потребности в воде.

A.4.2.4 Использование примесей

Ускоряющие добавки для торкрет-бетона

Особое внимание следует уделить совместимости напыляемой добавки для ускорения бетона с вяжущим веществом в отношении схватывания, ранней и конечной прочности.

При использовании жидких ускоряющих добавок для бетона в виде набрызга особое внимание следует уделять стабильности и температуре хранения, рабочей температуре и совместимости с водой, добавляемой в соответствии с инструкциями производителя.

A.4.2.5 Использование волокон

Из-за возможного увеличения доли волокон в отмостке, это необходимо учитывать при выборе состава бетона.

Обычной практикой является использование стальных и полимерных волокон до 30 мм для сухого процесса и до 40 мм для мокрого процесса. Длина волокон не должна превышать 75 % внутреннего диаметра используемых труб или шлангов, если только не доказано, что более длинные волокна могут быть использованы без засорения. Если волокна добавляются в виде бесконечной проволоки непосредственно в форсунку, можно

использовать еще более длинные волокна.

Значения для минимального перекрытия между волокнами могут быть оценены как:

(A.1)

где df - эквивалентный диаметр волокна;

lf - длина волокна;

pf - процентное содержание волокна.

s должно быть ниже 0,45 lf для обеспечения минимального перекрытия.

Примечание - Формула (A.1) и предел s взяты из диссертации Д. К. МакКи, Университет Луизианы, «Свойства расширяющегося цементного раствора, армированного случайными проволочными волокнами».

A.4.2.6 Соотношение вода/цемент

Для торкрет-бетона из сухой смеси соотношение вода/цемент должно оцениваться путем непрерывного контроля консистенции во время торкретирования. В случае правильно нанесенного торкрет-бетона можно ожидать, что соотношение вода/цемент будет ниже 0,5. На месте соотношение вода/цемент обычно находится в диапазоне от 0,35 до 0,50.

A.5 Спецификация набрызг-бетона

Общие сведения

Обычной практикой является использование проектного бетона вместо предписанного.

A.6 Оценка соответствия

Категории инспекции

Примеры категорий инспекций приведены в таблицах А.1, А.2, А.3 и А.4.

Таблица A.1 - Категории, связанные с ремонтом и модернизацией не несущих конструкций и компонентов

| Категория | Примеры категорий проверок |
| --- | --- |
| 1 | Сооружения с низкими требованиями к долговечности и без риска для пользователей и местных жителей, такие как: строительство в неурбанизированных зонах и на дальних дорогах; временный ремонт в условиях низкого риска. |
| 2 | Конструкции и компоненты с умеренными требованиями к долговечности и с умеренными рисками для пользователей и местных жителей, такие как: небольшие здания, дома; канализации в средних городских районах. |
| 3 | Конструкции и компоненты с высокими требованиями к долговечности и с высоким риском для пользователей и местных жителей, такие как: железнодорожные или автомобильные туннели с интенсивным движением; предприятия, относящиеся к категории высокого риска, больницы, школы. |

Таблица A.2 - Категории, связанные с ремонтом и модернизацией несущих конструкций и компонентов

| Категория | Примеры категорий проверок |
| --- | --- |
| 1 | Сооружения и компоненты с нормальной проектной сложностью в отношении риска нестабильности или функциональной безопасности и с низким уровнем риска для пользователей и местных жителей, такие как: канализации в небольших городских зонах; туннели, мосты и другие сооружения, обеспечивающие движение легкового транспорта; постоянная стабилизация склонов. |
| 2 | Сооружения и компоненты с особой сложностью конструкции в отношении риска структурной нестабильности или функциональной безопасности, а также с высокими требованиями к долговечности и со средним или высоким уровнем риска для пользователей и местных жителей, такие как: железнодорожные или автодорожные туннели со средней интенсивностью движения; акведуки для питьевой воды; небольшие плотины, канализации в средних городских районах, каналы; больницы, школы и здания с высокой проходимостью. |

Таблица A.3 - Категории, связанные с укреплением грунта

| Категория | Примеры категорий проверок |
| --- | --- |
| 1 | Конструкции с незначительной степенью риска в проектировании и структурной нестабильности, а также с низкими требованиями к долговечности, обычно конструкции с коротким сроком службы и низким риском структурной нестабильности, такие как: небольшие постоянные сооружения; стабилизация для небольших или временных склонов или котлованов. |
| 2 | Конструкции с нормальной проектной сложностью в отношении риска структурной нестабильности или функциональной безопасности, а также конструкции с умеренными требованиями к долговечности/расчетному сроку службы, такие как: постоянная стабилизация склонов; временный набрызг бетона для туннелей и каверн в плохом грунте. |
| 3 | Конструкции с особой сложностью конструкции в отношении риска структурной нестабильности или функциональной безопасности, а также конструкции с высокими требованиями к прочности/длительному сроку службы, такие как: каверны в очень бедном грунте; туннели для движения транспорта. |

Таблица A.4 - Категории, относящиеся к отдельно стоящим сооружениям

| Категория | Примеры категорий проверок |
| --- | --- |
| 1 | Конструкции с незначительной степенью риска в проектировании и структурной нестабильности, а также с низкими требованиями к долговечности, обычно конструкции с коротким сроком службы и низким риском структурной нестабильности, такие как: декоративная имитация камня; окружающие стены. |
| 2 | Сооружения с нормальной проектной сложностью в отношении риска структурной нестабильности или функциональной безопасности, а также сооружения с умеренными требованиями к долговечности и низким риском для пользователей и местных жителей, такие как: акведуки или каналы с открытым верхом; небольшие плавательные бассейны; декоративная имитация камня или скульптуры. |
| 3 | Сооружения с особой сложностью конструкции в отношении риска структурной нестабильности или функциональной безопасности, а также сооружения с высокими требованиями к долговечности и высоким риском для пользователей и местных жителей, такие как: небольшие здания, дома; купола и раковины; огнезащита стальных конструкций; большие плавательные бассейны; охранные структуры; горные породы с высокой степенью имитации, принимающие посетителей; высокие скалодромы. |

Библиография

[1] EN 450-1 Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria (Бетон с применением золы уноса. Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия)

[2] EN 12504-3 Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force (Испытание бетона в конструкциях Часть 3. Определение усилия отрыва)

[3] EN 12350-3 Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test  (Испытания бетонной смеси. Часть 3. Метод Вебе)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным региональным стандартам

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта а |
| --- | --- | --- |

МКС 01.040.91; 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: торкрет-бетон, классификация влажной смеси, свойства свежеуложенного и затвердевшего бетона, требования к составу бетона, соответствие.

МКС 01.040.91; 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: торкрет-бетон, классификация влажной смеси, свойства свежеуложенного и затвердевшего бетона, требования к составу бетона, соответствие.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации