НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ k-ЗНАЧЕНИЯ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАЧЕСТВАМ БЕТОНА И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КОМБИНИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к принципам концепции 
значения k концепции эквивалентных характеристик бетона (ECPC) и концепции эквивалентных характеристик комбинаций (EPCC) в соответствии с EN 206:2013, 5.2.5.

2 Концепция значения k

2.1 Значения k в EN 206:2013

Значение k использовалось в течение ряда лет в ряде стран и поэтому было реализовано в EN 206-1 для летучей золы и микрокремнезема. В отчете CEN/TC 104/SC 1 N 278 (июнь 1996 г.) была приведена предыстория применения значения k для бетона с летучей золой [1]. Позже это понятие также применялось для бетонов, содержащих микрокремнезем, и в некоторых странах-членах значение коэффициента k для бетонов с гранулированным молотым доменным шлаком (GGBS) приведено в национальных заявочных документах.

В EN 206: 2013 нормативное значение k дано для летучей золы и микрокремнезема, а также рекомендовано для GGBS. Настоящие значения k позволяют использовать указанные добавки в бетоне по всей Европе с ограниченным диапазоном типов цемента в соответствии с требованиями стандарта без какой-либо дополнительной процедуры проверки, т.е. без дополнительных испытаний, за исключением обычного контроля качества бетона. В предписывающем понятии для проектирования бетонных смесей определенные правила должны быть безопасными и охватывать все возможные составы материалов и вариации для данной добавки.

Концепция значения k является предписывающим понятием. Оно основано на сравнении технологических качеств долговечности (или прочности в качестве прокси-критерия долговечности, где это уместно) эталонного бетона с цементом «А» с испытательным бетоном, в котором часть цемента «А» заменена добавкой в виде соотношения вода/цемент и содержания добавок. С доказательством долговечности косвенно дается доказательство для классов воздействия.

Концепция значения k позволяет брать в расчет наполнители типа II:

- путем замены термина «водоцементное отношение» на термин «отношение вода/(цемент + k × наполнитель)»; и

- количество (цемент + k × наполнитель) не должно быть меньше минимального содержания цемента, необходимого для соответствующего класса сред.

Правила применения концепции значения k для золы – уноса, соответствующей 
EN 450-1, микрокремнезема в  соответствии  с EN 13263-1, и  молотого гранулированного доменного шлака, соответствующего EN 15167-1 вместе с цементом типа CEM I и 
CEM II/A, соответствующих EN 197-1, приведены в соответствующих разделах 
EN 206:2013.

Модификации правил применения концепции значения k могут применяться в тех случаях, когда их пригодность установлена (например, более высокие значения k, увеличенные пропорции добавок, других добавок (включая тип I), составы добавок и других цементов, чем разрешено).

2.2 Использование значения k в государствах-членах

Использование значения k для наполнителей типа II в бетоне развивалось по-разному в европейских государствах-членах на протяжении многих лет. В рамках работы по пересмотру EN 206:2013 опыт государств-членов был собран с помощью ряда различных запросов. В 2007 г. был опубликован «Обзор национальных требований, используемых совместно с EN 206-1:2000» [2]. Для использования дополнений настоящий запрос был сосредоточен на правилах для различных классов LOI для летучей золы, экологической совместимости и использования значения k, особенно для летучей золы и микрокремнезема. Пять стран ответили об использовании значения k для GGBS.

В марте 2007 г. CEN/TC 104/WG 15 представила результаты исследования «Использование GGBS в качестве наполнителя типа II к бетону согласно EN 206-1». Восемь стран сообщили об использовании GGBS, и было обнаружено, что GGBS используется в качестве наполнителя типа II в соответствии с ECPC, EPCC и принципами концепции значения k. Однако количество, используемое на основе значения k, относительно ограничено, и этот опыт ограничен только некоторыми странами Северной Европы [3].

В рамках работы по пересмотру 5.2.5 «Использование наполнителей» в 
EN 206: 2013, TG 5 также подготовила запрос об использовании значения k для добавок [4], сосредоточив внимание на опыте с различными добавками, на значении k и определении этих значений k. Всего на запрос ответили 12 стран. Три страны не используют значение k, поскольку они используют существующие понятия технологического качества, а одна страна не использует значение k для GGBS, в результате чего девять стран имеют правила использования GGBS со значением k. Ответы на запрос можно составить следующим образом:

- значение k в основном установлено на основе результатов исследовательской работы и опыта;

- прочность на сжатие в основном оценивается через 28 сут на образцах бетона 
(9 стран) или раствора (1 страна);

- там, где определялось значение k, использовалось соотношение между прочностью на сжатие и водоцементным отношением образцов бетона;

- тип цемента и максимально разрешенные пропорции добавок широко варьируются в национальных правилах, от использования только с CEM I до использования со всеми цементами, где добавки также используются в цементе;

- летучая зола используется с большим количеством типов цемента, чем микрокремнезем и GGBS, с использованием значение k;

- значение k для летучей золы изменяется от 0,2 до 0,8, для микрокремнезема от 1,0 до 2,0 и для GGBS от 0,4 до 1,0;

- в тех случаях, когда определялось значение k, учитывались также аспекты долговечности;

- большинство стран имеют опыт использования значение k для летучей золы и микрокремнезема, лишь несколько стран используют значение k для GGBS.

Отдельные ответы на запрос целевой группы 5 приведены в конце настоящего отчета.

2.3 Порядок использования значения k

2.3.1 Принцип значения k

Наполнители II типа способствуют улучшению свойств бетона различными механизмами. Их влияние на свойства бетона зависит от особенностей свойств отдельных материалов, возраста бетона, условий окружающей среды (температура, влажность) и многих других параметров. Чтобы учесть эти эффекты при расчете бетонной смеси, в методе значения k используется зависимость между водоцементным отношением и прочностью бетона. Понятие было впервые введено Иэном А. Смитом в 1967 г. для расчета цементного бетона с содержанием летучей золы до 25 % [5] и получило дальнейшее развитие.

На основе установленного понятия EN 206-1 и соответствующих Еврокодов расчет бетонной смеси основан на 28-суточной прочности бетона. Следовательно, стандартизированное предписывающее значение k для конкретной добавки связано с этим возрастом. Тем не менее, когда необходимо определить значение k, необходимо учитывать долговечность бетона для соответствующих классов воздействия.

В бетонах, содержащих наполнители типа II, термин «водоцементное отношение» заменяется на «водо-(цемент + k × наполнитель)». Значение k указывает на вклад добавок в состав бетона, достигающих той же прочности, что и эталонные бетоны без добавок.

Когда предполагается условие равной прочности, формула (1) выполняется для конкретного значения k.

ωo = wa /(ca +k a)							                              (1)

Когда эти параметры определены для равной прочности, можно рассчитать значение k;

k= (wa /ωo - ca)/a=)							                              (2)

или при нормализации по содержанию ca цемента в бетоне с добавкой

k = (ωа/ ω о -1)/(a/= (са)							                    (3)

где

ωo  – водоцементное соотношение эталонного бетона без добавки;

wа – содержание воды в бетоне с добавкой

са – содержание цемента в бетоне с добавкой;

а	– содержание добавок;

ωа– водоцементное соотношение бетона с добавкой (wa/ca).

В предписывающих методах расчета бетона, использующих концепцию значения k, величина k отражает максимальное значение, которое можно использовать для доказательства того, что соотношение вода/(цемент + k × наполнитель) в бетоне не превышает максимальное соотношение вода/цемент в соответствии с определением для соответствующего класса воздействия. Он не дает никакой информации о технологическом качестве используемого наполнителя в конкретной бетонной смеси.

При оценке результатов различных наборов испытаний бетона могут быть определены различные значения k, поскольку эффективность добавки в бетон зависит от ряда параметров (например, от качества и свойства добавки, количества добавки, типа и свойств цемента, водоцементного соотношения, возраста, температуры и т.д.). Расчет значений k, указывающих на эффективность наполнителя в бетоне, как правило, выполняется путем сравнения водоцементного отношения с соотношением прочности на сжатие для эталонных бетонов без добавок и бетонов с добавками. Для определения эффективности добавки все бетоны набора данных для расчета значения k, должны быть изготовлены из одного и того же цемента.

2.3.2 Метод расчета

Метод расчета значения k, как правило, применим к наполнителям типа II в соответствии с EN 206:2013. Понятие значения k основано на сравнении технологических качеств эталонного бетона с цементом «А» с испытательным бетоном, в котором часть цемента «А» заменена добавкой в зависимости от водоцементного отношения и содержания добавки.

Метод, описанный ниже, основан на методе Смита, разработанном для летучей золы в 1967 г. [5]. Основой для расчета значения k является водоцементное отношение в сравнении с прочностью бетонов с одинаковым содержанием добавок. Определение желательно проводить не по результатам отдельных бетонных смесей, а по набору данных. Это позволяет более точно определить водоцементное отношение в зависимости от прочности. Для арифметического описания такой взаимосвязи можно использовать различные эмпирические формулы. Как правило, линейная зависимость дает хорошее приближение прочности в ограниченных диапазонах водоцементного отношения.

Прочность на сжатие = a - b · водоцементное отношение.

Но также могут быть использованы и другие нелинейные подходы (например, закон Абрамса [6, 7] [8, 9]. Значения k также могут быть получены с помощью технической обратной связи. Например, во Франции, где значение k используется для наполнителей типа II и некоторых наполнителей типа I (известняк и кремнистый наполнитель), значения получены по методу Боломея [10] и скорректированы опытным путем.

Сравнение различных подходов показывает, что могут быть небольшие различия в рассчитанных значениях k, но уровень результатов одинаков. Различия в измеренных результатах прочности на сжатие оказывают гораздо большее влияние на расчетные значения [11].

Условные обозначения

1 – добавка с содержаниемa;

2 – эталон;

Y – прочность.

Рисунок 1 – Принцип определения значения k (приведен для w / (c + a))

Прочность по сравнению с водой/цементом – взаимосвязь эталонного бетона:

Для выбранного отношения c/a линейное приближение можно также принять для корреляции fa по отношению к w / (c + a), как показано по следующей формуле:

Когда функциональная взаимосвязь между водоцементным отношением и прочностью на сжатие на основе результатов испытаний была определена для эталонных бетонов без добавок и бетонов с определенным соотношением добавок и цемента, соответственно, обе формулы устанавливаются равными;

fo (эталон) = f a (наполнитель)

Это происходит по принципу, согласно которому значение (k) должно определяться на основе равной прочности. Теперь, используя формулу (3) и необходимые арифметические преобразования, можно определить значение k. При таком способе расчета k не будет единичным значением, а будет параметром в функциональной зависимости от водоцементного отношения эталонных бетонов (ωo).

где

| ωo - | водоцементное отношение эталонного бетона без добавки; |
| --- | --- |
| ωa - | водоцементное отношение бетона с добавкой (wa/ca); |
| wa - | содержание воды в бетоне с добавкой [кг/м3]; |
| ca - | содержание цемента в бетоне с добавкой [кг/м3]; |
| a - | содержание наполнителя [кг/м3]; |
| f 0, fa - | прочность бетона на сжатие [МПа]; |
| a0, aa, -b0, ba | эмпирические коэффициенты линейных зависимостей между водоцементным отношением и прочностью эталонного бетона и бетона с наполнителями. |

2.3.3 Пример определения значения k

Для демонстрации расчета значения k используется пример с бетонами, содержащими летучую золу в количестве 20 % по массе (относительно цемента плюс летучая зола). На рисунке 2 показано отношение между отношением вода/(цемент + летучая зола) и прочностью для бетонов с летучей золой и эталонных бетонов без добавок, которые использовались для расчета.

Условные обозначения

1 – 0 % летучей золы;

2 – 20 % летучей золы;

X – отношение вода / (цемент + летучая зола);

Y – прочность сжатия через 28 сут, МПа.

Рисунок 2 – Пример зависимости прочности от воды / (цемент + летучая зола)

fo = 91, 64 - 95, 20 ωo

ff = 101,8 -124, 6 вода / (цемент + летучая зола) с летучей золой/цементом = 0,25 (20 % летучая зола)

С этим термином значение k можно изобразить как функцию ωo (смотреть 
рисунок 3).

Для заданного ωo можно рассчитать значение k, например,

ωo = 0,50 k = 0,64

ωо = 0,60 k = 0,50

Условные обозначения

1 – 20 % летучая зола;

Y – значение k на 28 сут.

Рисунок 3 – Значение k в зависимости от водоцементного

отношения ωo эталонного бетона

Контроль

Вариант 1

Выбрать прочность на сжатие, например 35 МПа

смотреть рамку на рисунке 1)

Вариант 2

Выбрать отношение w/c, например, ωo = 0,50

Примечание – Пример исходит из бетонов с добавлением летучей золы, поэтому в формулах количество летучей золы представлено символом f.

2.3.4 Дополнительные рекомендации по применению значения k

Для применения значения k следует учитывать следующие рекомендации:

- значение k следует рассчитывать только для водоцементных отношений в исследованном диапазоне (без экстраполяции).

- кроме цемента и добавок на прочность бетона влияют все остальные компоненты бетона.

Поэтому их следует сохранять постоянными.

- Если предпочтительна постоянная удобоукладываемость, при необходимости использовать добавку, уменьшающую количество воды (пластификатор), чтобы предотвратить вовлечение избыточного воздуха.

- Следует убедиться, что вариабельность в определении прочности на сжатие как можно меньше, поскольку любой разброс увеличивается при расчете значения k.

2.3.5 Пример установления общего понятия использования значения k

В качестве примера показаны принципы процедуры введения значения k для летучей золы в 1990-х годах. Результаты настоящего подхода были включены в 
EN 206-1:2000.

Определение предписывающего значения k выполняется в два этапа. На первом этапе значение k рассчитывается на основе конкретных испытаний в соответствии с процедурой и рекомендациями, изложенными выше. При испытаниях бетона следует учитывать все соответствующие параметры (тип цемента, класс прочности, качество добавок, водоцементное отношение и т. д.), чтобы можно было определить общеприменимое нормативное значение k. На рисунке 4 показан диапазон расчетных значений k, полученных в результате испытаний прочности бетона с использованием различных составов различных цементов и летучей золы. Летучая зола, используемая для испытаний на долговечность, как показано на рисунках 5 и 6, является репрезентативной для летучей золы в соответствии с EN 450-1. Она была выбрана в результате предварительных испытаний из более чем 30 летучих зол. Как показано на рисунке 4, нормативное значение k, равное 0,4, было получено с учетом определенного запаса прочности [12].

Условные обозначения

1 –Диапазон различных составов цемента и летучей золы;

X – Возраст бетона, сут;

Y – Значение k [–];

Содержание летучей золы 20 % от общего количества связующего (f/c = 0,025).

Рисунок 4 – Определение нормативного значения k по результатам

испытаний бетона

На втором этапе были произведены бетоны с составом, использующим значение 
k = 0,4 или очень близким значением k.

В настоящем случае (рисунок 5 и 6) летучая зола учитывалась по значению k, равному 0,5, по отношению w/(c + k ⋅ f).

Опять же, в программе испытаний учитывались все соответствующие параметры (тип цемента, класс прочности, качество добавки, соотношение вода/цемент и т. д.). Для этих бетонов было доказано, что критические требования к долговечности для предписывающего понятия (например, в этом случае стойкость к замораживанию – оттаиванию и карбонизация) выполняются (рисунки 5 и 6, [12]).

Потеря массы после 100 циклов замораживания-оттаивания (мас. %)

Рисунок 5 – Результаты испытаний на замораживание-оттаивание, подтверждающие пригодность нормативного значения k

Рисунок 6 – Результаты испытаний на карбонизацию, подтверждающие пригодность нормативного значения k

2.4 Применение концепции значения k  пользователями

2.4.1 Общие положения

Допустимые значения k и коэффициент замещения цемента (a/c) должны быть взяты из EN 206:2013 или взяты из национальных норм. Для бетонной смеси максимальное водоцементное отношение (в/ц) и минимальное содержание цемента будут определены в результате оценки использования и условий.

2.4.2 Образец проектирования состава бетонной смеси с использованием понятия значения k:

а) Основные предположения для примера:

1) Должен быть разработан бетон с использованием цемента типа CEM II/A-S для класса воздействия XC4.

2) В соответствии с EN 206: 2013, таблица F1 (информационное приложение), требуется минимальное содержание цемента 300 кг/м3, а максимальное значение в/ц 0,50 допускается для настоящего класса воздействия.

3) В качестве добавки к бетону следует использовать летучую золу (значение 
k = 0,4), при этом содержание цемента должно быть снижено до 280 кг/м3.

b) Определение содержания летучей золы

В разделе 5.2.5.2.1 EN 206:2013 определяется, что количество (цемент + k × наполнитель) не должно быть меньше минимального содержания цемента, необходимого для соответствующего класса воздействия.

(c + k ‧ f) ≥ 300 кг/м3

Преобразовав эту формулу, можно определить минимальное содержание летучей золы (f) по формуле

f ≥ (300 – c) / k = (300 – 280) / 0, 4 = 50 кг/м3

Для цемента типа CEM II/A максимальное количество учитываемой летучей золы должно соответствовать требованию соотношения летучей золы/цемента ≤ 0,25 по массе.

Тогда максимальное количество летучей золы, которое необходимо принять во внимание, равно

f ≤ 0, 25 ⋅ c = 0, 25 ⋅ 280 = 70 кг/м3

Таким образом, содержание летучей золы должно быть в пределах от 50 кг/м3 до 70 кг/м3 (допускаются более высокие количества, но не более 70 кг/м3). Для этого бетона было выбрано содержание летучей золы 60 кг/м3.

с) Определение содержания воды

Согласно EN 206:2013, разделу 5.2.5.2.1, термин «водоцементное отношение» (в/ц) может быть заменен на соотношение «вода/(цемент + k × добавка)». Настоящее отношение w/(c + k · f) должно быть равно или ниже максимально допустимого w/c.

w / (c + k ‧ f) ≤ 0,50

Преобразовав эту формулу, минимальное содержание воды можно определить по формуле

w ≤ 0, 50 ‧ (c + k ‧ f) = 0, 50 (280 + 0, 4 ‧ 60) = 152 л/м3

т.е. бетон не должен содержать более 152 л/м3, чтобы соответствовать требованиям класса воздействия XC4.

3 Понятие эквивалентных технологических качеств бетона (ECPC)

3.1 Общие положения

В 5.2.5.3 EN 206:2013 г. представлены принципы понятия эквивалентных технологических качеств бетона. Настоящее понятие позволяет вносить поправки в требования к минимальному содержанию цемента и максимальному водоцементному отношению (вцо), когда используется состав специальной добавки и специального источника цемента, для которого четко определены источник производства и технологических качеств и каждого из них. Должно быть доказано, что бетон имеет эквивалентные технологические качества, особенно в отношении его взаимодействия с окружающей средой и его долговечности по сравнению с эталонным бетоном в соответствии с требованиями для соответствующего класса воздействия.

В Нидерландах процедура, критерии и методы испытаний для оценки ECPC приведены в национальном руководстве CUR-Recommendation 48 (на голландском языке) [13]. CUR-рекомендация 48 применяется к оценке пригодности состава одной или нескольких специальных добавок и одного или нескольких специальных цементов для применения в бетоне. В качестве добавок можно использовать все компоненты цемента, указанные в EN 197-1, за исключением портландцементного клинкера.

Опыт

ECPC использовался в Нидерландах в течение последних 15 лет для составов летучей золы и цемента (CEM I или состава CEM I и CEM III) и почти 10 лет для составов GGBS и цемента. Процедуры и требования для составов летучей золы и цемента, а также для состава цемента с GGBS и летучей золы описаны в голландских процедурах оценки для сертификации BRL 1802 [14]. Процедуры оценки соответствуют принципам Рекомендации 48 CUR.

Существуют и другие системы, соответствующие разделу 5.2.5.3 EN 206-1:2000, например, в Германии в качестве национального технического разрешения [15, 16] и в Бельгии в качестве национального стандарта [17].

3.2 Голландский метод

3.2.1 Определения

Определения, приведенные в CUR-Рекомендации 48, приведены ниже.

Типы цемента

Типы цемента относятся к тем, которые указаны в столбце 2 таблицы 1 стандарта EN 197-1:2011.

Специальный цемент

Цемент, для которого четко определены источник производства, тип цемента и класс прочности. Если два цемента, идентичных по типу и классу прочности, производятся на одном и том же заводе, для идентификации следует добавить специальную этикетку.

Добавка

Мелкодисперсный материал, отвечающий следующим требованиям:

- указывается как основной компонент цемента в EN 197-1 (за исключением портландцементного клинкера),

- физические и химические свойства четко определены и задокументированы,

- проверенный контроль качества,

- соответствует требованиям соответствующих стандартов на продукцию или руководств по использованию в бетоне.

Примечание – Только те добавки, для которых европейский или национальный стандарт, или положения о добавках действительны на месте использования, специально предназначенные для использования в бетоне в соответствии с EN 206:2013, входят в область применения рекомендации.

Специальная добавка

Добавка, в соответствии с вышеуказанным определением, для которого источник производства и метод производства хорошо задокументированы.

Содержание связующего материала

Сумма количества (кг/м3) цемента и добавки в испытательном бетоне, изготовленном с использованием состава цемента и добавки.

Эталонный цемент

Цемент, который соответствует EN 197-1 и разрешен для общего использования в бетоне согласно NEN 8005. Кроме того, цемент должен использоваться в бетоне в Нидерландах в течение не менее 5 лет.

Эталонный бетон

Бетон, изготовленный из речного песка, гравия, воды и, при необходимости, добавки и эталонного цемента. Состав соответствует требованиям NEN 8005 (Национальные положения) для применимого класса воздействия (смотреть таблицу 7).

Испытательный бетон

Бетон, изготовленный из состава цемента и добавок, для которого должны быть продемонстрированы технологические качества и, эквивалентные эталонному бетону. За исключением вяжущего вещества, происхождение и дозировка других компонентов идентичны эталонному бетону.

Эквивалентные технологические качества бетона

В случае, если аспекты долговечности испытательного бетона, которые должны быть испытаны в соответствии с рекомендацией, равны или лучше, чем у эталонного бетона, технологические качества испытательного бетона оцениваются как эквивалентные эталонному бетону.

Пригодность бетона для применения в специальном классе воздействия

Если в соответствии с рекомендацией продемонстрировано, что технологические качества испытательного бетона эквивалентны эталонному бетону, состав которого соответствует определенному классу воздействия, то испытательный бетон считается пригодным для этого класса воздействия.

3.2.2 Процедура и критерии оценки аспектов долговечности

Аспекты долговечности

Чтобы продемонстрировать эквивалентные технологические качества испытуемого бетона, в зависимости от класса воздействия, необходимо проверить один или несколько из следующих аспектов долговечности:

- устойчивость к карбонизации,

- устойчивость к попаданию хлоридов,

- устойчивость к замораживанию-оттаиванию противогололедной соли,

- устойчивость к морской воде,

- устойчивость к сульфатам.

ASR не является частью настоящей рекомендации. Меры по предотвращению повреждения бетона вследствие ASR приведены в CUR-Рекомендации 89 [18]. Кроме того, измерение прочности бетона через 7 и 28 сут является частью оценки испытательного бетона.

Другие механические свойства (прочность на растяжение, прочность на изгиб, модуль упругости, усадка, ползучесть) не требуют испытаний. В структурных нормах эти свойства связаны с прочностью на сжатие. Поскольку состав соединений цемент-добавка аналогичен составу обычных цементов, соотношение между прочностью на сжатие и другими механическими свойствами также будет аналогичным.

Процедура оценки

Состав испытательного и эталонного бетона

Эталонный бетон должен:

- соответствовать требованиям NEN 8005 для применимого класса воздействия (смотреть таблицу 7),

- быть изготовленным из эталонного цемента, относящегося к применимому классу воздействия в соответствии с таблицей 1.

- один или несколько эталонных цементов могут быть использованы для проверки различных аспектов долговечности.

Таблица 1 – Эталонные типы цемента в зависимости от класса воздействия

| Класс воздействия | Типы эталонных цементов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEM I | CEM II/A-S | CEM II/B-S | CEM II/A-V | CEM II/B-V | CEM III/A | CEM III/B |
| XC | X | X | X | X | X | X | X |
| XD | ° | ° | ° | ° | X | Xa | X |
| XS | ° | ° | ° | ° | X | Xa | X |
| XF2+ XF4 | X | X | X | X | X | Xb | Xc |
| XA2+ XA3 | ° | ° | ° | ° | X | ° | X |
| a содержание шлака ≥ 50 % b содержание шлака < 50 % c Только для испытательного бетона, изготовленного из состава шлака и цемента в качестве вяжущего, с содержанием шлака, практически идентичным содержанию эталонного цемента. |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 1 для конкретного класса воздействия были выбраны те цементы, которые как правило, используются в Нидерландах в таком классе воздействия.

Состав испытательного бетона должен соответствовать следующим требованиям:

- минимальное содержание клинкера должно составлять 20 % (м/м) для состава портландцемента со шлаком и 25 % (м/м) для других составов,

- максимальное содержание известняка в составе цемента с добавками должно составлять 35 % (м/м),

- содержание вяжущего должно быть равно или превышать минимальное содержание цемента для применимого класса воздействия, в соответствии с определением NEN 8005,

- отношение вода/вяжущее (wbr) должно быть меньше или равно максимальному отношению вода/цемент (wcr) для применимого класса воздействия, в соответствии с определением NEN 8005.

Содержание клинкера и/или известняка следует рассчитывать по методу, используемому в EN 197-1 для основных компонентов цемента.

Аспекты долговечности в зависимости от класса воздействия

Только те аспекты долговечности, которые относятся к классу воздействия, должны быть проверены (таблица 2). Для класса воздействия XA частью программы испытаний является только устойчивость к сульфатам. Стойкость к другим агрессивным компонентам не входит в область применения рекомендации.

Только в том случае, если содержание сульфатов в почве или воде приводит к классификации в XA2 или XA3, испытание на стойкость к сульфатам является обязательным. Во всех остальных случаях состав цемента и добавок может применяться в XA только с испытанием на прочность.

Для классов воздействия XF1 и XF3 требуется только испытание на прочность.

Таблица 2 – Аспекты долговечности в зависимости от класса воздействия

| Класс воздействия | Карбонизация | Попадание хлорида | Замораживание-оттаивание противогололедной соли | Стойкость к морской воде | Сульфатостойкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC | X |  |  |  |  |
| XD |  | X |  |  |  |
| XS |  | X |  | X |  |
| XF2+ XF4 |  |  | X |  |  |
| XA2+ XA3 |  |  |  |  | X |

Пригодность в зависимости от класса воздействия

Испытуемый бетон подходит для применения в определенном классе воздействия, если он удовлетворяет критериям по всем аспектам долговечности, относящимся к настоящему классу воздействия.

Была проведена программа испытаний, чтобы выяснить, зависят ли эквивалентные технологические качества от содержания вяжущего материала и соотношения вода/вяжущее для составов с летучей золой и шлаком. Для исследования этой зависимости была выбрана устойчивость к проникновению хлоридов, проверенная испытанием на быструю миграцию хлоридов (RCM). Для обеих добавок установлено отсутствие зависимости между стойкостью к проникновению хлоридов и wbr (испытательный диапазон: 0,45 – 0,65) в возрасте бетона от 1 до 3 лет (смотреть рисунок 7).

Условные обозначения

1 – PC;

2 – HOC;

3 – PC + pvla;

X – wcf;

Y – RCM (10−12 m2/с)

Рисунок 7 – Значение RCM через 1 год по сравнению с отношением вода/цемент для портландцемента (PC), шлакоцемента (HOC) и состава портландцемента и летучей золы (PC+pvla)

Состав бетона для каждого испытания на долговечность приведен в Рекомендации 48 CUR. В настоящем cтандарте приводится только краткая информация (вывод). Для проверки влияния хлоридов на коррозию можно использовать один состав бетона. Он основан на исследовательском проекте, связанном с испытанием RCM, проведенном в Нидерландах. Предпосылки приведены в голландском отчете CUR [19].

Таким образом, для добавок летучей золы и шлака испытания по каждому аспекту долговечности проводятся на одном бетонном составе с определенным содержанием вяжущего и wbr (водоцементное отношение). Если испытуемый бетон соответствует требованиям для определенного класса воздействия, состав допускается для всего диапазона содержания вяжущего и wbr, в соответствии с определением в NEN 8005 для настоящего класса воздействия (таблица 7).

Для добавок, отличных от летучей золы или шлака, оценка согласно Рекомендации 48 CUR должна выполняться как на верхнем, так и на нижнем пределе wbr для класса воздействия, для которого применимо испытание на долговечность (например, проникновение хлоридов для XD и XS).

Критерии оценки

Основные предположения

Оценка аспектов долговечности основана на сравнении n образцов (цемента и добавки) и образцов для испытаний, изготовленных из этих образцов. Одобрение или отклонение основано на разнице результатов испытаний между испытательным и эталонным бетоном. Предельное значение основано на следующем принципе.

Для каждого аспекта долговечности определяется относительная разница d [%] (на уровне совокупности), которая считается неприемлемой. Другими словами, оценка испытуемого бетона, приводящая к средней отрицательной разнице d, должна приводить к высокой вероятности браковки испытуемого бетона.

Основные предположения для значений d и необходимого количества образцов были следующими:

- поставщик добавки обязан продемонстрировать пригодность своего продукта,

- процедура должна защищать потребителя, т. е. ограничивать риск потребителя,

- процедура должна быть справедливой по отношению к поставщику. Такие основные предположения реализуются следующим образом:

- для каждого аспекта долговечности фиксируется разница d [%], которая больше не считается приемлемой. Выбор этих d-значений основан на мнении экспертов.

- потребительский риск фиксируется на уровне 10 % от этой разницы.

Поставщик может свободно выбирать количество образцов (минимум 3) и таким образом может ограничить риск производителя (смотреть рисунок 8).

Условные обозначения

| 1 | – испытуемый образец лучше, чем эталонный; |
| --- | --- |
| 2 | – испытуемый имеет большее значение, чем эталонный; |
| 3 | – более неприемлемая разница (d); |
| 4 | – увеличение количества образцов; |
| X | – отличие испытуемого образца от эталонного; |
| Y | – вероятность принятия. |

Рисунок 8 –Разница в зависимости от вероятности принятия

Параметр оценки

Для каждого аспекта долговечности j оценка основывается на параметре Tj:

(6)

где

(7)

и

mr - средний результат испытаний n образцов эталонного бетона; mt - средний результат испытаний n образцов испытуемого бетона; sr - стандартное отклонение средних значений на образец эталонного бетона; st - стандартное отклонение средних значений на образец испытуемого бетона;

N - количество образцов; dj - предельное значение аспекта долговечности j согласно таблице 3.

В таблице 8 процедура расчета Tj приведена в виде блок-схемы.

Таблица 3 – Предельные значения d (на уровне совокупности)

| Аспект долговечности j | Разница d [%], приводящая к отказу с вероятностью 90 % |
| --- | --- |
| Карбонизация | +30 |
| Попадание хлорида | +30 |
| Стойкость к циклу замораживания-оттаивания противогололедной соли | +30 |
| Стойкость к действию морской воды | +40 |
| Сульфатостойкость | +40 |
| Прочность на сжатие | - 30 |

Для утверждения Tj должно быть больше, чем предельные значения, указанные в таблице 4:

Таблица 4 – Предельные значения Tj

| Количество образцов (n) | Предельное значение Tj |
| --- | --- |
| 3 | 1,553 |
| 4 | 1,440 |
| 5 | 1,397 |
| 6 | 1,372 |
| 7 | 1,356 |
| 8 | 1,345 |
| 9 | 1,337 |
| 10 | 1,330 |
| 11 | 1,325 |
| 12 | 1,321 |

3.2.3 Методы испытаний

В таблице 5 перечислены методы испытаний для 5 аспектов долговечности. Как для карбонизации, так и для проникновения хлоридов может быть использован естественный и ускоренный способ. Естественный метод является эталонным методом. В случае использования обоих методов решающим для оценки является естественный метод.

В Рекомендации CUR предписаны некоторые отклонения от стандартов испытаний, перечисленных в таблице 5. Эти различия не будут далее описываться в настоящем документе. При выборе методов испытаний порядок предпочтения (от высокого к низкому) был следующим;

- европейские стандарты,

- голландские стандарты,

- другие национальные стандарты,

- методические рекомендации.

Таблица 5 – Методы испытаний для различных аспектов долговечности

| Аспект долговечности | Стандарт для испытаний | Ускоренный? | Возраст бетона в начале испытания (дней) | Продолжительность испытания (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карбонизация | Rilem CPC 18 | Нет | 3 | 91/182/364 |
|  | prCEN/TS 12390-XX: 2008 | Да | 42 | 56/63/70 |
| Попадание хлорида | NT Build 443 | Нет | 91 | 35 |
|  | NT Build 492 | Да | 28/56/91/182/364 | 1 – 2 |
| Замораживание - оттаивание | NPR-CEN/TS 12390–9 a | Нет | 28 | 7 |
| Сульфатостойкость | (Голландский метод) b | Нет | 28 | 182/364 |
| Стойкость к воздействию морской воды | (Голландский метод) b | Нет | 28 | 182/364 |
| _____________________ а Испытывается только замораживание-оттаивание с противогололедной солью; если требования соблюдены, то действительно также без соли против обледенения. b См. рекомендацию CUR 48. |  |  |  |  |

При первичных типовых испытаниях бетонные кубики должны быть изготовлены с соотношением вода /(С + А) 0,55. Прочность бетона на сжатие измеряется через 7 и 
28 сут. Развитие прочности может быть проверено на эталонном бетоне или на фиксированных предельных значениях, указанных в таблице 6.

Таблица 6 – Фиксированные предельные значения прочности куба

| Возраст | Предельное значение |
| --- | --- |
| 7 сут | 20 Н/мм2 |
| 28 сут | 33 Н/мм2 |

Если испытуемый бетон соответствует требованиям прочности, то требования X0, XF1, XF3, XA1, XA2 и XA3 выполняются, за исключением воздействия сульфатов. Никаких дополнительных испытаний не требуется.

Составы цемента и летучей золы, отвечающие требованиям 7-суточного предельного значения, соответствуют требованиям стойкости к карбонизации. Связь между этими двумя материальными свойствами неоднократно устанавливалась в голландской и международной литературе. Стойкость к циклу замораживание - оттаивание проверяется испытанием CDF (14 циклов без воздухововлекающих добавок; дополнительно испытание на работу воздухововлекающих добавок).

3.2.4 Обеспечение качества

Составы цемента и добавок сертифицированы в Нидерландах. Основанием для настоящей сертификации является процедура оценки BRL 1802 для состава цемента и добавок. Процедура обеспечения качества описана ниже.

Во-первых, в соответствии с Рекомендацией 48 CUR необходимо провести первоначальные типовые испытания состава цемента и добавки. Если состав проходит настоящее испытание, выдается сертификат, действительный в течение 1 года. По истечении настоящего срока проводится верификационное испытание. Если состав проходит верификационное испытание, сертификат продлевается еще на год до следующего верификационного испытания.

Верификационное испытание служит для оценки того, не изменились ли свойства состава существенно с тех пор, как сертификат был выдан или продлен в последний раз. Верификационное испытание проводится на бетоне или строительном растворе через 7 и 28 дней после отверждения.

Если соотношение между прочностью бетона и раствора установлено во время первоначальных испытаний, то испытания с интервалом через год можно проводить на призмах из раствора, а прочность бетона можно рассчитать, используя установленные отношения прочности С7/М7 и С28/М28.

Верификация может быть выполнена по эталонным или предельным значениям.

3.3 Рекомендации по применению ECPC

ECPC широко используется в Нидерландах. Существуют и другие системы технологических качеств бетона в соответствии с 5.2.5.3 стандарта EN 206:2013. в Германии (на основании национального технического разрешения [15, 16] и Бельгии (на основании национального стандарта [17]).

Рекомендуется использовать ECPC в соответствии с положениями EN 206:2013, 5.2.5.3. Процедура должна использоваться для всех цементов, соответствующих EN 197-1, стандартного класса прочности 32.5 или выше и дополнений, указанных в EN 206:2013, 5.2.5.1.

Эталонный цемент должен соответствовать требованиям EN 197-1 и происходить из источника, который использовался на практике в месте использования в течение последних пяти лет и использовался в выбранном классе воздействия.

Эталонный бетон должен соответствовать положениям, действующим в месте использования для выбранного класса воздействия.

Эталонный и испытательный бетон для испытаний должны соответствовать следующим требованиям:

- содержание вяжущего (С + А) равно содержанию цемента в эталонном бетоне;

- испытательный бетон W/(C + A) равен W/C эталонного бетона;

- тип и класс заполнителя должны быть одинаковыми.

Для предполагаемых классов воздействия в таблице 7 указаны необходимые испытания.

В соответствии с примечанием к 5.2.5.3 стандарта EN 206:2013, положения, действующие в месте использования, могут налагать ограничения на типы цемента и категории потери летучей золы при возгорании для согласования составов с разрешенными в настоящее время цементами.

3.4 Дополнительная информация по использованию голландского метода

Таблица 7 – Требования к составу бетона NEN8005

|  | Класс воздействия | Максимальное отношение вода/цемент или отношение вода/связующее | Минимальное содержание цемент/ связующее кг/м3 | Минимальное содержание воздуха a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальный размер заполнителя D (мм) | Содержание воздуха % (V/V) |
| 1 | Отсутствие риска коррозии или вредного воздействия |  |  |  |  |
|  | Х0 | 0,70b | 200b | – | – |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | ХС1 | 0,65 | 260 | – | – |
|  | ХС2 | 0,60 | 280 | – | – |
|  | ХС3 | 0,55 | 280 | – | – |
|  | ХС4 | 0,50 | 300 | – | – |
| 3 | Коррозия, вызванная хлоридами, кроме морской воды |  |  |  |  |
|  | XD1 | 0,55 | 300 | – | – |
|  | XD2 | 0,50 | 300 | – | – |
|  | XD3 | 0,45 | 300 |  | – |
| 4 | Коррозия, вызванная хлоридами морской воды |  |  |  |  |
|  | XS1 | 0,50 | 300 | – | – |
|  | XS2 | 0,45 | 300 | – | – |
|  | XS3 | 0,45 | 320с | – | – |
| 5 | Воздействие цикла замораживание / оттаивание с содержанием или без противоледных реагентов |  |  |  |  |
|  | XF1 | 0,55 | 300 | – | – |
|  | XF2 | 0,55 | 300 | 63 | 3,0 |
|  |  |  |  | 31,5 | 3,5 |
|  |  |  |  | 16 | 4,0 |
|  |  |  |  | 8 | 4,5 |
|  | XF2 | 0,45 | 300 | – | – |
|  | XF3 | 0,50 | 300 | – | – |
|  | XF4 | 0,50 | 300 | 63 | 3,0 |
|  |  |  |  | 31,5 | 3,5 |
|  |  |  |  | 16 | 4,0 |
|  |  |  |  | 8 | 4,5 |
|  | XF4 | 0,45 | 320с | – | – |
| 6 | Химическое воздействие |  |  |  |  |
|  | ХА1 | 0,55 | 300 | – | – |
|  | ХА2d | 0,50 | 320 | – | – |
|  | ХА3d | 0,45 | 340 | – | – |
| ________________________ a Минимальное содержание воздуха относится к измеренному содержанию воздуха. b Перечисленное соотношение вода-цемент/вода-вяжущее и указанное содержание цемента/вяжущего применимы только к подводному бетону в неагрессивной воде. Предельных значений для неармированного бетона нет. c Для элементов толщиной > 1 м содержание цемента может быть снижено до 300 кг/м3 при условии, что используется только низкотемпературный цемент, соответствующий NEN-EN 197–1. d Бетон, подвергающийся воздействию растворов с содержанием SO42- > 600 мг/л или почвы с содержанием сульфатов > 3000 мг/кг, должен быть изготовлен из сульфатостойкого цемента в соответствии с NEN 3550. |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Параметр оценки расчета блок-схемы [13]

| Образец для испытания | Испытательный бетон |  |  |  | Эталонный бетон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образец 1 | Образец 2 | Образец … | Образец n | Образец 1 | Образец 2 | Образец … | Образец n |
| 1 | х11 | х21 |  | xn1 | y11 | y21 |  | yn1 |
| 2 | х12 | х22 |  | xn2 | y12 | y22 |  | yn2 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ρ | х1ρ | х2ρ |  | xnρ | y1ρ | Y2ρ |  | ynρ |
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Средний образец | X1. | X2. |  | Xn. | Y1. | Y2. |  | Yn |
|  | mt = средняя (X1., X2.,…Xn.) st = стандартное отклонение (X1., X2.,…Xn.) |  |  |  | mr = средняя (Y1., Y2.,…Yn.) sr = стандартное отклонение (Y1., Y2.,…Yn.) |  |  |  |
|  | ………… Параметр оценки |  |  |  |  |  |  |  |

4 Понятие эквивалентных технологических качеств составов

4.1 Общие положения

В Европе применяются три метода определения эквивалентных технологических качеств составов: британский метод, ирландский метод и португальский метод. Существует значительный многолетний опыт использования понятия эквивалентных технологических качеств составов [20], и британские стандарты разрешают использовать это понятие с GGBS и летучей золой с 1982 года. Национальный орган по стандартизации Ирландии (NSAI) разрешил использовать настоящее понятие с GGBS и CEM I с 2004 г., а с GGBS и CEM II/A с 2006 г. Правила Португалии разрешают использовать настоящее понятие с GGBS/летучей золой /пуццоланом/известняковым наполнителем с CEM I с 1993 г. и с другими цементами с 2005 года.

Принципы «Понятия эквивалентных технологических качеств составов» допускают определенный диапазон составов цемента, соответствующих EN 197-1, и добавки (или добавок), имеющих установленную пригодность, которые

могут полностью учитываться в требованиях по максимальному водоцементному отношению и минимальному содержанию цемента, которые указаны для бетона.

Три метода (UK, IE и PT) были разработаны отдельно и значительно различаются по требованиям к контролю составов.

4.2 Британский метод

В Великобритании используется понятие «эквивалентных технологических качеств составов» (EPCC), где:

- Можно считать, что добавка, добавляемая в бетономешалку, действует так же, как и тот же материал, введенный в бетон в качестве компонента цемента.

- Понятие разрешено только при проведении непрерывной программы контрольных испытаний специальной добавки со специальным цементом.

Смесь добавки и цемента называется «составом», и BS 8500 (Британский дополнительный стандарт к EN 206-1) содержит следующее определение:

Состав: «ограниченный диапазон Портландцементов и добавок, которые после смешивания в бетономешалке полностью учитываются при расчете содержания цемента и водоцементного отношения в бетоне» Примечание – Процедура установления пригодности составов указана в BS 8500-2:2002, приложение A.

Составы приравниваются к цементам заводского изготовления того же состава и класса прочности. Цементы заводского изготовления, разрешенные BS 8500, включают EN 197-1, а также EN 14216 (Цемент. Состав, спецификации и критерии соответствия для цементов специального назначения с очень низкой теплотой сгорания).

Процедура установления ограниченного диапазона составов, которые могут полностью учитывать содержание цемента и водоцементное отношение, известна как «Процедура соответствия для составов» и применяется только для составов цемента 
CEM I стандартного класса прочности 42,5 или выше, в соответствии с BS EN 197-1 с одним из следующих наполнителей:

- летучая зола в соответствии с EN 450-1: категория A или B;

- GGBS в соответствии с EN 15167-1;

- известняковая мелочь в соответствии с BS 7979.

Стандарты для трех наполнителей содержат адекватные ограничения на химические свойства добавок, чтобы гарантировать, что составы будут соответствовать требованиям по химическому составу и прочности для эквивалентных цементов в EN 197-1 или 
EN 14216. Тем не менее, необходимы испытания, чтобы гарантировать, что состав позволит достичь требуемого класса прочности. Установление пригодности основано на испытаниях на прочность с помощью призм из строительного раствора EN 196-1 с использованием средних ежемесячных образцов CEM I и добавки. Состав должен:

- превышать требования по ранней и 28-суточной прочности со статистическим запасом;

- не превышать верхний предел 28-суточной прочности.

Требования к прочности, которые должны быть выполнены, основаны на требованиях EN 197-1, а также на требованиях EN 14216, который имеет класс прочности 22,5.

Поскольку микрокремнезем можно использовать в рамках EN 206-1 со значением k не менее «1», не было сочтено необходимым включать его в процедуру формирования составов в Великобритании.

В своей простейшей форме процедура может выполняться для фиксированной пропорции добавки к цементу и определять (пройдено/не пройдено), соответствует ли настоящая специальная пропорция требованиям прочности. Если она проходит, то это «разрешенная пропорция». На практике процедура, как правило, осуществляется поставщиками добавок, которые используют более сложный подход для определения диапазона «разрешенных пропорций» (а не определения того, разрешена ли одна специальная пропорция).

Требования приведены в приложении A и приложении C стандарта BS 8500-2, которые приложены в 4.6 настоящего стандарта.

Приложение А устанавливает нормативные требования. Приложение C представляет информационный пример, типичный для подхода, используемого поставщиками добавок для сертификации одного источника добавок, используемого в сочетании с несколькими источниками цемента CEM I. Здесь необходимо установить взаимосвязь между долей добавки и прочностью для каждого из цементов СЕМ I и переустанавливать каждые два года. Ежемесячные испытания образцов добавок в смешанные с образцами цементов CEM I определяют пределы пропорций добавок с каждым специальным источником цемента CEM I, чтобы гарантировать соответствие критериям прочности.

По сравнению с подходом, основанным на значении k, Британская процедура соответствия составов требует дополнительных испытаний. В целях параллельного режима испытания, используемого в цементной промышленности, образцы CEM I и добавки должны регулярно отбираться в течение месяца, а испытания должны проводиться на гомогенизированных образцах. Тем не менее, британская процедура обеспечивает уверенность в том, что режим специальной добавки со специальным цементом строго контролируется, и в результате может быть получен однородный бетон.

4.3 Ирландский метод

Ирландия использует метод «понятия эквивалентного технологического качества составов» (EPCC), при котором технологические качества прочности отдельного состава измеряются на испытаниях призмы раствора и сравниваются с требованиями к технологическим качествам прочности (т. е. пределам) для цементов стандарта EN 197-1, с установленной пригодностью в I.S. ЕН 206-1.

Процедура применяется для составов каждого GGBS с каждым CEM II/A и CEM I, до 70 % замены GGBS. Процедура основывается на прохождении/не прохождении прочности составов 50 % и 70 % GGBS. При более высоком содержании GGBS (70 %) прочность определяется через 56 дней. Составы необходимы для удовлетворения следующих требований к прочности призм из строительного раствора:

| Состав | Низкий предел прочности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ранняя прочность (≥ 20 Н/мм2) | Стандартная прочность (≥ 42,5 Н/мм2) |
| 50 % GGBS | 7 сут | 28 сут |
| 70 % GGBS | 7 сут | 56 сут |

Метод делает следующие выводы:

а) Среднемесячные валовые пробы GGBS и каждого цемента получаются от поставщиков и составляются сводные пробы 50 % и 70 %.

b) Сводные образцы испытываются в соответствии с EN 196-1 на прочность через 7, 28 и 56 дней.

c) Среднемесячные значения прочности через 7, 28 и 56 дней сравниваются с нижними предельными значениями в приведенной выше таблице плюс дополнительный статистический запас 3 Н/мм2 (7 дней) и 5 Н/мм2 (28, 56 суток).

d) При соблюдении критериев минимальной прочности состав считается допустимой долей GGBS в составе с цементом. Там, где установлена разрешенная пропорция, также разрешены составы меньших пропорций GGBS.

Методология описана в 4.7.

4.4 Португальский метод

Предыстория

Понятие эквивалентных технологических качеств составов (EPCC) было впервые представлено в Португалии в соответствии со спецификацией LNEC E 378 «Бетон. Руководство по использованию гидравлических вяжущих», опубликованное в 1993 г., представленное на рассмотрение Национальным приложением NP ENV 206. Разрешенные составы представлены в следующей таблице, которая была аналогична эквивалентной таблице для цементов, установленной в португальском стандарте NP 2064, опубликованном в 1991 г. NP 2064 был основан на prENV 197-1 от 1989 г.

| CEM I | Микро кремнезем | Природный пуццолан | Летучая зола | Известковый наполнитель | Шлак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 90 | ≤ 10 |  |  |  |  |
| ≥ 75 |  | ≤ 25 |  |  |  |
| ≥ 75 |  |  | ≤ 25 |  |  |
| ≥ 80 |  |  |  | ≤ 20 |  |
| ≥ 65 |  |  |  |  | ≤ 35 |
| от 20 до 64 |  |  |  |  | от 36 до 80 |
| ≥ 60 | ≤ 40а |  |  |  |  |
| ________________ a Микрокремнезем ограничен до 10 % |  |  |  |  |  |

Была установлена эквивалентность между составами и соответствующими цементами аналогичного состава.

С внедрением стандарта EN 206-1 в Португалии, спецификация LNEC E 378 была заменена спецификацией LNEC E 464 «Бетон. Предписывающая методология для расчетного срока службы 50 и 100 лет при воздействии окружающей среды», впервые опубликованная в 2005 году. Настоящая новая спецификация, также представленная Национальным приложением NP EN 206-1, разрешает использование цементов, отличных от ЦЕМ I и одновременное использование более чем одной добавки, например, летучей золы и шлака, в соответствии с составом цемента CEM V, определенным в EN 197-1.

Можно сказать, что в Португалии все готовые бетонные смеси с добавками в настоящее время поставляются с использованием понятия эквивалентных технологических качеств составов.

Основа понятия

Спецификация LNEC E 464, представленная Национальным приложением 
NP EN 206-1, устанавливает в таблицах 6 – 9 нормативные требования Португалии, относящиеся к классам воздействия. Минимальный класс прочности бетона на сжатие является обязательным, который в целом определяет состав бетонной смеси (например, таблица 7 спецификации LNEC E 464, содержащая предписывающие требования для XS и XD, представлена в 4.8. Предполагается, что бетоны, изготовленные из цементов или их составов с аналогичным составом, имеют эквивалентные технологические качества при условии, что они имеют одинаковую прочность на сжатие.

Проектировщик знает, что для определенного класса воздействия бетон всегда должен соответствовать минимальной прочности на сжатие. По конструктивным причинам проектировщик может, конечно, указать более высокую прочность, но не более низкую прочность. Когда определенный состав имеет недостаточную прочность или менее реактивен, вероятно, необходимо использовать большее количество вяжущего, и, таким образом, будет обеспечена долговечность бетона. Таким образом, установление понятия эквивалентного технологического качества составов не включает в себя контроль прочности составов в растворе, так как производительность составов оценивается через прочность бетона на сжатие. Кроме того, нет никаких ограничений относительно источника цемента или добавки, и могут использоваться другие цементы, отличные от CEM I, или более одной добавки, при условии, что состав имеет аналогичный состав цемента из EN 197-1. Для этой цели избытком любой добавки (или цементного компонента) не следует пренебрегать. Соответствующие расчеты довольно легко выполнить с помощью повторяющегося процесса, но также может применяться определенная методология.

Касательно использования цементов, отличных от CEM I, понятие в настоящее время расширено только до CEM II/A класса прочности 42,5 или выше, но нет технических причин не рассматривать другие цементы.

Правила применения

Понятие эквивалентного технологического качества составов может применяться при одновременном выполнении следующих условий:

а) минимальная прочность бетона на сжатие является обязательным требованием, относящимся к классам воздействия;

b) цемент марки СЕМ I или СЕМ II/А класса прочности 42,5 или выше;

c) добавки относятся либо к типу I, в соответствии со спецификацией LNEC E 466 – «Известняковые наполнители для гидравлических вяжущих», либо к типу II;

d) состав соответствует ограничениям, установленным в EN 197-1 для состава одного из цементов, разрешенных в таблицах 6 - 9 в Спецификации LNEC E 464, а также требованиям пуццоланности, когда это применимо;

e) доля микрокремнезема (при его наличии в составе) по отношению к клинкеру равна или меньше 11 %.

f) нормативные требования, применимые к составу, определены для соответствующего цемента.

Примечание – Процедура расчета состава смеси включена в приложение А к Спецификации 
LNEC E 464, которая приравнивает состав к соответствующему цементу (смотреть 4.8).

4.5 Рекомендации по применению EPCC

Принципы «Понятия эквивалентных технологических качеств состава» допускают определенный диапазон составов цемента, соответствующего EN 197-1, и добавок, имеющих установленную пригодность, которые могут полностью учитывать требования к максимальному водоцементному отношению и минимальному содержанию цемента, которые указаны для бетона.

Элементами методики являются:

1) определение типа цемента, который соответствует стандарту на цемент и имеет такой же или аналогичный состав для предполагаемого состава;

2) оценка того, обладает ли бетон, изготовленный с использованием состава с такой же прочностью и долговечностью, что и бетон, изготовленный с использованием идентифицированного типа цемента для соответствующего класса воздействия;

3) производственный контроль, который обеспечивает определение и выполнение указанных требований к бетонам, содержащим состав.

4.6 Дополнительная информация по британскому методу

4.6.1 Приложения из BS 8500-2, касающиеся контроля соответствия составов

Приложение А

(обязательное)

Процедура соответствия для составов

Примечания

1 В настоящем приложении изложена процедура определения эквивалента пригодности составов для полного учета содержания цемента и водоцементного отношения в бетоне. Процедура применима к конкретному источнику добавки, смешанной с конкретным источником портландцемента и определяет разрешенные пропорции добавки по отношению к цементу.

2 Спецификация может накладывать дополнительные ограничения на долю летучей золы, GGBS или измельченного известняка, в зависимости от использования бетона.

3 Настоящее приложение соответствует требованиям по установлению пригодности для использования добавок в бетоне в соответствии с BS EN 206-1.

А.1 Процедура

Примечание 1 – Пример процедуры приведен в приложении С.

Процедура должна использоваться только для составов цемента CEM I стандартного класса прочности 42,5 или выше, соответствующего BS EN 197-1, с одной из следующих добавок:

а) летучая зола, соответствующая BS EN 450-1:2005, категория A или B;

b) GGBS в соответствии с BS 6699 или BS EN 15167-1;

c) измельченный известняк в соответствии с BS 7979.

Каждый месяц необходимо получать образцы, представляющие каждую добавку и каждый цемент CEM I, которые должны оцениваться для использования в составе. Составы этих добавок и образцов цемента в соответствующих пропорциях должны быть испытаны на прочность на сжатие в соответствии с методом испытания цемента, указанным в BS EN 196-1, при этом все ссылки на «цемент» в нем должны толковаться как относящиеся к «составу».

Примечание – Если требуется сертификация третьей стороной, орган по сертификации может потребовать обоснования выбранных пропорций.

Результаты испытаний на прочность должны быть оценены в соответствии с требованиями для одного из классов прочности в таблице А.1.

Таблица А.1 – Требования к прочности на сжатие составов

| Класс прочности состава | Ранняя прочность |  | Стандартная прочность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 cут Н/мм2 | 7 сут Н/мм2 | 28 сут Н/мм2 |  |
| 22,5 | – | ≥ 12 | ≥ 22,5 | ≤ 42,5 |
| 32,5L | – | ≥ 12 | ≥ 32,5N | ≤ 52,5 |
| 32,5N | – | ≥ 16 |  |  |
| 32,5R | ≥ 10 | – |  |  |
| 42,5L | – | ≥ 20 | ≥ 42,5 | ≤ 62,5 |
| 42, 5N | ≥ 10 | – |  |  |
| 42,5R | ≥ 20 | – |  |  |
| 52,5L | ≥ 10 | – | ≥ 52,5 | – |
| 52,5N | ≥ 20 | – |  |  |

Текущее среднее значение ранней и стандартной прочности рассчитывается как среднее значение самых последних результатов испытаний, взятых за период не менее 
6 мес. и не более 12 мес., за исключением случая нового состава. В этом случае текущие средние значения должны основываться на всех имеющихся данных.

Примечание – Соотношение между прочностью на сжатие и пропорциями состава может использоваться для экстраполяции текущих средних значений прочности для пропорций, отличных от испытанных, при условии, что взаимосвязь восстанавливается не реже одного раза каждые 2 года.

Единственными пропорциями состава, которые считаются соответствующими настоящему приложению («разрешенные пропорции»), являются те пропорции, для которых измеренные или экстраполированные средние значения начальной и стандартной прочности:

1) превышают соответствующие нижние пределы в таблице A.1 на статистический запас; и

2) не превышают соответствующий верхний предел.

Статистический запас, добавляемый к нижним пределам, должен составлять:

i) +5 Н/мм2 по нижним пределам стандартной прочности и +3 Н/мм 2 по ранним пределам ранней прочности; или

ii) статистический расчет на основе испытаний точечных образцов таким образом, чтобы оценка общего процента результатов, которые меньше требуемого нижнего предела, не превышала 5 % для партии, из которой взяты образцы.

Примечание – Статистический запас допускает изменчивость цемента и добавок. Статистический запас по верхнему пределу не требуется, поскольку вероятность того, что состав иногда превышает верхний предел, вряд ли существенно снизит пригодность состава для предполагаемого использования.

Независимо от результатов, полученных в результате испытаний, никакая пропорция не должна превышать 85 % состава для GGBS, 20 % составов для измельченного известняка и 55 % состава для летучей золы, если не указаны более высокие пропорции.

Примечание – Допустимо указывать более высокие пропорции (смотреть BS 8500-1: 2006, таблица A.6, сноска A), но BS 8500-1 не содержит рекомендаций о том, как такие высокие пропорции должны учитываться при минимальном содержании цемента или смеси и соотношение в/ц в бетоне.

А.2 Выдача сертификатов

В случае выдачи сертификата соответствия настоящему приложению5) он должен относиться к летучей золе, GGBS или измельченному известняку из специального источника смешанной с цементом CEM I из специального источника. Он должен содержать:

а) идентификацию источника добавки и цемента СЕМ I;

b) способы получения сводных образцов добавки и цемента СЕМ I;

c) месяц, представленный последними сводными образцами;

d) период, используемый для оценки соответствия, если он составляет менее 
6 мес.;

e) результаты испытаний на прочность последнего состава сводных образцов с указанием испытанных пропорций;

f) сведения о разрешенных пропорциях, которые соответствуют требованиям настоящего приложения, с указанием класса или классов прочности состава;

g) подпись лица, ответственного за проведение испытаний.

5) Маркировка BS 8500-2:2006, приложение А на продукте или в отношении продукта представляет собой декларацию о соответствии, т. е. заявление о том, что продукт соответствует требованиям приложения. Ответственность за достоверность заявления лежит исключительно на издателе сертификата. Такую декларацию не следует путать с сертификацией соответствия третьей стороной, которая также может быть желательной.

Приложение C

(информационное)

Пример процедуры соответствия, приведенной в приложении А

С.1 Общие положения

В качестве примера приложение С содержит удобную схему декларирования соответствия классу прочности состава 42,5Н. Подходит для использования одного источника добавки в сочетании с несколькими источниками цемента CEM I. Настоящий план устанавливает ограничения на пропорции добавок для каждого специального источника цемента CEM I, чтобы гарантировать соответствие критериям прочности. Задействованы четыре этапа.

а) Зависимость между прочностью на сжатие и пропорцией добавки устанавливается для каждого цемента СЕМ I (смотреть С.2).

b) Ежемесячные сводные образцы добавки и каждого цемента СЕМ I необходимо испытывать в составе, а средние значения ранней и стандартной прочности рассчитывать не менее чем за 6 месяцев и не более чем за 12 месяцев (смотреть С.3).

c) Установление статистических запасов (смотреть С.4).

d) Соотношения, текущие средние значения и статистические запасы вместе с требованиями для класса прочности 42,5N в таблице А.1 затем используются для определения допустимых пропорций (смотреть С.5).

С.2 Установление связи между прочностью на сжатие и пропорциями

Сводную пробу добавки следует получить путем смешивания не менее восьми точечных проб одинаковой массы, полученных через равные промежутки времени в течение не менее одного календарного месяца. Аналогичным образом получить сводный образец каждого цемента CEM I.

Испытания на прочность проводят через 2 сут и через 28 сут в соответствии с 
BS EN 196-1 для составов сводных образцов, приведенных в таблице С.1.

Примечание – Настоящий пример относится к составу класса прочности 42,5N. Для некоторых других классов прочности требуется испытание через 7 сут вместо двухсуточного испытания.

Условные обозначения

1 – верхний предел прочности;

2 – отношение прочности / пропорции;

3 – средняя прочность;

4 – диапазон соответствующих пропорций;

5 – соразмерные отношения;

6 – нижний предел прочности;

7 – низшие пределы плюс запас (margin);

X – ДобавкаСЕМ 1+добавка пропорция;

Y 28-суточная прочность.

Рисунок С.1 – Определение пределов соответствия для составов

4.6.2 Как правильно указать бетон по BS 8500

BS 8500 рассматривает составы CEM I и добавки как эквивалентные соответствующему цементу заводского производства. Терминология для составов идентична терминологии для цементов EN 197-1, за исключением префикса «C», а не «CEM». Таким образом, заводской цемент с 30 % летучей золы в соответствии с EN 197-1 будет иметь класс CEM II/B-V, а состав смесителя с 30 % летучей золы, испытанной в соответствии с приложением A стандарта BS 8500-2, называется C IIB-V. Полный список обозначений для составов (таблица С.1) приведен ниже:

Таблица С.1 – Список обозначений для составов

| Обозначение |  | Состав |
| --- | --- | --- |
| Заводской цементный раствор | Смесь внутри миксера |  |
| CEM I |  | Портландцемент |
| CEM II/A-S | CIIA-S | от 6 % до 20 % GGBS |
| CEM II/B-S | CIIB-S | от 21 % до 35 % GGBS |
| CEM III/A | CIIIA | от 36 % до 65 % GGBS |
| CEMIII/B | CIIIB | от 66 % до 80 % GGBS |
| CEM II/A-V | CIIA-V | от 6 % до 20 % GGBS |
| CEM II/B-V | CIIB-V | от 21 % до 35 % GGBS |
| CEM IV/B | CIVB-V | от 36 % до 55 % GGBS |
| CEMII/A-LL | CIIA-LL | от 6 % до 20 % GGBS |

В стандарте BS 8500-1 допустимые типы цемента и составы приведены в таблице A.6, которая воспроизведена на рисунке 2. BS 8500-1 содержит множество таблиц для различных условий воздействия, поскольку каждый цемент/состав рассматривается отдельно, чтобы наилучшим образом использовать конкретный тип цемента или состава для заданных критериев долговечности. Рисунок 3 представляет собой пример одной из таблиц BS 8500 для карбонизации, XC. Как видно, смеси с более высоким содержанием золы имеют более высокое минимальное содержание цемента и более низкое соотношение в/ц, чтобы компенсировать различные технологические качества настоящего цементного типа. Однако в отношении устойчивости к хлоридам преимущества GGBS и летучей золы полностью рассматриваются требованиями, как показано на рисунке 4.

Таблица А.3 – Цементы и их составы из BS 8500-1

Таблица А.6 – Цементы и их составы из BS 8500-1

| Распространенное обозначение b | Cостав | Включает цемент и типы составов (смотреть BS 8500 -2: 2006, таблица 1) |
| --- | --- | --- |
| СЕМ 1 | Портландцемент | CEM I |
| SRPC | Сульфатостойкий портландцемент | SRPC |
| IIA | Портландцемент с добавкой от 6 % до 20 % золы, гранулированного доменного шлака, известняка, или от 6 % до 10 % микрокремнезема | CEM II/A-L, CEM II/A-LL, CIIA-L, CIIA-LL, CEM II/A-S, CIIA-S, CEM II/A-V, CIIA-V, CEM II/A-D |
| IIB-S | Портландцемент с 21 % - 35 % гранулированным молотым доменным шлаком | CEM II/B-S, CIIB-S |
| IIB-V | Портландцемент с 21 % - 35 % летучей золой | CEM II/B-V, CIIB-V |
| IIB+SR | Портландцемент с 25 % - 35 % летучей золой | CEM II/B-V+SR, CIIB-V+SR |
| IIIAd, e | Портландцемент с 36 % - 65 % гранулированным молотым доменным шлаком | CEM III/A, CIIIA |
| IIIA+SRe | Портландцемент с 36 % - 65 % гранулированным молотым | CEM III/A+SR f, CIIIA+SR f |
| Окончание таблицы А.3, А.6 |  |  |
| Распространенное обозначение b | Cостав | Включает цемент и типы составов (смотреть BS 8500 -2: 2006, таблица 1) |
|  | доменным шлаком с дополнительными требованиями, которые помогают стойкости сульфату |  |
| IIIBe, g | Портландцемент с 66 % - 80 % гранулированным молотым доменным шлаком | CEM III/B, CIIIB |
| IIIB+SRe | Портландцемент с 66 % - 80 % гранулированным молотым доменным шлаком с дополнительными требованиями, которые помогают стойкости сульфату | CEM III/B+SR f, CIIB+SR f |
| IVB-V | Портландцемент с 36 % - 55 % летучей золой | CEM IV/B(V), CIVB |
| ___________________________ a Существует ряд цементов и их составов, не перечисленных в настоящей таблице, которые могут быть указаны для определенных специальных применений. Смотреть характеристики сульфатостойкости других цементов и составов в BRE Special Digest 1 [1]. Смотреть использование цемента с высоким содержанием ggbs в IP 17/05 [7]. b Использование настоящих распространенных обозначений достаточно для большинства применений. Если требуется более ограниченный диапазон типов цемента или составов, следует выбрать из обозначений, приведенных в BS 8500–2:2006, таблица 1. c Когда указаны IIA или IIA-D, CEM I и микрокремнезем можно смешивать в бетономешалке с использованием концепции значения k; см. BS EN 206–1:2000, 5.2.5.2.3. d Если указано IIIA, можно использовать IIIA+SR. e Включая вариант с низкой ранней прочностью (смотреть BS EN 197-4 и классы «L» в BS 8500-2:2006, таблица A.1). f Смотреть BS 8500–2:2006, таблица 1, сноска D. g Если указано IIIB, можно использовать IIIB+SR. |  |  |

Таблица А.4 – Требования XC в BS 8500-1, Таблица А.5 – Рекомендации по долговечностиа для армированных или предварительно напряженных элементов с предполагаемым сроком службы не менее 100 лет

| Номинальное покрытиеb, мм | Рекомендуемый класс прочности на сжатие, максимальное водоцементное отношение и минимальное содержание цемента или смеси для бетона нормальной плотности с максимальным размером заполнителя 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы цемента /составов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15+ Δс | 25+ Δс | 30+ Δс | 35+ Δс | 40+ Δс | 45+ Δс | 50+ Δс | 55+ Δс | 60+ Δс | 55+ Δс |  |
| Коррозия, вызванная карбонизацией (классы воздействия XC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХС1 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 | С20/ 25 |  |
|  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
|  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |
| ХС2 | – | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 | С25/ 30 |  |
|  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
|  |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |
| Окончание таблицы А.4, А.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное покрытиеb, мм | Рекомендуемый класс прочности на сжатие, максимальное водоцементное отношение и минимальное содержание цемента или смеси для бетона нормальной плотности с максимальным размером заполнителя 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы цемента /составов |
|  | 15+ Δс | 25+ Δс | 30+ Δс | 35+ Δс | 40+ Δс | 45+ Δс | 50+ Δс | 55+ Δс | 60+ Δс | 55+ Δс |  |
| ХС3/4 | – | – | С40/ 45 | С35/ 45 | С30/ 37 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 |  |
|  |  |  | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  |  | 320 | 320 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
|  | – | – | – | С40/ 45 | С35/ 45 | С30/ 37 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 | С28/ 35 |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  |  |  | 340 | 320 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| _________________________ a Там, где это уместно, следует принять во внимание рекомендацию по устойчивости к повреждениям от замораживания-оттаивания (смотреть А.4.3, таблица А.8), агрессивным химическим веществам (смотреть А.4.4, таблица А.11) и истиранию (нет указаний). b Выражается как минимальный защитный слой на арматуру плюс расчетный допуск на отклонение, Δc, например чтобы обеспечить качество выполнения. Проверить соответствующий проектный код, чтобы узнать, рекомендуется ли корректировать минимальное покрытие для предварительно напряженной стали с коэффициентом (Примечание – Коэффициент смотреть в примечании B к BS 8500-1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.5 – Требования к XD и XS в BS 8500-1

| XD1 | – | – | C45/55 | C40/50 | C35/45 | C32/40 | C28/35 | C28/35 | C28/35 | C28/35 | CEM I, IIA, IIB-S, SRPC IIB-V, IIIA IIIB, IVB-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  |  | 380 | 340 | 320 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| XS1 | – | – | – | – | – | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | CEM 1, IIA, IIB-S, SRPC CEM I, IIA, IIB-S, SRPC IIB-V, IIIA |
|  |  |  |  |  |  | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 |  |
|  |  |  |  |  |  | С45/55 | С40/50 | С35/45 | С35/45 | С35/45 |  |
|  | – | – | – | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | IIIB, IVB-V CEM I, IIA, IIB-S, SRPC |
|  |  |  |  | 380 | 360 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  | С35/45 | С32/40 | С28/35 | С25/30 | С25/30 | С25/30 | С25/30 |  |
|  | – | – |  | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | IIB-V, IIIA |
|  |  |  |  | 360 | 340 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  |  |  | С35/45 | С32/40 | С28/35 | С25/30 | С25/30 | С25/30 | С25/30 |  |
| XD2 или XS2 | – | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | CEM 1, IIA, IIB-S, SRPC |
|  |  |  |  |  | 380 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  |  | С40/50 | С32/40 | С25/35 | С25/35 | С25/35 | С25/35 |  |
|  | – | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | IIIB-V, IIA |
|  |  |  |  |  | 380 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  |  | С35/45 | С28/35 | С25/30 | С25/30 | С25/30 | С25/30 |  |
|  | – | – | – | – | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | IIIB, IVB-V |
|  |  |  |  |  | 380 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  |  | С32/40 | С25/30 | С20/25 | С20/25 | С20/25 | С20/25 |  |
| Примечание – Коррозия, вызванная хлоридами (SX из морской воды, XD, кроме морской воды). Также подходит для любой связанной коррозии, вызванной карбонизацией (XC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7 Дополнительная информация к ирландскому методу

Примечание – Приложение к ирландскому методу из I.S. 206-1.

Приложение NE

(информационное)

Процедура соответствия составов цемент – GGBS по I.S. ЕN 206-1

Введение

В настоящем приложении изложена процедура установления пригодности ряда составов специального цемента класса прочности 42.5 со специальным GGBS, которые могут засчитываться в предельные значения.

Конкретная пригодность была установлена для состава сертифицированного GGBS и цемента CEM I, CEM II/A-L (LL), CEM II/A-S, CEM II/A-V до общего уровня замещения 70 % GGBS, где содержание GGBS в CEM II/A-S засчитывается в общий уровень замены 70 % GGBS.

Положения EN 206-1 могут налагать дополнительные ограничения на долю GGBS в зависимости от класса воздействия, в котором будет использоваться бетон.

Настоящее приложение соответствует требованиям для установления пригодности для использования GGBS в бетоне в соответствии с I.S. ЕН 206-1.

NE.1 Общие положения

Методика применяется только для составов цементов стандартного класса прочности 42,5, сертифицированных по I.S. EN 197-1 с GGBS в соответствии с I.S. ЕН 15167-1.

Процедура применяется к пропорциям GGBS к цементу до 70 % GGBS и определяет соответствие/несоответствие на основе отдельного состава, удовлетворяющего требованиям прочности в таблице NE.1.

Таблица А.6 (NE.1) – Требования к прочности на сжатие составов

| Состав | Предел низкой прочности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ранняя прочность ≥ 20 Н/мм2 | Стандартная прочность ≥ 42,5 Н/мм2 |
| 50 % GGBS | 7 сут | 28 сут |
| 70 % GGBS | 7 сут | 56 сут |

Примечание – Стандартная прочность состава заменителей 70 % GGBS испытывается через 56 сут 
из-за более медленного набора прочности до 28 сут и дальнейшего набора прочности после этого.

NE.2 Процедура

NE.2.1 Отбор проб

Ежемесячные средние объемные пробы каждого источника цемента получают от поставщика материала. Сводную (composite) пробу GGBS следует получить путем смешивания не менее восьми точечных проб одинаковой массы, отбираемых через равные промежутки времени в течение месяца. Настоящие образцы цемента и GGBS собраны при уровне замены GGBS 50 % и 70 %.

NE.2.2 Испытание

Ежемесячные сборные образцы испытываются на раннюю и стандартную прочность по I.S. EN 196-1 через 7, 28 и 56 сут, как указано в таблице NE.1. Настоящие результаты испытаний называются «среднемесячными».

NE.2.3 Оценка

NE.2.3.1

Среднемесячные значения начальной и стандартной прочности сравниваются с требованиями нижнего предела прочности в таблице NE.1.

NE.2.3.2

Текущее среднее среднемесячных значений не менее чем за шесть месяцев и не более чем за один год сравнивается с требованиями к прочности нижнего предела в таблице NE.1 плюс статистический запас. Статистический запас, добавляемый к нижним пределам, должен составлять +3 Н/мм2 для пределов ранней прочности и +5 Н/мм2 для пределов стандартной прочности (28 или 56 суток).

NE.2.4 Соответствие

При соблюдении критериев минимальной прочности состав считается «допустимой пропорцией» в составе с цементами класса прочности 42,5. Если установлена разрешенная пропорция, допустимыми пропорциями являются также составы меньших пропорций GGBS.

NE.3 Выдача сертификатов

Должны быть выданы сертификаты соответствия настоящему приложению. Сертификаты должны содержать следующую информацию:

а) источник сертифицированных GGBS, подлежащих испытанию в виде состава;

b) источник цемента, подлежащего испытанию в виде состава;

с) способы получения образцов GGBS и цемента;

d) месяц, представленный последними выборками;

e) данные о разрешенных пропорциях, которые соответствуют требованиям настоящего приложения;

f) подпись лица, ответственного за проведение испытаний.

4.8 Дополнительная информация к португальскому методу

Приложение к португальскому методу формы LNEC спецификации E 464:

Предписывающие требования для XS и XD представлены в следующей таблице А.7. Как видно, кроме требований к бетону, также устанавливается минимальное номинальное покрытие (минимальное покрытие + 10 мм).

Таблица А.7 – Пределы состава и класса прочности бетона на сжатие при действии хлоридов при расчетном сроке службы 50 лет

| Тип цемента | CEM IV/A (эталон); CEM IV/B; CEM III/A; CEM III/B; CEM V; CEM II/B a; CEM II/A-D |  |  | CEM I; CEM II/Aa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс воздействия | XS1/XD1 | XS2/XD2 | XS3/XD3 | XS1/XD1 | XS2/XD2 | XS3/XD3 |
| Минимальное номинальное покрытие (мм) | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
| Максимальное водоцементное отношение | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| NE.4Минимальное содержание цемента, C (кг/м3) | 320 | 320 | 340 | 360 | 360 | 380 |
| Минимальный класс прочности | С30/37 | С30/37 | С30/37 | С35/45 | С40/50 | С50/60 |
|  | LC 30/33 | LC 30/33 | LC 30/33 | LC 35/38 | LC 40/44 | LC 50/55 |
| ____________________ a Не применимо к цементам II-T, II-W, II/B-L и II/B-LL. |  |  |  |  |  |  |

Как правило, при смешивании цемента с добавкой простой расчет позволяет нам количественно определить состав, даже если количеством компонента необходимо пренебречь, чтобы соответствовать таблице 1 стандарта EN 197-1. Тем не менее, общая систематическая процедура представлена ниже, где слово «вяжущее» используется для обозначения части состава, которая равняется соответствующему цементу и должна использоваться при верификации нормативных требований. Следует отметить, что содержание сульфата кальция в этих расчетах не учитывается по причинам упрощения.

Процедура количественного определения смешанного состава

Рассмотрим состав массы D0, состоящий из одного или нескольких цементов и добавок. Для определения количества вяжущего, DL и его состава должна быть принята следующая процедура:

А.1 Определить содержание CSi и предварительное процентное содержание каждого составляющего материала, включенного в общее количество состава массы D0. В используемом(ых) цементе(ах) его составляющие должны рассматриваться отдельно, исходя из минимального процентного содержания клинкера, предусмотренного в 
EN 197-1 или заявленного изготовителем.

В цементах с нечетким набором составляющих, напр. CEM II/A-M следует получить информацию (например, от производителя) об относительном количестве каждого компонента и учитывать их отдельно при определении их содержания.

А.2 Цемент, эквивалентность которого должна быть установлена, следует выбирать из таблицы 1 ЕН 197-1 так, чтобы его составляющие имели соответствие в рассматриваемом составе. Если выбранный соответствующий цемент имеет нечеткий набор компонентов, настоящий набор следует рассматривать вместе как один компонент.

Если процентное содержание каждого компонента состава соответствует составу выбранного цемента, значение D0 принимается за содержание вяжущего, DL, принимая во внимание, что вяжущее эквивалентно выбранному цементу. В ином случае необходимо следовать предписаниям, приведенным в А.3.

А.3 Для каждого компонента i состава, включенного в основные компоненты цемента, выбранного в предыдущем разделе, максимальное количество вяжущего Dmax_i и минимальное Dmin_i определяется с учетом верхнего предела limupp_i и нижнего предела limlow_i каждого компонента в выбранном цементе, в соответствии с таблицей 1 стандарта EN 197-1. Поэтому из содержания CSi компонентов, определенных в А.1, определяется набор из n интервалов [Dmin_i, Dmax_i], в которых:

Предварительное содержание вяжущего DLp будет наименьшим из всех Dmax_i, определяемых по формуле (1).

Если DLP > D0, будут соблюдаться предписания, приведенные в А.4 и А.6; если DLP < D0, должны соблюдаться рекомендации, приведенные в А.5 и А.6.

А.4 Для каждого компонента i, у которого Dmin_i выше, чем D0, необходимо рассмотреть более низкое содержание CSialt, которое одновременно будет выполнять следующие условия:

remaining = оставшийся

Таким образом, CSialt является нижним значением определений, представленных ниже:

В случае изменения различных компонентов для каждого из них необходимо получить интервал значений, подтверждающий формулу (3).

А.5 Для каждого компонента i, у которого Dmin_i выше, чем DLP, необходимо рассмотреть более низкое CSialt содержание, таким образом:

Если соблюдается 					         (9)

тогда DL = DLP и в составе CMmist нет места для второстепенных компонентов, таким образом:

remaining = оставшийся		                (10)

Если соблюдается 				                (11)

тогда в составе CMmist есть место для второстепенных компонентов, таким образом:

(12)

и 						      (13)

А.6 Рассматриваемое содержание связующего DL соответствует сумме всех составляющих компонентов (как основных, так и второстепенных), выбранных в А.2, количества которых были определены в А.1 и А.4 или А.5:

(14)

Если выбранный соответствующий цемент имеет нечеткий набор компонентов и общее количество этого набора не может полностью учитываться в составе вяжущего, то избыток менее реакционноспособного(ых) компонента(ов) не принимается во внимание.

Примеры (перечень символов приведен в таблице А.8).

Пример 1

Рассмотрим следующий состав:

- 300 кг/м3 цемента CEM II/А-Л 42,5 Р, 70 кг/м3 летучей золы и 130 кг/м3 гранулированного молотого доменного шлака. Таким образом, D0 = 500 кг/м3.

Примечание – Содержание сульфата кальция в этих расчетах не учитывается по причинам упрощения.

А.1 Компоненты составов и соответствующее содержание следующие:

Клинкер – CSk = 0,80 × 300 = 240 кг/м3 → 48,0 % D0 (учитывалось минимальное содержание).

Известняк – CSl = 0,20 × 300 = 60 кг/м3 → 12,0 % D0.

Микрокомпоненты– CSm = 0 → считается, что они входят в состав известняка.

Летучая зола– CSv = 70 кг/м3 → 14,0 % D0.

Шлак – CSs = 130 кг/м3 → 26,0 % D0.

Такой состав не соответствует ни одному цементу из таблицы 1 стандарта EN 197-1. Поэтому состав вяжущего необходимо пересчитать.

А.2 CEM V/A выбирается с учетом того, что состав содержит большое количество летучей золы и гранулированного молотого доменного шлака, исключая, таким образом, известняк.

A.3 Для каждого компонента CSi_mixt имеем:

а. Клинкер - Dmax_k = 240 / 0,40 = 600,0 кг/м3

Dmin_k = 240 / 0,64 = 375,0 кг/м3

b. Летучая зола - Dmax_v = 70 / 0,18 = 388,9 кг/м3

Dmin_v = 70 / 0,30 = 233,3 кг/м3

c. Шлак - 	Dmax_s = 130 / 0,18 = 722,2 кг/м3

Dmin_s = 130 / 0,30 = 433,3 кг/м3

Таким образом, DLP = min(Dmax_i) = Dmax_v = 388,9 кг/м3 < D0.

А.4 Не применимо.

А.5 Замечено, что для гранулированного молотого доменного шлака Dmin_s > DLP, 
т. е. содержание настоящего компонента должно быть изменено. Принимая верхний предел для гранулированного молотого доменного шлака и согласно (8), имеем CSs_alt = 388,9 × 0,30 = 116,7 кг/м3. Поскольку выполняется условие (9) (240 + 70) + 116,7 ≥ 388,9 кг/м3, то DL = DLP и второстепенным компонентам места нет, согласно (10) CSs_alt = 388,9 - (240 + 70) = 78,9 кг/м3.

А.6 Содержание вяжущего, которое считается эквивалентным цементу СЕМ V/A, составляет 388,9 кг/м3 при следующем составе:

Клинкер – 240,0 кг/м3 → 61,7 %.

Летучая зола– 70,0 кг/м3 → 18,0 %.

Шлак – 78,9 кг/м3 → 20,3 %.

Таким образом, 111,1 кг/м3 исходного состава нельзя считать вяжущим.

Пример 2

Рассмотрим следующие составы:

- 200 кг/м3 цемента CEM I 42.5 R, содержащего 80 кг/м3 летучей золы и 140 кг/м3 молотого гранулированного доменного шлака. Тогда D0 = 420 кг/м3.

А.1 Компоненты состава и соответствующее содержание следующие:

Клинкер – CSk = 0,95 × 200 = 190 кг/м3 → 45,2 % D0.

Микрокомпоненты– CSm = 0,05 × 200 = 10 кг/м3 → 2,4 % D0.

Летучая зола– CSv = 80 кг/м3 → 19,0 % D0.

Шлак – CSs = 140 кг/м3 → 33,3 % D0.

Такой состав не соответствует ни одному цементу из таблицы 1 стандарта EN 197-1:2011. Поэтому состав связующего необходимо пересчитать.

А.2 CEM V/A следует выбирать с учетом того, что состав содержит большое количество летучей золы и гранулированного молотого доменного шлака.

A.3 Для каждого компонента CSi_mist имеем:

а. Клинкер - Dmax_k = 190 / 0,40 = 475,0 кг/м3

Dmin_k = 190 / 0,64 = 296,9 кг/м3

b. Летучая зола- Dmax_v = 80 / 0,18 = 444,4 кг/м3

Dmin_v = 80 / 0,30 = 266,7 кг/м3

c. Шлак - Dmax_s = 140 / 0,18 = 777,8 кг/м3

Dmin_s = 140 / 0,30 = 466,7 кг/м3

Следовательно:

DLP = мин (Dmax_i) = Dmax_v = 444,4 кг/м3 > D0.

А.4 Замечено, что для молотого гранулированного доменного шлака Dmin_s > D0, т. е. содержание настоящего компонента должно быть изменено. Таким образом, согласно (6) и (7) CSs_alt = мин [0,30• (190+80)/(0,95–0,30); 0,30 • 420] = мин [124,6; 126,0] =  124,6 кг/м3.

Следовательно, содержание микрокомпонентов является более высоким значением, проверяющим условия (4) и (5).

Следовательно, CMmixt = 20,8 кг/м3.

А.5 Не применимо.

А.6 Содержание вяжущего, которое считается эквивалентным цементу СЕМ V/A, составляет 415,4 кг/м3 при следующем составе:

Клинкер – 190,0 кг/м3 – 45,7 %.

Летучая зола – 80,0 кг/м3 – 19,3 %.

Шлак – 124,6 кг/м3 – 30,0 %.

Микрокомпоненты – 20,8 кг/м3 – 5,0 %.

Таким образом, 4,6 кг/м3 исходной смеси не могут считаться вяжущими, а 10,8 кг/м3 гранулированного молотого доменного шлака учитываются в составе микрокомпонентов.

Таблица А.8 – Перечень символов

| CMmixt | Количество микрокомпонентов в составе | DLP | Предварительное содержание связующего |
| --- | --- | --- | --- |
| CSi | Количество компонента i в составе | Dmax_i | Максимальное количество связующего для компонента i с учетом liminf_i |
| CSialt | Модифицированное количество компонента i в составе | Dmin_i | Минимальное количество вяжущего для компонента i с учетом limsup_i |
| D0 | Масса проверяемого исходного состава | limlow_i | Нижний допустимый предел для компонента i в цементе или эквивалентном вяжущем |
| DL | Содержание вяжущего | limupp_i | Верхний допустимый предел компонента i в цементе или эквивалентном вяжущем |

Приложение A

(информационное)

Ответы на анкету по значению k CEN / ТК 104 / ПК 1 / ЦГ 5

А.1 Общее анкетирование

Представлена подборка ответов на анкету целевой группы TG5 по определению значения k в странах-участницах TG5.

Следующие страны ответили на анкету (по состоянию на 04.08.2011).

- AT Австрия

- BE Бельгия

- DK Дания

- FI Финляндия

- FR Франция

- DE Германия

- IE Ирландия

- NL Нидерланды

- PT Португалия

- ES Испания

- SE Юго-Восточная Швеция

- UK Соединенное Королевство Великобритания

Ответы на анкету приведены последовательно по каждому вопросу. Ирландия, Португалия и Великобритания ответили следующим образом:

| E | Концепция значения k не применяется к GGBS, и микрокремнезем не используется в Ирландии |
| --- | --- |
| NL | Наполнители используются с концепцией значения k, а также с понятием эквивалентного технологического качества бетона |
| PT | Концепция значения k не используется в Португалии |
| UK | Концепция значения k для летучей золы и микрокремнезема в EN 206–1 никогда не использовались в Великобритании для проектирования бетонных сооружений. Концепция значения k для GGBS никогда не использовались в Великобритании для проектирования бетонной конструкции. Поэтому мы не можем сообщать о каких-либо внесениях наполнителей, используя настоящее понятие. Однако понятие составов было введено в британские стандарты в 1982 г. |

Анкета ЦГ 5

| Как было установлено значение k | Литературный обзор Исследование Опыт работы с бетоном Другое (указать) |
| --- | --- |
| В каком возрасте используется прочность на сжатие? | 28 56 90 Прочее |
| Какой тип образца? | Призма из раствора Бетон |
| Какой метод расчета был использован для определения значениz k (если есть)? |  |
| С какими типами цемента можно использовать добавку? |  |
| Какой максимальный % добавки разрешено использовать? |  |
| Какие значения k применяются в практике применения бетона? |  |
| Учитывались ли измерения долговечности при определении значения k? | Да/Нет Если да, указать. |
| Привести описание метода расчета, используемого производителем бетона при применении значения k. |  |
| Сколько тонн добавки в год используется в настоящее время при значении k? |  |
| Сколько времени использовалось значение k? |  |

| - Как было установлено значение k? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| BE | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| DK | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | Изучение технологического качества бетона возрастом 4-6 лет в реальных конструкциях. |
| FI | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| FR | Летучая зола | Исследования (в зависимости от показателя активности) |
|  | Микрокремнезем | Опыт применения бетона |
|  | GGBS | Консенсус экспертов |
| DE | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| E | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | – |
|  | Опыт | – |
|  | Другое указать | Значение k приведено в IS EN 206–1: 2002+NA 2007, 5.2.5.2.2 + NA 2.7 |
| NL | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | Х |
|  | Другое указать | – |
| ES | Обзор литературы | – |
|  | Исследование в использовании бетона | – |
|  | Опыт | – |
|  | Другое указать | Значение k не принято для наполнителей |
| SE | Обзор литературы | Х |
|  | Исследование в использовании бетона | Х |
|  | Опыт | – |
|  | Другое указать | – |

| - В каком возрасте определяется прочность на сжатие? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | 28 |  |
| BE | 28 |  |
| DK | 28 |  |
| FI | 28 |  |
|  | 90 |  |
| FR | Летучая зола | 28 и 90 cут |
|  | Микрокремнезем | 28 сут |
|  | GGBS | 7 и 28 сут |
| DE | 28 |  |
| E | 28 |  |
| NL | 28 |  |
| ES | – |  |
| SE | 28 |  |
|  | Другое: | - Некоторые исследования проводились как в более раннем (1–14 дней), так и в более позднем (1 год) возрасте |

| - Какой тип образца? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | Раствор призма | X |
|  | Бетон | – |
| BE | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| DK | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| FI | Раствор призма |  |
|  | Бетон |  |
| FR | Раствор призма |  |
|  | Бетон | – |
| DE | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| IE | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| NL | Раствор призма | – |
|  | Бетон | X |
| ES | Раствор призма | – |
|  | Бетон | – |
| SE | Раствор призма | X |
|  | Бетон | X |
| - Какой метод расчета использовался для определения значения k? |  |  |
| АT | Показатель активности |  |
| BE | нет |  |
| DK | нет |  |
| FI | – |  |
| FR | Прямые испытания на определение значения k отсутствуют. Испытания на определение значения k зависят от соответствующего стандарта на добавки |  |
| DE | Взаимосвязь прочности на сжатие и водоцементного отношения эталонного бетона и бетона с добавками, в соответствии с описанием в отчете CEN «Значение k для порошковой летучей золы, метод 2» [TG5-07] |  |
| IE | нет |  |
| NL | Взаимосвязь прочности на сжатие и водоцементного отношения эталонного бетона и бетона с добавками, в соответствии с описанием в отчете CEN «Значение k для порошковой летучей золы, метод 2» [TG5-07] |  |
| ES | – |  |
| SE | Путем выравнивания прочности при определенном водоцементном соотношении для CEM I и прочности при w/(c+k•a) для цемента + добавка |  |

| - С какими видами цемента возможно применение наполнителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AT | CEM I | 30 % |  |
|  | CEM II/A 32,5 | 15 % |  |
|  | CEM II/A 42,5 | 20 % |  |
|  | CEM II/B 32,5 | 0 % |  |
|  | CEM II/B 42,5 | 10 % |  |
| BE | Летучая зола | CEM I |  |
|  |  | CEM III/A |  |
|  |  | CEM III/B (со значением k = 0) |  |
|  |  | CEM III/C (со значением k = 0). |  |
|  |  | Примечание – В ближайшем будущем, если будут приняты изменения кода, также в сочетании с CEM II/A-LL и CEM II/B-LL (с k= 0), а также с CEM II/A-S и CEM II/B-S |  |
|  | Микрокремнезем | CEM I |  |
|  | GGBS | CEM I |  |
| DK |  | Прочность цемента > 42,5 | Прочность цемента > 32,5 |
|  | Летучая зола | CEM I | CEM II/A-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-L | CEM II/B-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-LL |  |
|  | Микрокремнезем | CEM I | CEM II/A-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-L | CEM II/B-M – Только для X0 и XC1 |
|  |  | CEM II/A-LL |  |
|  |  | CEM II/A-V |  |
|  |  | CEM II/B-V |  |
|  | GGBS | Не допускается |  |
| FI | Все виды с учетом добавок, уже используемых в цементе |  |  |
| FR | CEM I |  |  |

| DE | Летучая зола соответствующая EN 450-1 и GGBS соответствующий EN 15167-1: | CEM I |
| --- | --- | --- |
|  |  | CEM II/A-D |
|  |  | CEM II/A-S или CEM II B-S |
|  |  | CEM II/A-T или CEM II/B-T |
|  |  | CEM II/A-LL |
|  |  | CEM II/A-P |
|  |  | CEM II/A-V |
|  |  | CEM II/A-M с основными компонентами S, D, P, V, T, LL |
|  |  | CEM II/B-M (S-D, S-T, D-T) |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B с вплоть до 70 % для гранулированного молотого доменного шлака |
|  | Микрокремнезем соответствующий EN 13263-1 (класс 1) | CEM I |
|  |  | CEM II/A-S или CEM II B-S |
|  |  | CEM II/A-T или CEM II/B-T |
|  |  | CEM II/A-P или CEM II/B-P |
|  |  | CEM II/A-V |
|  |  | CEM II A-LL |
|  |  | CEM II/A-M с основными компонентами S, P, V, T, LL |
|  |  | CEM II/B-M (S-T, S-V) |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B |
| IE | Летучая зола | CEM I, CEM II A-L(LL) и CEM II A-V |
| NL | Летучая зола соответствующая EN 450–1 (кат. A и N) | CEM I |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263–1 | CEM I |
| ES | Летучая зола Микрокремнезем GGBS | CEM I |
|  |  | CEM I |
|  |  | Не допускается |
| SE | CEM I и CEM II |  |

| - Какой максимальный % наполнителя можно использовать? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | CEM I | 30 % |
|  | CEM II/A 32,5 | 15 % |
|  | CEM II/A 42,5 | 20 % |
|  | CEM II/B 32,5 | 0 % |
|  | CEM II/B 42,5 | 10 % |
| BE | Летучая зола | CEM I 33 % |
|  |  | CEM III/A 25 % |
|  |  | Примечание – – в случае классов XF: для FA с LOI от 5 % до 7 %: максимальная добавка составляет 25 %. |
|  |  | – в ближайшее время, если будут приняты редакции кода: CEM II/A-S и CEM II/B-S: макс. 25 % FA |
|  | SF | 11 % |
|  | УтвержденныйGGBS | Как правило, 30 % 15 % XS1 XD, XS2, XS3, XD3, XF4, 0 % для XS3 |
| DK | Летучая зола | X0 и XC1: Нет ограничений |
|  |  | CEM I: XF: 33 % веса цемента |
|  |  | XC, XS, XD и XA: 67 % от массы цемента |
|  |  | CEM II: XC, XS, XD, XF и XA: 33 % веса цемента |
|  | Микрокремнезем | X0 и XC1: нет ограничений |
|  |  | XC, XS, XD, XF и XA: 11 % от массы цемента |
|  | GGBS | Не допускается |
| FI | Летучая зола | В зависимости от экологического класса 23 – 50 % от общего содержания вяжущего |
|  | Микрокремнезем | 10 % от общего содержания вяжущего |
|  | GGBS | В зависимости от экологического класса 50 – 95 % от общего содержания вяжущего (смотреть Приложение 1). |
| FR | Смотреть приложение 2 |  |
| DE | Летучая зола соответствующая EN 450–1 | 33 % (f/c ≤ 0,33) с |
|  |  | CEM I |
|  |  | CEM II/A-[S, T, LL] |
|  |  | CEM II/B-[S, T] |
|  |  | CEM II/A-M [(S-T),(S-LL),(T-LL)] |
|  |  | CEM II/B-M (S-T) |
|  |  | CEM III/A |
|  |  | CEM III/B с почти 70 % для доменного шлака |
|  |  | 25 % (f/c ≤ 0,25) с |
|  |  | CEM II/A-P |
|  |  | CEM II/A-V |
|  |  | CEM II/A-M [(S-P)*,(S-V),(P-V)*,(P-T)*,(P-LL)*,(V-T),(V-LL) |
|  |  | 15 % (f/c ≤ 0,15) с |
|  |  | CEM II/A-D |
|  |  | CEM II/A-M [(S-D), (D-T, (D-LL), (D-P)*, (D-V)*] |
|  |  | CEM II/B-M [(S-D), (D-T)] |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263-1 (класс 1) | 11 % (s/c ≤ 0,11) с цементами, приведенными выше для микрокремнезема *исключено из применения в XF2 и XF4 |
|  | GGBS соотв. EN 15167-1 | Те же правила, что и для летучей золы, но исключены из применения в XF2 и XF4. Примечание – Для GGBS конкретных источников и цемента конкретных источников также была разработана «концепция обмена», которая применяется с разрешения государства. |  |
| IE | Летучая зола | 33 % |  |
| NL | Летучая зола соотв. EN 450-1 | 33 % (f/c ≤ 0,33) |  |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263-1 | 11 % (s/c ≤ 0,11) |  |
| ES | Летучая зола | Предварительно напряженный бетон: 20 % |  |
|  |  | Бетон с высоким напряжением: макс. 20 % + макс. 10 % микрокремнезема |  |
|  |  | Другие бетоны: 35 % |  |
|  | Микрокремнезем | Предварительно напряженный бетон: 10 % |  |
|  |  | Бетон с высоким напряжением: макс. 10 % + макс. 20 % летучая зола |  |
|  |  | Другие бетоны: 10 % |  |
|  | GGBS | Не допускается |  |
| SE | Приведенные ниже цифры действительны для CEM I. (Для CEM II максимальный процент добавки должен быть связан с минимальным содержанием клинкера для типов A и B.) Максимальный % добавки для использования со значением k. Выражается как добавка/цемент |  |  |
|  | Летучая зола | 25 % для XS3, XD3 и XF4 |  |
|  |  | 33 % для других классов воздействия |  |
|  | Микрокремнезем | 5 % для XF3 и XF4 |  |
|  |  | 11 % для других классов воздействия |  |
|  | GGBS | 100 % для XC1 и XC2 и XA1 |  |
|  |  | 25 % для XS3, XD3 и XF4 |  |
|  |  | 50 % для других классов воздействия |  |

| 7. Какие значения k применяются в практике использования бетона? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | 0,4 | добавки в соответствии с EN 450, EN 15167 |
|  | 0,8 | добавки с более высоким качеством в соответствии с ÖNORM B 3309-1,-2, -3 |
| BE | Летучая зола | CEM I 32.5: k = 0,2 |
|  |  | CEM I 42.5 и выше: k = 0,4 |
|  |  | CEM III/A: k = 0,2 |
|  |  | CEM III/B и III/C: k = 0 |
|  |  | Примечание в случае XC3 и XC4: |
|  |  | для CEM I, если количество летучей золы > 33 %, то k = 0 (для всего содержания летучей золы). |
|  |  | Подобное примечание если летучая зола > 25 % в случае CEM III/A |
|  | Микрокремнезем | в/ц до 0,45 значение k = 2, в/ц свыше 0,45 значение k = 2 кроме XC и XF для которых значений k = 1 |
|  | Утвержденный GGBS | 0,9 |
| DK | Летучая зола | 0,5 |
|  | Микрокремнезем | 2,0 |
|  | GGBS | не применяется |
| FI | Летучая зола | 0,4 |
|  | Микрокремнезем | 2,0 когда в/ц < 0,45 и 1,0 когда в/ц > 0,45 |
|  | GGBS | 0,8 и 1,0 |
| FR | Летучая зола | 0,4; 0,5 и 0,6 (в основном 0,6) |
|  | Микрокремнезем | 2,0 |
|  | GGBS | 0,9 (но значение k редко применяется. Смотреть рисунки по производству бетона GGBS) |

| DE | Летучая зола в соотв. EN 450–1 | значение k = 0,4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | значение k = 0,7 для бетона с буронабивными сваями и подводного бетона |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263–1 (разд. 1) | значение k = 1,0 (кроме XF2 и XF4) |
|  | GGBS | значение k = 0,4 (как для летучей золы; но нет практики применения бетона) |
| IE значение k = 0,4 с цементом CEM II/A |  |  |
| NL | Летучая зола соотв. EN 450–1 (Кат A и N) | CEM I 32.5: значение k = 0,2 |
|  |  | CEM I 42.5: значение k = 0,4 |
|  |  | CEM III A: значение k = 0,2 |
|  |  | CEM III B: значение k = 0,2 |
|  | Микрокремнезем соотв. EN 13263-1 | значение k = 2,0 |
|  |  | значение k = 1,0 (для XC и XF если в/ц > 0,45) |
| ES | Летучая зола k1 = | макс. значение k 1 = 0,20 если цемент 32,5 прочности |
|  |  | макс. значение k 1 = 0,40 для другой прочности |
|  | Микрокремнезем k1 = | макс. значение k 2 = 2 для всех прочностей |
|  |  | макс. значение k 2 = 1 если в/ц > 0,45 и XF классов воздействия |
|  | GGBS | Не применимо |
| SE | Летучая зола | Как правило, 0,4 |
|  | GGBS | Как правило, 0,6 |
|  | Полный сборник шведских правил смотреть в документе TG5–76 |  |

| 8. Учитывались ли измерения долговечности при определении значения k? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT | Да/Нет | Да для каждого продукта добавки во время первоначального испытания |
|  | Если да, указать | Одинаковое качество (испытание плиты CEN/TS 12390-9 и испытание балки CEN/TR 15177) со связующим (CEM I + добавка) и только CEM I |
| BE | Да/Нет | Нет |
| DK | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | Сравнение между номинальными идентичными типами бетона (одинаковая 28-дневная прочность) с добавками CEM I или CEM I +. Сравнение производилось как на лабораторных образцах, так и на кернах, взятых из сооружений 4-6-летней давности. Оценка значения k была основана на исследованиях прочности, карбонизации, цикла замораживание / оттаивание, проникновения хлоридов, ASR и микроструктуры. |
| FI | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | Различные значения k в различных экологических классах |
| FR | Да/Нет | Нет |
| DE | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | -стойкость к циклу замораживание / оттаивание и стойкость к циклу замораживание / оттаивание с противогололедным реагентом - карбонизация - коррозия - щелочность |
| IE | Да/Нет | Нет |
| NL | Да/Нет Если да, указать | Да |
|  |  | -стойкость к циклу замораживание / оттаивание и стойкость к циклу замораживание / оттаивание с противогололедным реагентом - карбонизация - коррозия - щелочность |
| ES | Да/Нет | Да |
|  | Если да, указать | Для того, чтобы гарантировать, что долговечность бетона с добавкой такая же, как у бетона без добавки. |
| SE | Да/Нет | N (только косвенно) |

| 9. Следует описать метод расчета, используемый производителем бетона при применении значения k |  |
| --- | --- |
| AT | Таблица в стандарте на бетон ÖNORM B 4710–1 |
| BE | Смотреть NAD |
| DК | Эквивалентное отношение в/ц (в/ц)экв = w / (c + kFA * FA + KMS * MS) |
| FI | Содержание цемента = CEM I + значение k * наполнитель > минимально Вода / (CEM I + значение k * наполнитель) < максимально |
| FR | содержание «эквивалентного связующего» = c + kA должно верифицировать таблицу NA F 1 (смотреть приложение) отношение воды = w/c + kA |
| DE | Расчет нормальной смеси на основе EN 206-1 и DIN 1045-2 для использования добавок |
| IE | Максимальное соотношение в/ц = в/(цемент + (K*PFA)) |
| NL | Расчет нормальной смеси на основе EN 206-1 и NEN 8005 для использования добавок |
| ES | Летучая зола w/cэквив. = w / (c + k1*FA) макс. k1 = 0,20 если цемент 32,5 прочности макс. значение k 1 = 0,40 для других прочностей Микрокремнезем w/cэквив. = w / (c+ k2*SF) макс. значение k 2 = 2 для всех прочностей макс. значения k 2 = 1 если в/ц > 0,45 и XF классы экспозиции |
| SE | Значение k используется для расчета значения w/ceq в соответствии с выражением w/ceq = w / (c + k * A) Требование по отношению эквив. в/ц зависит от класса экспозиции |

| 10. Сколько тонн добавки в год используется в настоящее время со значением k? Информация удалена из соображений конкуренции? |  |  |
| --- | --- | --- |
| AT |  |  |
| BE |  |  |
| DК | Летучая зола |  |
|  | Микрокремнезем |  |
|  | GGBS |  |
| FI | Летучая зола |  |
|  | Микрокремнезем |  |
|  | GGBS |  |
| FR | Летучая зола |  |
|  | Микрокремнезем |  |
|  | GGBS |  |
| DE | Летучая зола |  |
|  | Микрокремнезем |  |
|  | GGBS |  |
| IE | Летучая зола |  |
| NL | Летучая зола |  |
|  | Микрокремнезем |  |
|  | GGBS |  |
| ES |  |  |
| SE | Летучая зола |  |
|  | Микрокремнезем |  |
|  | GGBS |  |
| 11. Сколько времени использовалось значение k? |  |  |
| AT | 10 лет (20 лет руководство) |  |
| BE | Летучая зола | для В/Ц с 1992, для C мин с 2006 г. |
|  | Микрокремнезем | с 2006 г. |
|  | Утвержденный GGBS | С 2002 г. |
| DK | Летучая зола и микрокремнезем используются в Дании с 1975/76 гг. Для первого применения в течение 10 лет, использовались значения k, основанные исключительно на прочности; kFA = 0,3 и kMS = 3,0 Значение k 0,5 и 2,0 соответственно для летучей золы и микрокремнезема используются с апреля 1987 года, в соответствии с рекомендацией Датского общества инженеров по «Использованию летучей золы и микрокремнезема в конструкционном бетоне». |  |
| FI | С начала 1980-х годов |  |
| FR | 1994 г. |  |
| DE | > 40 лет |  |
| NL | 25 лет |  |
| IE | С 2006 года |  |
| ES | - - |  |
| SE | 25 лет |  |

A.2 Дополнение к ответу Финляндии

Дополнительный комментарий Финляндии к максимально разрешенному количеству GGBS.

Мы только что согласовали новое национальное приложение стандарта EN 206:2013. Оно еще не опубликовано, поэтому сегодня мы все еще используем старый NA. В старой версии GGBS имеет значение k 0,8 во всех классах окружающей среды, за исключением случая сульфатного разрушения (коррозии), где применяется значение k = 1,0. Максимальный процент добавок составляет 375 % от количества СЕМ I, т.е. около 80 % от общего содержания связующего. При использовании цементов CEM II или CEM III учитываются добавки в цемент, и содержание шлака должно составлять менее 80 % от содержания шлака + клинкера.

Новый NA дает значение k GGBS в зависимости от класса окружающей среды. В X0, XC1, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1 и XF3 значение k равно 1,00. В XC2, XC3, XC4, XF2 и XF4 значение k = 0,80. В XA1, XA2 и XA3 значение k = 0,80, а при сульфатной коррозии значение k = 1,00. Максимальный процент добавления GGBS в цемент CEM I составляет 1900 % в X0 и XC1, 375 % в XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3, XF1, XF3 и XA1 и 100 % в XF2 и XF4. В XA2 и XA3 разработчик должен указать связующее с учетом характера химического воздействия. В случаях воздействия сульфатов необходимо использовать цемент SR или при использовании GGBS % добавки должны составлять > 70 %.

Вышеизложенное действительно, когда бетон рассчитан на минимальное содержание цемента, максимальное водоцементное отношение и минимальную прочность на сжатие. Для классов XF были разработаны методы расчета для оценки срока службы конструкции. При применении указанных методов нет необходимости выполнять требования, приведенные в таблице EN 206:2013. В XF2 и XF4 вычисляется так называемое P-значение.

Формулы для P-значения:

Qитог. = QCEM I + 2,0 Qкремн. + 0,80*QGGBS + 0,40 QPFA

WAS = (Qвода + 10* (Воздух % - 2)) / Qитог.

kсвяз.=1–((Qвода/Qитог.)^1,5)*(0,05*Qкремн./Qитог. +0,02*QGGBS/Qитог+0,01*QPFA/Qитог)

kотвержд. = 0,85 + 0,17*LOG10 (tотвержд.)

P = 46*kотвержд.* kсвяз./(((10* WAS^1,2)/SQRT(воздух%))-1)

Настоящие формулы были разработаны на основе лабораторных и полевых испытаний бетона с различными вяжущими. Полевые испытания в северных странах на устойчивость к замораживанию и оттаиванию в дорожных условиях были проведены в Швеции (SP в Буросе). Опытные образцы с различными цементами, соотношением вода/вяжущее и содержанием воздуха находились вдоль автомагистрали более 12 лет. В этих испытаниях голландский цемент CEM III с содержанием шлака около 70 % образовывал шелушение (отслаивание) намного больше, чем другие испытанные цементы. В научных работах также доказано, что карбонизация шлакобетона приводит к более грубой пустотной структуре в застывшем цементном тесте и, таким образом, может ухудшить стойкость бетона к циклу замерзания-оттаивания, когда и карбонизация происходит вместе с циклом замерзания-оттаивания.

Дополнение к ответу Франции

Приведенное количество добавки составляет A / A + C

Cendres volantes = Летучая зола; Fumées de silice = микрокремнезем; Laitier moulu = GGBS;

Добавки кальция = известняковый наполнитель; Добавки кальция = кремнеземистый заполнитель.

Таблица NfA.F.1 – Пределы значения, применимые во Франции для состава и свойств бетона в функции класса экспозиции

|  | Классы экспозиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нет риска коррозии или воздействия | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |  | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |  |  |  | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |  | Нет риска коррозии или воздействия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Морская вода |  |  | Хлориды, кроме морской воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х0 | ХС1 | ХС2 | ХС3 | ХС4 | XS1 | XS2 | XS3 | XD1 | XD2 | XD3 | XF1 | XF2 | XF3 | XS4 | XA1 | XA2 | XA3 |
| Максимальное соотношение Eeff/экв связующего | – | 0,65 | Числовые значения идентичны XC1 | Числовые значения идентичны XF1 | Числовые значения идентичны XF1 | Числовые значения идентичны XS2 | 0,55 | 0,50 | Числовые значения идентичны XF1 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
| Минимальный класс сопротивления | – | C20/ 25 |  |  |  |  | C30/ 37 | C35/ 45 |  | C30/ 37 | C35/ 45 | C25/ 30 | C25/ 30 | C30/ 37 | C30/ 37 | C30/ 37 | C35/ 45 | C40/ 50 |
| Максимальное соотношение /(А+С) Минимальное содержание вяжущего, экв. (кг/м3) | 150 | 260 |  |  |  |  | 330 | 350 |  | 330 | 350 | 280 | 300 | 315 | 340 | 330 | 350 | 385 |
| Минимальное содержание воздуха (%) | – | – |  |  |  |  | – | – |  | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
| Летучая зола | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Микрокремнезем | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Гранулированный молотый доменный шлак | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Наполнитель из известняка | 0,25 | 0.25 |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Наполнитель из кремнезема | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |

Библиография

[1] CEN/TC 104/SC 1 report N 278: k-value concept backgrounds and CEM I 32.5 R, June 1996 (1 Отчет № 278: Основы понятия значения k и CEM I 32.5 R, июнь 1996 г).

[2] CEN/TR 15868: Survey of national requirements used in conjunction with EN 206-1:2000 (Обзор национальных требований для совмещения с EN 206-1:2000. 15868).

[3] CEN/TC 104: Results of survey by CEN TC 104/WG 15, CEN TC 104-N794, March 2007 (Использование гранулированного молотого доменного шлака в качестве наполнителя типа II к бетону согласно EN 206-1, результаты исследования CEN TC 104/WG 15, CEN TC 104-N794, март 2007).

[4] CEN TC 105/SC1/TG5: Replies to the k-value questionnaire of TC 104/Sc1/TG5, TC 5/163, September 2011 (г. Results of survey by CEN TC 104/WG 15, CEN TC 104-N794, March 2007(Ответы на вопросы анкеты по значению k ТК 104/Sc1/TГ5, TК 5/163, сентябрь 2011 г.).

[5] СМИТ И.А. The Design of Fly Ash Concrete. - Proc. Institution of Civil Engineers, London. 1967, 36 pp. 769-790 (Проектирование зольного бетона. Проц. Институт инженеров-строителей, Лондон. 1967 г., 36 стр. 769-790).

[6] Абрамс; Д.А. Design of concrete mixtures. Bulletin of the Structural Materials Research Laboratory. Lewis Institute, No. 1, Chicago 1918 (Расчет бетонных смесей. Вестник научно-исследовательской лаборатории конструкционных материалов. Институт Льюиса, № 1, Чикаго, 1918 г.).

[7] СИР Л.K.A. и др. Abrams law, air and high water-to-cement ratios“, Construction and Building Materials Vol. 10, No.3, 1996, Elsevier Science Ltd, GB, pp 221-226 («Закон Абрамса, воздух и высокое водоцементное отношение», Строительные материалы Выпуск 10, № 3, 1996 г., Научное предприятие Эльсевьер, Великобритания, стр. 221-226.).

[8] Веше, К.; Шуберт, П.; Вебер, Дж. В. On the strength and durability of concrete with the addition of fly ash. - Betonwerk und Fertigteil-Technik 50 (1984), Vol. 6, pp 367-374 (in German) (О прочности и долговечности бетона с добавлением летучей золы. - Betonwerk und Fertigteil-Technik 50 (1984), Vol. 6, стр. 367-374 (на немецком языке).

[9] Биджен, Дж.M.Дж.M.; Селст ван, Р. Cement Equivalence Factors for Fly Ash. Cement and Concrete Research 23 (1993), Vol. 5, pp 1029-1039 (Коэффициенты эквивалентности цемента для летучей золы. Исследование цемента и бетона 23 (1993), Vol. 5, стр. 1029-1039).

[10] Боломей, Дж. Granulation et prévision de résistance probable des bétons. Travaux 19. No. 6, pp 228-232. Also in: Les bétons, Bases et données pour leur formulation. Eyrolles. 1935, 1997 pp. 60-63 (Грануляция и предвидение вероятного сопротивления бетона. Travaux 19. № 6, стр. 228-232. Также в: Les betons, Bases et données pour leur формула. Эйролы. 1935, 1997 стр. 60-63).

[11] Виссерс Дж.Л.Дж. Granulation et prévision de résistance probable des bétons. Travaux 19. No. 6, pp 228-232. Also in: Les bétons, Bases et données pour leur formulation. Eyrolles. 1935, 1997 pp. 60-63 (Определение значения k для наполнителей типа II. История вопроса и рекомендации», отчет KEMA 99-6597. Арнхейм/Н.Л., 1998, 26 стр.).

[12] Шисль, П.; Хёрдтл, Р. Fly ash in concrete – Investigation performance and efficiency, Beton 43 (1993), Vol. 11, pp 576-580, Vol 12, pp 644-648 (in German) (Летучая зола в бетоне. Исследование и эффективность, Бетон 43 (1993), Выпуск 11, стр. 576-580, том 12, стр. 644-648 (на немецком языке).

[13] CUR-Recommendation 48. Stichting CURNET, PO Box 420, 2800AK Gouda NL, 2010 (Рекомендация CUR 48. Фонд КУРНЕТ, а/я 420, 2800AK Gouda NL, 2010 г.).

[14] Dutch assessment procedures for certification BRL 1802. Kiwa-BMC, PO Box 150, 2800 AD Gouda NL (Голландские процедуры оценки для сертификации BRL 1802. Kiwa-BMC, а/я 150, 2800 AD Gouda NL).

[15] Z-3.34-1977 Z-3.34-1977 German national certificate for GGBS to be used according to 5.2.5.2 of DIN EN 206-1 and DIN 1045-2Немецкий национальный сертификат для GGBS для использования в соответствии с 5.2.5.2 DIN EN 206-1 и DIN 1045-2. ().

[16] Z-3.34-2020 German national certificate for limestone filler to be used according to 5.2.5.3 of DIN EN 206-1 and DIN 1045-2DIN EN 206-1 and DIN 1045-2 (Z-3.34-2020: Немецкий национальный сертификат на известняковый наполнитель для использования в соответствии с 5.2.5.3 DIN EN 206-1 и DIN 1045-2DIN EN 206-1 и DIN 1045-2).

[17] NBN B 15-100:2008 Methodology for the assessment and the validation of the fitness for use of cements or additions of type II for concrete (Методика оценки и валидации пригодности цементов или наполнителей типа II для бетона).

[18] Recommendation C.U.R. 89, Stichting CURNET, PO Box 420, 2800AK Gouda, NL, 2002 (Рекомендация C.U.R. 89, Фонд КУРНЕТ, а/я 420, 2800AK Гауда, Нидерланды, 2002 г.).

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/CUR%20recommendation%2089_tcm174-265793.pdf)

[19] CUR report «Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie. Leidraad voor het formuleren van prestatie-eisen» (Стойкость бетона в отношении коррозии арматуры, вызванной хлоридами. Руководство по формулированию требований к характеристикам, ноябрь), 2009 г. (на голландском языке).

http://www.cur.nl/

[20] Higgins D.D. «Fifty years’ experience in the UK using GGBS as an addition to concrete», International RILEM Conference on Material Science, Proceedings PRO77 Vol. III, Aachen, 2010 (Пятидесятилетний опыт использования GGBS в Великобритании в качестве добавки к бетону», Международная конференция RILEM по материаловедению, Proceedings PRO77 Vol. III, Ахен, 2010 г.)

http://www.ukcsma.co.uk/files/50_years_experience_in_UK_with_ggbs_rilem2010.pdf)

МКС 91.100.30  IDT

Ключевые слова: раствор, бетон, наполнители, летучая зола, микрокремнезем, гранулированный доменный шлак, портландцемент, значение k, эквивалентность, показатели качества, класс воздействия, долговечность

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: раствор, бетон, наполнители, летучая зола, микрокремнезем, гранулированный доменный шлак, портландцемент, значение k, эквивалентность, показатели качества, класс воздействия, долговечность

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации

Рисунки относятся к BS 8500/