НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОСНОВЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ ЩЕЛОЧНОЙ-КРЕМНЕЗЕМНОЙ РЕАКЦИИ (ASR)

В БЕТОНЕ

Дата введения ________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к рекомендациям по предотвращению разрушающей щелочно-кремнеземной реакции (ASR) в бетоне.

2 Щелочно-кремнеземная реакция (ASR)

Щелочно-кремнеземные реакции в бетоне являются результатом реакции между щелочным поровым раствором в бетоне и реакционноспособными минеральными веществами (в виде реакционноспособного кремнезема и силикатов) в заполнителе. Реакция приводит к образованию геля, который может поглощать воду и оказывать расширяющее усилие на бетон. В определенных условиях настоящие реакции могут привести к разрушительному расширению и растрескиванию бетона. Если происходит такое разрушительное расширение, все следующие условия должны присутствовать одновременно:

- критическое количество реакционно способных минералов;

- достаточно высокая концентрация гидроксида щелочного металла в поровом растворе;

- достаточный запас воды.

Эффективные спецификации, позволяющие не допускать повреждения вследствие реакции, основаны на обеспечении того, чтобы, по меньшей мере, одно из этих условий отсутствовало.

Примечание - Другой тип реакции между химически активными минералами в заполнителях и щелочным поровым раствором, о котором сообщалось (например, из Канады и Китая), является щелочно-карбонатная реакция. Так как щелочно-карбонатная реакция не была признана серьезной проблемой в Европе, она не рассматривается в настоящем стандарте.

3 Элементы спецификации

Для того, чтобы способствовать устойчивому использованию местных материалов, важно адаптировать меры предосторожности к окружающей среде, которой подвергается конструкция, а также местный опыт в строительной практике. На основе этих принципов, спецификации по предотвращению повреждения ASR в бетоне приведены в следующем составе:

а) характеристика окружающей среды (экологическая категория):

1) степень насыщения бетона водой;

2) запас щелочи;

3) дополнительные отягчающие обстоятельства.

b) принятие рекомендаций по мерам предосторожности, подходящим для бетона, в зависимости от экологической категории.

4 Характеристика окружающей среды

Когда присутствуют все необходимые составляющие факторы, вероятность и степень повреждения щелочно-кремнеземного реакция зависит от окружающей среды. Таким образом, можно выделить три уровня категоризации окружающей среды соответствующими:

- E1: бетон практически защищен от внешней влаги;

- Е2: бетон подвергается воздействию внешней влаги;

- Е3: бетон подвергается воздействию посторонней влаги и, кроме того, воздействию отягчающих факторов, таких как средства против обледенения, замораживание и оттаивание (или смачивание и высыхание в морской среде) или переменные нагрузки.

Более подробная информация о факторах, влияющих на экологическую категоризацию, представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Категории окружающей среды

| Категории окружающей среды | Описание | Воздействие на бетон a,b,c |
| --- | --- | --- |
| E1 | Сухая среда, защищенная от посторонней влаги | - Внутренний бетон внутри зданий в сухиха условиях эксплуатации |
| E2 | Воздействие посторонней влаги b | - Внутренний бетон в зданиях с повышенной влажностью; например, прачечные, баки, бассейны -- Бетон, подверженный воздействию влаги из внешней атмосферы, неагрессивного грунта или погруженный в простую воду или постоянно погруженный в морскую воду c. |
| E3 | Воздействие посторонней влаги плюс отягчающие факторы | - Бетон подвергается воздействию противогололедных солей - Бетон, подверженный смачиванию морской водой и высыханию или соляным туманом - Бетон, подверженный замерзанию и оттаиванию во влажном состоянии - Бетон подвергаемый длительному воздействию повышенных температур во влажном состоянии - Бетонные дороги, подверженные переменным нагрузкам |
| a Сухая среда соответствует условиям средней относительной влажности окружающей среды ниже 75 % (обычно только внутри зданий) и отсутствию воздействия внешних источников влаги. b Риск повреждения ASR может существовать для бетона, который вряд ли значительно высохнет в течение всего срока службы, даже в сухой среде. Соответствующие бетонные конструктивные элементы должны быть включены в категорию Е2, а их размеры могут быть определены в национальных спецификациях. c Бетон, постоянно погруженный в морскую воду, не подвергается более высокому риску ASR, чем аналогичный элемент, находящийся во влажном воздухе, закопанный в землю или погруженный в простую воду, потому что концентрация щелочи в морской воде ниже, чем концентрация щелочи в поровом растворе большинства бетонов. |  |  |

5 Меры предосторожности, соответствующие бетону

5.1 Общие замечания

В зависимости от категории окружающей среды должны применяться меры предосторожности. Тип меры, а также пределы и уровни в самой мере, должны быть определены на национальном уровне, поскольку они зависят от уровня национальной безопасности, опыта технологии производства строительных работ, а также от геологии и климата.

Меры предосторожности включают:

а) никаких мер не требуется;

b) использование соединения нереакционноспособных заполнителей;

c) ограничение щелочности порового раствора за счет:

1) применения цемента с низким содержанием эффективной щелочи;

2) использования соответствующего количества шлака, летучей золы, микрокремнезема или другой пуццолановой добавки (в цементе или в качестве добавки);

3) соответствие числовому пределу эффективного содержания щелочи в бетоне;

4) верификация пригодности бетонной смеси эксплуатационными испытаниями.

Примечание - Соответствующие меры предосторожности для различных категорий окружающей среды приведены в положениях, действующих по месту использования. Примерами являются соотношение летучей золы/молотого гранулированного доменного шлака (ggbs), которое необходимо, чтобы не допустить повреждения ASR или ограничение эффективного содержания щелочи в бетоне. Такие примеры отличаются в странах-членах CEN и зависят как от реактивности совокупного соединения, так и от национального определенного запаса прочности.

5.2 Использование цемента с низким содержанием эффективной щелочи

В случае низкощелочных портландцементов (CEM I) обычно применяется верхний предел 0,60 мас. % эквивалента Na2O. Использование таких низкощелочных цементов оказалось эффективным в некоторых регионах для предотвращения повреждения ASR. Настоящая мера может оказаться неэффективной в случае бетонов с необычно высоким содержанием цемента, бетона со значительным содержанием щелочи из компонентов, кроме цемента, если есть значительные источники посторонних щелочей (например, бетонные дороги), или если прохождение влаги концентрирует щелочи в определенных частях конструкции.

Могут быть изготовлены другие типы цемента с низким содержанием эффективной щелочи (например, типы цемента, содержащие в качестве основного компонента шлак, летучую золу или природные пуццоланы). Допустимое содержание щелочи зависит от процентного содержания шлака, летучей золы или природного пуццолана, несмотря на то что на европейском уровне не существует согласованного значения.

5.3 Использование шлака, летучей золы, микрокремнезема или другого пуццолана (в цементе или в качестве добавки)

Использование шлака, золы-уноса, микрокремнезема или другого пуццолана (в цементе или в качестве добавки) может быть очень эффективным для предотвращения повреждения ASR. Летучая зола в соответствии с EN 450-1, измельченный гранулированный доменный шлак (ggbs) в соответствии с EN 15167-1 и микрокремнезем в соответствии с EN 13263-1 хорошо зарекомендовали себя как эффективные добавки в бетон. Эффективность типов цемента, содержащих кремнистую летучую золу, природный пуццолан или гранулированный доменный шлак, соответствующий стандарту EN 197-1, также хорошо зарекомендовали себя. Они обеспечивают эффективную защиту против повреждения из-за ASR, при условии использования достаточной пропорции (доли) (от общего количества вяжущего материала). Необходимая пропорция зависит от реакционной способности соединения заполнителей и свойств гранулированного доменного шлака/зольной пыли/кремнезема/природного пуццолана. Требования естественно различаются в странах-членах CEN.

5.4 Ограничение эффективного содержания щелочи в бетоне

Щелочность порового раствора в первую очередь зависит от содержания щелочи в бетонной смеси. Эффективное применение ограничения эффективного содержания щелочи в бетоне требует

- либо классификации всех компонентов, используемых для конкретной бетонной смеси, в отношении их эффективного содержания щелочи,

- или декларации гарантированного качества о среднем уровне щелочности каждого компонента и измерении его изменчивости.

Все компоненты могут вносить щелочи, но обычно большинство эффективных щелочей поступает из клинкера портландцемента.

При использовании гранулированного доменного шлака, летучей золы, микрокремнезема или другого пуццолана вклад в эффективное содержание щелочей в бетоне зависит от используемой пропорции и их реакционной способности.

Если бетон подвергается воздействию солей против обледенения, следует учитывать вклад солей против обледенения в эффективное содержание щелочи в бетон.

Примечания

1 CEN/TC 154 поручено разработать и опубликовать метод испытаний для измерения выделяемых щелочей из заполнителей.

2 Перед CEN/TC 51 поставлена задача разработать методику определения эффективного содержания щелочи в цементе и добавок и способ сообщения этой информации пользователям.

3 EN 206 не может содержать ограничений на эффективное содержание щелочи в бетоне, так как это зависит от классификации реактивности соединения заполнителя и национального запаса прочности. Однако в будущей редакции EN 206 ожидается, что будет включен общий метод расчета и представления данных об эффективном содержании щелочи в бетоне.

5.5 Верификация пригодности бетонной смеси при эксплуатационных испытаниях

Эксплуатационные испытания используются в нескольких странах-членах CEN уже более десяти лет. В настоящее время они подпадают под действие национальных положений. С целью предложения для европейской стандартизации надежной общей процедуры, техническому комитету RILEM 219-ACS поручено рассмотреть и разработать методологии для надежных ускоренных испытаний на восприимчивость к щелочным реакциям конкретных бетонных смесей.

5.6 Использование соединений нереакционноспособных заполнителей

Щелочно-кремнеземную реакционную способность заполнителей следует оценивать в соответствии с методами/положениями испытаний, действующими по месту использования. Методы, рекомендованные RILEM, могут использоваться в некоторых случаях для выявления соединений «нереакционноспособных заполнителей». Пригодность методов испытаний должна быть подтверждена местными условиями в стране-члене CEN. Соединение заполнителей считается нереакционноспособным, если оно проходит критерии испытаний, которые должны применяться в месте использования.

6 Вывод

Основываясь на принципах, изложенных в настоящем стандарте, спецификация по минимизации риска повреждения ASR может включать параметры/элементы, указанные на рисунке 1. Количество мер предосторожности и соответствующие предельные значения для конкретного конструктивного элемента должны быть указаны в положениях, действующих в месте использования

Рисунок 1 - Возможные элементы спецификации для минимизации риска повреждения из-за ASR

Библиография

[1] EN 197-1 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements (Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия цемента общего назначения)

[2] prEN 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity (Бетон - Спецификация, производительность, производство и соответствие)

[3] prEN 450-1 Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria (Летучая зола для бетона. Часть 1. Определение, спецификации и критерии соответствия )

[4] EN 13263-1:2005+A1:2009 Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria (Дымы кремния для бетона. Часть 1. Определения, требования и критерий соответствия)

[5] EN 15167-1 Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria (Шлак доменный гранулированный размолотый шлак для бетона, известкового раствора и житкого цементного теста. Часть 1. Определения, технические условия и критерии соответствия)

[6] RILEM TC ACS AAR-7.1: Alkali Aggregate Reaction in Concrete Structures: International Specification to Minimise Damage from Alkali Reactions in Concrete: Part 1 Alkali-Silica Reaction (Draft March 2008)

МКС 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: бетонная смесь, воздействие на бетон, разрушение бетона, щелочно-кремнеземная реакция (ASR), верификация пригодности, эксплуатационные испытания.

МКС 91.100.30 (IDT)

Ключевые слова: бетонная смесь, воздействие на бетон, разрушение бетона, щелочно-кремнеземная реакция (ASR), верификация пригодности, эксплуатационные испытания.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации