НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изделия железобетонные сборные

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сборные изделия из армированного или предварительно напряженного бетона с волокнами или без них, предназначенные для использования вместе или в сочетании с другими элементами для сооружения оград, например, ограждений.

Настоящий стандарт устанавливает требования к механической прочности, определяемой расчетом, и несущей способности, определяемой испытаниями.

Бетонными изделиями являются столбы, сплошные или декоративные панели, плиты, ригели, контрфорсы, опоры и цокольные плиты.

Предусмотренная цель применения может охватывать не несущую или незначительно несущую функцию.

Стандарт устанавливает оценку соответствия продукции, рассматриваемой в настоящем стандарте. Также рассматриваются условия маркировки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 206-1:2000 Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity (Бетон. Часть 1: Общие технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и критерии соответствия)

EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions (Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия)

EN 12390-4:2000 Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines (Испытания затвердевшего бетона. Часть 4. Определение прочности на сжатие испытываемых образцов)

EN 13369:2004 Common rules for precast concrete products (Общие правила для бетонных изделий заводского изготовления).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в 
стандарте EN 13369:2004, а также следующее.

3.1 Типы ограды (types of fences).

Примечание - Приложение А предназначено для предоставления информации о возможных типах оград, в которых эти элементы могут быть частью.

3.1.1 Ограда из сплошных панелей (solid fence): Ограда, возведенная из столбов и сплошных панелей или со сплошной облицовкой.

3.1.2 Декоративная ограда (open-work fence): Ограда, возведенная из декоративных панелей или в соединении со сплошными панелями.

3.1.3 Ограда из проволочной сетки; проволочная ограда (mesh or wire fence): Ограда из столбов и плетеной или сварной проволочной сетки, и/или проволоки.

3.1.4 Смешанная ограда (mixed fence): Ограда из столбов и комбинации различных элементов с по меньшей мере одной цокольной панелью или ограда из несущих стен ограждения, выступающих в качестве цокольной панели, и комбинации различных (сварных) проволочных сеток.

3.1.5 Ригельная ограда (rail fence): Ограда, возведенная из столбов и ригелей.

3.1.6 Противовзломная ограда (anti-intruder fence): Ограда из проволочной сетки, сплошных панелей или смешанная ограда с повышенным уровнем безопасности, достигаемым путем применения колючей проволоки, ленты с шипами или им подобного посредством согнутых или вертикальных удлинений на столбах

3.2 Столб (post): Вертикальный элемент из железобетона или предварительно напряженного бетона, нижний конец которого заделан в бетоне.

Примечание - Столб сконструирован таким образом, что на нем могут размещаться сплошные панели или декоративные панели и/или ригели, проволочная сетка или проволока.

3.2.1 Промежуточный столб (intermediate post): Столб, устанавливаемый в зоне ограды, а также при изменениях направления и в точках упора (при наличии).

3.2.2 Столб для дополнительных приспособлений (accessory post): Столб, сконструированный для выполнения особого задания.

3.2.2.1 Угловой столб (corner post): Столб, используемый для изменения направления.

3.2.2.2 Концевой столб (end post): Столб, используемый на внешнем конце ограды.

3.2.2.3 Подпорка (straining post): Столб с упором или без упора, при помощи которого натягивается проволока (например, концевые столбы, угловые столбы, промежуточные столбы).

3.2.2.4 Воротный столб (gate post): Столб, используемый для крепления ворот.

3.3 Ригель (rail): Горизонтальный элемент, из железобетона или предварительно напряженного бетона, соединенный со столбом или опирающийся на столб.

Примечание - Ригели, используемые для спортивных площадок, отличаются от других типов ригелей.

3.4 Панель (panel): Горизонтальный элемент из армированного или предварительно напряженного бетона, соединенный со столбом.

3.4.1 Сплошная панель (solid panel): Панель из железобетона

3.4.2 Декоративная панель (open-work panel): Панель с постоянным или изменяющимся декором.

3.4.3 Цокольная панель (base panel): Панель из железобетона, монтируемая внизу между столбами.

3.5 Контрфорс (spur): Короткий столб для упора столба ограды, изготовленного из иного, чем бетон, материала.

3.6 Опора (strut): Элемент, сконструированный для упора столбов, несущих горизонтальную нагрузку

3.7 Размер (dimension): Размер, установленный изготовителем, который, как правило, соответствует размеру, указанному в проектной документации или соответственно в технической документации изготовителя.

Примечания

1 Заданной высотой столбов для оград из сплошных панелей является высота элемента ограды, состоящая из сплошных панелей.

2 Заданная высота противовзломной ограды равна высоте столба без коленчатого или вертикального расширения.

3.8 Состояние поверхности (surface finish): Поверхности относятся к одной из двух категорий, соответствующих различным технологиям производства, описанным ниже.

3.8.1 Состояние поверхности после бетонирования (surface finish as cast): Свойство поверхности после распалубки, обработки поверхности или чистовой отделки.

3.8.2 Состояние поверхности после чистовой обработки (surface finish treated): Свойство поверхности, достигаемое в результате дополнительной обработки бетона в свежем или затвердевшем состоянии.

3.9 Тепловая обработка (heat treatment): Нагрев свежего бетона для ускорения схватывания, при этом температура бетона после уплотнения составляет 45°С или превышает температуру окружающей среды более чем на 25°С.

3.10 Обычный тяжёлый бетон (normal weight concrete): Должен применяться пункт 3.1.7 стандарта EN 206-1:2000.

3.11 Лёгкий бетон (lightweight concrete): Должен применяться пункт 3.1.8 стандарта EN 206-1:2000.

4 Требования

4.1 Требования к строительным материалам

Должен применяться пункт 4.1 стандарта EN 13369:2004

4.2 Требования к изготовлению

4.2.1 Изготовление бетона

Должен применяться пункт 4.2.1 стандарта EN 13369:2004 со следующими дополнительными требованиями.

Однако, если требуется мгновенная распалубка элементов, они могут быть изготовлены с использованием бетонной смеси с содержанием воды и обрабатываемостью, подходящей для этой цели.

4.2.2 Затвердевший бетон

4.2.2.1 Прочность на сжатие

Для элементов оград, спроектированных расчетным путем по классу прочности 1, применяется пункт 4.2.2.1 стандарта EN 13369:2004. В других случаях применяется следующее.

В условиях испытания, определенных в п. 5.5, характеристическая прочность бетона на сжатие для фрактиля 0,05 после твердения в возрасте 28 дней должна быть по меньшей мере равна следующим значениям (цилиндр/куб):

- легкий железобетон LC25/28;

- железобетон C35/45;

- предварительно напряженный бетон C40/50.

Кроме того, ни один испытуемый образец не должен иметь прочность на сжатие ниже 0,8-кратного значения проектного показателя.

4.2.3 Армирование

Длина продольной арматуры столбов не должна быть меньше длины бетонного элемента за минусом 100 мм.

4.3 Требования к конечному продукту

4.3.1 Геометрические параметры

Должен применяться пункт 4.2.3.2.3 стандарта EN 13369:2004.

4.3.1.1 Предельные отклонения

Размеры элементов не являются фиксированными. Если не указано иное, класс D1 применяется ко всем элементам.

4.3.1.1.1 Класс D.1

Должны применяться следующие допуски.

Согласно условиям испытания, изложенным в п. 5.1, фактические размеры в рамках

следующих пределов должны соответствовать следующим рабочим размерам:

a) Столбы:

1) длина: 				± 1 %

2) поперечное сечение		± 3 мм

3) отклонение от прямой	≤ 0,5 %

4) положение отверстий

b) Ригели:

1) длина (между опорами) 	± 5 мм

2) поперечные размеры		± 3 мм

3) отклонение от прямой	≤ 0,5 %

c) Панели:

1) длина				± 5 мм

2) высота				± 3 мм

3) толщина				± 2 мм

4) прямоугольность 		отклонение между диагоналями: ≤0,5% от

их фактического среднего значения

5) отклонение от плоскости	≤ 0,2 % длины

4.3.1.1.2 Класс D2

Должны применяться следующие допуски.

Производитель должен указать ключевой размер, для которого допуски по размерам должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1 - Допуски размеров в зависимости от ключевого параметра

| Ключевой параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- |
| ≤ 1 м | ± 5 мм |
| > 1 м | ± 10 мм |

4.3.1.2 Минимальные размеры

Для проволок предварительного напряжения диаметром d, выраженным в мм, минимальное покрытие бетоном поверхности любой проволоки должно составлять 2,5 d или 10 мм в зависимости от того, что больше. Минимальное расстояние между проволоками должно составлять 4 d от центра до центра.

4.3.2 Свойства поверхности

4.3.2.1 Состояние поверхности после бетонирования

Максимальная общая площадь поверхности пор заявлена производителем.

Примечание - Справочные изображения для определения тяжести пор в бетонных поверхностях могут быть отнесены к руководству CEN/TR 15739.

4.3.2.2 Мгновенно отформованный продукт

Отделка поверхности изделия, полученного методом мгновенного формования, должна быть определена и согласована между производителем и покупателем.

4.3.2.3 Концы элементов

В элементах с предварительным напряжением концы предварительно напряженной проволоки должны быть связаны с видимыми частями бетонных элементов; в завершение они должны быть заделаны водонепроницаемым материалом, долговечность которого должна подтверждаться.

Верхние концы армированных столбов должны быть выполнены таким образом, чтобы могла стекать вода.

4.3.2.4 Соприкасающиеся поверхности

Соприкасающиеся поверхности не должны иметь дефектов формы и наплывов, которые могли бы мешать сборке бетонных элементов.

В частности, для соприкасающихся поверхностей допуски должны быть заявлены изготовителем и должны быть такими, чтобы обеспечить возможность соединения.

4.3.3 Механическая прочность

4.3.3.1 Общие положения

Для элементов ограждений должна быть заявлена либо механическая прочность, определенная расчетом в соответствии с 4.3.3.2 стандарта EN 13369:2004, либо несущая способность, определенная испытанием в соответствии с приложением В настоящего стандарта.

4.3.3.2 Расширенная несущая способность

4.3.3.2.1 Общие положения

Для элементов, разработанных путем испытаний, расширенная несущая способность - это способность элемента выдерживать определенную нагрузку в условиях эксплуатации и определенную разрушающую нагрузку.

Элемент должен выдерживать дополнительную несущую способность, соответствующую:

- минимальной нагрузке при разрушении или, для столбов, нормальной нагрузке при эксплуатации и нагрузке при разрушении;

- в случае столбов для сплошных ограждений - классу столба по отношению к ветру в условиях конечного использования при испытании в соответствии с приложением В.

4.3.3.2.2 Основы требований к механическим свойствам

Механические свойства бетонных элементов, приведенных в таблицах 3 – 11, основываются на:

a) максимальной высоте ограды над уровнем земли 2,50 м (за исключением

удлинений для колючей проволоки);

b) расстояниях между осями столбов:

1) 2 м в оградах из сплошных панелей и ригельных оградах для спортивных

объектов;

2) 3 м в оградах из проволочной сетки или проволочных оградах;

3) 2,5 м в прочих оградах;

c) параметрах ветровой нагрузки в столбах для оград из сплошных панелей:

1) пиковое скоростное давление на высоте z, которое включает средние и кратковременные колебания скорости, следует определять в соответствии с EN 1991-1-4 (см. таблицу 2).

Для различных высот ограды или осей столбов свойства должны быть определены путем интерполяции.

Таблица 2 - Примеры базовой скорости ветра для столбов сплошных оград

| Базовая скорость ветра км/ч | Vb,0a м/с |
| --- | --- |
| 80 | 22 |
| 87 | 24 |
| 95 | 26 |
| 100 | 28 |
| 120 | 33 |
| 140 | 39 |
| a В соответствии с § 4.2 стандарта EN 1991-1-4:2005. |  |

4.3.3.2.3 Механическая прочность столбов

В условиях испытаний, определенных в приложении В, столбы должны отвечать следующим требованиям:

a) на пределе полезной нагрузки: остающаяся деформация после нагрузки не должна превышать полезной нагрузки, определенной в таблицах 3 - 7, на 1% длины бетонного элемента над уровнем земли, а возможные трещины должны закрыться после срыва нагрузки;

b) в предельном состоянии несущей способности: разрушающая нагрузка должна равняться по меньшей мере значению разрушающей нагрузки для фрактиля 0,05), определенного в таблицах 3 - 7.

Кроме того, ни один столб не должен иметь разрушающую нагрузку ниже 0,8-кратного значения установленной разрушающей нагрузки.

Примечание - На берегу моря или в открытых местах рекомендуется использовать столбы для сплошных ограждений не ниже класса B. Следует учитывать местные положения, действующие в месте возведения ограды.

Для подпорок или «для столбов с упором» применяются требования 4.3.3.2.2 в соответствии с механической прочностью.

Для размеров, превышающих указанные в таблицах, требуемые механические свойства определяются индивидуально.

Значения нагрузок для промежуточных столбов составляют:

Таблица 3 - Промежуточные столбы для сплошных оград (полезная нагрузка)

|  | Определенная полезная нагрузка, в Н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота панелей над землей, м | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Класс столбовa |  |  |  |  |
| A | 1 400 | 1 400 | 1 800 | 2 200 |
| B | 1 400 | 1 800 | 2 500 | 3 100 |
| C | 1 400 | 2 300 | 3 200 | 4 000 |
| a В отношении ветрового давления (см. EN 1991-1-4). |  |  |  |  |

Таблица 4 - Промежуточные столбы для оград из сплошных панелей

(разрушающая нагрузка)

|  | Определенная разрушающая нагрузка, в Н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота панелей над землей, м | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Класс столбовa |  |  |  |  |
| A | 2 300 | 2 300 | 3 200 | 4 000 |
| B | 2 300 | 3 200 | 4 500 | 5 600 |
| C | 2 600 | 4 100 | 5 700 | 7 200 |
| a В отношении ветрового давления (см. EN 1991-1-4). |  |  |  |  |

Таблица 5 - Промежуточные столбы для декоративных оград и столбы для смешанных оград с высотой полной детали ограды > 900 мм

| Высота панелей над землей, в м | ≤ 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определенная полезная нагрузка, в Н | 1 400 | 1 400 | 1 800 | 2 200 |
| Определенная разрушающая нагрузка, в Н | 2 300 | 2 300 | 3 200 | 4 000 |

Таблица 6 - Промежуточные столбы для оград из проволочной сетки и оград из проволоки и столбы для смешанных оград с высотой полной детали ограды ≤900 мм

| Высота панелей над землей, в м | ≤ 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определенная полезная нагрузка, в Н | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Определенная разрушающая нагрузка, в Н | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |

Таблица 7 - Промежуточные столбы для ригельных оград

| Предусмотренная цель применения | Спортивные сооружения | Прочее |
| --- | --- | --- |
| Расстояние между осями, м | 2,00 | 2,50 |
| Определенная полезная нагрузка, в Н | 4 000 | 3 200 |
| Определенная разрушающая нагрузка, в Н | 5 900 | 4 800 |

4.3.3.2.4 Механическая прочность цокольных, сплошных или декоративных панелей и ригелей.

Цокольные, сплошные или декоративные панели и ригели должны отвечать требованиям, изложенным в условиях испытаний по Приложению В:

a) разрушающая нагрузка должна, как минимум, быть равной значению определенной разрушающей нагрузки для фрактиля 0,05;

b) кроме того, ни один строительный элемент не должен иметь разрушающую нагрузку ниже 0,8-кратного значения установленной разрушающей нагрузки.

В таблицах 8 - 11 приведены минимальные значения разрушающих нагрузок.

Таблица 8 - Сплошные панели

| Длина панелей, м |  | 1,90 ≤ L ≤ 2,05 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота панелей, м |  | 0,25 < H ≤ 0,50 | ≤ 0,25 |
| Минимальная разрушающая нагрузка, Н | класс A | 800 | 600 |
|  | класс B | 1 000 | 750 |
| Примечание - В оградах из сплошных панелей, сооружаемых на побережье или на открытых местах, столбы как минимум должны отвечать классу В. В месте возведения забора необходимо учитывать местные положения. |  |  |  |

Таблица 9 - Декоративные панели

| Длина панелей, м | 1,90 ≤ L ≤ 2,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота панелей, м | ≤ 0,90 | 0,90 ≤ H ≤ 1,10 | 1,10 ≤ H ≤ 1,25 |
| Минимальная разрушающая нагрузка, Н | 800 | 1 500 | 1 900 |

Таблица 10 - Цокольные панели

| Расстояние между осями столбов, м | 2,00 |  | 2,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота панелей, м | ≤ 0,25 | 0,25 < H ≤ 0,50 | ≤ 0,25 | 0,25 < H ≤ 0,50 |
| Минимальная разрушающая нагрузка, Н | 600 | 800 | 750 | 1 000 |

Таблица 11 - Ригели

| Предусмотренная цель применения | Спортивные сооружения | Прочее |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная длина ригелей (Расстояние между осями столбов), м | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| Минимальная разрушающая нагрузка, Н | 3 000 | 2 000 | 2 600 |

4.3.3.3 Переходные состояния

Должен применяться пункт 4.3.3.6 стандарта EN 13369:2004.

4.3.4 Огнестойкость

Не имеет значения.

4.3.5 Звукоизоляция

Не имеет значения.

4.3.6 Термическое сопротивление

Не имеет значения.

4.3.7 Стойкость

4.3.7.1 Класс 1.

Стойкость несущей способности элементов для оград в нормальных условиях эксплуатации обеспечивается характеристиками прочности на сжатие бетона, бетонного покрытия и водопоглощения бетона.

Бетонное покрытие относится к основным наружным поверхностям элементов.

В условиях испытания, определенных в пункте 5.2, фактическое покрытие бетона должно быть не менее:

- либо 15 мм, уменьшенное до 10 мм, если толщина сечения элемента ≤ 10 см при диаметре стальной проволоки ≤ 10 мм, либо уменьшенное до 7 мм, если прочность бетона на сжатие не менее C55/67 при диаметре стальной проволоки ≤ 5 мм и соотношении вода/(цемент + k x добавка) ≤ 0,40;

- или максимальный размер заполнителя; в зависимости от того, что больше.

Кроме того:

- для предварительно напряженных элементов применяется пункт 4.3.3.2;

- для армированных столбов фактическое покрытие бетоном поверхности, остающейся под воздействием непогоды после применения изделий, измеренное в верхней и нижней части, должно быть не менее 15 мм.

Водопоглощение бетона: при условиях испытания, определенных в п. 5.4, водопоглощение бетона для фрактиля 0,05 2 не должно превышать 6,5 % по массе. Кроме того, ни одно отдельное значение на образце не должно превышать 6,8 %.

4.3.7.2 Класс 2

Пункт 4.3.7 стандарта EN 13369:2004 применяется при расчетном сроке службы в 50 лет.

В качестве альтернативы долговечность может быть обеспечена путем использования методов проектирования, основанных на эксплуатационных характеристиках, например, Приложение J к стандарту EN 206-1:2000, при условии демонстрации корреляции.

4.3.8 Безопасность при обращении

В дополнение к пункту 4.3.8.1 стандарта EN 13369:2004 должно применяться следующее:

Механическая прочность, указанная в п. 4.3.3, учитывает обращение с изделием. Кроме того, поставщик должен при необходимости указать пределы обращения и хранения.

5 Испытания

5.1 Размеры

5.1.1 Измерительные приборы

Точность показаний измерительных приборов на элементах до 2 м должна составлять 0,5 мм, а свыше этого – 1 мм. Измерительные приборы состоят из:

- 3-х метровой рулетки для измерения размеров на прямоугольных сторонах,

- толщиномера для измерения толщины,

- 3-х метровой алюминиевой линейки и комплекта плоскопараллельной концевой меры для измерения ровности,

- 500-милиметровой рулетки для прочих измерений.

Это оборудование должно дополняться двумя упорными углами для того, чтобы было легче определить точки, в которых следует производить измерения.

5.1.2 Столбы и ригели

5.1.2.1 Длина и поперечное сечение

- Столбы

b) Ригели

Рисунок 1 Измерение длины и поперечного сечения столба и ригеля

Условные обозначения

1 Алюминиевая прямая кромка;

2 Столб или ригель;

3 Максимальное отклонение, зафиксированное с помощью регулировочного клина (A);

4 Плоская поверхность.

ƒили   в %

Рисунок 2 - Измерение прямолинейности столба и ригеля

5.1.3 Панели

5.1.3.1 Длина, высота, толщина и прямоугольность

Условные обозначения

L  - длина;

e - толщина;

Sq – прямоугольность;

H – Высота.

Рисунок 3 - Измерение длины, высоты, толщины и прямоугольности панелей

5.1.3.2 Плоскостность

Максимальное отклонение между поверхностью и линейкой, замеренное плоскопараллельной концевой мерой, является отклонением от плоскостности.

Условные обозначения

1 - концевое положение;

2 - измерительный калибр;

3 - исходное положение;

4 - направление вращения.

Рисунок 4 -Измерение плоскостности панелей

5.2 Бетонное покрытие

Бетонное покрытие должно измеряться на всём бетонном элементе при помощи прибора для измерения защитного слоя бетона или на поверхности излома бетонных элементов, подверженных испытанию на излом. Перед использованием прибор следует откалибровать путем проведения измерений на пробах бетона со стальной арматурой с известным бетонным покрытием.

5.3 Состояние поверхности

5.3.1 Состояние поверхности после бетонирования

Состояние поверхности следует производить по опорным фотографиям (масштаб 1:1).

Примечание - Может быть полезно обратиться к документу CEN/TR 15739.

5.3.2 Состояние поверхности после обработки

Примечание - Возможные выделения, вызванные миграцией извести или воды, не влияют на эксплуатационные характеристики элементов; они постепенно уменьшаются с течением времени.

5.4 Водопоглощение

Должен применяться метод испытания, приведенный в приложении G стандарта 
EN 13369:2004.

5.5 Прочность бетона на сжатие

Испытательные образцы для оценки прочности бетона при передаче предварительного напряжения должны быть отверждены таким же образом, как и соответствующие элементы.

Должен применяться пункт 5.1.1 стандарта EN 13369:2004.

5.6 Испытание под нагрузкой

Для элементов, проверяемых путем испытания, применяется метод испытания, приведенный в приложении В.

5.7 Плотность

В зависимости от плотности бетон определяется как плотный или легкий (см. определение в 3.10 и 3.11).

Если плотность бетона указана после сушки в печи, ее следует измерять в соответствии с EN 12390-7.

Для легкого бетона средние значения образцов, представленных на испытания, не должны отклоняться более чем на ± 10 % от заявленных значений.

6 Оценка соответствия

6.1 Общие положения

Применяется п.6.1 стандарта EN 13369:2004.

6.2 Первичное испытание

6.2.1 Общие положения

В дополнение к п.6.2 стандарта EN 13369:2004 применяются следующие положения:

6.2.2 Несущая способность и стойкость

Таблица 12 - Количество бетонных элементов, испытываемых при первичных испытаниях

| Требования | Количество испытуемых образцов |
| --- | --- |
| Несущая способность по результатам испытаний (см. 4.3.3) | 3 элемента |
| Класс стойкости 1: | 3 испытуемых образца |
| Стойкость несущей способности относительно коррозии и устойчивости при замораживании и оттаивании (прочность бетона), см. 4.3.7 |  |
| Класс стойкости 2: |  |
| Первоначальные испытания состава бетона и других соответствующих параметров стойкости. |  |

6.2.3 Другие свойства

Таблица 13 — Количество бетонных элементов, испытываемых при первичных  испытаниях

| Требования | Количество испытуемых образцов |
| --- | --- |
| Размеры (см. 5.1) | 3 элемента |
| Армирование и бетонное покрытие (см. 5.2) | 3 элемента |
| Состояние поверхности (см. 5.3) | 3 элемента |
| Класс стойкости 1: Водопоглощение бетона (см. 5.4) | 1 элемент (и 3 испытуемых образца, вырезанных из этого бетонного элемента) |
| Проектирование путем испытания: Несущая способность для определенных целей применения (см. 4.3.3) | 3 испытуемых образца |

6.3 Заводской контроль продукции

6.3.1 Общие положения

В дополнение к пункту 6.3 стандарта EN 13369:2004 должны применяться следующие положения:

6.3.2 Готовые элементы

Должен быть подготовлен и реализован план отбора проб и испытаний продукта для всех проверяемых свойств (включая маркировку).

Применяется приложение С настоящего стандарта.

6.4 Независимые приемочные испытания и критерии соответствия

Если проверке подлежат элементы, которые были доставлены на рабочую площадку, они должны быть отобраны и проверены, как указано в приложении D.

Примечание - Пример эталонной схемы проверки отделки поверхности изделий приведен в техническом отчете CEN/TR 15739, независимые приемочные испытания и критерии соответствия.

7 Маркировка и этикетирование

Примечание - Для целей маркировки CE применяются только условия маркировки и этикетирования ZA.3.

7.1 Данные

Изготовитель обязан указать, по меньшей мере, на одном изделии из упаковки, или в накладных, или в сертификатах, или документации на поставляемые для оград бетонные элементы, следующие подробности:

- наименование или идентификационный знак и адрес изготовителя;

- последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка;

- номер настоящего стандарта;

- название настоящего стандарта;

- несущая способность: декларированное значение, которое в соответствии с результатом первичного испытания округлено до десятичного разряда и указано в ньютонах;

- длина заделки столба.

7.2 Дополняющие данные

Следующие подробности могут указываться на упаковке, в накладных или в сертификатах на поставляемые для оград бетонные элементы:

- средство для идентификации даты изготовления бетонных элементов;

- вес отдельных бетонных элементов;

- средство для идентификации ригелей для оград спортивных сооружений;

- высота забора, для которого предусматриваются столбы (за исключением удлинений для колючей проволоки);

- другие номинальные размеры бетонных элементов (на выбор);

- вид забора, для которого предусматриваются бетонные элементы, по приложению А.

8 Техническая документация

Применяется пункт 8 стандарта EN 13369:2004.

Приложение A

(информационные)

A.1 Общие положения

Есть 6 основных типов оград:

- ограды из сплошных панелей,

- декоративные ограды,

- ограды из проволочной сетки или проволочные ограды,

- смешанные ограды,

- ригельные ограды,

- противовзломные ограды.

Элементы могут состоять из бетона или иного материала.

A.2 Ограда из сплошных панелей

Ограды из сплошных панелей возводятся из столбов и сплошных панелей или обшивки, которые создают защитную стену высотой не менее 900 мм.

Условные обозначения

1 - столб;

2 - сплошная панель.

Рисунок А.1. Пример ограды из сплошных панелей

A.3 Декоративная ограда

Декоративные ограды возводятся из столбов и декоративных панелей в соединении со сплошными панелями или без них.

Условные обозначения

1 - декоративная панель

Рисунок А.2. Пример декоративной ограды

A.4 Ограда из проволочной сетки или проволочная ограда

Ограды из проволочной сетки или проволочные ограды возводятся из столбов и проволочной сетки или проволоки.

Количество рядов проволоки может быть разным.

Условные обозначения

1 Столбы и проволока.

a) Ограда из проволоки

Условные обозначения

1 - столбы и проволочная сетка и проволока;

2 -столбы и проволочная сетка.

b) Ограда из проволочной сетки или проволочной сетки и проволоки

Рисунок А.3 - Примеры оград из проволочной сетки и проволоки

A.5 Смешанная ограда

Смешанные ограды возводятся из столбов, цокольных панелей и ригелей или проволоки, или соответственно проволочной сетки

Условные обозначения

1 - ригель;

2 - проволочная сетка;

3 - столб;

4 -  цокольная панель.

a) С ригелями, цокольными панелями и проволочной сеткой

Условные обозначения

1 - столб;

2 - цокольная панель.

b) Со столбами, цокольными панелями и проволочной сеткой или проволокой

Условные обозначения

1 - стенки основания корпуса;

2 - сетка;

3 - стальная труба.

c) с самонесущими стенками корпуса основания

Рисунок А.4. Примеры смешанных оград

A.6 Ригельная ограда

Ригельные ограды возводятся из столбов и ригелей с заполнением каркаса или без заполнения.

Условные обозначения

1 - ригель.

a) с одним ригелем

Условные обозначения

1 - ригель.

b) с двумя ригелями

Рисунок А.5. Примеры для ригельных оград

A.7 Противовзломная ограда

Противовзломные ограды возводятся как ограды из сплошных панелей, смешанные ограды или ограды из проволочной сетки.

a) со столбами, проволокой и проволочной сеткой

b) со столбами, цокольными панелями, проволокой и

проволочной сеткой

c) со столбами сплошными панелями и проволочной сеткой

Рисунок А.6. Примеры противовзломных оград

Приложение В

(обязательное)

Метод испытания для определения несущей способности и дополнительной несущей способности

B.1 Испытание под нагрузкой

B.1.1 Метод испытания на несущую способность

B.1.1.1 Оборудование

B.1.1.1.1 Испытательная машина, соответствующая EN 12390-4:2000, класс 3.

B.1.1.2 Образец для испытания

Образец для испытания должен состоять из одного целого элемента.

B.1.1.3 Испытание столбов

B.1.1.1.3.1 Принцип

Каждый элемент испытывается в горизонтальном положении. Испытательная нагрузка прикладывается в средней точке надземной длины и в направлении ветровой нагрузки, как показано на рисунке B.1.

Масса столба должна быть принята во внимание.

B.1.1.3.2 Процедура

Каждый элемент должен быть подвергнут следующим действиям:

- измерить соответствующее расстояние для приложения нагрузки;

- зажать столб горизонтально на его нижнем конце так, чтобы свободная длина столба равнялась его надземной длине Lhs в рабочем состоянии;

- приложить нагрузку на расстоянии Le ± 20 мм от зажатого конца;

- увеличить нагрузку со скоростью 100 Н/с ± 20 Н/с;

- записать разрушающую нагрузку R.

Условное обозначение

1 - поднятие.

a) Позиционирование приложения нагрузки

Размеры в миллиметрах

b) Опорные части

Рисунок B.1 - Испытание столба

B.1.1.3.3 Выражение результатов

Запишите общую длину столба, надземную длину Lhs, массу на длину mp> расстояние Le. На основе зарегистрированной разрушающей нагрузки R рассчитайте реальную разрушающую нагрузку RR:

где R - зарегистрированная разрушающая нагрузка, в ньютонах;

mp - масса столба на метр длины, в ньютонах на метр;

Lhs - надземная высота столбов в метрах; для столбов для противовзломного ограждения Lhs - высота прямой части ограды в метрах.

B.1.1.4 Испытание панелей

Положите элемент горизонтально на две опоры, разделенные расстоянием d, которое равно общей длине Lt панели минус условное значение 50 мм на каждом конце (для представления перекрытия панели в столбе). Затем приложите нагрузку со скоростью 100 Н/с ± 20 Н/с по всей ширине элемента и на длину 300 мм, как показано на рисунке B.2.

Запишите разрушающую нагрузку в ньютонах.

Примечание - Для панели основания с выступом нагрузка прикладывается путем вставки твердого куска дерева толщиной, равной толщине выступов (испытания для заводского контроля производства могут проводиться на цельной панели).

B.1.1.5 Испытание ригелей

Положите элемент горизонтально на две опоры, разделенные расстоянием d, которое равно общей длине Lt ригеля за вычетом условного значения 50 мм на каждом конце (для представления перекрытия панели в ригеле).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - упаковочный материал (дерево);

2 - нагрузка.

Рисунок B.2 - Испытание панелей

Положите элемент на две опоры в соответствии с условиями эксплуатации, либо на одну сторону, либо, соответствующим образом закрепив, на один край, как показано на рисунке B.3.

Приложите нагрузку со скоростью 100 Н/с ± 20 Н/с по всей толщине и на длине 450 мм, как показано на рисунке B.4.

Запишите разрушающую нагрузку в ньютонах.

Условные обозначения

1 - дополнительные формы из твердой древесины;

2 - ригели.

Рисунок B.3 - Примеры дополнительных форм из твердой древесины

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - упаковочный материал (дерево);

2 - нагрузка.

Рисунок B.4 - Испытание ригелей

B.1.1.6 Метод испытания на дополнительную несущую способность

B.1.1.7 Оборудование

B.1.1.7.1 Испытательная машина, соответствующая стандарту EN 12390-4:2000, класс 3.

B.1.1.8 Образец для испытания

Образец для испытания должен состоять из одного целого элемента.

B.1.1.9 Испытание столбов

B.1.1.9.1 Принцип

Каждый элемент испытывается в горизонтальном положении. Испытательная нагрузка прикладывается в средней точке надземной длины и в направлении ветровой нагрузки, как показано на рисунке B.1.

Вес столба должен быть принят во внимание.

Таким образом, каждая прикладываемая испытательная нагрузка (Ces и Cer) рассчитывается следующим образом:

где Ce - прикладываемая испытательная нагрузка, в ньютонах (Ces = испытательная эксплуатационная нагрузка, Cer = испытательная разрушающая нагрузка);

C - нормальная нагрузка, указанная в таблицах 3-7, за исключением подпорок, для которых значения в таблицах должны быть умножены на 1,5, в ньютонах;

mp - вес столба на метр длины, в ньютонах на метр;

Lhs - это высота ограды (в метрах), которую должен поддерживать данный столб, исключая любые оттяжки из колючей проволоки;

Le - расстояние между местом установки столба и точкой приложения нагрузки, в метрах.

Пример  - Для промежуточного столба класса С с Lhs = 2,5 м и mp = 400 Н/м:

a) вес столба вне заделки будет равен mp x Lhs = 1 000 Н;

b) со ссылкой на таблицы 5 - 7:

1) нормальная эксплуатационная нагрузка составляет 4 000 Н;

2) нормальная нагрузка при разрушении составляет 7 200 Н. Таким образом, испытательные нагрузки должны быть следующими:

- испытательная эксплуатационная нагрузка Ces = 4000 Н - 1000 Н = 3000 Н;

- испытательная разрушающая нагрузка Cer = 7200 Н - 1000 Н = 6200 Н.

B.1.1.9.2 Процедура

Каждый элемент должен быть подвергнут следующим действиям:

- измерить соответствующее расстояние  для приложения испытательных нагрузок;

- вычислить испытательные нагрузки Ces (работоспособность) и Cer (разрушение) по таблицам 3-7;

- зажать столб горизонтально на его нижнем конце так, чтобы свободная длина столба равнялась его надземной длине Lhs в рабочем состоянии;

- от вершины стойки измерить высоту, как показано на рисунке B.1, и записать ее;

- приложить нагрузку на расстоянии Le от зажатого конца;

- увеличить нагрузку со скоростью 100 Н/с ± 20 Н/с до Ces;

- снять нагрузку и зафиксировать любую сохранившуюся трещину;

- от вершины стойки измерить высоту h2 и записать ее;

- повторно нагрузить со скоростью 100 Н/с ± 20 Н/с, пока не произойдет разрушение;

- записать разрушающую нагрузку R.

B.1.1.9.3 Выражение результатов

Запишите общую длину столба, надземную длину Lhs, массу на длину mp расстояние Le и соответствующие значения для Ces и Cer.

Вычислите прогиб f в процентах следующим образом:

где h1 - расстояние между уровнем земли и нижней поверхностью столба до нагрузки в миллиметрах;

h2 - расстояние между уровнем земли и нижней поверхностью столба после снятия нормальной эксплуатационной нагрузки, в миллиметрах;

Lhs - это высота ограды (в миллиметрах), которую должен поддерживать данный столб, исключая любые оттяжки из колючей проволоки.

На основе зарегистрированной разрушающей нагрузки R рассчитайте реальную разрушающую нагрузку RR:

где R - зарегистрированная разрушающая нагрузка, в ньютонах;

mp - масса столба на метр длины, в ньютонах на метр;

Lhs - надземная высота столбов, указанных в таблицах 3-6, в метрах; для столбов для противовзломных оград Lhs - высота прямой части ограды, в метрах.

B.1.1.10 Испытание панелей

Применяется тот же метод, что и в пункте B.1.1.4.

B.1.1.11 Испытание ригелей

Применяется тот же метод, что и в пункте B.1.1.5.

Приложение C

(обязательное)

Метод заводского контроля продукции

Должно применяться Приложение D (схема проверки) стандарта EN 13369:2004 со следующими дополнительными требованиями:

Таблица С.1 - Контроль готовой продукции

| № п/п | Предмет испытания | Цель | Метод | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допуски на форму и размерыa | Соответствие требованиям к заявленным производителем свойствам | Измерение | 1 бетонный элемент из 2 000 для каждого типа элементов для оград в соответствии с пунктом 3 |
| 2 | Визуальный аспект и характеристика поверхности 3 | Соответствие требованиям к заявленным производителем свойствам | Измерение |  |
| 3 | Прочность на изгиб a b (для элементов, проверенных испытаниями) | Оценка соответствия предполагаемому значению | Испытание | 2 бетонных элемента из 7500 для каждого типа элементов для оград в соответствии с пунктом 3 |
| 4 | Армирование согласно 4.2.3.1 и 4.2.3.2a | Соответствие документированным заводским процедурам | Измерение |  |
| 5 | Водопоглощение бетона a | Испытания в соответствии с Приложением G стандарта EN 13369:2004 | Испытание трех испытуемых образцов бетонного элемента | 1 элемент на 5 000 тонн каждой смеси и процесса |
| 6 | Бетонное покрытие a | Оценка соответствия предполагаемому значению | Испытание прибором измерения бетонного покрытия или измерение бетонных элементов, подвергшихся ранее испытанию на растяжение при изгибе | 2 бетонных элемента из 7500 для каждого типа элементов для оград в соответствии с пунктом 3 |
| 7 | Хранение | Соответствие требованиям настоящего стандарта | Визуальный контроль | Ежедневно |
| 8 | Маркировка /этикетки | Соответствие требованиям настоящего стандарта | Визуальный контроль | Ежедневно |
| a Если один бетонный элемент из пробы не соответствует требованию, то каждый элемент второй пробы с удвоенным количеством испытуемых образцов должен отвечать требованию. b Кроме того, каждый бетонный элемент первой пробы с результатом испытания менее 0,8- кратного значения требования ведет к незамедлительной выбраковке соответствующей партии. |  |  |  |  |

Приложение D

(информационное)

Приемочный контроль при поставке

D.1 Общие положения

Если требуется контроль соответствия продукции по месту, то может быть принят следующий метод отбора проб.

D.2 Отбор проб

Количество бетонных элементов, необходимых для приемного контроля, приведено в таблице D.1.

Считается, что приемка распространяется на каждый элемент, если взят один элемент из поставки до 500 бетонных элементов одинаковой маркировки (см. 7.1). Фактический объем поставки согласовывается между изготовителем/поставщиком в соответствии с условиями, действующими на соответствующей строительной площадке. Представители обоих партнеров должны иметь возможность присутствовать при отборе проб.

Таблица D.1. Количество бетонных элементов, необходимых для приемочного контроля

| Характеристика | Пункт требований | Метод оценки | Количество элементов на образец |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й образец, м | 2-й образец, м |
| Размеры | 4.3.1 | 5.1 | 3 | 3 |
| Бетонное покрытие | 4.3.1.2, 4.3.7.1 | 5.2 | 3 | 3 |
| Свойства поверхности | 4.3.2 | 5.3 | 3 | 3 |
| Водопоглощение | 4.3.7.1 | Приложение G стандарта EN 13369:2004 | 1 | 1 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | 4.3.3 | Приложение B | 3 | 6 |

D.3 Место и проведение приемочного контроля

Расположение лаборатории места проведения инспекции и испытаний, сроки и представительство сторон подлежат согласованию между ними. Согласованные испытания должны проводиться в последовательности, согласованной сторонами. Если определенное свойство партии оград будет признано несоответствующим, как описано в D.4, остальные испытания могут быть проведены по согласованию сторон.

D.4 Соответствие

Результаты испытаний оград должны соответствовать спецификациям, приведенным в пункте 4, или значениям свойств, указанным производителем.

Условные обозначения

n1 и n2 приведены в таблице D.1

Рисунок D.1 - Процедуры оценки соответствия

Приложение ZA

(информационное)

Связь между Европейским стандартом и существенными требованиями Директивы ЕС 89/106/ЕЕС, Директивы ЕС по строительной продукции

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом M/100 «Изделия из сборного железобетона», предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли.

Пункты европейского стандарта, приведенные в данном Приложении, соответствуют требованиям мандата, выданного в соответствии с Директивой ЕС по строительным изделиям (89/106/ЕЕС).

Соответствие этим положениям дает презумпцию пригодности сборных железобетонных элементов для пограничных ограждений, охватываемых настоящим приложением, для использования по назначению, указанному в настоящем документе; следует ссылаться на информацию, сопровождающую маркировку CE.

Предупреждение - Другие требования и другие директивы ЕС, не влияющие на пригодность к использованию по назначению, могут быть применимы к сборным железобетонным элементам для оград, входящих в область применения европейского стандарта.

Примечания 1 - В дополнение к любым конкретным положениям, касающимся опасных веществ, содержащимся в европейском стандарте, могут существовать другие требования, применимые к продукции, входящей в область его регулирования (например, перенесенное европейское законодательство и национальные законы, правила и административные положения). Для того чтобы соответствовать положениям Директивы ЕС по строительной продукции, эти требования также должны соблюдаться, когда и где они применяются. 2 - Информативная база данных европейских и национальных положений об опасных веществах доступна на веб-сайте «Строительство» на сайте EUROPA (доступ через http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/

Настоящее приложение устанавливает условия для маркировки СЕ бетонных элементов для оград, предназначенных для использования в целях, указанных в таблице ZA.1, и показывает соответствующие применимые положения.

Данное приложение имеет ту же область применения, что и пункт 1 настоящего стандарта, и определяется таблицей ZA.1.

Таблица ZA.1 - Соответствующие положения для оград

| Существенные характеристики |  | Пункты требований в настоящем стандарте | Ступени и/или класс(ы) | Примечания и единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие (бетона) | Все методы | 4.2 Требования к производству | Нет | Н/мм2 |
| Предел прочности при растяжении и предел текучести при растяжении (для стали) | Все методы | 4.1.3 Арматурная сталь по EN 13369:2004 4.1.4 Предварительно напряженная сталь EN 13369:2004 | Нет | Н/мм2 |
| Продолжение таблицы ZA.1 |  |  |  |  |
| Несущая способность (по результатам испытаний) или механическая прочность (по результатам расчетов) | Метод 1 | Информация, указанная в ZA.3.2 | Нет | Геометрия и материалы |
|  | Метод 2 | 4.3.3 Механическая прочность | Нет | кНм, кН, кН/м |
|  | Метод 3 | 4.3.3 Механическая прочность | Нет | Проектная спецификация |
| Стойкость несущей способности к коррозии и замораживанию-размораживанию | Все методы | 4.3.7 Стойкость | Нет | заявленный класс |

Изготовитель или его уполномоченный представитель в ЕЭЗ должен выбрать для маркировки СЕ метод (методы) декларирования, который он применяет, из следующих:

- Метод 1 = декларирование геометрических данных и свойств материала (см. ZA.3.2);

- Метод 2 = декларирование геометрии, свойств материала и свойств продукта, определенных в соответствии с европейским стандартом и EN Еврокодами (см. ZA.3.3);

- Метод 3 = декларирование соответствия продукции заданной проектной спецификации, различая;

- Метод 3a = декларация о соответствии продукции заданной проектной спецификации, предоставленная клиентом (ZA.3.4);

- Метод 3b = декларация о соответствии продукции заданной спецификации конструкции, предоставленная производителем по заказу клиента (ZA.3.5).

Требование по определенной существенной характеристике не применяется в тех государствах-членах ЕС, где нет нормативных требований к данной характеристике для предполагаемого использования продукта. В этом случае производители, размещающие свою продукцию на рынке этих государств-членов, не обязаны определять или декларировать характеристики своей продукции в отношении этой характеристики, и может быть использован вариант «Характеристики не определены» (NPD) в информации, сопровождающей маркировку CE (см. пункт ZA.3). Однако вариант NPD не может быть использован, если для данной характеристики установлен пороговый уровень.

ZA.2 Методы подтверждения соответствия сборных бетонных элементов для оград

ZA.2.1 Системы подтверждения соответствия

Система подтверждения соответствия сборных железобетонных элементов для оград по существенным характеристикам, указанным в таблице ZA.1, в соответствии с решением Комиссии 1999/94/EC от 25 января 1999 года (опубликовано 3.02.1999 в Официальном журнале Европейского союза), приведенным в приложении III мандата M/100 «Изделия из сборного железобетона» с поправками, внесенными мандатами M/126 и M/130, приведена в таблице ZA.2 для указанного(ых) предполагаемого(ых) использования(й) и соответствующих уровней или классов:

Таблица ZA.2 - Система подтверждения соответствия сборных бетонных элементов для оград

| Продукт | Назначение | Ступень(и) или класс(ы) | Система подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограды | не несущая или незначительно несущая*) функция | / | 4а |
| a Система 4: см. приложение III, раздел 2(ii) Директивы по строительным изделиям. Возможность 3. |  |  |  |

Подтверждение соответствия сборных бетонных элементов для оград согласно таблице ZA.1 должно основываться исключительно на способе оценки соответствия, которые являются результатом применения указанных в таблице ZA.3 разделов европейского стандарта.

Таблица ZA.3 - Распределение задач по оценке соответствия для сборных железобетонных элементов для оград

| Задачи |  | Содержание задач | Оценка применимых пунктов о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи изготовителя | Заводской контроль продукции a | Все, приведенные в таблице ZA.1, свойства | 6.2 |
|  | Первое испытание, проводимое изготовителем | Параметры, которые относятся ко всем свойствам таблицы ZA.1 | 6.3 |
| a Первоначальные типовые испытания (ITT) включают расчет и/или испытания. ITT путем расчета не требуется, если используются только методы 1 и 3a. |  |  |  |

ZA.2.2 Сертификат ЕС и декларация соответствия

При достижении соответствия условиям настоящего Приложения изготовитель или его агент, зарегистрированный в ЕЭЗ, должен подготовить и сохранить декларацию о соответствии, которая дает ему право наносить маркировку СЕ. Эта декларация должна включать:

- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, зарегистрированного в ЕЭЗ, и место производства;

Примечание 1 - Производитель также может быть лицом, ответственным за размещение продукта на рынке ЕЭЗ, если он берет на себя ответственность за маркировку СЕ.

- описание продукта (тип, идентификация, использование и т.д.), а также копия информации, сопровождающей маркировку СЕ;

Примечание 2 - Если часть информации, необходимой для декларации, уже приведена в информации о маркировке СЕ, ее не нужно повторять.

- положения, которым соответствует продукт (например, Приложение ZA европейского стандарта);

- особые условия, применимые к использованию продукта (например, положения об использовании при определенных условиях и т.д.);

- имя и должность лица, уполномоченного подписывать декларацию от имени изготовителя или его уполномоченного представителя.

Декларация соответствия ЕС дает право изготовителю наносить маркировку СЕ, как описано в ZA.3.

Документ должен быть представлен на официальном языке или языках государства-члена ЕС, в котором изделие будет использоваться.

ZA.3 Маркировка знаком СЕ

ZA.3.1 Общие положения

Ответственность за нанесение маркировки СЕ несет производитель или его уполномоченный представитель, находящийся на территории ЕЭЗ. Символ маркировки CE должен соответствовать Директиве 93/68/EEC и должен быть изображен на сборных железобетонных элементах для оград (или, если это невозможно, на сопроводительной этикетке, упаковке или сопроводительных коммерческих документах, например, накладной).

Символ маркировки СЕ должен сопровождаться следующей информацией:

- название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя;

- последние две цифры года, в котором нанесена маркировка;

- ссылка на европейский стандарт с указанием даты версии;

- описание продукта: родовое название и назначение;

- информация о соответствующих существенных характеристиках, взятых из таблицы ZA.1, которые перечислены в соответствующем пункте ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 или ZA.3.5;

- «Характеристики не определены» для характеристик, где это уместно.

Вариант «Характеристики не определены» (NPD) не может быть использован, если для характеристики установлен пороговый уровень. В противном случае вариант NPD может использоваться в тех случаях, когда характеристика для данного предполагаемого использования не подпадает под действие нормативных требований в государстве-члене назначения.

В следующих подпунктах приведены условия для нанесения маркировки СЕ. На рисунке ZA.1 приведена упрощенная этикетка для наклеивания на продукт, содержащая минимальный набор информации и ссылку на сопроводительный документ, где указаны другие необходимые сведения. Что касается информации о существенных характеристиках, то некоторые из них могут быть приведены путем однозначной ссылки на:

- техническую информацию (каталог продукции) (см. ZA.3.2);

- техническую документацию (ZA.3.3);

- спецификацию конструкции (ZA.3.4 и ZA.3.5).

Минимальный набор информации, которая должна быть размещена непосредственно на этикетке или в сопроводительном документе, приведен на рисунках ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4, ZA.5 и ZA.6.

ZA.3.1.1 Упрощенная этикетка

В случае упрощенной этикетки к символу маркировки СЕ добавляется следующая информация:

- наименование или идентификационный знак и зарегистрированный адрес изготовителя;

- идентификационный номер устройства (для обеспечения прослеживаемости);

- последние две цифры года, в котором нанесена маркировка;

- ссылка на европейский стандарт с указанием даты версии.

Вся остальная информация, определенная соответствующим методом маркировки СЕ в одном из соответствующих пунктов ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 и ZA3.5, должна быть представлена в сопроводительных документах.

Этим же идентификационным номером должна быть обозначена в сопроводительных документах информация, относящаяся к устройству.

На рисунке ZA.1 приведена упрощенная этикетка для наклеивания на изделие.

|  | Маркировка знаком соответствия СЕ, состоящая из знака СЕ согласно Директиве 93/68/ЕЭС |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 45PJ76 12 | Название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя Идентификационный номер устройства Последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка |
| EN 12839:2012 | Номер датированной версии европейского стандарта |

Рисунок ZA.1 - Пример упрощенной этикетки

Примечание - Для небольших элементов или в целях штамповки продукции размер может быть уменьшен путем удаления ссылки на EN.

ZA.3.2 Декларирование геометрических данных и свойств материала (метод 1)

(Метод 1 для определения свойств, относящихся к существенному требованию «механическая прочность и устойчивость»)

На рисунке ZA.2 для типа сборного элемента для оград приведена типовая маркировка СЕ, включающая информацию, необходимую для определения, в соответствии с правилами проектирования, действующими в месте использования, свойств, связанных с механической прочностью и устойчивостью, включая аспекты стойкости и работоспособности.

Ссылаясь на таблицу ZA.1 и информацию, приведенную в перечне ZA.3.1, должны быть заявлены следующие свойства: прочность бетона на сжатие; предел прочности арматурной стали при растяжении; предел текучести арматурной стали при растяжении; предел прочности предварительно напряженной стали при растяжении; расчетное напряжение предварительного напряжения при растяжении 0,1; геометрические данные (только критические размеры); условия стойкости к коррозии; условия стойкости к замораживанию-размораживанию.

Эта информация может быть предоставлена путем ссылки на техническую информацию производителя (каталог продукции) для определения прочности и геометрических данных.

На рисунке ZA.2 приведен пример маркировки СЕ для типа сборного железобетонного элемента для оград, включающий информацию, необходимую для определения в соответствии с правилами проектирования, действующими в месте использования, свойств, связанных с механической прочностью и стабильностью, включая аспекты стойкости и работоспособности.

|  | Маркировка знаком соответствия СЕ, состоящая из знака СЕ согласно Директиве 93/68/ЕЭС |
| --- | --- |
| AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 12 | Название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя Последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка |
| EN 12839:2012 Элементы для оград Столб для ригельной ограды Бетон: Прочность на сжатие .......................fck = 45 Н/мм2 Арматурная сталь : Предел прочности при растяжении……..ftk = 580 Н/мм2 Предел текучести при растяжении..........fyk = 500 Н/мм2 Lt1 = xx мм S1 = vv мм Lt2 = yy мм S2 = ww мм S3 = zz мм S4 = yy мм Стойкость см. в разделе Техническая информация Техническая информация: Каталог продукции ABC: 2002 - пункт ii | Номер датированной версии и название соответствующего европейского стандарта Обобщенное название и предполагаемое применение Информация о геометрии изделия и характеристиках материала (должны быть адаптированы производителем к конкретному продукту) Примечание - Числовые значения приведены только в качестве примера. Примечание - Эскиз может быть опущен, если эквивалентная информация имеется в четко обозначенной технической документации (каталог продукции), на которую делается ссылка |

Рисунок ZA.2 - Пример маркировки CE с использованием метода 1

ZA.3.3 Декларирование свойств продукта (метод 2)

ZA.3.3.1 Декларирование свойств продукции, определенных расчетным путем

Для получения всех расчетных данных, включая модели и параметры, используемые при расчете, можно обратиться к технической (проектной) документации.

Со ссылкой на таблицу ZA.1 и на информацию, приведенную в перечне ZA.3.1, должны быть заявлены следующие свойства:

- прочность бетона на сжатие;

- предел прочности на растяжение арматурной стали;

- предел текучести при растяжении арматурной стали;

- предел прочности при растяжении предварительно напряженной стали;

- предел прочности на растяжение 0,1 предварительно напряженной стали;

- предел механической прочности элемента (расчетные проектные значения для несейсмических условий) с мощностью изгибающего момента критических сечений;

- коэффициенты безопасности для бетона и стали, используемые в расчетах;

- другие национально определяемые параметры (NDP), используемые в расчетах;

- условия стойкости против коррозии (или классы воздействия);

- класс воздействия для стойкости к замораживанию-размораживанию (только для применения на открытом воздухе);

- геометрические данные.

Данная информация может быть предоставлена путем ссылки на техническую документацию производителя для геометрических данных, долговечности и других NDP.

На рисунке ZA.3 приведен пример маркировки СЕ для элементов ограждений в случае, когда свойства, связанные с механической прочностью и устойчивостью, включая аспекты долговечности и работоспособности, определяются с помощью Еврокодов EN.

Расчетные значения предельной механической прочности элемента должны рассчитываться с использованием параметров, определяемых национальными положениями либо значений, рекомендованных в EN 1992-1-1:2004, либо значений, приведенных в Национальном приложении Еврокодов, применимых к данным работам.

|  | Маркировка знаком соответствия СЕ, состоящая из знака СЕ согласно Директиве 93/68/ЕЭС |
| --- | --- |
| Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 12 | Название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя Последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка |
| EN 12839:2012 Элементы для оград Подпорка для оград Бетон: Прочность на сжатие.................fck = xx Н/мм2 Арматурная сталь: Предел прочности при растяжении.............. ftk = yyy Н/мм2 Предел текучести при растяжении............. fyk = zzz Н/мм2 Механическая прочность (расчетные значения): Мощность изгибающего момента…....mmm кНм Коэффициенты безопасности материала, применяемые при расчете прочности: Для бетона...........................................yc= z.zz Для стали............................................ys = x.xx Геометрические данные, прочность, усадку при высыхании и другие NDP см. в Технической документации. Техническая документация: Номер позиции .....................................xxxxxx | Номер датированной версии и название соответствующего европейского стандарта Обобщенное название и предполагаемое использование Информация об обязательных характеристиках продукта (должны быть адаптированы производителем к конкретному продукту) |

Рисунок ZA.3 - Пример маркировки CE с использованием метода 2

(проверка путем расчета)

ZA.3.3.2 Декларирование свойств продукта, определенных путем испытаний

(Характерное значение несущей способности, определенное путем испытаний в соответствии с 4.3.3.2 настоящего стандарта).

На рисунке ZA.4 для элементов ограды приведен пример маркировки СЕ в случае, когда свойства, связанные с механической прочностью, определяются производителем путем проверки испытаниями в соответствии с 4.3.3.2 настоящего стандарта.

Свойства, перечисленные в ZA.3.3.1, должны быть заявлены, за исключением механической предельной прочности и коэффициентов безопасности, с добавлением:

- несущей способности, определенной путем испытания с характерными значениями силы, приложенной к верхней части.

|  |  | Маркировка знаком соответствия СЕ, состоящая из знака СЕ согласно Директиве 93/68/ЕЭС |
| --- | --- | --- |
| Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 |  | Название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя Последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка Номер датированной версии и название соответствующего европейского стандарта Обобщенное название и предполагаемое использование |
| 12 |  |  |
| EN 12839:2012 |  |  |
| Элементы для оград Подпорка для оград |  |  |
| Бетон: |  | Информация об обязательных характеристиках продукта (должны быть адаптированы производителем к конкретному продукту |
| Прочность на сжатие ................... fck = xx кН/мм2 |  |  |
| Арматурная сталь: |  |  |
| Предел прочности на растяжение....... ftk = yyy кН/мм2 |  |  |
| Предел текучести при растяжении.............. fyk = zzz кН/мм2 Несущая способность (характерные значения):…………………………… Предельное усилие при испытании на изгиб......................... .... bbb kN | = zzz |  |
|  | .... bbb |  |
| Долговечность несущей способности:............ ... класс 1 | ... |  |
| Геометрические данные, долговечность и другие НПР см. в |  |  |
| Спецификация конструкции |  |  |
| Спецификация конструкции: |  |  |
| Код заказа ................................... .... xxxxxx | xxxxxx |  |

Рисунок ZA.4 - Пример маркировки СЕ по методу 2 (проверка расчетом с помощью физических испытаний

ZA.3.4 Декларирование соответствия заданной проектной спецификации, предоставленной клиентом (метод 3a)

Со ссылкой на таблицу ZA.1 и на информацию, приведенную в перечне ZA.3.1, должны быть заявлены следующие свойства:

- прочность бетона на сжатие;

- предел прочности на растяжение арматурной стали;

- предел текучести арматурной стали при растяжении;

- предел прочности при растяжении предварительно напряженной стали;

- предел прочности на растяжение 0,1 предварительно напряженной стали;

- ссылка на проектную документацию, предоставленную заказчиком.

Метод применяется также в случае проектирования, выполненного с использованием средств, отличных от EN Eurocodes.

На рисунке ZA.5 для элементов ограждений приведен пример маркировки СЕ в случае, если продукт произведен в соответствии со спецификацией проекта, в которой свойства, связанные с механической прочностью и устойчивостью, определяются с помощью проектных положений, применимых к работам.

|  | Маркировка знаком соответствия СЕ, состоящая из знака СЕ согласно Директиве 93/68/ЕЭС |
| --- | --- |
| Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 12 | Название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя Последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка |
| EN 12839:2012 Элементы для оград Сплошная ограда Бетон : Прочность на сжатие............... fck = xx Н/мм2 Арматурная сталь: Предел прочности при растяжении.......... ftk = yyy Н/мм2 Предел текучести при растяжении............... fyk = zzz Н/мм2 Геометрические данные, механическая прочность, стойкость см. проектные спецификации Спецификация конструкции, предоставленная заказчиком: Ссылка......................................(номер файла) | Номер датированной версии и название соответствующего европейского стандарта Обобщенное название и предполагаемое использование Информация об обязательных характеристиках продукта (должны быть адаптированы производителем к конкретному продукту) |

РисунокZA.5 - Пример маркировки CE методом 3a

ZA.3.5 Декларирование соответствия заданной спецификации конструкции, предоставленной производителем по заказу клиента (метод 3b)

Ссылаясь на таблицу ZA.1 и информацию, приведенную в перечне ZA.3.1, должны быть заявлены следующие свойства:

- прочность бетона на сжатие;

- предел прочности арматурной стали на растяжение;

- предел текучести арматурной стали на растяжение;

- предел прочности на растяжение предварительно напряженной стали;

- растягивающее 0,1 испытательное напряжение предварительно напряженной стали;

- ссылка на проектные спецификации в соответствии с заказом клиента и касающиеся геометрических данных, механической прочности и стойкости.

Метод применяется также в случае проектирования, выполненного с использованием средств, отличных от EN Eurocodes.

На рисунке ZA.6 для элементов ограды приведен пример маркировки СЕ в случае, когда продукт произведен в соответствии со спецификацией конструкции, нанесенной производителем по заказу клиента.

|  | Маркировка знаком соответствия СЕ, состоящая из знака СЕ согласно Директиве 93/68/ЕЭС |
| --- | --- |
| Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 12 | Название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес производителя Последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка |
| EN 12839:2012 Элементы для оград Сплошная ограда Бетон Прочность на сжатие………. fck = xx Н/мм2 Арматурная сталь: Предел прочности при растяжении.......... ftk = yyy Н/мм2 Предел текучести при растяжении............... fyk = zzz Н/мм2 Геометрические данные, механическая прочность, стойкость приведены в спецификации на проектирование Спецификация проекта..........(заказ клиента) | Номер датированной версии и название соответствующего европейского стандарта Обобщенное название и предполагаемое использование Информация об обязательных характеристиках продукта (должны быть адаптированы производителем к конкретному продукту) |

Рисунок ZA.6 - Пример маркировки CE с использованием метода 3b

В дополнение к любой конкретной информации, касающейся опасных веществ, приведенной выше, продукт должен сопровождаться, когда и где это требуется и в соответствующей форме, документацией с перечнем любого другого законодательства по опасным веществам, на соответствие которому подано заявление, вместе с любой информацией, требуемой этим законодательством. Европейское законодательство без национальных отступлений упоминать не обязательно. Примечание - Нанесение символа маркировки CE означает, если продукт подпадает под действие более чем одной директивы, что он соответствует всем применимым директивам

Библиография

[1] EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings (Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций - Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий)

[2] EN 12350-1 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling (Испытания бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 1. Отбор проб)

[3] EN 12390-1 Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for test specimens and mould (Испытание затвердевшего бетона. Часть 1: Форма, размеры и другие требования к испытуемым образцам и формам)

[4] EN 12390-2 Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests (Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и хранение испытуемых образцов для испытания на прочность)

[5] EN 12390-3 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens (Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытательных образцов)

[6] EN 12390-7 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete (Испытания затвердевшего бето­ на. Часть 7. Плотность затвердевшего бетона)

[7] CEN/TR 15739 Precast concrete products - Concrete finishes - Identification (Изделия из сборного железобетона. Обработка бетона. Идентификация)

[8] EN ISO 9001 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008) (Системы менеджмента качества. Требования (ISO 9001:2008))

[9] EN 45011 General requirements for bodies operating product certification systems (ISO/IEC Guide 65:1996) (Общие требования к органам по сертификации, проводящим сертификацию продукции (Руководство ISO/IEC 65:1996))

[10] ISO 7870 Control charts — General guide and introduction (Контрольные карты. Общее руководство и введение)

[11] ISO 7873 Control charts for arithmetic average with warning limits )Контрольные карты для арифметического среднего с предупреждающими границами)

[12] ISO 7966 Acceptance control charts (Приемочные контрольные карты)

[13] ISO 8258 Shewhart control charts (Контрольные карты Шухарт)

[14] CIB (Council for Research and Innovation in Building and Construction) document №24

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным региональным стандартам

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |

МКС 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: изделия железобетонные сборные, элементы оград, ограждения, механическая прочность, несущая способность, оценка соответствия продукции.

МКС 91.100.30  (IDT)

Ключевые слова: изделия железобетонные сборные, элементы оград, ограждения, механическая прочность, несущая способность, оценка соответствия продукции.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации

Это означает, что статистическая интерпретация результатов испытаний показывает, что 95% соответствующей продукции, по крайней мере, равны указанным выше значениям.

Это означает, что статистическая интерпретация результатов испытаний показывает, что 95% соответствующей продукции, по крайней мере, соответствует спецификации.

Это означает, что статическая оценка результатов испытания должна показать, что, по меньшей мере, 95% соответствующих конечных продуктов имеет прочность, соответствующую требованиям