НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования к строительным растворам для каменной кладки

Часть 2

РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к заводским кладочным растворам (для горизонтальных, вертикальных и продольных швов кладки) для использования в/на стенах, опорах и разделительных перегородках из каменной кладки (например, при изготовлении облицовочной кладки и оштукатуренной кладки, несущих и ненесущих конструкций из каменной кладки для надземного и подземного строительства).

Настоящий стандарт предназначен для свежих растворов который содержит требования к техническим характеристикам, касающиеся содержания хлорида, содержания воздуха, плотности, времени пригодности к использованию и времени корректировки (только для тонкослойных растворов). Для затвердевших растворов устанавливаются требования, касающиеся, например, прочности на сжатие, прочности сцепления с основанием и плотности. Все свойства определяют согласно соответствующим методам испытания, установленным в соответствующих национальных стандартах.

Стандарт регламентирует метод подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего стандарта.

В стандарте содержатся требования к маркировке продукции, на которую распространяется действие настоящего стандарта.

Настоящий стандарт распространяется на кладочные растворы согласно разделу 3 за исключением кладочных растворов, изготавливаемых на строительной площадке.

Настоящий стандарт или его части в сочетании с инструкциями по применению и национальными положениями также могут применяться для кладочных растворов, изготавливаемых на строительной площадке.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 771 (all parts), Specification for masonry units (Материалы штучные для кладки стен. Технические условия для элементов каменной кладки (все части).

EN 1015-1 Methods of test for mortar for masonry - Part 1: Determination of particle size distribution (by sieve analysis) (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 1. Определение гранулометрического состава методом ситового анализа).

EN 1015-2 Methods of test for mortar for masonry – Part 2: Bulk sampling of mortars and

preparation of test mortars (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 2. Валовый отбор проб строительных растворов и приготовление испытательных растворов).

EN 1015-7 Methods of test for mortar for masonry – Part 7: Determination of air content of fresh mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 7. Определение содержания воздуха в свежем растворе).

EN 1015-9 Methods of test for mortar for masonry – Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 9. Определение времени пригодности к использованию и времени корректировки свежего раствора).

EN 1015-10 Methods of test for mortar for masonry – Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 10. Определение плотности в сухом состоянии твердого строительного раствора).

EN 1015-11 Methods of test for mortar for masonary – Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 11. Определение предела прочности на сжатие и на изгиб твердого строительного раствора).

EN 1015-17 Methods of test for mortar for masonry – Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 17. Определение содержания растворимого хлорида в свежем растворе).

EN 1015-18 Methods of test for mortar for masonry – Part 18: Determination of water absorption coefficient due to capillary action of hardened mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 18. Определение капиллярного водопоглощения твердого раствора).

EN 1052-3 Methods of test for masonry – Part 3: Determination of initial shear strength  (Методы испытания каменной кладки. Часть 3. Определение начального предела прочности при сдвиге).

EN 1052-5 Methods of test for masonry – Part 5: Determination of bond strength by the bond wrench method (Методы испытания каменной кладки. Часть 5. Определение прочности сцепления методом изгибающего момента).

EN 1745:2012 Masonry and masonry products – Methods for determining thermal properties (Кладка каменная и изделия для нее. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты).

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (Классификация строительных материалов и элементов конструкций на огнестойкость. Часть 1. Классификация с использованием результатов испытаний по определению реакции на огонь).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Кладочный раствор (mortar): Смесь из одного или нескольких неорганических вяжущих, заполнителей, воды и при необходимости присадок и/или добавок, используемая выполнения горизонтальных, вертикальных и продольных швов кладки.

3.2 Свежий кладочный раствор (fresh mortar): Полностью смешанный, готовый к употреблению строительный раствор.

3.3 Виды кладочных растворов, классифицируемые по концепции производств

3.3.1 Кладочный раствор на основе результатов испытаний (mortar based on test results for selecting composition): Строительный раствор, состав и способ изготовления которого выбраны производителем таким образом, чтобы достигались определенные свойства (концепция производства на основе результатов испытаний для подбора состава).

3.3.2 Кладочный раствор на основе рецепта (mortar based on recipe): Строительный раствор, произведенный с определенным соотношением компонентов смеси, свойства которого могут быть выведены на основе заданных долей компонентов (концепция производства по рецепту).

3.4 Виды кладочных растворов, классифицируемые по свойствам и/или целям применения

3.4.1 Нормальный кладочный раствор (normal mortar) (G): Кладочный раствор без особых свойств.

3.4.2 Тонкослойный кладочный раствор (thin-layer mortar) (T): Кладочный раствор на основе результатов испытаний для подбора состава, зернистость которого меньше или равна установленному значению (см. п. 5.5.2).

3.4.3 Легкий кладочный раствор (lightweight mortar) (L): Кладочный раствор на основе результатов испытаний для подбора состава с плотностью твердого раствора в сухом состоянии ниже установленного значения (см. п. 5.4.5).

3.5 Виды кладочного раствора, классифицируемые по способу производства

3.5.1 Заводской кладочный раствор (factory mortar):  Раствор, составленный и смешанный на заводе.

Примечание – При этом речь может идти о «сухом растворе», уже смешанном и требующем только добавления воды, и «мокром растворе», который поставляется готовым к применению.

3.5.2 Заводской кладочный раствор-заготовка (mortar prepared as specified the factory): Раствор, описанный в п. 3.5.2.1 или п. 3.5.2.2.

3.5.2.1 Кладочный раствор установленного состава (mortar prepared as specified the factory): Строительный раствор, состоящий из исходных веществ, фасованных на заводе, доставленный на строительную площадку и смешанный там согласно указаниям и условиям изготовителя.

3.5.2.2 Готовый песчано-известковый кладочный раствор (sand-lime factory mixture-base):  Строительный раствор, состоящий из исходных веществ, составленный и смешанный на заводе, который поставляется на строительную площадку, где к нему добавляют другие компоненты согласно указаниям завода или компоненты, поставляемые этим же заводом (например, цемент).

3.5.3 Кладочный раствор, изготовленный на строительной площадке (mortar prepared at the building site): Строительный раствор, который составляется и смешивается из отдельных исходных веществ на строительной площадке.

3.6 Вяжущее (astringent):  Материал, используемый для соединения твердых частиц в единую массу, например, цемент, строительная известь.

3.7 Зернистый заполнитель (particulate filler): Зернистый материал, активно не участвующий в твердении раствора.

3.8 Добавка (additive):  Материал, добавляемый в раствор в небольших количествах для изменения его определенных свойств.

3.9 Дополнительное вещество (additional material): Мелкоизмельченный неорганический материал (не являющийся зернистым заполнителем или вяжущим), который можно добавить в раствор для улучшения свойств раствора или придания ему особых свойств.

3.10 Прочность сцепления с основанием (adhesion to the base):  Сцепление между кладочным раствором и элементом каменной кладки.

Примечание – Прочность сцепления с основанием может быть определена либо как прочность сцепления с основанием при сдвиге, либо как прочность сцепления с основанием при изгибе.

3.11 Заявленное значение (declared value): Значение, из которого исходит изготовитель при достижении и учете точности методов испытаний, колебаний в рамках технологического процесса и рабочих характеристик продукции.

Примечание – Характеристические значения прочности могут быть определены в соответствии с определяющими методами испытаний.

3.12 Каменная кладка в очень агрессивной среде (masonry in a very aggressive environment): Каменная кладка или части каменной кладки, которые вследствие климатических условий насыщаются водой (сильное действие дождя, грунтовых вод) и при этом одновременно подвергаются нагрузке в результате частой смены замерзания и оттаивания, и для которых не предусмотрена эффективная защита.

3.13 Каменная кладка в умеренно агрессивной среде (masonry in moderately aggressive environments): Каменная кладка или части каменной кладки, которые подвергаются нагрузке в результате воздействия влажности и смены замерзания и оттаивания, но при этом не относятся к конструкциям в очень агрессивной среде.

3.14 Каменная кладка в неагрессивной среде (masonry in non-aggressive environment): Каменная кладка или части каменной кладки, для которых не ожидается нагрузка в результате воздействия влажности и смены замерзания и оттаивания.

3.15 Тип продукции (product-type): Набор репрезентативных эксплуатационных уровней или классов строительных материалов по отношению к их основным характеристикам, произведенных с применением комбинированного сырья или других элементов в ходе специального технологического процесса.

Примечание – Определение взято из Регламента ЕС № 305/2011.

4 Материалы

Сырьевые материалы должны обладать свойствами, пригодными для изготовления готового продукта, удовлетворяющего требованиям данного стандарта. Изготовитель обязан запротоколировать, как была установлена пригодность материалов.

5 Свойства продукции

5.1 Общие положения

В основе описанных в настоящем стандарте требований к свойствам свежего и твердого растворов лежат методы испытаний и другие процедуры, описанные в данном стандарте. Критерии соответствия, приведенные в последующих разделах, относятся к первичному контролю (см. п. 8.2) и к контролю поставок (см. приложение А). Изготовитель обязан определить критерии соответствия для оценки текущего производства в документации по заводскому производственному контролю (см. п. 8.3).

Примечание –  Свойства раствора являются специфичными для лабораторных условий, и поэтому их невозможно постоянно напрямую сравнивать со свойствами, полученными в условиях строительной площадки.

5.2 Свойства свежего раствора

5.2.1 Время пригодности к использованию

Время пригодности к использованию указывается изготовителем. Если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания проводятся согласно EN 1015-9, то время пригодности к использованию не может быть меньше заявленного значения.

5.2.2 Содержание хлоридов

Если это требуется, изготовитель обязан указать содержание хлорида в поставляемом растворе. Если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания проводят или в соответствии с 
EN 1015-17 (метод для определения содержания водорастворимого хлорида) или с помощью расчета содержания водорастворимого хлорида на основании измеренного содержания хлорид-ионов в исходных материалах, содержание хлорида не должно превышать заявленное изготовителем значение.

Содержание хлорида не должно превышать массовую долю в размере 0,1 % Cl от сухой массы раствора.

5.2.3 Содержание воздуха

Если требуется для назначения продукта, которое указано для кладочного раствора при продаже, то изготовителю необходимо указать диапазон содержания воздуха в растворе. Если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания проводятся согласно EN 1015-7, то содержание воздуха должно быть в пределах заданного диапазона.

Для кладочных растворов с пористыми заполнителями содержание воздуха можно контролировать также с помощью проверки плотности свежего раствора согласно 
EN 1015-6.

5.3 Соотношение исходных веществ

Для кладочных растворов на основе рецепта весовое соотношение всех исходных веществ при смешивании должно быть указано изготовителем в виде весовой или объемной доли. Также необходимо указать прочность на сжатие посредством указания ссылки на общедоступные документы, из которых следует взаимосвязь между соотношением исходных веществ при смешивании и прочностью на сжатие.

5.4 Свойства твердого раствора

5.4.1 Прочность на сжатие

Для кладочных растворов на основе результатов испытаний для подбора состава изготовитель обязан указать прочность на сжатие. Изготовитель может указать класс прочности на сжатие в соответствии с таблицей 1, где прочность на сжатие обозначается буквой «М» и далее класс прочности на сжатие в Н/мм2, который является минимальной прочностью на сжатие раствора данного класса.

Таблица 1 – Классы растворов

| Класс | M1 | M2,5 | M5 | M10 | M15 | M20 | Md |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие, Н/мм2 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | d |
| d – прочность на сжатие, указанная производителем, выше 20 Н/мм2 (с интервалом 5 Н/мм2) |  |  |  |  |  |  |  |

Если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания проводятся согласно EN 1015-11, то прочность на сжатие не может быть меньше заявленного значения прочности на сжатие или заявленного класса прочности на сжатие. В декларации должна быть приведена информация о подготовке образца, используемого для испытания (с бумажным абсорбционным фильтром или без него).

5.4.2 Прочность сцепления с основанием

5.4.2.1 Прочность сцепления с основанием при сдвиге

Для кладочных растворов на основе результатов испытаний для подбора состава, предназначенных для использования в строительных элементах и конструкциях, которые должны соответствовать требованиям устойчивости, прочность сцепления раствора с основанием при сдвиге в сочетании с элементами каменной кладки следует указывать как характеристический начальный предел прочности при сдвиге. Декларирование соответствующих значений может осуществляться как описано в а), на основании результатов испытаний, или, как описано в b), на основании табличных значений. Изготовитель обязан указать, что является основанием заявляемого им значения.

a) Декларирование значений на основе результатов испытаний

Характеристический начальный предел прочности раствора при сдвиге в сочетании с определенным видом блока согласно EN 771 может указываться на основании результатов испытаний раствора, если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания в сочетании с соответствующим видом блока проводятся согласно EN 1052-3. Характеристический начальный предел прочности при сдвиге не должен быть ниже заявленного значения.

b) Декларирование значений на основе табличных значений

Если значение декларируется не в соответствии с п. а), характеристический начальный предел прочности раствора при сдвиге следует указывать в сочетании с видами блоков и ссылкой на приложение С.

Примечание – Прочность сцепление с основанием при сдвиге зависит от раствора, элементов кладки, влажности и способа укладки.

5.4.2.2 Прочность сцепления с основанием при изгибе

Для кладочных растворов на основе результатов испытаний для подбора состава, предназначенных для использования в строительных элементах и конструкциях, которые должны соответствовать требованиям устойчивости, и, в соответствующих случаях, в зависимости от места применения, прочность сцепления раствора с основанием при изгибе в сочетании с элементами каменной кладки следует указывать как характеристическую прочность сцепления с основанием при изгибе, как описано в а) ниже, или как характеристическую прочность раствора при изгибе, как описано в b) ниже. Изготовитель обязан указать, что является основанием заявляемого им значения.

a) Декларирование значений на основе результатов испытаний на прочность сцепления с основанием при изгибе

Характеристическая прочность сцепления раствора с основанием при изгибе в сочетании с определенным видом блока согласно EN 771 может указываться на основании результатов испытаний раствора, если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания в сочетании с соответствующим видом блока проводятся согласно EN 1052-5. Характеристическая прочность сцепления с основанием при изгибе не должно быть ниже заявленного значения.

b) Декларирование значений на основе результатов испытаний на прочность каменной кладки при изгибе, проводимых в реальных условиях

Характеристическая прочность раствора при изгибе в сочетании с определенным видом блока согласно EN 771 может указываться на основании результатов испытаний раствора, если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания в сочетании с соответствующим видом блока проводятся согласно EN 1052-2, либо на плоскости разрушения, параллельной или перпендикулярной горизонтальным швам, или в обоих вариантах. Характеристическая прочность при изгибе не должно быть ниже заявленного значения.

Примечания

1 Прочность сцепления с основанием при изгибе зависит от раствора, элементов кладки, влажности и способа укладки.

2 В соответствии с EN 1996-1-1, заявленное значение прочности сцепления с основанием при изгибе может использоваться в общедоступных документах для получения характеристической прочности раствора при изгибе из одних и тех же сочетаний растворов и блоков.

5.4.3 Водопоглощение

Для кладочных растворов, предназначенных для использования в наружных конструкциях и непосредственно подверженных воздействию погодных условий, изготовитель обязан указывать водопоглощение. Если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания проводятся согласно EN 1015-18, то водопоглощение не может превышать заявленного значения.

5.4.4 Паропроницаемость

Для кладочных растворов, предназначенных для использования в наружных конструкциях, изготовитель обязан указывать паропроницаемость согласно EN 1745:2012, таблица A.12. Данная таблица содержит значения коэффициентов диффузии водяного пара для растворов.

5.4.5 Плотность (затвердевшего раствора в сухом состоянии)

Если требуется для назначения продукта, которое указано для кладочного раствора при продаже, то изготовителю необходимо указать диапазон значений плотности в сухом состоянии для затвердевшего кладочного раствора. Если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания проводятся согласно EN 1015-10, то плотность в сухом состоянии должна быть в пределах заданного диапазона.

Для легких кладочных растворов значение плотности не должно превышать 
1300 кг/м3.

5.4.6 Теплопроводность

Для кладочных растворов, предназначенных для использования в конструкциях, к которым предъявляются технические требования по теплозащите, изготовитель обязан указывать среднее значение теплопроводности кладочного раствора (λ10,dry,mat) согласно EN 1745:2012, таблица A.12. В частности, для легких кладочных растворов вместо этого допускается указывать измеренные значения согласно EN 1745:2012, п. 4.2.2. Изготовитель обязан указать, что является основанием заявленного им значения. Может использоваться другой фрактиль. При использовании другого фрактиля его указывают вместе с дополнительным значением λ10,dry,mat.

Если отбор пробы из поставленной партии кладочного раствора производится в соответствии с EN 1015-2, а испытания проводятся согласно EN 1745, то теплопроводность не может превышать заявленного значения.

5.4.7 Долговечность

Если отсутствуют методы испытаний, то морозостойкость следует оценивать и указывать в соответствии с правилами, действующими в запланированном месте использования раствора.

5.4.8 Реакция на воздействие огня

Изготовитель должен указать классификацию реакции на воздействие огня для кладочного раствора.

Кладочные растворы, содержащие массовую или объемную долю ≤ 1,0 % (в зависимости от того, что тяжелее) равномерно распределенных органических материалов, относятся к классу реакции на воздействие огня А1 без необходимости проведения испытаний.

Кладочные растворы, содержащие массовую или объемную долю > 1,0 % (в зависимости от того, что тяжелее) равномерно распределенных органических материалов, должны классифицироваться в соответствии с EN 13501-1 с указанием соответствующего класса реакции на воздействие огня.

Примечание – Следует обратить внимание на Решение Комиссии 96/603/ЕС с поправками, в котором негорючие кладочные растворы, содержащие не более 1,0 % массовой или объемной доли (в зависимости от того, что тяжелее) равномерно распределенных органических материалов, относятся к классу реакции на воздействие огня А1без испытаний.

5.4.9 Опасные вещества

Когда строительные изделия, подпадающие под действие настоящего стандарта, размещаются на этих рынках, национальные нормы по опасным веществам могут требовать проверки и декларации об объеме выбросов, а иногда и содержании.

При отсутствии согласованных методов испытаний проверка и декларация об объеме выбросов/содержании должны выполняться с учетом национальных положений по месту использования.

Примечание – Справочная база данных, содержащая национальные положения об опасных веществах, доступна на веб-сайте Growth в EUROPA:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds/index en.htm

5.5 Дополнительные требования к тонкослойным растворам

5.5.1 Общие положения

Тонкослойные растворы должны выполнять требования, описанные в пп. 5.2 и 5.4. Дополнительно действуют следующие требования.

Примечание – Если тонкослойный раствор должен применяться для швов толщиной < 1 мм, могут быть предъявлены другие требования.

5.5.2 Зернистые заполнители

Если выборочная проба кладочного раствора берется из поставки согласно 
EN 1015-2, а испытание проводится согласно EN 1015-1, размер зерна должен составлять не более 2 мм. Максимальный размер зерна указывается изготовителем.

5.5.3 Время корректировки

Время корректировки должно быть указано. Если выборочная проба кладочного раствора берется

из поставки согласно EN 1015-2, а испытание проводится согласно EN 1015-9, время корректировки не должно быть меньше заявленного значения.

5.6 Смешивание раствора на строительной площадке

Если на строительной площадке требуются определенные устройства, методы или время для смешивания некоторых видов раствора, то они должны быть указаны изготовителем. Время смешивания начинают измерять с момента, когда добавлены все компоненты.

6 Обозначение кладочных растворов

В обозначении должны содержаться следующие данные (при наличии):

- номер настоящего стандарта;

- название изготовителя;

- дата изготовления или соответствующий код;

- вид раствора (пп. 3.2, 3.3 и 3.4);

- время пригодности к использованию (п. 5.2.1);

- содержание хлорида (п. 5.2.2);

- содержание воздуха (п. 5.2.3);

- соотношение компонентов (для кладочных растворов на основе рецепта) и ссылка на прочность на сжатие или класс прочности на сжатие (п. 5.3);

- прочность на сжатие и/или класс прочности на сжатие (для растворов на основе результатов испытаний для подбора состава) (п. 5.4.1);

- прочность сцепления с основанием (п. 5.4.2);

- водопоглощение (п. 5.4.3);

- паропроницаемость (п. 5.4.4);

- плотность (п. 5.4.5);

- теплопроводность (п. 5.4.6);

- долговечность (п. 5.4.7);

- максимальный размер зерна зернистого заполнителя (п. 5.5.2);

- время корректировки (п. 5.5.3);

- реакция на воздействие огня (п. 5.4.8).

Обозначение продукта также должно содержать данные об особых свойствах, если кладочный раствор предназначен для использования в специальных конструкциях.

7 Маркировка и этикетирование

Обозначение (см. раздел 6) или кодовое обозначение необходимо указывать на упаковке, в накладной или в прилагаемом к продукту изготовителем техническом паспорте на продукцию или в прочих сопроводительных информационных документах.

8 Оценка и проверка постоянства рабочих характеристик (AVCP)

8.1 Общие положения

Оценка соответствия служит для подтверждения того, что продукт выполняет требования настоящего стандарта, заявленные значения свойств продукта совпадают с фактическими характеристиками продукта на основании первичного контроля продукта согласно п. 8.2, и что декларация, основанная на результатах первичного контроля, действительна также для других продуктов на основании заводского производственного контроля согласно п. 8.3.

Производитель (или его представитель) посредством проведения первичного контроля продукта и заводского производственного контроля должен подтвердить, что продукт выполняет требования настоящего стандарта, и несет ответственность за соответствие продукта всем положениям.

8.2 Первичный контроль

8.2.1 Общие положения

По окончании разработки нового типа продукта и до начала производства и реализации продукта на рынке необходимо провести соответствующий первичный контроль, чтобы установить и подтвердить, что желаемые в процессе разработки свойства продукта удовлетворяют требованиям данного стандарта и соответствуют заявленным значениям. Если результаты испытаний уже имеются в наличии, то изготовитель может учитывать их при проведении первичного контроля.

Для подтверждения свойств продукта, которые контролируются только в рамках первичного контроля, изготовитель может использовать результаты первичного контроля, проведенного третьими лицами (т.е. другим изготовителями) или промышленными предприятиями, для обоснования своей собственной декларации соответствия для продукта, который был произведен по такому же рецепту и при использовании таких же исходных материалов, компонентов и методов производства; при условии, что для этого имеется требуемое разрешение владельца информации, и что испытания действительны для обоих продуктов.

Если изготовитель выпускает одинаковый продукт на двух различных производственных линиях или цехах, или на более чем одном заводе, при известных условиях можно отказаться от повторения первичного контроля для различных производственных линий или цехов (изготовитель несет ответственность за то, чтобы продукты были действительно идентичными).

8.2.2 Отбор проб

Отбор проб должен производиться согласно приложению A.

8.2.3 Базовые методы испытаний

В качестве методов испытаний для свойств свежего и затвердевшего раствора согласно разделу 5 следует применять указанные в настоящем стандарте базовые методы испытаний, при этом проверяемые свойства должны выбираться согласно назначению продукта.

8.2.4 Повторение первичного контроля

Первичный контроль необходимо осуществлять также для уже существующих продуктов, если произошло изменение в исходных веществах или в методе производства, вследствие которого изготовитель полагает, что обозначение продукта или его назначение изменится. В таких случаях требуется проводить соответствующий первичный контроль для измененных свойств или для их подтверждения, или для новых свойств, возникших в результате изменения назначения продукта.

8.2.5 Запись результатов

Результаты первичного контроля необходимо запротоколировать.

8.2.6 Применение методов испытаний

Если декларация основывается на табличных значениях, как указано в соответствующих разделах, то испытания не требуются.

Примечание – Для свойств, которые не требуется определять для выполнения положений относительно нанесения знака СЕ, можно использовать опцию NPD.

8.3 Заводской производственный контроль, ЗПК

8.3.1 Общие положения

Изготовитель должен создать и поддерживать систему заводского производственного контроля с соответствующим документооборотом, чтобы обеспечить постоянное соответствие продуктов, выводимых на рынок, указанным стандарту и заявленным значениям.

Система заводского производственного контроля должна включать в себя методы для управления процессом (поступающие материалы и методы производства), методы контроля готовой продукции (испытания готовой продукции, в том числе с использованием испытательного оборудования) и методы отслеживания продукции, несоответствующей требованиям.

Система заводского производственного контроля, которая отвечает требованиям EN ISO 9001 и требованиям настоящего стандарта, выполняет требования, приведенные выше.

8.3.2 Управление процессом

8.3.2.1 Поступающие материалы

Производитель адекватным образом должен определить критерии приема для поступающих материалов, а также выбрать применяемые методы для обеспечения выполнения этих критериев.

8.3.2.2 Производственный процесс

Основные характеристики производственного процесса с указанием интервалов проведения проверочных испытаний, а также требуемые критерии и свойства продукции должны быть определены изготовителем надлежащим образом. Мероприятия, которые должны быть проведены при несоблюдении критериев или свойств продукции, должны быть определены изготовителем в соответствующей документации по заводскому производственному контролю.

Все производственное оборудование, которое может повлиять на заявленные значения, должно проходить регулярный контроль и дополнительные проверки в соответствии с документированными методами, частотой проведения и критериям.

8.3.3 Соответствие конечного продукта

8.3.3.1 Испытания конечного продукта

Система заводского производственного контроля должна включать план отбора проб и указания о частоте проведения испытаний продукции. Результаты испытаний необходимо запротоколировать.

Примечание – Примеры для периодичности испытаний приведены в приложении D.

Для оценки продукции изготовитель должен установить критерии соответствия в документации по заводскому производственному контролю.

За исключением случая первичного контроля и спорных случаев могут применяться другие методы испытаний, отличные от установленных в настоящем стандарте базовых методов, при условии, что эти методы испытаний выполняют следующие требования:

a) должна быть подтверждена корреляция между результатами базовых испытаний и результатами альтернативных испытаний, и

b) информация, на которой основана корреляция, является доступной. Отобранная проба продукции должна быть репрезентативной.

Результаты испытаний должны выполнять критерии соответствия; их необходимо запротоколировать.

8.3.3.2 Испытательное оборудование

Все весы, измерительные и контрольные приборы, которые влияют на заявленные значения, должны проходить калибровку и регулярный контроль в соответствии с указанными в руководстве по производственному контролю методами и периодичностью.

8.3.4 Статистические методы

Если возможно и необходимо, то для подтверждения свойств продукта и установления факта, что продукция выполняет критерии соответствия, а ее характеристики совпадают с заявленными значениями результаты контроля и испытаний следует оценивать с помощью статистических методов, т.е. проводить контроль по качественному или количественному признаку.

Примечание – Руководство приведено в FprCEN/TR 16886.

8.3.5 Прослеживаемость – Маркировка и контроль складского хранения

Маркировка и контроль складского хранения должны быть запротоколированы. Должна быть предусмотрена возможность идентификации продукции и прослеживаемости продукции относительно ее происхождения (места производства).

8.3.6 Несоответствующая продукция

Инструкции по обращению с продуктами, несоответствующими требованиям, должны быть изложены в документации. Продукция, не выполняющая требований, должна выбраковываться и снабжаться соответствующей маркировкой. Однако производитель имеет право отнести ее в другой класс и задекларировать для нее другие значения. Производитель обязан принять все меры для предотвращения повторного возникновения

Приложение A

(обязательное)

Отбор проб для первичного контроля и для независимых испытаний

поставляемой продукции

A.1 Общие положения

Данные методы отбора проб действительны для первичного контроля и для случая, когда на основании предъявляемых требований производится проверочное испытание продукции на соответствие. В случае независимых испытаний все представители участвующих сторон должны иметь возможность присутствовать при отборе проб. В последнем случае следует оценивать только свойства, заявленные производителем.

Необходимое для пробы количество раствора необходимо взять из партии раствора, объем которой составляет не более 10 м3.

A.2 Процедуры отбора проб

Отбор пробы должно производиться согласно одной из процедур, указанных в –EN 1015-2.

Примечание – Выбор метода отбора проб, как правило, зависит от физических свойств оцениваемой партии.

Приложение B

(информационное)

Использование элементов каменной кладки и кладочного раствора

До сих пор не было разработано какого-либо свода правил, который бы регламентировал архитектурное проектирование и ручное исполнение с учетом положений для блоков и кладочного раствора, а также их применение, чтобы обеспечить на практике достаточную долговечность готовой каменной кладки.

До появления такого свода правил в состав стандарта должно входить данное приложение под названием «Использование элементов каменной кладки и кладочного раствора». В нем с учетом окружающих условий и опасности водонасыщения устанавливается связь между классами раствора, которые определены для таких свойств, как морозостойкость и содержание растворимых солей, и практическими характеристиками.

Перед выбором раствора необходимо принять во внимание те воздействия, которые окружающая среда может оказать на раствор. Сюда также относится защита от водонасыщения.

Окружающие условия (очень агрессивная, умеренно агрессивная и не агрессивная среда) выражают угрозу того, насколько каменная кладка склонна к высокому содержанию воды и в какой мере из-за соответствующих климатических воздействий и/или вследствие конструкции каменной кладки одновременно существует опасность частой смены замерзания и оттаивания.

К факторам, которые учитывают при оценке условий окружающей среды, относятся как температура и влажность, так и появление агрессивных веществ. При оценке необходимо учитывать местный или традиционный опыт.

Необходимо проверить влияние возможных покрытий, имеющихся на поверхности (например, лакокрасочных). Приведенные ниже примеры следует рассматривать только в качестве примеров.

a) Постройки в очень агрессивной среде

Ниже приведены примеры каменной кладки или частей каменной кладки, которые подвергаются очень агрессивному воздействию окружающей среды:

1) наружная каменная кладка вблизи поверхности земли (два слоя выше и ниже), для которой существует большая опасность водонасыщения при одновременном действии мороза;

2) неоштукатуренные парапеты, для которых существует большая опасность водонасыщения при одновременном действии мороза, например, например, когда парапет недостаточно защищен козырьком или специальным укрытием;

3) неоштукатуренные дымовые трубы, для которых существует большая опасность водонасыщения при одновременном действии мороза;

4) верхние ряды кладки, облицовки и карнизы в местности с морозоопасностью;

5) свободностоящие граничные стены или стены для защиты от ветра, для которых существует большая опасность водонасыщения при одновременном действии мороза, например, например, когда стена не снабжена эффективной защитой в виде козырька или специального укрытия;

6) касающиеся грунта опорные стены, для которых существует большая опасность водонасыщения при одновременном действии мороза, например, например, когда стена не снабжена эффективной защитой в виде козырька или специального укрытия, или не защищена от воды на стороне, касающейся грунта.

b) Постройки в умеренно агрессивной среде

Ниже приведен перечень мероприятий, подходящих для защиты каменной кладки от водонасыщения:

1) защита верхних рядов кладки стены с помощью свесов крыши или козырьков;

2) внесение в план карнизов с желобами;

3) гидроизоляционные слои в верхней и нижней части стены.

c) Постройки в неагрессивной среде

Ниже приведены примеры каменной кладки или частей каменной кладки, которые подвергаются не агрессивному воздействию окружающей среды:

1) каменная кладка в наружных стенах, если они снабжены достаточной защитой, при этом объем защитных мероприятий зависит от климатических условий. В некоторых частях мира местный опыт показал, что толстый слой штукатурки обеспечивает достаточную защиту.

Приложение C

(обязательное)

Характеристическое начальное сопротивление сдвигу кладочных растворов

на основе результатов испытаний для подбора состава

Для характеристического начального сопротивления сдвигу кладочных растворов на основе результатов испытаний для подбора состава в сочетании с элементами каменной кладки согласно EN 771 действительны следующие значения:

- 0,15 Н/мм2 для нормальных и легких кладочных растворов;

- 0,3 Н/мм2 для тонкослойных растворов.

Примечание – Декларации, основанные на этих табличных значениях, остаются под ответственностью изготовителя, применяющего их, и подтверждаются соответствующей технической документацией.

Приложение D

(информационное)

Ориентировочная периодичность проведения испытаний по заводскому

производственному контролю (ЗПК)

Таблица D.1 – Испытание кладочных растворов

| Предмет испытания |  | Цель испытания | Базовый методa | Ориентировочная периодичность проведения изготовителем испытаний продуктовой линейки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие (для кладочных растворов на основе результатов испытаний) |  | Соответствие заявленному значению или классу | EN 1015-11 | - при каждом изменении производственного процесса, и - 6 образцов на 5 000 м3 или 8 000 т/машину, или - согласно документации ЗПК |  |
| Соотношению основных составляющих (для кладочных растворов на основе рецепта) |  | Соответствие заявленному соотношению основных составляющих |  | - при каждом изменении производственного процесса, и - 6 образцов на 5 000 м3 или 8 000 т/машину, или - согласно документации ЗПК |  |
| Прочность сцепления с основанием при сдвиге (для кладочных растворов на основе результатов испытаний, предназначенных для применения в конструкциях, которые должны соответствовать требованиям устойчивости) b |  | Соответствие заявленному значению | EN 1052-3 | - раз в год, или - согласно документации ЗПК |  |
| Прочность сцепления с основанием при изгибе (для кладочных растворов на основе результатов испытаний, предназначенных для применения в конструкциях, которые должны соответствовать требованиям устойчивости) b |  | Соответствие заявленному значению | EN 1052-2 (например, с блоками) EN 1052-5 (например, с кирпичами) | - каждые 5 лет, или - согласно документации ЗПК |  |
| Содержание хлоридов (для кладочных растворов, предназначенных для армированной каменной кладки) b |  | Соответствие заявленному значению | EN 1015-17 | - каждые 5 лет, или - согласно документации ЗПК |  |
| Реакция на воздействие огня (для кладочных растворов, предназначенных для применения в элементах, которые должны соответствовать требованиям огнеустойчивости) b |  | Соответствие заявленному значению | EN 13501-1 | - каждые 5 лет, или - согласно документации ЗПК |  |
| Окончание таблицы D-1 |  |  |  |  |  |
| Предмет испытания | Цель испытания |  | Базовый метод a |  | Ориентировочная периодичность проведения изготовителем испытаний продуктовой линейки |
| Водопоглощение (для кладочных растворов, предназначенных для применения в наружных конструкциях) b | Соответствие заявленному коэффициенту водопоглощения согласно EN 998-2 |  | EN 1015-18 |  | - раз в год, или - согласно документации ЗПК |
| Паропроницаемость (для кладочных растворов, предназначенных для применения в наружных конструкциях) | Соответствие заявленному коэффициенту паропроницае мости в соответствии с EN 998-2 |  | Табличное значение из EN 1745 |  | - испытание не требуется |
| Теплопроводность/Плотность (для кладочных растворов, предназначенных для применения в элементах, которые должны соответствовать требованиям теплозащиты) b | Соответствие заявленному значению |  | EN 1745 |  | - каждые 5 лет, или - согласно документации ЗПК |
| Морозостойкость b | Соответствие заявленному значению |  | Национальный метод испытания, действительный для целевого применения |  | - согласно национальным положениям, или - согласно документации ЗПК |
| Опасные вещества b | Соответствие заявленному значению |  | Национальный метод испытания, действительный для целевого применения |  | - согласно национальным положениям, или - согласно документации ЗПК |
| ______________________ a Испытания следует проводить в соответствии с базовыми методами, приведенными в стандарте, или с применением альтернативных методов испытаний с доказанной корреляцией, или с использованием безопасного соотношения с базовыми методами. b Только если заявлено изготовителем на основе испытаний. Изготовителю не обязательно указывать значение для каждого свойства, и некоторые из них могут быть основаны, например, на табличных значениях. Если заявленное значение взято из таблицы (табличное значение), испытание ЗПК не требуется. |  |  |  |  |  |

Приложение ZA

(информационное)

Связь европейского стандарта с Регламентом (ЕС) № 305/2011

(При применении стандарта в качестве гармонизированного стандарта в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 производители и государства-члены ЕС обязаны использовать настоящее приложение в соответствии с этим регламентом).

ZA.1 Область применения и определяющие свойства

Европейский стандарт подготовлен в соответствии с запросом на стандартизацию M 116 «Кладка и сопутствующие изделия» (с изменениями), переданным CEN и CENELEC Европейской комиссией (EC) и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA).

Если этот европейский стандарт цитируется в Официальном журнале Европейского союза (OJEU), в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011, его можно использовать в качестве основы для создания Декларации характеристик качества (DoP) и маркировки СЕ с даты начала периода совместного действия, как указано в OJEU.

Регламент (ЕС) № 305/2011 с поправками содержит положения о DoP и маркировке CE.

Таблица ZA.1.1 – Соответствующие положения для кладочных растворов и предполагаемое использование

| Продукт: Заводские кладочные растворы, включающие следующие виды: • нормальные кладочные растворы; • тонкослойные кладочные растворы; • легкие кладочные растворы Предполагаемое использование: для несущих стен, опор и разделительных перегородок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные свойства |  | Положения европейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| Прочность на сжатие (для кладочных растворов на основе результатов испытаний) |  | 5.4.1 | Классы | Заявленное значение и/или категория (Н/мм2) |
| Соотношение основных составляющих (для кладочных растворов на основе результатов рецептов) |  | 5.3 | Нет | Соотношение при смешивании по весу или объему |
| Прочность сцепления с основанием (для кладочных растворов на основе результатов испытаний, предназначенных для применения в конструкциях, | Прочность сцепления с основанием при сдвиге | 5.4.2.1 | Нет | Заявленное табличное или измеренное значение (Н/мм2) |
|  | Прочность сцепления с основанием при изгибе | 5.4.2.2 | Нет | Заявленное значение |
| Окончание таблицы ZA.1.1 |  |  |  |  |
| Основные свойства |  | Положения невропейского стандарта, относящиеся к основным свойствам | Классы и/или пороговые уровни | Примечания |
| которые должны соответствовать требованиям устойчивости |  |  |  |  |
| Содержание хлоридов (для кладочных растворов, предназначенных для армированной каменной кладки) |  | 5.2.2 | Нет | Заявленное значение (как массовая доля в %) |
| Реакция на воздействие огня (для кладочных растворов, предназначенных для применения в элементах, которые должны соответствовать требованиям огнеустойчивости) |  | 5.4.8 | Евроклассы A1-F | Заявленный Еврокласс |
| Водопоглощение (для кладочных растворов, предназначенных для применения в наружных конструкциях) |  | 5.4.3 | Нет | Заявленное значение [кг/(м2-мин0,5)] |
| Паропроницаемость (для кладочных растворов, предназначенных для применения в наружных конструкциях) |  | 5.4.4 | Нет | Заявленный табличный коэффициент диффузии водяного пара |
| Теплопроводность/Плотность (для кладочных растворов, предназначенных для применения в элементах, которые должны соответствовать требованиям теплозащиты) |  | 5.4.6 | Нет | Заявленное табличное или измеренное среднее значение [Вт/(м-K)] |
| Долговечность |  | 5.4.7 | Нет | Заявленное значение или описание, если требуется |
| Опасные вещества |  | 5.4.9 | Нет | Декларация согласно п. 5.4.9 |

ZA.2 Система оценки и проверки постоянства характеристик качества (AVCP)

Системы AVCP для кладочных растворов, указанных в таблице ZA.1, можно найти в правовых актах ЕС, принятых ЕС: Решение Комиссии 97/740/EC от 14.10.1997 г. (OJEU L299 от 04.11.1997 г., стр. 42) с изменениями, внесенными Решением Комиссии 2001/596/EC от 8 января 2001 г. (oJEU L209 от 02.08.2001 г., стр. 33).

ZA.3 Постановка задач AVCP

AVCP для кладочных растворов, как указано в таблице ZA.1, определяется в таблицах ZA.3.1-ZA.3.2 как результат применения положений этого или других европейских стандартов, указанных в нем. Содержание задач, возложенных на уполномоченный орган, должно быть ограничено теми основными свойствами, если таковые имеются, в соответствии с приложением III соответствующего запроса на стандартизацию, и теми, которые изготовитель намеревается заявить.

Принимая во внимание системы AVCP, определенные для продукции и ее предполагаемого использования, следующие задачи должны быть выполнены изготовителем и уполномоченным органом, соответственно, для оценки и проверки постоянства рабочих характеристик продукта.

Таблица ZA.3.1– Распределение задач по AVCP для заводских кладочных растворов на основе результатов испытаний в рамках системы 2+

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые разделы для AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Оценка рабочих характеристик строительного изделия, выполненная на основе испытаний (включая отбор проб), расчетов, табличных значений или описательной документации на изделие | Основные свойства, указанные в таблице ZA.1, касающиеся заявленного предполагаемого использования | П. 8.2 |
|  | Заводской производственный контроль (ЗПК) | Параметры, касающиеся основных свойств, указанных в таблице ZA.1, касающиеся заявленного предполагаемого использования | П. 8.3 |
|  | Дальнейшие испытания образцов, взятых на заводе-изготовителе, изготовителем в соответствии с установленным планом испытаний. | Основные свойства, указанные в таблице ZA.1, касающиеся заявленного предполагаемого использования | П. 8.3.3.1 |
| Задачи для уполномоченного органа, осуществляющего сертификацию производственного контроля | Первичная проверка завода-изготовителя и ЗПК | Параметры, касающиеся основных свойств, указанных в таблице ZA.1, касающиеся заявленного предполагаемого использования. Документация ЗПК. | П. 8.3 |
|  | Непрерывный надзор, оценка и контроль ЗПК | Параметры, касающиеся основных свойств, указанных в таблице ZA.1, касающиеся заявленного предполагаемого использования. Документация ЗПК. | П. 8.3 |

Таблица ZA.3.2 – Распределение задач по AVCP для заводских кладочных

растворов на основе рецепта в рамках системы 4

| Задачи |  | Содержание задачи | Применяемые разделы для AVCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи для производителя | Оценка рабочих характеристик строительного изделия, выполненная на основе испытаний, расчетов, табличных значений или описательной документации на изделие | Основные свойства, указанные в таблице ZA.1, касающиеся заявленного предполагаемого использования | П. 8.2 |
|  | Заводской производственный контроль (ЗПК) | Параметры, касающиеся основных свойств, указанных в таблице ZA.1, касающиеся заявленного предполагаемого использования. | П. 8.3 |

Библиография

[1] 1015-6 Methods of test for mortar for masonry – Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar (Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 6. Определение насыпной плотности свежего раствора).

[2] EN 1052-2 Methods of test for masonry – Part 2: Determination of flexural strength (Кладка каменная. Методы испытаний. Часть 2. Определение прочности при изгибе).

[[3] CEN/TR 15225 Guidance on Factory Production Control for the CE Marking (Attestation of Conformity 2+) of designed masonry mortars (Руководство по заводскому производственному контролю для CE маркировки (метод подтверждения соответствия 2+) кладочных растворов на основе результатов испытаний для подбора состава).

[4] FprCEN/TR 16886 Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products (Руководство по применению статистических методов для определения свойств изделий для каменной кладки).

[5] 2003/424/EC Решение Комиссии от 6 июня 2003 года, вносящее изменения в Решение Комиссии 96/603/EC от 4 октября 1996 года, об учреждении перечня продуктов, принадлежащих Классам А «Не способствующих распространению пожара», предусмотренный Решением Комиссии 94/611/EC о реализации статьи 20 Директивы Совета 89/106/EEC по строительным материалам (действие Регламента распространяется на ЕЭЗ). Решение Комиссии объявлено как документ номер С(2003) 1673).

[6] EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements (Системы менеджмента качества. Требования) (ISO 9001).

[7] EN 1996-1-1 Eurocode 6 – Design of masonry structures – Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures (Еврокод 6. Проектирование кладочных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных кладочных конструкций).

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, кладочный раствор, затвердевший раствор, основные свойства, прочность на сжатие, прочность сцепления, водопоглощение, паропроницаемость, теплопроводность, морозостойкость, показатели качества

МКС 91.100.10  IDT

Ключевые слова: каменная кладка, кладочный раствор, затвердевший раствор, основные свойства, прочность на сжатие, прочность сцепления, водопоглощение, паропроницаемость, теплопроводность, морозостойкость, показатели качества

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации

Отменен. Действует EN1745:2020