НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Растворы строительные для каменной кладки

Методы испытаний

Часть 11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕГО РАСТВОРА ПРИ ИЗГИБЕ И СЖАТИИ

Дата введения _________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности образцов затвердевшего раствора при изгибе и сжатии. Этот документ применим к цементным/воздушно-известковым растворам, воздушно-известковым растворам, растворам с гидравлическими связующими и медленно затвердевающим растворам.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 196-1 Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength  (Методы испытания цемента. Часть 1. Определение прочности)

EN 998 (all parts), Specification for mortar for masonry (все части, Требования к растворам для каменных работ).

EN 1015-2 Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars  (Методы испытаний растворов для каменной кладки. Часть 2. Отбор проб раствора и изготовление образцов).

EN 1015-3 Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)  (Методы испытаний растворов для каменной кладки. Часть 3. Определение консистенции свежеприготовленной растворной смеси (по осадке конуса).

EN ISO 5436-1 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 1: Material measures (ISO 5436-1)(Геометрические параметры продукции (GPS). Текстура поверхности: Профильный метод; Эталоны. Часть 1. Материальные меры (ISO 5436-1)).

EN ISO 6507-1 Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (ISO 6507-1) (Материалы металлические. Испытания на твердость по Виккерсу. Часть 1. Метод испытаний (ISO 6507-1)).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - Организации ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- электропедия МЭК: доступно по http://www.electropedia.org/

- онлайн платформа ИСО: доступно по https://www.iso.org/obp

3.1.1  Воздушная известь (air-lime): Известь, в основном состоящая из оксида или гидроксида кальция, медленно затвердевающая на воздухе при взаимодействии с атмосферным углекислым газом и обычно не затвердевающая в воде, поскольку не обладает гидравлическими свойствами.

Примечание  - Определение «воздушная известь» представляет собой английский перевод термина, используемого в большинстве европейских стран.

3.2 Обозначения

| F | максимальная нагрузка, приложенная к образцу, в Ньютонах (N). |
| --- | --- |
| l | Расстояние между осями поддерживающих роликов, в миллиметрах (мм). |
| b | Ширина образца, в миллиметрах (мм). |
| d | Высота образца, в миллиметрах (мм). |

1 Сущность метода

Прочность раствора при изгибе определяют приложением нагрузки в трех точках к образцам затвердевшего в форме призмы раствора до их разрушения. Прочность раствора при сжатии определяют на двух половинах призм, полученных в результате испытаний прочности при изгибе. Если не требуется определять прочность раствора при изгибе, то образцы для испытаний прочности при сжатии допускается изготавливать из призм любым способом, который не вызывает повреждения половин призм.

2 Оборудование для испытаний

5.1 Металлические формы, состоящие из открытой рамки из передвижных стенок, образующих в сборе три отделения (см.Рисунок 1 Типовой проект и Приложение A детальное описание).

5.1.1 Металлические формы для использования с растворами с гидравлическими связующими и воздушно-известковыми растворами с массой воздушной извести, не превышающей 50% от общей массы связующего; типовая форма приведена в EN 196-1.

5.1.2 Металлические формы для использования со строительными растворами на основе воздушной извести/цемента с массой цемента, не превышающей 50% от общей массы связующего.

5.2 Штыковка в форме жесткого невпитывающего стержня квадратного поперечного сечения, с длиной каждой из сторон (12 ± 1) мм. Трамбовочная поверхность плоская и расположена под прямым углом к продольной оси штыковки. Масса штыковки должна быть (50 ± 1) г.

5.3 Камера хранения, способная поддерживать температуру 20 °C (+3 °C/-2 °C) и относительную влажность (95 ± 5) % или (65 ± 5) %.

5.4 Белая хлопчатобумажная марля, четыре куска размерами приблизительно 150 мм x 175 мм.

5.5 Впитывающая фильтровальная бумага с удельной массой (200 ± 20) г/м2 и водопоглощающей способностью (160 ± 20) г/м2; двенадцать листов размерами приблизительно 150 мм x 175 мм каждый.

Количество листов фильтровальной бумаги может быть увеличено или уменьшено с учетом более низкой или более высокой водопоглощающей способности.

5.6 Полиэтиленовые пакеты для размещения металлических форм.

5.7 Невпитывающие пластины достаточной площади для покрытия металлической формы, способные выдерживать массу 5 кг.

5.8 Шпатель или подобный металлический угольник.

5.9 Металлическая решетка, обеспечивающая опору для хранения и кондиционирования образцов.

5.10 Кельма.

Дополнительное оборудование приведено в 8.1 и 9.1.

Размеры в миллиметрах

# Рисунок 1 - Типовая форма для изготовления испытываемых образцов

6 Отбор проб

6.1 Общие положения

Для испытаний применяют свежую растворную смесь объемом не менее 1,5 л или не менее полуторакратного количества, необходимого для проведения испытания, в зависимости от того, что больше. Данное количество получают путем уменьшения объединенной пробы (см. EN 1015 2) с использованием простого делителя проб или путем квартования или смешивания сухих компонентов с водой в лабораторных условиях. Для испытания подготавливают два испытательных образца.

6.2 Растворы, приготовленные в лаборатории

Время перемешивания измеряют с момента введения всех компонентов в смеситель. Растворы доводят до заданного значения расплыва, как установлено в EN 1015-2 и как определено в EN 1015-3 или EN 1015-4 и регистрируют. Процедуру испытания начинают после смешивания и заканчивают в течение установленного срока схватывания раствора (предпочтительно в течение 30 минут после завершения смешивания). Перед испытаниями следует осторожно вручную перемешать замес в течение 5-10 с, используя шпатель или кельму, чтобы не допустить ложного схватывания и т.д., после этого дополнительное перемешивание замеса не производят.

6.3 Растворы, кроме приготовленных в лаборатории

Испытания готовых к использованию растворных смесей (свежеприготовленных смесей заводского изготовления с замедлителем схватывания) и предварительно замешанных смесей из воздушной извести и песка, не содержащих гидравлических вяжущих, проводят до начала их схватывания.

Перед испытаниями следует осторожно вручную перемешать замес в течение 5-10 с, используя шпатель или кельму, чтобы не допустить ложного схватывания и т.д., после этого дополнительное перемешивание замеса не производят.

Значение расплыва раствора в отобранной общей пробе определяют в соответствии с ЕN 1015–3 и регистрируют.

7 Изготовление и хранение испытываемых образцов

7.1 Общие положения

Испытываемые образцы представляют собой призмы размерами 160 × 40 × 40 мм.

Следует изготовить три образца. Для определения прочности при сжатии следует разломать призмы на две половины, чтобы получилось шесть равных частей образцов призм.

7.2 Изготовление

7.2.1 Общие положения

Готовят раствор на основе гидравлических вяжущих (с замедлителем схватывания или без него) или раствор из воздушной извести и цемента с массой воздушной извести, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих, в соответствии с 7.2.2.

Готовят растворную смесь на основе воздушной извести или из воздушной извести цемента с массой цемента, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих, в соответствии с 7.2.3.

Готовят растворную смесь неизвестного состава в соответствии с инструкциями завода-изготовителя в соответствии с 7.2.2 или 7.2.3.

Условия приготовления и хранения приведены в таблице 1 и 2.

Если в состав раствора включены замедлители схватывания, то изготавливают не менее трех образцов раствора для испытаний в возрасте 28 суток или более, если не указано другое.

Очищают формы и смазывают внутренние поверхности собранных форм тонким слоем минерального масла, не влияющим на схватывание растворов, чтобы предотвратить прилипание растворной смеси.

7.2.2 Растворы, содержащие гидравлические вяжущие, и воздушно-известковые/цементные растворы с массой воздушной извести, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих

Заполняют форму растворной смесью в два приблизительно одинаковых слоя, уплотняя каждый слой 25 ударами штыковки. Альтернативно, форму наклоняют приблизительно на 30° и отстукивают десять раз, возвращают в горизонтальное положение, а затем наклоняют и отстукивают еще десять раз. Метод уплотнения регистрируют.

Удаляют излишки растворной смеси шпателем или подобным металлическим угольником и выравнивают поверхность по верхнему краю формы. Форму с образцами следует хранить в соответствии с 7.3.

7.2.3 Растворы на основе воздушной извести и воздушно-известковые/цементные растворы с массой цемента, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих

Помещают собранную рамку формы, зафиксированную под прямыми углами, на невпитывающую пластину с уже помещенными на ней двумя слоями сухой белой хлопчатобумажной марли. Заполняют форму растворной смесью в два приблизительно одинаковых слоя, уплотняя каждый слой 25 ударами штыковки. Альтернативно, форму наклоняют приблизительно на 30° и отстукивают десять раз, возвращают в горизонтальное положение, а затем наклоняют и отстукивают еще десять раз. Метод уплотнения регистрируют.

Удаляют излишки растворной смеси шпателем или подобным металлическим угольником и выравнивают поверхность по верхнему краю формы.

Укладывают два слоя белой хлопчатобумажной марли плотно к поверхности растворной смеси. Помещают шесть слоев впитывающей фильтровальной бумаги поверх марли.

Накрывают впитывающую фильтровальную бумагу невпитывающей пластиной и переворачивают форму вверх дном, держа пластины сверху и снизу плотно прижатыми к форме.

Аккуратно снимают невпитывающую пластину с верхней поверхности перевернутой формы, помещают шесть слоев впитывающей фильтровальной бумаги на открытую марлю и снова накрывают невпитывающей пластиной.

Снова переворачивают форму в первоначальное положение, устанавливают ее на неподвижную плиту и нагружают грузом массой приблизительно 5 кг.

Через 3 часа снимают груз и невпитывающую пластину. Удаляют впитывающую фильтровальную бумагу и марлю с верхней поверхности формы и снова накрывают невпитывающей пластиной. Переворачивают форму, держа невпитывающие пластины сверху и снизу плотно прижатыми к форме. Снимают невпитывающую пластину с верхней поверхности перевернутой формы и удаляют впитывающую фильтровальную бумагу и марлю. Форму с образцами следует хранить в соответствии с 7.3.

7.3 Условия хранения и кондиционирования

7.3.1 Растворы, содержащие гидравлические вяжущие, и воздушно-известковые/цементные растворы с массой воздушной извести, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих.

Форму помещают в камеру хранения или в запаянные полиэтиленовые пакеты. Затем по окончании времени хранения, указанного в таблице 1, извлекают образцы из формы и в дальнейшем хранят их на металлической решетке в соответствии с таблицей 1.

# Таблица 1 - Изготовление и условия хранения образцов в соответствии с 7.3.1

| Тип раствора | Изготовление | Время хранения образцов при температуре 20 °C (+3 °C/-2 °C), суток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительная влажность |  |  |
|  |  | 95 % ± 5 % или в полиэтиленовом пакете |  | 65 % ± 5 % |
|  |  | в форме | извлеченные из формы | извлеченные из формы |
| Цементные и воздушно-известковые/цементные растворы с массой воздушной извести, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих | 7.2.2 | 1-3 | В общей сложности до 7 дней в камере хранения или полиэтиленовых пакетах | 21 |
| Растворы, содержащие другие гидравлические вяжущие | 7.2.2 | 1-3 |  | 21 |
| Растворы с замедлителем схватывания | 7.2.2 | 7 | - | 21 |

7.3.2 Растворы на основе воздушной извести и воздушно-известковые/цементные растворы с массой цемента, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих.

Форму помещают в камеру хранения. Затем через пять дней извлекают образцы из формы и хранят их на металлической решетке в соответствии с таблицей 2.

# Таблица 2 - Изготовление и условия хранения образцов в соответствии с 7.3.2

| Тип раствора | Изготовление | Время хранения образцов при температуре 20 °C (+3 °C/-2 °C), суток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительная влажность |  |  |
|  |  | 95 % ± 5 % или в полиэтиленовом пакете |  | 65 % ± 5 % |
|  |  | в форме | извлеченные из формы | извлеченные из формы |
| Воздушно-известковые растворы | 7.2.3 | 5 | 2 | 21 |
| Воздушно-известковые/цементные растворы с массой цемента, не превышающей 50 % от общей массы вяжущих | 7.2.3 | 5 | 2 | 21 |

Кроме того, испытание может быть проведено через 90 дней выдержки в условиях, определенных в таблице 2 (7 дней при относительной влажности 95%, а затем 83 дня при относительной влажности 65%). Должен быть четко определен альтернативный период выдержки.

8 Определение прочности при изгибе

8.1 Оборудование для испытаний

Испытательная установка позволяет прикладывать нагрузку со скоростью, установленной в 8.2. Установка должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3. Установка должна быть оборудована двумя стальными опорными роликами длиной от 45 до 50 мм и диаметром (10 ± 0,5) мм, расположенными на расстоянии (100,0 ± 0,5) мм друг от друга, и третьим стальным роликом такой же длины и такого же диаметра, расположенным по центру между опорными роликами (см.рисунок 2). Три вертикальные параллельные плоскости, проходящие через оси трех роликов, во время испытаний должны оставаться параллельными равноудаленными и перпендикулярными по отношению к продольной оси испытываемого образца. Один из поддерживающих роликов и нагружающий ролик должны быть поворачивающимися, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей ширине испытываемого образца и исключить появление в нем напряжений, вызванных кручением.

# Таблица 3 - Требования к испытательной установке

| Максимально допустимая повторяемость усилий от номинального усилия, в процентах | Максимально допустимое относительное отклонение усилия от номинального усилия, в процентах | Максимально допустимое относительное отклонение от нулевой отметки, в процентах |
| --- | --- | --- |
| % | % | % |
| ±2,0 | ±2,0 | ±0,4 |

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 нагрузка

l  см 3.2.

# Рисунок 2 - Испытание прочности при изгибе

8.2 Проведение испытания

8.2.1 Подготовка

Испытания образца проводят через 28 суток после формовки или позже, если в состав раствора включены замедлители схватывания, если не указано другое, и сразу после удаления из атмосферы хранения. Вытирают опорные поверхности ролика и грани образца чистой тканью, чтобы удалить свободные частицы песка или другой материал. Помещают образец одной из его граней (той, которая соприкасалась со стальной формой) на опорные ролики.

8.2.2 Нагрузка

Нагрузку прикладывая без ударов, с постоянной скоростью в пределах от 10 до 50 Н/с, таким образом, чтобы разрушение произошло в течение 30-90 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ	Скорость нагружения у нижней границы допустимого диапазона применяется для растворов с меньшей прочностью.

Регистрируют максимальную приложенную нагрузку в ньютонах. Возвращают разрушенный образец в камеру хранения и, если необходимо, хранят его там для определения прочности при сжатии.

8.3 Расчет и регистрация результатов

Прочность при изгибе, f, Н/мм2 вычисляют по формуле:

где

| F | максимальная нагрузка, приложенная к образцу, в ньютонах (3.2); |
| --- | --- |
| l | расстояние между опорными роликами, в миллиметрах (3.2); |
| b | ширина образца, в миллиметрах (3.2); |
| d | толщина образца, в миллиметрах (3.2). b и d определяют по размерам формы. |

Регистрируют прочность при изгибе каждого образца с точностью до 0,05 Н/мм2. Рассчитывают среднее значение с точностью до 0,1 Н/мм2.

Регистрируют возраст испытываемого образца и возраст на момент извлечения из формы.

9 Определение прочности при сжатии

9.1 Оборудование для испытаний

9.1.1 Испытательная установка, позволяющая прикладывать нагрузку со скоростью, установленной в 9.2.2.

Установка должна отвечать требованиям, приведенным в таблице 3. Верхняя прижимная плита установки должна свободно прилегать к образцу при их контакте, но в процессе нагружения положение плит должно оставаться неизменным по отношению друг к другу.

9.1.2 Испытательная установка должна быть оснащена двумя опорными плитами, изготовленными из карбида вольфрама или из закаленной стали, со значением твердости по Виккерсу не менее 600 HV в соответствии с EN ISO 6507–1.

Эти плиты должны иметь длину 40,0 мм ± 0,1 мм x ширину 40,0 мм ± 0,1 мм и толщину 10,0 мм ± 0,1 мм. Допустимое отклонение ширины определяют как среднее значение четырех симметрично выполненных измерений. Допуск на плоскостность прижимных плит по всей поверхности контакта с образцом не должен превышать 0,01 мм.

9.2 Проведение испытания

9.2.1 Подготовка

a)	Испытания образца проводят через 28 суток после формовки или позже, если в состав раствора включены замедлители схватывания, если не указано другое, и сразу после удаления из атмосферы хранения или после испытаний прочности при изгибе. С поверхностей образца удаляют свободные частицы песка или другого материала. Вытирают опорные поверхности испытательной установки чистой тканью и помещают образец в установку таким образом, чтобы нагрузка была приложена к одной из его лицевых поверхностей (той, которая контактировала со стальной формой).

b)	Образец располагают таким образом, чтобы его отформованная торцевая грань находилась на расстоянии 16 ± 0,1 мм от ближайшего края пластин или опорных пластин. Образцы, в которых форма сплошного материала, заключенного между верхней и нижней обжимными пластинами или опорными пластинами, отличается от формы куба, отбраковывают. Образец аккуратно центрируют так, чтобы нагрузка была приложена по всей ширине поверхностей, контактирующих с пластинами.

9.2.2 Нагрузка

a)	Нагрузку прикладывают непрерывно с постоянной скоростью до тех пор, пока не произойдет разрушение. Рекомендованные скорости нагружения для различных классов кладочных и штукатурных растворов приведены в приложении В.

b)	Регистрируют максимальную приложенную во время испытаний нагрузку, в ньютонах.

9.3 Расчет и регистрация результатов

a) рассчитывают прочность при сжатии как максимальную нагрузку, выдерживаемую образцом, деленную на площадь его поперечного сечения (номинально 1 600 мм2).

b) регистрируют прочность при сжатии каждого образца с точностью до 0,05 Н/мм2. Рассчитывают среднее значение с точностью до 0,1 Н/мм2.

c) регистрируют возраст испытываемого образца и возраст на момент извлечения из формы.

10 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должна быть указана следующая информация:

a) номер, название и дата выпуска этого документа;

b) место, дата и время отбора образца):

Примечание	- Образец, взятый из партии, который будет использоваться для всех испытаний серии EN 1015.

c) метод отбора проб (если установлено) и наименование испытательной лаборатории, осуществлявшей отбор;

d) тип, происхождение и обозначение раствора со ссылкой на соответствующую часть ЕN 998;

e) дата испытания;

f) подготовка (смешивание, формование, тип формы, способ уплотнения) и условия хранения (выдержки);

g) дата и время изготовления образцов (т. е. дата и время каждой операции смешивания, заливки, формования или извлечения из формы, при необходимости);

h) значение расплыва раствора, определяемое в соответствии с EN 1015-3;

i) возраст раствора во время испытаний;

j) результаты испытаний (отдельные значения прочности раствора при изгибе, при необходимости, и прочности раствора при сжатии с точностью до 0,05 Н/мм2, а также соответствующие средние значения с точностью до 0,1 Н/мм2);

k) замечания, при наличии.

Приложение А

(обязательное)

Описание металлических форм для изготовления образцов

Стенки отделений должны иметь толщину не менее 8 мм и должны быть достаточно жесткими, чтобы исключить искривление или повреждение образцов при извлечении.

Собранная рамка формы должна быть прочно прикреплена к жесткой опорной плите посредством фиксирующего винтового устройства, образуя водонепроницаемое соединение при смазке (см. 7.2.2), или соединена под прямыми углами посредством зажима и плотно установлена на свободную невпитывающую пластину, образующую дно формы (см. 7.2.3).

Типовая конструкция формы для изготовления испытываемых образцов приведена на рисунке 1.

Собранные формы должны отвечать следующим требованиям:

a) размеры. Внутренние размеры каждого отделения: длина 160 мм ± 1 мм; высота 40,0 мм ± 0,1 мм и ширина 40,0 мм ± 0,2 мм.

b) плоскостность. Поверхность каждой внутренней грани формы должна располагаться между двумя параллельными плоскостями на расстоянии 0,03 мм. Стыки между секциями формы и между нижней поверхностью формы и верхней поверхностью опорной плиты должны располагаться между двумя параллельными плоскостями на расстоянии 0,06 мм.

c) перпендикулярность. Поверхность каждой внутренней грани должна находиться между двумя параллельными плоскостями, находящимися на расстоянии 0,05 мм друг от друга, перпендикулярными нижней поверхности формы, а также смежным внутренним граня.

d) параллельность. Верхняя поверхность формы должна находиться между двумя параллельными плоскостями на расстоянии 1 мм и параллельными нижней поверхности формы.

e) шероховатость поверхности. Шероховатость Ra каждой внутренней поверхности не должна превышать 3,2 μм, измеренный в соответствии с EN ISO 5436-1.

Приложение В

(информационное)

Рекомендуемые скорости нагружения для различных классов кладочных и штукатурных растворов

Рекомендуемые скорости нагружения для различных классов кладочных и штукатурных растворов, в Н/с, приведены в Таблице B.1. Эти скорости нагружения относятся только к определению прочности при сжатии.

# Таблица B.1 - Рекомендуемые скорости нагружения

| Кладочные растворы |  | Штукатурные растворы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Скорость нагружения (Н/с) | Категория | Скорость нагружения (Н/с) |
| M 1 | 50 | CS I | 50 |
| M 2,5 | 100 | CS II | 100 |
| M 5 | 200 | CS III | 200 |
| M 10 | 400 | CS IV | 400 |
| M 15 | 400 |  |  |
| M 20 | 400 |  |  |

Библиография

[1] EN 1015 (all parts), Methods of test for mortar for masonry ((все части)  Методы испытаний растворов для каменной кладки).

МКС 91.100.10 (IDT)

Ключевые слова: прочность при изгибе и сжатия, цементный раствор, воздушно-известковый раствор, раствор с гидравлическим связующим, воздушная известь, кладочный раствор, штукатурный раствор

МКС 91.100.10 (IDT)

Ключевые слова: прочность при изгибе и сжатия, цементный раствор, воздушно-известковый раствор, раствор с гидравлическим связующим, воздушная известь, кладочный раствор, штукатурный раствор

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации

) 	Данная информация содержится в сертификате отбора проб (см. EN 1015-2).