НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОПУСКАНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

Чашечный метод

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, основанный на испытаниях по методу чашки для определения паропроницаемости строительных изделий и паропроницаемости строительных материалов в изотермических условиях. Определены различные совокупности условий испытаний.

Общие принципы применимы ко всем гигроскопичным и негигроскопичным строительным материалам и изделиям, включая изоляционные материалы, а также материалы с облицовкой и цельной оболочкой. В приложениях подробно описаны методы испытаний, подходящие для различных типов материалов.

Результаты, полученные этим методом, подходят для целей проектирования, производственного контроля и для включения в спецификации изделия.

2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки в настоящем стандарте отсутствуют.

3 Термины, определения, обозначения, единицы измерения и индексы

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в  
ISO 9346, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1.1 Плотность скорости потока водяного пара (density of water vapour flow rate): Масса водяного пара, передаваемая через образец относительно площади или времени.

3.1.2 Однородный материал (homogeneous material): Материал со свойствами, способными с большой вероятностью влиять на передачу водяного пара, которые остаются неизменными в макроскопическом масштабе.

3.1.3 Непроницаемый материал (impermeable material): Материал с измеряемой толщиной слоя воздуха, эквивалентным образом останавливающая диффузию водяного пара (3.1.8), превышающей 1 500 м.

3.1.4 Проводимость водяного пара (water vapour permeance): Плотность скорости потока водяного пара (3.1.1), деленая на разницу давления водяного пара между двумя внешними сторонами образца.

3.1.5 Сопротивление водяного пара (water vapour resistance): Величина, обратная проницаемости водяного пара (3.1.4).

3.1.6 Паропроницаемость (water vapour permeability): Изделие с проводимостью водяного пара (3.1.4) и толщиной однородного образца.

Примечание 1 к термину - Паропроницаемость может быть рассчитана только для образцов из однородного материала (3.1.2).

3.1.7 Коэффициент сопротивления водяного пара (water vapour resistance factor): Паропроницаемость (3.1.6) воздуха, деленая на паропроницаемость рассматриваемого материала.

Примечание  - Коэффициент сопротивления водяного пара показывает, насколько больше сопротивление материала по сравнению с аналогично толстым слоем неподвижного воздуха при той же температуре.

3.1.8 Толщина слоя воздуха, эквивалентным образом останавливающая диффузию водяного пара (water vapour diffusion-equivalent air layer thickness): Толщина неподвижного слоя воздуха, имеющего такое же сопротивление водяного пара (3.1.5), что и у образца.

3.2 Обозначения и единицы измерения

| Обозначение | Величина | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| A | Площадь образца | м2 |
| G | Скорость потока водяного пара, проходящего через образец | кг/с |
| Ry | Газовая постоянная для водяного пара = 462 | Н-м/(кг-K) |
| S | Гидравлический диаметр образца | м |
| T | Термодинамическая температура | K |
| Wp | Проводимость водяного пара по отношению к парциальному давлению пара | кг/(м2-м-Пa) |
| Zp | Сопротивление водяного пара по отношению к парциальному давлению пара | м2-s-Пa/кг |
| d | Средняя толщина образца | м |
| g | Плотность скорости потока водяного пара | кг/(м2-с) |
| l | Диаметр круглого образца или боковая сторона квадратного образца | м |
| m | Масса образца и чашки в сборе | кг |
| p | Барометрическое давление | чПa |
| p0 | Стандартное барометрическое давление = 1 013,25 | чПa |
| Sd | Толщина слоя воздуха, эквивалентным образом останавливающая диффузию водяного пара | м |
| t | Время | с |
| Δpv | Разница давления водяного пара в образце | Пa |
| δp | Паропроницаемость | кг/(м-с-Пa) |
| δa | Паропроницаемость воздуха | кг/(м-с-Пa) |
| µ | Коэффициент сопротивления водяного пара | - |
| Ɵ | Температура в градусах Цельсия |  |
| φ | Относительная влажность | - |

Примечание - Указанные выше единицы измерения соответствуют ISO 9346; таблица преобразования в другие единицы измерения обычно используется для измерения проницаемости и приведена в приложении J.

3.3 Индексы

| Индекс | Обозначение |
| --- | --- |
| I | интервал |
| r | повторяемость |
| a | воздух |
| c | Скорректированный для слоя воздуха |
| f | пленка |
| j | совместный |
| m | мембрана |
| me | Скрытый край |
| s | образец |
| t | итого |

4 Принцип проведения испытания

Образец для испытаний припаивают к открытой стороне испытательной чашки, содержащей либо десикант (сухая чашка), либо насыщенный водный раствор (мокрая чашка). Затем сборку помещают в испытательную камеру с регулируемой температурой и влажностью. Из-за разного парциального давления паров между испытательной чашкой и камерой в проницаемых образцах возникает поток пара. Производятся периодические взвешивания сборки для определения скорости пропускания водяного пара в установившемся режиме.

5 Оборудование

а) Испытательные чашки, устойчивые к коррозии от содержащихся в них десикантов или растворов солей; обычно чашки сделаны из стекла или металла.

Конструкция чашек, подходящих для испытаний различных типов материалов, описана в приложениях A-E.

Примечание - Круглые чашки легче закрывать, а прозрачные чашки позволяют лучше контролировать растворы солей.

b) Для некоторых чашек и методов уплотнения (см. приложение A) при нанесении уплотнителя используется шаблон, форма и размер которого соответствуют форме и размеру испытательной чашки, чтобы получить четко определенную воспроизводимую контрольную поверхность. Шаблон должен иметь площадь не менее 90 % площади образца для ограничения нелинейного потока пара.

c) Измерительные приборы, способные определять толщину образца с точностью, требуемой в пункте 7.2.

d) Аналитические весы, способные взвешивать испытуемую сборку с повторяемостью, необходимой для требуемой точности. По возможности следует использовать весы с разрешением 0,001 г. Для тяжелых тестовых сборок может быть достаточно разрешения весов 0,01 г (см. приложение I, содержащее информацию о взаимосвязи разрешения весов с продолжительностью испытания).

Примечание - Факторы, влияющие на необходимую точность измерения, обсуждаются в приложении I.

e) Камера с постоянной температурой и влажностью, способная поддерживать относительную влажность в пределах ±5 % относительно заданного значения относительной влажности и ±1,0 K относительно заданного значения температуры. Для обеспечения однородных условий во всей камере воздух перемешивают так, чтобы получить скорость в диапазоне 0,02-0,3 м/с. Если испытываются материалы с высокой проницаемостью, должны быть предусмотрены средства для измерения скорости воздуха непосредственно над верхней поверхностью образца (см. приложение G).

f) Подходящие датчики и система регистрации для непрерывной записи температуры, относительной влажности и, при необходимости, барометрического давления в испытательной камере. Датчики должны калиброваться через регулярные промежутки времени.

g) Уплотнитель, непроницаемый для водяного пара, который не подвергается физическим или химическим изменениям в процессе испытания и не вызывает физических или химических изменений в образце.

Примечание - Примеры уплотнителей, подходящих для конкретных материалов, при необходимости приведены в соответствующем приложении.

6 Образцы для испытаний

6.1 Общие принципы подготовки образцов для испытаний

Образцы для испытаний представляют собой репрезентативную выборку изделия. Если изделие имеет естественную оболочку или цельную облицовку, они могут быть включены в образец для испытаний, но их удаляют, если изделие предназначено для измерения проницаемости основного материала. Если оболочка или облицовка с двух сторон отличаются, образцы испытывают потоком пара в направлении предполагаемого использования. Если направление потока неизвестно, готовят дубликаты образцов и проводят испытания для каждого направления потока. Если испытуемый продукт не является изотропным, образцы для испытаний вырезают таким образом, чтобы параллельные внешние поверхности были перпендикулярны направлению потока пара используемого изделия.

Подготовка образца не должна включать методы, которые повреждают поверхность таким образом, что это влияет на поток водяного пара.

6.2 Размеры образцов для испытаний

6.2.1 Форма и пригодность

Образцы для испытаний вырезают в соответствии с размерами выбранной испытательной сборки (см. приложения A-E).

6.2.2 Область воздействия

Диаметр круглого образца или боковая сторона квадратного образца должны быть не менее чем в два раза больше толщины образца. Область воздействия (среднее арифметическое верхней и нижней областей свободной поверхности) должна составлять не менее 0,005 м2. Верхняя и нижняя области свободной поверхности не должны отличаться более чем на 3 % от среднего значения в случае однородных материалов и не более чем на 10 % в случае других материалов.

6.2.3 Толщина образцов для испытаний

По возможности толщина образца должна соответствовать толщине используемого изделия. В случае однородных материалов, если толщина превышает 100 мм, ее можно уменьшить путем среза. В случае неоднородных

материалов, таких как бетон, содержащий заполнители, толщина должна быть не менее чем в три раза (а лучше в пять раз) больше наибольшего размера частиц.

Если материал содержит макроскопически образовавшиеся пустоты, следует испытать твердый материал и рассчитать сопротивление всего материала, исходя из пропорций твердого вещества и воздушного пространства, предполагая одномерный поток пара.

Если необходимо испытать изделие настолько толстое, что имеющиеся испытательные чашки не имеют площади, достаточной для соответствия требованиям п. 6.2.2, изделие можно, только в крайнем случае, нарезать слоями. В этом случае все слои должны быть испытаны, а результаты должны быть зарегистрированы.

Если предполагается измерение проницаемости основного материала, все оболочки и облицовки должны быть удалены, а образцы для испытаний должны иметь толщину не менее 20 мм.

Примечание - Существует риск того, что эта процедура приведет к значительным неточностям, особенно когда испытания мокрой чашки проводятся на гигроскопичных материалах.

6.3 Количество образцов для испытаний

Если площадь образца составляет менее 0,05 м2, испытывают минимум пять образцов, в противном случае испытанию подвергают минимум три образца.

6.4 Выдерживание образцов для испытаний

Перед испытанием образцы для испытаний должны храниться при температуре 
(23 ± 5) °С и относительной влажности (50 ± 5) % в течение периода времени, достаточного для стабилизации их веса, чтобы три последовательных ежедневных определения их веса совпадали в пределах 5 %; необходимое время хранения составляет не менее 6 ч. Если должны использоваться условия D в таблице 1, образцы выдерживают при температуре (38 ± 5) °С и относительной влажности (50 ± 5) %.

Примечание - Этот период будет меняться от нескольких часов в случае некоторых изоляционных материалов до трех-четырех недель и более для массивных гигроскопичных материалов и изделий.

Мокрые образцы могут быть высушены перед выдерживанием с использованием методов, указанных в ISO 12570. Период выдерживания не требуется в случае пластиковых мембран.

6.5 Испытание образцов с низким сопротивлением

При испытании образцов с низкой паростойкостью с Sd < 0,1 м используют мокрую чашку с дистиллированной водой, обеспечивая относительную влажность в чашке 100 %. Высокая скорость потока через образец предотвращает появление конденсата на нижней стороне образца, что является риском для образцов с более высоким сопротивлением. В этом случае величина воздушного зазора между водой в чашке и основанием образца должна быть известна с точностью до миллиметра, и необходимо поддерживать достаточную скорость воздуха над верхней поверхностью образца (см. приложение G).

Примечание -  Испытание образцов с низкой паростойкостью с Sd < 0,1 м может быть затруднено как при использовании мокрой чашки, так и сухой чашки, поскольку поток воды из чашки или в нее может быть достаточно большим, чтобы повлиять на характеристики насыщенного раствора соли или дессиканта до завершения испытания. Поэтому с этим типом материала невозможно проводить испытания по методу сухой чашки.

7 Порядок проведения испытаний

7.1 Условия испытаний

Предпочтительную испытательную среду выбирают из условий, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 - Условия испытаний

| Совокупность | Условие, °C -% RH | Допустимые отклонения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, °C | Относительная влажностьa, % |  |  |  |
|  |  |  | Сухое состояние |  | Мокрое состояние |  |
|  |  |  | Задание значение | Отклонение | Задание значение | Отклонение |
| A | 23 - 0/50 | 23 ± 1 | 0 | +5 | 50 | ±5 |
| B | 23 - 0/85 | 23 ± 1 | 0 | +5 | 85 | ±5 |
| C | 23 - 50/93 | 23 ± 1 | 50 | ±5 | 93 | ±5 |
| D | 38 - 0/93 | 38 ± 1 | 0 | +5 | 93 | ±3 |
| E | 23 - 50/100 | 23 ± 1 | 50 | ±5 | 100 |  |
| Примечания 1- Испытания по методу сухой чашки (условие А) дают информацию о характеристиках материалов при низкой влажности, когда влагоперенос преобладает за счет диффузии пара. Испытания по методу мокрой чашки (условие C) дают представление о характеристиках материалов в условиях высокой влажности. При более высокой влажности поры материала начинают заполняться водой; это увеличивает перенос жидкой воды и уменьшает перенос пара. Таким образом, испытания в этой области дают некоторую информацию о переносе жидкой воды внутри материалов. Это обсуждается далее в ISO 15148. 2 - Условие E используется для образцов с низким сопротивлением (Sd < 0,1 м). a Используются насыщенные растворы соли, которые регулируют относительную влажность в чашке на уровне ниже 100 %, потому что при использовании многих материалов существует опасность образования конденсата на нижней стороне образца, что нарушает поток паров. В случае материалов с очень низким сопротивлением с Sd < 0,1 м скорость потока пара настолько велика, что а) конденсация маловероятна и b) насыщенный раствор соли может терять равновесие во время периода покоя. В этом случае в испытательной чашке следует использовать эту дистиллированную воду. Дополнительная информация об использовании насыщенных растворов соли приведена в п. 9.6. |  |  |  |  |  |  |

Между сторонами может быть согласована другая совокупность температуры и относительной влажности, если это необходимо для особых условий применения.

Примеры

- Это пример десикантов, которые обеспечивают заданную относительную влажность воздуха при температуре 23 °C.

Десиканты

Хлорид кальция, CaCl2 - размер частиц < 3 мм 		0 %

Перхлорат магния, Mg(ClO4)2 				0 %

Пятиокись фосфора, P2О5 					0 %

Силикагель						0 %

- Это пример насыщенных водных растворов, которые обеспечивают заданную относительную влажность воздуха при температуре 23 °С.

Водные растворы

Дихромат натрия, Na2Cr2О7 • 2H20 			52 %

Нитрат магния, Mg(NO3)2 					53 %

Хлорид калия, KCl 					85 %

Дигидрофосфат аммония, NH4H2PO4 			93 %

Нитрат калия, KNO3 					94 %

Дополнительную информацию о подходящих растворах можно найти в 
ISO 12571:2013, приложения A и B.

Должны проводиться регулярные проверки, особенно во время длительных испытаний, чтобы убедиться, что насыщенные растворы остаются в виде смеси жидкости с большим количеством нерастворенного вещества.

Со всеми химическими веществами следует обращаться осторожно и в соответствии с применимыми правилами техники безопасности

7.2 Подготовка образца и испытательной сборки

Образцы для испытаний готовят в соответствии с используемой испытательной сборкой (см. приложения A-E). Толщину образцов измеряют с точностью до 0,2 мм или с точностью ±0,5 %, в зависимости от того, что является более точным. Для жестких материалов измеряют толщину образцов для испытаний в четырех точках, равномерно расположенных по окружности. Рассчитывают среднюю толщину каждого образца для испытаний. Процедуру, используемую для измерения эффективной толщины сжимаемых и насыпных материалов, а также испытаний для испытаний с неровными поверхностями, регистрируют.

Десикант или водный раствор помещают на глубину не менее 15 мм на дно каждой чашки. Образец для испытаний уплотняется в чашке, используя соответствующую технику, указанную в соответствующем приложении. Воздушный зазор между десикантом или насыщенным раствором и образцом должен составлять (15 ± 5) мм. Толщина этого слоя измеряется с точностью до миллиметра, чтобы можно было рассчитать его сопротивление (см. приложение H).

Примечание 1 - После одного измерения расстояния между основанием образца и десикантом или раствором соли, можно взвесить чашку с ее содержимым для получения воспроизводимого зазора.

Сопротивление слоя над образцом должно быть сведено к нулю путем создания соответствующей скорости воздуха над чашкой (см. приложение G).

Примечание 2 - Скорость потока пара зависит от сопротивления пара образца и сопротивления слоев воздуха над и под образцом. В случае образцов с высоким сопротивлением эти сопротивления воздуха незначительны, но для материалов с низким сопротивлением с Sd < 0,1 м они имеют значение.

Готовят испытательную сборку, используя чашку и систему уплотнителей, подходящую для типа испытуемого материала (см. приложения A-E).

Примечание 3 - Точность и повторяемость результатов сильно зависят от качества уплотнения, особенно для образцов с высоким сопротивлением. Поэтому необходимо уделить пристальное внимание способу нанесения уплотнителя. Первоначальные испытания можно провести с непроницаемым металлическим образцом, чтобы убедиться, что результирующая скорость потока пара равна нулю. Дополнительная информация по уплотнению приведена в п. 9.4.

7.3 Метод проведения испытания

Испытательную сборку помещают в испытательную камеру. Затем взвешивают по очереди каждую испытательную сборку через промежутки времени, выбранные в соответствии с характеристиками образца и повторяемостью процедуры взвешивания

Примечание 3 - В приложении I приведены рекомендации по достижению требуемой точности.

Взвешивание должно проводиться в среде с температурой в пределах  ±2 °С от условий испытания, по возможности, в испытательной камере. На рисунке 1 показано расположение небольших камер.

Температура и относительная влажность в испытательной камере должны непрерывно регистрироваться соответствующими датчиками. Калибровка датчиков должна регулярно проверяться.

Барометрическое давление в испытательной лаборатории измеряют ежедневно во время испытания, или данные получают с ближайшей метеорологической станции.

Условные обозначения

1 - весы;

2 - испытательная камера с контролируемой средой, имеющая люк с перчаточным боксом;

3 - платформа для весов в подвешенном виде;

4  - испытательная сборка во время взвешивания.

Рисунок 1 - Пример расположения весов и испытательных сборок для процедуры взвешивания в камере

Взвешивания продолжают до тех пор, пока пять последовательных определений изменения массы за интервал взвешивания для каждого образца для испытаний не будут постоянными в пределах ±5 % от среднего значения для этого образца (или в пределах ±10 % для материалов с низкой проводимостью с μ > 750 000) и до тех пор, пока изменение веса чашки в сборе превышает повторяемость процедуры взвешивания в 100 раз.

Строят кривую изменения массы в зависимости от времени, чтобы облегчить распознавание условия постоянной скорости изменения массы.

Испытание прекращают раньше времени, если

а) при испытании в сухой чашке сборка набрала более 1,5 г на 25 мл десиканта в чашке, или

b) при испытании в мокрой чашке потеря веса составляет половину исходной массы раствора в чашке.

8 Расчет и выражение результатов

8.1 Норма изменения массы

Для каждого набора последовательных взвешиваний образцов рассчитывают норму изменения массы, ∆m12, по формуле (1).

(1)

где ∆m12 – изменение массы за период времени для одного определения, в кг/с;

m1 – масса испытательной сборки на период времени t\, в кг;

m2 – масса испытательной сборки на период времени t2, в кг;

t1 и t2 – последовательные процедуры взвешиваний, в с.

Рассчитывают G, среднее значение пяти последовательных определений ∆m12, для каждого образца для испытаний.

Заключительное значение G получают, если каждый из последних пяти последовательных определений ∆m12 находится в пределах ±5 % значения G.

8.2 Плотность скорости потока водяного пара

Плотность скорости потока водяного пара, g, получают по формуле (2).

(2)

где  A – область воздействия (среднеарифметическое значение свободной верхней и свободной нижней областей поверхности) образца для испытаний, в м2.

Если использовались чашка и система уплотнителей, которая включает «скрытый край» (см. приложение A), значения корректируют прежде, чем рассчитывать дальнейшие параметры (см. приложение F).

8.3 Проводимость водяного пара

Проводимость водяного пара, W, получают по формуле (3).

(3)

Значение ∆pv рассчитывают из средних значений температуры и относительной влажности, измеренных в ходе испытания [см. формулу (4)].

Примечание - Ссылка [5] содержит методы расчета давления паров с обеих сторон образца по температуре и относительной влажности для температур выше 0 °C.

(4)

Если испытывают высокопроницаемые материалы или тонкие мембраны с sd < 0,2 м, то при расчете W следует учитывать сопротивление воздушного зазора между основанием образца и десикантом или насыщенным раствором (см. приложение G).

В таблице 2 приведены значения ∆р для пяти условий испытаний, указанных в таблице 1.

Таблица 2 — Значения ∆p для каждого условия испытания

| Совокупность | Условие, °C - % RH | ∆p, Па |
| --- | --- | --- |
| A | 23 - 0/50 | 1 404 |
| B | 23 - 0/85 | 2 387 |
| C | 23 - 50/93 | 1 207 |
| D | 38 - 0/93 | 6 157 |
| E | 23 - 50/100 | 1 404 |

8.4 Сопротивление водяного пара

Сопротивление водяного пара, Z, является величиной, обратной проводимости водяного пара [см. формуле (5)].

(5)

8.5 Паропроницаемость

Паропроницаемость, 6, получают по формуле (6).

(6)

8.6 Коэффициент сопротивления водяного пара

Коэффициент сопротивления водяного пара, ц, получают по формуле (7).

(7)

Формулу (7), известную как формула Ширмера, используется для расчета δa, с помощью среднего значения барометрического давления, p, в ходе испытания [см. формуле (8)].

(8)

При RD, газовая постоянная водяного пара 462,10-6 Нм/(мг.K).

Значения δa при 23 °C приведена на рисунке 2.

Можно предположить, что паропроницаемость воздуха и материала изменяется одинаково вместе с барометрическим давлением. Поэтому коэффициент ц можно считать не зависящим от барометрического давления. При расчете значения ц используют выражение по формуле (9).

(9)

значение δa должно соответствовать фактическому барометрическому значению.

Рисунок 2 - Паропроницаемость воздуха как функция барометрического давления при 23 °C

8.7 Толщина слоя воздуха, эквивалентным образом останавливающая диффузию водяного пара

Толщину слоя воздуха, эквивалентным образом останавливающая диффузию водяного пара, sd, получают либо по формуле (10), либо по формуле (11).

(10)

(11)

9 Точность измерений

9.1 Общие положения

В разделе 9 и приложении I рассматриваются факторы, влияющие на точность результата, и приводятся указания, как его улучшить, если это необходимо.

Примечание - Был проведен ряд циклических взаимных сравнений измерений, выполненных различными лабораториями (см. ссылки [8],[11] и [14] для обсуждения результатов).

На точность измеряемых величин влияет ряд факторов.

9.2 Площадь образца

Диаметр круглой испытательной чашки или боковую сторону квадратной чашки измеряют с точностью ±0,5 мм, что дает возможную погрешность в площади образца минимального размера, указанного в п. 6.2.2 (т.е. 0,05 м2), в размере ±0,5 %. Эта погрешность будет меньше в случае с большими образцами. Для определенных типов чашек необходимо будет скорректировать эффект скрытого края, как указано в приложение F.

9.3 Толщина образца

Если измеряется проводимость или сопротивление всего изделия, толщина не влияет на точность. Однако, если требуется определить проницаемость материала, точность, с которой может быть измерена толщина образца, будет напрямую влиять на точность результата. Толщина жесткого образца может быть измерена с точностью до 0,5 % с помощью микрометра.

Примечание - Точность будет ниже в случае рыхлого наполнителя и подобных материалов.

9.4 Уплотнители

Если установлен соответствующий уплотнитель, как указано в приложениях, погрешности, вызванные утечкой, могут быть намного меньше, чем погрешности из других источников. Неправильное уплотнение приведет к гораздо более высокой скорости потока через одну из испытательных сборок. Этот результат отклоняют до того, как будут взяты средние значения по образцам.

Особое внимание следует уделить методу нанесения уплотнителя, поэтому персонал лаборатории должен иметь соответствующую подготовку. Рекомендуется проводить первоначальные испытания с непроницаемым металлическим образцом, чтобы убедиться, что результирующая скорость потока пара равна нулю.

9.5 Точность взвешивания

Влияние неопределенности взвешивания на точность результатов зависит от размера образца и временного интервала между последовательными взвешиваниями.

Примечание - Информация о повторяемости взвешивания, необходимая для достижения предпочтительной точности в зависимости от размера образца и интервала взвешивания, приведена в приложении I.

9.6 Контроль внешних условия

Разница в давлении пара между испытательной чашкой и климатической камерой является движущей силой всего испытания. Следовательно, точность, с которой известна эта разница, определяет точность измеренных значений.

Давление пара внутри чашки определяется используемым десикантом или насыщенным раствором. Подходящий десикант должен эффективно обеспечивать нулевое давление пара. Относительная влажность над насыщенными растворами указана в таблицах с точностью до ±0,5 % относительной влажности, и ее можно достичь, если соблюдать осторожность при их приготовлении.

Условия испытаний, приведенные в таблице 1, приводят к изменению перепада давления пара по всему образцу для испытаний в пределах ±10 % от заданного значения.

Условия внутри климатической камеры должны тщательно контролироваться с помощью точно откалиброванных приборов для определения точного среднего давления паров в ходе испытания.

Примечание - Необходимо проявлять большую осторожность при измерении условий в климатической камере, чтобы получить точные данные о проницаемости.

9.7 Изменения барометрического давления во время испытания

Для продуктов с низкой скоростью пропускания водяного пара, особенно с тонкими гибкими мембранами, большие ежедневные колебания давления могут повлиять на результаты. Следует учитывать гидростатический эффект либо путем включения изменения веса «холостого» образца без насыщенного водного раствора или десиканта, а затем вычитания измененного веса «холостого» образца из измененного веса образца для испытаний, или путем продления испытания на несколько недель и выбора измерений, сделанных в дни с аналогичным барометрическим давлением, для дальнейшего анализа.

10 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен включать следующую информацию:

а) ссылка на настоящий стандарт;

b) идентификация изделия;

1) наименование изделия, завод, производитель или поставщик;

2) вид изделия;

3) производственный кодовый номер или аналогичный идентификатор;

4) вид, в котором изделие поступило в лабораторию, включая облицовки, если таковые имеются;

5) метод подготовки образца, включая нарезку, если она имеет место, и подробности любого процесса отверждения, если это необходимо;

6) другие информация об изделии, например, номинальная толщина или номинальная плотность;

c) метод проведения испытания;

1) среднее давление воздуха и градиенты температуры и относительной влажности по образцу, а также диапазон любых отклонений от среднего значения;

2) используемая конфигурация испытания;

3) проводилось ли выдерживание образца;

4) любое отклонение от этой стандартной процедуры и любые инциденты, которые могли повлиять на результаты;

5) дата проведения испытания;

6) информация об операторе и используемом оборудовании (лаборатория в обязательном порядке должна иметь эту информацию, но она должна быть включена только по запросу);

d) результаты;

1) свойство пропускания водяного пара (коэффициент пропускания водяного пара, проводимость, проницаемость или сопротивление водяного пара), включая направление потока пара относительно облицовки для материалов с двумя различными облицовками, для которых рассчитаны результаты;

2) все поправки, примененные на скрытый край, или изменения барометрического давления;

3) результаты индивидуальных испытаний;

4) среднее арифметическое результатов отдельных испытаний

Приложение A

(обязательное)

Методы, подходящие для жестких материалов

A.1 Общие положения

Приложение А относится ко всем материалам, из которых можно сделать жесткие образцы. Сюда входят изоляционные материалы и материалы, такие как штукатурка или строительные растворы, которые готовятся и отверждаются перед испытанием. Для теплоизоляционных материалов, если предполагается измерение проницаемости основного материала, все оболочки и облицовки должны быть удалены, а образцы для испытаний должны иметь толщину не менее 20 мм.

A.2 Подготовка образца

Образцы соответствующего размера вырезаются из дощатых или кладочных материалов. Необходимо следить за тем, чтобы паропроницаемость поверхностей, обрезанных перпендикулярно направлению потока влаги, не влияла на процесс нарезки, например, на пенопластах во время нарезки может образовываться оболочка.

Если для испытаний необходимо приготовить такие материалы, как строительный раствор или штукатурка, перед испытанием должны быть подготовлены и отверждены в течение 28 дней образцы требуемой толщины, несколько превышающие размеры испытательной чашки. Строительные растворы на цементной основе укрывают пароизоляцией на трое суток. После такого влажного отверждения образцы должны храниться в течение оставшихся 25 дней при температуре (23 ± 5) °С и относительной влажности (50 ± 5) %. Затем образцы нарезают по размеру испытательной чашки.

A.3 Конструкция чашки

Примеры подходящих чашек показаны на рисунке A.1.

Шаблон показан на рисунке A.1 а) и б). Очень важно и использовать эти типы чашек, чтобы обеспечить четко определенную верхнюю область поверхности образца без уплотнителя. Если используются чашки, показанные на рисунке A.1 а) и б), образец будет иметь «скрытый край». Это необходимо учитывать при расчете скорости потока пара (см. приложение F).

A.4 Уплотнители

Уплотнители должны легко обрабатываться, оставаться гибкими и не трескаться при длительном испытании и иметь хорошую клейкость с образцом. Расплавленные уплотнители могут проникать достаточно глубоко в пористые материалы, чтобы внести погрешности в испытываемую эффективную область. Перед уплотнением края этих образцов следует заклеить лентой или эпоксидной смолой

Примечание - Примеры подходящих уплотнителей:

a) смесь 90 % микрокристаллического воска и 10 % пластификатора (например, полиизобутилена с низкой молекулярной массой);

b) смесь 60 % микрокристаллического воска с 40 % очищенного кристаллического парафина. Дополнительную информацию см. в библиографии.

A.5 Расчет и выражение результатов

Области верхней и нижней части образца A1 и A2 показаны на рисунке A.1. Затем проводят процедуры, указанные в разделе 8.

Условные обозначения

| 1 - десикант/водный насыщенный раствор соли; 2 - образец для испытаний; 3 - уплотнитель; 4 - лента; 5 - шаблон; 6 - ограничивающее кольцо; | A1 - верхняя область воздействия; A2 - нижняя область воздействия; b - ширина скрытого края; d - толщина образца для испытаний. |
| --- | --- |

Примечание - Среднее значение области воздействия A = (A1 + A2)/2.

Рисунок A.1 — Примеры испытательных сборок

Приложение B

(обязательное)

Методы, подходящие для засыпной изоляции

B.1 Общие положения

Приложение B охватывает все материалы, которые используются в виде порошков или гранул, из которых невозможно изготовить жесткие образцы для испытаний.

B.2 Отбор пробы

Если испытуемый материал содержит частицы разного размера, испытанные пробы должны быть репрезентативными для всего используемого материала.

B.3 Конструкция чашки

Как показано на рисунке B.1, образец поддерживается на проволочной сетке или проницаемой мембране, расположенных над горловиной чашки. Если используется сетка, открытые участки должны быть как можно большего размера, при этом образец должен полностью поддерживаться в течение всего периода испытания. Если используется мембрана или сетка с открытым участком, достаточно малым для воздействия на поток пара, их проницаемость также должна быть испытана без заполнения на месте. Образец должен иметь толщину не менее 100 мм, чтобы ограничить неопределенность, возникающую из-за сложности точного измерения толщины этого типа материала. Поскольку уплотнить этот тип материала невозможно, он должен перекрывать край испытательной чашки не менее чем на 20 мм.

Примечание - Поскольку проницаемость будет высокой, погрешности, возникающие в результате утечки на краях, будут иметь небольшое значение.

Условные обозначения

1 - образец для испытаний;

2 - решетка или мембрана.

Рисунок B.1 - Подходящая чашка для засыпной изоляции

B.4 Расчет и выражение результатов

Если для поддержки образца используется открытая сетка, результаты должны быть рассчитаны в соответствии с разделом 8, при этом эффективная область принимается как среднее значение областей, рассчитанных по размерам Х1 и Х2, указанным на рисунке B.1. Если используется мембрана, то рассчитывают паронепроницаемость только мембраны, Zm, и мембраны и образца, Zt, по пп. 8.1-8.4. В этом случае сопротивление пара одного образца определяется как Zs = Zt - Zm. Затем Zs можно использовать для расчета других параметров в разделе 8.

Приложение C

(обязательное)

Методы, подходящие для мембран и фольги

C.1 Общие положения

Приложение C охватывает все гибкие мембраны, фольгу и листовой материал.

C.2 Подготовка образца

Образцы нарезают на подходящие для используемой чашки размеры.

C.3 Конструкция чашки

Рекомендуемая конструкция чашки с механическим уплотнением показана на рисунке C.1. Для улучшения уплотнения могут быть включены уплотнительные кольца из соответствующего материала.

C.4 Расчет и выражение результатов

Формула в разделе 8 используется для расчета результатов испытания. Для многих материалов, на которые распространяется приложение C, особенно для тонкой фольги и мембран, обычно не требуется измерение толщины и расчет проницаемости. Указывается проводимость или сопротивление фактического используемого изделия.

Условные обозначения

1 - уплотнительное кольцо;

2 – образец.

Рисунок C.1 - Чашка, подходящая для мембран и фольги

Приложение D

(обязательное)

Методы, подходящие для мастики и уплотнителей

D.1 Общие положения

Приложение D распространяется на материалы, такие как мастики или уплотнители, которые наносятся в виде высоковязких жидкостей, затвердевающих на нежесткой гибкой матрице.

D.2 Подготовка образца

Проницаемую мембрану, которая физически или химически не вступает в реакцию с испытуемым материалом, расстилают на плоскую поверхность. Затем на нее наносят испытуемый материал до толщины, немного превышающей требуемую. Перед затвердеванием сверху укладывают пластину, при необходимости с промежуточной пленкой для предотвращения прилипания, чтобы получить необходимую для испытания толщину. После отверждения образцов верхнюю пластину и пленку удаляют, а образец нарезают до размера испытательной чашки.

Для некоторых видов клея или уплотнителей может быть сложно добиться однородного покрытия. В этом случае узкая щель определенных размеров, вырезанная в жестком материале с известной малой проводимостью, Ws, заполняют уплотнителем или мастикой (см. рисунок D.1). Испытание проводят в соответствии с приложением A.

Условные обозначения

1 - уплотнитель из мастики в щели;

2 - низкопроницаемый материал.

Рисунок D.1 - Пример чашки, подходящей для мастики и уплотнителей

D.3 Конструкция чашки

Если образец поддерживается мембраной, рекомендуемая конструкция чашки показана рисунке B.1. Если образец заполняется для скрепления, рекомендуемая чашка показана на рисунке D.1.

D.4 Расчет и выражение результатов

В случае мембраны сопротивление пара на мембране, Zm, и на мембране и образце, Zt, рассчитывают в соответствии с пп. 8.1-8.4. Сопротивление пара на образце получают следующим образом:

Zs = Zt - Zm                                                          (D.1)

Zs может затем использоваться для расчета других параметров согласно разделу 8.

В случае метода с заполнением, показанным на рисунке D.1, норма изменения веса чашки вычисляется следующим образом:

G = Gj + Gs                                                        (D.2)

где, Gj приходится на соединение, а Gs приходится на оставшуюся часть образца. Если соответствующими областями являются Aj и As, то

(D.3)

и

(D.4)

Поэтому,

(D.5)

Затем оставшиеся параметры согласно 8.3-8.7 рассчитываются по gj и Aj.

Приложение E

(обязательное)

Методы, подходящие для краски, лаков и т.д.

E.1 Общие положения

Приложение E распространяется на любой материал, который обычно наносится влажным способом, кистью или распылением и который при высыхании образует тонкую пленку.

E.2 Подготовка образца

Проницаемую мембрану или жесткий материал, выбранные таким образом, чтобы они не подвергались химическому или физическому воздействию от слоя краски, испытывают в соответствии с приложением A или C. Затем испытываемый материал наносят таким образом и такой толщиной, которые аналогичны его нормальному использованию, чтобы полностью покрыть мембрану или опору, и испытание повторяют.

E.3 Расчет и выражение результатов

Паростойкость только мембраны или опоры, Zm, и мембраны и слоя краски, Zt, рассчитывают в соответствии с пп. 8.1-8.4. В этом случае паростойкость пленки определяют следующим образом:

(E.1)

Затем Zf можно использовать для расчета проводимости пленки.

Поскольку толщина пленок слишком мала, чтобы ее можно было измерить обычными средствами, их проницаемость обычно не указывается. Необходимо указывать проводимость или сопротивление с указанием метода нанесения, количества слоев и т.д.

Приложение F

(обязательное)

Корректировка для влияния скрытого края образца

В некоторых типах чашек в сборе край образца заходит за край чашки (см., например, рисунок A.1). Поскольку этот «скрытый край» представляет собой путь для двухмерного потока пара, общий поток через образец больше, чем через область воздействия, что приводит к завышению проводимости. Величина этого влияния оценивается по формуле:

(F.1)

где  gme – скорость пропускания пара с учетом скрытого края, кг/(м2·с);

g – скорость пропускания пара без учета скрытого края, кг/(м2·с);

d – толщина образца, в м;

b – ширина скрытого края, в м (см. рисунок A.1);

S – гидравлический диаметр, в м;

(в четыре раза больше области испытания, деленной на периметр).

Значения gme/g, рассчитанные по формуле (F.1), зависят от двух отношений: b/d, размера скрытого края, деленного на толщину образца, и d/S, толщины, деленной на типичный размер образца. На рисунке F.1 показаны значения gme/g в зависимости от этих двух отношений. Значения gme, измеренные с использованием чашки со скрытым краем, должны быть скорректированы путем деления на соответствующее значение gme/g, либо рассчитанное по формуле (F.1), либо взятое из рисунка F.1, до расчета проводимости.

Условные обозначения

1 - gme/g;

2 - толщина образца, деленная на гидравлический диаметр (d/S).

Рисунок F.1 - Размер корректировки скрытого края

Приложение G

(обязательное)

Корректировка для сопротивления слоев воздуха

G.1 Слой воздуха в испытательной чашке

Слой воздуха в испытательной чашке между дном образца и десикантом или насыщенным раствором соли оказывает некоторое сопротивление потоку пара. Для большинства материалов это намного меньше, чем сопротивление материала, однако оно может вносить значительную погрешность в случае очень проницаемых материалов или тонких мембран.

Если толщина слоя воздуха, эквивалентным образом останавливающая диффузию водяного пара, sd (см. п. 8.7), меньше 0,2 м, измеренная проводимость, рассчитанная по формуле (3), корректируется по формуле (G.1):

(G.1)

где da – толщина слоя воздуха;

δa - паропроницаемость воздуха из формулы (7) или рисунка 2.

Значение Wc затем используется для расчета остальных параметров, указанных в пп. 8.4-8.7.

Примечание - Сопротивление слоя воздуха в чашке, Zc = 1/Wc, можно найти при помощи метода, указанного в приложении H.

G.2 Слой воздуха над испытательной чашкой

Для обеспечения незначительного сопротивления слоя воздуха над испытательной чашкой при испытании очень проницаемых материалов или тонких мембран воздух в испытательной камере должен перемешиваться, а испытательные сборки должны располагаться внутри камеры так, чтобы скорость воздуха над каждым образцом составляла не менее 2 м/с.

Примечание - Использование испытательной сборки без высокого ободка снизит риск образования слоя застойного воздуха над образцом.

Приложение H

(обязательное)

Метод для расчета сопротивления водяного пара в слое воздуха чашки

Сопротивление водяного пара слою воздуха в чашке, ZC, имеющее значение для образцов с низким сопротивлением, рассматриваемых в разделе 8, можно рассчитать следующим методом. Сначала, используя процедуры, приведенные в разделе 7, и формулы, приведенные в разделе 8, используют один образец для определения сопротивления водяного пара, Z1, а второй образец, состоящий из двух наложенных друг на друга листов, каждый из которых имеет толщину, равную толщине образца, используют для определения сопротивления водяного пара, Z2, таким же образом.

Поскольку Z1 и Z2 выражаются по формулам (H.1) и (H.2):

(H.1)

(H.2)

то сопротивление поверхности водяного пара, ZC, можно рассчитать по Формуле (H.3).

(H.3)

Приложение I

(информационное)

Повторяемость взвешивания, интервалы между взвешиваниями и размер образца, необходимые для получения предпочтительной точности

В приложении I используются следующие обозначения.

| Обозначение | Величина | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| mt | Масса испытательной сборки на момент времени, t | кг |
| t1 | Интервал между взвешиваниями | с |
| mp | погрешность повторяемости весов, используемых для взвешивания | кг |
| X | предпочтительная точность результата | - |

Масса, передаваемая через образец для испытаний между взвешиваниями после установления равновесия, определяется по формуле (I.1)

(I.1)

Поскольку проницаемость зависит от изменения веса между последовательными взвешиваниями, максимальная погрешность повторяемости при каждом взвешивании для достижения X % точности в m2 - m1 составляет (m2 - m1) · X/200. Поэтому необходимая повторяемость взвешивания характеризуется формулой (I.2).

(I.2)

Если самые лучшие из имеющихся весов не могут взвешивать с достаточной повторяемостью для обеспечения предпочтительной точности, необходимая повторяемость может быть снижена за счет увеличения либо площади образца для испытаний, либо интервала между взвешиваниями.

Если mr — повторяемость самых лучших из имеющихся весов, площадь можно увеличить [см. формулу (I.3)]

(I.3)

или интервал между взвешиваниями [см. формулу (I.4)]

(I.4)

Приложение J

(информационное)

Таблица преобразования для единиц измерения передачи водяного пара

| Название в соответствии с п. 3.2 | Единицы измерения в соответствии с п. 3.2 (A) | Коэффициент преобразования (C) | Другое название | Другая единица измерения (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плотность скорости потока водяного пара | кг/(м2·с) | 3,60 x 109 | скорость передачи водяного пара | мг·/(м2- h) |
| проводимость водяного пара | кг/(м2·с·Пa) | 3,60 x 109 | проводимость водяного пара | мг·/(м2·h·Пa) |
| Сопротивление водяного пара | м2·с·Пa/кг | 2,778 x 10-10 | Сопротивление водяного пара | м2·h·Пa/мг |
| паропроницаемость | кг/(м·с·Пa) | 3,60 x 109 | паропроницаемость | мг/(м·h·Пa) |
| Коэффициент сопротивления водяного пара | - | - | Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | - |
| скорости потока водяного пара | кг/с | 3,60 x 109 | скорости потока водяного пара | мг/h |

Для преобразования единиц измерения согласно ISO 9346 в другие единицы измерения, умножают на C, а для преобразования из других единиц измерения в единицы измерения согласно ISO 9346, делят на C.

B = A · C или A = B/C

Пример

1. W: 1 мг/(м2-ч-Пa) = 2,778 x 10-10 кг/(м2-с-Пa)

2. δ: 1 кг/м-с-Пa) = 12,778×10-10 мг/(м·h·Пa)

Библиография

[1] ISO 9346 Hygrothermal performance of building materials and products - Physical quantities formass transfer - Vocabulary (Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий - Физические величины для передачи массы. Словарь)

[2] ISO 12570 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination ofmoisture content by drying at elevated temperature (Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий - Определение содержание влаги путем сушки при повышенной температуре)

[3] ISO 12571 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination ofhygroscopic sorption properties (Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий - Определение гигроскопических сорбционных свойств)

[4] ISO 15148 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination ofwater absorption coefficient by partial immersion (Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий - Определение коэффициента водопоглощения путем частичного погружения)

[5] BS 5250:2011 British Standard Code of practice for Control of condensation in buildings, BritishStandards Institution 2011 (Британские стандартные нормы и правила для контроля конденсации в зданиях. Британский институт стандартизации, 2011)

[6] ASTM Standard Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials. ASTM E96-80.Annual Book of ASTM Standards, section 4. 1989, 4 pp. 634-641 (ASTM Стандартные методы испытаний передачи материалами водяного пара. ASTM E96-80. Ежегодник стандартов ASTM, раздел 4. 1989 г., 4 стр. 634-641)

[7] Burch D.M., Thomas W.C., Fanney A.H. Water vapour permeability measurements of commonbuilding materials. ASHRAE Transactions, Vol. 98, Part 2 1992

[8] Fanney A.H., Thomas W.C., Burch D.M., Mathena L.R. Measurements of moisture diffusion inbuilding materials. ASHRAE Transactions. 1991, 97 (part 2) pp. 99–113

[9] Galbraith GH, McClean RC, Tao Zhi Intercomparison on measurement of water vapourpermeability; Final Report of EC Contract 3366/1/0/151/90/1-BCR-UK(30) January 1992

[10] Galbraith G.H., McClean R.C., Tao Z. Vapour permeability: suitability and consistency ofcurrent test procedures. Build. Serv. Eng. Res. Tech. 1993, 14 (2) pp. 67–70

[11] Joy FA, & Wilson AG Standardisation of the dish method for measuring water vapour transmission.National Research Council of Canada 31 1966

[12] Krus M, & Kiessl K Ist der Diffusionswiderstand von Baustoffen wirklich feuchteabhängig? IBP-Mitteilung 18 (1991), Nr 208

[13] Liersch KW, & Jaspers D Eine einfache Methode zur Bestimmung realitätsnaher sd-Wertevon extrem diffusionsoffenen Unterspannbahnen in Anlehnung an DIN 52615. Wksb 41 (1996), h.37, p31-33

[14] McLean R.C., Galbraith G.H., Sanders C.H. Moisture transmission testing of buildingmaterials and the presentation of vapour permeability values. Building Research and PracticeNo. 1990, 2 pp. 82–91[15] Treschel H.R., & Bomberg M. eds. Water vapour transmission through building materials andsystems: Mechanisms and Measurements. ASTM STP 1039. ASTM, Philadelphia, 1989

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |

МКС 91.120.10; 91.120.30  (IDT)

Ключевые слова: паропроницаемость, плотность потока водяного пара, сопротивление паропроницанию, тонкослойные покрытия, пленки, строительные материалы и изделия.

МКС 91.120.10; 91.120.30  (IDT)

Ключевые слова: паропроницаемость, плотность потока водяного пара, сопротивление паропроницанию, тонкослойные покрытия, пленки, строительные материалы и изделия.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

генерального директора

Руководитель Департамента разработки НТД

Эксперт по стандартизации