Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛЕМЕНТЫ ТЯГОВОГО АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВОВ

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

ИСПЫТАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 40 «Железнодорожный транспорт»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «__» ________ 20__ года

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………..… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термины и определения……………………………………………….... |  |
| 3 | Обозначения и сокращения…………………………………………….. |  |
| 4 | Требования безопасности………………………………………..……... |  |
| 5 | Методы испытаний …………………………………………...………… |  |
| 6 | Правила приемки ……………………………………………………….. |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛЕМЕНТЫ ТЯГОВОГО АККУМУЛЯТОРА ЛОКОМОТИВОВ

И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

ИСПЫТАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ.

Технические условия

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, условные обозначения и сокращения, технические требования, правила приемки и методы испытаний литий-ионных аккумуляторных батарей (далее именуемых литий-ионными батареями) для локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

Настоящий стандарт распространяется на литий-ионные силовые одиночные аккумуляторы для локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

Литий-ионные силовые одиночные аккумуляторы для другого железнодорожного подвижного состава могут быть реализованы со ссылкой на настоящий стандарт.

Использование литий-ионных аккумуляторов после завершения основного срока службы в целях повторного использования по предназначению или смены назначения не относится к области применения настоящего стандарта.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1. Взрыв: Авария, возникающая при резком повреждении корпуса аккумулятора, сопровождающемся сильным выбросом твердых компонентов.

2.2. Воспламенение (fire): Излучение пламени из аккумулятора длительностью более 1 с.

Примечание – Искры и искрение не считают воспламенением. Если в ходе испытания наблюдается пламя, его длительность должна оцениваться для каждого отдельного источника воспламенения. Совокупное (кумулятивное) время горения от нескольких источников не учитывается. Длительность пламени, превышающая 1 секунду, считается критическим показателем и должна быть зафиксирована отдельно для каждого случая воспламенения.

2.3. Восстанавливаемый заряд (восстанавливаемая емкость) (charge recovery, capacity recovery): Емкость, которую аккумулятор может отдать после перезаряда, проведенного после хранения при определенной температуре в течение определенного времени, в процентах от нормированной емкости.

2.4. Глубина разряда, ГР (depth of discharge, DOD): Количество электричества, извлеченное из батареи во время разряда полностью заряженной батареи, отнесенное к ее полной нормированной емкости, выраженное в процентах.

Примечания

1 Значение ГР является дополнительным к значению СЗ.

2 При увеличении значения одного параметра значение другого параметра уменьшается на то же значение.

3 Методы определения ГР зависят от выбранных технологий батарей.

2.5. Доступная для использования емкость (usable capacity): Емкость, доступная для разряда в зависимости от применения.

2.6. Заряд батареи: Процесс, во время которого аккумулятор получает электрическую энергию от внешней цепи, в результате чего происходят химические изменения внутри аккумулятора, и получаемая электрическая энергия сохраняется в виде химической энергии

2.7. Заряд сохраняемый, емкость сохраняемая (charge retention, capacity retention): Емкость, которую может отдать аккумулятор после хранения без подзаряда в течение определенного времени при определенной температуре, выражаемая в процентах от нормированной емкости.

2.8. Использование по назначению (intended use): Использование продукта, процесса или услуги в соответствии со спецификациями, инструкциями и информацией, предоставленной поставщиком.

2.9. Комнатная температура (room temperature): Температура (25 ± 2) °С.

2.10. Литий-ионный аккумулятор (secondary lithium-ion cell): Вторичный одиночный элемент, электрическая энергия которого является следствием реакции внедрения/выделения ионов лития между отрицательным и положительным электродами.

Примечания

1 Аккумулятор является базовой изготавливаемой частью, обеспечивающей источник электрической энергии, получаемой путем прямого преобразования химической энергии. Элемент состоит из электродов, сепараторов, электролита, корпуса и токовыводов, конструкция которого позволяет заряжать его электрически. Электролит состоит из соли лития и органического растворителя в жидкой, загущенной или твердой форме.

2 Аккумулятор не готов к использованию в конечном устройстве применения, поскольку ещё не оснащен внешним корпусом, выводными разъемами и электронным устройством управления.

3 В настоящем стандарте под «аккумулятором» следует понимать «вторичный одиночный литий-ионный элемент», который будет использоваться для приведения в движение локомотива или моторвагонного подвижного состава.

2.11. Литий-ионный аккумулятор малой мощности (low power lithium-ion battery): При комнатной температуре максимально допустимая непрерывная электрическая мощность (Вт) и коэффициент увеличения в 1С или номинальная энергия разрядки при увеличении (Втч), указанные изготовителем, составляют менее 3 литий-ионных аккумуляторов.

Примечание – Максимально допустимая непрерывная выходная электрическая мощность относится к максимальной мощности, которую батарея может выдавать до конечного напряжения за один раз, не вызывая повреждения аккумулятора.

2.12. Литий-ионный аккумулятор средней мощности (medium power lithium-ion battery): При комнатной температуре максимально допустимая непрерывная электрическая мощность (Вт) и увеличение на 1 градус или соотношение номинальной энергии разрядки при увеличении (Втч), указанное изготовителем, составляет не менее 3 и менее 10 литий-ионных аккумуляторов.

2.13. Литий-ионная батарея высокой мощности (high power lithium-ion battery): При комнатной температуре максимально допустимая непрерывная электрическая мощность (Вт) и коэффициент увеличения в 1С или номинальная энергия разрядки при увеличении (Втч), указанные изготовителем, составляют не менее 10 литий-ионных аккумуляторов.

2.14. Напряжение разомкнутой цепи (open circuit voltage (off-load voltage), OCV): Электрическое напряжение на выводах отдельного химического источника тока или батареи, когда ток разряда равен нулю.

2.15. Начальная емкость: Емкость новой поставляемой аккумуляторной батареи, определяемой после полной зарядке при комнатной температуре и разряде с 1I1(A) или номинальном токе, указанном изготовителем, до напряжения, указанного изготовителем, при которой прекращается разрядка.

2.16. Нормированная емкость, номинальная емкость (rated capacity): Значение емкости аккумулятора, отдаваемой при определенных условиях и заявленная изготовителем.

Примечание – Нормированная емкость — это количество электричества Сn, (Ач), заявленное изготовителем, которое аккумулятор может отдать при n-часовом разряде при заряде, хранении и разряде при условиях, указанных в 6.3.1 IEC 62620:2014.

2.17. Номинальная энергия: Значение энергии (Втч), высвобождаемое полностью заряженным аккумулятором при комнатной температуре и токе 1I1(A) или номинальном токе, указанном изготовителем, при разряде до достижения энергии (Втч) состояния отключения напряжения.

2.18. Рабочий профиль (operational pattern): Определение потребителем и/или изготовителем условий, характеризующих требуемую работу, включая сопутствующие операции, например рабочий цикл, вспомогательные нагрузки, безопасные границы энергосодержания, ограниченный режим и т.д.

Примечание – Для целей настоящего стандарта рабочий профиль рассматривается на уровне транспортного средства.

2.19. Разрыв (rupture): Механическое разрушение корпуса аккумулятора или батареи, вызванное внутренним или внешним воздействием, приводящим к утечке или разливу материалов, но не их выбросу.

2.20. Состояние мощности (state of power，SOP): Максимальная мощность, которую текущая батарея может вводить/выводить в течение определенного периода времени в соответствии с указанными условиями зарядки и разрядки.

2.21. Степень заряженности, СЗ (state of charge, SOC): Оставшаяся емкость, доступная для разряда, выражаемая в процентах от полной нормированной емкости батареи, как установлено в соответствующих стандартах.

Примечание — Методы определения СЗ зависят от выбранных технологий батарей.

2.22. Утечка: Видимый выход жидкого электролита из аккумулятора.

Примечание – В зависимости от внешнего вида объекта испытания.

2.23. Характерный рабочий режим (typical working condition): Рабочие режимы, рассчитанные в соответствии с условиями эксплуатации локомотива и моторвагонного подвижного состава, которые отражают типичные характеристики температуры, мощности, тока и интервала срабатывания SOC аккумулятора подвижного состава

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

- C1 - часовая номинальная емкость (Ач) при комнатной температуре.

- In - n-часовой зарядный/разрядный ток при комнатной температуре, значение которого равно C1/n(A).

4 Требования безопасности

4.1 Общие требования

4.1.1 Внешний вид.

На поверхности аккумулятора не должно быть деформаций, трещин, заусенцев, следов пересушивания материала, повреждений, загрязнений. Литий-ионные одиночные аккумуляторы должны иметь маркировку, содержащую четкие и корректные знаки, идентификационные коды.

Маркировка должна быть долговечной и устойчивой к воздействию внешних факторов, таких как влага и электролит, чтобы сохранять свою читаемость на протяжении всего срока службы батареи.

4.1.2 Полярность.

Выводные контакты должны иметь четкое и правильное обозначение полярности на внешней поверхности аккумулятора.

4.1.3 Габаритные размеры и масса.

Габаритные размеры и масса должны соответствовать техническим условиям изделия, предоставленным изготовителем аккумулятора.

4.1.4 Испытания на разрядную емкость (начальную емкость) при комнатной температуре.

При проведении испытания испытуемого объекта на разрядную емкость при комнатной температуре в соответствии с пунктом 5.2.6, полученная по результатам испытаний разрядная емкость не должна быть ниже номинальной и не должна превышать 110% от номинальной. В то же время экстремальная разница начальной емкости между всеми испытуемыми объектами должна составлять не более 5% от средней начальной емкости.

Примечание – Экстремальная разница – это разница между максимальным и минимальным значениями емкости всех образцов.

4.1.5 Испытание по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при комнатной температуре.

При проведении испытаний по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при комнатной температуре в соответствии с пунктом 5.2.7, степень удержания заряда при комнатной температуре не должна быть ниже 85% от начальной емкости батареи, а восстановление емкости не должно быть ниже 90% от начальной емкости батареи.

4.1.6 Испытание по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при высокой температуре.

При проведении испытаний по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при высокой температуре в соответствии с пунктом 5.2.8 степень удержания заряда при высокой температуре должна быть не ниже 85% от начальной емкости батареи, а восстановление емкости должно быть не ниже 90% от начальной емкости батареи.

4.1.7 Испытания на саморазряд.

При проведении испытания на саморазряд испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.2.9 восстанавливаемая емкость не должна быть ниже 90% от начальной емкости батареи.

4.2 Требования безопасности

4.2.1 Глубокий разряд.

При проведении испытания на глубокий разряд испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.3.2 батарея не должна взорваться, воспламеняться и производить утечку электролита.

4.2.2 Испытание на перезаряд.

При проведении испытания на переразряд для испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.3.3 батарея не должна взорваться или воспламениться.

4.2.3 Испытание на внешнее короткое замыкание.

При проведении испытания на внешнее короткое замыкание для испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.3.4 батарея не должна взорваться или воспламениться.

4.2.4 Испытание на термическое воздействие.

При проведении испытания на термическое воздействие для испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.3.5, батарея не должна взорваться или воспламениться.

4.2.5 Испытание на выдавливание.

При проведении испытания на выдавливание для испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.3.6, батарея не должна взорваться или воспламениться.

4.2.6 Испытание на прокалывание.

При проведении испытания на прокалывание для испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.3.7, батарея не должна взорваться или воспламениться.

4.2.7 Испытание на циклическое изменение температуры.

При проведении испытания на циклическое изменение температуры для испытуемого объекта в соответствии с пунктом 5.3.8, батарея не должна взорваться, воспламениться и производить утечку электролита.

5 Методы испытаний

5.1 Условия испытаний

5.1.1 Условия окружающей среды.

- Если не указано иное, испытание должно проводиться при температуре окружающей среды 25℃±10℃, относительной влажности от 15% до 90% и атмосферном давлении от 86 кПа до 106 кПа. Комнатная температура, указанная в требованиях в настоящем стандарте, составляет 25℃±5℃.

- 5.1.2 Точность средств измерений и инструментов.

- Средства измерений и инструменты должны обладать следующими характеристиками точности:

- а) прибор для измерения напряжения: класс точности не менее 0,5;

- б) прибор для измерения тока: класс точности не менее 0,5;

- в) прибор для измерения температуры: погрешность ±0.5℃；

- г) прибор для измерения времени: погрешность ±0,1%；

- д) прибор для измерения размера: погрешность ±0,1%；

- е) прибор для измерения веса: погрешность ±0,1%；

- ж) изотермический калориметр: погрешность ±0,5Вт.

- 5.2 Стандартные испытания

- 5.2.1 Требования к испытаниям.

- Испытуемым объектом является одиночный литий-ионный аккумулятор. Требования к испытаниям выполняются согласно соответствующим пунктам испытаний.

- 5.2.2 Осмотр внешнего вида.

- Осмотр внешнего вида испытуемого объекта выполняется путем визуального осмотра при хорошем освещении.

- 5.2.3 Определение полярности.

- Определение полярности испытуемого объекта выполняется с помощью вольтметра.

- 5.2.4 Проверка габаритных размеров и массы.

- Измерение размеров и массы испытуемого объекта выполняется с помощью инструментов и весов.

- 5.2.5 Зарядка одиночного литий-ионного аккумулятора.

- При комнатной температуре литий-ионной аккумулятор сначала разряжается с 1I1 (A) или номинальном токе указанным изготовителем до напряжения окончания разряда, указанного в технических условиях, оставляют на 1 ч (или не более 1 ч, предоставленные изготовителем), а затем заряжают в соответствии с методом зарядки, предоставленном изготовителем.

- Если изготовитель не предоставляет способ зарядки, то зарядка должна производиться следующим способом:

- Зарядка производится постоянным током с 1I1 (A) или номинальном токе, указанном изготовителем до напряжения окончания зарядки, указанного в технических условиях изготовителя. Далее производится зарядка при постоянном напряжении и прекращается, когда зарядный ток упадет до 0,05 I1 (A). Далее литий-ионные аккумуляторы должны быть отложены на 1 час после зарядки (или на время хранения, указанное изготовителем, но не превышающее 1 час).

- 5.2.6 Испытание на разрядную емкость (начальную емкость) при комнатной температуре.

- Последовательность проведения испытания:

- а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

- б) при температуре 25±2℃ испытуемый объект разряжается с 1I1 (A) или номинальным токе, указанным изготовителем до тех пор, пока напряжение любого одиночного аккумулятора в системе не достигнет напряжения прекращения разрядки, указанного в технических условиях;

- в) измеряется разрядная емкость (Ач) и рассчитывается удельная мощность по массе (Втч/кг);

- г) повторяются шаги a) - в) 5 раз. Если экстремальная разница в результатах трех последовательных испытаний составляет менее 3% от номинальной емкости, то испытание может быть завершено досрочно и может быть получено среднее значение результатов последних трех тестов.

- 5.2.7 Испытание по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при комнатной температуре.

- Последовательность проведения испытания:

- а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

- б) испытуемый объект хранится при температуре 25±2℃ в течение 28 дней;

- в) при температуре 25±2℃ испытуемый объект разряжается с 1I1 (A) или номинальным токе, указанным изготовителем, до тех пор, пока напряжение одиночного аккумулятора не достигнет напряжения прекращения разрядки, указанного в технических условиях;

- г) измеряется сохраняемая емкость (Ач);

- д) проводится снова зарядка испытуемого объекта в соответствии с методом 5.2.5;

- е) при температуре 25±2℃ испытуемый объект разряжается с 1I1 (A) или номинальным током указанным изготовителем до тех пор, пока напряжение одиночного аккумулятора не достигнет напряжения прекращения разрядки, указанного в технических условиях;

- ж) измеряется восстанавливаемая емкость (Ач).

- 5.2.8 Испытание по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при высокой температуре.

- Последовательность проведения испытания:

- а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

- б) испытуемый объект хранится при температуре 55℃±2℃ в течение 7 дней;

- в) после того, как испытуемый объект отложен при температуре 25±2℃ на 5 часов, испытуемый объект разряжается при 1I1 (A) или номинальном токе, указанном изготовителем до тех пор, пока напряжение одиночного аккумулятора не достигнет напряжения прекращения разрядки, указанного в технических условиях;

- г) измеряется сохраняемая емкость (Ач);

- д) проводится повторная зарядка испытуемого объекта в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

- е) после того, как испытуемый объект отложен при температуре 25±2℃, испытуемый объект разряжается при 1I1 (A) или номинальном токе, указанным изготовителем до тех пор, пока напряжение одиночного аккумулятора не достигнет напряжения прекращения разрядки, указанного в технических условиях;

- ж) измеряется восстанавливаемая емкость (Ач).

- 5.2.9 Испытание на саморазряд.

- Последовательность проведения испытания:

- а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

- б) при температуре 25±2℃ испытуемый объект разряжается при 1I1 (A) на 30 мин или разряжается до 50% SOC при номинальном токе, указанном изготовителем;

- в) испытуемый объект хранится при температуре 45℃±2℃ в течение 28 дней;

- г) проводится температурная адаптация испытуемого объекта в течение 5 часов при температуре 25±2℃;

- д) проводится повторная зарядка испытуемого объекта в соответствии с методом, указанном в пункте 5.2.5;

- е) при температуре 25±2℃ испытуемый объект разряжается с 1 I1(A) или номинальном токе, указанном изготовителем до тех пор, пока напряжение одиночного аккумулятора не достигнет напряжения прекращения разрядки, указанного в технических условиях;

- ж) измеряется восстанавливаемая емкость (Ач).

- 5.3 Испытания на безопасность

- 5.3.1 Требования к испытаниям.

Все испытания на безопасность проводятся в условиях окружающей среды с достаточной степенью защиты. Если у испытуемого объекта имеются дополнительные активные защитные линии или устройства, их следует снять перед проведением испытания.

- Испытуемым объектом является одиночный литий-ионный аккумулятор. Требования к испытаниям по-прежнему выполняются согласно соответствующим пунктам испытаний.

Если во время испытания произошел несчастный случай, такой как пожар или взрыв, испытание должно быть прекращено.

5.3.2 Испытание на глубокий разряд.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

б) испытуемый объект разряжается при токе 1I1(A) в течение 90 мин;

в) проводится наблюдение в течение 1 часа.

5.3.3 Испытание на перезаряд.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

б) испытуемый объект заряжается постоянным током 1I1(A) в 1,5 раза превышающим напряжение окончания зарядки, указанное изготовителем. После того как время зарядки достигнет 1 часа, зарядка прекращается.

в) проводится наблюдение в течение 1 часа.

- 5.3.4 Испытание на внешнее короткое замыкание.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

б) закорачиваются внешние положительный и отрицательный электроды испытуемого объекта на 10 мин, при этом сопротивление внешней проводки не должно превышать 5 мОм;

в) проводится наблюдение в течение 1 часа.

5.3.5 Испытание на термическое воздействие.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

б) испытуемый объект помещается в терморегулятор и нагревается до температуры от 25±2℃ до 130±2℃ со скоростью 5℃/мин и выдерживается в такой температуре в течение 30 минут, прежде чем нагрев прекращается;

в) проводится наблюдение в течение 1 часа.

5.3.6 Испытание на выдавливание.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

б) испытание проводятся в соответствии со следующими условиями:

- направление выдавливания: давление, перпендикулярное направлению пластины аккумуляторной батареи или в том же направлении, в котором литий-ионный аккумулятор наиболее уязвим для выдавливания в компоновке подвижного состава;

- форма для экструзии: полукруглый цилиндр радиусом 75 мм, длиной L превышающем высоту испытуемого объекта, (см. рисунок 1);

- скорость выдавливания: не более 2 мм/с;

- степень выдавливания: выдавливание прекращается, когда напряжение одиночного литий-ионного аккумулятора достигнет 0 В, деформация достигнет 30% или усилие выдавливания достигнет 200 кН.

Рисунок 1 – Принципиальная схема головки для выдавливания одиночного литий-ионного аккумулятора

Таблица 1 – Таблица выбора усилия выдавливания

| Количество одиночных аккумуляторов, контактирующих с поверхностью экструзии, n | Усилие выдавливания, кН |
| --- | --- |
| 1 | 200 |
| 2-5 | 100×n |
| ＞5 | 500 |

- 5.3.7 Испытание на прокалывание.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

б) испытание проводится в соответствии со следующими условиями:

- игла из жаропрочной стали диаметром от 5 мм до 8 мм с коническим углом от 45°до 60° на кончике иглы, с гладкой поверхностью без ржавчины вводится со скоростью 25 мм/с±5 мм/с в испытуемый объект насквозь в направлении, перпендикулярном пластине аккумулятора. При этом место прохода должно быть выбрано с учетом максимально близкого расположения к геометрическому центру прокалываемой поверхности. После визуального подтверждения выхода иглы с обратной стороны испытуемого объекта стальную иглу оставляют в литий-ионном аккумуляторе.

5.3.8 Испытание на циклическое изменение температуры.

Последовательность проведения испытания:

а) испытуемый объект заряжается в соответствии с методом, указанным в пункте 5.2.5;

б) испытуемый объект помещается в терморегулятор, температура которого регулируется в соответствии с таблицей 2 с повторением цикла 5 раз и рисунком 2;

в) проводится наблюдение в течение 1 часа.

Таблица 2 – Температурный цикл и время в течение проведения испытания на циклическое изменение температуры

| Температура (℃) | Увеличение времени (мин) | Совокупное время (мин) | Скорость изменения температуры (℃/мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| -40 | 60 | 60 | 13/12 |
| -40 | 90 | 150 | 0 |
| 25 | 60 | 210 | 13/12 |
| 85 | 90 | 300 | 2/3 |
| 85 | 110 | 410 | 0 |
| 25 | 70 | 480 | 6/7 |

Рисунок 2 – Схема циклического изменения температуры при испытаниях

- 6 Правила приемки

- 6.1 Заводские испытания

Каждая партия литий-ионных аккумуляторных изделий подлежит случайному выборочному контролю перед отправкой с завода. Проверка проводится в соответствии с установленными пунктами, приведёнными в таблице 3 настоящего стандарта.

Если в ходе заводской проверки выявлено, что один или несколько образцов не соответствуют требованиям, установленным в таблице 3, то партия изделий подлежит повторному отбору, а отобранные изделия проходят повторную проверку по тем же пунктам.

Если при повторной проверке один или несколько образцов вновь не соответствуют требованиям, вся партия признаётся неквалифицированной и не допускается к отгрузке.

6.2 Типовые испытания

- 6.2.1 Типовые испытания должны проводиться в следующих случаях:

а) при завершении пробного производства нового изделия;

б) при внесении существенных изменений в конструкцию, технологию производства или используемое сырьё, способных повлиять на эксплуатационные характеристики изделия;

в) при возобновлении производства после перерыва продолжительностью 2 года и более;

г) не реже одного раза в 5 лет при непрерывном серийном производстве;

д) при производстве за пределами основной производственной площадки;

е) в случаях, предусмотренных условиями договора между изготовителем и заказчиком.

6.2.2 При типовых испытаниях, если хотя бы один из проверяемых пунктов не соответствует установленным требованиям, изделие считается неквалифицированным и не допускается к дальнейшему применению или поставке.

- Таблица 3 – Пункты прорверки одиночных литийөионных аккумуляторов

| Объекты испытаний |  | Соответствующие пункты технических требований | Соответствующие пункты метода проверки | Заводская проверка | Типовой контроль | Количество образцов для типовой проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартные испытания | Визуальный осмотр | 4.1.1 | 5.2.2 | ˅ | ˅ | 1-20 |
|  | Определение полярности | 4.1.2 | 5.2.3 | ˅ | ˅ | 1-20 |
|  | Проверка габаритных размеров и массы | 4.1.3 | 5.2.4 | ˅ | ˅ | 1-20 |
|  | Испытание на разрядную емкость (начальную емкость) при комнатной температуре* | 4.1.4 | 5.2.6 | ˅ | ˅ | 1-20 |
|  | Испытание по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при комнатной температуре | 4.1.5 | 5.2.7 | - | ˅ | 1-2 |
|  | Испытание по определению сохраняемой емкости и восстанавливаемой емкости при высокой температуре | 4.1.6 | 5.2.8 | - | ˅ | 3-4 |
|  | Испытание на саморазряд | 4.1.7 | 5.2.9 | - | ˅ | 5-6 |
| Испытания на безопасность | Испытание на глубокий разряд | 4.2.1 | 5.3.2 | - | ˅ | 7-8 |
|  | Испытание на перезаряд | 4.2.2 | 5.3.3 | - | ˅ | 9-10 |
|  | Испытание на внешнее короткое замыкание | 4.2.3 | 5.3.4 | - | ˅ | 11-12 |
|  | Испытание на термическое воздействие | 4.2.4 | 5.3.5 | - | ˅ | 13-14 |
|  | Испытание на выдавливание | 4.2.5 | 5.3.6 | - | ˅ | 15-16 |
|  | Испытание на прокалывание | 4.2.6 | 5.3.7 | - | ˅ | 17-18 |
|  | Испытание на циклическое изменение температуры | 4.2.7 | 5.3.8 | - | ˅ | 19-20 |
| Примечание: *Для заводской проверки допускается 1 цикл испытаний. |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________

МКС 45.080

Ключевые слова: элемент тягового аккумулятора, требования безопасности, методы испытаний, правила приемки.

РАЗРАБОТЧИК:

Технический комитет ТК №40 «Железнодорожный транспорт»

| Заместитель председателя ТК № 40, директор Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» |  | Д. Потлов |
| --- | --- | --- |
| Главный менеджер Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» (ТК №40) |  | К. Булекбаева |