### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Рельсы железнодорожные

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО УПРОЧНЕННЫЕ И НЕТЕРМОУПРОЧНЕННЫЕ

Общие технические условия

Дата введения 202__-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на железнодорожные рельсы, исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150 (далее – рельсы), предназначенные для эксплуатации в конструкции железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм и 1435 мм железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, технологического железнодорожного транспорта организаций, в железнодорожном пути метрополитенов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.18-2019 Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 2.75-2018 Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК ГОСТ Р 50542-2007 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения.

СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования.

СТ РК ИСО 14284-2011 Чугун и сталь. Отбор и подготовка образцов для определения химического состава.

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость.

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении.

ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения.

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение.

ГОСТ 1763-68 (СТ СЭВ 477-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя.

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 900. Технические условия.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия.

ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры.

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

ГОСТ 10243-75 (СТ СЭВ 2837-81) Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 17745-90 Стали и сплавы. Методы определения газов.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.

ГОСТ 21014-2022 Металлопродукция из стали и сплавов. Дефекты поверхности. Термины и определения.

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита.

ГОСТ 22536.2-87 (СТ СЭВ 5283-85) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы.

ГОСТ 22536.3-88 (СТ СЭВ 485-75) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора.

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния.

ГОСТ 22536.5-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения марганца.

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения хрома.

ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения меди.

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения никеля.

ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения алюминия.

ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения титана.

ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения ванадия.

ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки.

ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы.

ГОСТ 28033-89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа.

ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 33477-2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению.

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

ГОСТ Р 54153-2010 Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа.

ГОСТ ISO/IEC 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг.

ISO 12108:2018 Металлические материалы. Испытание на усталость. Метод определения скорости роста усталостных трещин.

ISO/IEC 17025-2017 Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК ГОСТ Р 50542, ГОСТ 27.002, ГОСТ 16504, ГОСТ 21014, ГОСТ 25346, ГОСТ 26877, ГОСТ 32192, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Безопасность рельса: Свойство рельса как объекта технического регулирования сохранять целостность конструкции при заданных нагрузках и условиях эксплуатации, обеспечивая отсутствие недопустимого риска разрушения, как необратимой утраты межэлементных связей вследствие деформаций и развития критических усталостных трещин.

3.1.2 Безотказность рельса: Свойство рельса непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение наработки в заданных режимах и условиях применения.

3.1.3 Болтовые отверстия: Отверстия в шейке на концах рельсов, предназначенные для болтовой конструкции стыковых соединений рельсов в железнодорожном пути с использованием рельсовых накладок.

3.1.4 Винтовые следы от сверления: Риски и кольцевые наплывы металла на поверхности болтовых отверстий, образовавшиеся при сверлении.

3.1.5 Владелец инфраструктуры: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании договора.

3.1.6 Гамма процентная наработка рельсов до отказа (γ-процентная наработка): наработка (величина пропущенного тоннажа груза в млн т брутто), в течение которой отказ рельса не возникает с вероятностью γ (гамма), выраженной в процентах.

3.1.7 Дифференцированное упрочнение: Технология термической обработки, обеспечивающая разные скорости охлаждения по элементам поперечного сечения рельса.

Примечание - Элементами сечения рельса являются: головка рельса, шейка рельса, подошва рельса в соответствии с Рисунком 1.

3.1.8 Железнодорожные пути необщего пользования: Железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

3.1.9 Задир: Дефект поверхности болтового отверстия в виде винтового или поперечного углубления, образующийся от воздействия рабочих элементов сверла.

3.1.10 Износостойкость: Показатель сопротивления рельсовой стали износу от трения, характеризующий устойчивость сохранения формы поперечного сечения рельса в процессе эксплуатации и оцениваемый интенсивностью износа.

3.1.11 Предельное отклонение: Алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами.

3.1.12 Испытательный полигон: Специализированный участок железнодорожного пути, используемый аккредитованной в установленном порядке в соответствующей области испытаний рельсов испытательной лабораторией (центром), отвечающий требованиям, предъявляемым к испытательному оборудованию для подтверждения соответствия.

3.1.13 Категория рельсов: Рельсы (совокупность рельсов) данного способа термоупрочнения, класса твердости, области применения.

3.1.14 Критерии предельного состояния рельса: Характеристики рельса и дефектов, возникающих вследствие износов (эксплуатационные дефекты), означающие достижение рельсом соответствующего предельного состояния (для снижения скорости движения, проведения технического обслуживания и ремонта, изъятия рельса из пути для утилизации).

3.1.15 Контактная выносливость: Показатель сопротивления рельса развитию процессов контактной усталости, оцениваемый наработкой (величиной пропущенного тоннажа груза по рельсу) до образования трещин в упрочненной наклепом контактной поверхности катания на головке рельса.

3.1.16 Контрольный рельс: Рельс, прокатанный из непрерывно литой заготовки, соответствующей началу или концу разливки одной или серии плавок (до порезки проката на мерные длины рельсов), или любой рельс плавки, от которого отбирают пробы для приемо-сдаточных испытаний.

3.1.17 Копровая прочность: Отсутствие разрушений образца (пробы) от удара копровым грузом в свободном падении по схеме трехточечного изгиба при заданной температуре образца, массы и высоты падения копрового груза.

3.1.18 Несущая способность рельса: Способность рельса выдерживать нагрузку, обеспечивать функциональность и условия прочности (отсутствие разрушения вследствие недопустимых деформаций и развития критических трещин) от заданных нагрузок в эксплуатации.

3.1.19 Номинальный [основной] размер: Размер, установленный в чертеже, являющийся началом отсчета допустимых отклонений, включая предельные отклонения.

3.1.20 Номинальные условия эксплуатации: Условия, при которых рельс обеспечивает достижение проектных эксплуатационных показателей с соблюдением безопасности до перехода в предельное состояние, требующее прекращения эксплуатации и изъятия рельса из пути.

3.1.21 Опорный отражатель: Искусственный отражатель ультразвуковых волн в образце объекта контроля или на поверхности объекта контроля, используемый для настройки чувствительности средств контроля.

3.1.22 Плавка: Масса стали, выплавляемая единовременно в сталеплавильном агрегате.

3.1.23 Подконтрольная эксплуатация (технических средств инфраструктуры): Эксплуатация заданного числа изделий в соответствии с действующей эксплуатационной документацией, сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния изделия с целью оценки соответствия установленным требованиям.

3.1.24 Полигонные испытания рельсов: Испытания рельсов, проводимые на испытательном полигоне в соответствии с методикой полигонных испытаний.

3.1.25 Полнопрофильная проба: Отрезок рельса полного сечения заданной длины, предназначенный для испытаний.

3.1.26 Предельно допустимый срок службы рельса: Календарная продолжительность эксплуатации, достижение которой не допускает процедур продления и требует прекращения эксплуатации в целях изъятия рельса из пути для направления на утилизацию независимо от технического состояния.

3.1.27 Предельное состояние рельса: Техническое состояние рельса, требующее уменьшения динамических воздействий путем снижения скорости движения подвижного состава, проведения технического обслуживания и ремонта, изъятия рельса из пути для его замены.

3.1.28 Прочность рельса: Сохранение работоспособного состояния в заданных нагрузках и условиях эксплуатации, обеспечивающего отсутствие недопустимого риска разрушения, как необратимой утраты целостности вследствие недопустимых деформаций и развития критических трещин.

3.1.29 Противофлокенная термическая обработка: Специальная технология термической обработки, обеспечивающая отсутствие флокенов в рельсах.

3.1.30 Рельс: Стальное изделие в виде проката специального фасонного профиля, установленного типоразмера и длины, состоящее из головки, шейки и подошвы, предназначенное для эксплуатации в верхнем строении железнодорожного пути.

3.1.31 Рельсы общего применения: Рельсы, предназначенные для прямых и пологих кривых участков звеньевого и бесстыкового железнодорожного пути общего пользования и производства элементов стрелочных переводов.

3.1.32 Рельсы специального применения: Рельсы, предназначенные для применения в особых условиях эксплуатации (при особогрузовонапряженном движении, в кривых участках железнодорожного пути общего пользования, при низких температурах, для скоростного совмещенного движения и др.)

3.1.33 Серия плавок: Ряд плавок, разливаемых «плавка на плавку» через один промежуточный ковш

3.1.34 Сканирование: Процесс регламентированного перемещения преобразователя по поверхности и (или) над поверхностью контролируемого объекта при дефектоскопии и/или перемещение контролируемого объекта относительно преобразователя.

3.1.35 Скоростное совмещенное движение: Способ организации движения      железнодорожного подвижного состава, при котором по одним и тем же железнодорожным путям осуществляют скоростное пассажирское движение, совмещенное с грузом и пассажирским.

3.1.36 Смежные плавки: Предыдущая и последующая плавки по отношению к данной плавке в серии непрерывно-разлитых плавок.

3.1.37 Смежные рельсы: Предыдущий и последующий рельсы по отношению к данному рельсу, прокатанные из заготовок, отлитых из одного ручья.

3.1.38 Техническая совместимость рельса: Безопасное взаимодействие рельса с примыкающими рельсами применяемых типов и элементами рельсовых скреплений в конструкции железнодорожного пути и с колесами железнодорожного подвижного состава с соблюдением заданной функциональности рельса.

3.1.39 Условно-дефектный рельс: Рельс, содержащий один или более участков, на которых при первичном контроле информативный параметр контроля, принятый в качестве признака несоответствия (дефекта), выходит за пределы порогового значения уровня сигнала при заданной условной чувствительности и требующий дополнительной проверки для уточнения фактического технического состояния рельса.

3.1.40 Условный размер несплошности: Расстояние по длине рельса между крайними положениями преобразователя, в которых фиксируют сигнал от несплошности при заданном значении условной чувствительности.

3.1.41 Устойчивые положительные результаты: Результаты испытаний, при которых у четырех подряд разлиты х, прокатанных или термически упрочненных и подвергнутых контролю плавок контролируемый показатель удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

3.1.42 Эталонные изображение: Структурное изображение образца метала или сплава без примесей загрязнения.

3.2. В настоящем стандарте применены следующие обозначения групп и параметров неметаллических включений:

ED – отдельные глобулярные включения;

PdED – диаметр включений группы ED;

KaED – коэффициент загрязненности включений группы ED;

EB – строчечные глобулярные включения;

PLEB – длина включений группы ED;

KaEB – коэффициент загрязненности включений группы ED;

EFB-β – строчечные (остроугольные) цветные нитридные и карбонитридные включения;

PLEF- длина включений группы EFB-β.

Примечание - Данные обозначения аналогичны установленным в европейском стандарте [ 4 ]

3.3 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НК – неразрушающий контроль;

НЛЗ – непрерывно-литая заготовка;

СИ – средства измерений;

УХЛ – умеренный и холодный климат;

ЭМАП – электромагнитоакустический преобразователь.

4 Классификация и категория рельсов

4.1 Рельсы классифицируют по типам, по применению, по способу термического упрочнения и по уровню технических требований (минимальной твердости поверхности катания, точности изготовления профиля, класса прямолинейности, качеству поверхности и наличию отверстий в шейке рельса).

4.1.1 Рельсы подразделяют:

а) по типам - Р50, Р65, Р75. Тип рельсов обозначают буквой «Р» и двузначным числом, соответствующим величине массы (округленной до целого значения, в килограммах) одного метра рельса данного профиля;

б) по применению:

1) рельсы общего применения;

2) рельсы специального применения:

- рельсы низкотемпературной надежности (НН);

- рельсы повышенной износостойкости и контактной выносливости (ИК);

- рельсы для скоростного совмещенного движения (СС);

- рельсы для высокоскоростного движения (ВС);

в) по способу термического упрочнения:

- ДТ (дифференцированно упрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева);

- Н (нетермоупрочненные).

4.2 Рельсы всех типов подразделяют по уровню технических требований:

а) по классу твердости (минимальной твердости по Бринеллю на поверхности катания головки рельса в точке 1 на рис. 3):

- 400 (термоупрочненные высокой твердости);

- 370 (термоупрочненные повышенной твердости);

- 350 (термоупрочненные обычной твердости);

- 320 (нетермоупрочненные высокой твердости);

- 300 (нетермоупрочненные повышенной твердости);

- 260 (нетермоупрочненные обычной твердости);

б) по классу точности изготовления профиля (классу профиля):

- ХХ (высокой точности);

- Х (повышенной точности);

- Y (обычной точности);

в) по классу прямолинейности:

- А (высокой прямолинейности);

- В (повышенной прямолинейности);

- С (обычной прямолинейности);

г) по классу качества поверхности:

- Е (повышенное качество поверхности);

- Р (обычного качества поверхности);

д) по наличию болтовых отверстий на концах рельсов:

- с отверстиями;

- без отверстий.

4.3 Рельсы одного типа подразделяют по категориям в зависимости от способа термоупрочнения, класса твердости и области применения. Классификация рельсов по категориям и краткая характеристика категорий приведены в таблице 1.

### Таблица 1 - Категории рельсов и их краткая характеристика

| Обозначение категории рельсов | Характеристика категории рельсов |
| --- | --- |
| ДТ400ИК | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, высокой износостойкости и контактной выносливости |
| ДТ370ИК | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, повышенной износостойкости и контактной выносливости. |
| ДТ370ВС | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, повышенной твердости, для высокоскоростного пассажирского движения |
| ДТ370СС | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного повышенной твердости и последующего индукционного нагрева, для скоростного совмещенного движения |
| ДТ370НН | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, повышенной твердости, низкотемпературной надежности |
| ДТ370 | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, повышенной твердости, общего применения |
| ДТ350ВС | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, обычной твердости, для высокоскоростного пассажирского движения |
| ДТ350ВС400 | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, обычной твердости, для высокоскоростного пассажирского движения со скоростью до 400 км/ч |
| ДТ350СС | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, обычной твердости, для скоростного совмещенного движения |
| ДТ350НН | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, обычной твердости, низкотемпературной надежности |
| ДТ350 | Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева, обычной твердости общего применения |
| Н320ВС | Нетермоупрочненные высокой твердости для высокоскоростного пассажирского движения |
| Н320 | Нетермоупрочненные высокой твердости, общего применения |
| Н300 | Нетермоупрочненные повышенной твердости, общего применения |
| Н260 | Нетермоупрочненные обычной твердост, общего применения |
| Примечание - В обозначениях категорий рельсов использованы сокращения, указанные в 4.1. |  |

По соглашению потребителя и изготовителя допускается выпуск рельсов других типов и категорий, отличающихся иным сочетанием класса прочности, класса точности профиля, класса качества поверхности и класса прямолинейности, установленных в 4.1 и 4.2.

4.4 Рекомендуемые сферы применения рельсов приведены в Приложении А.

4.5 При заказе рельсов используют схему и примеры обозначения рельсов, приведенные в Приложении Б.

### 5 Общие технические требования

5.1 Общие положения

5.1.1 Рельсы изготовляют по требованиям настоящего стандарта по конструкторской    и технологической документации, разработанной, согласованной и утвержденной в        установленном порядке.

5.1.2 Предприятие-изготовитель должно иметь сертифицированную систему                 менеджмента качества не ниже требований СТ РК ISO 9001.

5.1.3 Рельсы должны иметь удовлетворительную свариваемость согласно разработанным владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта режимам сварки для каждой категории рельсов. Свариваемость рельсов обеспечивается соблюдением всех требований настоящего стандарта и соответствующими режимами сварки и термообработки сварного стыка, наплавки согласно нормативной документации владельца инфраструктуры.

5.1.4 Контролепригодность рельсов обеспечивается выполнением требований настоящего стандарта в части неразрушающего контроля рельсов. Рельсы, показавшие непригодность к контролю средствами НК при изготовлении, подлежат отбраковке. Восстановление контролепригодности рельсов, нарушенной в процессе эксплуатации, допускается шлифованием и/ или фрезерованием.

5.1.5 Гамма-процентную наработку (γ-процентную наработку) рельсов до отказа определяют при полигонных испытаниях. Для рельсов типа Р65, Р75, категорий  ДТ370ИК, ДТ350, Н320 γ-процентная наработка до отказа в целях подтверждения соответствия должна составлять не менее 150 млн т брутто при γ, равной 100 %. Допускается вместо полигонных испытаний проводить подконтрольную эксплуатацию рельсов по методике владельца железнодорожной инфраструктуры.

5.1.6 При необходимости уточнения или дополнения требований, установленных в настоящем стандарте, допускается изготовление рельсов по стандарту организации. При этом требования к рельсам, устанавливаемые в стандарте организации, должны быть не ниже требований настоящего стандарта.

5.1.7 Ремонтопригодность термоупрочненных рельсов обеспечивается твердостью рельсов на глубине 22 мм от поверхности катания (см. 5.9.1) для сохранения необходимых эксплуатационных свойств после восстановления профиля рельсов шлифованием и фрезерованием.

5.1.8 Прочность (статическая, динамическая, циклическая) и несущая способность рельсов всех типов и каждой категории обеспечивается исполнением для перечисленных видов прочности требований по указанным показателям:

- статическая – временного сопротивления и предела текучести (5.8, таблица 11);

- динамическая – ударного изгиба (ударной вязкости разрушения) (5.8, таблица 11);

- циклическая – предела выносливости (5.15.1).

5.1.9 Устойчивость рельсов обеспечивается соблюдением показателя выпуклости подошвы (5.2.1.1 таблица 3)

5.1.10 Техническая совместимость рельсов нормируется шириной подошвы и высотой пера подошвы рельсов (5.2.1.1 таблицы 2, 3).

  - Конструкция и размеры

    - Форма и основные размеры поперечного сечения рельсов

      - Форма и основные (контролируемые) размеры поперечного сечения рельсов должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в таблице 2.

Таблица 2 - Основные номинальные размеры поперечного сечения рельсов

# В миллиметрах

| Размер # поперечного сечения | # Обозначение | # Значение размера для рельса типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р50 | Р65 | Р75 |
| Высота рельса | H | 152,00 | 180,00 | 192,00 |
| Высота шейки | h | 83,00 | 105,00 | 104,40 |
| Ширина головки | b | 71,59 | 74,59 | 74,59 |
| Ширина подошвы | B | 132,00 | 150,00 | 150,00 |
| Толщина шейки | e | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| Высота пера подошвы | m | 10,50 | 11,25 | 13,55 |

Предельные отклонения от номинальных размеров рельса должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

# Рисунок 1 – Основные размеры поперечного сечения рельса

### Таблица 3 - Предельные отклонения от номинальных размеров

В миллиметрах

| Наименование показателя |  | Обозначение | Класс профиля рельса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХХ | X | Y |
| Высота рельса | типа Р50 | H | ± 0,50 | + 0,60 – 0,50 | + 0,80 – 0,50 |
|  | типа Р65, Р75 |  |  | ± 0,60 | ± 0,80 |
| Высота шейки |  | h | ± 0 ,50 |  | ± 0,60 |
| Ширина головки |  | b | ± 0,40 | ± 0,50 | + 0,60 - 0,50 |
| Ширина подошвы |  | B | ± 0,80 | ±1,00 | +1,00 - 1,50 |
| Высота пера подошвы |  | m | ± 0,50 | + 0 ,75 – 0 ,50 |  |
| Толщина шейки |  | e | ± 0, 40 |  | + 0,80 – 0,50 |
| Профиль поверхности катания головки рельсов |  | – | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,50 |
| Несимметричность рельса |  | – | ± 1,00 | ± 1,20 |  |
| Выпуклость основания подошвы рельса, не более |  | – | 0,25 | 0,30 | 0,50 |
| Примечание – Прочерк означает, что обозначение показателя не устанавливают. |  |  |  |  |  |

Для рельсов категории ДТ350ВС400 применяют нормы класса профиля ХХ, для рельсов применения ВС используют нормы класса профиля Х, для рельсов применения СС – нормы класса профиля Х, для рельсов других применений – нормы класса профиля Х или Y.

5.2.1.2 Вогнутость основания подошвы рельсов не допускается.

5.2.1.3 Размеры рельсов, используемые для построения прокатных калибров и не контролируемые при приемке рельсов, приведены в Приложении В.

5.2.1.4 Расчетные параметры конструкций рельсов приведены в Приложении Г.

    - Длина рельсов

Рельсы изготовляют длиной от 12,50 до 120,00 м с соблюдением кратности в 12,50 м в длинах до 120 м (12,50; 25,00; 50,00; 75,00; 100,00; 120,00 м).

Рельсы без болтовых отверстий изготавливают длиной:

- от 12,50 до 25,00 м с предельными отклонениями от номинальной длины ± 20 мм;

- от 25,00 до 120,00 м с предельными отклонениями от номинальной длины ± 30 мм.

Рельсы с болтовыми отверстиями изготовляют длиной 25,00; 24,92; 24,84; 12,52; 12,50; 12,46; 12,42; 12,38 м с предельными отклонениями от номинальной длины ± 4 мм.

Примечание - Длина рельсов указана при температуре 15 °С. Результаты изменений длины рельсов ΔL, проведенных при других температурах, следует скорректировать с учетом температурного линейного расширения рельсов, определяемого по формуле (1):

,					(1)

| где | α | – | температурный коэффициент линейного расширения (приложение Г, таблица Г.1); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΔТ | – | разность между 15 °С и фактической температурой измерения; |
|  | L | – | длина рельса при фактической температуре измерения. |

    - Болтовые отверстия в рельсах

Расположение, количество и диаметр болтовых отверстий в шейке на концах рельсов должны соответствовать приведенным на Рисунке 2 и в Таблице 4.

По согласованию сторон рельсы могут быть изготовлены с другим расположением, количеством и диаметром болтовых отверстий.

### Рисунок 2 – Расположение болтовых отверстий

### Таблица 4 – Расположение и размеры болтовых отверстий

В миллиметрах

| Тип рельса | Номинальное значение |  |  |  |  | Допускаемое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | T | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 |  |
| Р50 | 34,0 | 68,5 | 66,0 | 216,0 | 356,0 | ± 0,7 |
| Р65 | 36,0 | 78,5 | 96,0 | 316,0 | 446,0 |  |
| Р75 | 36,0 | 80,4 | 96,0 | 316,0 | 446,0 |  |

Болтовые отверстия должны иметь фаски размером от 1,5 до 3,0 мм, снятые под углом около 45º.

    - Косина торцов рельса

Отклонение поверхностей торцов перпендикулярности по отношению к поверхности рельса не должно превышать 0,6 мм.

    - Прямолинейность рельсов

Отклонения от	прямолинейности на заданной базовой длине для рельсов соответствующих классов не должны превышать значений, указанных в Таблице 5.

### Таблица 5 – Предельные отклонения рельсов от прямолинейности

| Элемент рельса* | Направление отклонения | Класс А |  | Класс В |  | Класс С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d, мм | L, м | d, мм | L, м | d, мм | L, м |
| Основная часть рельса | В вертикальной плоскости | 0,30 3 или 0,20 1 |  | 0,40 3 или 0,30 1 |  | 0,60 | 1,5 |
|  | В горизонтальной плоскости | 0,45 | 1,5 | 0,60 | 1,5 | 0,80 |  |
| Концевая зона рельса | Длина зоны | 2 м |  | 1,5 м |  |  |  |
|  | В вертикальной плоскости вверх | 0,40 2 или 0,30 1 |  | 0,50 | 1,5 | 0,70 | 1,5 |
|  | В вертикальной плоскости вниз | е ≤ 0,2 мм при F ≥ 0,6 м |  |  |  |  |  |
|  | В горизонтальной плоскости | 0,60 2 или 0,40 1 |  | 0,50 | 1,5 | 0,50 | 1,5 |
| Переходная зона | Длина зоны | 2 м |  | 1,5 м |  |  |  |
|  | В вертикальной плоскости | 0,30 | 2 | 0,40 | 1,5 | - | - |
|  | В горизонтальной плоскости | 0,60 | 2 | 0,60 | 1,5 | - | - |
| Рельс в целом | В вертикальной плоскости | Для рельса длиной более 25 м, лежащего на подошве или на головке, зазор d не более 10 мм |  |  |  |  |  |
|  | В вертикальной и горизонтальной плоскостях | Для рельсов длиной 25 м и менее: |  |  |  |  |  |
|  |  | Стрела прогиба не более 1/2500 длины рельса |  |  | Стрела прогиба не более 1/2200 длины рельса |  |  |
| Примечания *Элементы рельса приведены в приложении Д. 1 Обозначения: Прочерк обозначает, что параметр не нормируется d – нормируемая величина отклонения; L – базовая длина, для которой установлена нормируемая величина отклонения; e – нормируемая величина отклонения конца рельса вниз; F – расстояние от торца до начала отклонения конца рельса вниз. 2 При наличии для одного и того же показателя двух норм на разных базовых длинах для автоматизированного контроля применяют обе нормы. При проведении контроля вручную в соответствии с приложением Д, применяют нормы, установленные для большей базовой длины. |  |  |  |  |  |  |  |

Для рельсов применений ВС и СС используют нормы прямолинейности класса А, для рельсов остальных применений классов А, В или С.

    - Скручивание рельсов

Скручивание рельсов не должен превышать, мм:

- 1,25 – для рельсов длиной от 12,38 до 12,50 м;

- 2,00 - для рельсов длиной свыше 12,50 до 25,00 м;

- 2,50 – для рельсов длиной свыше 25,00 м.

Скручивание концов рельсов на длине 1 м не должен превышать, мм:

- для рельсов типа Р50 - 0,40;

- для рельсов типа Р65 и Р75 - 0,50.

5.2.7 Порезка рельсов в условиях предприятий путевого хозяйства

Перед укладкой в путь потребитель в условиях путевого хозяйства вправе выполнять укорочение рельсов путем их порезки и механической обработки для получения требуемой длины рельсов, выполнять сверление болтовых и других отверстий и снятие фасок. В этих случаях действие гарантийных обязательств и ответственность предприятия – изготовителя на такие рельсы прекращается.

  - Требования к заготовкам и технологии производства

    - Для производства рельсов используют непрерывно-литые заготовки из стали, подвергнутой внепечной обработке и вакуумированию.

    - Технология производства стали должна обеспечивать отсутствие флокенов в рельсах. При массовой доле водорода в жидкой стали в промежуточном ковше:

- до 0,00020% (2,0 ppm) включительно допускается не проводить противофлокенную обработку заготовок и рельсов;

- свыше 0,00020% (2,0 ppm) до 0,00025% (2,5 ppm) включительно проведение противофлокенной обработки заготовок или рельсов обязательно;

- свыше 0,00025 % (2,5 ppm) сталь не назначают для производства рельсов.

Для рельсов специального применения ВС содержание водорода в жидкой стали не более 0,00015% (1,5 ppm).

    - Технология производства и контроля рельсов должна:

- предусматривать удаление окалины при помощи гидросбива;

- возможность правки рельсов в двух плоскостях на роликоправильных машинах и прессах;

- автоматизированный контроль отклонения рельсов от прямолинейности;

- автоматизированный контроль размеров и формы профиля рельсов;

- автоматизированный ультразвуковой контроль внутренних дефектов;

- автоматизированный неразрушающий контроль качества поверхности рельсов;

- систему идентификации рельсов по технологическому потоку.

    - По соглашению сторон допускается изготовление рельсов с изменением    отдельных требований, установленных в 5.3.1 и 5.3.2. В этом случае особенности технологии производства и контроля указывают в соглашении о поставке рельсов или в заказе.

    - Коэффициент вытяжки при прокатке:

- для типов рельсов Р50, Р65 - не менее 9,0;

- для типа рельса Р75 – не менее 7,6.

    - Допускается однократная повторная правка рельсов в горизонтальной и вертикальной плоскостях на роликоправильных машинах и неоднократная правка местных и концевых искривлений на прессах.

  - Требования к химическому составу стали

    - Химический состав стали, определяемый по ковшовой пробе, должен соответствовать указанному в таблице 6.

### Таблица 6 – Химический состав стали

| Марка стали | Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углерод | Марганец | Кремний | Ванадий | Хром | Азот | Фосфор | Сера | Алюминий |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  |
| 76 | 0,71-0,84 | 0,75-1,25 | 0,25-1,0 | - | - | - | 0,020 | 0,020 | 0,004 |
| 76Х |  |  |  | - | 0,20-0,60 | - |  |  |  |
| 76Ф |  |  |  | 0,03-0,15 | - | - |  |  |  |
| 76ХФ |  |  |  | 0,03-0,15 | 0,20-0,60 | - |  |  |  |
| 76АФ |  |  |  | 0,03-0,15 | - | 0,010-0,020 |  |  |  |
| 76ХАФ |  |  |  | 0,03-0,15 | 0,20-0,60 | 0,010-0,020 |  |  |  |
| 76ХCФ |  |  |  | 0,05-0,15 | 0,50-1,25 | - |  |  |  |
| 90 | 0,85-0,94 | 0,75-1,25 | 0,25-1,0 | - | - | - |  |  |  |
| 90Х |  |  |  | - | 0,20-0,60 | - |  |  |  |
| 90Ф |  |  |  | 0,03-0,15 | - | - |  |  |  |
| 90ХФ |  |  |  | 0,03-0,15 | 0,20-0,60 | - |  |  |  |
| 90АФ |  |  |  | 0,03-0,15 | - | 0,010-0,020 |  |  |  |
| 90ХАФ |  |  |  | 0,03-0,15 | 0,20-0,60 | 0,010-0,020 |  |  |  |
| 100 | 0,95-1,05 | 0,70-1,25 | 0,20-1,0 | - | - | - |  |  |  |
| 100Х |  |  |  | - | 0,20-0,60 | - |  |  |  |
| 100Ф |  |  |  | 0,03-0,15 | - | - |  |  |  |
| 100ХФ |  |  |  | 0,03-0,15 | 0,20-0,60 | - |  |  |  |
| 100АФ |  |  |  | 0,03-0,15 | - | 0,010-0,020 |  |  |  |
| 100ХАФ |  |  |  | 0,03-0,15 | 0,20-0,60 | 0,010-0,020 |  |  |  |

    - Массовая доля остаточных элементов стали не должна превышать:

- меди - 0,20%;

- никеля - 0,20 %;

- суммарная доля никеля и меди - 0,30%;

- хрома – 0,20%;

- титана – 0,010 %.

При этом суммарная массовая доля указанных элементов и хрома, если он является    остаточным элементом, должна быть не более 0,40 %.

    - Предельные отклонения химического состава марок стали для элементов, не являющихся остаточными, указаны в таблице 7.

### Таблица 7 – Предельные отклонения химического состава рельсов, не более

В процентах

| Углерод | Марганец | Кремний | Ванадий | Хром | Азот | Фосфор | Сера | Алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ± 0,02 | ± 0,05 | ± 0,02 | + 0,02 | ± 0,02 | ± 0,005 | + 0,005 | + 0,005 | + 0,001 |

    - Массовая доля общего кислорода в рельсах не должна превышать 0,0020% (20 ppm).

Допускается не более 5 % плавок от месячного объема поставки с массовой долей кислорода свыше 0,0020% (20ppm) до 0,003% (30ppm)

    - Массовая доля кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях для рельсов специального применения не должна превышать 0,0010% (10 ppm). Массовая доля кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях для рельсов общего применения не регламентируется.

    - Рекомендуемые марки стали для рельсов различных категорий с учетом способа термообработки приведены в таблице 8.

Таблица 8 –Марки стали для рельсов различных категорий

в зависимости от класса твердости

| Класс твердости | Рекомендуемые марка стали | Категория рельсов |
| --- | --- | --- |
| Дифференцированно термоупрочненные (ДТ) |  |  |
| 400 | 100, 100Х, 100Ф, 100ХФ, 100АФ, 100ХАФ, 90Х, 90ХФ, 90АФ, 90ХАФ | ДТ400ИК |
| 370 | 90, 90Х, 90ХФ, 90Ф, 90АФ, 90ХАФ | ДТ370ИК |
|  | 76АФ, 76ХАФ,76ХФ | ДТ370НН |
|  | 76Х, 76Ф, 76ХФ | ДТ370ВС |
|  | 76Х, 76Ф, 76ХФ | ДТ370СС |
|  | 76Х, 76Ф, 76ХФ | ДТ370 |
| 350 | 76АФ, 76ХАФ, 76Ф | ДТ350НН |
|  | 76, 76Ф, 76Х, 76ХФ | ДТ350ВС |
|  | 76, 76Ф, 76Х, 76ХФ | ДТ350ВС400 |
|  | 76, 76Ф, 76Х, 76ХФ | ДТ350СС |
|  | 76, 76Ф, 76Х, 76ХФ | ДТ350 |
| Нетермоупрочненные (Н) |  |  |
| 320 | 76Х, 76Ф, 76АФ, 76ХАФ, 76ХСФ | Н320ВС, Н320 |
| 300 | 76, 76Х, 76Ф, 76АФ, 76ХАФ,76ХФ | Н300 |
| 260 | 76, 76Ф, 76Х | Н260 |

  - Загрязнённость стали неметаллическими включениями

    - Размер максимального диаметра (Pd) отдельных глобулярных включений (группы ED) не должен превышать 44 мкм при оценке по каждому из контролируемых шлифов и 22 мкм при оценке усредненного диаметра по всем контролируемым шлифам.

    - Размер максимального длины (PL) строчечных глобулярных включений (группы EB) не должен превышать:

- для рельсов специального применения - 355 мкм при оценке максимального размера по каждому из шести шлифов и 300 мкм при оценке максимального размера, усредненного по шести шлифам;

- для рельсов общего применения - 710 мкм при оценке максимального размера по каждому из шести шлифов и 500 мкм при оценке максимального размера, усредненного по шести шлифам.

5.5.3 Размер максимальной длины строчечных остроугольных включений (группы EFВ-β) PL не должен превышать для рельсов общего и специального применения 355 мкм при оценке максимального размера по каждому из контролируемых шлифов и 300 мкм при оценке усредненного значения максимальных длин по всем контролируемым шлифам.

5.5.4 Коэффициенты загрязненности рельсов строчечными глобулярными включениями (EB) KaЕВ и отдельными глобулярными включениями (ED) КаЕD, начиная со строки 3 серии эталонных изображений, не должны превышать 30 мкм2/мм2 для каждой группы включений, а для рельсов специального применения ВС – не более 23 мкм2/мм2 для каждой группы включений.

  - Внутренние дефекты и дефекты макроструктуры

    - В рельсах не допускаются флокены, расслоения, трещины, корочки, пятнистая ликвация, инородные металлические и шлаковые включения.

Вид, характер и место расположения допускаемых и не допускаемых дефектов макроструктуры должны соответствовать нормам, установленным шкалой макроструктуры рельсов в соответствии с Приложением Ж или методикой завода - изготовителя.

5.6.2 В рельсах не допускаются внутренние дефекты, выявляемые при неразрушающем контроле при условной чувствительности, установленной в                   приложении И.

  - Качество поверхности

    - Поверхность рельса должна быть без раскатанных загрязнений, вкатанной окалины, трещин, рванин, вкатанных металлических включений, раскатанных корочек, плен, закатов, раковин от окалины, подрезов, вмятин, продиров, поперечных рисок и поперечных царапин.

Вид и максимальные значения параметров допускаемых дефектов поверхности в зависимости от места их расположения в соответствии с таблицей 9.

    - На поверхности рельсов, предназначенных для сварки, на длине менее 200 мм от торцов не допускаются раскатанные пузыри, волосовины и морщины.

### Таблица 9 – Допускаемые без исправления дефекты поверхности рельсов

В миллиметрах

| Вид дефекта | Параметр дефекта | Место расположения и параметры дефекта для классов качества поверхности рельсов Е и Р |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поверхность катания |  | Средняя треть основания подошвы |  | Остальные элементы профиля |  |
|  |  | Е | Р | Е | Р | Е | Р |
| Раскатанные пузыри, волосовины | Глубина | 0,35 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
|  | Длина | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Продольные риски, царапины, морщины | Глубина | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
| Примечание - На поверхности шейки рельсов вне зоны сопряжения с накладками допускаются выпуклые отпечатки высотой не более 5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Допускается удаление недопустимых дефектов пологой зачисткой абразивным инструментом вдоль рельса, без прижогов, на глубину, не превышающую норм, установленных в соответствии с таблицей 10. После зачистки размеры профиля должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 3.

### Таблица 10 – Допускаемая глубина удаления дефектов

В миллиметрах

| Место расположения дефекта | Глубина удаления дефектов для рельсов классов качества поверхности, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | Е | Р |
| Поверхность катания | 0,35 | 0,50 |
| Средняя треть основания подошвы | 0,30 | 0,50 |
| Остальные элементы профиля | 0,50 | 1,00 |

    - Допускается удаление выпуклых отпечатков и знаков выпуклой маркировки на шейке рельса в зоне сопряжения с накладками зачисткой абразивным инструментом вдоль направления прокатки при обеспечении размеров шейки.На поверхности катания головки и основания подошвы рельсов не допускаются дефекты, выявляемые методами неразрушающего контроля в соответствии с И.5 (см. Приложение И, метод В).

    - Поверхность торцов рельсов должна быть без рванин, расслоений и трещин. Кромки торцов рельсов должны быть без заусенцев и наплывов металла.

Для рельсов без болтовых отверстий рекомендуется притуплять кромки торцов по контуру головки и шейки.

На рельсах с болтовыми отверстиями, на торцах по нижним кромкам головки рельсов и верхней части перьев подошвы должна быть снята фаска размером от                1,5 мм до 3,0 мм.

    - На поверхности болтовых отверстий и фасок не допускаются рванины, задиры, заусенцы, винтовые следы от сверления.

    - Для рельсов ВС, СС и НН применяют нормы качества поверхности класса Е, для рельсов остальных применений использовать нормы качества поверхности класса Е или Р.

  - Механические свойства

Механические свойства при испытаниях на растяжение и ударную вязкость должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 11.

### Таблица 11 – Механические свойства

| Категория рельсов | Временное сопротивление, σВ, Н/мм2 | Предел текучести, σ0,2, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ, % | Относительное сужение, ψ, % | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее |  |  |  |  |
| ДТ400ИК | 1300 | 870 | 8,0 | 14,0 | 15 |
| ДТ370ИК | 1280 |  |  |  |  |
| ДТ370 | 1200 | 800 | 9,0 | 25,0 | 15 |
| ДТ370СС |  |  |  |  |  |
| ДТ370ВС |  |  |  |  |  |
| ДТ370НН |  |  |  |  |  |
| ДТ350 | 1180 | 800 | 9,0 | 25,0 | 15 |
| ДТ350СС |  |  |  |  |  |
| ДТ350ВС |  |  |  |  |  |
| ДТ350ВС400 |  |  |  |  |  |
| ДТ350НН |  |  |  |  |  |
| Н320 | 1080 | 600 | 9,0 | - | - |
| Н320ВС |  |  |  |  |  |
| Н300 | 980 | 510 | 8,0 |  |  |
| Н260 | 900 | 500 |  |  |  |
| Примечания 1 Ударную вязкость для рельсов специального применения НН определяют при температуре образцов минус 60 оС, а для рельсов других применений – (20 ± 10) оС. 2 Прочерк означает, что свойства не нормируются. |  |  |  |  |  |

  - Твердость по сечению и длине рельсов

    - Твердость термоупрочненных рельсов должна соответствовать требованиям, указанным в Таблице 12. Точки измерения твердости приведены на Рисунке 3. Допускаемые отклонения расположения точек: ± 1 мм, ± 3о.

### Таблица 12 – Твердость термоупрочненных рельсов

В единицах твердости по Бринеллю (НВ, НВW)

| Место определения | Твердость рельсов категорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДТ400ИК | ДТ370ИК, ДТ370ВС, ДТ370СС, ДТ370НН, ДТ370 | ДТ350ВС, ДТ350ВС400, ДТ350СС, ДТ350НН, ДТ350 |
| На поверхности катания головки (точка 1) | 400 – 455 | 370 – 415 | 352 – 405 |
| На глубине 10 мм от поверхности катания головки по вертикальной оси рельса (точка 2), не менее | 370 | 363 | 341 |
| На глубине 10 мм от поверхности выкружки рельса (точки 3 и 4), не менее |  |  |  |
| На глубине 22 мм от поверхности катания головки по вертикальной оси рельса (точка 5), не менее | 352 | 352 | 321 |
| В шейке (точка 6), не более | 385 | 363 | 363 |
| В подошве (точки 7 и 8) | 300-395 | 300-363 | 300-363 |

Размеры в мм

### Рисунок 3 – Точки измерения твердости рельсов

5.9.2 Твердость нетермоупрочненных рельсов НВ (HBW) должна составлять:

а) на поверхности катания (см. точку 1 на Рисунке 3):

- от 321 до 363 включительно – для рельсов категорий Н320 и Н320ВС;

- от 301 до 341 включительно – для рельсов категории Н300;

3) от 262 до 321 включительно – для рельсов категории Н260;

б) на глубине 10 мм (см. точку 2 на Рисунке 3):

1) от 321 до 363 – включительно для рельсов категорий Н320 и Н320ВС;

2) не нормирована - для нетермоупрочненных рельсов остальных категорий.

    - Разность значений твердости по Бринеллю на поверхности катания одного рельса не должна превышать 30 НВ (HBW).

  - Копровая прочность рельсов

Копровая прочность рельсов, определяемая при испытаниях полнопрофильных проб рельсов на копре при ударе падающим грузом, должна соответствовать требованиям                     Таблицы 13.

### Таблица 13 – Копровая прочность рельсов

| Категория рельсов | Высота падения груза, м, для рельсов типа |  |  | Температура пробы, оС | Требуемый результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р50 | Р65 | Р75 |  |  |
| ДТ400ИК | - | 4,2 | 4,5 | минус (60 ± 5) | отсутствие разрушений (изломов, трещин, отколов, выколов) |
| ДТ370ИК, ДТ370ВС, ДТ370СС, ДТ370 | - | 4,2 | 4,5 |  |  |
| ДТ350 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |  |  |
| ДТ350СС, ДТ350ВС, ДТ350ВС400 | - | 5,0 | - |  |  |
| ДТ350НН, ДТ370НН | - | 9,0 | - |  |  |
| Н320, Н320ВС | 5,0 | 5,0 | 5,5 | от 0 до 40 |  |
| Н300, Н260 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |  |  |

  - Остаточные напряжения в шейке рельсов

Для все типов рельсов и категорий ДТ400ИК, ДТ370ИК, ДТ370, ДТ370СС, ДТ370ВС, ДТ370НН, ДТ350, ДТ350СС, ДТ350ВС, ДТ350ВС400, ДТ350НН и Н320ВС допускаются остаточные напряжения в шейке, приводящие к расхождению паза на торце полнопрофильной пробы рельса после ее прорезания, не превышающее - 2,0 мм.

Допускаются остаточные напряжения, приводящие к схождению паза. Для рельсов остальных категорий остаточные напряжения в шейке не нормируются.

  - Микроструктура

5.12.1 Микроструктура головки термоупрочненных рельсов должна представлять собой пластинчатый перлит дисперсностью не выше балла 4, а для нетермоупрочненных рельсов категорий Н320ВС и Н320 - не выше балла 8 по шкале 1 ГОСТ 8233. Микроструктура нетермоупрочненных рельсов категории Н300 и Н260 не нормируется.

В микроструктуре головки термоупрочненных и нетермоупрочненных рельсов допускаются разрозненные участки феррита не выше балла 2 по шкале 7 ГОСТ 8233.

В микроструктуре головки рельсов классов твердости 370 и 400 из стали с массовой долей углерода 0,85 % и более допускаются участки карбидной сетки не выше балла 3 по шкале 5 ГОСТ 8233.

В микроструктуре по сечению рельсов бейнит и мартенсит не допускается.

5.12.2 Глубина обезуглероженного слоя на поверхности головки рельсов не должна превышать 0,50 мм.

  - Маркировка

    - Выпуклая маркировка

      - На средней части шейки с одной стороны каждого рельса в горячем состоянии выкатывают выпуклую маркировку, содержащую:

– наличие дифференцированного упрочнения рельса;

- обозначение предприятия-изготовителя в соответствии с приложением М;

- месяц (римскими цифрами) и последние две цифры года изготовления (арабскими цифрами);

- тип рельса («Р50», «Р65», «Р75»);

- обозначение «ИК» – для рельсов категории ДТ370ИК и ДТ400ИК;

- обозначение направления прокатки стрелкой (острие стрелки указывает на передний конец рельса по ходу прокатки);

Допускается вместо выпуклой маркировки применять иные способы нанесения и/или виды маркировки, обеспечивающие отсутствие концентраторов напряжений, полноту содержания данных о рельсе не ниже информативности выпуклой маркировки, идентификацию рельса в период после изготовления и до утилизации.

      - Маркировку выкатывают с периодичностью не более 4 м по длине рельсов. На рельсах с болтовыми отверстиями маркировка не должна располагаться на расстоянии менее 0,6 м от торцов рельса.

      - Маркировочные знаки должны быть высотой от 20 до 25 мм и выступать на расстояние от 0,6 до 1,3 мм с плавным переходом к поверхности шейки. Допускается наклон знаков выпуклой маркировки (шрифт курсив).

      - Допускается дополнительно выкатывать не более четырех знаков в виде выпуклых точек диаметром от 2 до 3 мм высотой около 1 мм и выпуклых линий длиной                         до 80 мм.

5.13.1.5 Обозначение наличие способа закалки:

- две параллельных горизонтальных выпуклых линий – дифференцированное термоупрочнение с прокатного нагрева;

- отсутствие горизонтальных выпуклых линий – нетермоупрочненные рельсы.

Длина выпуклых линий – от 40 до 60 мм, расстояние между двумя параллельными выпуклыми линиями – от 10 до 25 мм, ширина выпуклых линий (3,0 ± 1,0) мм.

5.13.1.6 Маркировка выпуклыми знаками может быть исправлена путем удаления знаков пологой абразивной зачисткой (вдоль рельса) без прижогов при соблюдении требований к геометрии и качеству поверхности рельса (см.5.7.4).

5.13.2 Маркировка, наносимая клеймовочной машиной

5.13.2.1 На средней части шейки каждого рельса со стороны противоположной выпуклой маркировке в зоне отсутствия контакта с правильными роликами роликоправильной машины горячим клеймением наносят:

- номер плавки (арабскими цифрами);

-  расположение каждого участка рельса длиной, кратной 12,5 или 25 метров, в раскате латинскими буквами (A, B, … Y);

- номер ручья машины непрерывной разливки стали в заготовки (один знак арабскими цифрами 1, 2, 3 и т.д.);

- номер заготовки в ручье машины непрерывной разливки (арабскими цифрами двумя знаками 01, 02, 03 и т.д.).

      - Маркировку наносят на расстоянии более 1 м от торцов рельса с периодичностью не более 12,5 м по длине рельсов, для рельсов длиной до 12,52 м – не менее чем в одном месте.

      - Маркировочные знаки должны иметь высоту от 14 до 16 мм,                                         глубину от 0,4 до 1,5 мм, угол наклона в пределах от 8о  до 12о к вертикальной оси рельса. Знаки должны быть четкими, без острых очертаний контуров и вершин.

5.13.2.4 Если идентификационная маркировка, нанесенная горячим клеймением, была удалена или пропущена, или если она должна быть изменена, то для повторной идентификации допускается наносить гравировкой соответствующую маркировку.

    - Маркировка приемочными знаками

На торце подошвы каждого принятого рельса с болтовыми отверстиями для звеньевой конструкции железнодорожного пути клеймением в холодном состоянии наносят приемочные знаки службы технического контроля предприятия-изготовителя.

### На рельсах без болтовых отверстий, предназначенных для сварки, приёмочные знаки холодным клеймением на подошве не наносят. Положительный результат приёмки службой технического контроля предприятия-изготовителя отмечают в паспорте готового изделия.

    - Маркировка краской

В зависимости от категории рельса на шейке рельса наносят маркировку краской. Вид, цвет и место нанесения маркировки краской устанавливают по соглашению сторон.

    - Дополнительная маркировка

5.13.5.1 На торце рельса допускается нанесение дополнительной маркировки.

5.13.5.2 На рельсы допускается нанесение электронной и иных видов маркировки способами, не создающими концентраторов напряжений в рельсах.

    - Маркировка знаком обращения продукции на рынке

Рельсы, соответствующие требованиям технических регламентов, дополнительно маркируют знаком обращения на рынке способами, исключающими образование концентраторов напряжений в рельсах.

  - Магнитная индукция

Максимальное значение магнитной индукции на поверхности катания головки рельса не должно превышать 0,7 мТл. При превышении указанного нормативного значения магнитной индукции рельсы подлежат обязательному размагничиванию. По согласованию с потребителем допускается размагничивание рельсов до начала их эксплуатации.

  - Эксплуатационная надёжность рельсов

    - Предел выносливости рельсов

Предел выносливости рельсов при испытаниях полнопрофильных проб рельсов всех типов должен быть, МПа:

- не менее 300 для рельсов класса твердости 260 и 300;

- не менее 350 для рельсов класс твердости 320, 370, 400;

- не менее 370 для рельсов класса твердости 350.

    - Скорость роста усталостной трещины

Скорость роста усталостной	трещины для	термоупрочненных рельсов всех классов твердости при испытаниях образцов из рельсов не должна превышать:

- 17 м/109 циклов при размахе коэффициента интенсивности напряжений ΔК равном 10 МПа·м1/2

-  55 м/109 циклов при размахе коэффициента интенсивности напряжений ΔК равном 13,5 МПа·м1/2

    - Циклическая трещиностойкость

Трещиностойкость (циклическая) Кfc при испытаниях полнопрофильных проб рельсов классов твердости 260, 300 и 320 должна быть не менее 26 МПа·м1/2, рельсов класса твердости 350 – не менее 32 МПа·м1/2, рельсов классов твердости 370 и 400 – не менее 28 МПа·м1/2.

    - Статическая трещиностойкость

Трещиностойкость (статическая) KIс    при   испытаниях   образцов   из   рельсов определяется   в соответствии  с таблицей 14.

### Таблица 14 – Трещиностойкость (статическая) KIс

| Класс твердости рельсов | Трещиностойкость, КIс, МПа·м1/2, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | одного образца | средняя для трех образцов |
| 260, 300, 320 | 24 | 26 |
| 350 | 30 | 32 |
| 370, 400 | 28 | 30 |

Для рельсов типа Р50 данный показатель не нормируется.

    - Остаточные напряжения в средней части подшвы рельсов

Остаточные растягивающие напряжения в средней части подошвы рельсов не должны превышать 250 Н/мм2. Допускаются сжимающие остаточные напряжения.

- Правила приёмки

6.1 Общие положения

6.1.1 Контроль соответствия рельсов требованиям настоящего стандарта производят проведением приемо-сдаточных испытаний по п.6.2. Приемо-сдаточные испытания проводят с применением сплошного и выборочного контроля.

6.1.2 Рельсы, принятые службой контроля качества предприятия-изготовителя, предъявляют представителю заказчика по его требованию. Принятые рельсы маркируют приемочными знаками согласно 5.13.3.

6.1.3 Для контроля стабильности качества изготовления рельсов по действующей конструкторской документации согласно установленного графика проводят периодические испытания рельсов по п.6.5.

6.1.4 С целью определения эффективности внесенных изменений в технологию изготовления рельсов проводят типовые испытания по п. 6.6.

6.1.5 С целью соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза на основе действующего стандарта проводятся сертификационные испытания по п. 6.7.

6.1.6 Результаты оценки соответствия по данным приемо-сдаточных и периодических испытаний оформляют протоколами и актами в соответствии с ГОСТ 15.309. Срок хранения данных о результатах испытаний в архиве предприятия-изготовителя – не менее 20 лет, а неразрушающего контроля – не менее трех лет с момента изготовления рельсов.

6.1.7 Оценку подтверждения соответствия продукции требованиями данного стандарта проводят органы по подтверждению соответствия, аккредитованные в соответствии с требованиями ISO/IEC 17065.

6.1.8 Все испытания рельсов проводят в лабораториях, аккредитованных в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025.

  - Приёмо-сдаточные испытания

    - Приемо-сдаточные испытания рельсов проводят поплавочно (партиями), посерийно. Допускается проводить приемку сборной партии рельсов от разных плавок, отставших по технологическому потоку более чем на 10 суток. В партию допускается объединять только рельсы одного типа, одной марки стали, одного класса профиля, одного класса прямолинейности, одной категории, прошедшие термоупрочнение по одному режиму (для дифференцированно упрочненных рельсов), одновременно предъявляемые к приемке в количестве не более 100 шт.

Рельсы в сборной партии принимают по результатам испытаний на соответствие 5.8, 5.9.1, 5.9.2, 5.10 одного рельса от любой из плавок, входящих в данную партию.

    - Рельсы одной плавки или партии, прокатанные или дифференцированно упрочненные с разрывом более 10 суток, подвергают приемно-сдаточным испытаниям как рельсы разных плавок и партий.

    - Сплошной контроль при приемо-сдаточных испытаниях проводят по показателям, контролируемым на каждом рельсе каждой плавки. Выборочный контроль проводят по показателям, требования к которым оцениваются на пробах от одной плавки (от одного рельса), результаты оценки которых распространяются на одну или несколько плавок.

    - Периодичность и объем приемо-сдаточных испытаний рельсов по 5.3.6, 5.4.1, 5.5.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.1 – 5.9.3, 5.10, 5.11, 5.12.1, 5.12.2, 5.13, 5.14 – в соответствии с Таблицей 15. Отбор проб для приемо-сдаточных испытаний – по 6.3.1 – 6.3.15.

6.2.5 Проверку соответствия рельсов требованиям 5.6.2 и 5.7.1 с учетом результатов неразрушающего контроля в соответствии с приложением И.

### Таблица 15 – Приемо-сдаточные испытания рельсов

| Показатель качества рельсов | Выборка по плавкам или по времени для проведения контроля для рельсов |  |  |  |  |  | Объем выборки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | специального применения |  |  | общего применения |  |  | Количество рельсов, проб от плавки (рельсов) | Количество образцов от пробы |
|  | нетермоупрочненных | термоупруч ненных |  | нетермоупрочненные | термоупрочненные |  |  |  |
| Сплошной контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма и основные размеры поперечного сечения (5.2.1) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Расположение и диаметр болтовых отверстий (5.2.3) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Перпендикулярность торцов (5.2.4) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Отклонение от прямолинейности (5.2.5) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Скручивание (5.2.6) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Внутренние дефекты (5.6.2) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Качество поверхности, включая торцы, фаски и болтовые отверстия (5.7) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Маркировка (5.13) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Длина (5.2.2) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Каждый рельс |  |
| Выборочный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав (5.4.1, 5.4.2) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Одна ковшовая проба | - |
| Массовая доля общего кислорода** (5.4.4) | Каждая плавка |  |  | Первая и последняя плавка из серии |  |  | Одна проба от рельса | Один образец из пробы |
| Массовая доля кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях ** (5.4.5) | Последняя плавка из серии |  |  | — |  |  | Одна проба от рельса | Один образец от пробы |
| Массовая доля водорода (5.4.6) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Пробы по 6.3.2 | Одно измерение* |
| Показатель качества рельсов | Выборка по плавкам или по времени для проведения контроля для рельсов |  |  |  |  |  | Объем выборка |  |
|  | специального применения |  |  | общего применения |  |  | Количество рельсов, проб от плавки (рельсов) | Количество образцов от пробы |
|  | нетермоупрочненных |  | термоупруч ненных | нетермоупрочненные |  | термоупрочненные |  |  |
| Выборочный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязненность неметаллическими включениями** (5.5) | Последняя плавка из серии |  |  |  |  |  | По одной пробе от каждого ручья | По два образца от каждой пробы |
| Макроструктура** (5.6.1) | Первая плавка из серии |  |  |  |  |  | По одной пробе от каждого ручья | По одному полнопро фильному темплету из каждой пробы |
| Механические свойства при растяжении (5.8) | Последняя плавка из серии |  |  |  |  |  | Одна проба | Один образец от пробы |
| Ударная вязкость (5.8) | - | Каждая плавка |  | - | Каждая плавка |  | Одна проба | Два образца от пробы |
| Твердость на поверхности катания головки (5.9.1, 5.9.2) | каждая плавка |  |  |  |  |  | Одна проба | Один образец от пробы |
| Твердость по поперечному сечению рельса (5.9.1, 5.9.2) | Каждая плавка |  |  | - | Последняя плавка из серии |  | Одна проба | Один образец от пробы |
| Разность значений твердости на поверхности катания по длине рельса (5.9.3) | Каждая плавка | Не реже одного раза за 8 ч |  | - | Не реже одного раза в сутки |  | Три пробы от одного рельса | По одному образцу из каждой пробы |
| Копровая прочность (5.10) | Каждая плавка |  |  | Одна плавка за 12 ч |  |  | Одна проба | - |
| Остаточные напряжения в шейке рельсов (5.11.1) | Не реже одного раза за 8 ч |  |  | - | Не реже одного раза в сутки |  | Одна проба | - |
| Микроструктура (5.12.1) | Каждая плавка |  |  | Одна плавка за 12 ч |  |  | Одна проба | Один шлиф |
| Глубина обезуглероженного слоя (5.12.2) | Каждая плавка |  |  |  |  |  | Одна проба | Три шлифа |
| 1) Результаты испытаний, полученные на нетермоупрочненных рельсах, распространяются на рельсы, подвергнутые в дальнейшем термоупрочнению. 2) На первой плавке в серии проводят два измерения. 3) Допускается проводить контроль непосредственно на рельсе. Примечания 1 Допускается проведение контроля химического состава на соответствие 5.4.1-5.4.3 на пробах, отобранных от НЛЗ или от рельса. 2 Для рельсов категории Н260, предназначенных для стрелочных переводов, допускается проводить испытания на растяжение выборочно (для каждой 20-й плавки) с расчетной оценкой механических свойств остальных плавок регрессионным анализом. 3 Прочерк означает, что для рельсов данного применения и вида термоупрочнения контроль данного показателя или его проведение на пробах/образцах не предусмотрен. |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Рельсы из стали с массовой долей водорода (см.  5.3.2) свыше 0,00020 % (2,0 ppm) до 0,00025 % (2,5 ppm) включительно подвергают выборочному разрушающему контролю на отсутствие флокенов на одной пробе от одного из рельсов плавки. При обнаружении флокенов все рельсы данной плавки считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта.

    - Загрязненность неметаллическими включениями (см. 5.5) рельсов контролируют в соответствии с Таблицей 15.

    - Приемо-сдаточные испытания по определению механических свойств (см. 5.8) при растяжении проводят на одном образце, ударной вязкости (см. 5.8) – на двух образцах, копровой прочности (см. 5.10) и остаточных напряжений в шейке рельса (см. 5.11) – на одной пробе.

    - Твердость на поверхности катания головки и по поперечному сечению рельса (см. 5.9.1, 5.9.2), а также разность значений твердости на поверхности катания по длине рельса (см. 5.9.3) определяют (см. Таблицу 15) на пробах, вырезанных из рельсов.

Допускается проводить контроль твердости на поверхности катания (см. 5.9.1),                     по поперечному сечению рельса (см. 5.9.2) и контроль разности значений твердости на поверхности катания по длине рельса (см. 5.9.3) непосредственно на рельсах неразрушающими методами контроля или другим методом, обеспечивающим требуемую точность измерения.

При этом на поверхности катания зачистка на глубину до 0,5 мм и отпечаток шарика при определении твердости не являются браковочным признаком при оценке качества поверхности рельса для рельсов любого применения, указанного в Таблице 2, кроме СС и ВС. Для рельсов применений СС и ВС отпечатки шарика при определении твердости на поверхности катания не допускаются, при наличии отпечатков шарика допускается перевод таких рельсов в другие категории.

6.2.10 Контроль формы и основных размеров поперечного сечения (см. 5.2.1), длины рельсов (см. 5.2.2), расположения и размеров болтовых отверстий (см. 5.2.3), перпендикулярности торцов рельсов (см. 5.2.4), прямолинейности (см. 5.2.5) и скручивания   рельсов (см. 5.2.6), внутренних дефектов (см. 5.6), качества поверхности, включая торцы и болтовые отверстия (см. 5.7), маркировки (см. 5.13) проводят на каждом рельсе.

При обеспечении выполнения требований за счет технологии изготовления рельсов допускается проводить выборочный контроль расположения и размеров болтовых отверстий (см. 5.2.3), перпендикулярности торцов рельсов (см. 5.2.4), качества поверхности торцов и болтовых отверстий (при их наличии) (см. 5.7). Объем выборочного контроля должен быть согласован с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

6.2.11 Для неразрушающего контроля рельсов следует применять методы А, Б, В и Г (см. Приложение И).

Применение методов неразрушающего контроля А, Б и В, является обязательным для всех рельсов. По согласованию с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта допускается вместо применения двух методов А и Б применение одного из них: А или Б.

Применение метода Г является обязательным для всех рельсов категорий ДТ350ВС, ДТ350СС, Н320ВС, а для рельсов остальных категорий – по требованию владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Рельсы, идентифицированные средствами контроля как «условно-дефектные» по внутренним дефектам и (или) качеству поверхности, допускается подвергать дополнительному автоматизированному контролю, а также механизированному или ручному контролю (см. Приложение И).

  - Отбор проб

    - Пробы для приемо-сдаточных испытаний отбирают от любого рельса из любой заготовки, любой плавки в серии, в любом месте рельса (в том числе и от прилегающей технологической обрези) на любой стадии технологического процесса (в том числе при порезке раскатов на пилах горячей резки), если иное не оговорено для соответствующего показателя качества рельсов.

    - Отбор проб для определения химического состава стали (см. 5.4.1–5.4.4) – по ГОСТ 7565 и СТ РК ИСО 14284.

Пробы для определения химического состава стали (см. 5.4.1, 5.4.2) отбирают в середине разливки каждой плавки из промежуточного ковша (ковшовая проба). При получении значений химического состава по результатам анализа ковшевой пробы, на границе номинальных значений, либо превышающих их, допускается определять химический состав стали от пробы, отобранной от контрольных НЛЗ или от рельса (5.4.1, 5.4.3).

Результаты определения химического состава стали, полученные от пробы, отобранной от контрольных НЛЗ или от рельса, являются приоритетными в части аттестации плавки по химическому составу стали.

    - По требованию владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также при экспертизе, при арбитраже для определения химического состава стали пробы отбирают от контрольных рельсов, а при их отсутствии – от любых рельсов плавки.

    - Определение массовой доли водорода в жидкой стали (см. 5.3.6) проводят в промежуточном ковше в середине разливки каждой плавки, при этом на первой плавке в серии дополнительно проводят определение в начале разливки.

Пробы для определения массовой доли общего кислорода (5.4.4) отбирают от любого контрольного рельса.

    - Для выборочного разрушающего контроля на отсутствия флокенов (см. 5.3.6, 6.1.4) отбирают пробу длиной от 200 до 250 мм от одного из рельсов плавки.

    - Пробы для контроля макроструктуры (см. 5.6.1) отбирают от передних концов рельсов с индексом «А», прокатанных из первой заготовки каждого ручья, или от прилегающей технологической обрези.

    - Пробы для определения механических свойств при растяжении, ударной вязкости (см. 5.8), массовой доли общего кислорода (см. 5.4.4) и массовой доли кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (см. 5.4.5) отбирают в любом месте от любых контрольных рельсов, но на расстоянии не менее 150 мм от торца.

Допускается при изготовлении рельсов длиной 120 м отбор проб производить от любого контрольного рельса с переднего или заднего конца.

Допускается в качестве заготовок образцов для анализа кислорода (см. 5.4.4, 5.4.5) использовать части разрушенных образцов, испытанных на растяжение (см. 5.8).

Допускается проводить отбор заготовок проб для определения массовой доли общего кислорода и массовой доли кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (см. 5.4.4, 5.4.5) при помощи пил горячей резки от рельсов или от прилегающей технологической обрези.

    - Пробы для контроля копровой прочности (см. 5.10), остаточных напряжений в шейке (см. 5.11) отбирают от любого рельса плавки способом холодной механической резки после правки на роликоправильной машине на расстоянии не менее 3,0 м от торца рельса.

Отбор проб для контроля копровой прочности нетермоупрочненных рельсов (см.5.10) допускается проводить с помощью пил горячей резки.

    - Для определения твердости (см. 5.9) при приемо-сдаточных испытаниях используют один из контрольных рельсов. Для контроля твердости на поверхности катания и по поперечному сечению рельса (см. 5.9.1, 5.9.2) отбирают пробы на расстоянии не менее 150 мм от торца рельса. Для контроля разности значений твердости на поверхности катания по длине рельса (см. 5.9.3) отбирают пробы в трех местах: по одной пробе на расстоянии не менее 150 мм от торцов и одну пробу в середине рельса.

    - Пробы для контроля загрязненности рельсов неметаллическими включениями (см. 5.5) отбирают от задних концов рельсов с индексом «Y», прокатанных из последней заготовки каждого ручья или от прилегающей технологической обрези.

    - Пробы для контроля микроструктуры (см. 5.12.1) отбирают от одного из контрольных рельсов на расстоянии не менее 150 мм от торца рельса.

    - Пробы для контроля глубины обезуглероженного слоя (см. 5.12.2) допускается отбирать на пилах горячей или холодной резки на расстоянии не менее 150 мм от торца.

    - Пробы для других видов испытаний вырезают из любого раската или рельса плавки.

    - При документально подтвержденном отсутствии контрольных рельсов для изготовления проб допускается использовать один любой рельс данной плавки.

    - Все отобранные пробы маркируют номером плавки, номером рельса и другой идентификационной маркировкой по технической документации предприятия-изготовителя.

  - Порядок приемки рельсов при отрицательных результатах контроля

    - В случае отрицательного результата контроля массовой доли общего кислорода (5.4.4) проводят повторный контроль на удвоенном количестве проб, взятых от противоположного конца данного контрольного рельса.

При хотя бы одном отрицательном результате повторного контроля все рельсы специального применения контролируемой плавки считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта. При этом допускается перевод рельсов плавки в другие категории, требованиям к которым удовлетворяют полученные результаты.

При хотя бы одном отрицательном результате повторного контроля все рельсы общего применения контролируемой плавки считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта. Последующий контроль в контролируемой серии плавок проводят поплавочно на рельсах плавок, следующих за контролируемой (предшествующей контролируемой) по ходу разливки, до получения положительного результата на четырех плавках подряд.

    - В случае отрицательных результатов контроля загрязненности                                          неметаллическими включениями хотя бы по одному параметру (см. 5.5.1–5.5.3) все                     контрольные рельсы данной плавки, прокатанные из заготовок, соответствующих концу разливки, считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта и проводят повторный контроль на пробах, отобранных от передних концов этих рельсов или                            на пробах, взятых от задних концов смежных рельсов.

В случае отрицательных результатов повторного контроля все рельсы контролируемой плавки признают не соответствующими требованиям настоящего стандарта. Дальнейший контроль должен производиться последовательно на рельсах из предыдущих плавок данной серии до получения положительного результата на четырех плавках подряд.

При несоответствии рельсов специального применения требованиям (5.5.2–5.5.3) хотя бы по одному параметру, допускается их перевод в рельсы общего применения при условии их соответствия требованиям (5.5.1–5.5.3) для рельсов общего применения.

    - В случае отрицательных результатов первичного контроля макроструктуры контрольного рельса его признают не соответствующим требованиям настоящего стандарта и проводят повторный контроль макроструктуры на двух, следующих за контрольным, рельсах, разлитых по тому же ручью.

В случае отрицательных результатов повторного контроля проводят поштучный контроль и рассортировку всех рельсов плавки, разлитых по тому же ручью, что и контрольный рельс, показавший неудовлетворительные результаты контроля макроструктуры. Последующий контроль макроструктуры рельсов проводят поплавочно до получения устойчивых положительных результатов, при которых у четырех подряд подвергнутых контролю плавок не обнаруживают недопустимые дефекты макроструктуры.

    - При отрицательных результатах определения твердости на поверхности катания или по поперечному сечению проводят повторное определение твердости на удвоенном количестве проб, отобранных от двух рельсов, следующих за контрольным или смежных с контрольным, или на том же контрольном рельсе с удвоенным количеством измерений.

В случае отрицательных результатов повторного определения твердости рельсов хотя бы по одному измерению все рельсы данной плавки допускается рассортировывать поштучно по твердости. Рельсы с неудовлетворительной твердостью допускается переводить в соответствующую категорию твердости.

    - В случае получения при приемо-сдаточных испытаниях отрицательного                        результата контроля остаточных напряжений в шейке контрольный рельс признают не соответствующим требованиям настоящего стандарта и проводят повторный контроль двух смежных рельсов, прошедших правку на роликоправильных машинах до и после контрольного рельса.

В случае получения отрицательного результата контроля остаточных напряжений в шейке рельсов, контролируемые рельсы признают не соответствующими настоящему стандарту и проводят контроль двух смежных рельсов, прошедших правку на роликоправильных машинах до и после контрольного рельса.

В случае неудовлетворительных результатах повторных испытаний для нетермоупрочненных и дифференцированно термоупрочненных рельсов проводят    поштучный контроль рельсов. Если повторный неудовлетворительный результат получен по ходу правки перед контролируемым рельсом – поштучный контроль проводят на предыдущих рельсах, если за контролируемым рельсом – на последующих. Контроль        проводят последовательно по ходу правки до получения положительного результата на четырех рельсах подряд.

    - В случае получения при приемо-сдаточных испытаниях на растяжение, ударный изгиб или копровых испытаниях отрицательного результата проводят повторные испытания того вида, по которому получен отрицательный результат, на удвоенном количестве образцов (проб), отобранных от того же контрольного рельса либо от двух рельсов, смежных с контрольным, или следующих (предыдущих), по отнощению к контрольному, рельсах.

При отрицательных результатах повторного контроля копровой прочности, или механических свойств при растяжении, или ударной вязкости все рельсы контролируемой плавки признают не соответствующими требованиям настоящего стандарта. Последующий контроль рельсов по контролируемому показателю проводят поплавочно до получения устойчивых положительных результатов, при которых у четырех подряд прокатанных или термически упрочненных и подвергнутых контролю плавок этот показатель удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

Для рельсов применения НН в случае, если при повторных испытаниях на ударную вязкость при температуре минус 60 °С величина ударной вязкости составляет не менее 15 Дж/см2, то допускается перевод рельсов в другие категории без проведения дополнительных испытаний на ударную вязкость при комнатной температуре.

    - При отрицательных результатах определения микроструктуры или глубины обезуглероженного слоя проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб, отобранных от двух рельсов, следующих (по прокатке или термообработке) за контрольным, или на том же контрольном рельсе с удвоенным количеством испытаний.

При отрицательных результатах повторного контроля микроструктуры или глубины обезуглероженного слоя контролируемая плавка бракуется, а контроль рельсов проводят поплавочно до получения устойчивых положительных результатов, при которых у четырех подряд прокатанных или термически упрочненных и подвергнутых контролю плавок этот показатель удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

    - При получении положительных результатов повторного контроля все рельсы контролируемых плавок считают соответствующими требованиям настоящего стандарта, за исключением рельсов, не выдержавших испытаний.

    - Допускается в случае получения отрицательных результатов повторного контроля механических свойств при растяжении, или ударной вязкости, или копровой прочности, или твёрдости, или разности значений твёрдости по длине рельса, или остаточных напряжений в шейке рельсов, или микроструктуры, или прямолинейности, или скручивания подвергать рельсы однократной повторной термической обработке и предъявлять к приемке как новую плавку.

    - При получении отрицательных результатов по контролю прямолинейности (5.2.5) рельс может быть переведен в другой класс прямолинейности (в класс В, или в класс С), или подвергнут повторной правке на роликоправильной машине или неоднократной правке на прессах (5.3.5), или обрезан по длине (укорочен) согласно (5.2.2), или (если возможно) порезан на рельсы длины по 5.2.2 или указанной в заказе, с повторным контролем прямолинейности на соответствие требованиям 5.2.5 после порезки.

  - Периодические испытания

    - Испытания по проверке выполнения требований п. 5.14-5.15 проводят один раз в течение срока действия сертификата соответствия (один раз в 2,5 года).

    - Допускается в случае совпадения срока проведения сертификационных и периодических испытаний результаты сертификационных испытаний по п. 5.14–5.15, проведенных при подтверждении соответствия, засчитывать в качестве результатов периодических испытаний по соответствующим требованиям.

Периодические испытания проводят на рельсах тип Р65 классов твердости 320, 350 и 370. Результаты периодических испытаний, полученные для данного типа и класса твердости рельсов, распространяются на рельсы соответствующих категорий в пределах указанных классов твердости и всех других типов в рамках одного предприятия-изготовителя с учетом вида термоупрочнения.

    - В случае получения отрицательных результатов хотя бы одного из испытаний за исключением (5.14), дальнейшие действия – в соответствии с ГОСТ 15.309. При превышении нормативного значения остаточной магнитной индукции дальнейшие действия – в соответствии с п. 5.14.

    - Испытания по 5.14 допускается проводить непосредственно у потребителя, для чего отбирают два рельса методом отбора случайного отбора по ГОСТ 18321 от не менее десяти рельсов от последней поставленной партии.

6.5.5 Для проведения испытаний по выполнению требований п. 5.15 отбирают 1 рельс методом случайного отбора выборки по ГОСТ 18321, не менее чем от десяти рельсов, произведенных номинальной длиной 25 м или не менее чем от четыре рельсов, произведенных номинальной длиной 100-120 м, прошедших приемо-сдаточные испытания за период не менее 10 суток.

6.5.6 Для испытаний по п. 5.15.2 изготавливают и испытывают два образца, по 5.15.4 – три образца.

6.5.7 Испытания по п. 5.15.1, 5.15.3, 5.15.5 проводят на полнопрофильных пробах, порезанных холодной механической резкой на расстоянии не менее 3 м от торца рельса, отобранного согласно п.6.5.4. Для испытаний по п. 5.15.1 вырезают и испытывают шесть проб, по п. 5.15.3 – шесть проб, по п. 5.15.5 – одна проба.

Допускается использовать результаты полученных испытаний по п. 5.15.1 для исследования и расчетов по определению результата по п. 5.15.3, что суммарно составит не менее шести полнопрофильных проб по обоим испытаниям.

6.5.8 При соответствии результатов испытаний требованиям п. 5.14-5.15 предприятия-изготовитель продолжает изготовление рельсов по действующей конструкторской документации с проведением приемо-сдаточных испытаний рельсов согласно п. 6.2 до следующих периодических испытаний.

  - Типовые испытания рельсов

6.6.1 Типовые испытания рельсов проводят для оценки эффективности изменений технологии изготовления рельсов с целью целесообразности внесения изменений в композицию химического состава стали или в технологию изготовления рельсов.

6.6.2 Типовые испытания проводят в соответствии с перечнем и в объеме, приведенном в таблице 16.

6.6.3 Типовые испытания проводит непосредственно изготовитель или по договору с ним и при его участии аккредитованная в установленном порядке испытательная (сторонняя) организации, область аккредитации которой включает данные методы испытания рельсов, с участием, при необходимости, представителей разработчика продукции, потребителя, других заинтересованных сторон.

Таблица 16 – Основания и объем проведения типовых испытаний

| Основания для назначения типовых испытаний | Объем и вид типовых испытаний |  |
| --- | --- | --- |
|  | для нетермоупрочненных рельсов | для термоупрочненных рельсов |
| Изменение технологических параметров и/или порядка выполнения технологических операций, предусмотренных действующим технологическим регламентом и инструкций. | Испытания проводят по показателям качества, которые предполагалось улучшить, влияние которых на остальные показатели оценивается по результатам приёма – сдаточных испытаний. |  |
| Выход за пределы требований действующего технологического регламента, без изменения вида термической обработки, в части: - - температуры начала термоупрочнения; - - температуры конца термоупрочнения; | Не применяются | Оценивается на рельсах первых пяти плавок по прокатке. Проверяют показатели: микроструктуры (5.12), механических свойств при растяжении и ударную вязкость (5.8, таблица 11), твердости (5.9, таблица 12), остаточные напряжения в шейке (5.11). |
| Введение дополнительных легирующих элементов, изменение установленных пределов массовой доли содержания легирующих элементов, химического состава согласно таблице 8. | Испытания по таблице 15 (выборочный контроль, за исключением контроля длины), а также по 5.15.1, 5.15.3, 5.15.4 (для рельсов Р50 по 5.15.1 и 5.15.3) | Испытания по таблице 15 (выборочный контроль, за исключением контроля длины), а также по 5.15.1-5.15.4 (для рельсов Р50 по 5.15.1 и 5.15.3) |

6.6.4 Результаты типовых испытаний анализируются в сравнении с ранее достигнутыми (до внесения изменений) значениями приемо-сдаточных испытаний, полученными на не менее чем 20 проконтролированных партиях. Испытания по п. 5.15 сравнивают с предыдущими данными приемочных, периодических, других видов испытаний по этим показателям для соответствующего класса твердости рельсов.

Результаты изменения технологии считают положительными в случае, если выполняются следующие условия: все рельсы, произведенные по измененной технологии и подвергнутые типовым испытаниям, соответствуют требованиям настоящего стандарта в части проконтролированных показателей, а также обеспечено улучшение всех показателей (или их стабильность), при этом допускается снижение среднего уровня не более чем на 30 % от ранее достигнутых значений, но не ниже требований настоящего стандарта.

Допускается результаты типовых испытаний распространять на другие категории и типы рельсов соответствующего класса твердости, изготовленные по аналогичной технологии на одном производстве с рельсами, результаты испытаний которых не зависят от категории и типа рельсов.

6.6.5 Результаты типовых испытаний оформляют актом по форме 3, приведенной в приложении В ГОСТ 15.309, и протоколами типовых испытаний с отражением всех результатов, которые оформляют в порядке, установленном изготовителем.

Акт типовых испытаний подписывают участники испытаний и утверждает изготовитель.

### 6.7 Подтверждение соответствия требованиям технических регламентов

6.7.1 В целях подтверждения соответствия рельсов требованиям по безопасности согласно технических регламентов проводят испытания для проверки выполнения требований п. 5.1.9, 5.1.10, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.3 (при наличии отверстий), 5.2.4-5.2.6, 5.4.1 – 5.4.4, 5.5, 5.6.1, 5.7.1-5.7.4, 5.7.8 (при наличии отверстий), 5.8-5.12, 5.13.1.1, 5.13.2., 5.13.6, 5.15, а также 5.1.5 если испытания по подтверждению соответствия проводятся впервые.

Полигонные испытания или подконтрольные испытания рельсов проводят только при первичном подтверждении соответствия категорий рельсов, указанных в 5.1.5. Результаты полигонных или подконтрольных испытаний рельсов классов твердости 320, 350, 370 распространяют на рельсы других категорий, соответственно для одного производства, класса твердости и способа термоупрочнения.

Испытания по п. 5.1.5, 5.15.2, 5.15.4 проводят на рельсах типа Р65 и Р75. Результаты испытаний распространяют на рельсы типа Р50, изготовленные одним предприятием-изготовителем с учетом вида термоупрочнения.

6.7.2 Положительные результаты сертификационных испытаний распространяют на все категории рельсов одного типа, одного класса твердости и вида термоупрочнения, изготовленных одним предприятием-изготовителем, идентичных или ниже качеством, техническими характеристиками и нормируемыми показателями испытаний, необходимых для подтверждения соответствия.

Допускается результаты подтверждения соответствия распространять:

- рельсов специального применения СС и ВС на рельсы общего применения;

- рельсов общего применения на рельсы специального применения НН, по всем показателям, кроме ударной вязкости при минус 60 ᵒС и массовой доле азота в стали;

- результаты испытаний одного типа на рельсы других типов одного производства по показателям независящим от типа рельсов (5.4.1-5.4.4, 5.5, 5.6.1, 5.15).

6.7.3 Отбор не менее 10 рельсов длиной 25 м или не менее 4 рельсов длиной 100 м и более для испытаний проводят методом случайного отбора выборки по ГОСТ 18321 от не менее 25 рельсов длиной 25 м или 10 рельсов длиной 100 м и более соответственно, прошедших приемо-сдаточные испытания за период не более 10 суток.

6.7.4 Испытания по проверке выполнения требований 5.1.9, 5.1.10, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.3 (при наличии отверстий), 5.2.4–5.2.6, 5.7.1–5.7.4, 5.7.8 (при наличии отверстий), 5.13.1.1, 5.13.2.1, 5.13.6 проводят на 10 рельсах длиной 25 м или на 4 рельсах длиной 100-120 м и более, отобранных по 6.7.3.

6.7.5 Испытания по проверке выполнения требований 5.4.1–5.4.4 проводят на образцах из проб, вырезанных из одного случайно отобранного рельса от 10 рельсов длиной 25 м или от 4 рельсов длиной 100-120 м и более, отобранных по 6.7.3.

6.7.6 Испытания по проверке выполнения требований 5.5, 5.6.1, 5.8, 5.9, 5.12, 5.15.2, 5.15.4 проводят на образцах, изготовленных из одного рельса, случайно отобранного от 10 рельсов длиной 25 м или от 4 рельсов длиной 100-120 м и более, отобранных по 6.7.3. Для испытаний по 5.5 и 5.8 изготавливают и испытывают 6 образцов, по 5.6.1 – 2 образца, по 5.15.2 – 2 образца (не менее), по 5.9, 5.12 – 3 образца, 5.15.4 – 3 образца (не менее).

6.7.7 Испытания по проверке выполнения требований 5.10, 5.11, 5.15.1, 5.15.3, 5.15.5 проводят на полнопрофильных пробах, вырезанных из одного рельса, случайно отобранного от 10 рельсов длиной 25 м или от 4 рельсов длиной 100-120 м и более, отобранных по 6.7.3, не ближе 3 м от торцов рельса. Для испытаний по 5.10 вырезают и испытывают 3 пробы, по 5.11 и 5.15.5 – по 1 пробе, по 5.15.1– не менее 6 проб, по 5.15.3 – не менее 6 проб.

6.7.8 Образцы рельсов, пробы от образцов рельсов, образцы соответствующего вида испытаний из рельсов и проб маркируется по п. 6.3.11, а также дополнительной маркировкой обеспечивающие идентификацию.

6.7.9 Для полигонных и подконтрольных испытаний по 5.1.5 образцы рельсов отбирают методом случайного отбора выборки по ГОСТ 18321 согласно методике проведения полигонных испытаний или методике подконтрольных испытаний владельца инфраструктуры.

6.7.10 Испытания для проверки выполнения требований 5.15.2, 5.15.4 проводят на образцах, изготовленных из пробы от рельса, отобранного по 6.7.3. Для испытаний по 5.15.2 из изготовляют два образца, по 5.15.4 – три образца.

Допускается использовать результаты полученных испытаний по условиям в 5.15.1 для исследования и расчетов по определению результата по 5.15.3, что суммарно составит не менее шести полнопрофильных проб для испытаний по обоим методом.

6.7.11 Рельсы считают выдержавшими испытания для подтверждения соответствия требованиям технических регламентов, если по всем показателям получены результаты, соответствующие требованиям 5.1.9, 5.1.10, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.3 (при наличии отверстий), 5.2.4–5.2.6, 5.4.1–5.4.4, 5.5, 5.6.1, 5.7.1–5.7.4, 5.7.8 (при наличии отверстий), 5.8–5.12, 5.13.1.1, 5.13.2.1, 5.13.6, 5.15, а также 5.1.5, если испытания по подтверждению соответствия проводятся впервые.

### 7 Методы контроля

7.1. Общие положения

Для контроля и оценки соответствия рельсов требованиям настоящего стандарта применяются и исполняются стандартные методы по настоящему разделу и в приложениях к настоящему стандарту.

Методики, разработанные изготовителем по применению и исполнению стандартных методов испытаний, измерений для контроля и оценки соответствия рельсов должны быть аттестованы по СТ РК 2.18.

Применяемое стандартное, включая автоматизированное, испытательное оборудование (средства испытаний) должно быть аттестовано по СТ РК 2.75.

Все применяемые СИ, включая автоматизированные установки и шаблоны, должны быть поверены или откалиброваны.

При принятии решений приоритет имеют результаты, полученные с применением методов контроля «вручную», визуально, с использованием СИ и шаблонов.

7.2 Контроль линейных характеристик рельса автоматизированными средствами

7.2.1 Размеры поперечного сечения (5.2.1), отклонение рельсов от прямолинейности в целом и по элементам (5.2.5), скручивание рельсов (5.2.6) контролируют с помощью автоматизированных средств контроля.

7.2.2 При отрицательных результатах контроля автоматизированными средствами контролируемый рельс переводят в статус условно-дефектного рельса.

7.2.3 Условно-дефектные рельсы дополнительно контролируют по технической документации на применяемые автоматизированные средства контроля.

7.2.4 При отсутствии возможности повторного контроля автоматизированными средствами контроля и/или получения отрицательных результатов при повторном контроле, а также по другим несоответствиям, требующим дополнительной проверки, контроль проводят соответствующими методами «вручную» с применением соответствующих средств контроля.

7.2.5 При принятии решений о соответствии условно-дефектных рельсов контролируемым требованиям приоритет имеют результаты, полученные визуальными методами и/или методами контроля «вручную».

  - Контроль размеров и формы поперечного сечения рельсов

    - Размеры и форму поперечного сечения рельсов (см.5.2.1) контролируют                         автоматизированными СИ, обеспечивающими требуемую точность или другими СИ  обеспечивающим аналогичные метрологические характеристики.

    - Допускается проведение контроля размеров и формы поперечного сечения шаблонами. Вид шаблонов, рекомендуемых для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов, приведен в Приложении Е. Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельса должны соответствовать классу точности изготовления профиля рельсов определенного типа.

При контроле шаблонами размеры и форму поперечного сечения рельсов контролируют на расстоянии от 100 до 500 мм от торца, толщину шейки – у торца.

  - Контроль длины рельсов

Длину рельсов (см. 5.2.2) измеряют лазерным измерителем длины, или рулеткой измерительной металлической по ГОСТ 7502, или другим способом, обеспечивающим требуемую точность измерения.

  - Контроль диаметра болтовых отверстий

Контроль диаметра болтовых отверстий, размеров, определяющих их расположение (см. 5.2.3), проводят с применением шаблонов (см. Приложение Е). При арбитраже контроль рельсов проводят шаблонами (см. Приложение Е).

  - Контроль перпендикулярности торцов рельсов

Контроль перпендикулярности торцов рельсов (см. 5.2.4) проводят с помощью угольника поверочного марки УП-2-250 с углом 90о по ГОСТ 3749 и набора щупов плоских, приведенных в приложении Б ГОСТ 26877 или на рисунке Е.18 (приложение Е).

  - Контроль прямолинейности рельсов

Прямолинейность рельсов в целом (см. 5.2.5) предварительно контролируют визуально.

Кривизну рельсов длиной менее 25 м в целом определяют вручную по стреле прогиба, которую измеряют по хорде (по наибольшему зазору между поверхностью рельса и стальной струной, натянутой между его концами) с помощью щупов плоских, приведенных в ГОСТ 26877 или на рисунке Е.18 (приложение Е), имеющих сертификат о поверке.

Кривизну рельса длиной более 25 м, лежащего на подошве или головке, определяют, как зазор между центром основания подошвы и прилегающей плоскостью с помощью щупов плоских, приведенных в ГОСТ 26877 или на рисунке Е.18 (приложение Е).

  - Контроль отклонения рельсов от прямолинейности

    - Отклонение рельсов от прямолинейности (см. 5.2.5) во всех зонах определяют с помощью автоматизированных средств контроля.

    - При отсутствии автоматизированного контроля прямолинейности рельсов на концах и в переходных зонах контроль этих участков рельсов должен быть выполнен вручную с помощью контрольных линеек по ГОСТ 427, щупов по ГОСТ 26877 или приведенных на рисунке Е.18 (приложение Е) в соответствии с Приложением Д.

При этом в качестве контрольных следует использовать поверочные линейки типа ШД класса 2 по ГОСТ 8026 или специальные линейки, приведенные на рисунке Е.20 (приложение Е) и набор плоских щупов, приведенных в ГОСТ 26877 или на рисунке Е.18 (приложение Е).

Отклонение рельсов от прямолинейности следует определять по наибольшему зазору между поверхностью головки рельса и поверочной линейкой (по хорде или касательной) с помощью щупов плоских, приведенных в ГОСТ 26877 или на рисунке Е.18 (приложение Е).

При определении отклонения концов рельсов от прямолинейности в вертикальной плоскости вниз точка начала отклонения поверхности рельса от поверочной линейки должна быть расположена на расстоянии не менее 0,6 м от торца (Таблица Д.2, Приложения Д).

    - В спорных случаях контроль прямолинейности в любом месте рельсов проводят вручную с использованием СИ по 7.6.2 и в соответствии с Приложением Д.

  - Контроль скручивания рельсов

    - Скручивание рельсов (см. 5.2.6) определяют с помощью автоматизированных средств контроля.

    - Скручивание рельса определяют, как зазор между краем основания подошвы и прилегающей плоскостью в соответствии с Таблицей Д.1.

Допускают определение скручивания рельса вручную с помощью шаблона, как указано на Рисунке Е.17, прикладывая шаблон до соприкосновения с рельсом трех опор: двух – на расстоянии 1 м от торца рельса и одной – у торца рельса, и измеряя зазор между четвертой опорой шаблона и нижней (опорной) поверхностью подошвы у торца рельса.

7.9.3 Скручивание рельса при контроле вручную определяют по зазору между четвертой опорой и краем подошвы в положении рельса «стоя на подошве» с помощью плоских щупов, приведенных в приложении Б ГОСТ 26877 или на рисунке Е.18 (приложение Е).

Допускается применение специальных щупов, обеспечивающих достоверность результатов, не ниже указанных выше.

### 7.10 Контроль химического состава

Определение химического состава стали рельсов (5.4.1 - 5.4.3), проводят                              по ГОСТ 22536.1 – ГОСТ 22536.5, ГОСТ 22536.7 – ГОСТ 22536.12, ГОСТ 17745,                       ГОСТ 18895, ГОСТ 28033, ГОСТ Р 54153.

Массовую долю водорода в жидкой стали (5.3.6) определяют по равновесному парциальному давлению водорода.

Массовую долю водорода в жидкой стали определяют, измеряя в режиме реального времени давление водорода в жидкой фазе стали с применением системы зондового измерения.

Для определения массовой доли водорода от первой плавки каждой серии, которая была разлита через новый промежуточный ковш, отбирают не менее двух проб, от остальных плавок в серии – по одной пробе.

Первая проба от первой плавки в серии должна быть отобрана из промежуточного ковша в начале разливки. При содержании водорода более показателей, указанных в п.5.3.6 сталь для производства не используется.

Массовую долю общего кислорода (5.4.4) определяют по ГОСТ 17745, массовую долю кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (5.4.5) определяют при помощи фракционного газового анализа методом восстановительного плавления в потоке инертного газа-носителя в режиме импульсного нагрева, когда температура в печи анализатора практически мгновенно достигает от 2000 °C до 2500 °C по ГОСТ 34222.

Химический состав стали допускается определять другими методами, не уступающими стандартизованным методам по точности измерений.

### 7.11 Контроль рельсов на отсутствие флокенов

Для выборочного разрушающего контроля на отсутствие флокенов (см. 5.6) из пробы, отобранной по 6.3.3, методами холодной механической резки и обработки (строгания, фрезерования, шлифования) в соответствии с требованиями ГОСТ 10243 изготавливают продольный темплет в вертикальной продольной плоскости симметрии рельса. Контроль отсутствия флокенов проводят визуально на подготовленной поверхности темплета после ее глубокого травления по ГОСТ 10243. Условия проведения контроля – по ГОСТ 10243.

### 7.12 Контроль загрязнённости неметаллическими включениями

7.12.1 Образцы для контроля неметаллических включений изготавливают в соответствии с рисунком 4, при этом черновую поверхность рельса не удаляют.

Размеры в мм

Рисунок 4 - Схема расположения шлифа для контроля неметаллических включений

Допускается снятие фасок размером не более 3 мм ×3 мм на углах боковых граней шлифов. Область на полированной плоскости шлифа, на которой проводят контроль, должна быть размером не менее 15 мм ×15 мм. Края шлифа на ширину до 3 мм не контролируют.

7.12.2 Контроль загрязненности рельсов неметаллическими включениями (5.5)                     проводят в соответствии с приложением Л.

Контроль проводят на металлографическом микроскопе с применением                                         автоматической системы анализа изображений или с помощью визуального контроля путем сравнения с серией эталонных изображений.

Включения группы EFВ-β оценивают методом P с определением параметра PL.

Включения группы ED оценивают методами P и K с определением параметров Pd и КаЕD.

Включения группы EB оценивают методами P и K с определением параметров PL и KaЕВ.

Уменьшенная серия эталонных изображений приведена в приложении Л.

Примечание – В европейской стандартизации методика контроля установлена в [4].

### 7.13 Контроль внутренних дефектов и дефектов макроструктуры

7.13.1 Для проверки отсутствия внутренних дефектов и дефектов макроструктуры           (см. 5.6) используют сплошной неразрушающий ультразвуковой контроль рельсов методами в соответствии с Приложением И (см. 5.6.2) и выборочный разрушающий контроль.

При подозрении наличия дефекта при ультразвуковом контроле допускается по данному месту проводить разрушающий контроль с оценкой дефекта по ГОСТ 10243.

При выборочном разрушающем контроле из пробы, отобранной согласно 6.3.4, методами холодной резки и механической обработки (строгание, фрезерование, шлифование) изготавливают поперечный темплет полного сечения рельса. Контроль проводят визуально после глубокого травления подготовленной поверхности темплета по ГОСТ 10243.

Допускается контроль макроструктуры проводить снятием серных отпечатков по Бауману по методике, указанной в ГОСТ 10243, с поперечных темплетов полного сечения рельса или непосредственно с торцов рельсов после соответствующей их подготовки.

7.13.2 Оценку дефектов макроструктуры (см. 5.6.1) проводят по шкале в соответствии с Приложением Ж или по методике завода изготовителя.

### 7.14 Контроль качества поверхности рельсов

Контроль качества поверхности рельсов (см. 5.7.1 – 5.7.5) выполняют средствами неразрушающего контроля в соответствии с Приложением И, и/или визуально.

Поверхности торцов, болтовых отверстий и фасок (см. 5.7.6, 5.7.7) контролируют визуально.

При необходимости используют пробную вырубку или другой способ, гарантирующий правильность определения вида и размеров дефекта. Раздвоение стружки при вырубке считают признаком дефекта.

### 7.15 Контроль механических свойств

7.15.1 Определение механических свойств рельсов (см. 5.8) при испытании на растяжение проводят по ГОСТ 1497 на цилиндрических образцах типа III №6 диаметром 6 мм и начальной расчетной длиной рабочей части 30 мм.

Заготовки для изготовления образцов стали вырезают из головки проб из зоны выкружки полнопрофильной пробы вдоль направления прокатки в соответствии с рисунком 5.

●

точка пересечения радиусов;

ᵒ - место расположения центра образца

Рисунок 5 – Схема расположения центра образца для испытаний на растяжение

7.15.2 Определение ударной вязкости стали рельсов (см. 5.8) проводят по ГОСТ 9454 на двух образцах типа 1.

Заготовки для изготовления образцов стали для испытаний на ударную вязкость вырезают из головки проб из зоны выкружки возможно ближе к поверхности катания вдоль направления прокатки в соответствии с рисунком 6. Надрез (концентратор) на образце наносят со стороны поверхности катания головки рельса.

Оценку производят по среднему значению, полученному в результате испытания двух образцов. Наименьший из результатов испытаний может быть ниже норматива не более, чем на величину неопределенности метода.

Рисунок 6 – Схема расположения образцов на ударный изгиб

    - Образцы перед испытанием на растяжение (см. 7.15.1) и на ударную вязкость (см. 7.15.2) допускается выдерживать до 6 ч при температуре не более 200 ºС.

### 7.16 Контроль твёрдости рельсов

7.16.1 Твёрдость рельсов (см. 5.9) контролируют с помощью приборов Бринелля                           по ГОСТ 9012 с шариком диаметром 10 мм при величине испытательной нагрузки 2942 Н (3000 кгс) и продолжительности выдержки под нагрузкой от 10 до 15 с.

Допустимо определять твердость с использованием твердосплавного шарика диаметром 2,5 мм при испытательной нагрузке 1839 Н (187,5 кгс) и продолжительности выдержки под нагрузкой от 10 до 15 с.

Определение размера отпечатка производится с использованием автоматизированных систем или ручным методом.

В спорных случаях и при арбитраже следует использовать стационарные приборы Бринелля с шариком диаметром 10 мм.

7.16.2 Место определения твердости на поверхности катания рельса или темплета, вырезанного из пробы, отобранной согласно 6.3.9, должно быть зачищено для удаления окалины и обезуглероженного слоя металла на глубину не более 0,5 мм. Шероховатость зачищенной поверхности должна быть не более Rz должна быть не более 25 мкм по ГОСТ 2789.

7.16.3 Разность твердости на поверхности катания по длине рельсов или проб определяют на средней линии поверхности катания (точка 1 на рисунке 3) по трем усредненным замерам, выполненным с интервалом не менее 25 мм на каждой из трех проб, отобранных от концов и средней части рельса, или на рельсе.

### 7.17 Контроль копровой прочности рельсов

Контроль прочности рельсов производят с помощью копра (см. 5.10) на полнопрофильной пробе длиной (1300 ± 50) мм, отобранной по 6.3.8.

Пробу устанавливают горизонтально головкой вверх на две цилиндрические опоры                с радиусами закругления (125 ± 2) мм и расстоянием между осями опор (1000 ± 5) мм и подвергают однократному удару грузом массой (1000 ± 3) кг, падающим с заданной высоты. Радиус закругления бойка падающего груза – (125 ± 2) мм.

Высота, с которой груз падает, температура пробы и критерий испытания указаны в 5.10 таблицы 13.

Износ рабочих частей бойка падающего груза не должен превышать 2,0 мм цилиндрических опор – 1,0 мм.

  - Контроль остаточных напряжений в шейке рельсов

Контроль остаточных напряжений в шейке рельса (см. 5.11) проводят с помощью штангенциркуля 1-го или 2-го класса точности на полнопрофильной пробе длиной                               (600 ± 3) мм, отобранной по 6.3.8. Пробу прорезают в холодном состоянии на длину                                (400 ± 3) мм по нейтральной оси рельса, совпадающей с осью ХХ на рисунках В.1-В.3 (приложение В). Ширина прорезаемого паза должна быть (6 ± 1) мм.

Остаточные напряжения в шейке рельса определяют по расхождению паза как разницу высоты рельса (H2 – H1) по оси у торца пробы до и после прорезания паза, в соответствии со схемой Рисунка 7.

### Рисунок 7 – Схема определения остаточных напряжений в шейке рельсов

  - Контроль микроструктуры

7.19.1 Микроструктуру металла головки рельсов (5.12.1) контролируют на поперечном шлифе, изготовленном из зоны выкружки головки рельса в соответствии с рисунком 8а. Контролируемая зона находится на расстоянии более 2 мм от поверхности рельсов.

Контроль наличия в микроструктуре бейнита проводится по головке рельсов в соответствии с ГОСТ 34222 (Приложение Р), по сечению рельсов – по методике предприятия-изготовителя. Оценку перлита, феррита, цементита и контроль наличия мартенсита проводят по ГОСТ 8233.

Размеры в мм

# а) микроструктура		      б) глубина обезуглероженного слоя

# Зона контроля показана стрелкой

Рисунок 8 – Схема расположения в головке рельса образцов для контроля

7.19.2 Глубину обезуглероженного слоя (5.12.2) контролируют по ГОСТ 1763 методом М на трех образцах (шлифах), вырезанных как указано на рисунке 8б (зона контроля показана стрелкой).

Оценка соответствия требованиям 5.12.2 – по наибольшей глубине                                          обезуглероженного слоя трех образцов (шлифов).

Допускается проведение контроля обезуглероженного слоя по твердости. Для этого на образце из головки рельса после минимальной шлифовки со стороны поверхности катания (не более 0,5 мм) измеряют твердость в трех точках по осевой линии катания. Результат считают положительным, если все три полученных значения твердости ниже минимального значения твердости, указанного для данной категории рельсов, не более чем на 7НВ (HBW).

h

### Рисунок 9 – Схема оценки глубины обезуглероженного слоя

### в головке рельса натравленом микрошлифе

  - Контроль маркировки рельсов

Контроль маркировки рельсов (см. 5.13) проводят для каждого рельса визуальным осмотром или с помощью автоматизированных систем.

  - Контроль магнитной индукции

Значения остаточной магнитной индукции (см. 5.14) на поверхности катания по головке рельса контролируют с применением поверенных или калиброванных СИ при проведении периодических испытаний (см. 6.5.2).

Наибольшее значение остаточной магнитной индукции указывают в сопроводительных документах на рельсы по п.8.5.

  - Контроль эксплуатационной надежности рельсов

    - Контроль предела выносливости

      - Определение предела выносливости (см. 5.15.1) рельсов проводят методом циклического нагружения путем испытаний полнопрофильных проб длиной (1200 ± 10) мм, вырезанных из рельсов методами холодной механической резки. Схема нагружения – плоский трехточечный симметричный изгиб. Расстояние между нижними опорами (1000 ± 5) мм. Верхний пуансон устанавливают посередине между опорами – (500 ± 5) мм. Пробы испытывают при мягком нагружении (управление по усилию) в положении рельса «головкой вниз» при асимметрии цикла нагружения плюс 0,1. База испытаний – 2 млн. циклов.

От каждого рельса должно быть испытано не менее шести проб (образцов).

      - Испытания по определению предела выносливости проводят в диапазоне температур окружающей среды от 15 °C до 35 °C

      - При испытаниях нагрузка, циклически действующая на образец, должна в каждом цикле меняться от максимального до минимального значения при постоянном              значении коэффициента асимметрии. Коэффициент асимметрии нагружения R                                 при испытаниях устанавливают 0,1 (знакопостоянный цикл с растяжением в головке рельсового образца). Максимальное значение циклической нагрузки, прикладываемой к образцу в процессе испытаний Pmax, выбирают в соответствии с назначением испытуемых рельсов. Минимальное значение циклической нагрузки Pmin определяют путем умножения максимального значения нагрузки Pmax на коэффициент асимметрии нагружения R.

      - Значения максимальной и минимальной нагрузки цикла нагружения устанавливают и контролируют по показаниям штатных силоизмерительных устройств испытательной машины. В течение испытаний каждого образца выбранный для него режим нагружения (максимальное и минимальное значения нагрузки в цикле) должен поддерживаться постоянным.

      - Циклическую нагрузку прикладывают к образцу непрерывно до окончания его испытания. Критерием прекращения испытания образца является прохождение им базы испытаний без разрушения или полное разрушение образца в пределах базы испытаний. Число циклов контролируют по показаниям счетчика, входящего в состав испытательной машины.

      - По окончании испытания образца регистрируют в журнале максимальную нагрузку цикла нагружения Pmax, число циклов до разрушения или значение базы испытаний 2 млн. циклов.

      - При необходимости проводят уточнение оценки значения предела выносливости путем испытаний образцов при значениях нагрузок вблизи предела выносливости. Для этого нагрузка Pmax для образца выбирается наибольшей, при которой образец прошел базу испытаний без излома. Далее нагрузку Pmax для каждого следующего образца выбирают, исходя из результатов испытания предыдущего:

- если предыдущий образец не сломался и прошел базу испытания, то нагрузку следующего образца увеличивают на 10-20 кН;

- если предыдущий образец сломался, то нагрузку следующего образца уменьшают                           на 10-20 кН.

      - За предел выносливости рельсов принимают наибольшее значение нагрузки Pmax, при которой образец прошел базу испытаний 2 млн. циклов без излома, а в случае проведения уточнения значения предела выносливости – принимают значение нагрузки   Pmax, при которой два образца прошли базу испытаний 2 млн. циклов без излома по формуле (2):

,				 (2)

где	Pmax – максимальное значение нагрузки в цикле, при которой достигнута база испытаний, Н;

L – расстояние между опорами испытательной машины, мм;

Wr – момент сопротивления сечения по верху головки рельса, см3.

      - Испытания проб по определению предела выносливости проводят на испытательной машине (испытательном оборудовании), способной обеспечить максимальную нагрузку цикла нагружения, равную 1000 кН, при максимальной относительной погрешности    ± 2 %, и частоту нагружения – не более 20 Гц при максимальной относительной погрешности ± 2 %.

      - Остальные требования к оборудованию, СИ, а также порядок проведения испытаний – по ГОСТ 25.502.

    - Контроль скорости роста усталостной трещины

7.22.2.1 Определение скорости роста усталостной трещины (см. 5.15.2) рельсов при испытаниях на циклическую трещиностойкость проводят путем механических испытаний образца. Частота нагружения должна находиться в интервале от 5 Гц до 40 Гц, размах коэффициента интенсивности напряжений ΔК при испытаниях должен быть установлен             10 МПа·м1/2 и 13,5 МПа·м1/2.

Механические испытания включают два этапа:

- циклические испытания образца по схеме трехточечного изгиба, которые проводят с целью выращивания начальной усталостной трещины от концентратора напряжений в виде надреза;

- циклические испытания образца по схеме трехточечного изгиба с выращенной усталостной трещиной с целью определения скорости ее роста.

Испытывают не менее двух образцов от рельса. Схема расположения, вид и основные размеры образцов представлены на Рисунках 10 и 11. Ширина надреза, обозначенная «e» на Рисунке 11, должна быть не более 3,5 мм.

7.22.2.2 Испытания проводят при температуре воздуха от 15 °C до 35 °C, относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %. Образцы перед испытаниями должны иметь температуру от 15 °C до 35 °C.

7.22.2.3 СИ, испытательное оборудование должны обеспечивать циклическую нагрузку не менее 70 кН и иметь максимальную относительную погрешность измерения нагрузки ± 1 %. СИ для контроля размера трещины должны обеспечивать диапазон измерения от 0 до 250 мм с ценой деления 0,1 мм, для контроля температуры образца – диапазон измерения от минус 20 °C до 60 °C, погрешность ± 1 %.

7.22.2.4 Для проведения испытаний по определению скорости роста усталостной трещины образец устанавливают на опоры испытательной машины, расположенные на расстоянии (180 ± 1) мм друг от друга, таким образом, чтобы предварительно нанесенный надрез находился в зоне действия растягивающих напряжений. Перед установкой на опоры испытательной машины на боковые поверхности образца, перпендикулярно оси надреза наносят метки в виде рисок, расположенных на расстоянии (1,0 ± 0,1) мм друг от друга. Первую метку наносят на расстоянии (1,0 ± 0,1) мм от конца надреза. По данным меткам контролируют длину трещины как при ее выращивании до начального размера, так и при испытаниях по определению скорости роста трещины.

Для создания усталостной трещины начального размера к образцу прикладывают циклическую нагрузку с коэффициентом асимметрии цикла напряжений, равным 0,5 с частотой нагружения от 5 до 40 Гц. При этом максимальную нагрузку цикла Рmax выбирают таким образом, чтобы она соответствовала действию максимального напряжения в острие надреза образца, указанному в формуле (3):

,						 (3)

где	σ0,2 – условный предел текучести стали рельсов.

Максимальную нагрузку цикла Рmax, соответствующую максимальному напряжению

σmax, определяют по формуле (4):

,							 (4)

где	L – расстояние между опорами (L=(180 ± 1) мм),

W – момент сопротивления сечения образца с надрезом, который для образца, изготовленного в соответствии с Рисунками 10 и 11, составляет W=4083 мм3.

Минимальную нагрузку цикла нагружения Рmin определяют по формуле (5):

(5)

Длина начальной трещины должна составлять с обеих сторон образца (12 ± 1) мм с учетом длины надреза, которая в соответствии с Рисунком 11 составляет 10-0,2 мм.

После достижения усталостной трещиной начальной длины (12 ± 1) мм начинают второй этап циклических испытаний, на протяжении которого образец с предварительно выращенной трещиной циклически нагружают нагрузками Рmax и Рmin. Нагружение осуществляют до достижения трещиной длины (21 ± 1) мм с учетом длины надреза или до излома образца, в том случае, если излом произойдет при меньшей длине трещины.

В процессе испытаний с интервалом 1 мм по заранее нанесенным меткам осуществляют измерения прироста трещины с обеих сторон образца ΔL1 и ΔL2, определяемые как разность между длиной трещины в момент измерения и начальной длиной трещины (12 ± 1) мм, и фиксируют соответствующие значениям прироста длин трещины количества циклов нагружения N1 и N2. Наибольшее количество точек измерения с интервалом 1 мм составит 21 – 12 = 9. Количество точек измерения может быть меньше 9, в случае, когда излом образца происходит до достижения длины 21 мм.

Для каждого измеренного значения прироста трещины с двух сторон образца ΔL1 и ΔL2 определяют скорости роста трещины V1 и V2 по формулам (6), (7):

,							 (6)

(7)

Для каждой точки измерения i определяют среднеарифметическое по скоростям роста трещины с обеих сторон образца (V1  и V2) значение скорости роста трещины  по формуле (8):

(8)

Для каждой точки измерения i определяют значение коэффициента интенсивности

напряжений Кi по формуле (9):

,							 (9)

где 	К – коэффициент интенсивности напряжений;

М – изгибающий момент;

b – ширина образца, мм, b=(45 ± 0,2) мм;

λi – относительная длина трещины в точке измерения i;

t – толщина образца, мм, t=(20 ± 0,1) мм;

yi – безразмерный параметр.

Изгибающий момент вычисляют по формуле (10):

,							 (10)

где	Р – нагрузка на образец при трехточечном изгибе;

L – расстояние между опорами, L=180 мм.

Относительную длину трещины в точке измерения i вычисляют по формуле (11):

,							 (11)

где	li – длина трещины в точке измерения i с учетом длины надреза и первоначально   выращенной трещины, мм

Безразмерный параметр yi вычисляют по формуле (12):

(12)

С учетом размера образца (см. Рисунок 11) Кi и ΔКi рассчитывают по формулам (13), (14):

,						 (13)

,						 (14)

где	ΔРi (МПа) определяют по формуле (15):

,							(15)

где 	ΔР = Рmax-Рmin – амплитуда нагрузки, Н;

Wi – изменяющийся в зависимости от длины трещины момент сопротивления сечения образца, определяемый по формуле (16):

(16)

Значения параметров li, λi, yi, Рmax, Рmin, ΔР (Н), ΔРi (МПа), ΔL1, ΔL2, V1, V2, , ΔKi для каждой точки измерения i заносят в журнал регистрации испытаний.

Надрез наносят со стороны верха образца (см. стрелку 1),

верх образца обозначают клеймом «H» на торце образца (см. стрелку 2).

### Рисунок 10 – Схема расположения образца в головке рельса

### для определения скорости роста усталостной трещины

Размеры в мм

Радиус закругления дна надреза должен быть не более 0,25 мм,

шероховатость поверхностей надреза не более Ra 1,25.

### Рисунок 11 – Вид и основные размеры образца

### для определения скорости роста усталостной трещины

Примечание - Допускается проведение испытаний на скорость роста усталостной трещины согласно требований ISO 12108 при наличии программного обеспечения проводящий автоматический расчет.

7.22.2.5 По результатам испытаний строят график зависимости средних значений скорости роста усталостной трещины  от значений размаха коэффициента интенсивности напряжений ΔK. По данному графику находят значения скоростей роста усталостных трещин, соответствующие значениям размаха коэффициента интенсивности напряжений ΔК, равным 10 МПа·м1/2 и 13,5 МПа·м1/2.

Результаты испытаний являются положительными, если значения скорости роста усталостной трещины, определенные при значениях размахов коэффициента интенсивности напряжений 10 МПа·м1/2 и 13,5 МПа·м1/2, удовлетворяют требованиям 5.15.2 для всех испытанных образцов.

    - Контроль циклической трещиностойкости

7.22.3.1 Определение циклической трещиностойкости Kfс (5.15.3) рельсов проводят методом циклического нагружения полнопрофильных проб (образцов) длиной 1200+10 мм, вырезанных из рельсов методами холодной механической резки. Схема нагружения – плоский трехточечный симметричный изгиб. Расстояние между нижними опорами испытательной машины, на которые устанавливают пробу, должно быть (1000 ± 5) мм. Верхний пуансон устанавливают посередине между опорами – (500 ± 5) мм. Пробы испытывают при мягком нагружении (управление по усилию) в положении рельса «головкой вниз» при асимметрии цикла нагружения плюс 0,1. База испытаний – 2 млн. циклов.

Должно быть испытано не менее шести проб с достижением излома не менее чем на трех пробах.

Допускается использовать результаты разрушения проб при испытаниях проб по 5.15.1 при соблюдении требований к методу по 5.15.3.

7.22.3.2 Испытания проводят в помещении при температуре воздуха от 15 °C                  до 35 °C, относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %. Образцы перед испытаниями должны быть выдержаны при температуре помещения от 15 °C до 35 °C в течение трех часов.

7.22.3.3 Испытания проводят на испытательной машине, способной обеспечить следующие условия и параметры нагружения: максимальная нагрузка цикла нагружения     1000 кН, погрешность измерения усилия не более ±2 %, частота нагружения не более 20 Гц с максимальной погрешностью ±2 %. СИ должны иметь диапазон измерения                     от 0 до 200 мм, и максимальную допускаемую погрешность измерения ± 0,05 мм.

7.22.3.4 Для определения циклической трещиностойкости каждую пробу доводят до разрушения при циклическом нагружении аналогично испытаниям по определению предела выносливости по ГОСТ 25.502 (аналогично 7.18). Две точки фронта трещины, выходящие на поверхность пробы, соединяют хордой в соответствии с рисунком 12.

Определяют ее середину. Из точки, лежащей на середине хорды, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с образующей (радиусом) головки рельса. Точку пересечения принимают за центр окружности, дуга которой аппроксимирует фронт трещины. Измерение радиуса (глубины) трещины производят из этой точки до наиболее удаленной точки фронта трещины в одном направлении с помощью штангенциркуля ШЦ-II-250-0,05 по ГОСТ 166 или аналогично, обеспечивающего требуемую точность измерения. Для каждой пробы, изломавшейся при испытаниях, определяют трещиностойкость путем вычисления критического значения коэффициента интенсивности напряжений Kfc, МПа∙м1/2, по формуле (17):

,						(17)

где 	σ – максимальное напряжение в цикле нагружения, МПа;

а – размер трещины, мм;

f(a) – поправочная функция зависимости коэффициента интенсивности напряжений от величины изгибающего момента и геометрии дефекта при изгибающем моменте рельса в вертикальной плоскости 1 кН∙м, определяемая методом конечных элементов.

За результат критического значения коэффициента интенсивности напряжений Kfc принимают среднее значение от исследования разрушений не менее трех проб, Kfc одной из которых может быть ниже норматива не более, чем на величину неопределенности метода.

Рисунок 12 - Головка рельса. Расположение зон трещины,

определение глубины трещины (Rmax= )

7.22.3.5 Остальные требования к оборудованию, СИ, а также порядок проведения испытаний – по ГОСТ 25.502

    - Контроль статической трещиностойкости

      - Определение статической трещиностойкости КIс (см. 5.15.4) проводят по ГОСТ 25.506. Испытывают не менее трех образцов от рельса.

Образцы для определения статической трещиностойкости должны быть изготовлены по общим требованиям ГОСТ 25.506 из рельсов в соответствии с Рисунками 13 и 14.

Примечание – Основные размеры образцов установлены в европейском стандарте [3].

Ширину надреза, обозначенную «e» на Рисунке 13, устанавливают не более 3,5 мм. Для установки пружинных датчиков смещения допустима приварка упоров импульсным разрядом или точечной сваркой, в этом случае отверстия с резьбой для крепления упоров не делают.

Размеры в мм

Примечание - Надрез наносят со стороны верха образца (см. стрелку 1), верх образца обозначают клеймом «H» на торце образца (см. стрелку 2).

### Рисунок 13 – Схема расположения образца для испытания на статическую трещиностойкость

Размеры в мм

### Рисунок 14 – Вид и основные размеры образца

### для испытаний на статическую трещиностойкость

      - При создании усталостной трещины от надреза и затем при испытаниях используют схему нагружения образца – плоский трехточечный симметричный изгиб.

Предварительное нанесение усталостной трещины выполняют, соблюдая следующие условия:

- циклическое нагружение с асимметрией от 0 до 0,1 (надрез в зоне растяжения);

- частота нагружения – от 5 до 120 Гц;

- температура образца вблизи края растущей трещины должна быть не выше 40 °C,             а температура в помещении, где проводят испытания – (20 ± 5) °C;

- усталостную трещину выращивают до достижения размера от 0,45 до 0,55 мм ширины образца (считая вместе с надрезом от края образца), причем на протяжении последних      1,25 мм роста трещины величина Кmax не должна превышать от 18 до 22 МПа·м1/2.

При испытании на статическую трещиностойкость расстояние между нижними опорами должно быть (180 ± 1) мм, а температура образца – минус (20 ± 2) °C (5.15.4). Температуру образца следует измерять термопарой, приваренной без оплавления к образцу на расстоянии от 5 до 10 мм от вершины трещины.

      - В остальном порядок проведения испытаний, требования к оборудованию и обработка результатов – по ГОСТ 25.506.

    - Контроль остаточных напряжений в средней части подошвы рельсов

Определение остаточных напряжений в средней части подошвы рельсов (см. 5.15.5) проводят на полнопрофильных пробах от шести рельсов. Пробы длиной 1000+10 мм вырезают из рельсов методами холодной механической резки на расстоянии не менее 3 м от торцов.

На опорной поверхности подошвы в средней части пробы проводят абразивную зачистку на глубину от 0,3 до 0,5 мм, и прикрепляют в продольном направлении тензодатчик, следуя рекомендациям изготовителя датчика. Датчик должен иметь относительную погрешность не более ± 1 %.

Измерения выполняют до и после разрезки образца, с учетом его температуры. Разрезка должна быть выполнена холодным механическим способом так, как показано на Рисунке 15, без повреждения тензодатчика. В результате разрезки получают поперечный темплет рельса толщиной (20 ± 5) мм с тензодатчиком.

Разницу в напряжениях до и после разрезки пробы, взятую с обратным знаком, принимают за величину продольных остаточных напряжений в рельсе.

Примечание – Методика испытаний установлена европейским стандартом [4].

Размеры в мм

Примечание – Места разрезки показаны стрелками, тензодатчик, прикрепленный к подошве образца, показан черным цветом.

### Рисунок 15 – Схема разрезки образца при определении

### остаточных напряжений в подошве рельса

- Транспортирование и хранение

  - Рельсы транспортируют железнодорожным, автомобильным, речным или морским видами транспорта при соблюдении правил перевозок, действующих на соответствующем виде транспорта.

  - Погрузку, укладку, крепление и перевозку рельсов (в том числе в составе рельсовых плетей) проводят в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов, утвержденными в установленном порядке на основании результатов испытаний по подтверждению сохранности технического состояния рельсов вследствие проведенных подъемно-транспортных и укладочных операций.

  - Условия транспортирования рельсов в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом на суше должны соответствовать условиям 8 (ОЖ3), в макроклиматическом районе с тропическим климатом и при морских перевозках –               условиям 9 (ОЭ1), приведенным в разделе 10 (таблица 13) ГОСТ 15150.

  - При погрузке, транспортировании и выгрузке не допускается повреждение и падение рельсов с высоты более 1 м. Рельсы, упавшие с высоты более 1 м считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта.

  - Отгружаемая партия рельсов должна сопровождаться паспортом по                    ГОСТ 2.601, содержащим:

  - наименование или условное обозначение предприятия-изготовителя;

  - обозначение настоящего стандарта;

  - тип рельсов;

  - категорию рельсов;

  - класс точности изготовления профиля рельсов;

  - класс прямолинейности рельсов;

  - класс качества поверхности рельсов;

  - марку стали;

  - максимальное значение магнитной индукции рельсов, определенное при периодических испытаниях;

  - описание маркировки рельсов;

  - количество рельсов с указанием длины, массы и номеров плавок;

  - результаты приемо-сдаточных испытаний;

  - дату оформления паспорта;

  - номер вагона или другого транспортного средства;

  - наименование и адрес покупателя;

  - номер заказа (договора);

  - сведения, удостоверяющие гарантии производителя;

  - данные сертификата соответствия с изображением на паспорте знака обращения на рынке;

  - отметку о приемке службой технического контроля изготовителя (подпись и/или штамп с расшифровкой подписи, дата оформления паспорта).

  - При хранении рельсы должны быть уложены таким образом, чтобы не возникали деформация и изменение прямолинейности рельсов.

  - Требования к площадкам, стеллажам, технологии укладки рельсов для хранения, должны обеспечивать исключение деформаций и ухудшение прямолинейности, самопроизвольных изгибов, падений, развалов штабелей и повреждений рельсов.

  - Не допускается выгрузка и хранение рельсов «навалом» с продольным пересечением осей рельсов, контактов рельсов между собой кромками элементов сечения, за исключением кромок подошвы в горизонтальном положении рельсов «стоя на подошве», нарушением горизонтальности рядов, без неметаллических прокладок одинаковой толщины между горизонтальными рядами рельсов, между рельсами и опорами стеллажа, со «свесом» концов рельсов без опоры более 3 м.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие рельсов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем требований настоящего стандарта в части условий разгрузки и хранения рельсов.

  - Рельсы должны удовлетворять требованиям по безопасности (техническим регламентам) в период от выпуска в обращение до достижения предельных состояний при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации, установленных настоящим стандартом.

  - Рельсы должны обеспечивать неизменность свойств в части требований к химическому составу, макроструктуре, типу микроструктуры и загрязненности стали неметаллическими включениями на всех этапах жизненного цикла от выпуска в обращение до утилизации, включая процесс эксплуатации. При этом неизменность типа микроструктуры гарантируется при условии отсутствия термического и термомеханического воздействия на рельсы и соблюдения указаний по эксплуатации в части шлифования.

Неизменность свойств при хранении в части твердости по сечению рельса, временного сопротивления, предела текучести, относительного удлинения, относительного сужения и ударной вязкости обеспечивается в период хранения рельсов до ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийные обязательства определяют в соглашении (договоре) на поставку рельсов между сторонами. В зависимости от категории рельсов и радиуса кривых участков пути минимальная гарантийная наработка должна составлять от 320 до 500 млн. т брутто.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Общие указания

10.1.1 Эксплуатацию, диагностику технического состояния, техническое обслуживание и ремонт рельсов проводят по эксплуатационным (ГОСТ 2.601) и ремонтным (ГОСТ 2.602) документам разработчика (и/или изготовителя по ГОСТ 33477) рельсов, которые должны содержать требования, соблюдение которых обеспечивает условия безопасности рельсов.

10.1.2 Конструкция рельсов должна обеспечивать их эксплуатацию в звеньевом и бесстыковом железнодорожном пути, при технической совместимости с рельсами соответствующего типа, с осевыми нагрузками от подвижного состава до 25 т на ось включительно, в климатических условиях УХЛ1 по ГОСТ 15150, грузонапряжённостью и скоростями движения, приведенными в приложении А по соответствующей категории рельсов.

10.1.3 Элементы конструкции железнодорожного пути (рельсовые скрепления, их основания, рельсовые подкладки, накладки, шайбы, шурупы, противоугоны, другое), а также применяемые машины и механизмы для укладки, технического обслуживания и ремонта пути, должны быть технически совместимы с рельсами и не должны наносить повреждений поверхности рельсов, создавать концентраторы напряжений при эксплуатации, диагностике, техническом обслуживании и ремонте рельсов и железнодорожного пути.

10.1.4 Железнодорожный путь в профиле в плане должен соответствовать утвержденной документации потребителя, а также требованиям Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути владельца инфраструктуры.

10.1.5 Не допускается эксплуатация рельсов, имеющих следующие дефекты (отклонения от установленных норм):

- поперечные или наклонные, ориентированные в поперечном направлении, внутренние трещины в головке, выявляемые средствами НК, а также трещины в месте перехода головки в шейку и в подошве, в том числе вне проекции шейки;

- поперечные наклонные или горизонтальные трещины в шейке рельсов, выявляемые средствами НК или путем визуального и инструментального контроля;

- выкрашивания поверхности головки рельсов или внутренние продольные трещины глубиной распространения более 8,0 мм и протяжённостью более 70,0 мм. При наличии выкрашиваний или внутренних продольных трещин в головке рельса глубиной менее 8,0 мм и протяженностью менее 70,0 мм с целью снижения динамического воздействия на рельсы технической документацией на эксплуатацию железнодорожного пути должно устанавливаться ограничение скорости движения подвижного состава;

- наличие отрезка рельса без идентификационных данных по 5.13, несогласованной длины, или отрезка рельса с торцами, полученными путем резки газопламенным способом или выполненными с нарушением требований 5.2.4 и 5.7.7 настоящего стандарта;

- хрупкие отколы в любом элементе профиля, или поперечный излом по всему сечению (эксплуатация рельсов с поперечным изломом по всему сечению до замены, взятому в струбцины, устанавливается технической документацией на эксплуатацию железнодорожного пути);

- болтовые отверстия, изготовленные с нарушением 5.2.3 и 5.7.8 настоящего стандарта, а также имеющие термомеханические повреждения, полученные в процессе изготовления отверстий;

- механические, термомеханические и электроожоговые повреждения в любом элементе профиля.

Порядок замены рельсов устанавливается технической документацией на эксплуатацию железнодорожного пути.

10.2 Предельные состояния, скорости движения, осевые нагрузки

10.2.1 Критерии предельных состояний для назначения диагностики, проведения технического обслуживания и ремонта рельсов устанавливаются технической документацией на эксплуатацию железнодорожного пути с соблюдений требований эксплуатационных и ремонтных документов разработчика (изготовителя) рельсов.

10.2.2 Критериями предельных состояний рельса для прекращения эксплуатации и изъятия рельсов из пути при максимально допустимых скоростях являются:

- боковой износ более 20 мм;

- вертикальный износ более 12 мм;

- усталостная трещина в любом элементе профиля рельса, выявляемая средствами НК;

- продольная усталостная трещина в головке с глубиной залегания более 8,0 мм;

- любая трещина в шейке рельса, выявляемая средствами НК или путем визуального контроля.

10.2.3 Применение рельсов в железнодорожном пути под проектные скорости для грузового, пассажирского, скоростного, высокоскоростного движения с различным сочетанием совмещений в зависимости от скорости движения и осевых нагрузок определяется проектом на железнодорожный путь с учетом классификации по категориям (см. таблицу 1) и условий эксплуатаций рельсов различных категорий по приложению А.

10.2.4 Скорости движения подвижного состава по рельсам, не имеющим ограничений по своему техническому состоянию, определяются конструкцией и техническим состоянием железнодорожного пути (проектом) с учетом категорий рельсов.

10.2.5 При обнаружении эксплуатационных дефектов (износов), допускаемых по эксплуатационным и ремонтным документам разработчика (изготовителя), обеспечение безопасности при продолжении эксплуатации обеспечивается путём снижения динамического воздействия на дефектный рельс с целью замедления развития дефекта до проведения ремонта и/или замены дефектного рельса, что достигается снижением скорости движения подвижного состава по таким рельсам по технической документации на эксплуатацию железнодорожного пути.

10.2.6 Номинальная осевая нагрузка на рельсы как статическая нагрузка, определяемая отношением веса брутто к числу осей железнодорожного подвижного состава, устанавливается в зависимости от применяемой конструкции железнодорожного пути и допустимой по условиям безопасности скорости движения поездов.

10.2.7 Осевые нагрузки должны соответствовать прочности, несущей способности применяемых типов и категорий рельсов, их техническому состоянию, устанавливаемым скоростям движения, конструкции и техническому состоянию элементов верхнего строения пути в соответствии с проектом на железнодорожный путь.

### Приложение А

(информационное)

### Рекомендуемые сферы рационального применения рельсов различных категорий

Таблица А.1 – Рекомендуемые сферы применения рельсов различных категорий

| Категории рельсов | Сферы применения |
| --- | --- |
| ДТ400ИК | С осевой нагрузкой до 27 т/ось для тяжеловесного движения при грузонапряженности более 50 млн т км брутто/км в год без ограничений по плану пути. Кривые радиусом менее 1200 метров при любой грузонапряженности и осевой нагрузке до 27 т/ось. При скоростях движения до 140 км/ч. |
| ДТ370ИК | С осевой нагрузкой до 27 тн/ось для тяжеловесного движения при грузонапряженности более 50 млн т км брутто/км в год без ограничений по плану пути. Кривые радиусом менее 1200 метров при любой грузонапряженности и осевой нагрузке до 27 т/ось. При скоростях движения до 140 км/ч. |
| ДТ370 ДТ350* | С осевой нагрузкой до 25 т/ось. Прямые и кривые радиусом 1200 метров и более при любой грузонапряженности. При скоростях движения до 140 км/ч. |
| ДТ370НН ДТ350НН | В условиях холодного и умеренно холодного климата (по ГОСТ 16350). С осевой нагрузкой до 25 т/ось при любой грузонапряженности. При скоростях движения до 140 км/ч. |
| ДТ370СС ДТ350СС | При скоростном совмещенном движении Скорость движения пассажирских поездов 141-250 км/ч и грузовое движение с осевой нагрузкой до 25 т/ось при любой грузонапряженности. Прямые и пологие кривые. |
| ДТ370ВС ДТ350ВС | При движении высокоскоростных пассажирских поездов и специальных контейнерных поездов. Скорость движения пассажирских поездов более 200 км/ч с осевой нагрузкой до 25 т/ось при любой грузонапряженности. Прямые и пологие кривые. |
| ДТ350ВС400 | При движении высокоскоростных пассажирских поездов и специальных контейнерных поездов. Скорость движения пассажирских поездов более 400 км/ч с осевой нагрузкой до 25 т/ось при любой грузонапряженности. Прямые и пологие кривые. |
| ДТ320ВС | При движении высокоскоростных пассажирских поездов. Скорость движения пассажирских поездов более 200 км/ч с осевой нагрузкой до 20т/ось при любой грузонапряженности. Прямые и пологие кривые. |
| Н320 | Метрополитены. Железнодорожные пути необщего пользования. Грузонапряженность до 50 млн т км брутто/км в год. Прямые участки пути. Осевая нагрузка до 25 т/ось. |
| Н300 | Стрелочные переводы. Метрополитены |
| Н260 | Стрелочные переводы. Метрополитены |
| * Использование рельсов прямолинейности класса С при скоростях движения не более 140 км/ч. |  |

Приложение Б

(информационное)

### Схема и примеры обозначения рельсов при заказе

При заказе рельсов следует использовать схему, приведенную на Рисунке Б.1, и примеры условного обозначения рельсов, приведенные ниже:

Рисунок Б.1 – Схема условного обозначения рельсов при заказе

- Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории ДТ350СС, из стали марки 76ХФ, длиной 120 м, класса профиля X, класса прямолинейности A, класса качества поверхности Е, без болтовых отверстий, изготовленного по СТ РК 2432-2023:

Рельс Р65-ДТ350СС-76ХФ-120-X-A-Е-0-СТ РК 2432-2023

- Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории ДТ350НН, из стали марки 76АФ, длиной 25 м, класса профиля Y, класса прямолинейности B, класса качества поверхности Р, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах рельса, изготовленного по СТ РК 2432-2023:

Рельс Р65-ДТ350НН-76АФ-25-Y-B-Р-3/2-СТ РК 2432

- Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории ДТ370ИК, из стали марки 90АФ, длиной 120 м, класса профиля Y, класса прямолинейности В, класса качества поверхности Р, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах рельса, изготовленногопо СТ РК 2432-2023:

Рельс Р65-ДТ370ИК-90АФ-120-Y-B-Р-3/2-СТ РК 2432-2023

- Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории Н320ВС, из стали марки 76ХСФ, длиной 120 м, класса профиля X, класса прямолинейности А, класса качества поверхности Е, без болтовых отверстий, изготовленного по СТ РК 2432-2023:

Рельс	Р65-Н320ВС-76ХСФ-120-X-А-Е-0-СТ РК2432-2023

### Приложение В

(информационное)

### Размеры рельсов, используемые для построения прокатных калибров

Размеры в мм

___________________

* Размеры для справок

### Рисунок В.1 – Рельс типа Р50

### Размеры в мм

*Размеры для справок

Рисунок В.2 – Рельс типа Р65

Размеры в мм

___________________

* Размеры для справок

### Рисунок В.3 – Рельс типа Р75

Приложение Г

(информационное)

### Расчетные параметры конструкции рельсов Таблица Г.1

| ### Наименование параметра | ### Значение параметра для рельса типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Р50 | ### Р65 | ### Р75 |
| ### Площадь, поперечного сечения рельса, см2 | ### 65,99 | ### 82,65 | ### 95,037 |
| ### Расстояние от центра тяжести, мм: | ### 70,50 | ### 81,30 | ### 88,20 |
| ### до низа подошвы |  |  |  |
| ### до верха головки | ### 81,50 | ### 98,70 | ### 103,80 |
| ### Расстояние от центра кручения, мм: | ### 40,10 | ### 39,40 | ### 45,80 |
| ### до низа подошвы |  |  |  |
| ### до верха головки | ### 111,90 | ### 140,60 | ### 146,20 |
| ### Момент инерции рельса относительно вертикальной оси, см4: |  |  |  |
| ### всего рельса | ### 375 | ### 564 | ### 665 |
| ### головки | ### 91 | ### 106 | ### 143 |
| ### подошвы | ### 278 | ### 445 | ### 508 |
| ### Момент инерции рельса относительно горизонтальной оси, см4: |  |  |  |
| ### всего рельса | ### 2011 | ### 3540 | ### 4491 |
| ### головки | ### 986 | ### 1728 | ### 2198 |
| ### подошвы | ### 915 | ### 1539 | ### 2005 |
| ### Момент сопротивления, см3: |  |  |  |
| ### по низу подошвы | ### 285 | ### 435 | ### 509 |
| ### по верху головки | ### 245 | ### 358 | ### 432 |
| ### по боковой грани подошвы | ### 55 | ### 75 | ### 89 |
| ### Момент инерции рельса при его кручении, см4 | ### 201 | ### 288 | ### 401 |
| ### Секториальный момент инерции, см6 | ### 1,0х104 | ### 1,9х104 | ### 2,6х104 |
| ### Жесткость поперечного сечения рельса, кН/см2: |  |  |  |
| ### при его свободном кручении | ### 163,2х106 | ### 233,5х106 | ### 325,0х106 |
| ### при его стесненном кручении | ### 144,0х106 | ### 180,0х106 | ### 234,0х106 |
| ### Теоретическая линейная масса одного метра рельса (при плотности стали 7850 кг/м3), кг | ### 51,80 | ### 64,88 | ### 74,60 |
| ### Площадь элементов сечения рельса, % от общей площади: |  |  |  |
| ### головка | ### 38,12 | ### 34,11 | ### 37,42 |
| ### шейка | ### 24,46 | ### 28,52 | ### 26,54 |
| ### подошва | ### 37,42 | ### 37,37 | ### 36,04 |
| ### Температурный коэффициент линейного расширения, α·106, град-1 | ### 11,8 |  |  |

Приложение Д

(обязательное)

### Таблица Д.1 - Элементы рельса и точки контроля отклонения от прямолинейности

| Элементы рельса, подлежащие контролю отклонений от прямолинейности |  |
| --- | --- |
| 1 Переходная зона - участок рельса длиной 1,5 м или 2,0 м на расстоянии 1,0 м от торца рельса 2 Основная часть - часть рельса за вычетом участков длиной 2,0 м от торцов рельса 3 Рельс в целом 4 Конец - участок рельса длиной 1,5 м или 2,0 м от торца рельса |  |
| 1 Контроль отклонения прямолинейности по поверхности катания головки в вертикальной плоскости 2 Контроль отклонения прямолинейности по боковым граням головки в горизонтальной плоскости (на 5-10 мм ниже точки сопряжения выкружки и боковой грани) |  |
| Схема измерения скручивания рельсов |  |
| Контроль скручивания (зазор d измеряют с помощью набора щупов) |  |

Таблица Д. 2 - Схема контроля отклонений рельсов от прямолинейности

| Элемент рельса | Направление контроля | Схема измерения отклонений от прямолинейности рельсов |
| --- | --- | --- |
| Основная часть рельса | В горизонтальной и вертикальной плоскостях |  |
| Конец рельса | В вертикальной плоскости | eсли е ≤ 0,2 при F ≥ 0,6 м |

Продолжение таблицы Д.2

| Элемент рельса | Направление контроля | Схема измерения отклонений от прямолинейности рельсов |
| --- | --- | --- |
| Конец рельса | В горизонтальной плоскости |  |
| Переходная зона | В горизонтальной и вертикальной плоскостях |  |
| Рельс длиной более 25 м в целом | Зазор в вертикальной плоскости |  |
| Примечания 1 Обозначения - по таблице 5. 2 Измерения прямолинейности по всем элементам рельсов должны производиться с помощью автоматизированных средств контроля. Если рельс в целом соответствует нормативным показателям, то дополнительные измерения на концах и в переходных зонах рельса поверочными линейками допускается не производить. 3 Допускается в случае необходимости производить контроль отклонения рельсов от прямолинейности при помощи поверочных линеек согласно схеме измерения отклонений от прямолинейности рельсов в соответствии с требованиями ГОСТ 26877. 4 Основная часть и переходная зона рельсов в объеме 95% от общей поставки потребителю должны полностью соответствовать указанным требованиям прямолинейности. При этом 5% рельсов от общей поставки потребителю могут отличаться выходом за пределы указанных допусков в основной и переходной зонах рельсов не более чем на 0,1 мм. |  |  |

Приложение Е

(обязательное)

### Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов,

### размеров и расположения болтовых отверстий

Е.1 Характерные точки и размеры поперечного сечения рельсов для построения шаблонов показаны на Рисунках Е.1 и Е.2, в Таблице Е.1.

Е.2 Шаблоны для контроля размеров и формы рельсов и болтовых отверстий показаны на Рисунках Е.3 – Е.17. специальные щупы и линейки показаны на рисунках Е.18 - Е.20. Перечень шаблонов приведен в Таблице Е.2.

Примечание - На рисунках буквой Z обозначен зазор, как правило, между шаблоном и характерными точками.

Рисунок Е.1 – Характерные точки контроля предельных отклонений поперечного сечения рельсов

Рисунок Е.2 – Характерные размеры поперечного сечения рельсов

для построения шаблонов

Таблица Е.1 – Значения характерных размеров поперечного сечения

рельсов для построения шаблонов

в миллиметрах

| Обозначение размера по рисунку Е.2 | Р50 | Р65 | Р75 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 45,68 | 49,09 | 47,79 |
| II | 70,24 | 73,00 | 71,96 |
| III | 14,01 | 13,94 | 13,97 |
| IV | 136,60 | 164,33 | 176,44 |
| V | 71,59 | 74,59 | 74,59 |
| VI | 27,50 | 29,79 | 40,23 |
| VII | 67,26 | 85,71 | 85,55 |
| VIII | 93,50 | 117,68 | 117,21 |
| IX | 104,25 | 126,88 | 126,53 |
| X | 1,28 | 1,81 | 1,58 |
| XI | 16,36 | 20,64 | 20,43 |
| XII | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| XIII | 2,15 | 3,08 | 2,56 |
| XIV | 9,66 | 12,07 | 10,83 |
| XV | 24,01 | 24,51 | 23,51 |
| XVI | 20,91 | 22,59 | 24,69 |
| XVII | 13,75 | 16,50 | 18,55 |
| XVIII | 1,39 | 1,73 | 1,59 |

Таблица Е.2 – Перечень шаблонов и средств измерений

| Номер рисунка | Наименование шаблона и средств измерений |
| --- | --- |
| Рисунок Е.3 | Шаблоны контроля высоты рельса |
| Рисунок Е.4 | Шаблон контроля ширины подошвы рельса |
| Рисунок Е.5 | Шаблоны контроля высоты шейки рельса |
| Рисунки Е.6 | Шаблон контроля ширины головки рельса |
| Рисунок Е.7 | Шаблон контроля толщины шейки рельса |
| Рисунок Е.8 | Шаблоны контроля высоты пера подошвы |
| Рисунок Е.9 | Шаблон контроля отклонения профиля поверхности катания головки рельса от номинального расположения |
| Рисунок Е.10 | Шаблоны контроля несимметричности рельса |
| Рисунок Е.11 | Шаблон контроля выпуклости и вогнутости основания подошвы рельса |
| Рисунок Е.12 | Шаблон контроля диаметра болтовых отверстий |
| Рисунок Е.13 | Шаблоны контроля расположения болтовых отверстий в вертикальной плоскости |
| Рисунок Е.14 | Шаблоны контроля расположения болтовых отверстий в горизонтальной плоскости |
| Рисунок Е.15 | Шаблон контроля фасок болтовых отверстий |
| Рисунок Е.16 | Шаблон контроля фаски по контуру рельса |
| Рисунок Е.17 | Шаблон и схема контроля скручивания концов рельсов |
| Рисунок Е.18 | Набор щупов плоских |
| Рисунок Е.19 | Специальные щупы |
| Рисунок Е.20 | Специальные линейки |

0 – точка на поверхности катания головки максимально удаленая от основания подошвы рельса;

tmax, tmin – максимальный и минимальный допуски высоты рельса;

Знак «+» обозначает, что шаблон должен проходить по высоте рельса;

Знак «–» обозначает, что шаблон должен проходить по высоте рельса, либо проходить без зазора.

Рисунок Е.3 – Шаблоны контроля высоты рельса

В - ширина подошвы рельса;

tmax , tmin – максимальный и минимальный допуски ширины подошвы рельса;

Знак «+» означает, что шаблон должен плотно проходить или проходить с зазором;

Знак «–» означает, что шаблон должен плотно проходить или не проходить.

### Рисунок Е.4 – Шаблон контроля ширины подошвы рельса

tmax , tmin – максимальный и минимальный допуски высоты шейки;

Знак «+» означает, что шаблон должен касаться поверхностями уклонов подошвы и головки и не касаться точек 6, 7, 8 поверхности шейки или может касаться;

Знак «–» означает, что шаблон должен касаться точек 6, 7, 8 поверхности шейки и не касаться или может касаться поверхностями уклонов подошвы и головки.

Рисунок Е.5 – Шаблоны контроля высоты шейки рельса

Размеры в мм

tmax, tmin – максимальный и минимальный допуски ширины головки рельса;

Знак «+» обозначает, что шаблон должен касаться верхними выступами поверхности катания головки и не касаться нижними выступами поверхности головки рельса, либо касаться;

Знак «–» обозначает, что шаблон должен касаться нижними выступами поверхности головки и не касаться верхними выступами поверхности катания головки рельса, либо касаться.

Рисунок Е.6 – Шаблон контроля ширины головки рельса

Размеры в мм

e – толщина шейки рельса;

tmax , tmin – максимальный и минимальный допуски толщины шейки рельса;

Знак «+» означает, что шаблон должен плотно проходить или проходить с зазором;

Знак «–» означает, что шаблон должен плотно проходить или не проходить.

### Рисунок Е.7 – Шаблон контроля толщины шейки рельса

m – высота пера подошвы рельса;

tmax , tmin – максимальный и минимальный допуски высоты пера;

Знак «+» означает, что торец фланца подошвы рельса должен касаться шаблона;

Знак «–» означает, что торец фланца подошвы рельса не должен касаться шаблона.

### Рисунок Е.8 – Шаблоны контроля высоты пера подошвы

Размеры в мм

tmax, tmin – максимальный и минимальный допуски отклонения формы поверхности катания головки;

t´max – максимальный допуск ширины головки рельса;

Знак «+» обозначает, что шаблон должен касаться верхними выступами поверхности катания головки и не касаться центральным выступом поверхности катания головки рельса, либо касаться;

Знак «–» обозначает, что шаблон должен касаться центральным выступом поверхности катания головки и не касаться верхними выступами поверхности катания головки рельса, либо касаться.

Рисунок Е.9 – Шаблон контроля отклонения профиля поверхности катания головки рельса от номинального расположения

Размеры в мм

B – ширина подошвы рельса;

tmax , tmin – максимальный и минимальный допуски отклонения профиля от симметричности;

Знак «+» означает, что шаблон должен касаться головки и не касаться или может касаться торца фланца подошвы рельса;

Знак «–» означает, что шаблон должен касаться торца фланца подошвы рельса и не касаться или может касаться головки.

### Рисунок Е.10 – Шаблоны контроля несимметричности рельса

Размеры в мм

t – допуск выпуклости основания подошвы рельса;

Шаблон должен касаться выступами основания подошвы и не касаться внутренней частью основания подошвы рельса, либо касаться;

Шаблон должен прямой поверхностью касаться центральной части основания подошвы и не касаться ее крайними частями, либо касаться основания подошвы без зазора.

Рисунок Е.11 – Шаблон контроля выпуклости и вогнутости

tmax, tmin – максимальный и минимальный допуски диаметра болтового отверстия;

Знак «+» обозначает, что шаблон не должен проходить по диаметру отверстия, либо проходить без зазора;

Знак «-» обозначает, что шаблон должен проходить по диаметру отверстия.;

Далее принимается следующее обозначение: dmax = d+tmax и dmin = d-tmin.

Рисунок Е.12 – Шаблон контроля диаметра болтовых отверстий

Размеры в мм

# B – ширина подошвы рельса;

е – толщина шейки;

t – верхнее и нижнее допускаемое отклонение расположения болтового отверстия.

Рисунок Е. 13 – Шаблон контроля расположения болтовых отверстий

в вертикальной плоскости

Размеры в мм

tmax, tmin – максимальный и минимальный допуски расположения болтовых отверстий в горизонтальной плоскости;

n – соответствующее отверстие;

Знак «+» и «–» обозначает, что шаблон должен должен касаться торца рельса  и проходить в отверстие или касаться внутреней части отверстия.

Рисунок Е.14 – Шаблоны контроля расположения болтовых отверстий в горизонтальной плоскости

Размеры в мм

Фаска болтового отверстия не должна выходить за пределы углублений шаблона.

tmax, tmin – максимальная и минимальная границы интервала допуска на отклонение фасок болтового отверстия рельса;

знак «+» обозначает, что фаска болтового отверстия рельса не должна выходить за пределы углубления шаблона;

знак «–» обозначает, что фаска болтового отверстия рельса должна находиться за пределами углубления шаблона.

Рисунок Е.15 – Шаблон контроля фасок болтовых отверстий

Размеры в мм

Фаска по контуру рельса не должна выходить за пределы углублений шаблона.

Рисунок Е.16 – Шаблон контроля фаски по контуру рельса

Размеры в мм

1 – поперечное сечение рельса на расстоянии 1 м от торца;

2 – шаблон;

3 – поперечное сечение на конце рельса;

b – номинальная ширина подошвы рельса;

c – расстояние между опорами.

Примечания

1 Диаметр опор – 20 мм.

2 Расстояние между опорами (с) составляет:

с = b–tmin–2R–2r

где tmin – минимальный допуск ширины подошвы;

R – наибольший из радиусов закругления нижней части фланцев подошвы;

r – радиус опорных цилиндров на шаблоне.

3 Нормы по скручиванию концов рельсов в 5.2.6 рассчитаны по соотношению 0,0035·с.

Рисунок Е.17 – Шаблон и схема контроля скручивания концов рельсов

Е.3 Отклонения толщины щупов на рабочей длине должны не превышать значений, указанных в таблице Е.3.

| Толщина щупов, мм | Предельные отклонения толщины щупов S, мкм |
| --- | --- |
| От 0,02 до 0,06 включ. | ±5 |
| Св. 0,06 до 0,10 включ. | ±6 |
| Св. 0,10 до 0,20 включ. | ±8 |
| Св. 0,20 до 0,30 включ. | ±9 |
| Св. 0,30 до 0,50 включ. | ±11 |
| Св. 0,50 до 0,60 включ. | ±13 |
| Св. 0,60 до 0,80 включ. | ±14 |
| Св. 0,80 до 1,00 включ. | ±16 |

Размеры в мм

Рисунок Е.18 – Набор щупов плоских

Размеры в мм

Примечание – Форму и внешний вид щупа считать рекомендуемыми

Рисунок Е.19 – Специальные щупы

Примечание – Предельное отклонение от плоскостности и предельное отклонение от прямолинейности рабочей поверхности линейки – не более 0,05 мм; форма и внешний вид линейки специальной рекомендуемые.

Рисунок Е.20 – Специальные линейки

Приложение Ж

(обязательное)

### Шкала макроструктуры рельсов

Ж.1 Макроструктура рельсов должна соответствовать допустимым значениям, установленным в Таблице Ж.1 и на Рисунках Ж.1 – Ж.6, Ж.14.

На Рисунках Ж.7 – Ж.13, Ж.15 – Ж.17 изображены недопустимые макроструктуры рельсов.

### Таблица Ж.1- Описание дефектов макроструктуры

| ### Вид дефекта макроструктуры | ### Описание дефекта макроструктуры и причин его возникновения | ### Пределы допустимости | ### Рисунки |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Ликвация | Зоны повышенной (прямая ликвация) или пониженной (обратная ликвация) травимости (на темплете после глубокого травления) или контрастности (на серном отпечатке) и их сочетание вследствие обогащения или обеднения центральной части шейки и прилегающих к ней зон головки и подошвы ликвирующими элементами. Сосредоточенная осевая ликвация представляет собой ярко выраженные темные или светлые полосы в шейке или их сочетание. Рассредоточенная осевая ликвация представляет собой широкую зону, которая по степени травимости приближается к основному металлу и содержит темные или светлые участки в виде штрихов и точек. ### Специфическая отрицательная зонная ликвация (см. рисунок Ж.4) может быть обусловлена электромагнитным перемешиванием. | Распространение сосредоточенной и рассредоточенной ликвации за пределы шейки в головку и (или) подошву на расстояние не более 15 мм. Ширина ликвационной зоны, не превышающая 1/3 толщины шейки. Наличие несимметрично расположенных относительно вертикальной оси рельса зон повышенной и пониженной травимости при длине такой зоны менее 15 мм. ### Предельно допустимое развитие отрицательной ликвации, обусловленной электромагнитным перемешиванием, приведено на рисунке Ж.4. | ### Ж1 (допустимо) Ж2 (допустимо) ### Ж3 (допустимо) ### Ж4 (допустимо) ### Ж5 (допустимо) ### Ж6 (допустимо) ### Ж7 (недопустимо) ### Ж8 (недопустимо) ### Ж9 (недопустимо) |
| ### Точечная неоднородность | Одиночные точечные растравы (на темплете после глубокого травления) или точки повышенной контрастности (на серном отпечатке), а также их скопления, расположенные в любом элементе профиля рельса. ### Точки представляют собой неметаллические включения, поры, газовые пузыри и точечные ликваты. Частным случаем точечной неоднородности являются подкорковые пузыри. | Диаметр одиночных точек не должен превышать 1 мм. Одиночными считаются точки, расстояние между которыми более 6 мм. ### В одном элементе профиля не должно быть более трех одиночных точек любого диаметра. ### На темплете (на всем сечении рельса) не должно быть более шести точек любого диаметра. ### Не допускается наличие скоплений точек любого диаметра. Скоплением считается группа трех и более точек любого диаметра при расстоянии между соседними точками 6 мм и менее. | Ж10 (недопустимо) Ж11 (недопустимо) Ж12 (недопустимо) ### Ж13 (недопустимо) |

| Продолжение Таблицы Ж.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Вид дефекта макроструктуры | ### Описание дефекта макроструктуры и причин его возникновения | ### Пределы допустимости | ### Рисунки |
| ### Ликвационные полоски | ### Нитевидные полоски повышенной травимости (на темплете после глубокого травления) или контрастности (на серном отпечатке). ### Дефект наследуется от внутренних горячих кристаллизационных трещин непрерывнолитых заготовок. | Ликвационные полоски не допускаются на глубине менее 25 мм от поверхности катания головки. ### Длина одиночных ликвационных полосок в любом элементе профиля не должна превышать 5 мм. ### Длина группы ликвационных полосок в любом элементе профиля не должна превышать 6 мм при протяженности хотя бы одной полоски свыше 3 мм. ### Длина группы ликвационных полосок в любом элементе профиля не должна превышать 20 мм при протяженности всех полосок менее 3 мм. Группой считается скопление трех и более полосок с расстоянием между соседними полосками 3 мм и менее. | Ж14 (допустимо) Ж15 (недопустимо) Ж16 (недопустимо) Ж17 (недопустимо) |

Классификация – допустимо

### Рисунок Ж.1 – Макроструктура без ликвации (серный отпечаток)

Классификация – допустимо

### Рисунок Ж.2 – Незначительная прямая и обратная ликвация

### (серный отпечаток)

Классификация – допустимо

### Рисунок Ж.3 – Обратная ликвация в шейке (серный отпечаток)

Классификация – допустимо

Рисунок Ж.4 – Отрицательная зонная ликвация, обусловленная

электромагнитным перемешиванием (серный отпечаток)

Классификация – допустимо

### Рисунок Ж.5 – Незначительная прямая ликвация (серный отпечаток)

Классификация – допустимо

### Рисунок Ж.6 – Осевая ликвация в шейке, простирающаяся в головку

### и (или) в подошву (серный отпечаток)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.7 – Осевая ликвация, распространяющаяся за пределы шейки в головку и в подошву на расстояние более 15 мм (глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.8 – Ликвационная зона, имеющая ширину,

### превышающую 1/3 толщины шейки (глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.9 – Несимметрично расположенные относительно вертикальной оси зоны повышенной и пониженной травимости при длине такой зоны более 15 мм

(глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.10 – Одиночные точки диаметром более 1 мм (глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.11 – Наличие более 3 одиночных точек в одном элементе профиля (глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.12 – Наличие более 6 одиночных точек на поперечном сечении рельса (глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.13 – Скопление точек любого диаметра (глубокое травление)

Классификация – допустимо

### Рисунок Ж.14 – Ликвационные полоски (серный отпечаток)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.15 – Одиночные ликвационные полоски с длиной более 5 мм (глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.16 – Группа ликвационных полосок с общей протяженностью

### более 6 мм при протяженности одной полоски более 3 мм (глубокое травление)

Классификация – недопустимо

### Рисунок Ж.17 – Группа ликвационных полосок с общей протяженностью

### более 20 мм при протяженности каждой полоски менее 3 мм (глубокое травление)

Приложение И

(обязательное)

### Неразрушающий контроль рельсов

И.1 Общие положения

И.1.1 НК рельсов осуществляет подразделение НК, аккредитованное в установленном порядке. К проведению НК и оценке качества рельсов допускают персонал, аттестованный на уровень квалификации, указанный в технологической документации на контроль.

И.1.2 НК рельсов должен обеспечивать сканирование со сплошной регистрацией сигналов и сопутствующей контролю информации в электронном виде и выдачу протокола, содержащего информацию о выполнении контроля каждого рельса, об отсутствии или наличии в нем дефектов и ложных индикаций.

НК должен обеспечивать выявление следующих дефектов и недопустимых отклонений рельсов от требований настоящего стандарта в пределах чувствительности метода НК:

- внутренних несплошностей в головке, шейке и средней части подошвы (см. 5.6);

- дефектов макроструктуры рельсов в головке и шейке (см 5.6);

- дефектов поверхности катания головки и основания подошвы (см. 5.7.6);

- недопустимых отклонений формы и размеров поперечного сечения рельса (см 5.2.1),

- недопустимых отклонений от прямолинейности рельсов, скручивания (см 5.2.5, 5.2.6).

И.1.3 НК подвергают рельсы по всей длине. Концевые участки рельсов, не проконтролированные при автоматизированном НК, подлежат обрезке либо дополнительному механизированному или ручному НК. Длина концевых участков рельсов, не подвергаемых автоматизированному НК, должна быть указана в технологической документации на НК.

И.1.4 Для выявления дефектов в рельсах при их производстве следует применять следующие методы НК:

- метод А - ультразвуковой импульсный зеркально-теневой метод для выявления несплошностей и дефектов макроструктуры в области головки и шейки, не обнаруживаемых ультразвуковым эхо-методом;

- метод Б - ультразвуковой импульсный эхо-метод для выявления несплошностей и дефектов макроструктуры в области головки, шейки и средней части подошвы;

- метод В - вихретоковый, магнитный, ультразвуковой или другой метод для выявления дефектов поверхности;

- метод Г - оптический или другой метод для выявления дефектов в виде отклонений от прямолинейности, скручивания, формы и размеров поперечного сечения рельсов.

И.1.5 Для контроля выполнения требований 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 и 5.6.2, 5.7.1, 5.7.6 следует применять методы А, Б, В, Г с учетом категории рельсов.

И.1.6 При НК рельсов методами А и Б должно быть обеспечено прозвучивание поперечных сечений рельса с шагом не более 2,5 мм.

И.1.7 Все образцы, используемые для настройки аппаратуры НК, должны быть аттестованы (калиброваны) на соответствие чертежам, согласованным с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

### И.2 Неразрушающий контроль рельсов методом А

И.2.1 При НК рельсов методом А должны быть использованы плоско поляризованные поперечные волны, возбуждаемые двумя ЭМАП.

ЭМАП располагают над поверхностью катания (рисунок И.1а) и у боковой поверхности головки (рисунок И.1б) так, чтобы плоскости поляризации возбуждаемых поперечных волн совпадали с плоскостью поперечного сечения рельса.

а	б

### Рисунок И.1 - Схемы сканирования при НК рельсов методом «А»

И.2.2 Номинальные значения частот возбуждаемых ультразвуковых колебаний должны быть в пределах от 1,5 до 2,0 МГц. Допуск на отклонение частоты                                       от номинального значения не должен превышать ± 10 %.

И.2.3 Контроль рельсов со стороны поверхности катания головки (см. рисунок И.1а) должен быть выполнен по амплитуде второго донного импульса при условной чувствительности не менее 12 отрицательных дБ.

И.2.4 Контроль рельсов со стороны боковой поверхности головки (см.  рисунок И.1б) должен быть выполнен по минимальной из одновременно измеряемых амплитуд первого и второго донных импульсов при условной чувствительности не менее 12 отрицательных дБ.

И.2.5 Настройка условной чувствительности должна быть выполнена по опорному отражателю (поверхность основания подошвы или боковая поверхность головки).

И.2.6 Минимальный условный размер фиксируемых несплошностей должен быть не более 50 мм.

### И.3 Неразрушающий контроль рельсов методом Б

И.3.1 При НК рельсов методом Б должны быть использованы продольные волны. Допускается использование поперечных волн.

И.3.2 Головку рельса контролируют с обеих сторон и с поверхности катания. Расположение преобразователей на рельсе должно обеспечивать контроль:

- не менее 70 % поперечного сечения головки рельса (см. рисунок И.2а);

- не менее 60 % поперечного сечения шейки (см. рисунок И.2б);

- поперечного сечения подошвы в зоне проекции шейки (см. рисунок И.2в).

Примечание - Метод контроля установлен в европейском стандарте [1].

Контролируемые площади сечений рельса условно определяются проекциями номинальных размеров преобразователей.

И.3.3 Номинальные значения частот возбуждаемых ультразвуковых колебаний должны быть:

- для продольных волн - от 2,5 до 5,0 МГц (при контроле головки, шейки                                с поверхности катания головки и с основания подошвы) и от 5,0 до 7,5 МГц (при контроле шейки сбоку);

- для поперечных волн - от 1,5 до 2,0 МГц.

Допуск на отклонение частоты от номинального значения не должен превышать           ± 10%.

а                                     б                                             в

### Рисунок И.2 – Схемы сканирования и зоны контроля рельсов методом Б

И.3.4 Чувствительность контроля методом Б должна обеспечивать выявление следующих эталонных отражателей диаметром 2 мм:

а) в головке рельсового образца:

- в виде плоскодонных отверстий глубиной 15 мм, выполненных под углом 90о  к противоположной грани головки (см. рисунок И.3а);

- в виде плоскодонных отверстий глубиной 15 мм, выполненных под углом 8о к оси дефектов, указанных на рисунке И.3а, (см. рисунок И.3б);

- в виде сквозного отверстия (см. рисунок И.3в);

Размеры в мм

а	б                                              в

Стрелками показаны отверстия

### Рисунок И.3 -  Расположение отражателей в головке образца

б) в шейке рельса: в виде плоскодонных отверстий глубиной до оси симметрии сечения рельса (см. рисунок И.4);

в) в подошве рельса: в виде сквозного отверстия (см. рисунок И.5).

Размеры в мм

1 – средняя линия

### Рисунок И.4 - Расположение отражателей в шейке образца

1 – осевая линия отверстия

### Рисунок И.5 - Расположение отражателя в подошве образца

И.3.5 Контроль рельсов методом Б следует выполнять при условной чувствительности аппаратуры, повышенной на 2-4 дБ относительно уровня чувствительности, обеспечивающего выявление в мерах или настроечных образцах опорных отражателей по К.3.4. Для подтверждения длины неконтролируемых концов рельсов допускается изготавливать отражатели диаметром 4,0 ± 0,1 мм.

И.4 Оценка качества рельсов по результатам неразрушающего контроля методом А и Б

Рельсы считают годными по результатам контроля методами А и Б при отсутствии сигналов о наличии дефектов.

При обнаружении сигналов о наличии дефектов методом А рельс считают условно-дефектным и проводят повторный автоматизированный контроль при повышенной на 2 дБ чувствительности по сравнению с чувствительностью, указанной в И.2.3 и И.2.4, и пониженной в два раза скорости перемещения рельса.

При обнаружении сигналов о наличии дефектов методом Б рельс считают условно-дефектным и проводят ручной контроль переносными ультразвуковыми дефектоскопами (номинальные значения частот возбуждаемых колебаний для продольных волн от 2,5 до 5,0 МГц, допуск на отклонение частоты от номинального значения не должен превышать ± 10 %). При подтверждении наличия условного дефекта результат контроля является окончательным. При не подтверждении наличия условного дефекта рельс считают условно-дефектным и проводят повторный автоматизированный контроль методом Б при повышенной на 2 дБ чувствительности по сравнению с чувствительностью, указанной в И.3.5, и пониженной в два раза скорости перемещения рельса. Допускается повторение контроля после проведения зачистки рельса. После этого результаты повторного контроля рельса являются окончательными.

### И.5 Неразрушающий контроль рельсов методом В

И.5.1 Рельс должен быть подвергнут НК методом В:

- на поверхности катания головки в зоне ±24 мм (для рельсов типов Р65, Р75) или ±22 мм (для рельсов типа Р50) от оси симметрии поперечного сечения рельса;

- на нижней (опорной) поверхности подошвы; при этом неконтролируемая зона плоской части подошвы с каждого края подошвы не должна превышать 5 мм.

И.5.2 НК рельсов методом В должен обеспечивать выявление обеих моделей дефектов, имеющих размеры, указанные в таблице К.1, или одной из них - глубиной 1,0 мм и длиной до 30 мм. Для подтверждения длины неконтролируемых концов рельсов допускается изготавливать модель дефектов в виде поперечной канавки в зоне контроля, глубиной 2,0 мм, шириной до 2,0 мм. Допуск на размеры моделей дефектов по глубине и ширине ±0,1 мм, по длине ±0,5 мм.

Таблица И.1 – Размеры моделей поверхностных дефектов в мм.

| Расположение модели дефекта | Глубина, мм | Длина, мм | Ширина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Вдоль продольной оси рельса | 1,0 | 30,0 | 0,5 |
| Перпендикулярно продольной оси рельса | 1,5 | 30,0 | 0,5 |

Допускается по согласованию с потребителем, выполнять настройку чувствительности по моделям дефектов, указанным в таблице И.2

Таблица И.2 – Размеры моделей поверхностных дефектов в мм.

| Глубина, мм | Длина, мм | Ширина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 20,0 | 0,5 |

И 5.3 При обнаружении сигналов о наличии дефектов рельс считают условно-дефектным. Обнаруженные дефекты удаляются пологой зачисткой абразивным инструментом. Повторный контроль осуществляется ручным (механизированным) контролем условно- дефектных участков тем же методом, которым выполнен автоматизированный контроль, с учетом результатов визуального осмотра условно-дефектных участков поверхности рельса и участков поверхности рельса, не подвергаемых автоматизированному контролю.  Окончательное решение о соответствии качества поверхности рельса требованиям стандарта принимают по результатам визуального контроля.

### И.6 Неразрушающий контроль рельсов методом Г

НК рельсов методом Г должен обеспечивать выявление дефектов в виде отклонений от прямолинейности, от размеров поперечного сечения и скручивания рельсов в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Контроль указанных дефектов проводят средствами измерений с точностью не ниже, чем по 7.3, 7.8, 7.9.

### Приложение К

(информационное)

### Допустимые варианты достижения соответствия методом повторной термической обработки и видов последующего контроля и приемки рельсов

Порядок проведения термической обработки, последующего контроля и приемки нетермоупрочненных и дифференцированно термоупрочненных рельсов

При отклонении от норм настоящего стандарта по обезуглероживанию нетермоупрочненные рельсы из углеродистой стали допускается подвергать объемной закалке с дополнительным контролем обезуглероживания методом твердости.

При отклонении от норм настоящего стандарта по механическим свойствам при растяжении, по ударной вязкости, твердости, микроструктуре, копровой прочности, остаточным напряжениям нетермоупрочненные и дифференцированно упрочненные рельсы следует подвергать нормализации с приемкой партии как рельсы категорий Н260, Н300, Н320.

### Приложение Л

(обязательное)

### Методика металлографического анализа. Сталь. Определение загрязненности оксидными включениями по эталонным изображениям

Л.1 Определение загрязненности оксидными включениями с помощью визуального контроля методами оценки P и K

Определение загрязненности рельсов строчечными глобулярными (группы EB) и отдельными глобулярными (группы ED) и строчечными (остроугольными) цветными нитридами и карбонитридными (группа - EFВ-β) включениями выполняют методом металлографического анализа путем сравнения с эталонными изображениями с помощью визуального контроля или автоматических систем анализа изображений.

Для контроля загрязненности рельсов соответствующими включениями наблюдают нетравленую поверхность шлифа, площадь которой должна быть не менее 15 мм × 15 мм под оптическим микроскопом при увеличении 100.

Результатом оценки является наибольшая длина строчечных глобулярных (группа EB) оксидных включений (PL), наибольшая длина строчечных (остроугольных) цветных нитридных и карбо-нитридных включений (группа EFВ-β) (PL), наибольший диаметр отдельных глобулярных (группа ED) оксидных включений (Pd), коэффициенты загрязненности включениями групп EB и ED (KaЕВ и KаЕD) .

Определение данных параметров включений проводят на заданном количестве шлифов сравнением с серией эталонных изображений. Необходимо следующее дополнительное оборудование: оптический микроскоп; видеокамера или фотоаппарат (для автоматического сканирования изображения); персональный компьютер (для автоматического анализа изображения); моторизованный предметный столик с джойстиком управления (для автоматического анализа изображения) и программа анализа изображения.

Приведенная на рисунке Л.1 серия эталонных изображений неметаллических                включений является иллюстрацией эталонной шкалы европейского регионального                   стандарта [4]. Оценку загрязненности рельсов неметаллическими включениями                             осуществляют с помощью микроскопа путем сравнения с изображениями по оригинальной эталонной шкале в соответствии с [4]. Критерии определения классов и определения                строчечных глобулярных и отдельных глобулярных включений в соответствии с [4].

### Л.1.1 Сущность методов

Методом оценки загрязненности включениями P определяют параметры PL (подсчет наибольшей длины включения), Pd (подсчет наибольшего диаметра) самых крупных включений.

Методом оценки K определяют параметры KaЕВ и KаЕD  .

Для определения каждого из параметров PL, Pd, KaЕВ и KаЕD при помощи микроскопа сканируют нетравленую поверхность каждого из заданного количества шлифов поле за полем.

Длину кромки поля измерения принимают равной 710 мкм (соответствует увеличению микроскопа 100× и площади одного поля зрения на шлифе, равной 0,5 мм2). Образец устанавливают на предметный столик так, чтобы главное направление деформации было вертикальным по отношению к просматриваемому полю зрения. Включение, пересекаемое кромкой поля зрения, необходимо переместить в пределы поля зрения путем перемещения образца столиком микроскопа. Площадь поверхности измерения не менее 225 мм2.

В результате просмотра поверхности шлифа одновременно регистрируют:

- наибольшую длину (PL, мкм) строчечных глобулярных оксидных включений       (группа EB) на каждом шлифе;

- наибольшую длину строчечных (остроугольных) цветных нитридных                                        и карбо-нитридных включений (группа EFВ-β) на каждом шлифе;

- наибольший диаметр (Pd, мкм) отдельных глобулярных оксидных включений (группа ED) на каждом шлифе;

- число включений групп EB и ED, длина которых соответствует значению, начиная с 3 строки серии эталонных изображений (см. Рисунок Л.1).

### Л.1.2 Определение параметра PL (наибольшая длина)

# В пределах анализируемой площади шлифа находят включения, соответствующие группам EB и EF-β (столбцы 7–11), начиная со строки 1 серии эталонных изображений (см. Рисунок Л.1). Регистрируют номера строк, соответствующих включениям, обнаруженным на поверхности измерения по серии эталонных изображений и значения фактических наибольших длин. В Таблицу Л.1 записывают номер строки самого длинного включения и значение длины включения по соответствующей строке серии эталонных изображений для групп EB и EFВ-β. Расчет средних значений длины для указанных групп производится по фактическим значениям наибольших длин, соответственно.

# Процедуру проводят для каждого шлифа. Количество шлифов определено в таблице 15.

Окончательным результатом оценки являются наибольшая длина включений, обнаруженных на заданном количестве шлифов и усредненное значение наибольших длин по заданному количеству шлифов.

### Л.1.3 Определение параметра Pd (наибольший диаметр)

Определение параметра Pd аналогично определению параметра PL. Параметр Pd определяют только для включений группы ED сравнением с серией эталонных изображений (см. Рисунок Л.1), по столбцу 6, начиная со строки 1.

Регистрируют номера строк, соответствующих включениям, обнаруженным на поверхности измерения по серии эталонных изображений и значения фактических наибольших диаметров. В Таблицу Л.1 записывают номер строки самого крупного включения и значение диаметра самого крупного включения, соответствующее эталонным изображениям для группы ED. Расчет среднего значения диаметра производится по фактическим значениям наибольших диаметров.

Процедуру проводят для каждого контролируемого шлифа. Количество шлифов определено в таблице 15.

Окончательным результатом оценки являются наибольший диаметр включений, обнаруженных на заданном количестве шлифов, и усредненное значение наибольших диаметров по заданному количеству шлифов.

### Л.1.4 Определение коэффициентов загрязненности KaЕВ и КаЕD для включений групп EB и ED

Каждый шлиф просматривают с помощью микроскопа поле за полем. В пределах поверхности измерения каждого шлифа находят включения групп EB и ED (см. столбцы 7-11 и 6, соответственно), начиная со строки 3 серии эталонных изображений (см. Рисунок Л.1).

Сравнением с серией эталонных изображений, классифицируют каждое включение в пределах каждого поля зрения с присвоением номера строки – q и номера столбца – k. В Таблицу Л.2 записывают число включений групп EB и ED во всех строках и столбцах для каждого поля зрения (в соответствующей строке Таблицы записывают цифру 1, если включение данного класса найдено, включения одного класса записывают через запятую). Затем подсчитывают и записывают общее число включений для каждой группы и каждого класса на каждом из заданного количества шлифов. Подсчет разного количества включений одного класса в одном поле зрения можно заменить оценкой по столбцу 12 (см. Рисунок Л.1). Также в Таблицу Л.2 записывают площадь одного поля зрения, равную 0,5 мм2, и общую сканированную площадь на заданном количестве шлифов, равную сумме площадей всех оцениваемых шлифов (S = S1 + S2 +…+ Sn, где S1, S2, …, Sn – площади оцениваемых шлифов соответственно, 1, 2, …, n – номера оцениваемых шлифов) (см. Таблицу Л.2).

Полученные значения общего числа включений переносят из Таблицы Л.2 в соответствующие поля Таблицы Л.3. В Таблице Л.4 приведены значения длины L (мкм), ширины w (мкм), площади a (мкм2). Ширину включения w рассчитывают по формуле:

w=4π∙aL ,                                                                       (Л.1)

где a рассчитывают по формуле:

α=π4∙L∙w .                                                             (Л.2)

Из Таблицы Л.4 в Таблицу Л.3 записывают значение площадей классов. Затем умножают общее число оксидных включений на соответствующую площадь класса                       (см. Таблицу Л.4) и получают общую площадь. Для каждого вида оксидных включений суммируют общие площади и получают промежуточную сумму.

Отдельно для ЕВ и ЕD подсчитывают их общую площадь. Умножая общую площадь включений ЕВ и ЕD  на  средний  множитель, получают  взвешенную  сумму  площадей.

Средний множитель (при увеличении 100) для оксидных включений группы ED                   равен 0,5; для оксидных включений группы EB – 0,355. Переписывают из Таблицы Л.3 значение сканированной площади. Вычисляют значения KaЕВ и KаЕD делением взвешенной суммы площадей включений на сканированную площадь.

Результатом оценки считают коэффициенты загрязненности оксидными.                        включениями KaЕВ и KаЕD из Таблицы Л.3.

### Л.2 Определение загрязненности оксидными включениями с помощью автоматической системы анализа изображений

Загрязненность оксидными включениями с помощью автоматической системы анализа изображений контролируют определением параметров PL, Pd, KaЕВ и KаЕD путем сканирования с помощью микроскопа в автоматическом режиме нетравленой поверхности каждого из заданного количества шлифов. Размер кромки поля зрения должен быть равным 710 мкм. Образец устанавливают на предметный столик микроскоп так, чтобы главное направление деформации было вертикальным по отношению к просматриваемому полю зрения.

В автоматической системе анализа изображений параметры PL, Pd, KaЕВ и KаЕD определяются аналогично Л.1.1, Л.1.2, Л.1.3.

Анализ должен включать следующие этапы:

- калибровка анализатора изображения по объект-микрометру;

- установка шлифа/шлифов на предметный столик микроскопа;

- установка параметров сканирования шлифа и анализа изображения (площадь сканирования, оптимальный уровень закрашивания оксидов, условия фокусировки);

- проведение сканирования поверхности шлифов для идентификации включений;

- проверка правильности идентификации включений;

Рисунок Л.1 Серия эталонных изображений

Таблица Л.1 – Бланк для регистрации и расчета результатов определения

# параметров Pd и PL наибольших включений

| # Номер # шлифа | # группа ED, # столбец 6 |  | # группа ЕВ, # столбцы 7–11 |  | # группа ЕFВ-β, # столбцы 7–11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Номер # строки | # Диаметр, Pd, мкм | # Номер # строки | # Длина, PL, мкм | # Номер # строки | # Длина, PL, мкм |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |
| # ... |  |  |  |  |  |  |
| # Максимальное значение | # Pd |  | # PL |  | # PL |  |
| # Сумма |  |  |  |  |  |  |
| # Среднее # значение, мкм |  |  |  |  |  |  |

# Таблица Л.2 – Бланк для записи содержания включений

| # № строки | # Группа ЕВ, # столбец 7 |  | # Группа ЕВ, # столбец 8 |  | # Группа ЕВ, # столбец 9 |  | # Группа ЕВ, # столбец 10 |  | # Группа ЕВ, # столбец 11 |  | # Группа ЕD, # столбец 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Число # включений | # Общее число включений | # Число # включений | # Общее число включений | # Число # включений | # Общее число включений | # Число # включений | # Общее число включений | # Число # включений | # Общее число включений | # Число # включений | # Общее число включений |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Площадь одного поля зрения, мм2 – 0,5 мм2 # Общая сканированная площадь, мм – S=S1+S2…+Sn # Исходная точка для строчечных, вытянутых и отдельных глобулярных оксидных включений: строка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # Таблица Л.3 – Бланк для расчета коэффициентов загрязненности КаЕВ и КаЕD | Группа ЕD, столбец 6 | Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исходная точка для строчечных, вытянутых и отдельных глобулярных оксидных включений: строка 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа ЕВ, столбец 11 | Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа ЕВ, столбец 10 | Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа ЕВ, столбец 9 | Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа ЕВ, столбец 8 | Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Группа ЕВ, столбец 7 | Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее число |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь включений, мкм2 | Средний множитель | Взвешенная сумма площадей, мм2 | Общая сканированная площадь, мм2 | КаЕD, мкм2/мм2 | КаЕВ, мкм2/мм2 |  |
|  | № строки |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Промежуточная сумма |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Л.4 - Длина, ширина, площадь включений

для изображений включений

|  |  |  | Линейные глобулярные включения, Столбцы, k Длина включений L не менее 3 мкм, ширина w не менее 2 мкм |  |  |  |  | Глобулярные включения, столбец 6 d не менее 3 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка, q | L, мкм |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 |
| 1 | 5,50 | w, мкм |  |  |  |  |  | 5,50 |
|  |  | а, мкм2 |  |  |  |  |  | 24 |
| 2 | 11 | w, мкм |  |  | 3,0 | 8,0 |  | 11 |
|  |  | а, мкм2 |  |  | 25 | 70 |  | 97 |
| 3 | 22 | w, мкм |  |  | 4,0 | 11 |  | 22 |
|  |  | а, мкм2 |  |  | 70 | 197 |  | 387 |
| 4 | 44 | w, мкм |  |  | 6,00 | 16 |  | 44 |
|  |  | а, мкм2 |  |  | 197 | 558 |  | 1 547 |
| 5 | 89 | w, мкм |  | 3,0 | 8,00 | 23 | 64 | 89 |
|  |  | а, мкм2 |  | 197 | 558 | 1 577 | 4461 | 6 186 |
| 6 | 178 | w, мкм |  | 4,00 | 11 | 32 | 91 | 178 |
|  |  | а, мкм2 |  | 558 | 1 577 | 4 461 | 12 618 | 24 745 |
| 7 | 355 | w, мкм |  | 6,00 | 16 | 45 | 128 | 355 |
|  |  | а, мкм2 |  | 1 577 | 4 461 | 12 618 | 35 688 | 98 980 |
| 8 | 710 | w, мкм | 3,0 | 8,0 | 23 | 64 | 181 |  |
|  |  | а, мкм2 | 1 577 | 4 461 | 12 618 | 35 688 | 100 942 |  |
| 9 | 1420 | w, мкм | 4,0 | 11 | 32 | 91 | 256 |  |
|  |  | а, мкм2 | 4 461 | 12 618 | 35 688 | 100 942 | 285 508 |  |

### Приложение М

(обязательное)

### Обозначение изготовителя при маркировке рельсов

М.1 Буквенное обозначение предприятия-изготовителя

М.1.1 Буквами «АР» – ТОО «АРБЗ».

М.2 Для других предприятий-изготовителей буквенное обозначение устанавливается в технической документации на рельсы, согласованной в порядке по ГОСТ 33477.

М.3 Допускается вместо буквенного обозначения наносить официально зарегистрированный в установленном порядке товарный знак предприятия-изготовителя.

Библиография

[1] Технический Регламент Таможенного Союза 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта».

[2] Технический Регламент Таможенного Союза 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

[3] EN 13674–1:2017 Железные дороги. Верхнее строение пути. Рельсы. Часть1. Рельсы Виньоля от 46 кг/м и более (Bahnanwendungen – Oberbau – Schienen – Teil 1: Vignolschienen ab 46 kg/m).

[4] EN 10247:2017 Металлографическое определение содержания неметаллических включений в стали с использованием серии изображений (Metallographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen; Deutsche Fassung).

МКС 45.080

Ключевые слова: железнодорожные рельсы, классификация, конструкция и размеры,  технические  требования,  правила  приемки,  методы  испытаний, транспортирование и хранение, гарантия изготовителя

МКС 45.080

Ключевые слова: железнодорожные рельсы, классификация, конструкция и размеры,  технические  требования,  правила  приемки,  методы  испытаний, транспортирование и хранение, гарантия изготовителя

РАЗРАБОТЧИК:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора |  | Е. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки нормативных технических документов (ДРНТД) |  | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации |  | И. Адасбаева |